## Slide 1: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
“ANÁLISIS NUMÉRICO Y SIMULACIÓN DE LA MECÁNICA DE FRACTURA EN TUBERÍAS FORZADAS.”
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN MANUFACTURA Y DISEÑO ASISTIDOS POR COMPUTADOR
DIRECTOR: MSC. GUERRERO HINOJOSA, BYRON ANDRÉS
AUTOR: ING. BARRIONUEVO CHILUIZA, GERMÁN OMAR

## Slide 2: CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN
  Objetivo General
  Objetivos Específicos
2 REVISIÓN DE LITERATURA TÉCNICA
  Mecánica de fractura
  Tenacidad a la fractura
  Evaluación de componentes
  Mecánica de fractura computacional
3 EVALUACIÓN
  Caso de estudio
  Metodología
  Evaluación de la integridad estructural
  Resultados

## Slide 3
4 SIMULACIÓN
  Objetivo de la simulación
  Metodología
  Simulación
  Resultados
5 DISCUSIÓN
  Análisis de cálculos analíticos
  Análisis de la simulación
  Comparación de resultados
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
  Conclusiones
  Recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 4
FATAL FAILURES:
Siberia's hydro disaster
17 de agosto 2009
75 fallecidos
MOTIVACIÓN
Fuente: Engineering and Technology Magazine, 2011
Hidroeléctrica Sayano-Shúshenskaya

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Esfuerzo aplicado
Resistencia a la fluencia
Esfuerzo aplicado
Tenacidad a la fractura
Tamaño de la fisura
Teoría de fallas clásica
Mecánica de fractura

## Slide 6
ANTICIPAR LA FALLA
¿Cuánta carga puede soportar una estructura o elemento mecánico en condiciones óptimas de operación?
Una estructura puede fallar por:
Deformación elástica excesiva
Deformación plástica
Fractura
Después de ciclos repetitivos
Fuente: (Andrade, 2015)

## Slide 7
INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
Nivel de desempeño de un componente estructural en función de su contenido de defectos
Inspección para identificar la presencia de defectos.
Recopilación de datos de diseño y condiciones de operación.
Análisis del comportamiento de los defectos encontrados.
Fuente: (Yépez, 2015)

## Slide 8
TUBERÍA FORZADA
Recipientes a presión
Centrales Hidroeléctricas
Oleoductos & Gasoductos
Ingeniería en alta mar
Refinerías

## Slide 9
CASO DE ESTUDIO

## Slide 10: OBJETIVO GENERAL
Evaluar el fenómeno de mecánica de fractura en tuberías forzadas y desarrollar un método basado en normas internacionales y simulación numérica para su modelado, análisis y diseño.

## Slide 11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar una evaluación preliminar sobre el diseño y manufactura de tuberías forzadas.
Caracterizar el comportamiento de tuberías forzadas, considerando la presencia de una fisura en el interior de la misma.
Evaluar la integridad estructural de una tubería forzada en las inmediaciones del cordón de soldadura en el marco del estándar BS 7910.
Realizar la simulación por elementos finitos de la mecánica de fractura en tuberías forzadas con una fisura interna en dirección axial.
Comparar los resultados de la simulación por elementos finitos mediante expresiones analíticas.
Estimar la vida útil y recomendar un periodo de inspección para evitar que se produzca un fallo debido al crecimiento de la fisura detectada en el interior de la tubería.

## Slide 12: MECÁNICA DE FRACTURA
La mecánica de fractura es una disciplina que vincula mediante expresiones analíticas la geometría del componente fisurado y las cargas a las cuales se encuentra sometido. Permite la inspección para el control de la propagación de defectos.
Fuente: (Anderson, 2005)

## Slide 13: MECÁNICA DE FRACTURA
Mecánica de fractura elástica lineal (MFEL)
Mecánica de fractura elástica-plástica (MFEP)
Mecánica de fractura plástica (MFP)

## Slide 14: MECÁNICA DE FRACTURA LINEAL ELÁSTICA
no más del 2 al 5% de la longitud de la fisura

## Slide 15: TENACIDAD A LA FRACTURA
Si < 𝐾I𝐶, no hay crecimiento de la fisura
Si = 𝐾I𝐶, posible crecimiento de la fisura
Si > 𝐾I𝐶, crecimiento dinámico de la fisura
Fuente: (Wang & Puram, 2004)
Describe la resistencia al fallo por agrietamiento o la capacidad del material para resistir la propagación de grietas

## Slide 16: DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DE FALLOS (FAD)
Fuente: (The Welding Institute, 2003)

## Slide 17: EVALUACIÓN DE FRACTURA: API 579 vs BS 7910
API 579 | BS 7910
Nivel 1: Dirigido a inspectores para uso en el sitio y toma de decisiones rápidas con el mínimo de datos y cálculo. | Nivel 1: Proceso de evaluación muy conservativo, requiere un simple análisis de diagramas de evaluación de fallo y la mecánica de la fractura
Nivel 2: Dirigido a ingenieros calificados, requiere datos y análisis relativamente simples, similar a la BS 7910 Nivel 1. | Nivel 2: Determina el fallo especifico de un material, estima la interacción entre fractura y plasticidad.
Nivel 3: Es una evaluación avanzada que requiere de datos detallados, análisis por computador, experiencia considerable y conocimiento técnico en procedimientos de evaluación de aptitud para el servicio (FFS). | Nivel 3: Considera los efectos del desgarramiento dúctil y plasticidad a través de cálculo de la integral-J, implica un cálculo directo de los efectos de plasticidad.
Fuente: (The Welding Institute, 2003)

## Slide 18: MECÁNICA COMPUTACIONAL

## Slide 19: Estudio de malla computacional
1 | Elemento estructural
2 | Mallado global
3 | Zona de amortiguamiento
4 | Límite de fractura
5 | Zona de fractura
6 | Frente de la fisura
7 | Planos de discontinuidad
Fuente: (ANSYS Meshing User's Guide, 2015)

## Slide 20
Elementos finitos comunes de primer y segundo orden: | 
Fuente: (Yépez, 2015)
Mecánica de fractura computacional

## Slide 21: Mecánica de fractura computacional
Recomendaciones | 
Longitud de los elementos en la zona de fractura | 𝑙 < 𝑎/8
Longitud de los elementos singulares | 𝑙 < 𝑙/4
Radio de la malla en la punta de la grieta | r = h/2
Ángulo en la punta de la fisura | 𝛼 = 60°
Divisiones de malla en la punta de la grieta | 16
Fuente: (Jensen, 2015)

## Slide 22: EVALUACIÓN
Nivel de evaluación
Forma de la fisura
Esfuerzo soportado
Factor de calibración
Factor de intensidad de esfuerzos
Tenacidad a la fractura
Esfuerzo crítico
Índice de colapso plástico
Índice a la fractura

## Slide 23
DISEÑO Y MANUFACTURA
Fuente: (Bambei, 2012)

## Slide 24
DATOS HIDRÁULICOS
Parámetro | Magnitud | Unidad
Diámetro interno | 2.2 | m
Espesor de pared | 30 | mm
Cabeza de presión estática | 4.9 | MPa
Cabeza de presión máxima en ariete | 6.86 | MPa
Tamaño de fisura detectable | 4 | mm
Cambio de presión interna | 10000 | Veces/año
Fuente: (Andrade, 2015)

## Slide 25
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Acero A537 clase 1 | 
Elemento | %
C | 0.24
Si | 0.15 - 0.50
Mn | 0.7 - 1.35
P | 0.035
S | 0.035
Cr | 0.25
Cu | 0.35
Mo | 0.08
Ni | 0.25
Espesor de la plancha | Resistencia a fluencia | Resistencia última | Elongación
mm | MPa | MPa | %
16 – 40 | 345 | 490 - 610 | 21
Fuente: (Brown McFarlane, 2015)

## Slide 26
ESTÁNDAR BS 7910
Nivel 2 es la ruta normal de evaluación aplicado por ingenieros calificados, requiere datos y análisis elaborados y conocimiento sobre mecánica de fractura.
Fuente: (British Standard Institution, 2005)

## Slide 27
ESTADO DE ESFUERZOS
=
Fuente: (Sun & Jin, 2012)

## Slide 28
TENACIDAD A LA FRACTURA
Resultados de ensayo Charpy
Tenacidad a la fractura ( )
t Espesor del material (mm)
Cv Energía de impacto (J)
RT | 0° C | -15 °C | -30 °C
J | J | J | J
61 | 55 | 41 | 27
Fuente: (BS 7910, 2005)

## Slide 29
FORMA DE LA FISURA
Fuente: (BS 7910, 2005)

## Slide 30
FORMA DE LA FISURA
Fuente: (BS 7910, 2005)
Y = 0.75

## Slide 31
FAD
Fuente: (BS 7910, 2005)

## Slide 32
ÍNDICES DE FALLO
Fuente: (Guerrero, 2016)
Y ( + )

## Slide 33
RESULTADOS
Parámetro | Magnitud | Unidad
Tamaño de fisura detectable | 4 | mm
Diámetro interno | 2.2 | m
Cabeza de presión estática | 4.9 | MPa
Cabeza de presión máxima en ariete | 6.86 | MPa
Resistencia a la fluencia | 345 | MPa
Resistencia última | 550 | MPa
Esfuerzo mínimo | 179.78 | MPa
Esfuerzo máximo | 251.70 | MPa
Esfuerzo amplitud | 35.96 | MPa
Esfuerzo medio | 215.74 | MPa
Esfuerzos residuales | 69 | MPa
Factor de calibración geométrico | 0.75 | 
Factor de intensidad de esfuerzos primarios | 15.12 | MPa
Factor de intensidad de esfuerzos secundarios | 5.8 | MPa
Tenacidad a la fractura | 85.92 | MPa
Índice de fractura | 0.24 | 
Esfuerzo referencial | 186.87 | MPa
Índice de colapso plástico | 0.54 | 
Parámetro | Magnitud | Unidad
Tamaño de fisura detectable | 4 | mm
Diámetro interno | 2.2 | m
Cabeza de presión estática | 4.9 | MPa
Cabeza de presión máxima en ariete | 6.86 | MPa
Resistencia a la fluencia | 345 | MPa
Resistencia última | 550 | MPa
Esfuerzo mínimo | 179.78 | MPa
Esfuerzo máximo | 251.70 | MPa
Esfuerzo amplitud | 35.96 | MPa
Esfuerzo medio | 215.74 | MPa
Esfuerzos residuales | 69 | MPa
Factor de calibración geométrico | 0.75 | 
Factor de intensidad de esfuerzos primarios | 15.12 | 
Factor de intensidad de esfuerzos secundarios | 5.8 | 
Tenacidad a la fractura | 85.92 | 
Índice de fractura | 0.24 | 
Esfuerzo referencial | 186.87 | MPa
Índice de colapso plástico | 0.54 | 

## Slide 34
EVALUACIÓN
Kr = 0.24
Lr = 0.54

## Slide 35
RESULTADOS

## Slide 36: SIMULACIÓN
Definir material en Engineering Data
Dibujar diametros y extruir en Geometry
En Model configurar parametros para la simulación
Definir sistema de coordenas para ubicacion de la fisura
Configurar malla
En la herramienta fractura definir forma de la grieta
Definir cargas y soportes
Insertar herramientas para la solución
Obtener resultados

## Slide 37
SIMULACIÓN
PREPROCESO
Definir características del material
SOLUCIÓN
Definir tipo de análisis
POSTPROCESO
Revisar resultados
Crear la geometría modelo
Generar el modelo de elemento finito (mallado).
Especificar las condiciones de contorno.
Graficar y listar resultados
Comprobar la validez de los mismos

## Slide 38
MATERIAL

## Slide 39
GEOMETRÍA

## Slide 40
SISTEMA DE COORDENADAS

## Slide 41
MALLADO GLOBAL

## Slide 42
CARACTERIZACIÓN DE LA FISURA

## Slide 43
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

## Slide 44
MALLADO EN LA ZONA DE FRACTURA

## Slide 45
MALLADO EN LA ZONA DE FRACTURA

## Slide 46
CONDICIONES DE FRONTERA

## Slide 47
RESULTADOS

## Slide 48
RESULTADOS

## Slide 49: DISCUSIÓN
ANÁLISIS DE CÁLCULOS ANALÍTICOS

## Slide 50
PUNTO DE ROTURA

## Slide 51
VIDA ÚTIL
Parámetro | Símbolo | Magnitud
Tamaño de la fisura inicial [mm] | ai | 4
Tamaño de la fisura crítica [mm] | af | 19
Variación de esfuerzos [MPa] |  | 35.96
Número de ciclos | N | 495846.8
Vida útil [años] |  | 49.5
Parámetro | Símbolo | Magnitud
Tamaño de la fisura inicial [mm] | ai | 4
Tamaño de la fisura crítica [mm] | af | 19
Variación de esfuerzos [MPa] |  | 35.96
Número de ciclos | N | 495846.8
Vida útil [años] |  | 49.5
Ley de Paris

## Slide 52
CRECIMIENTO DE LA FISURA

## Slide 53
ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN

## Slide 54
VIDA ÚTIL

## Slide 55
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Tamaño de la fisura | Factor de Intensidad de esfuerzos |  | Error absoluto | Error relativo
 | Simulación | Analíticamente |  | 
a [mm] | Ki [] | Ki [] |  | %
4 | 635.77 | 661.4623 | 25.6923 | 3.884
5 | 702.68 | 726.6489 | 23.96891 | 3.298
6 | 770.35 | 786.9857 | 16.6357 | 2.113
7 | 834.92 | 843.7457 | 8.8257 | 1.046
8 | 897.27 | 897.7578 | 0.4878 | 0.054
9 | 950.35 | 949.5984 | 0.7515 | 0.079
10 | 1019.5 | 999.6846 | 19.8153 | 1.982
11 | 1080.2 | 1048.3259 | 31.8740 | 3.040
12 | 1141 | 1095.7543 | 45.2456 | 4.129
13 | 1195.7 | 1142.1431 | 53.5568 | 4.689
14 | 1260.2 | 1187.6201 | 72.5798 | 6.111
15 | 1314.9 | 1232.2758 | 82.6241 | 6.705
16 | 1375.9 | 1276.1695 | 99.7304 | 7.814
17 | 1432.7 | 1319.3338 | 113.3661 | 8.592
18 | 1489.2 | 1361.7777 | 127.4222 | 9.357
19 | 1540 | 1403.4889 | 136.5110 | 9.726
Tamaño de la fisura | Factor de Intensidad de esfuerzos |  | Error absoluto | Error relativo
 | Simulación | Analíticamente |  | 
a [mm] |  |  |  | %
4 | 635.77 | 661.4623 | 25.6923 | 3.884
5 | 702.68 | 726.6489 | 23.96891 | 3.298
6 | 770.35 | 786.9857 | 16.6357 | 2.113
7 | 834.92 | 843.7457 | 8.8257 | 1.046
8 | 897.27 | 897.7578 | 0.4878 | 0.054
9 | 950.35 | 949.5984 | 0.7515 | 0.079
10 | 1019.5 | 999.6846 | 19.8153 | 1.982
11 | 1080.2 | 1048.3259 | 31.8740 | 3.040
12 | 1141 | 1095.7543 | 45.2456 | 4.129
13 | 1195.7 | 1142.1431 | 53.5568 | 4.689
14 | 1260.2 | 1187.6201 | 72.5798 | 6.111
15 | 1314.9 | 1232.2758 | 82.6241 | 6.705
16 | 1375.9 | 1276.1695 | 99.7304 | 7.814
17 | 1432.7 | 1319.3338 | 113.3661 | 8.592
18 | 1489.2 | 1361.7777 | 127.4222 | 9.357
19 | 1540 | 1403.4889 | 136.5110 | 9.726

## Slide 56
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Chart: resultados
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SIMULACIÓN | 635.77 | 702.68 | 770.35 | 834.92 | 897.27 | 950.35 | 1019.5 | 1080.2 | 1141 | 1195.7 | 1260.2 | 1314.9 | 1375.9 | 1432.7 | 1489.2 | 1540
BS 7910 | 661.4624 | 726.6489 | 786.9858 | 843.7458 | 897.7579 | 949.5984 | 999.6846 | 1048.326 | 1095.7543 | 1142.1431 | 1187.6201 | 1232.2758 | 1276.1696 | 1319.3339 | 1361.7778 | 1403.4889

## Slide 57
COMPARACIÓN DE RESULTADOS

## Slide 58: CONCLUSIONES
EVALUACIÓN ANALÍTICA
Mediante la aplicación del estándar BS 7910 se ha comprobado la aptitud para el servicio del objeto de estudio, obteniendo un índice de fractura de 0.24 y un índice por colapso plástico de 0.54, con lo cual se ha determinado el factor de seguridad de la tubería igual a 2.05.
A través de un análisis paramétrico del crecimiento de la fisura en el cual se mantuvo constante la relación entre la longitud y la profundidad de la misma (c = a + 1), se ha encontrado el punto crítico de rotura de la tubería, donde si la profundidad supera los 19 mm se producirá una falla dúctil, esto se debe principalmente a las propiedades elásticas del material (% elongación de 21%).

## Slide 59: CONCLUSIONES
Para la determinación de la tenacidad a la fractura del material ASTM A537 clase 1, se ha utilizado datos proporcionados por el fabricante sobre el ensayo Charpy, donde relaciona la energía de impacto y el espesor de la plancha para definir esta propiedad, obteniendo un valor de 85.92 MPa, estos datos son avalados por WELDING RESEARCH SUPPLEMENT, donde se publicaron resultados para la tenacidad a la fractura del acero A537-1 con un rango entre 84.6 y 92.3 MPa.
Respecto a la distribución de esfuerzos residuales en las inmediaciones del cordón de soldadura, BS 7910 recomienda un valor de 0.2 el valor de la resistencia a fluencia del material, donde dicho esfuerzo contribuye únicamente al fallo por fractura, sin embargo se recomienda un mayor estudio de dicho efecto en el crecimiento de la fisura.

## Slide 60: CONCLUSIONES
Al estudiar el crecimiento de la fisura por fatiga se ha utilizado la ley de Paris para su modelado, donde se halló un valor constante para el factor de calibración geométrico Y = 0.75, con lo cual la ecuación de Paris se simplifica obteniendo el número de ciclos N = 495846.8, equivalente a una vida de 49.5 años.
Para caracterizar el estado de esfuerzos alrededor de la fisura se ha utilizado el factor de intensidad de esfuerzos = 661.46 MPa, obteniendo un valor inicial de 248.79 MPa.

## Slide 61: CONCLUSIONES
EVALUACIÓN POR SIMULACIÓN
El análisis de mecánica de fractura por elementos finitos ha arrojado resultados satisfactorios ya que se obtuvo un error promedio de 3.24% respecto al método analítico, con un valor mínimo de 0.054 y máximo 9.726%, en el estado inicial se ha obtenido un factor de intensidad de esfuerzos = 635.77 MPa.
En la revisión de literatura técnica se ha determinado la importancia de la configuración de malla para lo cual se recomienda el uso de elementos tetraédricos para la malla global y una configuración de telaraña para el mallado en la punta de la grieta, sin embargo Ansys automatiza este proceso y para la zona de fractura se recomienda el uso del método de mallado Body Sizing tipo Sphere of Influence, y para la punta de la fisura la herramienta fractura genera automáticamente el mallado tipo telaraña.

## Slide 62: CONCLUSIONES
El análisis por fatiga se ha realizado con un esfuerzo fluctuante, donde el valor mínimo corresponde a la cabeza de presión estática (4.9 MPa) y el valor máximo debido al efecto del golpe de ariete (6.86 MPa), para lo cual se obtuvo una vida entre 344750 y 535110 ciclos, lo cual equivale a 34.5 y 53.5 años, promediando una vida de 44 años.
Para determinar el estado de esfuerzos en la punta de la fisura, se ha utilizado la energía de distorsión a través del esfuerzo de Von Mises obteniendo un valor de 248.1 MPa.

## Slide 65: RECOMENDACIONES
Determinar la integridad estructural de la tubería aplicando el nivel 3 de evaluación provisto por el estándar BS 7910.
Realizar un estudio experimental para determinar la tenacidad a la fractura en el acero ASTM A537 clase 1.
Estudiar el fenómeno de la distribución de esfuerzos residuales en las inmediaciones del cordón de soldadura a medida que crece la fisura.
Profundizar en el estudio de mallas computacionales para la simulación de objetos en 3D y determinar los valores óptimos del tamaño de malla para obtener resultados más cercanos a la realidad.

## Slide 66: GRACIAS POR SU ATENCIÓN