## Slide 1: BIENVENIDOS

## Slide 2
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
TEMA: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN INTEGRADA PARA COLADA DE SEMIPRODUCTOS EN MOLDES METÁLICOS A PARTIR DE LOS EQUIPOS DISPONIBLES EN EL LABORATORIO DE CIENCIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE”
AUTORES:
VACA VILLAMAR GENARO GABRIEL
LOGACHO TRIBULES EDWIN JAVIER
DIRECTOR:
ING. RIOFRIO VILLENA PATRICIO GUSTAVO
SANGOLQUÍ
2018

## Slide 3: ANTECEDENTES
Problemas en la basculación.
Falta de un sistema de extracción.
Recipiente inadecuado para colar.
Emanación de gases de combustión.

## Slide 4: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El horno basculante del Laboratorio de Ciencia de Materiales no garantizaba los parámetros de seguridad para efectuar la práctica de fundición.

## Slide 5
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La implementación del sistema integrado de fundición beneficiará a los alumnos que realicen las prácticas de Tecnología de Materiales.

## Slide 6: Objetivo General
Diseñar y construir una instalación integrada para colada de semiproductos en moldes metálicos a partir de los equipos disponibles en el Laboratorio de Ciencia de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”.

## Slide 7: Objetivos Específicos
Diseñar y construir el sistema de basculación del horno.
Diseñar y construir el molde metálico para la fabricación de semiproductos.
Diseñar y construir una prensa manual para el cierre del molde metálico.
Diseñar y construir el sistema de extracción de gases.
Ensamblar la instalación integrada.
Efectuar pruebas de funcionamiento.

## Slide 8: Fundición
Proceso de fundir un material e introducirlo en una cavidad para producir un determinado producto.
Se la puede emplear para cualquier tipo de metal sea este ferroso o no ferroso.
Se emplean los moldes permanentes y los moldes desechables.

## Slide 9
Etapas de la fundición
Preparación del molde permanente metálico
Se funde el metal
El vaciado y el modelado
Extracción de la pieza
Limpieza del molde metálico
Etapas de la fundición

## Slide 10: Defectos
Llenado incompleto
Porosidad
Junta fría
Cavidad por contracción
Agrietamiento en caliente

## Slide 11
Tipos de fundición
Moldes permanentes
Moldes desechables
Por gravedad
A presión
Por centrifugado
Arena
Yeso
Cáscara
Al vacio
Cera
Tipos de fundición

## Slide 12: Metales para fundición - Aluminio
Las aleaciones de aluminio poseen excelentes propiedades como resistencia a la corrosión, conductividad térmica y eléctrica, antitoxicidad, alta ductilidad y fácil maquinabilidad.
Temperatura de fusión : 660 °C Porcentaje de contracción: 1.3%
Densidad: 2700 kg/m3

## Slide 13: Sistema de extracción de gases
Sistema de extracción
Localizada
Simples
Elemento de captación
Elemento de conducción
Elemento de aspiración

## Slide 14: Prensa manual
Prensa manual
Mordaza plana

## Slide 15: DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPOS DE FUNDICIÓN

## Slide 16: Sistema de basculación del horno
Posicionamiento inseguro
Maniobrabilidad brusca
Velocidad de avance rápida

## Slide 17: Estructura del horno

## Slide 18: Quemador de diésel
Electrodos
Filtro de la bomba de combustible
Boquilla del quemador
Sensor de luz

## Slide 19: Encendido del horno

## Slide 20: Emisión de gases del horno
Alta emisividad de gases
Ambiente de trabajo
contaminado

## Slide 21: Caja reductora de velocidad
Mantenimiento preventivo
Prueba de funcionamiento
eléctrico

## Slide 22: REQUERIMIENTOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO

## Slide 23: Sistema de basculación
Parámetros del horno | Unidad
Diámetro exterior | 122 [cm]
Altura | 95 [cm]
Peso | 2694 [Kg]
Eje de salida | 30 [mm]
Requerimientos
Sistema de basculación de fácil maniobrabilidad y seguro.
Operación realizada por una persona.
Sistema de basculación manual y automático.
Baja velocidad de giro 1 [rpm].

## Slide 24: Sistema de basculación manual
Tornillo sin fin corona
Tiene una relación de transmisión baja.
El sistema de transmisión es autobloqueante.
Fácil de desmontar.

## Slide 25: Sistema de basculación automático
Características
Posee un sistema seguro de transmisión.
Requiere de poco espacio y tiempo para su instalación.
Permite un fácil manejo y maniobrabilidad en el sistema de basculación.
Parámetros | Unidad
Velocidad de salida | 1.1 [rpm]
Potencia | 0.18 [KW]
Relación de transmisión | 1400:1
Voltaje | 210 [V]
Amperaje | 0.25 [A]

## Slide 26: Molde Metálico
Parámetros del molde metálico | Unidad
Contracción del aluminio | 1.3 %
Ángulo de salida | 0.5˚ a 2˚
Material | Acero A36
Requerimientos
Proporcionar semiproductos de aluminio.
Un cilindro de diámetro de 80 [mm] x 200 [mm] y un prisma de 50 [mm] x 50 [mm] x 200 [mm].
Prensa manual presentara una fácil operatividad y un correcto cierre del molde.

## Slide 27: Sistema de extracción
Requerimientos
Capacidad de absorber los gases generados durante el proceso de fundición
Garantizar un adecuado ambiente de trabajo en el Laboratorio de Ciencia de Materiales.
Parámetros | Medida
Velocidad de captación para gases o vapores | 0.38 [m/s]
Diámetro exterior del horno | 122 [cm]
Altura entre el horno y la campana | 75 [cm]

## Slide 28: DISEÑO

## Slide 29: Diseño y construcción de la instalación integrada
Diseños
Sistema de basculación
Automático
Manual- Tornillo sin fin-corona
Molde metálico
Prensa Manual
Sistema de extracción de gases

## Slide 30: Diseño del sistema de basculación automático
Torque del horno
Datos iniciales:
wo= 0 [rpm]
wf= 1 [rpm]
t= 2 [s]
Ix = 470 [Kg.m2]
Torque calculado:
Torque de la caja reductora
Datos iniciales:
P = 0,24 [Hp]
N= 1,1 [rpm]
Torque calculado:

## Slide 31
Sistema de control
Encendido
Cambio de corriente de AC a DC
Avance y retroceso del motor DC
Fines de carrera
Paro de emergencia
Diseño del sistema de basculación automático

## Slide 32: Diseño del sistema manual tornillo sin fin-corona
Selección de la corona
Material: Fundición gris
Ángulo de presión 𝜙n = 20 [°]
Número de dientes de la corona zc = 48 (AGMA)
Módulo m = 8
Diámetro exterior de la corona de = 400 [mm]

## Slide 33: Diseño del sistema manual tornillo sin fin-corona
Verificación del torque de la corona
Ángulo de avance del sin fin (autobloqueante)
Distancia entre centros del sin fin y la corona (AGMA)
Carga tangencial permisible sobre la rueda

## Slide 34: Diseño del sistema manual tornillo sin fin-corona
Ángulo de avance del sin fin ()
Datos iniciales:
zt = 1
m = 8
de= 62 [mm]
9,8 [°]

## Slide 35: Diseño del sistema manual tornillo sin fin-corona
Distancia entre centros del sin fin y la corona
Datos iniciales:
C : distancia entre centros
d1 : diámetro de paso del sin fin
d2 : diámetro de paso de la corona

## Slide 36: Diseño del sistema manual tornillo sin fin-corona
Carga tangencial permisible (AGMA)
Cs factor de materiales
Cm factor de corrección por la relación de engranajes
Cv factor por velocidad
d2 diámetro de paso de la corona
F ancho de cara efectivo de la corona
˃ ]

## Slide 37: Diseño del eje de la corona
Datos:
P1=13200 [N] peso del horno
P2=2646 [N] peso de la corona más su carga radial
T1= 24.57 [Nm] torque del horno
T2=1531 [Nm] torque de la caja reductora
Diámetro 30 [mm]

## Slide 38: Diseño del eje de la corona
Se realiza el análisis de falla a fatiga aplicando la ecuación de Soderberg:
Se selecciona una chumacera SKF YET206 Co=11.2 [KN] y se emplearan una chaveta cuadrada de 8 x 50 [mm] y una chaveta cuadrada 10 x 50 [mm].

## Slide 39: Diseño del eje del sin fin
Rodamiento NTN 30205 Co=12 KN.

## Slide 40: Diseño del molde metálico
Diseño por transferencia de calor
Calor contenido en el metal fundido
Tiempo de desmoldeo
Espesor de la coquilla

## Slide 41: Calor contenido en el metal fundido
Datos iniciales:
L = 397 000 [W.s/kg]
cp = 920 [W.s/kg °K]
Tv = 710 [°C]
Ts = 300 [°C]
ρ = 2700 [kg/m3]
Cilindro
Prisma

## Slide 42: Tiempo de desmoldeo
Datos iniciales:
ρm = 2700 [kg/m3]
cp = 920 [W.s/kg °K]
Tv = 710 [°C]
Ts = 300 [°C]
L = 397 000 [W.s/kg]
a = 1.47x10-5 [m2/s]
k = 54 [W/m°K]
To = 200 [°C]
Cilindro
Prisma

## Slide 43: Espesor de la coquilla
Cilindro
Prisma

## Slide 44: Diseño de la prensa manual
Diseño de los ejes.
Diseño de las placas externas
Diseño del tornillo de ajustaje y sistema de accionamiento.

## Slide 45: Diseño de los ejes
Se realiza un análisis estático de Von Misses :
Datos iniciales:

## Slide 46: Diseño de las placas externas
Datos iniciales:
F1= 544.45 [N]
F2 = 417.42 [N]
F3 = 147 [N]

## Slide 47: Diseño de las placas externas

## Slide 48: Diseño del tornillo de ajuste
:
F3 = 147 [N] fuerza de ajuste
Aplicando Dobrovoslki:
Tuerca

## Slide 49: Diseño del sistema de extracción de gases
Diseño de la captación
Datos iniciales:
H = 0.75[m]
L = 1.20 [m] de largo
B= 0.60 [m] de ancho
Va = 0.38 [m/s]
Sobredimensiones:
L = 1.80 [m] de largo
B= 1.20 [m] de ancho

## Slide 50: Diseño del sistema de extracción de gases
Dimensiones del ducto
Datos iniciales:
Vc= 10 m/s
L
Perdidas de carga
1.8 [mm c.d.a]
[mm c.d.a]
Extractor modelo HXB-400/H Q=5450 [m3/h] Pe= 30 [mm c.d.a.]
Extractor

## Slide 51: COSTOS
Costos Generales |  | 
Ítem | Descripción | Costo Unitario
1 | Sistema Manual | $ 989,50
2 | Sistema Automático | $ 339,94
3 | Molde Metálico | $ 2.351,80
4 | Sistema de extracción de gases | $ 806,59
5 | Gastos de pruebas y otros | $ 799,70
Total |  | $ 5.287,53

## Slide 52: Implementación y resultados

## Slide 53: Implementación y resultados

## Slide 54: Prueba de fundición

## Slide 55: Prueba de fundición

## Slide 56: Prueba de fundición

## Slide 57: Conclusiones
Se logró cumplir con el funcionamiento de la instalación integrada de fundición, para las prácticas de Tecnología de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”.
La basculación del horno garantizan una fácil maniobrabilidad del horno manteniendo seguridad en cualquiera de sus dos condiciones de trabajo.
Se logro obtener las probetas propuestas, que posteriormente serán usadas en el Laboratorio de Procesos de Manufactura I.

## Slide 58: Conclusiones
La construcción de la prensa manual presenta una fácil y versátil maniobrabilidad para cerrar y abrir las mitades del molde.
El sistema de extracción de gases garantiza un adecuado ambiente de trabajo libre de gases.

## Slide 59: Recomendaciones
Para realizar la práctica de fundición, los alumnos deben emplear el uso de equipo de seguridad personal, principalmente en el momento de realizar el colado del material.
Realizar la adquisición de un filtro de combustible, debido a la alta impureza que posee el diésel.
Efectuar un mantenimiento preventivo del quemador, realizando la limpieza de los electrodos de cobre, del filtro de combustible y de la boquilla de quemador, además purgar la bomba de combustible del quemador.

## Slide 60: Recomendaciones
Se recomienda la adquisición de un crisol de 8 [kg] de capacidad para que abastezca el material necesario para lograr que en un solo vaciado se llene las dos cavidades del molde metálico que es cerca de los 5 [kg].
Para mejorar la calidad de fundición obtenida se recomienda el empleo de perfiles de aluminio .
Para el mejoramiento de la fluidez de la colada de aluminio se recomienda usar fundente de aluminio, y para la eliminar la presencia de gases se recomienda usar apartagas.

## Slide 61: GRACIAS