## Slide 1
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
TEMA: REMOCIÓN DE CROMO VI DE LOS EFLUENTES DE LAS CURTIEMBRES USANDO ZEOLITA
AUTOR: ANA MARÍA ALVAREZ CAIZA
DIRECTOR: ING. CAROLINA DEL ROCÍO MONTERO CALDERÓN, Ph.D.
SANGOLQUÍ
2019

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Esta actividad clave para el desarrollo
Una industria muy importante en la provincia de Tungurahua y ciudad de Ambato es la curtiembre
Industria de curtiembre y textil → aportan el 90 % de la contaminación industrial
Existe afectación al ambiente

## Slide 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Solo una fracción de estas sales reacciona con la piel, el resto (85 %) no se incorpora al cuero
En la industria del cuero, las sustancias más usadas son las sales de cromo
Etapas más contaminantes: pelambre y curtido
El río Ambato recibe descargas de efluentes de las curtiembres con elevadas concentraciones de Cr (43.94 mg/L) siendo el LMP 0.032 mg/L

## Slide 4: HIPÓTESIS
¿Es posible la reducción de cromo VI en los efluentes de las curtiembres mediante la adsorción con zeolitas?

## Slide 5: OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Plantear un sistema de remoción del cromo VI en los efluentes de las curtiembres mediante el uso de zeolita.
Analizar las propiedades fisicoquímicas de las zeolitas y efluentes.
Evaluar la remoción de Cromo VI en los efluentes de las curtiembres mediante el uso de zeolita natural y sintética
Determinar los beneficios del sistema de tratamiento a nivel piloto

## Slide 6: MARCO REFERENCIAL
PROCESO DE CURTIDO

## Slide 7: MARCO REFERENCIAL
Cerca del 90 % del cuero producido se lo obtiene al usar agentes curtientes como el sulfato básico de cromo.
El Cr (III) es menos tóxico que otros elementos (Hg, Cd, Pb, Ni y Zn) para los mamíferos y organismos acuáticos, probablemente debido a su baja solubilidad
El cromo (VI) es más tóxico que el cromo (III )
El efecto del cromo (VI) en el medio ambiente es muy negativo, debido a su alta solubilidad, movilidad y sensibilidad.
Generalmente, los efluentes de las curtiembres poseen una mezcla compleja que contienen tanto compuestos orgánicos como inorgánicos
CROMO

## Slide 8: MARCO REFERENCIAL
Sus propiedades son:
Intercambio iónico
Adsorción
Porosidad
ZEOLITAS
Son una familia de aluminosilicatos hidratados que pertenecen al subgrupo de los “tectosilicatos”

## Slide 9: MUESTREO DE LA ZEOLITA NATURAL
Formación del Cayo
Cordillera Chongón-Colonche

## Slide 10: CARACTERIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LA ZEOLITA
Muestra | Na2O (%) | MgO (%) | Al2O3 (%) | SiO2 (%) | P2O5 (%) | SO3 (%) | K2O (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | Mn2O3 (%) | Fe2O3 (%) | PPC (%)
ZN 01 | 2.43 | 2.74 | 12.09 | 48.74 | 0.20 | <0.05 | 0.83 | 8.12 | 0.70 | 0.18 | 7.64 | 13.22
ZN 02 | 1.68 | 3.13 | 12.64 | 50.21 | 0.19 | <0.05 | 0.71 | 5.74 | 0.70 | 0.15 | 7.40 | 14.22
ZN 03 | 0.99 | 2.10 | 11.04 | 58.08 | 0.19 | <0.05 | 0.70 | 4.84 | 0.43 | 0.08 | 4.25 | 13.59
Muestra | Na2O (%) | MgO (%) | Al2O3 (%) | SiO2 (%) | P2O5 (%) | SO3 (%) | K2O (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | Mn2O3 (%) | Fe2O3 (%) | PPC (%)
ZS 01 | >11.00 | 2.55 | 24.04 | 43.45 | 0.06 | <0.05 | 0.65 | 0.44 | 0.11 | 0.03 | 0.73 | 16.05
Muestra | Si/Al
ZN 01 | 3.55
ZN 02 | 3.51
ZN 03 | 4.64
ZS 01 | 1.60
Parámetro | ZN 03 | ZS 01
Área superficial (m2/g) | 9.34 | 25.82
Muestra | (g/cm3) | (g/ cm3) | 
ZN 03 | 0.84 | 2.26 | 62.98
ZS 01 | 0.78 | 1.88 | 58.45
Muestra |  |  | 
ZN 03 | 0.84 | 2.26 | 62.98
ZS 01 | 0.78 | 1.88 | 58.45

## Slide 11: CARACTERIZACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE MINERALOGÍA DE LA ZEOLITA
Muestra | Cuarzo (%) | Grupo Plagioclasa (Albita-Anortita) (%) | Grupo K-Feldespato (Ortoclasa, Microclina, Sanidina) (%) | Moscovita (%) | Clinoptilolita/ Heulandita (%) | Estilbita (%) | Faujasita (%)
ZN 03 | 18.1 | 20.8 | - | 2.6 | 43.9 | 10.8 | 3.8
ZS 01 | 6.2 | - | 37.4 | - | - | - | 56.4
Zeolita | Fórmula |  |  |  |  |  |  |  | 
ZN 03 | Na 0.84 | K 0.39 | Ca 2.3 | Mg 1.4 | Fe 1.4 | Al 5.7 | Si 25.29 | O 72 | 19.76 H2O
Heulandita- Ca | Na 1 | K | Ca 4 | Mg | Fe | Al 9 | Si 27 | O 72 | 24 H2O
Clinoptilolita-Ca | Na | K | Ca 3 | Mg | Fe | Al 6 | Si 30 | O 72 | 20 H2O
Zeolita | Fórmula |  |  |  |  |  |  |  | 
ZS-01 | Na 3.43 | K 0.13 | Ca 0.1 | Mg 0.1 | Fe 0.1 | Al 4.6 | Si 6.99 | O 24 | 8.62 H2O
Faujasita- Mg | Na 2 | K 2 | Ca 2 | Mg 2 | Fe | Al 12 | Si 12 | O 24 | 15 H2O
ZN 03 →
Clinoptilolita/heulandita
ZS 01 → Faujasita
Composición Mayoritaria

## Slide 12: CARACTERIZACIÓN
CAPACIDA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)
Muestra | TEC (meq/100 g)
ZN 03 | 222.93
ZS 01 | 484.20
Capacidad de intercambio teórica
Muestra | CICT (meq/100 g)
ZN 03 | 84.05
ZS 01 | 188.72
Capacidad de Intercambio Catiónico Total
Parámetro | Valor medido | AM 097
pH | 3.85 | 6.5-9
DQO (mg/L) | 1116 | 40
Conductividad eléctrica (mS/cm) | 57.9 | NA
TDS (mg/L) | 46320 | NA
Parámetro | Valor medido | AM 097
Cr (VI) (mg/L) | 0.6 | 0.5
CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE
Cantón Ambato
Sector Puerto Arturo
Muestreo

## Slide 13: ACTIVACIÓN DE LA ZEOLITA
63 µm <dp < 75 µm
Activación con HCl (0.5 M)
Activación con NaOH (1 N)
zeolita natural |  | zeolita natural activada con HCl |  | zeolita natural activada con NaOH | 
Compuesto | % | Compuesto | % | Compuesto | %
SiO2 | 58.08 | SiO2 | 66.21 | SiO2 | 61.56
Al2O3 | 11.04 | Al2O3 | 10.93 | Al2O3 | 11.15
Na2O | 0.99 | Na2O | <0.020 | Na2O | 2.38
Si/Al | 4.64 | Si/Al | 5.35 | Si/Al | 4.87
zeolita sintética |  | zeolita sintética activada con HCl |  | zeolita sintética activada con NaOH | 
Compuesto | % | Compuesto | % | Compuesto | %
SiO2 | 43.44 | SiO2 | 47.84 | SiO2 | 41.63
Al2O3 | 24.04 | Al2O3 | 26.59 | Al2O3 | 23.25
Na2O | >11.00 | Na2O | 10.47 | Na2O | >11.00
Si/Al | 1.60 | Si/Al | 1.59 | Si/Al | 1.58

## Slide 14: PRUEBAS PRELIMINARES CON K2Cr2O7
Condiciones de trabajo
Volumen: 100 mL
Masa zeolita: 1 g
Tiempo agitación: 3 h
Velocidad: 250 rpm
Sin regular pH
Parámetro | ZS NaOH (pH=7) |  | ZN HCl (pH=2.20) | 
 | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 1 | Prueba 2
Co (mg/L) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
Cf (mg/L) | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.86
Remoción Cr (VI) (%) | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00

## Slide 15: PRUEBAS PRELIMINARES CON K2Cr2O7
ZN NaOH
H2SO4 25 %
pH= 2 ± 0.5
Tiempo (h) | ZN (sin activación) |  | ZN (NaOH) |  | ZN (HCl) | 
 | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 1 | Prueba 2
 | Concentración (mg/L) |  |  |  |  | 
0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.7 | 0.70 | 0.70
1 | 0.55 | 0.58 | 0.43 | 0.42 | 0.69 | 0.66
2 | 0.50 | 0.52 | 0.27 | 9.26 | 0.65 | 0.62
3 | 0.45 | 0.47 | 0.14 | 0.12 | 0.62 | 0.59
Remoción Cr (VI) (%) | 35.71 | 32.86 | 80.00 | 82.86 | 11.43 | 15.71
Tiempo (h) | ZS (sin activación) |  | ZS NaOH | 
 | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 1 | Prueba 2
 | Concentración (mg/L) |  |  | 
0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90
1 | 0.68 | 0.70 | 0.47 | 0.53
2 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.43
3 | 0.48 | 0.47 | 0.39 | 0.41
Remoción Cr (VI) (%) | 46.67 | 47.78 | 56.67 | 54.44
ZN NaOH
ZN HCl
Regulando el pH
ZS NaOH
MEJORES REMOCIONES

## Slide 16: PRUEBAS CON EFLUENTE REAL DE UNA INDUSTRIA DE CURTIEMBRE
Chart: Tiempo (h)
| 1 | 2 | 3
Zn NaOH 50 ml | 20 | 30 | 37.5
ZN NaOH 100 ml | 23.3333 | 38.3333 | 45
ZN NaOH 150 ml | 13.3333 | 21.6667 | 26.6667
Condiciones de trabajo
Volumen: 50, 100, y 150 ml
Repeticiones: 3

## Slide 17: PRUEBAS CON EFLUENTE REAL DE UNA INDUSTRIA DE CURTIEMBRE
Chart: Tiempo (h)
| 1 | 2 | 3
ZS NaOH 50 ml | 16.6667 | 23.3333 | 25
ZS NaOH 100 ml | 18.3333 | 25 | 33.3333
ZS NaOH 150 ml | 10 | 13.3333 | 18.3333

## Slide 18: ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Fuente | GL | Suma de Cuadrados | Cuadrado Medio | Valor F | Valor p | F crítico
A: Tipo de zeolita | 1 | 510.29 | 510.295 | 186.18 | 0 | 4.75
B: T (V/m) | 2 | 782.36 | 391.18 | 142.72 | 0 | 3.89
AB (Tipo de zeolita*T) | 2 | 61.18 | 30.588 | 11.16 | 0.002 | 3.89
Error | 12 | 32.89 | 2.741 |  |  | 
Total | 17 | 1386.72 |  |  |  | 
(P<0.05)
Existe diferencia estadísticamente significativa
Zona de efectos significativos

## Slide 19: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN DE CR (VI)
PRUEBAS EN UNA COLUMNA DE LABORATORIO
Condiciones de trabajo
Co: 0.6 mg/L
dp: 1.4-2.4 cm
Volumen efluente: 50 mL
Masa lecho: 5,10 y 20 g

## Slide 20: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN DE CR (VI)
PRUEBAS EN UNA COLUMNA DE LABORATORIO
Chart: Tiempo (min)
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6
5 gramos | 0 | 0.115 | 0.185 | 0.265 | 0.345
10 gramos | 0.035 | 0.05 | 0.175 | 0.215 | 0.23
20 gramos | 0 | 0 | 0.105 | 0.125 | 0.14

## Slide 21
TORRES DE ADSORCIÓN
Chart: C
| 0.14000000000000001 | 0.23 | 0.35
 | 121.7391 | 124.3243 | 140
C (mg/L) | [C/(x/m)]
0.14 | 121.74
0.23 | 124.32
0.35 | 140.00
ISOTERMA DE LANGMUIR
Cantidad de adsorbente en equilibrio directo con la C de entrada de la columna
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN DE CR (VI)

## Slide 22: PROPUESTA DE UN SISTEMA
Sistema de adsorción
Parámetro | Valor | Unidad
Número de columnas | 4 | u
Altura | 1.50 | m
Diámetro | 0.50 | m
Material | Acero inoxidable | NA
Espesor | 7.00 | mm
Masa de adsorbente/columna | 91.59 | kg
ΔP | 21.30 | Pa
Volumen a tratar: 3m3

## Slide 23
SISTEMA DE BOMBEO
Ecuación de Bernoulli
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN DE CR (VI)

## Slide 24
PRECIO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE ADSORCIÓN
Material / Equipo | Cantidad | Costo unidad($) | Costo total ($)
Plancha acero inoxidable 8mm | 2 | 815.30 | 1,630.60
Tubería PVC 3/4 in (6m) | 1 | 12.51 | 12.51
Tubería PVC 1/2 in (6m) | 2 | 8.27 | 16.54
Tanque de plástico HDPE 5m3 | 1 | 1036.00 | 1,036.00
Bomba de diafragma DOSTEC | 1 | 1992.63 | 1,992.63
Codo 1/2 in PVC | 12 | 2.57 | 30.84
Codo 3/4 in PVC | 1 | 8.32 | 8.32
Válvulas globo (1/2 in) de acero forjado | 9 | 259.68 | 2,337.15
COSTO TOTAL |  |  | 7,064.57
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN DE CR (VI)

## Slide 25: CONCLUSIONES
Se estableció un sistema por lotes o Batch para la remoción de Cr VI para tratar 3 m3 de efluente de las curtiembres, constituido por 4 torres de adsorción y 91.59 kg de adsorbente/torre; además del bombeo con una bomba de diafragma y un tanque de HDPE para la deposición del efluente tratado.
Respecto a la caracterización mineralógica, la zeolita natural y la zeolita sintética poseen una composición mayoritaria tipo clinoptilolita/heulandita y faujasita, respectivamente; además la capacidad de intercambio total antes de la activación de la zeolita natural es 84.05 meq/100g y de la zeolita sintética 188.72 meq/100 g.
El efluente tiene una concentración de Cr (VI) de 0.6 mg/L, DQO 1116 mg/L y pH 3.85, valores que se encuentran sobre el límite máximo permisible contemplado en el Acuerdo Ministerial 097.

## Slide 26: CONCLUSIONES
La remoción de Cr (VI) con 100 mL de efluente obtuvo los mejores resultados con 44.44 % con la ZN NaOH y 32.22 % con la ZS NaOH. Las diferencias entre la capacidad de remoción entre la solución sintética y el efluente probablemente se deben a que en el caso del efluente real parámetros como el DQO también pudieron haberse reducido por las zeolitas.
De acuerdo con los resultados del análisis de varianza, el tipo de zeolita, la relación volumen efluente/cantidad adsorbente y su interacción influencian significativamente en la remoción de Cr (VI), siendo la relación volumen efluente/cantidad adsorbente el factor más significativo.
El costo preliminar del tratamiento de los efluentes de las curtiembres mediante la adsorción con zeolita es 46.61 $/m3, sin embargo, este precio disminuiría durante la operación, además la adsorción con zeolita no generaría lodos indeseables lo cual ahorraría costos de tratamiento, además que el costo del adsorbente es bajo.

## Slide 27: RECOMENDACIONES
Se sugiere que se realicen pruebas de remoción de zeolita natural sin activar para determinar si la remoción de Cr (VI) en efluentes reduce la concentración por debajo del límite máximo permisible, lo cual reduciría costos en reactivos.
Realizar experimentos de remoción de Cr (VI) con zeolitas naturales comerciales, para poder plantear un tratamiento constante a lo largo del tiempo.
Realizar pruebas de regeneración de la zeolita para determinar el número de veces que puede ser reusada la zeolita, además podría analizarse la recuperación de cromo adsorbido con fines comerciales.

## Slide 28: GRACIAS POR SU ATENCIÓN