## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
TEMA:
“ESTUDIO COMPARATIVO TEÓRICO – EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO EN VIBRACIÓN TRANSVERSAL DE CORDONES ELASTOMÉRICOS”
AUTOR:
Srta. DÁVILA RODRÍGUEZ, MICHELLE ESTEFANÍA
Sr. MARTÍNEZ POZO, ALEX FABRICIO
DIRECTOR: PHD. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, XAVIER ROLANDO
SANGOLQUÍ - 2019

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Elastómeros  deformación mayor 200%
Comportamiento diferente al resto de polímeros

## Slide 4
Nuevos materiales elastómeros
Modelamiento de sistemas
Sintéticos: Neopreno, Látex
Inteligentes: Elastómeros dieléctricos (ICTP)
Reforzados: mediante nanotubos de carbono
Traje anti gravedad
Traje de buzo neopreno
Guantes de Latex
Nano tubos de Carbono
Actuadores de Elastómeros dieléctricos
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

## Slide 5
Robot manta raya (Polímero dieléctrico) (Li t. 2017)
Apoyos de Neopreno para puentes
Sistemas de movimiento
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Fuente: Li, T., Li, G., Liang, Y., Cheng, T., Dai, J., Yang, X., ... & Xie, T. (2017). Fast-moving soft electronic fish. Science Advances, 3(4), e1602045.
Nuevos materiales elastómeros
Modelamiento de sistemas

## Slide 6: OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio comparativo a través de modelos matemáticos aplicados en el comportamiento de vibración transversal de cordones elastoméricos
- Implementar la máquina de pruebas de ensayo.
Ejecutar los ensayos de vibración con las fibras de elastómeros seleccionados.
Recopilar los datos obtenidos de los ensayos para la respectiva programación en código.
Comparar el comportamiento vibracional de los elastómeros con los diferentes modelos matemáticos.

## Slide 7
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 8: EFECTO MULLINS
Cuando un elastómero es cargado y descargado durante varios ciclos de carga la tensión que se requiere para alcanzar la misma deformación va disminuyendo en cada ciclo.

## Slide 9
son funciones de respuesta del material
Modelar el daño por estiramiento
ECUACIÓN DE ZÚÑIGA - BEATTY
TENSIÓN UNIAXIAL
=
B: el tensor de deformaciones

## Slide 10
Definimos la tensión uniaxial en función de y :
La tensión uniaxial ablandada::
TENSIÓN UNIAXIAL
VIBRACIÓN TRANSVERSAL
Frecuencia material virgen
Frecuencia del material ablandado

## Slide 11
MODELOS MATEMÁTICOS DE COMPORTAMIENTO ELASTICO
En base a lo estudiado anteriormente, se expone la forma constitutiva general del fenómeno vibratorio:
:
:
Función de modelamiento de daño Zúñiga - Beatty
Frecuencia de vibración fundamental
Definida por cada modelo matemático
Módulo de cizalla
Frecuencia de vibración ablandada

## Slide 12
MODELOS MATCS. COMPORTAMIENTO GAUSSIANO
Modelo de Mooney - Rivlin
Modelo de Bio - Material
Modelo de Gent
Parámetros para ajustar curvas:

## Slide 13
Modelo de James - Guth
Modelo de Full Network
Parámetros para ajustar curvas:
MODELOS MATCS. COMPORTAMIENTO NO GAUSSIANO

## Slide 14
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 15: PARAMETROS DE DISEÑO
PARÁMETRO | RANGO/MEDIDA/CONDICIÓN | OBSERVACIONES
Resistencia | SuCaucho=200 kgf/cm2 | Elastómero de alta resistencia para motivos de diseño, el material a ensayar es silicona
Separación de Pinzas | Simétricas desde punto medio | Facilita la lectura y adecuación de datos.
Tipo de Tornillo | Rosca Trapezoidal Mitad: Rosca Derecha / Rosca Izquierda | Permite el movimiento de las pinzas en sentidos contrarios, separarse – alejarse
Longitud Bancada | 1.20 m | Los elastómeros tienen amplia elasticidad, existe la necesidad de guías para direccionamiento
Movimiento | Manual / Automático | Manija y motor a paso en extremos del tornillo

## Slide 16: COMPONENTES DEL BANCO DE PRUEBAS
Pinzas
Soporte de las Pinzas
Bases
Motor Nema 23
Laser
Sensor
Mecanismo de Tijera
Frecuencímetro

## Slide 17: ENSAMBLE BANCOS DE PRUEBAS

## Slide 18: ENSAMBLE BANCOS DE PRUEBAS

## Slide 19
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 20: ELABORACIÓN DE CORDÓNES
Descripción | Medida
Dureza | 20 ± 2 A°
Densidad | 1,08 g/cm3
Viscosidad | 14000 ± 2000 MPs a 25°C
Resistencia a la Tracción |  34 kgf/cm2
Resistencia al desgarro |  23 kgf/cm
Elongación - Rotura |  420 %
Silicona RTV - 2
Características Relevantes
Consideraciones mezcla:
- Humedad: 50% a 60%
- Temperatura: 17°C a 22°C
Porcentaje de Catalizador:
- 1.5% - 1,75% - 2%
Fibras de silicona: d = 3mm
Lmin req: L = 150mm.

## Slide 21: ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA
Metodología
Distancias del 1er Ciclo
Distancia del 2do Ciclo
Modulo receptor de laser Ky-008

## Slide 22: ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA
Cordón: L13_E1
%Cat: 1.5%
Longitud | E | Frec Carga (Prom) | Frec Descrg (Prom)
13 | 1,083 | 58,4 | 56,6
14 | 1,167 | 71,2 | 68,8
15 | 1,250 | 78,6 | 76,2
16 | 1,333 | 85,6 | 81,8
17 | 1,417 | 90,8 | 86
18 | 1,500 | 95,2 | 90,4
19 | 1,583 | 99,2 | 95,4
20 | 1,667 | 103,8 | 103,8
20 | 1,667 | 103,8 | 89,2
21 | 1,750 | 106,4 | 92,0
22 | 1,833 | 111,8 | 94,2
23 | 1,917 | 115,4 | 97
24 | 2,000 | 119,8 | 100,0
25 | 2,083 | 123,2 | 104,0
26 | 2,167 | 126,8 | 110
27 | 2,250 | 130,2 | 118
28 | 2,333 | 133,2 | 133,2
Longitud | E | Frec Carga (Prom) | Frec Descrg (Prom)
28 | 2,333 | 133,2 | 96
29 | 2,417 | 133,2 | 99
30 | 2,500 | 139,2 | 101,6
31 | 2,583 | 142,6 | 105
32 | 2,667 | 145,2 | 109
33 | 2,750 | 148 | 115
34 | 2,833 | 150,8 | 122,6
35 | 2,917 | 153,4 | 134
36 | 3,000 | 155 | 155
36 | 3,000 | 155 | 
37 | 3,083 | 154,4 | 
38 | 3,167 | 156,2 | 
39 | 3,250 | 152,5 | 
40 | 3,333 | Rotura | 
41 | 3,417 |  | 
42 | 3,500 |  | 
43 | 3,583 |  | 
44 | 3,667 |  | 
Chart: Longitud - Frecuencia
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Frec Carga | 58.4 | 71.2 | 78.6 | 85.6 | 90.8 | 95.2 | 99.2 | 103.8 | 103.8 | 106.4 | 111.8 | 115.4 | 119.8 | 123.2 | 126.8 | 130.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 139.2 | 142.6 | 145.2 | 148 | 150.8 | 153.4 | 155 | 155 | 154.4 | 156.2 | 152.5
Frec Descarga | 56.6 | 68.8 | 76.2 | 81.8 | 86 | 90.4 | 95.4 | 103.8 | 89.2 | 92 | 94.2 | 97 | 100 | 104 | 110 | 118 | 133.2 | 96 | 99 | 101.6 | 105 | 109 | 115 | 122.6 | 134 | 155

## Slide 23: ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA
Longitud | E | Frec Carga (Prom) | Frec Descrg (Prom)
13 | 1,083 | 63 | 60,2
14 | 1,167 | 74,2 | 72,6
15 | 1,250 | 83,8 | 81
16 | 1,333 | 90,8 | 87
17 | 1,417 | 95,2 | 92
18 | 1,500 | 100,4 | 96
19 | 1,583 | 104,2 | 100,8
20 | 1,667 | 107,6 | 107,6
20 | 1,667 | 107,6 | 94,0
21 | 1,750 | 110,4 | 97,0
22 | 1,833 | 114,2 | 100,0
23 | 1,917 | 118 | 103
24 | 2,000 | 122,2 | 105,8
25 | 2,083 | 126,2 | 109,0
26 | 2,167 | 129 | 114
27 | 2,250 | 132,8 | 122
28 | 2,333 | 136,6 | 136,6
Cordón: L16_E1
%Cat: 1.75%
Longitud | E | Frec Carga (Prom) | Frec Descrg (Prom)
28 | 2,333 | 136,6 | 99
29 | 2,417 | 136,6 | 103
30 | 2,500 | 142,2 | 106
31 | 2,583 | 146 | 110
32 | 2,667 | 146,6 | 114
33 | 2,750 | 150,4 | 119
34 | 2,833 | 153,4 | 127
35 | 2,917 | 154,4 | 137,8
36 | 3,000 | 156 | 156
36 | 3,000 | 156 | 
37 | 3,083 | 155,8 | 
38 | 3,167 | 158,4 | 
39 | 3,250 | 161 | 
40 | 3,333 | Rotura | 
41 | 3,417 |  | 
42 | 3,500 |  | 
43 | 3,583 |  | 
44 | 3,667 |  | 
Chart: Longitud - Frecuencia
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Frec Carga | 63 | 74.2 | 83.8 | 90.8 | 95.2 | 100.4 | 104.2 | 107.6 | 107.6 | 110.4 | 114.2 | 118 | 122.2 | 126.2 | 129 | 132.8 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 142.2 | 146 | 146.6 | 150.4 | 153.4 | 154.4 | 156 | 156 | 155.8 | 158.4 | 161
Frec Descarga | 60.2 | 72.6 | 81 | 87 | 92 | 96 | 100.8 | 107.6 | 0 | 97 | 100 | 103 | 105.8 | 109 | 114 | 122 | 136.6 | 0 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 127 | 137.8 | 156

## Slide 24: ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA
Cordón: L15_E2
%Cat: 2%
Longitud | E | Frec Carga (Prom) | Frec Descrg (Prom)
13 | 1,083 | 72,8 | 69
14 | 1,167 | 84,6 | 77
15 | 1,250 | 92 | 83,6
16 | 1,333 | 98,4 | 87,8
17 | 1,417 | 105,2 | 95
18 | 1,500 | 110,2 | 103
19 | 1,583 | 115,6 | 115,6
19 | 1,583 | 115,6 | 104,4
20 | 1,667 | 122,0 | 107,0
21 | 1,750 | 126,6 | 110,0
22 | 1,833 | 131,2 | 114,0
23 | 1,917 | 136,2 | 119,8
24 | 2,000 | 142,4 | 123,4
25 | 2,083 | 146,6 | 132,4
26 | 2,167 | 148,8 | 148,8
Longitud | E | Frec Carga (Prom) | Frec Descrg (Prom)
26 | 2,167 | 148,800 | 111,000
27 | 2,250 | 152,800 | 112,000
28 | 2,333 | 156,400 | 116,000
29 | 2,417 | 159,6 | 118,8
30 | 2,500 | 163,2 | 123,8
31 | 2,583 | 165,6 | 130
32 | 2,667 | 168,4 | 140,4
33 | 2,750 | 168 | 
33 | 2,750 | 168 | 
34 | 2,833 | 174 | 
35 | 2,917 | rotura | 
36 | 3,000 |  | 
37 | 3,083 |  | 
38 | 3,167 |  | 
39 | 3,250 |  | 
40 | 3,333 |  | 
41 | 3,417 |  | 
Chart: Longitud - Frecuencia
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Frec Carga | 72.8 | 84.6 | 92 | 98.4 | 105.2 | 110.2 | 115.6 | 115.6 | 122 | 126.6 | 131.2 | 136.2 | 142.4 | 146.6 | 148.8 | 148.8 | 152.8 | 156.4 | 159.6 | 163.2 | 165.6 | 168.4 | 168 | 168 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frec Descarga | 69 | 77 | 83.6 | 87.8 | 95 | 103 | 115.6 | 104.4 | 107 | 110 | 114 | 119.8 | 123.4 | 132.4 | 148.8 | 111 | 112 | 116 | 118.8 | 123.8 | 130 | 140.4

## Slide 25: ENSAYOS DE TRACCIÓN
Norma ASTM D638 – Método de Pruebas Estándar para Propiedades de Tracción de los Polímeros
Concentración de Catalizador | Módulo de Elasticidad [Pa]
1.5% | 337165
1.75% | 391195
2% | 428500
Resultados del ensayo a tracción

## Slide 26
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 27
Programas

## Slide 28
Programas

## Slide 29
Deformación
F. Carga
F. Descarga
INTERFAZ GRÁFICA

## Slide 30
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 31
Chart: 
Chart: Fuerza vs desplazamiento
ENSAYOS DE TRACCIÓN
Parámetro de Ablandamiento (b)
Máquina SHIMADZU AGS 50kn de ensayos universales

## Slide 32
FRECUENCIA FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN
Acorde a los ensayos realizados, y a las recomendaciones de (Wolf & Descamps, 2003) y (Drechsel, 2007) , se uso un valor del coeficiente de Poisson =0,45 para la determinación del modulo de cizalla usando la relación:
Y así finalmente usando :

## Slide 33
Chart: Frecuencia - catalizador al 1.5%
LOTE 11
LOTE 11
LOTE 12_1 | 61.2 | 73.2 | 82.2 | 88.6 | 93.6 | 98.2 | 102.4 | 107.4 | 107.4 | 110.8 | 115.6 | 119.4 | 121.4 | 126 | 129.8 | 133.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 141 | 144.4 | 143.4 | 148.8 | 151.8 | 154 | 153.4 | 153.4 | 155.6 | 157.8 | 159.6
LOTE 12_1 | 58.2 | 70.4 | 78 | 83.8 | 88 | 93 | 98 | 107.4 | 91 | 93.2 | 96 | 99 | 102 | 106.2 | 112 | 120.8 | 136.2 | 97 | 99 | 102 | 105.4 | 109.8 | 115 | 122.2 | 133 | 153.4
LOTE 12_2
LOTE 12_2
LOTE 12_3 | 68.6 | 77.4 | 85.4 | 89.4 | 94 | 97.8 | 102.6 | 105.4 | 105.4 | 112 | 113.2 | 117.2 | 122.6 | 127.6 | 132.6 | 136.8 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 143.8 | 145.8 | 151.4 | 150.2 | 152 | 157 | 156 | 156 | 160.4
LOTE 12_3 | 67 | 75.6 | 82 | 86.4 | 91 | 94.6 | 99 | 105.4 | 90 | 93.2 | 98.2 | 101 | 104 | 108 | 114 | 123 | 138.4 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 118 | 125 | 137 | 156
LOTE 13 | 58.4 | 71.2 | 78.6 | 85.6 | 90.8 | 95.2 | 99.2 | 103.8 | 103.8 | 106.4 | 111.8 | 115.4 | 119.8 | 123.2 | 126.8 | 130.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 139.2 | 142.6 | 145.2 | 148 | 150.8 | 153.4 | 155 | 155 | 154.4 | 156.2 | 152.5
LOTE 13 | 56.6 | 68.8 | 76.2 | 81.8 | 86 | 90.4 | 95.4 | 103.8 | 89.2 | 92 | 94.2 | 97 | 100 | 104 | 110 | 118 | 133.2 | 96 | 99 | 101.6 | 105 | 109 | 115 | 122.6 | 134 | 155
DIFERENCIAS PROMEDIO CURVA DE CARGA |  |  | 
PROM | L12_E1 [%] | L12_E2 [%] | L13_E1 [%]
62,7 | 2,44 | 9,35 | 6,91
73,9 | 0,99 | 4,69 | 3,70
82,1 | 0,16 | 4,06 | 4,22
87,9 | 0,83 | 1,75 | 2,58
92,8 | 0,86 | 1,29 | 2,16
97,1 | 1,17 | 0,76 | 1,92
101,4 | 0,99 | 1,18 | 2,17
105,5 | 1,77 | 0,13 | 1,64
105,5 | 1,77 | 0,13 | 1,64
109,7 | 0,97 | 2,07 | 3,04
113,5 | 1,82 | 0,29 | 1,53
117,3 | 1,76 | 0,11 | 1,65
121,3 | 0,11 | 1,10 | 1,21
125,6 | 0,32 | 1,59 | 1,91
129,7 | 0,05 | 2,21 | 2,26
133,4 | 0,15 | 2,55 | 2,40
135,9 | 0,20 | 1,81 | 2,01
135,9 | 0,20 | 1,81 | 2,01
135,9 | 0,20 | 1,81 | 2,01
141,3 | 0,24 | 1,75 | 1,51
144,3 | 0,09 | 1,06 | 1,16
146,7 | 2,23 | 3,23 | 1,00
149,0 | 0,13 | 0,81 | 0,67
151,5 | 0,18 | 0,31 | 0,48
154,8 | 0,52 | 1,42 | 0,90
154,8 | 0,90 | 0,78 | 0,13
154,8 | 0,90 | 0,78 | 0,13
156,8 | 0,77 | 2,30 | 1,53
COMPARACIÓN DATOS EXPERIMENTALES CORDONES 1,5%
REPETIBILIDAD - ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA

## Slide 34
Cordones con 1,5% u0=121,8 |  |  |  | 
Modelo | Variable de ajuste | L12_E1 | L12_E2 | L13_E1
 |  | variable de ajuste | variable de ajuste | variable de ajuste
Mooney Rivlin | r | 0 | 0 | 0
Bio Material | r | 0,084 | 0,089 | 0,081
Gent | jm | 14,857 | 14,112 | 15,304
James Guth | N3 | 15,464 | 15,2 | 15,816
Full Network | N | 5,458 | 5,42 | 5,686
Cordón L12_E1
Cordón L12_E2
Cordón L13_E1
AJUSTE DE CURVAS - CORDONES CON 1,5% U0=121,8

## Slide 35
COMPARACIÓN MODELO DE BIOMATERIAL Y GENT 1,5%
Chart: Diferencia Curva de carga 1,5% - Bio Material
Chart: Diferencia Curva de carga 1,5% - Gent

## Slide 36
Chart: Frecuencia - catalizador al 1.75%
| 1.0833333333333333 | 1.1666666666666667 | 1.25 | 1.3333333333333333 | 1.4166666666666667 | 1.5 | 1.5833333333333335 | 1.6666666666666665 | 1.6666666666666665 | 1.75 | 1.8333333333333335 | 1.9166666666666665 | 2 | 2.083333333333333 | 2.166666666666667 | 2.25 | 2.333333333333333 | 2.333333333333333 | 2.416666666666667 | 2.5 | 2.583333333333333 | 2.666666666666667 | 2.75 | 2.833333333333333 | 2.916666666666667 | 3 | 3 | 3.0833333333333335
L14_E1 | 64.8 | 78.2 | 86.2 | 94 | 98.8 | 103.6 | 108 | 112.6 | 112.6 | 117 | 120.8 | 124.4 | 129 | 133.2 | 135.8 | 139.2 | 142.4 | 142.4 | 142.4 | 147.2 | 150.4 | 152.6 | 155.8 | 158.6 | 159.8 | 160.6 | 160.6 | 165
L14_E1 | 63.2 | 74.8 | 82.8 | 88.6 | 93.6 | 98 | 103.6 | 112.6 | 96 | 98.6 | 100.6 | 104 | 107.2 | 112 | 117.8 | 126.2 | 142.4 | 102 | 105 | 108 | 111 | 116 | 122 | 130 | 141 | 160.6
L14_E2 | 62.6 | 76 | 85.6 | 91.6 | 97.4 | 102.8 | 106.8 | 110.6 | 110.6 | 114.4 | 118.8 | 122.4 | 125.4 | 129 | 132 | 136.4 | 139 | 139 | 139 | 142.2 | 146.2 | 148.2 | 150.6 | 152 | 153.4 | 154.2 | 154.2 | 155.4 | 157.8 | 159.2
L14_E2 | 59.6 | 72.4 | 81 | 87 | 91.6 | 96 | 102 | 110.6 | 93 | 96 | 99 | 101.8 | 105 | 109 | 115 | 123 | 139 | 99 | 101.6 | 105 | 108 | 112.8 | 118 | 125.2 | 136 | 154.2
L16_E1 | 63 | 74.2 | 83.8 | 90.8 | 95.2 | 100.4 | 104.2 | 107.6 | 107.6 | 110.4 | 114.2 | 118 | 122.2 | 126.2 | 129 | 132.8 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 142.2 | 146 | 146.6 | 150.4 | 153.4 | 154.4 | 156 | 156 | 155.8 | 158.4 | 161
L16_E1 | 60.2 | 72.6 | 81 | 87 | 92 | 96 | 100.8 | 107.6 | 94 | 97 | 100 | 103 | 105.8 | 109 | 114 | 122 | 136.6 | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 127 | 137.8 | 156
LOTE 18
LOTE 18
lote13
lote13
DIFERENCIAS PROMEDIO CURVA DE CARGA |  |  | 
PROM | L14_E1 [%] | L14_E2 [%] | L16_E1 [%]
63,5 | 2,10 | 1,37 | 0,74
76,1 | 2,71 | 0,18 | 2,54
85,2 | 1,17 | 0,47 | 1,64
92,1 | 2,03 | 0,58 | 1,45
97,1 | 1,72 | 0,27 | 1,99
102,3 | 1,30 | 0,52 | 1,83
106,3 | 1,57 | 0,44 | 2,01
110,3 | 2,12 | 0,30 | 2,42
110,3 | 2,12 | 0,30 | 2,42
113,9 | 2,69 | 0,41 | 3,10
117,9 | 2,43 | 0,73 | 3,17
121,6 | 2,30 | 0,66 | 2,96
125,5 | 2,76 | 0,11 | 2,66
129,5 | 2,88 | 0,36 | 2,52
132,3 | 2,67 | 0,20 | 2,47
136,1 | 2,25 | 0,20 | 2,45
139,3 | 2,20 | 0,24 | 1,96
139,3 | 2,20 | 0,24 | 1,96
139,3 | 2,20 | 0,24 | 1,96
143,9 | 2,32 | 1,16 | 1,16
147,5 | 1,94 | 0,90 | 1,04
149,1 | 2,32 | 0,63 | 1,70
152,3 | 2,32 | 1,09 | 1,23
154,7 | 2,54 | 1,72 | 0,82
155,9 | 2,52 | 1,58 | 0,94
156,9 | 2,34 | 1,74 | 0,59
156,9 | 2,34 | 1,74 | 0,59
158,7 | 3,95 | 2,10 | 1,85
COMPARACIÓN DATOS EXPERIMENTALES CORDONES 1,75%
REPETIBILIDAD - ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA

## Slide 37
Cordones con 1,75% u0=131,2 |  |  |  | 
Modelo | Variable de ajuste | L14_E1 | L14_E2 | L16_E1
 |  | variable de ajuste | variable de ajuste | variable de ajuste
Mooney Rivlin | r | 0 | 0 | 0
Bio Material | r | 0,072 | 0,057 | 0,058
Gent | jm | 16,496 | 20,221 | 20,221
James Guth | N3 | 16,784 | 19,16 | 19,248
Full Network | N | 6,066 | 6,864 | 6,826
Cordón L14_E1
Cordón L14_E2
Cordón L16_E1
AJUSTE DE CURVAS - CORDONES CON 1,75% U0=131,2

## Slide 38
Chart: Diferencia Curva de carga 1,75% Bio - Material
Chart: Diferencia Curva de carga 1,75% Gent
COMPARACIÓN MODELO DE BIOMATERIAL Y GENT 1,75%

## Slide 39
COMPARACIÓN DATOS EXPERIMENTALES CORDONES 2%
Chart: Frecuencia - Catalizador 2%
| 1.0833333333333333 | 1.1666666666666667 | 1.25 | 1.3333333333333333 | 1.4166666666666667 | 1.5 | 1.5833333333333335 | 1.5833333333333335 | 1.6666666666666665 | 1.75 | 1.8333333333333335 | 1.9166666666666665 | 2 | 2.083333333333333 | 2.166666666666667 | 2.166666666666667 | 2.25 | 2.333333333333333 | 2.416666666666667 | 2.5 | 2.583333333333333 | 2.666666666666667 | 2.75 | 2.75 | 2.833333333333333 | 2.916666666666667 | 3
LOTE 15_3 | 72.8 | 84.6 | 92 | 98.4 | 105.2 | 110.2 | 115.6 | 115.6 | 122 | 126.6 | 131.2 | 136.2 | 142.4 | 146.6 | 148.8 | 148.8 | 152.8 | 156.4 | 159.6 | 163.2 | 165.6 | 168.4 | 168 | 168 | 174 | 0 | 0
LOTE 15_3 | 69 | 77 | 83.6 | 87.8 | 95 | 103 | 115.6 | 104.4 | 107 | 110 | 114 | 119.8 | 123.4 | 132.4 | 148.8 | 111 | 112 | 116 | 118.8 | 123.8 | 130 | 140.4 | 168
LOTE 17_1 | 76.6 | 87 | 96.6 | 103.8 | 109 | 111.4 | 116.4 | 116.4 | 122 | 125.2 | 127 | 128.2 | 137.4 | 143 | 146.2 | 146.2 | 145.8 | 149.4 | 155.4 | 156.6 | 159.6 | 161.8 | 166.2
LOTE 17_1 | 74 | 84.4 | 93 | 99 | 104.2 | 109 | 116.4 | 104 | 107 | 110 | 113 | 118 | 122 | 130.4 | 146.2 | 109 | 111 | 114.2 | 118 | 122.8 | 128 | 137
LOTE 17_2 | 83.2 | 92 | 100.2 | 106 | 112 | 117.4 | 120.8 | 120.8 | 125 | 128 | 133.8 | 138.2 | 142.4 | 146.2 | 150.2 | 150.2 | 150.8 | 154 | 156.8 | 160.2 | 163.4 | 165.8 | 168.2 | 168.2 | 168.8 | 169.8 | 172.8 | 175
LOTE 17_2 | 78.8 | 87.6 | 95 | 102 | 107 | 112 | 120.8 | 105 | 108 | 111 | 115 | 119 | 123.8 | 132.6 | 150.2 | 111 | 114 | 118 | 123 | 128 | 136 | 148 | 0
DIFERENCIAS PROMEDIO CURVA DE CARGA |  |  | 
PROM | L15_E3 [%] | L17_E1 [%] | L17_E2 [%]
77,5 | 6,10 | 1,20 | 7,31
87,9 | 3,72 | 0,99 | 4,70
96,3 | 4,43 | 0,35 | 4,09
102,7 | 4,22 | 1,04 | 3,18
108,7 | 3,25 | 0,25 | 3,00
113,0 | 2,48 | 1,42 | 3,89
117,6 | 1,70 | 1,02 | 2,72
117,6 | 1,70 | 1,02 | 2,72
123,0 | 0,81 | 0,81 | 1,63
126,6 | 0,00 | 1,11 | 1,11
130,7 | 0,41 | 2,81 | 2,40
134,2 | 1,49 | 4,47 | 2,98
140,7 | 1,18 | 2,37 | 1,18
145,3 | 0,92 | 1,56 | 0,64
148,4 | 0,27 | 1,48 | 1,21
148,4 | 0,27 | 1,48 | 1,21
149,8 | 2,00 | 2,67 | 0,67
153,3 | 2,04 | 2,52 | 0,48
157,3 | 1,48 | 1,19 | 0,30
160,0 | 2,00 | 2,12 | 0,13
162,9 | 1,68 | 2,01 | 0,33
165,3 | 1,85 | 2,14 | 0,28
167,5 | 0,32 | 0,76 | 0,44
REPETIBILIDAD - ENSAYOS DE CARGA Y DESCARGA

## Slide 40
Cordones con 2% u0=137,3 |  |  |  | 
Modelo | Variable de ajuste | L15_E2 | L17_E1 | L17_E2
 |  | variable de ajuste | variable de ajuste | variable de ajuste
Mooney Rivlin | r | 0 | 0 | 0
Bio Material | r | 0,1 | 0,081 | 0,092
Gent | jm | 12,324 | 14,708 | 13,69
James Guth | N3 | 13,704 | 15,288 | 14,144
Full Network | N | 5,002 | 5,57 | 5,192
Cordón L15_E2
Cordón L17_E1
Cordón L17_E2
AJUSTE DE CURVAS - CORDONES CON 2% U0=137,3

## Slide 41
Chart: Diferencia Curva de carga 2% Bio - Material
Chart: Diferencia Curva de carga 2% Gent
COMPARACIÓN MODELO DE BIOMATERIAL Y GENT 2%

## Slide 42
COMPARACIÓN ENTRE PARAMETROS DE AJUSTE
Comparación modelos de Mooney-Rivlin y Bio-Material. Ejemplo para el cordón 1.75%_L16
Variación del parámetro r en el modelo Mooney Rivlin
Variación del parámetro r en el modelo Bio Material

## Slide 43
MODELOS NO GAUSSIANOS
Variación del parámetro N3 de ajuste para James – Guth
Variación del parámetro N de ajuste para Full Network

## Slide 44
Comparación modelos no gaussianos N3= 15,464 y N=5,458
Cordones con 1,5% |  |  |  | 
James Guth | N3 | 15,464 | 15,2 | 15,816
Full Network | N | 5,458 | 5,42 | 5,686
Cordones con 1,75% |  |  |  | 
James Guth | N3 | 16,784 | 19,16 | 19,248
Full Network | N | 6,066 | 6,864 | 6,826
Cordones con 2% |  |  |  | 
James Guth | N3 | 13,704 | 15,288 | 14,144
Full Network | N | 5,002 | 5,57 | 5,192
James Guth | N3 | 15,464 | 15,2 | 15,816
Full Network | N | 5,458 | 5,42 | 5,686
James Guth | N3 | 16,784 | 19,16 | 19,248
Full Network | N | 6,066 | 6,864 | 6,826
James Guth | N3 | 13,704 | 15,288 | 14,144
Full Network | N | 5,002 | 5,57 | 5,192
MODELOS NO GAUSSIANOS

## Slide 45
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 46
La comparación de resultados determinó que los modelos gaussianos de Bio – Material y Gent así como los no gaussianos James - Guth y Full – Network tienen buenas aproximaciones a los datos experimentales cuando su deformación es mayor a dos veces su longitud inicial. ALEX
Después de realizados los diferentes tipos de ensayo se verificó que existen cambios en las propiedades del material en función al porcentaje de catalizador MICH
Una longitud inicial L0 que es estirada a una longitud Ln (siendo n=1,2,3 y L1 < L2 < L3 <…Ln) tiene una frecuencia vn-carga respectiva, siendo vn directamente proporcional a Ln. Para todas las distancias menores a Ln existe una reducción de su frecuencia respecto a su vn-carga inicial. ALEX
Se observó que la frecuencia de vibración tiene menor variación cuando el material es descargado a diferencia de la frecuencia de carga que se estabiliza después de realizar algunas mediciones. MICH

## Slide 47
Chart: Deformación
| 1.0833333333333333 | 1.1666666666666667 | 1.25 | 1.3333333333333333 | 1.4166666666666667 | 1.5 | 1.5833333333333335 | 1.6666666666666665 | 1.6666666666666665 | 1.75 | 1.8333333333333335 | 1.9166666666666665 | 2 | 2.083333333333333 | 2.166666666666667 | 2.25 | 2.333333333333333 | 2.333333333333333 | 2.416666666666667 | 2.5 | 2.583333333333333 | 2.666666666666667 | 2.75 | 2.833333333333333 | 2.916666666666667 | 3 | 3 | 3.0833333333333335
Carga | 62.7333 | 73.9333 | 82.0667 | 87.8667 | 92.8 | 97.0667 | 101.4 | 105.5333 | 105.5333 | 109.7333 | 113.5333 | 117.3333 | 121.2667 | 125.6 | 129.7333 | 133.4 | 135.9333 | 135.9333 | 135.9333 | 141.3333 | 144.2667 | 146.6667 | 149 | 151.5333 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 156.8
Descarga | 60.6 | 71.6 | 78.7333 | 84 | 88.3333 | 92.6667 | 97.4667 | 105.5333 | 90.0667 | 92.8 | 96.1333 | 99 | 102 | 106.0667 | 112 | 120.6 | 135.9333 | 97 | 99.6667 | 102.5333 | 106.1333 | 110.2667 | 116 | 123.2667 | 134.6667 | 154.8
Chart: LONGITUD [CM]
Longitud vs Frecuencia
Longitud vs Frecuencia – Datos Distribuidos

## Slide 48
El presente estudio abre las puertas a trabajos futuros para el modelamiento y simulación del comportamiento de nuevos elastómeros como los reforzados con nanotubos de carbono o nanopartículas. MICH
Apoyos de Neopreno
Angioplastia
Salto Bungee

## Slide 49
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
METODOLOGÍA
5. PROGRAMACIÓN
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES

## Slide 50
Se recomienda realizar la mezcla en una balanza de exactitud, cuidar el método de mezcla y la extracción de los moldes. ALEX
Para la realización de los ensayos es recomendable poner marcas de control en los cordones, esto ayuda a verificar que el material no resbale provocando errores en la toma de datos. YO
Para los ensayos de carga y descarga es muy importante comprobar que la tensión inicial del material virgen sin deformar sea aproximadamente la misma para todos los cordones esto ayuda en la repetibilidad de los ensayos. ALEX
Se aconseja que la velocidad de movimiento de las pinzas sea baja y es recomendable esperar un tiempo entre 1 y 2 minutos para la toma de datos de la frecuencia. YO

## Slide 51
GRACIAS