## Slide 1: “ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO TÉRMICO DE UN TERMOSIFÓN CERRADO DE DOBLE FASE, USANDO DIFERENTES CONFIGURACIONES DE ALETAS CON NANOFLUIDOS DE AL2O3 Y NANOTUBOS DE CARBONO”
AUTORES:
GONZÁLEZ LAGLA OMAR DANIEL
JARAMILLO CALDERÓN KEVIN GONZALO
DIRECTOR:
ING. CARRIÓN MATAMOROS, LUIS MIGUEL
SANGOLQUÍ 2022
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

## Slide 2
GENERALIDADES
DEFINICION DEL PROBLEMA
Aumento de costos energéticos.
Mejora del rendimiento térmico de intercambiadores de calor
Aumento de superficie efectiva y adición de nanopartículas al fluido base

## Slide 3
GENERALIDADES
OBJETIVOS
Analizar el rendimiento térmico de un termosifón cerrado de doble fase, usando diferentes configuraciones de aletas con nanofluidos de Al2O3 y nanotubos de carbono.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 4
GENERALIDADES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir un termosifón cerrado de doble fase con diferentes configuraciones de aleteados internos.
Analizar la influencia de distintas configuraciones de aletas internas en el rendimiento térmico del termosifón.
Analizar el efecto del uso de nanofluidos de Al2O3 y nanotubos de carbono en el rendimiento térmico de un termosifón cerrado de doble fase.
Determinar la proporción de llenado necesaria para un rendimiento térmico óptimo de un termosifón cerrado de doble fase

## Slide 5
DESCRIPCIÓN PRELIMINAR
Tomado de (Y. Naresh, C. Balaji, 2018.).
ESQUEMA DE UN TERMOSIFÓN CERRADO DE DOBLE FASE
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Ebullición de piscina
Conducción
Convección
Condensación de película

## Slide 6
DESCRIPCIÓN PRELIMINAR
Se construyó un termosifón cerrado de doble fase en la que se estudió:
Aleteado interno condensador
Nanofluidos como fluido de trabajo

## Slide 7
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 8
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 9
METODOLOGÍA
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
Caudal del agua: 20 LPH, 40 LPH Y 60 LPH.
Taza de llenado: 25%, 50% y 100% del volumen del evaporador.
Potencia de entrada: 50 W, 75W, 100W, 125 W y 150W.
Fluido de trabajo: Se utilizará agua destilada y nano fluidos de Al2O3 y NTC al 0,02%, 0,5% y 1,5% de concentración en peso.
Número de aletas: Se tuvo cuatro diferentes condensadores con 0, 4, 6 y 8 número de aletas internas.

## Slide 10
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 11
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 12
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 13
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 14
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 15
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 16
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE

## Slide 17
METODOLOGÍA
CHEQUEOS EXPERIMENTALES
Para la operación del termosifón, debemos cerciorarnos de la verticalidad del equipo.
Se verificó la ausencia de fugas en el intercambiador de calor del condensador con caudal de 180 LPH durante 1 hora.
Después de que el termosifón es ensamblado se realiza una prueba de fugas en el termosifón, para lo cual se activa la línea de vacío. Una vez que el dispositivo llega a una presión manométrica de -15 inHg, se deja el sistema sin perturbar por 5 horas.

## Slide 18
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE
Paso 1: Inyección de fluidos de trabajo.
Paso 2: Se realiza vacío dentro del termosifón:
Paso 3: Medición del caudal.
Paso 4: Se regula la potencia de entrada de las resistencias.
Paso 5: Ejecución del programa e inicialización del proceso.

## Slide 19
METODOLOGÍA
TERMOSIFÓN CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE
Paso 6: Se pausa la adquisición de datos, se cambia la potencia de entrada y se ejecuta nuevamente para un nuevo ensayo.
Paso 7: Se cambia de condensador.
Paso 8: Se cambia el fluido de trabajo.

## Slide 20
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE NANOFLUIDOS
Para la preparación de los nanofluidos es necesario determinar el peso de las nanopartículas y del agua.
El evaporador tiene un volumen de 168 trabajando a 100% de radio de llenado la masa de agua será 168 g
la masa de nanopartículas para obtener las concentraciones de porcentaje en peso de 0,02%, 0,5% y 1,5% se determina de la siguiente manera:

## Slide 21
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE NANOPARTÍCULAS
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE NANOPARTÍCULAS

## Slide 22
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE FLUIDO BASE
El fluido base estará compuesto por un 95% de agua destilada y 5% de etilenglicol, como se utilizará el factor de llenado de 100% el volumen requerido para cada fluido de trabajo es de 168 ml,.

## Slide 23
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE NANOFLUIDOS
De acuerdo a las concentraciones, se pesó 0.05g, 0.84g y 2.52g de cada nanopartícula (Al2O3 y NTC).

## Slide 24
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE NANOFLUIDOS
Se utilizó el equipo de agitación magnética del laboratorio, en el cual mantendremos el proceso a 1600 rpm durante 1 hora.

## Slide 25
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE NANOFLUIDOS
El proceso de sonicación se realizó a una temperatura de 40 °C durante 1 hora en el equipo encontrado en el laboratorio de fluidos

## Slide 26
Caudal
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Chart: Longitud del termosifón (𝑚𝑚)
| 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500
20 LPH, 50 W | 63.045 | 63.045 | 55.275 | 55.275 | 23.05 | 23.05
20 LPH, 100 W | 78.375 | 78.375 | 75.05 | 75.05 | 37.5 | 37.5
20 LPH, 150W | 95.15 | 95.15 | 91.05 | 91.05 | 68.575 | 68.575
40 LPH, 50 W | 61.7675 | 61.7675 | 53.655 | 53.655 | 21.99 | 21.99
40 LPH, 100 W | 75.6725 | 75.6725 | 67.83 | 67.83 | 34.25 | 34.25
40 LPH, 150 W | 91.8425 | 91.8425 | 89.825 | 89.825 | 50.225 | 50.225
60 LPH, 50W | 60.295 | 60.295 | 52.11 | 52.11 | 20.465 | 20.465
60 LPH, 100 W | 73.3825 | 73.3825 | 63.71 | 63.71 | 31.85 | 31.85
60 LPH, 150 W | 90.75 | 90.75 | 88.8 | 88.8 | 49.075 | 49.075
Variación de la temperatura promedio a lo largo del termosifón para distintos valores de potencia y caudales

## Slide 27
ANÁLISIS DE RESULTADOS
RADIO DE LLENADO
Chart: 
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
25 | 0.9 | 0.6546 | 0.546 | 0.45 | 0.45
50 | 0.84 | 0.62 | 0.486 | 0.403 | 0.398
100 | 0.8 | 0.56 | 0.4 | 0.3 | 0.28
Chart: 4 aletas
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
25 | 0.85 | 0.65 | 0.49 | 0.38 | 0.35
50 | 0.8 | 0.60767 | 0.44888 | 0.3558 | 0.30708
100 | 0.78 | 0.56633 | 0.40437 | 0.3314 | 0.27783

## Slide 28
ANÁLISIS DE RESULTADOS
RADIO DE LLENADO
Chart: 6 aletas
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
25 | 0.76 | 0.546 | 0.35 | 0.3 | 0.278
50 | 0.72 | 0.49 | 0.33 | 0.29 | 0.24
100 | 0.7 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.2
Chart: 8 Aletas
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
25 | 0.6896 | 0.498 | 0.295 | 0.237 | 0.204
50 | 0.66 | 0.45 | 0.25 | 0.23 | 0.1873
100 | 0.65 | 0.42 | 0.22 | 0.2 | 0.15

## Slide 29
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DISTRIBUCION DE TEMPERATURAS PARA DISTINTOS FLUIDOS DE TRABAJO
Chart: Longitud del termosifon (mm)
| 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 350 | 450
Agua | 98.45 | 93 | 99.25 | 98.75 | 95.75 | 91.75 | 53.05 | 51.75
Al203 0,02 | 89.9 | 90.1 | 90.65 | 89.85 | 84.15 | 81.5 | 57.15 | 54.2
Al203 0,5 | 89.1 | 89.3 | 89.85 | 89.05 | 83.35 | 80.7 | 56.15 | 52.15
Al203 1,5 | 88 | 88.2 | 88.75 | 87.95 | 82.65 | 80 | 54.3 | 51.24
Chart: Longitud del termosifon (mm)
| 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 350 | 450
Agua | 98.45 | 93 | 99.25 | 98.75 | 95.75 | 91.75 | 53.05 | 51.75
NTC 0,02 | 88.9 | 89.1 | 89.65 | 88.85 | 83.95 | 81.3 | 57.2 | 54.25
NTC 0,5 | 88 | 88.2 | 88.75 | 87.95 | 83.15 | 75.75 | 63.85 | 55.2
NTC 1,5 | 87.2 | 87.4 | 87.95 | 87.15 | 83.25 | 82.1 | 61.7 | 53.5
Al2O3
NTC
100 W 0 aletas

## Slide 30
ANÁLISIS DE RESULTADOS
NÚMERO DE ALETAS
Chart: Numero de aletas
| 0 | 4 | 6 | 8
50 W | 0.604 | 0.5175 | 0.4995 | 0.42775
75 W | 0.47783 | 0.3945 | 0.32433 | 0.30533
100 W | 0.3445 | 0.29277 | 0.29265 | 0.28227
125 W | 0.2834 | 0.23262 | 0.19254 | 0.1964
150 W | 0.22592 | 0.192 | 0.18183 | 0.17342
Al2O3 0.02%
Resistencia térmica vs número de aletas
Chart: Numero de aletas
| 0 | 4 | 6 | 8
50 W | 0.525 | 0.5015 | 0.4835 | 0.41175
75 W | 0.47083 | 0.38383 | 0.31367 | 0.29467
100 W | 0.334 | 0.28478 | 0.28465 | 0.27427
125 W | 0.281 | 0.22622 | 0.18614 | 0.19
150 W | 0.21985 | 0.18667 | 0.1765 | 0.16808
NTC 0.02%

## Slide 31
ANÁLISIS DE RESULTADOS
NÚMERO DE ALETAS
Resistencia térmica vs número de aletas
Chart: Numero de aletas
| 0 | 4 | 6 | 8
50 W | 0.73925 | 0.7115 | 0.69 | 0.6412
75 W | 0.627 | 0.60033 | 0.5925 | 0.56033
100 W | 0.48412 | 0.44263 | 0.40437 | 0.39963
125 W | 0.3959 | 0.3558 | 0.3314 | 0.3179
150 W | 0.32225 | 0.30708 | 0.28467 | 0.27858
Agua destilada

## Slide 32
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EFICIENCIA TÉRMICA
=
Chart: Q (W)
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
N Aletas =0 | 50.172 | 69.1259 | 75.258 | 81.6131 | 83.62
N Aletas=4 | 67.472 | 78.7173 | 83.9183 | 90.0751 | 91.3683
N Aletas = 6 | 71.689 | 80.4041 | 87.2919 | 91.0872 | 92.774
N Aletas = 8 | 75.906 | 80.4041 | 88.557 | 91.7619 | 93.0551
Al2O3 1.5%
NTC 1.5%
Chart: Q (W)
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
N Aletas =0 | 61.8788 | 72.4707 | 79.439 | 84.289 | 90.3096
N Aletas=4 | 63.255 | 77.5928 | 86.4485 | 90.4125 | 91.9306
N Aletas = 6 | 65.7852 | 81.5287 | 89.4004 | 91.7619 | 92.4929
N Aletas = 8 | 71.689 | 83.2155 | 90.2438 | 92.4366 | 93.6174

## Slide 33
METODOLOGÍA
EFICIENCIA TÉRMICA
=
Chart: Q (W)
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
N Aletas =0 | 41.81 | 55.7467 | 66.896 | 66.896 | 69.6833
N Aletas=4 | 54.821 | 67.472 | 69.5805 | 75.906 | 78.7173
N Aletas = 6 | 59.038 | 70.2833 | 73.7975 | 84.34 | 88.557
N Aletas = 8 | 63.255 | 75.906 | 78.0145 | 89.4004 | 91.3683
Agua destilada

## Slide 34
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EFECTO DEL USO DE NANOFLUIDOS
Chart: Q entrada (W)
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
Agua | 41.81 | 55.7467 | 66.896 | 66.896 | 69.6833
AL203 0,02% | 50.172 | 66.896 | 75.258 | 80.2752 | 83.62
AL203 0,5% | 55.85 | 71.9 | 77.655 | 82.951 | 89.1947
Al203 1,5% | 60.6 | 73.25 | 83.45 | 85.15 | 90.8
Agua y Al2O3

## Slide 35
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EFECTO DEL USO DE NANOFLUIDOS
Chart: Q entrada (W)
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
Agua | 41.81 | 55.7467 | 66.896 | 66.896 | 69.6833
NTC 0,02% | 53.5168 | 70.2408 | 76.9304 | 81.6131 | 84.5
NTC 0,5% | 58.534 | 72.4707 | 78.6028 | 83.62 | 90.3096
NTC 1,5% | 61.8788 | 75.45 | 84.5 | 87.9 | 91.4245
Agua y NTC

## Slide 36
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EFECTO DEL USO DE NANOFLUIDOS
Chart: Q entrada (W)
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150
Agua | 41.81 | 55.7467 | 66.896 | 66.896 | 69.6833
AL203 0,02% | 50.172 | 66.896 | 75.258 | 80.2752 | 83.62
AL203 0,5% | 55.85 | 71.9 | 77.655 | 82.951 | 89.1947
Al203 1,5% | 60.6 | 73.25 | 83.45 | 85.15 | 90.8
NTC 0,02% | 53.5168 | 70.2408 | 76.9304 | 81.6131 | 84.5
NTC 0,5% | 58.534 | 72.4707 | 78.6028 | 83.62 | 90.3096
NTC 1,5% | 61.8788 | 75.45 | 84.5 | 87.9 | 91.4245

## Slide 37
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANALISIS ECONÓMICO
Uso de aletas para 150 W
Uso de Al2O3
Uso de NTC
Uso de nanopartículas y 8 aletas
8,58 cUSD/kWh

## Slide 38
Conclusiones
Termosifón
0,4,6 y 8 aletas
Al203 y NTC
1)
2)
4 Aletas
6 Aletas
8 Aletas
21 %
26 %
36 %

## Slide 39
Conclusiones
P > 125 W
>4 Aletas
Nanofluidos
1.5 % 6 Aletas
3% 8 Aletas
3)
4)
Al2O3 1.5 %
n = 90.8%
Al2O3 0.5 %
n = 89.19%
n = 83.62%
Al2O3 0.02 %
AGUA 66.89%

## Slide 40
Conclusiones
5)
6)
NTC 1.5 %
n = 91.42%
NTC 0.5 %
n = 90.3%
n = 84.5%
NTC 0.02 %
FR 100%
25%
50%
20.62%
9.52%
R

## Slide 41
Recomendaciones
Prueba de fugas en vacío
Vacío a -15 inHg ≈ -52 KPa
Durante 24 horas
Vatímetro
Precisión de medidas
Optimización de tiempo
Fijación en posición vertical
Mejoramiento de la estructura
Inclusión de nivel
1)
2)
3)

## Slide 42
GRACIAS POR SU ATENCIÓN