## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA
“Fabricación de andamios con polímeros de policaprolactona y quitosano mediante electrohilado y su caracterización”
Elaborado por
Campaña Luje Hitler Alexis
Sangolquí - 2022.
Director del proyecto
Seqqat Rachid Ph.D.

## Slide 2
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Introducción
Metodología
Resultados y Discusión
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
(Chaudhari et al., 2016), (Bakhshayesh et al., 2018), (Berthiaume et al., 2011), (Vacanti, 2006)
La ingeniería de tejidos o medicina regenerativa desarrolla sustitutos biológicos
Corresponde a un área multidisciplinaria
1 February 1792 – 11 November 1847
Johann Friedrich

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Howard Green
10 September 1925 – 31 October 2015
Joseph Vacanti
Generar equivalentes de tejidos funcionales
Red ramificada de polímeros sintéticos
(Vacanti, 2006), (Bakhshayesh et al., 2018)

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
(Irvine et al., 2008), (Shick et al., 2019), (Cheung et al., 2007), (Dhandayuthapani et al., 2011), (Chiu et al., 2011)
Biocompatibles
Biodegradables
Integridad mecánica
Porosidad
Tienen la función de brindar soporte para los tejidos
Tipos de andamios
Andamios de polímero y cerámica

## Slide 6
VERSIÓN: 1.0
INTRODUCCIÓN
Aplicaciones de los andamios
Generación de tejidos
Entrega de fármacos
Estudios de cultivo
Patente
WO2019198986
(Nemati et al., 2019), (Kenry & Lim, 2017)

## Slide 7
INTRODUCCIÓN
Tecnologías de fabricación
Métodos convencionales
Electrohilado
Prototipado rápido
Liofilización
Espumado con gas
Bioimpresión
Modelado por deposición fundida
Estereolitografía
Fabricación de andamios
(Carletti et al., 2011), (Skoog et al., 2014), (Tan et al., 2003), (Rider et al., 2018), (Zein et al., 2002), (Conoscenti et al., 2017)

## Slide 8
INTRODUCCIÓN
Polímeros
Polímeros
Sintéticos
Naturales
PLA
PLGA
PCL
Ácido hialurónico
Fibrina
Quitosano
(Mkhabela & Ray, 2014), (Ahmed et al., 2018), (Oryan & Sahvieh, 2017)

## Slide 9
Justificación
Quitosano
Policaprolactona
(Vig et al., 2017), (Wong et al., 2012), (Kumar et al., 2004), (Wong et al., 2012), (Khorshidi et al., 2016)
Reparación de tejidos
Cultivo celular
Entrega de fármacos

## Slide 10
OBJETIVOS
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
Fabricar andamios con polímeros de policaprolactona y quitosano mediante electrohilado y caracterizarlos
Obtener nanofibras de PCL y de quitosano mediante la técnica de electrohilado.
Caracterizar los andamios de PCL y quitosano mediante microscopía electrónica de barrido.
Determinar la capacidad de adherencia celular a nivel in vitro sobre los andamios de PCL y quitosano.

## Slide 11
METODOLOGÍA
Concentración de quitosano | Concentración de PVA | Proporción
2% p/v | 7% p/v | 1:1
2% p/v | 7% p/v | 1:2
3% p/v | 7% p/v | 1:3
Concentración de PCL |  | 
10 % p/v |  | 

## Slide 12
METODOLOGÍA
Electrohilado de nanofibras
Parámetros de electrohilado:
Distancia de colector: 14 cm
Voltaje: 10-15 kV
Bombeador automático KDS Legato™
Laboratorio de fluidos de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

## Slide 13
METODOLOGÍA
DMEM +suero fetal bovino 10% +1% penicilina y estreptomicina
Solución de tinción FDA/PI
Prueba de adherencia celular

## Slide 14
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A
B
Quitosano 3% p/v PVA 7% 1:1
Quitosano 3% p/v PVA 7% 1:2
Presencia de beads
escala 5 (μm)
(Granja & Herrera, 2018)
Mayor cantidad de quitosano mayor densidad de carga (Jia et al., 2007)
Observación SEM
Andamios de quitosano

## Slide 15
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5
Fibras de quitosano
3 % quitosano
7 % PVA
1:3
Microfibra de gasa quirúrgica
(Ohkawa et al.,2004), (Zhang et al.2007)
Escala 5 (μm)
Fibras más uniformes ↑ PVA
Quitosano/ PVA
30:70
Observación SEM
Andamios de quitosano

## Slide 16
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Fibras de PCL:
10 % p/v
Vista 5 μm
(Colmenares et al.,2017)
PCL (14.000, 45.000 y 80.000 g/mol )
10 y 15 % p/v
Observación SEM
Andamios de policaprolactona

## Slide 17
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestra | Caudal | Voltaje (KV) | Distancia del colector | Temperatura | Humedad | Depositado
Quitosano 1 | 0.5mL/h | 12.88+, 1- | 14 cm | 20.7°C | 51 % | Aluminio
Quitosano 2 | 0.5mL/h | 15.04+,1- | 14 cm | 20.9°C | 48 % | Aluminio
Quitosano 3 | 0.5mL/h | 12.25+,1.6- | 14 cm | 19.5°C | 54 % | Gasa
Quitosano 4 | 0.5mL/h | 14.28+,1.03- | 14 cm | 19.6°C | 60 % | Gasa
Quitosano 5 | 0.5mL/h | 14.28+,1.03- | 14 cm | 19.6°C | 60 % | Aluminio
PCL 1 | 0.1 mL/min | 10.44+ | 14 cm | 20.5°C | 50 % | Aluminio
PCL 2 | 0.1 mL/min | 10.28+ | 14 cm | 20.8°C | 48 % | Aluminio
PCL 3 | 0.1 mL/min | 9.72+ | 14 cm | 20.2°C | 53 % | Gasa
PCL 4 | 0.1 mL/min | 8.44+ | 14 cm | 20°C | 54 % | Gasa
Condiciones de electrohilado

## Slide 18
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Material | Rango (μm) | Promedio (μm)
Quitosano | [0,08-0,18] | 0.1239 ± 0.0011
PCL | [0,07-1,8] | 1.2316 ± 0.018
Diámetro de las nanofibras de policaprolactona
Diámetro de las nanofibras de quitosano
Diámetro (μm)
Frecuencia
Diámetro (μm)
Frecuencia
Prueba U de Mann-Witney (p<0.0001)
(Sajeev et al., 2008)
(Lim et al., 2008)
123.9 nm
1231.6 nm
X=120 nm CH2%, PVA 8% 2:8
200-1300nm PCL 10%

## Slide 19
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Visualización mediante microscopia de fluorescencia
Control
Policaprolactona
Quitosano
Células HEK 293 T

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Control
Policaprolactona
Células HEK 293 T
Células HEK 293 T
Andamios
Control 1
Control 2
PCL 1
PCL 2
Quitosano 1
Quitosano 2
Adherencia celular
Quitosano

## Slide 21
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Prueba U de Mann-Witney (p<0.0001)
Material | Rango () | Promedio (μm) | Promedio ()
Quitosano | [0,08-0,18] | 0.1239 ± 0.0011 | 612,70 ± 111,35
PCL | [0,07-1,8] | 1.2316 ± 0.018 | 177,13 ± 19,06
Material |  | Promedio (μm) | 
Quitosano | [0,08-0,18] | 0.1239 ± 0.0011 | 612,70 ± 111,35
PCL | [0,07-1,8] | 1.2316 ± 0.018 | 177,13 ± 19,06
Área celular en nanofibras de policaprolactona
Área celular en nanofibras de quitosano
↑ Proteínas de adherencia: fibronectina o vitronectina ↑ adherencia celular (Steele et al., 1992)
↑ Hidrofóbico ↓ proteínas de adherencia (Grinnell & Feld, 1982)
↓ Diámetro ↑ área específica ↑ adherencia celular
(Chen et al., 2009)
Hidrofílico
Hidrofóbico
Hidrofílico
Hidrofóbico

## Slide 22
CONCLUSIONES
Andamios de quitosano con un diámetro de 123.9 nm y andamios de PCL con un diámetro 1231.6 nm
Los andamios de quitosano/PVA presentan mejor adherencia celular que los andamios de policaprolactona
La proporción de 1:3 de quitosano y PVA permitió electrohilar nanofibras libre de beads

## Slide 23
RECOMENDACIONES
Síntesis de nanofibras de PCL de menor diámetro para mejorar la adherencia celular
Espectrofotometría para cuantificar la adherencia celular
Determinación de la viabilidad, proliferación celular y migración celular sobre los andamios

## Slide 24
VERSIÓN: 1.0
AGRADECIMIENTOS
Director del proyecto
Rachid Seqqat Ph.D.
Colaboradores
Marbel Torres Ph.D.
Ing. Cristian Narváez
Alexis Debut Ph.D.
Ing. Alexis Gavilanes
Ing. Alfredo Rosero
Laboratorio de mecánica y energía
Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales
Proyecto
“Fabricación y Caracterización de andamios para adhesión de cultivos celulares mediante la técnica de Electrospinning”
2019-PIC-009-INV