## Slide 1
“DESARROLLO DE UN MATERIAL COMPUESTO DE FIBRAS NATURALES DE BAMBÚ PARA LA UTILIZACIÓN EN VIVIENDAS DE BAJO COSTO”
ELABORADO POR:
CARLOS ANDRES SALAZAR CASTILLO
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
Previa a la obtención de Grado Académico o Título de:
INGENIERO MECÁNICO
DIRECTOR: PhD. LEONARDO GOYOS
CODIRECTOR: ING. ANGELO VILLAVICENCIO
PRESIDENTE: ING. PÉREZ JOSE
SECRETARIO: DR. MEJÍA MARCELO

## Slide 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Crecimiento de la poblacion
Carecimiento de fuentes económicas
Impacto Ambiental

## Slide 3: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar el desarrollo de un material compuesto de fibras de bambú para la utilización en viviendas de bajo costo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar las propiedades mecánicas de las fibras de bambú.
Definir la mezcla entre concreto y fibras de bambú.
Establecer las propiedades mecánicas y conductivas del compuesto.

## Slide 4: MARCO TEÓRICO
Las fibras naturales y sus ventajas
Se utilizaban para reforzar varios materiales de construcción
Amplia disponibilidad en los países subdesarrollados
Bajo costo de producción

## Slide 5: MARCO TEÓRICO
Bambú
Caña de azucar
Platano
Coco

## Slide 6: MARCO TEÓRICO
Tipos de Bambú

## Slide 7: MARCO TEÓRICO
Variedades de Bambú cultivadas en el mundo
NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE VULGAR | LUGAR DE ORIGEN | DIÁMETRO
Pleiobiastus fortunei | Shima dake- Chigo sasa | Japón | 7 a 20 mm
Gen Sp. | Caña boliviana o Chuki | Bolivia Lago Titicaca | 7 a 25 mm
Guadua weberbaueri | Caña Guadua | Región Amazónica- Brasil | 40 a 150 mm
Guadua sarcocarpa | Caña Guadua | Perú | 60 a 150 mm
Guadua paniculata | Caña Guadua | México | 40 a 80 mm
Guadua amplexifolia | Caña guadua o guadua vulgaris | Centroamérica y Brasil | 40 a 120 mm
Guadua angustifolia | Tacuaruzú o Tacuara, Guazú, Caña brava o Caña Guadua | Sur de Venezuela, Colombia y Ecuador | 60 a 250 mm
Tabla 2

## Slide 8: MARCO TEÓRICO
Guadua angustifolia
La Caña guadua, se la considerada una especie de Bambú, reconocida también por nuestros campesinos como caña brava o por su nombre científico “GUADUA ANGUSTIFOLIA”

## Slide 9: MARCO TEÓRICO
Zonas de cultivo
En el Ecuador la guadúa angustifolia puede crecer en zonas entre los 0 y 1800 m sobre el nivel del mar.

## Slide 10: MARCO TEÓRICO
Material compuesto
Un material compuesto, es aquel que está formado por dos o más materiales distintos y la unión de estos presenta propiedades físicas superiores a las de los materiales que lo constituyen.

## Slide 11: MARCO TEÓRICO
Criterios para la elaboración del material compuesto

## Slide 12: MARCO TEÓRICO
Usos de los materiales compuestos
Deportes
Medicina
Transporte
Construcción

## Slide 13: MARCO TEÓRICO
Concreto reforzado con fibras naturales
Limpias
Durables
Resistentes
Libres de productos químicos

## Slide 14: MARCO TEÓRICO
Factores que afectan las propiedades de los concretos reforzados con fibra natural
Factores | Variables
Tipo de fibra | Coco, sisal, maguey, caña de azúcar, bambú, yute, madera.
Geometría de la fibra | Longitud, diámetro, sección transversal, anillos y puntas.
Conformación de la fibra | Monofilamento, multifilamentos, rizado y nudos simples
Condiciones superficiales | Hongos, presencia de recubrimientos
Propiedades de la matriz | Tipo de cemento
Diseño de la mezcla | Contenido de agua, relación agua/cemento
Método de mezclado | Tipo de mezcladora, secuencia al agregar los ingredientes, método para agregar las fibras
Tabla 3

## Slide 15: MARCO TEÓRICO
Tabla de dosificación del concreto
Proporciones |  |  | Litros |  |  | Usos y empleos preferentes del hormigón
Cemento | Arena | Grava | Cemento | Arena | Grava | 
1 | 6 | 12 | 75 | 450 | 900 | Rellenos
1 | 4 | 8 | 110 | 440 | 880 | Zanjas, cimientos, grandes espesores
1 | 3 | 6 | 145 | 435 | 870 | Muros de contención, pozos de cimentación
1 | 2,5 | 5 | 170 | 425 | 850 | Pilares, soportes y prefabricados corrientes, pavimentos
1 | 2 | 4 | 207 | 415 | 830 | Hormigones armados., muros especiales
1 | 2 | 3 | 240 | 480 | 720 | Hormigones para estructuras, pilares, vigas
1 | 1,5 | 3 | 263 | 395 | 790 | Forjados delgados, piezas a fatiga
1 | 1,5 | 2,5 | 290 | 435 | 725 | Prefabricados especiales
1 | 1 | 2 | 360 | 360 | 730 | Trabajos y obras muy especiales de gran control.

## Slide 16: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Recopilación de materia prima

## Slide 17: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Obtención de las fibras

## Slide 18: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Contenido de humedad de las fibras

## Slide 19: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Planos de moldes

## Slide 20: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Se preparó la mezcla de acuerdo a la norma
Se elaboraron probetas para hacer los ensayos de compresión, flexión y conductividad térmica
Para la compresión se hicieron 16 probetas variando el peso el volumen, el tamaño de la fibra
Para la flexión se realizaron hicieron 12 probetas variando el peso el volumen, el tamaño de la fibra
Para la conductividad térmica se elaboraron 2 probetas utilizando la mejor dosificación que resultó en los ensayos anteriores
Se procedió analizar resultados

## Slide 21: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Probetas para los ensayos de compresión
Probetas para los ensayos de flexión
Probetas para los ensayos de conductividad térmica

## Slide 22: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Cantidad de material que se utilizó para la elaboración de las probetas para los ensayos de compresión
Tabla 3
Dosificación del material compuesto |  |  | 
Material | Volumen | Peso | Porcentaje
Cemento | 241, 52 | 178 gr | 22,22 %
Arena | 483,04 | 416 gr | 44.44 %
Fibra | 120,76 | 13 gr | 11,11 %
Agua | 241, 52 | 67,2 gr | 22,22 %
Tamaño de fibra: 10 mm |  |  | 
Orientación de la fibra: Aleatoria |  |  | 
Peso del material compuesto: 188 gr |  |  | 
Volumen del material compuesto: 125 |  |  | 
Densidad del material compuesto: 1,504 |  |  | 
Dosificación del material compuesto |  |  | 
Material | Volumen | Peso | Porcentaje
Cemento |  | 178 gr | 22,22 %
Arena |  | 416 gr | 44.44 %
Fibra |  | 13 gr | 11,11 %
Agua |  | 67,2 gr | 22,22 %
Tamaño de fibra: 10 mm |  |  | 
Orientación de la fibra: Aleatoria |  |  | 
Peso del material compuesto: 188 gr |  |  | 

## Slide 23: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Cantidad de material que se utilizó para la elaboración de las probetas para los ensayos de flexión
Dosificación del material compuesto |  |  | 
Material | Volumen | Peso | Porcentaje
Cemento | 241, 52 | 178 gr | 22,22 %
Arena | 483,04 | 416 gr | 44.44 %
Fibra | 120,76 | 13 gr | 11,11 %
Agua | 241, 52 | 67,2 gr | 22,22 %
Tamaño de fibra: 10 mm |  |  | 
Orientación de la fibra: Aleatoria |  |  | 
Peso del material compuesto: 400 gr |  |  | 
Volumen del material compuesto: 256 |  |  | 
Densidad del material compuesto: 1,56 |  |  | 
Dosificación del material compuesto |  |  | 
Material | Volumen | Peso | Porcentaje
Cemento |  | 178 gr | 22,22 %
Arena |  | 416 gr | 44.44 %
Fibra |  | 13 gr | 11,11 %
Agua |  | 67,2 gr | 22,22 %
Tamaño de fibra: 10 mm |  |  | 
Orientación de la fibra: Aleatoria |  |  | 
Peso del material compuesto: 400 gr |  |  | 
Tabla 4

## Slide 24: DESARROLLO DEL MATERIAL COMPUESTO
Cantidad de material que se utilizó para la elaboración de las probetas para los ensayos de conductividad térmica
Dosificación del material compuesto |  |  | 
Material | Volumen | Peso | Porcentaje
Cemento | 1690,64 | 1246 gr | 22,22%
Arena | 3381,28 | 2912 gr | 44,44 %
Fibra | 845,32 | 91 gr | 11,11%
Agua | 1690,64 | 470,4 gr | 22,22%
Tamaño de fibra: 10 mm |  |  | 
Orientación de la fibra: Aleatoria |  |  | 
Peso del material compuesto: 4275 gr |  |  | 
Volumen del material compuesto: 2700 |  |  | 
Densidad del material compuesto: 1,58 |  |  | 
Dosificación del material compuesto |  |  | 
Material | Volumen | Peso | Porcentaje
Cemento |  | 1246 gr | 22,22%
Arena |  | 2912 gr | 44,44 %
Fibra |  | 91 gr | 11,11%
Agua |  | 470,4 gr | 22,22%
Tamaño de fibra: 10 mm |  |  | 
Orientación de la fibra: Aleatoria |  |  | 
Peso del material compuesto: 4275 gr |  |  | 
Tabla 5

## Slide 25: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo a tracción de fibras de guadua
Ensayo con las fibras | Ancho (mm) | Fuerza Max (Kg) | Esfuerzo máximo (Mpa)
1 | 25 | 32 | 12,55
2 | 20 | 30 | 14,71
3 | 10 | 28 | 27,46
4 | 8 | 20 | 24,52
5 | 6 | 14,2 | 23,21
6 | 5 | 9,6 | 18,83

## Slide 26: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo a tracción de las fibras de guadua
Chart: Ancho de la fibra
| 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5
ESFUERZO MAXIMO | 12.55 | 14.71 | 27.46 | 24.52 | 23.21 | 18.83

## Slide 27: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo a compresión del material compuesto
Probetas | Esfuerzo Máximo (MPa) | Porcentaje de fibra (%)
P1 | 4,63 | 0
P2 | 4,01 | 11, 11
P3 | 2,23 | 16,66
P4 | 0,85 | 25

## Slide 28: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo a compresión del material compuesto
Chart: PORCENTAJE DE FIBRA
| 0 | 11.11 | 16.66 | 25
Esfuerzo Máximo (MPa) | 4.63 | 4.01 | 2.23 | 0.85

## Slide 29: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo a flexión del material compuesto
Probetas | Esfuerzo Máximo (MPa) | Porcentaje de fibra (%)
P1 | 2,44 | 0
P2 | 1,67 | 11, 11
P3 | 1,46 | 16,66
P4 | 0,89 | 25

## Slide 30: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo a flexión del material compuesto
Chart: PORCENTAJE DE FIBRA
| 0 | 11, 11 | 16,66 | 25
 | 2.44 | 1.67 | 1.46 | 0.89

## Slide 31: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo de conductividad térmica de las fibras de bambú

## Slide 32: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo de conductividad térmica de las fibras de bambú
DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO TÉRMICO DE LAS FIBRAS DE BAMBÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nº pruebas | Tiempo | Humedad | Densidad aparente | Área | L | T1 | T2 | T3 | T4 | V1 | V2 | Tr | Qconv | Qajus | ΔT | λconv | λajus
 | Horas | % |  |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | V | V | ºC | W | W | ºK |  | 
1 | 09:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 25,3 | 23,3 | 13,3 | 12,9 | 11,46 | 12,02 | 16,5 | 1,41 | 0,69 | 12 | 0,104 | 0,102
2 | 10:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,5 | 25,6 | 13 | 12,5 | 9,98 | 13 | 16,5 | 1,07 | 0,53 | 14,5 | 0,065 | 0,064
3 | 10:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,5 | 26,8 | 12,8 | 12,3 | 9,02 | 12,97 | 16,4 | 0,87 | 0,43 | 14,7 | 0,052 | 0,052
4 | 11:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27 | 26,8 | 12,8 | 12,2 | 7,98 | 12,97 | 16,5 | 0,68 | 0,33 | 14,2 | 0,043 | 0,042
5 | 11:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,1 | 26,9 | 12,7 | 12,1 | 7,97 | 12,97 | 16,6 | 0,68 | 0,33 | 14,4 | 0,042 | 0,041
6 | 12:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,3 | 26,9 | 12,7 | 12,4 | 7,53 | 13,1 | 16,6 | 0,61 | 0.30 | 14,6 | 0,037 | 0,036
DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO TÉRMICO DE LAS FIBRAS DE BAMBÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nº pruebas | Tiempo | Humedad | Densidad aparente | Área | L | T1 | T2 | T3 | T4 | V1 | V2 | Tr | Qconv | Qajus | ΔT | λconv | λajus
 | Horas | % |  |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | V | V | ºC | W | W | ºK |  | 
1 | 09:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 25,3 | 23,3 | 13,3 | 12,9 | 11,46 | 12,02 | 16,5 | 1,41 | 0,69 | 12 | 0,104 | 0,102
2 | 10:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,5 | 25,6 | 13 | 12,5 | 9,98 | 13 | 16,5 | 1,07 | 0,53 | 14,5 | 0,065 | 0,064
3 | 10:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,5 | 26,8 | 12,8 | 12,3 | 9,02 | 12,97 | 16,4 | 0,87 | 0,43 | 14,7 | 0,052 | 0,052
4 | 11:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27 | 26,8 | 12,8 | 12,2 | 7,98 | 12,97 | 16,5 | 0,68 | 0,33 | 14,2 | 0,043 | 0,042
5 | 11:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,1 | 26,9 | 12,7 | 12,1 | 7,97 | 12,97 | 16,6 | 0,68 | 0,33 | 14,4 | 0,042 | 0,041
6 | 12:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,3 | 26,9 | 12,7 | 12,4 | 7,53 | 13,1 | 16,6 | 0,61 | 0.30 | 14,6 | 0,037 | 0,036
continua

## Slide 33: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo de conductividad térmica de las fibras de bambú
7 | 12:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,1 | 27,1 | 12,7 | 12,3 | 7,35 | 13,24 | 16,7 | 0,58 | 0,29 | 14,4 | 0,036 | 0,035
8 | 13:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,4 | 27,4 | 12,6 | 12,1 | 7,83 | 13,24 | 16,7 | 0,66 | 0,32 | 14,8 | 0,039 | 0,039
9 | 13:30 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,6 | 27,6 | 12,7 | 12,1 | 7,83 | 13,24 | 16,7 | 0,66 | 0,32 | 14,9 | 0,039 | 0,038
10 | 14:00 | 44% | 0,0785 | 0,02265 | 0,04 | 27,7 | 27,7 | 12,7 | 12,2 | 7,84 | 13,25 | 16,8 | 0,66 | 0,32 | 15 | 0,039 | 0,038

## Slide 34: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo de conductividad térmica del material compuesto
DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO TÉRMICO DEL MATERIAL COMPUESTO PRIMER DÍA DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nº pruebas | Tiempo | Humedad | Densidad | Área | L | T1 | T2 | T3 | T4 | V1 | V2 | Tr | Qconv | Qajus | ΔT | λconv | λajus
 | Horas | % |  |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | V | V | ºC | W | W | ºK |  | 
1 | 14:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,8 | 17,7 | 14 | 13 | 12 | 11,11 | 16,9 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,264
2 | 14:45 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,8 | 17,7 | 13,9 | 12,8 | 12,65 | 11,11 | 16,7 | 1,71 | 0,76 | 3,9 | 0,291 | 0,255
3 | 15:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,6 | 17,5 | 13,8 | 12,7 | 12,63 | 11,11 | 16,6 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,261
4 | 15:15 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,6 | 17,5 | 13,8 | 12,8 | 12,63 | 11,11 | 16,6 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,264
5 | 15:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,5 | 17,4 | 13,7 | 12,7 | 12,65 | 11,11 | 16,6 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,264
DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO TÉRMICO DEL MATERIAL COMPUESTO PRIMER DÍA DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nº pruebas | Tiempo | Humedad | Densidad | Área | L | T1 | T2 | T3 | T4 | V1 | V2 | Tr | Qconv | Qajus | ΔT | λconv | λajus
 | Horas | % |  |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | V | V | ºC | W | W | ºK |  | 
1 | 14:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,8 | 17,7 | 14 | 13 | 12 | 11,11 | 16,9 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,264
2 | 14:45 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,8 | 17,7 | 13,9 | 12,8 | 12,65 | 11,11 | 16,7 | 1,71 | 0,76 | 3,9 | 0,291 | 0,255
3 | 15:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,6 | 17,5 | 13,8 | 12,7 | 12,63 | 11,11 | 16,6 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,261
4 | 15:15 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,6 | 17,5 | 13,8 | 12,8 | 12,63 | 11,11 | 16,6 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,264
5 | 15:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 17,5 | 17,4 | 13,7 | 12,7 | 12,65 | 11,11 | 16,6 | 1,71 | 0,76 | 3,8 | 0,299 | 0,264
continua

## Slide 35: ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ensayo de conductividad térmica del material compuesto
DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO TÉRMICO DEL MATERIAL COMPUESTO SEGUNDO DÍA DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nº pruebas | Tiempo | Humedad | Densidad aparente | Área | L | T1 | T2 | T3 | T4 | V1 | V2 | Tr | Qconv | Qajus | ΔT | λconv | λajus
 | Horas | % |  |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | V | V | ºC | W | W | ºK |  | 
6 | 14:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 21,7 | 21,7 | 16 | 14,4 | 12,63 | 13,42 | 17,3 | 1,71 | 0,75 | 5,7 | 0,199 | 0,175
7 | 14:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 20,3 | 20,2 | 15,4 | 24,2 | 13,48 | 11,95 | 17,5 | 1,95 | 0,87 | 4,9 | 0,264 | 0,235
8 | 15:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19,4 | 19,4 | 15,1 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,5 | 1,95 | 0,87 | 4,3 | 0,301 | 0,267
9 | 15:15 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19,3 | 19,2 | 15,1 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,4 | 1,95 | 0,86 | 4,2 | 0,308 | 0,272
10 | 15:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19,1 | 19 | 15 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,4 | 1,95 | 0,87 | 4,1 | 0,315 | 0,287
11 | 15:45 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19 | 19,9 | 15 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,3 | 1,95 | 0,87 | 4 | 0,323 | 0,287
12 | 16:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 18,9 | 18,9 | 15 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,3 | 1,95 | 0,86 | 3,9 | 0,331 | 0,287
DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO TÉRMICO DEL MATERIAL COMPUESTO SEGUNDO DÍA DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nº pruebas | Tiempo | Humedad | Densidad aparente | Área | L | T1 | T2 | T3 | T4 | V1 | V2 | Tr | Qconv | Qajus | ΔT | λconv | λajus
 | Horas | % |  |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | V | V | ºC | W | W | ºK |  | 
6 | 14:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 21,7 | 21,7 | 16 | 14,4 | 12,63 | 13,42 | 17,3 | 1,71 | 0,75 | 5,7 | 0,199 | 0,175
7 | 14:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 20,3 | 20,2 | 15,4 | 24,2 | 13,48 | 11,95 | 17,5 | 1,95 | 0,87 | 4,9 | 0,264 | 0,235
8 | 15:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19,4 | 19,4 | 15,1 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,5 | 1,95 | 0,87 | 4,3 | 0,301 | 0,267
9 | 15:15 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19,3 | 19,2 | 15,1 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,4 | 1,95 | 0,86 | 4,2 | 0,308 | 0,272
10 | 15:30 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19,1 | 19 | 15 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,4 | 1,95 | 0,87 | 4,1 | 0,315 | 0,287
11 | 15:45 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 19 | 19,9 | 15 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,3 | 1,95 | 0,87 | 4 | 0,323 | 0,287
12 | 16:00 | 44% | 1,58 | 0,02265 | 0,03 | 18,9 | 18,9 | 15 | 14 | 13,48 | 11,95 | 17,3 | 1,95 | 0,86 | 3,9 | 0,331 | 0,287

## Slide 36: CONCLUSIONES
Los ensayos realizados para determinar las propiedades mecánicas de las fibras de bambú, presentan mayor resistencia a la rotura cuando estas tienen 10 mm de ancho, siendo las adecuadas para la construcción de las probetas.
Las proporciones en volumen adecuadas para definir la mezcla entre concreto y fibra de bambú son arena, cemento y fibra (2:1:1/2) respectivamente, porque al variar las proporciones no presentan una buena adhesión adecuada entre estos materiales.
Las propiedades mecánicas del material compuesto, determinaron que las probetas con un porcentaje de 11,11 % de fibra, presentan mejor resistencia a la compresión y a la flexión que las probetas con mayor porcentaje de fibra, observando también que con este porcentaje de fibras el material se adhiere de mejor manera.

## Slide 37: CONCLUSIONES
La determinación de la conductividad térmica del material compuesto es 0,287 W / º K m, siendo este un material aislante en la transferencia de calor.
Se determinó en las fibras de bambú que la conductividad térmica es 0,038 W / º K m, presentando mejor coeficiente de conductividad térmica que fibras de algodón, limo, cáñamo y lana de oveja con valores de conductividad de alrededor de 0,045 W / º K m lo que indica que el bambú es un mejor aislante.

## Slide 38: RECOMENDACIONES
Es conveniente que el proceso para obtener las fibras se lo realice de forma mecánica, debido a la dificultad y pérdida de tiempo por realizarlo de forma manual.
Se debe tomar en cuenta la composición de la mezcla para la realización del material compuesto, para obtener una adhesión adecuada del material.
Se recomienda tomar los datos del coeficiente de conductividad térmica tomando en cuenta la estabilización del equipo en un determinado tiempo.

## Slide 39
GRACIAS