## Slide 1
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONFORMADO AUTOMÁTICO EN FRÍO PARA PERFILES “T” DE CIELO RASO EN LA EMPRESA RIELEX

## Slide 2: OBJETIVOS
Diseñar, construir e implementar en la empresa Rielex
Analizar geometrías y espesores usados en el mercado.
Proponer alternativas para el proceso
Distribuir la maquinaria necesaria
Plantear la redistribución de la maquinaria actual
Diseñar, construir y adaptar los elementos mecánicos y los circuitos electroneumáticos
Realizar las pruebas de control de calidad

## Slide 3: ANTECEDENTES
La empresa pretende brindar servicio de construcción de perfiles e instalación de cielo raso para decorar estructuras que en ella se construyen

## Slide 4: Estudio del Mercado Preliminar
nuevas técnicas de la construcción
Características
  Alisan el sonido,
  Mantienen la temperatura adecuada sin producir condensaciones,
  No son inflamables
  Tienen buena estética para la decoración
  facilidad de remover las planchas

## Slide 5
POTENCIALES COMPETIDORES
  Riel importada de Chile, China y Colombia
  Riel producida en el ecuador de manera artesanal

## Slide 6: PLAN DE PRODUCCIÓN
CLASE | CANTIDAD SOLICITADA
0.60 m | 5000
1.20 m | 1000
3.00 m | 4100

## Slide 7
CLASE | CANTIDAD SOLICITADA | METROS TOTALES | METROS DIARIOS | METROS POR HORA
0.60 m | 5000 | 3000 | 150 | 18,75
1.20 m | 1000 | 1200 | 60 | 7,5
3.00 m | 4100 | 12300 | 615 | 76,875
TOTAL |  | 16500 | 825 | 103.125

## Slide 8: Caracterización del producto
Perfiles en Forma T
  Perfil “T” principal:
    3m de largo,
    perforaciones intermedias cada 30cm
    extremos que permiten una conexión en la misma línea
  Perfil “T” secundario:
    longitud es de 1,2m,
    unido al perfil principal de manera perpendicular
    una perforación intermedia a 60cm de su extremo,.
  INGENIERÍA CONCEPTUAL DEL PROYECTO
  Perfil “T” final:
    longitud de 60cm,
    Únicamente tienen perforaciones en sus extremos

## Slide 9: SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA EL PERFIL
plegado en extremos de 180º en la dirección de avance de la chapa
% Carbono | Límite de doblado
0.15 o menos | doblado plana a 180° sobre sí misma, en cualquier dirección
0.15-0.25 | Doblar 180° considerando un radio del espesor del material, en cualquier dirección

## Slide 10
bajo contenido de carbono,
material comercial, fácil de conseguir, y con un bajo costo.
NORMA | COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |  |  |  |  | PROPIEDADES MECÁNICAS |  | 
 | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Cu | Sy (MPa) | Sut (MPa) | Alarg %
ASTM A 36 | 0.25 0.29 | 0.80 1.2 | 0.04 Máx. | 0.05 Máx. | 0.4 Máx. | 0.20 Máx. | 250 min | 400 min 550 máx. | 20 min

## Slide 11: CÁLCULO DEL RADIO DE DOBLADO
Donde:
E módulo de elasticidad de material [N/mm2]
Esfuerzo de fluencia [N/mm2]
t espesor del material base [mm]
c coeficiente del material, mostrado en tabla

## Slide 12
Material | Dirección de doblado comparada con la dirección de avance en los rodillos | Material recocido blando | Material con tratamiento de endurecido
Al | Transversal | 0.01 | 0.30
 | Longitudinal | 0.30 | 0.80
Cu | Transversal | 0.01 | 1.00
 | Longitudinal | 0.30 | 2.00
Ms 67, Ms 72, CuZn 37 | Transversal | 0.01 | 0.40
 | Longitudinal | 0.30 | 0.80
St 13 | Transversal | 0.01 | 0.40
 | Longitudinal | 0.40 | 0.80
C 15 – C 25 St 37 – St 42 | Transversal | 0.10 | 0.50
 | Longitudinal | 0.50 | 1.00
C 35 – C 45 St 50 – St 70 | Transversal | 0.30 | 0.80
 | Longitudinal | 0.80 | 1.50

## Slide 13
E =2.1 x 105 ­ [N/mm2]
=250 [N/mm2]
t =0.4 [mm]
c =0.5, material de c15 que tendrá un endurecido por deformación

## Slide 14
Para radios 1, 2,5 y 6 de la figura 44 se calcula con un ángulo de 180°
Para radios 3 y 4 de la figura 44 se calculan con un ángulo de 90°
Independientemente del ángulo doblado, el radio para doblar en la dirección de laminación debe ser de al menos 0.2 mm

## Slide 15: CÁLCULO DE SECCIONES CURVAS
tolerancia del curvado por rodillo, y se debe añadir al tamaño de la tira necesaria para construir el perfil.
ANCHO DE LA TIRA
Primer método
Si el radio de curvatura interior es inferior a dos veces el espesor del material, entonces:
Si el radio de curvatura en el interior es mayor que 2t, entonces:
Donde:
Longitud de sección curva en milímetros (pulgadas),
r radio de curvatura en milímetros (pulgadas),

## Slide 16
= 0.2 mm
t = 0.4 mm
Para radios 1, 2,5 y 6 se calcula con un ángulo = 180°
Para radios 3 y 4 se calcula con un ángulo = 90°

## Slide 17: Segundo método
Donde:
Longitud de sección curva en milímetros (pulgadas),
p factor basado en la relación de radio de curvatura interior para el espesor del material expresado como un porcentaje
Ángulo (en grados) de la sección transversal donde se dobla el perfil
Radio de curvatura interior en milímetros (pulgadas),
t espesor del metal en milímetros (pulgadas).

## Slide 18
Para obtener el factor de curvatura p, se divide el radio de curvatura interior por el espesor del material, y con esa relación se puede determinar p utilizando el nomograma

## Slide 19
Para un radio menor que uno
Para un radio mayor o igual a uno:
Donde
Es el radio de curvatura en el interior dividido por el espesor del material

## Slide 20
= 0.2 mm
t = 0.4 mm
Primero se calcula
Como r = 0.2
Para radios 1, 2,5 y 6 se calcula con un ángulo = 180°
Para radios 3 y 4 se calcula con un ángulo = 90°

## Slide 21
Radios | Método 1 | Método 2
 | mm | mm
1 | 1.13 | 1.03
2 | 1.13 | 1.03
3 | 0.565 | 0.515
4 | 0.565 | 0.515
5 | 1.13 | 1.03
6 | 1.13 | 1.03
Radios | Método 1 | Método 2
1 | 1.13 | 1.03
2 | 1.13 | 1.03
3 | 0.565 | 0.515
4 | 0.565 | 0.515
5 | 1.13 | 1.03
6 | 1.13 | 1.03
Total Secciones curvas

## Slide 22: CÁLCULO DE SECCIONES PLANAS
Sección plana 1
Sección plana 2
Sección plana 3
Sección plana 4
Sección plana 5
𝑆 𝑝5=11.8−2 (0.6
Sección plana 6
Sección plana 7
= 0.2 mm
t = 0.4 mm

## Slide 23: TOTAL SECCIONES PLANAS

## Slide 24: CÁLCULO DE ANCHO DE LA TIRA
ANCHO TOTAL
Mercado hay rollos de 80mm o de 90mm,

## Slide 25: DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PASES
Depende de:
  complejidad
  tolerancias,
  acabado de la superficie
  propiedades del material.
mientras menos pasos menor será el costo de la maquinaria y de la operación.
muy pocos los pasos no existirá una transición suave entre formas

## Slide 26: Métodos
Experiencia
Software
ecuación empírica
n número de pases
h Altura máxima deformada desde la sección guía de la sección transversal
t espesor del material
ángulo formado en el lado que es más grande de la guía
Sy esfuerzo de fluencia (MPa)
Sut Esfuerzo último de tensión (MPa)
z perforado agujero / muesca y el factor tira continuidad
s factor de forma
e número de pases extra
f factor de tolerancia

## Slide 27: Altura máxima deformada desde la sección guía de la sección (h)

## Slide 28: ángulo formado en el lado que es más grande de la guía ()

## Slide 29: Sy esfuerzo de fluencia (MPa) Sut Esfuerzo último de tensión (MPa)
NORMA | COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |  |  |  |  | PROPIEDADES MECÁNICAS |  | 
 | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Cu | Sy (MPa) | Sut (MPa) | Alarg %
ASTM A 36 | 0.25 0.29 | 0.80 1.2 | 0.04 Máx. | 0.05 Máx. | 0.4 Máx. | 0.20 Máx. | 250 min | 400 min 550 máx. | 20 min

## Slide 30: z perforado agujero / muesca y el factor tira continuidad

## Slide 32: s factor de forma
Para el caso de este diseño se utilizará un factor de forma s = 1.05 para los cálculos

## Slide 33: f factor de tolerancia
Exactitud de medidas | Factor de tolerancia
Holgada (construcción) | 0
media | 0.5-1.0
Ajustado | 1.1-1.7
Extremadamente ajustado | 1.9-2
Para el caso de este diseño se utilizará un factor de tolerancia f = 0 para los cálculos
e = 1 (considerando una estación de enderezado)
e pasos adicionales

## Slide 34
6 pasadas para conformado en bastidor
n=
1 pasada para enderezado

## Slide 35: PULMÓN DE CHAPA
compensar variaciones en el espesor y ancho del material base,
zona sin deformación,
conseguir las tolerancias requeridas.

## Slide 36
secciones planas 1 y 7 con longitudes de 2.2 mm y 1,85 mm
para homogenizar el doblado y contrarrestar los esfuerzos en los rodillos
aprovechar en lo posible las simetrías

## Slide 37: SELECCIÓN DE SUPERFICIE DIRECTRIZ
sin deformación.
Alrededor de esta superficie se realizaran los doblados
diámetro fijo rodillo a lo largo del proceso
centro de gravedad dentro de la superficie guía
  oscile lo menos posible
  evitar alabeos en la chapa para disminuir las tensiones residuales.
DIAGRAMA DE FLOR

## Slide 38: RETORNO ELÁSTICO
tendencia de la lámina metálica a recuperar su posición origina
La deformación progresiva minimiza el efecto de retorno elástico
diseño de la flor no se contempla esta distorsión sino hasta una última etapa
Las tolerancias afectadas por el retorno elástico acumulado durante todo el proceso se compensan con una sobreconformación.

## Slide 39
Donde
Radio inicial de doblado
Radio final de doblado
E módulo de elasticidad de material [N/mm2]
Sy esfuerzo de fluencia (MPa)
t espesor del material
Donde
Radio inicial de doblado
Radio final de doblado
Ángulo de diseño para doblado
Ángulo de doblado buscado

## Slide 40: ANÁLISIS DE RETORNO ELÁSTICO
Se despeja
Con los datos
= 0.2 mm
E = 2.1 x 105 [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
t = 0.4

## Slide 41
calculado se procede a calcular
Con los datos
= 0.2 mm
= 0.20035778 mm
=Ángulo necesario en rodillos para doblado
=Ángulo de doblado buscado

## Slide 42
Para dobleces a 90°
= 90°

## Slide 43
Para dobleces a 180°
= 180°

## Slide 44: GEOMETRÍA TRANSVERSAL CON SOBREDOBLADO
no es necesaria la última etapa
se realiza en un torno CNC

## Slide 45: DISEÑO DE SECCIÓN TRANSVERSAL EN CADA PASO
paso anterior como el posterior.
cambios de pendiente progresivos.
transiciones abruptas acumulan esfuerzos residuales que deforman la chapa
  distorsiones en el perfil
  disminuyendo la vida de los rodillos.
transición suave entre cada estación se la llama un buen flujo de material

## Slide 46: Esfuerzo entre estaciones
Donde:
esfuerzo
e distancia transversal doblada
E módulo de elasticidad
I longitud de doblado
ángulo de doblado
esfuerzo mayor que la fluencia del material, Sy se deberá cambiar el ángulo hasta conseguir un valor adecuado

## Slide 47: SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA PRIMERA ESTACIÓN
De la ecuación
Se despeja

## Slide 48
e = 2.6 mm
= 90°
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)
Sy = σ = 250 MPa para evitar la deformación en el rollo
mínima distancia entre la bobina y la primera estación de conformado debe ser de 75.35 mm

## Slide 49: SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA SEGUNDA ESTACIÓN
Primer Doblez de la segunda estación

## Slide 50
e = 11.4 mm
= 30°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 51
Segundo Doblez de la segunda estación

## Slide 52
e = 8.26 mm
= 39°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)
NO existirá deformación entre la primera y segunda estación de conformado y Tanto e como son adecuados.

## Slide 53: SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA TERCERA ESTACIÓN
Primer Doblez de la tercera estación

## Slide 54
e = 11.4 mm
= 30°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 55
Segundo doblez de la tercera estación

## Slide 56
e = 6.49 mm
= 10°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)
NO existirá deformación entre la segunda y tercera estación de conformado y tanto e como son adecuados.

## Slide 57: SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA CUARTA ESTACIÓN
Primer Doblez de la cuarta estación

## Slide 58
e = 11.4 mm
= 15°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 59
Segundo doblez de la cuarta estación

## Slide 60
e = 9.35mm
= 20°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 61
Tercer doblez de la cuarta estación

## Slide 62
e = 9.78 mm
= 35°
L = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 63
Cuarto Doblez de la cuarta estación

## Slide 64
e = 2.8 mm
= 90°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 65
Quinto doblez de la cuarta estación

## Slide 66
e = 5.21 mm
= 13.36°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 67
Sexto doblez de la cuarta estación

## Slide 68
e = 6.67 mm
= 45.53°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)
NO existirá deformación entre la tercera y la cuarta estación de conformado y tanto e como son adecuados.

## Slide 69: SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA QUINTA ESTACIÓN
Primer Doblez de la quinta estación

## Slide 70
e = 11.4 mm
= 10°
l = 125 mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 71
Segundo doblez de la quinta estación

## Slide 72
e = 7.11 mm
= 15°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 73
Tercer doblez de la quinta estación

## Slide 74
e = 7.37 mm
= 40°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 75
Cuarto Doblez de la quinta estación

## Slide 76
e = 2.6 mm
= 25.97°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 77
Quinto doblez de la quinta estación

## Slide 78
e = 3.15 mm
= 94.04°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)
NO existirá deformación entre la cuarta y la quinta estación de conformado y tanto e como son adecuados.

## Slide 79: SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA SEXTA ESTACIÓN
Primer Doblez de la sexta estación

## Slide 80
e = 11.4 mm
= 5.1°
l = 125 mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 81
Segundo doblez de la sexta estación

## Slide 82
e = 6.91 mm
= 15.10°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 83
Tercer doblez de la sexta estación

## Slide 84
e = 5.26 mm
= 65.30°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 85
Quinto doblez de la sexta estación

## Slide 86
e = 2.26 mm
= 22.62°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)

## Slide 87
Sexto doblez de la sexta estación

## Slide 88
e = 0.69 mm
= 48.81°
l = 125mm distancia entre rodillos
E = 2.1 x 105 ­ [N/mm2]
Sy = 250 (MPa)
Sut = 400 (MPa)
NO existirá deformación entre la quinta y la sexta estación de conformado y tanto e como son adecuados.

## Slide 89: DISEÑO FINAL DEL DIAGRAMA DE FLOR
ningún conformado realiza paralelo al plano de la directriz

## Slide 90
centro de gravedad siempre se mantienen en directriz
El flujo de la chapa es progresa y suave, sin cambios muy bruscos

## Slide 91: DISEÑO DE RODILLOS
La transformación paulatina del fleje
evitar abolladuras en la superficie del material
Rodillos enteros
más económicos en su construcción.
más difíciles de rectificar
se debe reemplazar el rodillo completo.
Rodillos partidos
Facilita montaje.
facilidad para ser rectificados
reemplazada únicamente la parte desgastada
construcción es más compleja

## Slide 92: CÁLCULO DE DIÁMETRO MÁXIMO
Se debe asegurar que se fácil la instalación y remoción de los rodillos
Donde
Distancia vertical entre ejes (in)
d diámetro del eje (in)
espesor del espaciador in

## Slide 93
=93 mm 3.6614in
d =38 mm 1.496 in
=No se utilizara espaciador así que 0
Entonces

## Slide 94: CÁLCULO DE CHAVETA
función del torque transmitido
puede ser estandarizada para adaptarse a los diámetros de los ejes
Donde
d diámetro del eje
Diámetro máximo del rodillo
t espesor de la lámina

## Slide 95
d =38 mm
=107.44 mm
t =0.4 mm
Entonces
7.03 mm
Pero el ancho comercial que se encuentra es de 8mm por lo tanto
8 mm

## Slide 96: CÁLCULO DE CHAVETERO
Ancho Chavetero = W + b (b se obtiene de la tabla 9)
= 8 + 1.5
= 9.5 mm
Profundidad Chavetero = + b
= + 1.5
= 5.5 mm
Ancho de chaveta | b Holgura de chaveta en el rodillo
3/2” a 1/2” (5 a 12.5 mm) | 1/16” (1.5 mm)
Sobre 0.5” (12.5 mm) | 1/8 “ (3 mm)

## Slide 97: CÁLCULO DE DIÁMETRO MÍNIMO
Donde:
d diámetro del eje
k altura del chavetero en el rodillo
m espesor mínimo de pared del rodillo

## Slide 98
d =38mm
k por ser una chaveta cuadrad k =5.5 mm
m =1.9 mm
Espesor del material | m
Sobre 0.075” (1.9 mm) | 0.3” a 0.4” (7.5 a 10 mm)
0.076” a 0.125” (1.91 a 3 mm) | 0.5” a 0.6” (12 a 15 mm)
0.125” a 0.5” (3.1 a 12.7 mm) | 0.75” a 1.5” (20 a 40 mm)

## Slide 99: CÁLCULO PARA RODILLO DE SUPERFICIE DIRECTRIZ
distancia constante en todo el proceso.
punto más alto y el más bajo del conformado

## Slide 100
Si
Entonces
distancia vertical entre los centros de los rodillos 93 mm,
velocidad lineal sea la misma, para los 2 rodillos, el diámetro de la directriz sería:
>
Se recomienda un incremento entre el diámetro de paso a paso entre 0.015 and 0.025 in. (0.4 a 0.6 mm), entre las tres primeras estaciones, posteriormente se debe conservar el diámetro

## Slide 101: CÁLCULO DE RODILLOS
RODILLOS PARA PRIMERA ESTACIÓN

## Slide 103: RODILLOS PARA SEGUNDA ESTACIÓN
incremento de 0.4 mm
espacio en el rodillo superior donde se desplazará sin rozamiento
holgura entre el perfil y el rodillo inferior para evitar daño en la superficie por la diferencia de velocidad entre rodillos
rodillo macho tiene solo el 50% de la posible área de contacto

## Slide 105: RODILLOS PARA TERCERA ESTACIÓN
incremento de 0.4 mm en cada estación
sección libre para movimiento de la placa
la superficie de rodillo únicamente tiene contacto en el 50% de la zona que se está doblando
.

## Slide 106
Por facilidad de construcción, así como de montaje y desmontaje, el rodillo se construirá en 2 sólidos separados

## Slide 107: RODILLOS PARA CUARTA ESTACIÓN
A partir de este juego de rodillos no se incrementará el diámetro en cada estación
sección libre para movimiento de la placa.
conformado con un ángulo pequeño
rodillo aplica fuerza únicamente lateral

## Slide 108
Por facilidad de construcción, así como de montaje y desmontaje, el rodillo se construirá en 2 sólidos separados

## Slide 109: RODILLOS PARA QUINTA ESTACIÓN
sección libre para movimiento de la placa
rodillo aplica únicamente fuerza lateral.
El punto más bajo del perfil mantendrá una holgura con la chapa para evitar las distorsiones por diferencias en velocidad lineal

## Slide 110
Por facilidad de construcción, así como de montaje y desmontaje, el rodillo se construirá en 3 sólidos separados

## Slide 111: RODILLOS PARA SEXTA ESTACIÓN
perfil sobredoblado
conformado se realizará aplicando una fuerza lateral
se mantendrá una holgura entre el punto más bajo del perfil con la chapa evitando las distorsiones por diferencias en velocidad lineal

## Slide 112
Por facilidad de construcción, así como de montaje y desmontaje, el rodillo se construirá en 2 sólidos separados

## Slide 113: RODILLOS DE ENDEREZADO
esfuerzos residuales, que provocan curvatura a lo largo del perfil,
se incorpora una estación de enderezado al final del proceso.
operaciones de flexión alternada.

## Slide 114
distancia máxima que pueden recorrer los rodillos superiores en dirección de los rodillos inferiores (Zmax)
Donde
Radio del rodillo respecto a la directriz
t espesor de la lámina
distancia vertical entre centros de rodillos
Despejando

## Slide 115
Dv = 72.5 mm (datos del bastidor)
t = 0.4mm

## Slide 116: CÁLCULO DE CHAVETA PARA RODILLOS DE ENDEREZADO
d =25 mm
=72 mm
t =0.4 mm
5.99 mm
Por lo tanto se ocupará una chaveta de 6 mm

## Slide 117: CÁLCULO DE CHAVETERO EN RODILLOS DE ENDEREZADO
Ancho Chavetero = W + b
= 6 + 1.5
= 7.5 mm
Profundidad Chavetero = + b
= + 1.5
= 4.5 mm

## Slide 118
Donde:
Rw Radio máx. rodillos
t espesor de la lámina
Distancia horizontal entre centros de rodillos
Rw =36 mm
t =0.4 mm
=52.5 mm

## Slide 119
Se recomienda la utilización de cuatro rodillos de enderezado en placas en acero dúctil

## Slide 120: MATERIAL DE LOS RODILLOS
Producción de corto plazo.
se construyen rodillos en acero de bajo carbono o hierro gris.
metal de trabajo es suave y los radios de las esquinas son amplios
fácilmente maquinados y sobretodo económicos
Producción mediano plazo.
acero para herramientas, como O1 o L6, con un acabado superficial de templado, rectificado o pulido.
materiales baratos y más fáciles de maquinar
Pueden ser tratados térmicamente mediante procedimientos simples.
se pueden tratar con cromo para reducir el rayado durante el proceso, y minimizar la corrosión o picaduras.

## Slide 121
Producción a largo plazo.
Para series largas de producción (> 1,5 millones)
aceros para herramientas de alto cromo y alto carbono, (alrededor de 1,5% de carbono y 12% de cromo), con una dureza de 60-63 Rockwell "C", tales como D2.
cuestan casi el doble que el AISI-O1, son más difíciles de mecanizar y rectificar
requieren tratamientos térmicos más complejos.
Tienen mayor duración entre rectificados, lo que resulta ser más económico para las producciones grandes,

## Slide 122
En el plan de producción se estableció un total de 16500 m mensuales de riel.
Con una producción de 5 años se planifica construir 990000m de riel
El material escogido para los rodillos es el AISI-O1 (BÖHLER K 460).
  gran resistencia a la deformación,
  buena resistencia al desgaste
  facilidad de mecanizado (La maquinabilidad y rectificabilidad en estado recocido es aproximadamente un 90% de un acero tipo W1).
proceso de uno a un millón y medio de metros de perfil procesados antes de rectificar,
4 a 5 rectificadas antes de desecharlos.

## Slide 123: Propiedades químicas y mecánicas del acero AISI O1 (Aceros Böhler del Ecuador S.A., 2008)
NORMA | COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |  |  |  |  | PROPIEDADES MECÁNICAS |  |  | 
 | %C | %Mn | %Cr | %V | %Si | %W | Sy (MPa) | Sut (MPa) | Alarg% | Dureza HRC
AISI O1 | 0.95 | 1.10 | 0.55 | 0.10 | 0.25 | 0.55 | 1480 | 1610 | 0.72 | 51.7
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63-65

## Slide 124: ACABADO SUPERFICIAL DE LOS RODILLOS
desgastan gradualmente los rodillos ocasionando rayas en su superficie.
suficiente la calidad de acabado superficial que se consigue con el maquinado en torno, rectificado, y tratamientos térmicos.
superficies más delicadas como acero pre-lacado, inoxidable o galvanizado, es recomendable mecanizar nuevamente el rodillo después del tratamiento térmico
Para mayor dureza que la conseguida con tratamiento térmico, se utiliza un recubrimiento anti desgaste como el cromo duro.

## Slide 125: POTENCIA REQUERIDA
Depende de la pérdida de par a través del engranaje de accionamiento y de la fricción entre el material y los rodillos.
Se recomienda que las perfiladoras tengan motores de 10 a 50 caballos de fuerza en máquinas pequeñas y de 50 a 125 CV en las máquinas más grandes.
Para la perfiladora que se está diseñando se dispone de un motor de 15 hp

## Slide 126: VELOCIDAD DE CONFORMADO
0,5 m / min : Para formas complejas, con materiales de elevada dureza como el titanio.
245 m/min: producción con condiciones ideales, es decir:
  Formas muy simples,
  Materia prima con baja resistencia a la fluencia, en espesores inferiores a 0,91 mm
  Corte en longitudes relativamente largos (alrededor de 25 m, o 80 pies).
velocidades muy altas se requieren más estaciones
En el plan de producción de estableció una velocidad de 103.125 m/hora o 1.71 m/min del proceso para cumplir con los pedidos

## Slide 127: LUBRICANTES
evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida de los elementos de la perfiladora.
perfiles pintados, recubiertos o con formas complejas que puedan atrapar el lubricante, no se permite lubricación.
En esta perfiladora no se utilizará ningún lubricante

## Slide 128: DISEÑO DE ELEMENTOS PARA CORTE DE PERFILES
La conformación del perfil se hace en forma continua,
se debe cumplir con los requerimientos de longitud para la venta comercial.
Se pide que los perfiles sean de 3 m, 1.2 m y 0.6 m.

## Slide 129: MECANISMO DE CORTE

## Slide 131: CÁLCULO DE FUERZA DE CORTE
Donde:
Fuerza de corte en kgf
Esfuerzo cortante MPa
A´ área resistente al esfuerzo cortante

## Slide 132
Despejando
Pero
Donde
Pc Perímetro de corte en mm.
t Espesor de la chapa en mm.
Entonces
Donde esta entre y de Sut

## Slide 133
Material | Resistencia a la rotura Sut [Kg/mm2] |  | Resistencia a la cortadura Sr [Kg/mm2] |  | Peso específico Kg/dm3
 | Recocido | Crudo | Recocido | Crudo | 
Acero laminado con 0.1% de C | 31 | 40 | 25 | 32 | 7.8-7.9
Acero laminado con 0.2% de C | 40 | 50 | 32 | 40 | 
Acero laminado con 0.3% de C | 44 | 60 | 35 | 48 | 
Acero laminado con 0.4% de C | 56 | 70 | 45 | 56 | 
Acero laminado con 0.6% de C | 70 | 90 | 56 | 72 | 
Acero laminado con 0.8% de C | 90 | 110 | 72 | 90 | 
Acero laminado con 1.0% de C | 100 | 130 | 80 | 105 | 
Acero laminado inoxidable | 65 | 75 | 52 | 60 | 
Acero laminado al silicio | 56 | 70 | 45 | 56 | 
Aluminio | 7.5-9 | 16-18 | 6-7 | 13-15 | 2.7
Anticorodal | 11-13 | 32-36 | 9-10 | 25-29 | 2.8
Avional (duraluminio) | 16-20 | 38-45 | 13-16 | 30-36 | 2.8
Aluminio laminado en aleación (siluminio) | 12-15 | 25 | 10-12 | 20 | 2.7
Alpaca laminada | 35-45 | 56-58 | 28-36 | 45-46 | 8.3-8.45
Bronce | 40-50 | 50-75 | 32-40 | 40-60 | 8.4-8.9
Cinc | 15 | 25 | 12 | 20 | 7.1-7.2
Cobre | 22-27 | 31-37 | 18-22 | 25-30 | 8.9-9
Estaño | 4-5 | - | 3-4 | - | 7.40
Fibra | - | - | 17 | - | -
Latón | 28-37 | 44-50 | 22-30 | 35-40 | 8.5-8.6
Oro | - | - | 18 | 30 | 19.30-19.35
Plata laminada | 29 | 29 | 23.5 | 23.5 | 10.5
Plomo | 2.5-4 | - | 2-3 | - | 11.4

## Slide 134
t =0.4 mm
=80 mm
=550 MPa
Por lo tanto
rozamiento generado entre el material y las paredes de la matriz

## Slide 135: CÁLCULO DE FUERZA DE EXTRACCIÓN
Donde
Fuerza de extracción
Fuerza de corte
Para el corte que se está calculando

## Slide 136: SELECCIÓN DE PRENSA PARA CORTE
CILINDRO NEUMÁTICO DE 180 X 50 | 
FUERZA PROPORCIONADA 1600 KG (15680 N) @ 110 PSI | 
EJE DE 25 mm | 
CAMISA DE 125 mm | 

## Slide 137: SELECCIÓN DE MATERIAL PARA LA CUCHILLA
Materia prima | Espesor -6.4 mm (1/4”) |  | Espesor 6.4-12.7 mm (1/4”-1/2”) |  | Espesor >12.7mm (1/2”)
 | Baja Producción | Alta Producción | Baja Producción | Alta Producción | 
Acero al carbono (más de 0.35% C) y de baja aleación | A8, H13, L6 | D2 | A8, H13, L6 | A2 | S5
Acero al carbono (hasta 0.35% C) y de baja aleación | A8, H13, L6 | D2 | A8, H13, L6 | S5 | S5
Acero inoxidable y aleaciones resistentes a la temperatura | A8, H13, L6 | D2 | S5 | A2 | S5
Aceros silicón electrical | D2 | D2, carburo | S5 | S5 | S5
Cobre aleaciones Aluminio y aleaciones | A8, H13, L6 | A2, D2 | A8, H13, L6 | A2 | S5
Titanio y aleación de titanio | D2 | D2 | - | - | -

## Slide 138: Propiedades químicas y mecánicas de acero AISI D2
NORMA | COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |  |  |  |  | PROPIEDADES MECÁNICAS |  |  | 
 | %C | %Mn | %Mo | %V | %Cr | %Si | Sy (MPa) | Sut (MPa) | Alarg% | Dureza HRC
AISI D2 | 1.55 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 11 | 0.30 | 1385 | 1390 | 0.74 | 53.3
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63-65

## Slide 139: TRATAMIENTO TÉRMICO DEL MATERIAL
material con elevada dureza, se minimiza el desgaste y se incrementa la vida útil de la herramienta.
existe el riesgo de rotura de la cuchilla,
es conveniente no utilizar la dureza máxima obtenible en el tratamiento térmico.
Ensayos realizados para cuchillas construidas con AISI D2, se verifico que operan con éxito en 58 a 60 HRC para cizallar acero bajo en carbono de hasta 6,4 mm (1/4 in.) de espesor para evitar roturas

## Slide 140: APLASTAMIENTO EN LA CUCHILLA
Donde:
F fuerza perpendicular al plano de análisis
Aréa proyectada en el plano

## Slide 141: CUCHILLA FIJA
Planos A y B
Despejando e
Para el acero AISI D2 para cuchillas 1385 MPa, pero se ocupará un factor de seguridad de 8 considerando el impacto durante el corte

## Slide 142
Plano C
Despejando e
Para el acero AISI D2

## Slide 143: CUCHILLA MÓVIL
Planos D y E
Despejando e
Para el acero de herramienta AISI D2

## Slide 144
Plano F
Despejando e
Para el acero AISI D2
Se escoge el mayor espesor requerido para la cuchilla, por lo tanto e = 2.2 mm

## Slide 145: DESGARRE EN LA CUCHILLA
Siendo
Entonces
Siendo que el área de corte es
Despejando dp

## Slide 146
e = 2.3 mm
V = 5543.7 N
= 173.15 MPa
Con esta distancia la matriz de corte excede la longitud esperada para la matriz, así que se compensará el área de falla incrementando a 6 mm el espesor de la cuchilla
Por lo tanto

## Slide 148: DIMENSIONES FINALES DE LA CUCHILLA

## Slide 149: DISEÑO DE BASTIDOR GUÍA PARA CUCHILLA

## Slide 150: APLASTAMIENTO DEL BASTIDOR
Para la primera cara en contacto
Para la segunda cara en contacto
Por lo tanto el material de bastidor, por lo menos deberá tener una Sy de 53.4 MPa.

## Slide 151: CÁLCULO DE PAREDES POR DESGARRE
Siendo
El área de corte es
Con esto
Despejando dp

## Slide 152
e = 6 mm
V = 5543.7 N
= 125 MPa

## Slide 153: MEDIDAS FINALES DE BASTIDOR

## Slide 154: VELOCIDAD DE CORTE
velocidad baja se produce una superficie áspera
Se recomiendan velocidades de corte de 21 a 24 m / min (70 a 80 pies / min) para el cizallado con cuchillas construidas en metales recocidos.

## Slide 155: DISEÑO SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

## Slide 156: DIAGRAMA DE CONTROL
DIAGRAMA DE POTENCIA

## Slide 157: VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL 3/2 RETORNO CON RESORTE
Modelo | 3v310-08
Símbolo | 
Fluido | Aire (filtrado por elemento de 40 µm)
Actuador | Retorno por resorte
Tamaño de puerto 1 | Entrada=salida=1/4”
Tamaño de orificio | 25.0 mm2
Tipo válvula | 3 puertos 2 posiciones
Lubricación | No requerida
Presión de operación | 0.15-0.8 MPa (21-114 psi)
Presión de prueba | 1.5 MPa (215 psi)
Temperatura °C | -21 – 70
Material del cuerpo | Aleación de aluminio

## Slide 158: VÁLVULA NEUMÁTICA DE CONTROL AIRE-AIRE 5/2
Modelo | 4A320-08
Símbolo | 
Fluido | Aire (filtrado por elemento de 40 µm)
Actuador | Control exterior
Tamaño de puerto 1 | Entrada=salida=control=1/4”
Tamaño de orificio | 25.0 mm2
Tipo válvula | 5 puertos 2 posiciones
Lubricación | No requerida
Presión de operación | 0.15-0.8 MPa (21-114 psi)
Presión de prueba | 1.5 MPa (215 psi)
Temperatura °C | -20 - 70
Material del cuerpo | Aleación de aluminio
Frecuencia Máxima | 5 ciclos /seg
Peso | 365 g

## Slide 159: VÁLVULA NEUMÁTICA 3/2 DE CONTROL ACCIONADA POR RODILLO
Modelo | S3R08
Símbolo | 
Fluido | Aire (filtrado por elemento de 40 µm)
Operación | Actuador tipo control directo
Tamaño de puerto 1 | Entrada=salida= 1/4”
Tamaño de orificio | 12.0 mm2
Tipo válvula | 3 puertos 2 posiciones
Lubricación | No requerida
Presión de operación | 0 -0.8 MPa (0-114 psi)
Presión de prueba | 1.5 MPa (215 psi)
Temperatura °C | -20 – 70
Material del cuerpo | Aleación de aluminio
Frecuencia Máxima | 5 ciclos /seg

## Slide 160: SENSOR INDUCTIVO
No. de Modelo | LM24
Símbolo | 
Marca | Winston/OEM
Embalaje | Export Standard Carton Box
Estándar | CE
Origen | China
Código del HS | 90330000
Distancia de detección | 8 mm
Voltaje | DC 6-36 V
Corriente de la consumición | DC< 15 mA, AC< 10 mA
Objeto detectado estándar | 24*24*1 (hierro A3)
Precisión relanzada | 0.05
DC/AC | 200 Hz/25 Hz
Temperatura del entorno de trabajo de | -25º C~+70º C
Resistencia de aislante | 50 MΩ
Material del Shell | Metal
Grado de la protección | IP67
Modelo de Altemative en el país y en el extranjero | LJ24A3-10-
Corriente de la consumición | DC< 15 mA, AC< 10 mA
Objeto detectado estándar | 24*24*1 (hierro A3)

## Slide 161: DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA EN PLANTA
SEGURIDAD Y SATISFACCIÓN.
MÍNIMA DISTANCIA RECORRIDA.
ORDEN PARA LA CIRCULACIÓN
OPTIMIZACIÓN EN EL USO DEL ESPACIO
FLEXIBILIDAD.

## Slide 162: FLUJO DEL PROCESO

## Slide 163: MAQUINARIA EN LÍNEAS DE CONFORMADO
Equipos en línea 1
Debobinadora
Módulo de rodillos
Troquel móvil de corte
Equipos en línea 2
Troquel de Punzonado
Troquel de corte de enlaces

## Slide 164: CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE CONFORMADO

## Slide 165: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DENTRO DE LA PLANTA POR EL MÉTODO S.L.P

## Slide 166: ANÁLISIS DE PRODUCTOS-CANTIDADES
MATERIAL NECESARIO | METROS POR BOBINA | BOBINAS NECESARIAS | DURACIÓN DE CADA BOBINA
16500 m | 60 m | 275 | 35 min
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | CARACTERÍSTICAS |  | 
 |  | LARGO | AGUJEROS | UNIÓN
PERFIL EN FORMA T | PERFIL “T” PRINCIPAL: | 3 m | Cada 30 cm | Paralela
 | PERFIL “T” SECUNDARIO | 1.2 m | Punto medio (60 cm) | Perpendicular
 | PERFIL “T” FINAL | 0.6 m | Ninguno | Perpendicular
PERFIL EN ÁNGULO DE 90° |  | 3 m | ninguno | ninguna

## Slide 167: DIAGRAMA DE PROCESO

## Slide 168: Diagrama de proceso en línea 1

## Slide 169: Diagrama de proceso en línea 2

## Slide 170: RELACIÓN ENTRE ÁREAS FUNCIONALES

## Slide 172: DIAGRAMA RELACIONAL DE ÁREAS FUNCIONALES:

## Slide 174: Superficie necesaria en cada línea
GRUPO | EQUIPOS | Se |  |  | Sg |  | Sv |  | St
 |  | L | A | ÁREA | n | ÁREA | K | ÁREA | 
LÍNEA 1 | Debobinadora Módulo de rodillos Troquel móvil de corte | 2m | 0.5m | 1m2 | 2 | 2m2 | 0.05 | 0.15m2 | 3.15m2
LÍNEA 2 | Troquel de Punzonado Troquel de corte de enlaces | 1m | 0.5m | 0.5m2 | 2 | 1m2 | 0.05 | 0.07m2 | 1.57m2
Donde
n número de lados accesibles a las máquinas
k coeficiente entre 0,05 y 3

## Slide 176: GENERACIÓN DE DISEÑO PREVIO

## Slide 177: SERVICIOS AUXILIARES
Servicio auxiliar | Áreas
Al personal | vías de acceso supervisión seguridad
Al material | Inspección
A la maquinaria | Mantenimiento

## Slide 178: LAS ESPERAS

## Slide 179: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS Y MATERIALES

## Slide 180: AMPLIACIÓN FUTURA DEL ÁREA

## Slide 181: DISEÑO FINAL DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

## Slide 182: CONTROL DE CALIDAD
TOLERANCIAS TRANSVERSALES DEL PROCESO DE PERFILADO
± 0,25 a 0,78 ± mm (0,010 en 0,030 in)
tolerancia angular de ± 1 °,
tolerancia controlada por el espesor de ± 0,05 mm (0,002 in.)
TOLERANCIAS DE RECTITUD DEL PROCESO DE PERFILADO
Comba(camber) : La comba máxima permisible es de 3,2 mm / m (⅜ in En 10 pies.).

## Slide 183
Curva o barrido dentro de ± 1 mm / m (± ⅛ in En 10 pies),
Arco ± 1 mm / m (± ⅛ in En 10 pies).
Torsión menos de 5 ° en 3 m (10 pies).
TOLERANCIAS DEL PROCESO DE CORTE
Para el material fino (0,38-0,64 mm o 0,015 a 0,025 in de espesor), se tiene una tolerancia de ± 0,51 a 2,36 ± mm (0,020 a 0,093 in)
para el material de más de 0,64 mm (0,025 in) de espesor, las tolerancia es de ± 0.38 a ± 1,52 mm (desde 0,015 hasta 0,060 in.)

## Slide 184: DESARROLLAR UN MEDIO PARA MEDIAR LA CARACTERÍSTICA DE CONTROL
TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

## Slide 185: Total de costos directos para la construcción de maquinaria
ÍTEM | VALOR | PORCENTAJE
Materiales | $ 1177,37 | 15,26%
Instrumentación | $ 395,21 | 5,12%
Mano de obra | $ 3840,40 | 49,79%
Maquinaria | $ 2300,00 | 29,82%
TOTALES | $ 7712,98 | 100,00%

## Slide 186: TOTAL CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA
Total costos Directos | $ 7.712,98
Total costos Indirectos | $ 3.850,00
INVERSIÓN TOTAL | $ 11.562,98

## Slide 187: Total egresos para la producción anual y mensual
ÍTEM | VALOR / METRO | VALOR MENSUAL | VALOR ANUAL
Materia Prima | 0,29 | $ 4.785,00 | $ 57.420,00
Mano de obra |  | $ 3.511,00 | $ 42.132,00
Mantenimiento |  | $ 75,00 | $ 900,00
Gastos adicionales | 0,15 | $ 2.475,00 | $ 29.700,00
 | TOTAL | $ 10846,00 | $ 130152,00

## Slide 188: COSTO - BENEFICIO PROYECTADOS:
Año | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Inversión | $141714,98 |  |  |  |  | 
Ingresos |  | $197998,62 | $217798,48 | $239.578,33 | $263.536,16 | $289.889,78
Egresos |  | $130152,00 | $148589,80 | $167.101,37 | $185.691,60 | $204.365,74
Flujo Neto | $141714,98 | $67846,62 | $69208,68 | $72.476,96 | $77.844,56 | $85.524,04
 | TASA DESCUENTO |  | 12,00% |  |  | 
 | TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) |  | 42% |  |  | 
 | VALOR ACTUAL NETO |  | $123623,03 |  |  | 

## Slide 189: INGRESOS – EGRESOS PROYECTADOS: TIR / VAN
INGRESOS |  |  |  |  |  | 
 | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5
Capital propio | - |  |  |  |  | 
Ingreso por ventas |  | $ 197.998,62 | $ 217.798,48 | $239.578,33 | $263.536,16 | $ 289.889,78
TOTAL INGRESOS | - | $ 197.998,62 | $ 217.798,48 | $239.578,33 | $263.536,16 | $ 289.889,78
EGRESOS |  |  |  |  |  | 
Inversiones | $ 141.715 |  |  |  |  | 
Gastos de Nómina |  | $42.132,00 | $ 49.764,61 | $ 57.397,22 | $65.029,83 | $ 72.662,43
Costos directos |  | $ 11.563,00 | $ 11.910,00 | $ 12.267,00 | $12.635,00 | $ 13.014,00
Costos indirectos |  | $ 3.850,00 | $ 3.927,00 | $ 4.006,00 | $4.086,00 | $ 4.167,00
Gastos de administración y servicios |  | $ 4.000,00 | $ 4.080,00 | $ 4.162,00 | $ 4.245,00 | $ 4.330,00
Gastos de comercialización y ventas |  | $ 6.000,00 | $ 6.480,00 | $ 6.998,00 | $ 7.558,00 | $ 8.163,00
Imprevistos |  | $ 578,15 | $ 595,50 | $ 613,35 | $ 631,75 | $ 650,70
TOTAL EGRESOS | $ 141.715 | $ 68.123,15 | $ 76.757,11 | $ 85.443,57 | $ 94.185,58 | $ 102.987,13
SALDO DE CAJA |  | $ 129.875,47 | $ 141.041,37 | $ 154.134,76 | $ 169.350,58 | $ 186.902,65
Depreciación activos fijos |  | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00
UTILIDAD |  | $ 127.875,47 | $ 139.041,37 | $ 152.134,76 | $ 167.350,58 | $ 184.902,65
Participación trabajador (15%) |  | $ 19.181,32 | $ 20.856,21 | $ 22.820,21 | $ 25.102,59 | $ 27.735,40
Utilidad después de participación |  | $ 108.694,15 | $ 118.185,17 | $ 129.314,55 | $ 142.248,00 | $ 157.167,25
Impuesto a la renta (25%) |  | $ 27.173,54 | $ 29.546,29 | $ 32.328,64 | $ 35.562,00 | $ 39.291,81
Utilidad después del I.R. | -$ 141.715 | $ 81.520,61 | $ 88.638,87 | $ 96.985,91 | $ 106.686,00 | $ 117.875,44
SALDO DE CAJA |  | $ 129.875,47 | $ 141.041,37 | $ 154.134,76 | $ 169.350,58 | $ 186.902,65
Inversión inicial | $ 141.715 |  |  |  |  | 
flujo de efectivo | -$141.715 |  |  |  |  | 
Tasa interna de retorno | 58% |  |  |  |  | 
VAN | 205453 |  |  |  |  | 

## Slide 190: CONCLUSIONES
Se diseñó, construyó e implementó
se determinó las características del producto
Se introdujo una variación al proceso tradicional,
La distribución de la maquinaria se realizó analizando la ubicación adecuada
Se planificó una redistribución gradual en la planta a futuro.
Los elementos mecánicos se diseñaron utilizando las recomendaciones para cumplir la producción anual planificada..
En el control de calidad realizado, se verificó la funcionalidad de la maquinaria

## Slide 191: RECOMENDACIONES
evitar asumir valores sin un respaldo
buscar una geometría transversal
Se debe pulir las caras de los rodillos
la distribución de la maquinaria deben proponerse varias opciones
ubicar el nuevo proceso en un espacio vacío
fijar 3 sensores en la correspondiente posición
Antes de iniciar el proceso, se deben realizar las pruebas en la maquinaria, y recalibrarla