## Slide 1: MAESTRIA EN MANUFACTURA Y DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR DISEÑO Y MANUFACTURA DE UN ALERÓN PARA APLICACIÓN AUTOMOTRIZ CON MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIÉSTER CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO POR MEDIO DE CAD / CAE / CAM. Autor: SAMANIEGO FLOR, GIOVANNI FRANCISCO Tutor: MSc. GUERRERO HINOJOSA, BYRON ANDRÉS

## Slide 2: Definición del problema:
El uso limitado de materiales compuestos de matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio en el desarrollo de piezas para el sector automotriz ecuatoriano, ha restringido la incorporación de procesos de diseño y manufactura por medio CAD / CAE / CAM para el desarrollo e innovación de nuevos productos.

## Slide 3
Autopartes fabricadas con matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio

## Slide 4
Caso de estudio

## Slide 5: Adherencia típica en un neumático de competición
(Seward, 2014)

## Slide 6: Objetivo General
Incorporar procesos de diseño y manufactura apoyados en herramientas CAD / CAE / CAM para la fabricación de un alerón para su aplicación automotriz con materiales compuestos de matriz poliéster y refuerzo de fibra de vidrio.

## Slide 7: Objetivos específicos
Caracterizar y determinar las propiedades mecánicas del material de matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio.
Crear el modelo digital tridimensional del alerón mediante software CAD.
Realizar simulaciones aerodinámicas y estructurales del alerón en software CAE para su análisis funcional.
Mecanizar el prototipo del alerón a fabricar por medio de software CAM en una maquina CNC.
Fabricar el alerón con el material compuesto caracterizado de matriz poliéster y refuerzo de fibra de vidrio.

## Slide 8: CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL

## Slide 9: Fabricación de probetas

## Slide 10: Ensayos mecánicos tracción
ASTM D3039/D3019M-14

## Slide 11: Procesamiento de datos ensayo a tracción

## Slide 12: Resultados ensayo a tracción

## Slide 13: Ensayos mecánicos flexión
ASTM D7264/D7264M-15

## Slide 14: Procesamiento de datos ensayo a flexión

## Slide 15: Resultados ensayo a flexión

## Slide 16: Análisis de isotropía por ANOVA

## Slide 17: Conclusiones
En la validación de los ensayos de tracción con investigaciones semejantes se evidencia que tanto la resistencia a la tracción (Su) como el módulo de elasticidad (E) los valores están muy cercanos a los que obtuvimos en nuestros ensayos, adicionalmente con el uso de extensómetro pudimos obtener el coeficiente de Poisson. Los resultados obtenidos son confiables para ingresarlos como propiedades del material en la simulación estructural del alerón.
Es probable que el rechazo de la hipótesis de isotropía del ANOVA involucre otros factores como la diferencia geométrica de las probetas en su fabricación, resbalamiento grips de sujeción, o se requiera de una muestra mayor de probetas.

## Slide 18: DIGITALIZACIÓN 3D Y MODELACIÓN CAD

## Slide 19: Escaneo 3D del vehículo

## Slide 20: Digitalización 3D

## Slide 21: Modelación CAD

## Slide 22: Diseño del alerón posterior

## Slide 23: Modelado alerones varios ángulos

## Slide 24: Generación de solido completo

## Slide 25: Simplificación del solido

## Slide 26: Conclusiones
Con la finalidad de reducir los efectos de escaneo como huecos, ruidos o puntos de datos falsos; es indispensable que el escaneo se divida por secciones con movimientos suaves evitando la efectividad de la luz solar o artificial.

## Slide 27: Simulación cfd

## Slide 28: Dominio computacional

## Slide 29: Refinamiento del mallado

## Slide 30: Velocidad de ingreso de aire

## Slide 31: Ajuste del valor de y+ al valor objetivo

## Slide 32: Detalles de la pared de capas prismáticas

## Slide 33: Selección del modelo viscoso

## Slide 34: Calculo de área frontal del vehíuclo

## Slide 35: Convergencia de resultados

## Slide 36: Pos procesado

## Slide 37: Plot XY coeficiente de presión

## Slide 38: Grafica valores de y+

## Slide 39: Reportes

## Slide 40: Comparativo de resultados mallado grueso versus mallado fino y+=5

## Slide 41: Resultados simulación CFD mallado fino y+=5

## Slide 42: Conclusiones
A partir de la simulación numérica CFD por medio del método RANS κ-ε, se determinó que el ángulo de incidencia más adecuado para obtener la mejor carga aerodinámica y eficiencia aerodinámica es el de 15 grados.
Un incremento en el ángulo de incidencia del alerón, no siempre genera buenos resultados como se puede observar en la configuración auto más alerón de 20 grados, aumentan el coeficiente de arrastre y la potencia absorbida, mientras que la carga aerodinámica disminuye.

## Slide 43: Conclusiones
En base a estudios previos de capa limite se determina que el valor y+=5 es el más adecuado para obtener resultados confiables. Esto se constata en el análisis realizado con mallado grueso versus mallado fino con y+=5, se observa una error importante en los valores obtenidos con el mallado grueso.
Los valores de coeficiente de arrastre (Cd) obtenidos a partir de la simulación CFD mostrados en la tabla 20 están dentro del rango esperado para un vehículo automóvil de calle moderno Cd = 0.35 (Seward, 2014) y muy cercanos a los valores experimentales realizados en el modelo Suzuki Forsa Cd = 0.38 (Jongeneel, Jeroen, 1983), con ello se confirma la confiablidad de los resultados.

## Slide 44: Simulación análisis estructural

## Slide 45: Selección del alerón a 15° mayor carga y eficiencia aerodinámica

## Slide 46: Selección del valor de presión más alto (103.06 MPa)

## Slide 47: Configuración del nuevo material

## Slide 48: Generación de mallado y restricciones

## Slide 49: Simulación de análisis estructural

## Slide 50: Conclusiones
La estructura del alerón luego del análisis de esfuerzos con las propiedades del material que fueron obtenidas por medio de la caracterización, no presenta inconvenientes con la carga aerodinámica aplicada. La deformación máxima está en el orden de los 0,0002 mm, el esfuerzo máximo está en el orden de los 0,04 MPa y el factor de seguridad del alerón se encuentra sobredimensionado en 15.

## Slide 51: Mecanizado CAM

## Slide 52: Adecuación del archivo CAD

## Slide 53: Importación archivo CAD

## Slide 54: Configuración de parámetros de mecanizado

## Slide 55: Simulación CAM

## Slide 56: Generación de códigos G

## Slide 57: Mecanizado del alerón

## Slide 58: Conclusiones
El mecanizado CNC fue planificado a partir del diseño del alerón considerando la forma del material y el proceso de mecanizado, para un resultado satisfactorio.
El modelo fue elaborado en madera de laurel, se sugiere para futuros trabajos usar una resina solida tipo poliéster para una elaboración mas limpia.

## Slide 59: Fabricación del alerón

## Slide 60: Preparación del alerón

## Slide 61: Generación del molde

## Slide 62: División del molde

## Slide 63: Preparación del molde

## Slide 64: Aplicación de matriz y refuerzo

## Slide 65: Unión del molde

## Slide 66: Desmolde del prototipo de alerón

## Slide 67: Conclusiones
La incorporación de procesos de diseño y manufactura apoyados en herramientas CAD / CAE / CAM, permitió la fabricación satisfactoria del prototipo del alerón de material compuesto con matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio con características sobresalientes desde el punto de vista funcional y estético.

## Slide 68: Muchas gracias por la atención!!