## Slide 1: DEGRADACIÓN DE UN ANTIBIÓTICO DEL GRUPO FLUOROQUINOLONA MEDIANTE FOTOCATÁLISIS CON UN NUEVO COMPÓSITO DE NITRURO DE CARBONO
Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental XV
autor: Iván Cóndor
Director: Ing. VARGAS JENTZSCH, PAUL, ph.d.
Co-director: ING. MUÑOZ BISESTI, FLORINELLA, Ph.D.

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Antibióticos en el medio ambiente
Fuentes: efluentes farmacéuticos, ganadería agricultura, municipales y hospitalarios
Son continuamente introducidos en el ambiente. No cuentan con sujeción a la legislación.
Se encuentra usualmente en áreas con una fuerte presión antropogénica
No pueden ser tratados por métodos convencionales
Bioacumulación en plantas y peces, desarrollo de resistencia bacteriana, afectar a cianobacterias

## Slide 4: Ofloxacino
Antibiótico de amplio espectro
Grupo fluoroquinolona
Uso en humanos y veterinario
Origen sintético
Baja metabolización (10 %)
Figura 1. Estructura de ofloxacino con sitios de ionización
Fuente: (Van Wieren et al., 2012)

## Slide 5: Resistencia bacteriana y su relación con la contaminación antibiótica
Presencia de antibióticos en el ambiente en concentraciones sub-inhibidoras
Presión selectiva sobre comunidades bacterianas y desarrollo de mecanismos de resistencia
Migración de genes de resistencia antibiótica
Las infecciones provocadas por super bacterias, son difíciles o imposibles de tratar

## Slide 6: Fotocatálisis heterogénea
Proceso de oxidación avanzada
Eficiente en degradación de contaminantes recalcitrantes, tóxicos y no biodegradables
Mineralización de sustancias orgánicas persistentes
Acción de radiación con un fotocatalizador
Generación de radicales ●OH, altamente reactivos

## Slide 7: Nitruro de carbono (g-C3N4)
Características
Semi-conductor no metálico
Estructura similar a la del grafeno
Materiales precursores abundantes
Elaboración sencilla y de bajo costo
Estructura de bandas electrónicas que facilita su aplicación en fotocatálisis con irradiación de luz UV y visible
Aplicación limitada a gran escala
Figura 2. Estructura de g-C3N4: carbono (negro), nitrógeno (rojo).
Fuente: (Cao et al., 2015)

## Slide 8: El problema
Macro
Antibióticos están presentes en el ambiente
Pueden ingresar en la cadena trófica y alterar comunidades bacterianas
Meso
Ejercen una presión selectiva sobre bacterias
Desarrollo de resistencia bacteriana y transmisión de genes de resistencia
Micro
En Ecuador se ha reportado la presencia de antibióticos en la cuenca Río Esmeraldas
Fotocatálisis podría ser tratamiento alternativo para estos contaminantes

## Slide 9: Objetivo general
Evaluar la degradación del antibiótico ofloxacino en aguas sintéticas mediante fotocatálisis heterogénea con el uso de un compósito de nitruro de carbono (g-C3N4) como catalizador.

## Slide 10: Objetivos específicos
Caracterizar el compósito de g-C3N4 mediante microscopía, mediciones espectroscópicas y determinación del punto de carga cero.
Determinar la cinética química del proceso de degradación de ofloxacino, por fotocatálisis con el uso de un compósito de g-C3N4, con y sin H2O2.
Determinar el grado de mineralización y biodegradabilidad que se alcanzan con las mejores condiciones de degradación con el uso del compósito de g-C3N4.
Estudiar la adsorción del antibiótico ofloxacino sobre el compósito de g-C3N4.

## Slide 11: Metodología y resultados

## Slide 12: Síntesis del compósito de g-C3N4

## Slide 13
a)
b)
c)
Figura 3. Muestras de: a) Oxalato de calcio monohidratado pirolizado,
b) Compósito de g-C3N4, c) Urea pirolizada

## Slide 14: Caracterización del compósito de g-C3N4
1. Determinación del punto de carga cero (PZC)
4. Difracción de Rayos X (DRX)
5. Espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR)
2. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
3. Espectroscopia de dispersión de energía (EDS)

## Slide 15: Punto de carga cero (PZC)
Figura 4. Determinación de PZC
PZC=8,35

## Slide 16: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
Figura 5. Imagen SEM del compósito de g-C3N4 con aumento de: a) x2700, y b) x13000

## Slide 17: Espectroscopia de Dispersión de Energía (EDS)
Figura 6. Análisis EDS del compósito de g-C3N4: a) mapeo químico, b) calcio, c) carbono, d) oxígeno, y e) nitrógeno

## Slide 18: Difracción de Rayos X (DRX)
Figura 7. Patrón de difracción de compósito de g-C3N4

## Slide 19: Espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR)
Figura 8. Espectros infrarrojo de g-C3N4 puro, CaCO3, y compósito de g-C3N4.

## Slide 20: HPLC: Condiciones y fase
Condiciones de operación hplc
Condición | Detalle
Detector | UV 294 nm
Columna | 4,6 mm x 15 cm; (C18)
T de la columna | 25 °C
Velocidad de flujo | 1,5 mL/min
Volumen de inyección | 10 μL
Tiempo de retención | 6 min aproximadamente
Tiempo de corrida | 8,5 min
Fase móvil
Fase móvil: Solución amortiguadora y acetonitrilo, proporción isocrática 1300:240.
Solución amotiguadora (1 L): 3,1 g de acetato de amonio; 5,4 g de perclorato de potasio; agua Milli-Q®; pH=2,2.
Solución madre de OFL y agua Milli-Q® concentración 1000 mg/L para preparación de soluciones patrón

## Slide 21: Linealidad del método HPLC y límites de detección y cuantificación
LOD
LOQ
2,44 mg/L
0,80 mg/L
Figura 9. Curva de calibración del método HPLC

## Slide 22: Determinación del tiempo de equilibrio de adsorción
Valores pH ensayados
pH 7
pH 10

## Slide 23: Equilibrio de adsorción
Figura 10. Gráfico de adsorción de OFL en función del tiempo
para el compósito de g-C3N4 (pH 7, 10), y CaCO3 (pH 10)

## Slide 24: Isoterma de adsorción

## Slide 25: Ajuste a modelos de isotermas de adsorción de Langmuir y Freundlich
Figura 11. Ajuste de acuerdo al modelo de isoterma de Freundlich
Figura 12. Ajuste de acuerdo al modelo de isoterma de Langmuir

## Slide 26: Efecto del pH en la degradación de ofloxacino por fotocatálisis heterogénea
Valores pH ensayados
pH 5
pH 7
pH 10

## Slide 27: Resultados de degradación de OFL a pH 5, 7 y 10.
Degradación de OFL se ajustó a un modelo cinético de pseudo-primer orden durante los primeros 10 min
Constantes de velocidad k: 0,0068; 0,0081 y 0,0091 min-1 respectivamente
Tratamientos a pH 7 y 10 son iguales estadísticamente
Figura 13. Degradación de OFL pH 5, 7 y 10

## Slide 28: Efecto de la adición de peróxido de hidrógeno
Concentraciones H2O2 ensayadas
41,7 mg/L
83,3 mg/L
333,3 mg/L

## Slide 29: Resultados de degradación con H2O2
Tratamiento | pH | Concentración de H2O2 (mg/L) | k (min-1) | R2 | % degradación | Grupo
1 | 7 | 41,7 | 0,0068 | 0,814 | 9,89 | AB
2 | 7 | 83,3 | 0,0074 | 0,857 | 10,41 | B
3 | 7 | 333,2 | 0,0046 | 0,933 | 8,23 | A
4 | 10 | 41,7 | 0,0078 | 0,861 | 14,55 | C
5 | 10 | 83,3 | 0,0120 | 0,933 | 23,90 | D
6 | 10 | 333,2 | 0,0091 | 0,982 | 10,61 | B
Figura 14. Degradación de OFL a pH 7 y 10; H2O2 de 41,7; 83,3 y 333,2 mg/L

## Slide 30: Efecto de Fotólisis, CaCO3, H2O2 y radiación visible (vis)
Figura 15. Degradación de OFL debido a: fotólisis; H2O2/vis; CaCO3/vis y compósito/ H2O2/vis

## Slide 31: Mineralización y biodegradabilidad
Muestra | DQO 1 (mg/L) | DQO 2 (mg/L) | Media DQO (mg/L) | Reducción del DQO (%)
Previo al tratamiento | 189 | 184 | 186,5 | 0
Posterior al tratamiento1 | 109 | 149 | 129 | 30,83
Figura 16. Cinética de remoción/degradación y mineralización de OFL
Resultados de las mediciones de DQO
Remoción/degradación: 34,85 %
Reducción de COT: 27,7 %
Reducción de DQO: 30,83 %

## Slide 32: Conclusiones y recomendaciones

## Slide 33: Conclusiones
El compósito de g-C3N4 sintetizado a partir de urea y oxalato de calcio monohidratado mediante pirólisis, presenta actividad fotocatalítica con radiación visible y es posible usarlo para la degradación de ofloxacino disuelto en agua.
Objetivo general
Objetivo específicos
El PZC determinado para el compósito de g-C3N4 fue 8,35. El SEM/EDS permitió determinar la morfología del compósito y su composición química. El FTIR permitió confirmar la presencia de CaCO3 como componente mayoritario. Se observaron bandas débiles atribuibles al g-C3N4. El patrón DRX del compósito confirmó la presencia del CaCO3 como componente mayoritario del compósito.
La adsorción de OFL sobre el compósito de g-C3N4 es favorable a pH 10 (pH por encima del PZC), remoción del 11 %. La adsorción presentó un mejor ajuste al modelo de isoterma de Freundlich.

## Slide 34: Conclusiones
El tratamiento a pH 10 y concentración de H2O2 de 83,3 mg/L alcanzó la mayor degradación de ofloxacino (23,90 %). La degradación de ofloxacino mediante un proceso de fotocatálisis heterogénea con compósito de g-C3N4 y VIS se ajustó a un modelo cinético de pseudo-primer orden.
La adsorción y el tratamiento fotoquímico combinados, permitieron remover el 30,83 % del DQO y reducir el COT en 27,7 %. No fue factible determinar y evaluar variaciones de DBO5.

## Slide 35: Recomendaciones
Evaluar la utilización del principio empleado en la síntesis del compósito, para la inmovilización de g-C3N4 sobre materiales sólidos como placas de vidrio o cerámica.
Evaluar la degradación del antibiótico ofloxacino mediante fotocatálisis heterogénea con el compósito de g-C3N4 y radiación solar.
Estudiar condiciones que permitan mejorar la cantidad de g-C3N4 sobre el material soporte.
Estudiar la adición de otro semiconductor en el proceso de síntesis del compósito para mejorar su actividad fotocatalítica.