## Slide 1
DECEM
Caracterización mecánica y moldeamiento del material compuesto entre Polialuminio Tetra Pak® Reciclado, Polipropileno y Polietileno Tereftalato reciclado.
01

## Slide 2
INTEGRANTES
02
LAURA GABRIELA
HURTADO RIVERA
PAÚL ANDRÉS
ALBARACIN CABRERA
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 3
RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
TEMAS CLAVE
Objetivos
Antecedentes
Introducción
Metodología
Procedimientos
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sangolquí - Ecuador •ENERO 2020
03

## Slide 4
Objetivo General
Caracterizar las propiedades mecánicas y modelar el material compuesto entre polialuminio Tetra Pak® reciclado, polipropileno y polietileno tereftalato reciclado.
04
ECONOMÍA Y EFICIENCIA
Elaborar un material compuesto eficiente y económico, mediante la trituración y prensado térmico de la materia prima.
SIMULACIÓN
Simular mediante el método de elementos finitos el material compuesto.
PROPIEDADES MECÁNICAS
Caracterizar el material compuesto.
VALIDACIÓN DE PROPIEDADES MECANICAS
Realizar los ensayos mecánicos necesarios.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 5
MOTIVACIÓN DETRÁS DEL PROYECTO
ANTECEDENTES
AMBIENTAL
  Disminución de basura sólida
  Reciclaje
  Eliminación de importación de basura TetraPak®
05
SOCIAL
  Elaboración de un producto asequible para la construcción
  Mayor bienestar social
ECONÓMICO
  Creación de nuevas fuentes de trabajo
  Dinamización de la economía local
Enero. 2020

## Slide 6
2015-2017
Se recolectó 499.33 toneladas de botellas plásticas y tarrinas de comida.
BASURA IMPORTADA
Ecuador importa envases reciclados Tetra Pak® de Colombia y Perú.
RECICLAJE
En el 2017 solo el 11.9% de Tetra Pak® importado es reciclado.
DEFORESTACIÓN
56.25% en 12 provincias del Ecuador
AMBIENTAL

## Slide 7
CALIDAD DE VIDA
Implementación de puntos de reciclaje.
Cultura 3R.
BIENESTAR SOCIAL
Mayor cuidado a la naturaleza.
Menor impacto ambiental.
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Alternativa para materiales disponibles en el mercado.
MATERIAL ASEQUIBLE
Elaborado con material local 100% reciclado.
SOCIAL

## Slide 8
NUEVAS FUENTES DE TRABAJO
Creación de empleo local.
Mano de obra no calificada de sectores vulnerables.
NUEVOS PRODUCTOS
En base al material compuesto.
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA
Espacio para empredimiento y emprededores.
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
Mayor competitividad
ECONÓMICO

## Slide 9
INTRODUCCIÓN
DE QUE ESTAN COMPUESTAS LAS PLANCHAS?
Dependiendo de su matriz polimérica están compuestos de:
  Polímero virgen
  Polímero reciclado
Y adicionalmente continenen una fibra o refuerzo de polialumunio.
09
Sangolquí - Ecuador •ENERO 2020

## Slide 10
Polietileno Tereftalato
(Botellas plásticas)
ELABORADAS CON LOS MAYORES CONTAMINANTES PLÁSTICOS DEL ECUADOR
MEZCLAS DE MATRIZ POLIMÉRICA
10
Polipropileno
(Tarrinas de alimentos)

## Slide 11
VIRGEN
RECICLADO
VIRGEN
RECICLADO
VIRGEN
RECICLADO
MEZCLAS DE MATRIZ POLIMÉRICA
11
VIRGEN
RECICLADO
100%
100%
90%
10%
80%
20%
70%
30%
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 12
12
COMO ESTAN ELABORADAS?
Mediante el prensado térmico del material.

## Slide 13
METODOLOGÍA
EXPERIMENTAL
Se realizaron varios ensayos para comprobar las hipótesis teóricas.
METODOLOGÍA
13
Sangolquí - Ecuador •ENERO 2020

## Slide 14
METODOLOGÍAS
14
  Parámetros de prensado.
  Cantidad de material a prensar.
PRUEBA Y ERROR
  Comportamiento del material bajo fuerzas de tracción para obtener:
A) Desplazamiento
B) Esfuerzo
SIMULACIÓN
  Regla de mezclas
A) Densidad.
B) Módulo de elasticidad.
C) Módulo de cizallamiento.
D) Coeficiente de Poisson
MODELAMIENTO MATEMÁTICO
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 15
FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
15
INVESTIGACIÓN TEÓRICA
  Investigación general.
  Elaboración de ancedentes.
  Elaboración del estado del arte.
DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DE LA MÁQUINA TRITURADORA
  Parámetros de diseño.
  Fuerzas aplicadas y potencia requerida.
  Distribución geométrica.
  Diseño de los elementos mecánicos.
  Selección de material.
MODELO MATEMÁTICO
  Regla de mezclas.

## Slide 16
FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
16
SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ANSYS
  Parámetros de simulación.
  Distribución de material.
  Preprocesado.
  Simulación.
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA EL CONFORMADO DE MATERIAL COMPUESTO
  Trituración del material.
  Prueba y error del prensado.
  Obtención del material compuesto.

## Slide 17
FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
17
ENSAYOS DESTRUCTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
  Ensayo a tracción.
  Ensayo a flexión.
  Ensayo a compresión.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
  Análisis de resultados de la simulación.
  Análisis de resultados de los ensayos.
  Análisis comparativo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 18
PROCEDIMIENTO PARA EL CONFORMADO DEL MATERIAL.
18
1. OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Materia prima virgen y materia prima reciclada.
2. TRITURACÍON
Trituración de los envases plásticos diversos.
3. PRENSADO
Utilización de la prensa térmica.

## Slide 19
  COMPRA DE PELLETS DE MATERIAL VIRGEN
  RECICLAJE DE ENVASES TETRAPAK® DE 1 LITRO.
  RECICLAJE DE BOTELLAS Y TARRINAS DE ALIMENTOS.
OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
19

## Slide 20
TRITURADORA
20
DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DE LA MÁQUINA TRITURADORA
  Parámetros de diseño.
  Fuerzas aplicadas y potencia requerida.
  Distribución geométrica.
  Diseño de los elementos mecánicos.
  Selección de material.

## Slide 21
CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA
  Termoplástico lineal.
  Dureza en 85 -87 Shore D
  Alto grado de transparencia y resistencia a la fluencia.
POLIETILENO TEREFTALATO
21
  Polímero termoestable y en ocasiones isotáctico.
  Dureza en 71 -74 Shore D
  Presenta buenas propiedades mecánicas.
POLIPROPILENO
  20% Polietileno
  5% Aluminio
POLIALUMINIO TETRA PAK®
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 22
Parámetros de diseño
22
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 23
Potencia del motor
En la siguiente tabla se muestran las fuerzas aplicas y la potencia requerida minima que necesita el motor.
23
Por disponibilidad en el mercado se tiene un motor de 1.5 hp marca Bonelli.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 24
Distribución geométrica
En base a las dimensiones de la cámara de triturado, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de cuchillas y anillos separadores.
24
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 25
Diseño mécanico
ENGRANE RECTO
La siguiente tabla muestra las dimensiones del mismo.
25
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 26
Diseño mécanico
FLECHA
En la tabla se muestra las fuerzas y momentos aplicados.
26
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 27
Análisis de la Flecha
27
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 28
28
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 29
Diseño por fatiga
29
Bajo este criterio de diseño se obtuvo un diámetro mínimo de 19.81 mm en la zona crítica. Es decir, el diámetro interno del rodamiento.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 30
Rodamientos y selección de material
Rodamiento seleccionado: NTN 6004
Cuchillas y limpiadores: Acero AISI D2
Eje hexagonal: Acero AISI 1018
Paredes de la cámara de trituración: Acero ASTM A36
30
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 31
APROXIMACIONES
31
MODELO MATEMÁTICO
Regla de mezclas

## Slide 32
REGLA DE MEZCLAS
Módulo elástico y de cizallamiento secundario: comportamiento en serie entre matriz y fibra
Módulo elástico y de cizallamiento principal: comportamiento en paralelo entre matriz y fibra.
MÓDULOS
Comportamiento en paralelo entre matriz y fibra.
DENSIDAD
32
Comportamiento en serie entre matriz y fibra.
COEFICIENTE DE POISSON
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 33
SIMULACIÓN
33
SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ANSYS
  Parámetros de simulación.
  Distribución de material.
  Preprocesado
  Simulación

## Slide 34
Parámetros de simulación
Para la simulación se utilizó los resultados obtenidos en el modelo matemático (Regla de mezclas) y las propiedades del Tetra Pak® que se exponen en la siguiente tabla.
34
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 35
Distribución de materiales
35
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 36
PREPROCESADO
Membrana (Shell 181)
SELECCIÓN DE TIPO DE ELEMENTO
36
Se seleccionó material:
  Estructural
  Lineal
  Ortotrópico- laminar
(Condiciones iniciales)
SELECCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL
Se ingresa 11 capas como se indicó en la distribución anterior.
DISTRIBUCIÓN DE LAS SECCIONES EN EL ELEMENTO
Se crea un área rectangular según los parámetros de simulación (Dominino).
MODELADO
Se utiliza la opción MESH TOOL y se realiza un refinado nivel 5.
MALLADO
Se define una fuerza de 1000 N distribuida y se restringe los grados de libertad (Condiciones de frontera)
DEFINICIÓN DE CARGAS
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 37
PREPROCESADO
37
Aplicación de fuerzas para simular tracción y restricción de los grados de libertad.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 38
Simulación
Se tiene como resultado de la simulación los esfuerzos y desplazamientos (incógnitas).
38
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 39
CONFORMADO DEL MATERIAL COMPUESTO
39
DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL CONFORMADO DEL MATERIAL COMPUESTO
  Trituración del material.
  Prueba y error del prensado.
  Obtención del material compuesto.

## Slide 40
Trituración del material
MATERIAL RECICLADO PET & PP
Basados en la metología "Prueba y Error" se dedujo que se requiere 12 kg de material triturado de cada materia prima reciclada.
40
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 41
Prensado
Basados en la metología "Prueba y Error" se obtuvo los siguientes parámetros de prensado para obtener un material compuesto totalmente compactado.
41
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 42
Material Compuesto
42
PET
PP
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 43
ENSAYOS MECÁNICOS
43
ENSAYOS DESTRUCTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
  Ensayo a tracción.
  Ensayo a flexión.
  Ensayo a compresión.

## Slide 44
Ensayo a tracción
44
  Se utilizó las normas ASTM D638-14 y la norma ISO 527-1.
  Velocidad de ensayo: 5mm/min
  Cantidad de especímenes: 5 unidades.
  Criterio de falla: Hasta que la probeta se fracture.
  Se obtuvo: módulo de elasticidad (por regresión lineal) y coeficiente de Poisson
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 45
Ensayo a tracción
45
  Se obtuvo una gráfica esfuerzo / deformación media de las 5 muestras de cada una de las mezclas tanto de PET como PP.
  Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 46
Ensayo a flexión
46
  Se utilizó las normas ASTM D790-03 y la norma ISO 178.
  Velocidad de ensayo: 3.18 mm/min para material compuesto y 2.28 mm/min para Ecopak.
  Cantidad de especímenes: 5 unidades.
  Criterio de falla: Hasta que la probeta se fracture.
  Distancia entre apoyos 120mm.
  Se obtuvo: módulo de elasticidad a flexión.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 47
Ensayo a flexión
47
  Se obtuvo una gráfica esfuerzo / deformación media de las 5 muestras de cada una de las mezclas tanto de PET como PP.
  Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 48
Ensayo a compresión
48
  Se utilizó las normas ASTM D695-15 y la norma ISO 604.
  Velocidad de ensayo: 1.3 mm/min.
  Cantidad de especímenes: 5 unidades.
  Criterio de falla: Hasta que la probeta se fracture.
  Se obtuvo: módulo de elasticidad a compresión.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 49
Ensayo a comprensión
49
  Se obtuvo una gráfica esfuerzo / deformación media de las 5 muestras de cada una de las mezclas tanto de PET como PP.
  Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 50
RESULTADOS
50
ANÁLISIS DE RESULTADOS
  Análisis de resultados de la simulación.
  Análisis de resultados de los ensayos.
  Análisis comparativo.

## Slide 51
Análisis de resultados de la simulación
51
Los siguientes resultados son datos idóneos que nos dieron una base real para realizar el análisis de la factibilidad para reemplazar las planchas de
polialuminio, que actualmente se encuentran en el mercado ecuatoriano. (planchas Ecopak).
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 52
Análisis de resultados de la simulación
52
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 53
Análisis de resultados de los ensayos PET
53
Se realizó un análisis general de las pruebas a tracción entre planchas Ecopak y planchas de material compuesto. Los demás ensayos del material compuesto se realizaron para una mejor caractetización del mismo.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 54
54
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 55
Análisis de resultados de los ensayos
Tracción: PP
55
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 56
56
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 57
Análisis de resultados de los ensayos
Flexión: PET
57
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 58
58
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 59
Análisis de resultados de los ensayos
Flexión: PP
59
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 60
60
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 61
Análisis de resultados de los ensayos
Compresión: PET
61
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 62
62
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 63
Análisis de resultados de los ensayos
Compresión: PP
63
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 64
64
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 65
Análisis comparativo
65
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 66
CONCLUSIONES
66
CONFORMACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO
en base a materiales reciclados fue el mayor logro.
MAYOR RIGIDÉZ
MAYOR FRAGILIDAD
en comparación con el material Ecopak.
ERRORES GENERADOS EN LAS PLANCHAS DE PP
fueron debido a las características de la materia prima.
POLIALUMINIO UTILIZADO
fue para las planchas de PET 3.50% y para las planchas de PP 5.50%.
PROPIEDADES MECÁNICAS
esfuerzo máximo y módulo de elasticidad fue superado en comparación al Ecopak.

## Slide 67
Puede ser reemplazo para el Ecopak.
BENEFICIOS DEL MATERIAL COMPUESTO
67
Puede ser reemplazo para: MDF, aglomerado, maderas, entre otros.
Se elimina la importación del Polialuminio.

## Slide 68
Recomendaciones Generales
68
RECOLECCIÓN DE MATERIAL
Tener un lugar específico para la recolección de material reciclado.
CLASIFICACIÓN SISTEMATICA
Instaurar la clasificación sistemática de diferentes desechos.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 69
Recomendaciones Específicas
69
POLIALUMINIO TETRA PAK®
Lavado integro para evitar malos olores y formaciones de moho.
POLIPROPILENO
No se recomiendo el uso de fundas para la elabaración de material compuesto.
SILICONA LIQUIDA
Se sugiere el uso de este producto para evitar que se pege el material al molde.
MOLDE DE PRENSADO
Se aconseja que el molde de prensado tenga agujeros de desfogue.
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020

## Slide 70
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
70
Sangolquí- Ecuador •ENERO 2020