## Slide 1
GÓMEZ TORRES KEVIN SANTIAGO
PAREDES VALLEJOS DIEGO JAVIER
DIRECTOR: ING. PÁEZ FLOR NICOLÁS MARCELO
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN REÓMETRO DE CAMPO PARA VALORACIÓN DE LAS PROPIEDADES AUTOCOMPACTANTES EN HORMIGONES” TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECATRÓNICO
2019 - 2020

## Slide 2: ANTECEDENTES
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 3
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
REÓMETRO
Instrumento de laboratorio empleado para medir el esfuerzo y la viscosidad con la que un líquido fluye.

## Slide 4
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
REOMETRÍA
Técnica experimental para determinar propiedades reológicas de los materiales, se define como el estudio de la deformación y flujo de la materia.
TIPOS DE ENSAYOS
CONO DE ABRAMS

## Slide 5
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
TIPOS DE ENSAYOS
CAJA EN L
EMBUDO EN V

## Slide 6
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
REÓMETRO COMERCIAL ICAR PLUS
Precio: $ 17000.00

## Slide 7
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
REÓMETRO COMERCIAL ICAR PLUS

## Slide 8: JUSTIFICACIÓN
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 9
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Resultados inexactos o engañosos
Mejorar el método de medición
Realizar pruebas de campo
No existe en Ecuador
Reómetro de concreto a costo accesible

## Slide 10
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Ventajas | Desventajas
Precio accesible | Algunas características del reómetro diseñado pueden ser limitadas
Fácilmente adaptable a nuevos propósitos | Puede ser un proyecto demasiado extenso
Fácil mantenimiento | Poca información sobre tipos de actuadores y sensores utilizados comercialmente

## Slide 11: OBJETIVOS
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 12
Diseñar y construir un equipo que permita evaluar los cambios reológicos en cizalla continua en hormigones convencionales para pruebas con aditivos autocompactantes.
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Realizar el dimensionamiento adecuado de la estructura, sensores y actuadores para uso en hormigones teniendo en cuenta el presupuesto y la versatilidad para usar en campo.
Implementar una interfaz grafica para la visualización y medición de resultados
Desarrollar un sistema de control para cizalla continua y oscilatoria.
Evaluar el desempeño del dispositivo comparado al reómetro del laboratorio de reología.

## Slide 13: DIMENSIONAMIENTO
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 14: Selección del motor
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 15: Selección caja reductora
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 16: Selección variador de frecuencia
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 17: Selección del controlador
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 18: Diseño del tablero eléctrico
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 19: Diseño del tablero eléctrico
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 20: Diseño de la estructura mecánica
Selección del diseño
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Diseño 1
Diseño 2
Matriz de selección del diseño

## Slide 21: Diseño de la estructura mecánica
Análisis de componentes mecánicos
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Componentes | Material | Factor de Seguridad | Desplazamiento estático Max [mm]
BASTIDOR | ACERO ASTM A36 | 10 | 0,78
RECIPIENTE | ACERO GALVANIZADO | 2,41 | 0,07
VANO | ACERO ASTM A36 | 1,52 | 1,29
Recipiente
Vano
Bastidor

## Slide 22: INTERFAZ
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 23
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Pantalla de prensentación
Pantalla configuración del vano

## Slide 24
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Pantalla configuración inicial
Pantalla de pruebas

## Slide 25: Tratamiento de los datos
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 26
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Pantalla de ayuda

## Slide 27: INTEGRACIÓN
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 28: Programación
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Esquema de Comunicación Control Encendido/Apagado Motor
Esquema de Comunicación Control Torque

## Slide 29: Programación
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Esquema de Comunicación lectura RPM

## Slide 30: Sistema final
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 31: Sistema final
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 32: PRUEBAS Y RESULTADOS
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 33: Pruebas de repetibilidad
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 34: Pruebas de repetibilidad
Fuente: (NTC-ISO-17025)
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 35: Pruebas de repetibilidad
Rango de medición: 73 rpm
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 36: Pruebas de reproducibilidad
K2: 3,65
Rango de medición: 73 rpm
n: 4 (número de muestras)
r: 5 (número de partes medidas)
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 37: Relación repetibilidad - reproducibilidad
De acuerdo con el estudio los indicadores del %R&R en la norma NTC-ISO-17025 muestra que si el valor hallado es igual o menor al 15% el sistema es apropiado para la aplicación diseñada.
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 38: Confiabilidad
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Valor Real [Pa] | Valor Medido [Pa] | % Error
213,92 | 213,03 | 0,42
212,89 | 212,2 | 0,32
211,98 | 211,16 | 0,39
211,2 | 210,4 | 0,38
209,59 | 209,01 | 0,28
% de error Promedio |  | 0,36
Prueba 3

## Slide 39: Confiabilidad
Factor de Corrección:
y=((0,71x+6,02) *1,86) +174,28
Chart: Prueba 3
| 18.91 | 18.37 | 17.82 | 17.239999999999998 | 16.100000000000001
Reómetro lab. | 213.92 | 212.89 | 211.98 | 211.2 | 209.59
Reómetro diseñado | 213.03 | 212.2 | 211.16 | 210.4 | 209.01

## Slide 40: Pruebas en concreto, composición 1:2:2
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Chart: Velocidad de corte [1/s]
| 7.5922000000000001 | 7.2780399999999998 | 7.2256799999999997 | 7.1209599999999993 | 6.9115199999999994 | 6.8068 | 6.7544399999999998 | 6.3355600000000001 | 6.0737599999999992 | 5.9166799999999995 | 5.8643200000000002 | 5.81196 | 5.5920480000000001
 | 218.9094 | 217.4093 | 216.6592 | 214.784 | 213.6589 | 212.5338 | 211.7837 | 209.9085 | 208.7834 | 208.0333 | 207.6583 | 206.5332 | 206.1581

## Slide 41: Pruebas en concreto, composición 1:2:2
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Chart: Velocidad de corte [1/s]
| 7.59 | 7.28 | 7.23 | 7.12 | 6.91 | 6.81 | 6.75 | 6.34 | 6.07 | 5.92 | 5.86 | 5.81 | 5.59
Reómetro lab. | 28.83 | 29.87 | 29.98 | 30.16 | 30.91 | 31.22 | 31.35 | 33.13 | 34.37 | 35.16 | 35.41 | 35.54 | 36.87

## Slide 42: CONCLUSIONES
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 43
El diseño mecánico del reómetro construido funcionó adecuadamente para todas las pruebas que se realizaron soportando sin problema los esfuerzos y su peso total.
Fue necesario implementar un factor de corrección para poder calibrar los valores obtenidos y ajustar a la curva de flujo estacionario del reómetro usado en el laboratorio.
Se realizaron pruebas de repetibilidad, reproducibilidad y confiabilidad donde se obtuvieron resultados dentro del rango apropiado según la norma NTC-ISO-17025.
La interfaz gráfica mostrada en el computador ayuda apreciar los valores obtenidos en tiempo real por medio de gráficos.
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 44: RECOMENDACIONES
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 45
Se recomienda reemplazar los sensores utilizados por sensores con mayor sensibilidad para poder realizar pruebas más exactas en viscosidades bajas.
Se recomienda reemplazar la tarjeta de control por un PLC, ya que esto permitirá reducir interferencias causadas por el motor y brindar mayor robustez al equipo.
Es conveniente realizar varias mediciones para descartar errores, ya sea por vibración, o por corrientes parásitas que se produzcan en los sensores.
Se recomienda implementar un Touch panel en el gabinete para no depender de un computador al realizar las pruebas de campo.
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 46: Trabajos futuro
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 47
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Dimensionamiento
Interfaz
Integración
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Implementar un sistema de control de temperatura para realizar pruebas que requieran diferente temperatura a la ambiente.
Adecuar el control para poder hacer pruebas con cizalla oscilante.