## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA
Autor: Camila Paulette Gallegos Arévalo
Director: Dr. Alexis Patrice Martial Debut
Sangolquí, 08 de Febrero de 2022
Estudio de la influencia de la temperatura en la síntesis de nanopartículas de PLGA

## Slide 2: ÍNDICE DE CONTENIDOS
1
3
4
5
Introducción
Materiales y Métodos
Resultados y Discusión
Conclusiones
6
Recomendaciones
2
Objetivos
2

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
1
3

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
(Mabrouk et al., 2021; Dang & Guan, 2020)
Nanomedicina como alternativa a la medicina tradicional
4
< 200 nm
Nanomedicina
Medicina Tradicional
Cambio de enfoque
Mayor eficiencia
Mayor especificidad
Dispositivos de entrega de fármacos (DDS)
Entrega específica del fármaco (Liang et al., 2020)
Aumenta la vida útil del fármaco (Loera et al, 2012)
Mejora solubilidad (Dang & Guan, 2020)
Liberación controlada (Ramos et al, 2000)
Notes: Ramos: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152000000100010
Loera: http://www.scielo.org.mx/pdf/mn/v5n1/2448-5691-mn-5-01-59.pdf

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
(I. Khan et al., 2019; Ahmad et al., 2021; Ming et al., 2009).
Nanopartículas como DDS
5
Nanopartículas (NPs) de PLGA
Biodegradables
Biocompatibles
Aprobado por la FDA
Subproductos de su degradación no son tóxicos para el cuerpo
No es rechazado por el sistema inmune
Encapsularse
Cargarse en la superficie

## Slide 6: INTRODUCCIÓN
(Y. Wang et al., 2016; Piñón-Segundo et al., 2017; Barreras-Urbina et al., 2016; Lee et al., 2016)
Síntesis de NPs de PLGA
6
Nanoprecipitación
Ventajas
Desventajas
Poca materia prima
(Schubert, 2011)
Bajo consumo de energía
(Schubert, 2011)
Alto control sobre las condiciones de síntesis
(Lee et al., 2016)
Emulsificación-difusión, salting-out (Astete & Sabliov, 2006), doble emulsión, secado por aspersión, nanoprecipitación (Pazmiño Viteri et al., 2020), entre otros
NANOPRECIPITACIÓN
Notes: Schubert: https://sci-hub.se/10.1039/c0sm00862a
La nanoprecipitación consume mucho tiempo comparado con otro métodos: https://sci-hub.se/10.1016/j.ijpharm.2009.10.018

## Slide 7: INTRODUCCIÓN
(Adamo et al., 2017; Ridolfo et al., 2021; Rizvi & Saleh, 2018; Locatelli & Comes Franchini, 2012)
Importancia de la forma y tamaño de las NPs
7
Forma
Tamaño
Influye en la internalización y liberación del fármaco
Dicta su toxicidad, capacidad de focalización y biodistribución dentro del cuerpo humano
NPs de copolímero PTMC/PCL
NPs de PLGA/PEG

## Slide 8
OBJETIVOS
2
8

## Slide 9: OBJETIVOS
9
Objetivo General
Objetivos Específicos
Estudiar la influencia de la temperatura en la forma y tamaño de nanopartículas de PLGA sintetizadas por nanoprecipitación
Sintetizar nanopartículas de PLGA por la técnica de nanoprecipitación y caracterizarlas mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), y Dispersión de Luz Dinámica (DLS).
Realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos a partir de las mediciones de las imágenes de SEM en el software Fiji.

## Slide 10
MATERIALES Y MÉTODOS
3
10

## Slide 11
MATERIALES Y MÉTODOS
11
ENSAYO 1
ENSAYO 2
Síntesis de NPs de PLGA
Caracterización de NPs de PLGA
1
Nanoprecipitación
DLS y SEM
2
Medición de los diámetros
3
Microscopio electrónico de barrido (SEM)
Análisis estadístico
4
2000-4000 NPs
9000 NPs
ENSAYO 1
ENSAYO 2
ENSAYO 1
ENSAYO 2
Análisis de supuestos Análisis de varianza
ENSAYO 1
ENSAYO 2

## Slide 12
MATERIALES Y MÉTODOS
12
1
Síntesis de nanopartículas de PLGA
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
NANOPRECIPITACIÓN
ENSAYO 1
ENSAYO 2

## Slide 13
MATERIALES Y MÉTODOS
13
Caracterización de nanopartículas de PLGA
DISPERSIÓN DE LUZ DINÁMICA (DLS)
2
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM)
Diámetro hidrodinámico de las nanopartículas
Tamaño y forma de las nanopartículas

## Slide 14
MATERIALES Y MÉTODOS
14
Medición de los diámetros de NPs
Fiji
3
Diámetro largo (DL)
Diámetro corto (DC)
Esfericidad
Promedios
Desviación estándar
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Microsoft Excel
Forma de la distribución de las variables estudiadas (diámetros y esfericidad)
Análisis estadístico
4
¿Cumple los supuestos de normalidad y homocedasticidad?
¿Existen diferencias significativas entre grupos?
SI
NO
Kruskal Wallis
ANOVA
SI
NO
Interpretación de resultados
Comparación de a pares

## Slide 15
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4
15

## Slide 16
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
16
Caracterización de nanopartículas en SEM – Análisis de la forma
Nanopartículas sintetizadas a A) 20°C en el ensayo 1 y B) 40°C en la segunda repetición del ensayo 2
ENSAYO 1 – RESULTADOS SEM |  |  | 
T (°C) | DL (nm) | DC (nm) | ESFERICIDAD
10 | 138,82 ± 46,7 | 109,964 ± 32,6 | 0,897
20 | 151,229 ± 67,5 | 121,619 ± 55,2 | 0,899
30 | 120,431 ± 48,6 | 94,011 ± 36,4 | 0,888
40 | 110,147 ± 44,6 | 90,059 ± 36,7 | 0,907
50 | 166,291 ± 75,6 | 146,302 ± 64,9 | 0,938
ENSAYO 2 - ESFERICIDAD |  |  |  |  | 
Repetición | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C
1 | 0,899 | 0,887 | 0,901 | 0,896 | 0,882
2 | 0,908 | 0,899 | 0,905 | 0,913 | 0,914
3 | 0,900 | 0,907 | 0,915 | 0,910 | 0,913
Promedio | 0,902 | 0,897 | 0,907 | 0,906 | 0,903
Esfericidad < 1 Nanopartículas no esféricas
Esfericidad = 1 Nanopartículas perfectamente esféricas
(D. Wang & Fan, 2013; Bagheri & Bonadonna, 2016)

## Slide 17
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
17
Caracterización de nanopartículas en SEM – Análisis de la forma
LA TEMPERATURA NO INFLUYE SOBRE LA FORMA DE LA NANOPARTÍCULA
NANOPRECIPITACIÓN  NPs parecidas a una esfera (Niu et al., 2009) (H. Xie & Smith, 2010)
ESTIRAMIENTO DE NP ESFÉRICAS  NPs alargadas o en forma de aguja (B. Zhang et al., 2017)
SISTEMA DE MICROFLUIDOS  Discos, elipsoides y varillas (S. Xu et al., 2005) (Cao et al., 2019)
Litografía, plantillas no humectantes, entre otros (Glangchai et al., 2008) (DeSimone, 2016) (Enlow et al., 2012 ) (Haryadi et al., 2019).

## Slide 18
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
18
Medición de los diámetros de NPs – Análisis del tamaño
ENSAYO 2 - RESULTADOS SEM |  |  |  |  |  | 
REP |  | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C
1 | DL (nm) | 119,28 ± 43,5 | 117,51 ± 38 | 124,91 ± 45,4 | 164,59 ± 73,4 | 102,99 ± 43,1
 | DC (nm) | 96,05 ± 35,4 | 91,95 ± 29 | 101,74 ± 39 | 132,98 ± 63,6 | 80,17 ± 34,8
 | ESF (nm) | 0,899 | 0,887 | 0,901 | 0,896 | 0,882
2 | DL (nm) | 125,20 ± 45,7 | 114,78 ± 35,4 | 121,90 ± 43,4 | 123,68 ± 43,4 | 126,70 ± 50,3
 | DC (nm) | 102,94 ± 38,1 | 93,04 ± 30,4 | 99,91 ± 37,3 | 102,77 ± 37,3 | 105,67 ± 42,5
 | ESF (nm) | 0,908 | 0,899 | 0,905 | 0,913 | 0,914
3 | DL (nm) | 143,83 ± 48,5 | 124,87 ± 40 | 130,61 ± 47,4 | 122,33 ± 45,7 | 150,09 ± 59,6
 | DC (nm) | 115,99 ± 39,7 | 102,72 ± 34,6 | 109,48 ± 41,9 | 101,19 ± 38,7 | 125,13 ± 51,1
 | ESF (nm) | 0,900 | 0,907 | 0,915 | 0,910 | 0,913
Promedio (nm) | DL | 129,44 ± 45,9 | 119,05 ± 37,8 | 125,81 ± 45,4 | 136,87 ± 54,2 | 126,59 ± 51
 | DC | 104,99 ± 37,7 | 95,90 ± 94 | 103,71 ± 39,4 | 112,31 ± 46,4 | 103,66 ± 128,4
 | ESF | 0,902 | 0,897 | 0,907 | 0,906 | 0,903
Mayor tamaño
Menor tamaño
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DIAMETRO LARGO (DL) | 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DIAMETRO CORTO (DC) | 104.99 | 95.9 | 103.71 | 112.31 | 103.66
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
Disminuye
Aumenta
Disminuye

## Slide 19
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
19
Medición de los diámetros de NPs – Análisis del tamaño
(Wei Huang & Chenming Zhang, 2018)
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DIAMETRO LARGO (DL) | 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DIAMETRO CORTO (DC) | 104.99 | 95.9 | 103.71 | 112.31 | 103.66
Disminución del tamaño de 10°C a 20°C y de 40°C a 50°C
Estudio de Huang y Zhang (2018)
Disminución de 10 nm con cada aumento de 10 grados de temperatura
A mayor temperatura, mayor la solubilidad del PLGA
PLGA presenta una rápida degradación hidrolítica a altas temperaturas
Parámetro de síntesis | Estudio de Huang y Zhang | Presente estudio
Goteo | Uso de una bomba de jeringa | Goteo manual con micropipeta
Tiempo de agitación | Toda la noche | 10 minutos
Medición de NPs | Analizador de tamaño de partícula | Medición manual con el software Fiji

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
20
Medición de los diámetros de NPs – Análisis del tamaño
(Oliveira et al, 2013; Chemicals & Sheet, 2002)
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DIAMETRO LARGO (DL) | 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DIAMETRO CORTO (DC) | 104.99 | 95.9 | 103.71 | 112.31 | 103.66
Disminución del tamaño de 40°C a 50°C
Estudio de Crucho et al (2015)
Un aumento en la tasa de evaporación del solvente, reduce la coalescencia entre los núcleos de NPs
Acetona
Punto de ebullición: 56°C
Estudio de Desgouilles et al (2003)
50 °C
Notes: aumentar la tasa de evaporación reduce la probabilidad de coalescencia de las PNP, generando nanopartículas pequeñas (https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.polymer.2015.04.083)
porque se definió que la fusión entre varios núcleos de nanopartículas da como resultado una sola nanopartícula al final de la preparación. (https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1021/la034999q)

## Slide 21
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
21
Medición de los diámetros de NPs – Análisis del tamaño
(Mu & Feng, 2003; Wilson et al.)
Aumento del tamaño de 20°C a 40°C
Estudio de Wilson et al (2020)
Temperatura de transición vítrea del polímero (Tg)
T < Tg
Deformación elástica reversible
T se aproxima a Tg
Deformación irreversible
T > Tg
Fluido viscoso
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DIAMETRO LARGO (DL) | 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DIAMETRO CORTO (DC) | 104.99 | 95.9 | 103.71 | 112.31 | 103.66
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DL (nm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DC (nm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
45

## Slide 22
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
22
Medición de los diámetros de NPs – Análisis del tamaño
(Mu & Feng, 2003; Wilson et al., 2020; Homaeigohar et al., 2020)
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DIAMETRO LARGO (DL) | 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DIAMETRO CORTO (DC) | 104.99 | 95.9 | 103.71 | 112.31 | 103.66
Aumento del tamaño de 20°C a 40°C
Chart: RESULTADOS SEM - ENSAYO 2
| 129.44 | 119.05 | 125.81 | 136.87 | 126.59
DL (nm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
DC (nm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
45
Estudio de Wilson et al (2020)
Temperatura de transición vítrea del polímero (Tg)
T < Tg
Deformación elástica reversible
T se aproxima a Tg
Deformación irreversible
T > Tg
Fluido viscoso
Estudio de Homaeigohar et al (2020)
NPs grandes tienen mayor Tg
NPs grandes tienen falta de sensibilidad al calentamiento

## Slide 23
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
23
Caracterización de NPs en DLS– Análisis del tamaño
(Locatelli & Comes Franchini, 2012; Lanao et al., 2013)
Comparación muestra concentrada VS muestra diluida
ENSAYO 2 – RESULTADOS DLS |  |  |  |  |  |  |  | 
T (°C) | Repetición 1 |  | Repetición 2 |  | Repetición 3 |  | Promedio | 
 | MC (nm) | MD (nm) | MC (nm) | MD (nm) | MC (nm) | MD (nm) | MC (nm) | MD (nm)
10 °C | 172,6 ± 53,4 | 161,8 ± 55,2 | 166,4 ± 55,8 | 151,7 ± 53,5 | 193,2 ± 53,1 | 184,9 ± 54,1 | 177,4 ± 54,1 | 166,1 ± 54,2
20 °C | 167,9 ± 54,5 | 178,8 ± 53,3 | 177,4 ± 48,4 | 175,8 ± 44,2 | 176,5 ± 52,7 | 180,5 ± 55,6 | 173,9 ± 51,9 | 178,4 ± 51,0
30 °C | 189,8 ± 54,7 | 175,4 ± 53,7 | 173,8 ± 47,9 | 175,4 ± 50,3 | 176,7 ± 60,1 | 183,4 ± 59,5 | 180,1 ± 54,2 | 178,1 ± 54,5
40 °C | 216,3 ± 60,8 | 217,6 ± 62,4 | 175,0 ± 52,2 | 171,8 ± 52,6 | 188,0 ± 57,6 | 180,2 ± 59,0 | 193,1 ± 56,9 | 189,9 ± 58,0
50 °C | 167,7 ± 54,5 | 159,1 ± 49,7 | 171,1 ± 47,2 | 171,0 ± 48,0 | 140,8 ± 58,1 | 176,8 ± 49,7 | 159,9 ± 53,3 | 168,9 ± 49,1
Chart: Resultados DLS - Ensayo 2
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50
PROMEDIO MC | 177.4 | 173.9 | 180.1 | 193.1 | 159.9
PROMEDIO MD | 166.1 | 178.4 | 178.1 | 189.9 | 168.9
LA DILUCIÓN ES UN FACTOR QUE NO INFLUYE EN LOS TAMAÑOS MEDIDOS POR DLS
Prueba t de Student:
Datos de la MC ligeramente mayores que los de MD
PLGA 50:50 se hidroliza mucho más rápido (Locatelli & Comes Franchini, 2012).
Presencia de agua provoca una disminución de la Tg del PLGA (Lanao et al., 2013).
(Ácido poliláctico) (Ácido poliglicólico)

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
24
¿La temperatura influye en el tamaño de las NPs?
ENSAYO 2 – DATOS DLS |  |  | 
 | REP 1 | REP 2 | REP 3
MC | <0,0001 | 0,4049 | <0,0001
MD | <0,0001 | 0,0031 | 0,5793
ENSAYO 2 – DATOS SEM |  |  | 
 | REP 1 | REP 2 | REP 3
DL | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
DC | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
ESF | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Resultados DLS
Resultados SEM
ANOVA
Kruskal Wallis
Nivel de confianza: 95%
Ho: las medias de todas la poblaciones son idénticas
H1: algunas de las poblaciones presentan promedios mayores que otras
LA TEMPERATURA INFLUYE SOBRE EL TAMAÑO DE LA NANOPARTÍCULA
Valor p < 0.05
Se rechaza la hipótesis nula

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
25
¿La temperatura influye en el tamaño de las NPs?
ENSAYO 2 – DATOS DLS |  |  | 
 | REP 1 | REP 2 | REP 3
MC | <0,0001 | 0,4049 | <0,0001
MD | <0,0001 | 0,0031 | 0,5793
ENSAYO 2 – DATOS SEM |  |  | 
 | REP 1 | REP 2 | REP 3
DL | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
DC | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
ESF | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Resultados DLS
Resultados SEM
ANOVA
Kruskal Wallis
Nivel de confianza: 95%
Ho: las medias de todas la poblaciones son idénticas
H1: algunas de las poblaciones presentan promedios mayores que otras
LA TEMPERATURA INFLUYE SOBRE EL TAMAÑO DE LA NANOPARTÍCULA
Valor p < 0.05
Se rechaza la hipótesis nula
No se puede afirmar que el tamaño sea directamente o inversamente proporcional a la temperatura aplicada

## Slide 26
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
26
¿Las repeticiones influyen en el tamaño de las NPs?
Resultados DLS
Resultados SEM
ANOVA
Kruskal Wallis
Nivel de confianza: 95%
Ho: las medias de todas la poblaciones son idénticas
H1: algunas de las poblaciones presentan promedios mayores que otras
LAS REPETICIONES INFLUYEN SOBRE EL TAMAÑO DE LA NANOPARTÍCULA
Valor p < 0.05
Se rechaza la hipótesis nula
ENSAYO 2 – DATOS DLS |  |  |  | 
 | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C
MC | 0,0157 | 0,1662 | 0,0119 | 0,0032
MD | 0,0003 | 0,1428 | 0,3838 | 0,0006
ENSAYO 2 – DATOS SEM |  |  |  |  | 
 | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C
DL | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
DC | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
ESF | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001

## Slide 27
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
27
Comparación ensayo 1 VS ensayo 2
2000-4000 NPs
9000 NPs
ENSAYO 1
ENSAYO 2
RESULTADOS DLS
RESULTADOS SEM - DIÁMETROS
RESULTADOS SEM - ESFERICIDAD

## Slide 28
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
28
Simulación

## Slide 29
CONCLUSIONES
5
29

## Slide 30
CONCLUSIONES
La temperatura no influyó en la forma de las nanopartículas, pero sí en su tamaño.
La disminución del tamaño se produjo por las propiedades fisicoquímicas del PLGA y el aumento del tamaño por sus propiedades termodinámicas
30
La diferencia de tamaños entre muestras concentradas y diluidas radica en la facilidad de hidrólisis del PLGA en medio acuoso
La cantidad de datos manejados en una investigación es fundamental para obtener buenos resultados
El análisis de mínimo 300 nanopartículas obtenidas de dos repeticiones del proceso de síntesis, nos permite obtener resultados certeros

## Slide 31
RECOMENDACIONES
6
31

## Slide 32
RECOMENDACIONES
Utilizar un sistema de goteo de mayor precisión en la técnica de nanoprecipitación
Añadir más temperaturas en el rango testeado para ampliar y generalizar los resultados
Automatizar el proceso de síntesis y medición para controlar los parámetros involucrados para evitar errores asociados al operador
32