## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Biotecnología
“Uso del hongo Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill como aditivo para modificar las propiedades reológicas (trabajabilidad) en las pastas de cemento utilizado en construcciones civiles.”
TUPIZA CABRERA, JONATHAN MIGUEL
Director: Luis Trujillo Ph.D.
Sangolquí 2022

## Slide 2
Introducción
Cemento
Cemento fresco
Factores involucrados en la preparación del cemento
¿Qué pasaría si variamos los factores?
(Broughton, 2012).
(Aquaterra ,2018)
(Micelli, 2021)
(Selvalegre, 2018).

## Slide 3
Introducción
Viscosidad
(Broughton, 2012)
Segregación
Trabajabilidad
Viscosidad
(Micelli, 2021)
(Huang et al., 2018).
(Ghio et al., 1994).

## Slide 4
Reología
Fluidos no newtonianos
Aditivos modificadores de viscosidad (VMA)
(Huang et al., 2018) (Ghio et al., 1994).
m=La viscosidad plástica
:Límite de fluencia
Segregación
Trabajabilidad
(Broughton, 2012).
(Micelli, 2021)

## Slide 5
Mecanismo de acción de los Aditivos
El lignosulfonato
Policarboxilatos
Los sacáridos
Introducción
Origen orgánico
Inorgánico sintético
Impedimento estérico
Los hongos poseen gran cantidad de sacáridos
(Huang et al., 2018).
(Páez, 2020)
(Huang et al., 2018).
(Alquini et al., 2004)

## Slide 6
Datos sobre los Laetiporus sulphureus
Los biopolímeros presentes en los hongos Laetiporus sulphureus son los beta-glucanos (13), heterogalactanos con fucosa, fucomannogalactano entre otros (Alquini et al., 2004).
Distribución y habitad
(Ordoñez, 2019).
32,11% dm de oligosacáridos solubles, 25,14% dm de polisacáridos solubles y 57,25% dm de sacáridos solubles totales ( Kovács & Vetter, 2015).
Tóxico y alergeno
(LSL)
Composición
S
B
R
Modelo de Bingham modificado
(Ordoñez, 2019).
(Akavia & Eden, 2017)
(Alquini et al., 2004)

## Slide 7
P
S
B
R
(Huang et al., 2018).
(Broughton, 2012).
Esquema del proyecto
Análisis de la viscosidad plástica
y

## Slide 8
Esquema del proyecto
Límite de fluencia
La viscosidad aparente uap
Lenta
Rápido
uap1
uap2

## Slide 9
P
S
B
R
Esquema del proyecto
(Vizuete, 2021).
Límite de resistencia a la compresión

## Slide 10
Objetivo general
Usar el hongo Laetiporus sulphureus como aditivo para modificar las propiedades reológicas (trabajabilidad) en las pastas de cemento utilizado en construcciones civiles.
Objetivos específicos
Recolectar e identificar las setas naturales en la Parroquia de Guangopolo, por medio de su morfología macroscópica y microscópica.
Mezclar a diferentes concentraciones el cemento con: las setas del hongo y agua, mediante el método de fundición.
Evaluar las propiedades viscosas al suministrar componentes biológicos a la mezcla de cemento con agua y sus respectivas interacciones, mediante reometría.
Evaluar la resistencia mecánica del cemento fundido con componentes biológicos, por medio de compresión mecánica.
Objetivos

## Slide 11
Recolección de setas de Laetiporus sulphureus
Identificación micromorfológica
Preparación de la muestra
1gramo de hongo a K(OH) al 2%, se fijó en la placa y se procedió a observar en el microscopio a 10X,40X, (Holmquist et al., 2009).
En bosque de Eucaliptos ubicado en la parroquia de Guangopolo, al este de Quito de coordenadas 0°15' 33,48” S y 78°27'8.04” W, en las temporadas de septiembre-octubre
(Kovács & Vetter, 2015).
Capítulo III-Materiales y métodos

## Slide 12
Extracción de sacáridos de la seta
300 gramos
3 litros de agua hirviendo durante 3 horas
se le filtró
se concentró el filtrado a 90 grados
se refrigeró a 4 grados centígrados
procedimiento por 3 veces
secó en una estufa a 50 grados centígrados durante 24 horas
(Alquini et al., 2004).
S
R
B

## Slide 13
Fundición del cemento con agregados biológicos de hongos
Pruebas reológicas
Pruebas de resistencia a la compresión
(Vizuete, 2021).
P
S
B
R

## Slide 14
Recolección de setas de Laetiporus sulphureus
Identificación y micromorfológica
(Ordoñez, 2019)
Reportó el hongo en Pichincha
(Holmquist et al., 2009) obtuvo resultados semejantes
B
Capítulo IV-Resultados y discusión

## Slide 15
Mezclas de los bioaditivos con el cemento
Los S2% presentaron una película blanda e hidrosoluble
Los aditivos a una concentración dejan de ser beneficiosos (Researchgate, 2022).
P2%
P
S
B
R
S2%
0%- 2%
S2,5%
2%

## Slide 16
Tratamientos con biomasa
B
Análisis de la viscosidad plástica
Trabajabilidad
Segregación
(Huang et al., 2018).
(Broughton, 2012).
Límite de fluencia

## Slide 17
Heterogeneidad de la muestra
En los aditivos de origen biológico (Páez et al., 2020).
B
La viscosidad plástica
:Límite de fluencia

## Slide 18
La viscosidad aparente
B

## Slide 19
Tratamientos con sacáridos
S
Segregación
Trabajabilidad
(Broughton, 2012).
(Páez et al., 2020).
Análisis de la viscosidad plástica
Límite de fluencia

## Slide 20
Las muestras estaban muy secas y en la segunda corrida se salía de la copa
S
Seco
Análisis de la viscosidad plástica
Límite de fluencia

## Slide 21
S
La viscosidad plástica
:Límite de fluencia

## Slide 22
Viscosidad aparente
S

## Slide 23
Tratamientos con residuos
R
Segregación
Trabajabilidad
(Páez et al., 2020).
(Broughton, 2012).
Análisis de la viscosidad plástica
Límite de fluencia

## Slide 24
R
La viscosidad plástica
:Límite de fluencia

## Slide 25
R

## Slide 26
Tratamientos con Policarboxilatos
P
Segregación
Trabajabilidad
A concentraciones > 0,25%
(Huang et al., 2018).
(Páez et al., 2020).
Análisis de la viscosidad plástica
Límite de fluencia

## Slide 27
El producto Sika Viscocrete 4100 de policarboxilatos es un hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se deben utilizar en una concentración de 0,19% a 0,9% del peso del cemento (Sika, 2015).
P
La viscosidad plástica
:Límite de fluencia

## Slide 28
Viscosidad aparente
P

## Slide 29
Viscosidad plástica a diferentes concentraciones de diferentes aditivos
= 0,99827
Donde Y es la viscosidad plástica y X es la concentración de sacáridos
Tratamientos con sacáridos
P
S
B
R
Viscosidad plástica

## Slide 30
Límite de fluencia de diferentes aditivos a diferentes concentraciones
P
S
B
R

## Slide 31
Resistencia mecánica
Límites de resistencia a la compresión de los tratamientos B, S, R y P al 2% después de 21 días de la fundición, w/c=0,40 y tamaño de partícula menor igual a 300 micrómetros
El tiempo inicial de fraguado del cemento es de 45 a 420 min, en Selvalegre Plus es de 140 min (Selvalegre, 2018)
P
S
B
R

## Slide 32
Conclusiones
Capítulo V-Conclusiones y recomendaciones
Las setas recolectadas en la Parroquia de Guangopolo corresponden a L. sulphureus según sus características morfológicas macroscópicas y microscópicas.
P
S
B
R
Se obtuvo mezclas de cemento con B, S, R y P a diferentes concentraciones que variaron entre 0 a 2% observándose una sola fase y homogeneidad en una relación agua cemento de 0,40, se registró que en concentraciones del 2,5% las mezclas se tornan secas.
Los tratamientos con B, S y R aumentaron la viscosidad plástica, pero se saturaron en B0,5% y R0,5% y a concentraciones mayores empezaron a disminuir dicho parámetro excepto los S el cual presentó una proporcionalidad directa entre la viscosidad plástica y la concentración, pero los S2,5% tornaron seco el tratamiento y ya no se pudo medir. Todos disminuyeron el límite de fluencia

## Slide 33
Conclusiones
Los S2% fueron los mejores aditivos porque modificaron las propiedades del cemento con un aumento de la viscosidad plástica del 217,35% y el límite de fluencia disminuyó en 75,37% respecto al control.
Capítulo V-Conclusiones y recomendaciones
Todos los tratamientos al 2% de concentración no modificaron la resistencia mecánica del cemento excepto B2% el cual mostró una disminución del 19,59% respecto al control.

## Slide 34
Recomendaciones
Recomendamos realizar tratamientos con monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos del hongo, también variar la relación agua cemento mayor a 0,40; 0,45 y 0,50 para medir parámetros como viscosidad plástica y límites de fluencia. Recomendamos realizar la protección industrial del procedimiento una vez que se complemente los ensayos.
Sugerimos realizar la domesticación del hongo.
Sugerimos la publicación de los resultados en una base de datos.

## Slide 35
Agradecimientos

## Slide 36
Broughton. (2012). Adhesives in Marine Engineering.
Akavia, & Eden. (2017). New cultivation protocols of gourmet edible exotic mushroom. (360EDEN.COM, Ed.) Obtenido de http://www.360eden.com/kmehin/
Alexander, D. (2017). Nature's Machines An Introduction to Organismal Biomechanics. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804404-9.00004-9
Alquini, G., Carbonero, E., Rosado, F., Cosentino, C., & Lacomini, M. (2004). Polysaccharides from the fruit bodies of the basidiomycete Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. FEMS Microbiology Letters. doi:https://doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00853-X
Aquaterra. (2018). Morteros Fundamentos Básicos Efecto Espesante. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=3aQg7WJ_3z4
Bibliografía

## Slide 37
Ordoñez, M. (2019). Fungi del Ecuador. (P. U. Ecuador, Ed.) Fungario QCAM. Obtenido de https://bioweb.bio/fungiweb/FichaEspecie/Laetiporus%20sulphureus
Páez, N., Rubio, F., & Velázquez, J. (2020). Effect of various plasticisers on viscous flow properties of natural pozzolanic cement pastes. doi:10.1680/jadcr.18.00058
Micelli, F., Renni , A., George, A., & Moro, S. (2021). New Materials in Civil Engineering. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818961-0.00007-7
Selvalegre. (2018). Ficha técnica Selvalegre. Obtenido de https://ferrigonz.com.ec/wp-content/uploads/2018/01/Selvalegre.pdf
Sika. (2015). Hoja técnica del producto Sika Viscocrete 4100. Obtenido de https://ecu.sika.com/content/dam/dms/ec01/e/Sika%20Viscocrete%204100.pdf