## Slide 1
HARO MORA FERNANDO PATRICIO
HEREDIA RAMOS JUAN CARLOS
DIRECTOR: ING. CARRIÓN MATAMOROS, LUIS MIGUEL
Martes 15 de Marzo de 2022
Estudio teórico experimental de la transferencia de calor en termosifón de tubos paralelos UTILIZANDO una mezcla de agua y nanopartículas de nanotubos de carbono, Al2O3, FE3O4 como fluido caloportador
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Mecánica

## Slide 2: CONTENIDO
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas

## Slide 3
Antecedentes
Calefacción
Cocina
Hogar
Industria
I.C.
Fig. 1. (Abraham, Cucionare, Polybubtech, TLV, Javier Tirenti)

## Slide 4: Antecedentes
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Fig. 2. (Renovetec, AgenciaSE, Manuel Tello, Gabriel Bolívar )
Optimización
Mejora
Fluidos Caloportadores

## Slide 5
Justificación e Importancia
Fig. 3. (TVL CO. LTD,2020)
Fig. 4. (Rodriguez,2018)

## Slide 6: Justificación e Importancia
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Fig. 6. (Fuente propia, 2022)
Fig. 5. (Martaelm, 2019).

## Slide 7: Objetivo General
Estudiar teórica y experimentalmente la transferencia de calor en un IC tipo termosifón de tubos paralelos, al utilizar una mezcla de agua, etilenglicol y nanopartículas de Nanotubos de carbono, Al2O3, CuO, y Fe3O4, como fluido caloportador.
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas

## Slide 8: Objetivos Específicos
Diseñar y construir el IC tipo termosifón de tubos paralelos acorde a los parámetros requeridos para el estudio.
Preparar los nanofluidos: pesar cantidades, mezclar con un dispersante, agitación mecánica y sonicación
Realizar ensayos con 4 diferentes caudales en la zona de condensación, en el intercambiador de calor tipo termosifón de tubos paralelos.
Analizar e interpretar los resultados para determinar la transferencia de calor y la eficiencia térmica del intercambiador de calor tipo termosifón de tubos paralelos.
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas

## Slide 9: Nanotecnología
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Fig. 7. (Freekip ,2021)
NANOTECNOLOGIA
“Proceso de consolidación, separación y deformación
de materiales por un átomo o una molécula". (Zarzycki, 2014)
Aplicaciones:
Energética
Alimentaria
Textil

## Slide 10: Nanopartículas
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Nanopartículas
Ultrafinas
Finas
Clasificación de las nanopartículas
Y Gruesas
Son partículas con una dimensión inferior a 100 nm
Top Down
Bottom Up
Métodos de Obtención
Fig. 8. (Macias ,2018)

## Slide 11: Nanopartículas de Análisis
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Fig. 9.(van Bochove et al., 2016)
Oxido de aluminio
(30 nm)
Oxido de Cobre
(20 - 30 nm)
Nanotubos de Carbono
(15 - 25 nm )
Oxido de Hierro
(40 - 100 nm)

## Slide 12: Nanofluido
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Fig. 10.(Fuente propia, 2022)
Conductividad térmica del nanofluido
Material
Concentración
Estabilidad del nanofluido
Concentración
Forma
Tamaño
Forma
Tamaño
pH
Fluido Base
FACTORES QUE INFLUYEN EN:

## Slide 13: Diseño y Construcción
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Fig. 11.(Fuente propia, 2022)

## Slide 14
Placas de Duralón
Construcción de Tubos del IC

## Slide 15
Estructura Interna IC
Termocuplas

## Slide 16
Sellado del IC
Reducciones y Ductos

## Slide 17
Caja de resistencias y Montaje LC
Mesa de Trabajo

## Slide 18
Instrumentación

## Slide 19
Preparación de Nanofluido

## Slide 20
Equipos utilizados

## Slide 21: Pruebas realizadas
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
TEMPERATURAS (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
103,5 | 93,5 | 92,25 | 86,25 | 83,5 | 58,5 | 66,5 | 78,75 | 24 | 34 | 25%
102,25 | 93,25 | 88 | 84 | 82 | 53,25 | 59 | 66 | 24,25 | 29,75 | 50%
101,5 | 92,5 | 88,5 | 82 | 81,75 | 51 | 55,5 | 62,75 | 24,5 | 27,5 | 75%
101,25 | 90,75 | 87 | 81,25 | 80,25 | 50 | 53 | 57 | 24 | 26,75 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
V1 | V2 | V3 | V4
24,7 | 16,7 | 5,6 | 3,8
24,7 | 16,7 | 10,2 | 5,8
24,7 | 16,7 | 10,9 | 7,5
24,7 | 16,7 | 11,4 | 8,2
AGUA (destilada)
Fig. 12.(Fuente propia, 2020)

## Slide 22: Nanofluido de Fe3O4
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
AGUA + Fe3O4 0,1% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
102,5 | 93,75 | 89,25 | 82,75 | 80 | 52,5 | 60,75 | 75,25 | 24,75 | 38,5 | 25%
102,5 | 93,5 | 86,75 | 81,5 | 80 | 50 | 55,75 | 67,5 | 24,25 | 35,75 | 50%
101,5 | 92,75 | 87,25 | 79,75 | 79 | 49,5 | 52,75 | 63 | 24 | 34,5 | 75%
100,75 | 91,5 | 85,5 | 80,25 | 79 | 49,75 | 52,75 | 61 | 24,25 | 33,75 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
27,4 | 18,5 | 6,7 | 4,3
27,4 | 18,5 | 9,8 | 7,2
27,4 | 18,5 | 10,9 | 8,1
27,4 | 18,5 | 11,7 | 9,3
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
27,4 | 18,5 | 6,4 | 3,4
27,4 | 18,5 | 9,5 | 6,7
27,4 | 18,5 | 10,7 | 8,1
27,4 | 18,5 | 11,3 | 9,2
AGUA + Fe3O4 0,5% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
101,25 | 92,75 | 89,75 | 83,75 | 83 | 55 | 63,25 | 78 | 24,25 | 40,75 | 25%
101,5 | 93 | 89,25 | 83 | 82,75 | 54 | 61,75 | 75,5 | 24 | 37,75 | 50%
102,25 | 92,75 | 88,5 | 82,25 | 82,25 | 53,5 | 59,5 | 71,5 | 24,25 | 35,5 | 75%
101,75 | 92,5 | 88,25 | 82 | 82,25 | 52,75 | 58 | 69,5 | 24,25 | 34,75 | 100%
AGUA + Fe3O4 1,5% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
101,5 | 93 | 89,5 | 81,5 | 78 | 48,75 | 60,25 | 74,25 | 23,75 | 43,25 | 25%
102,5 | 93,25 | 86,25 | 81,25 | 78,5 | 47,75 | 57 | 66,75 | 24,25 | 39,5 | 50%
99,25 | 92,5 | 86,25 | 81 | 79,75 | 49 | 55,25 | 63,75 | 24 | 36,5 | 75%
102,5 | 91,75 | 85,25 | 81,75 | 78,5 | 47,25 | 56,25 | 62 | 23,75 | 35,25 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
27,4 | 18,5 | 14 | 4,2
27,4 | 18,5 | 10,3 | 7,1
27,4 | 18,5 | 10,7 | 8,3
27,4 | 18,5 | 11,7 | 9,1

## Slide 23: Nanofluido de Al2O3
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
AGUA + Al2O3 0,1% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
101,25 | 93,75 | 91,25 | 81,25 | 80,5 | 51,5 | 58,5 | 75,75 | 21,75 | 42,75 | 25%
102,5 | 93,25 | 89,25 | 81 | 79,25 | 50,25 | 56 | 70 | 22 | 40,5 | 50%
101,5 | 93 | 87,5 | 81 | 80,25 | 49,75 | 53,75 | 66 | 21,5 | 37,75 | 75%
101,75 | 92,75 | 86,75 | 78,75 | 79 | 47,25 | 52,25 | 65,75 | 21,75 | 37 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
26,3 | 18,6 | 7 | 4,5
26,3 | 18,6 | 10,1 | 7,4
26,3 | 18,6 | 11,3 | 8,5
26,3 | 18,6 | 11,5 | 9,2
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
26,3 | 18,6 | 6,8 | 3,8
26,3 | 18,6 | 9,7 | 6,5
26,3 | 18,6 | 10,2 | 7,9
26,3 | 18,6 | 10,9 | 8,3
AGUA + Al2O3 0,5% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
102,5 | 93,25 | 92,75 | 85 | 84 | 55 | 63,75 | 81,5 | 22,5 | 41,75 | 25%
102,25 | 93,25 | 88,75 | 83,25 | 83,5 | 52,75 | 58,25 | 70 | 22,75 | 39 | 50%
102,5 | 92,75 | 89 | 83 | 82 | 52 | 56,75 | 67 | 23 | 38 | 75%
101,75 | 92,25 | 88,75 | 82,75 | 82,5 | 51,5 | 56,5 | 68,5 | 23,25 | 37 | 100%
AGUA + Al2O3 1,5% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
102,25 | 92,5 | 91,75 | 73,5 | 83 | 54,25 | 57,25 | 80,5 | 24 | 40,5 | 25%
102,5 | 93,25 | 89 | 73 | 81,75 | 51,75 | 52,5 | 67,5 | 24,25 | 36,5 | 50%
100 | 92,75 | 88 | 72,5 | 81,75 | 50,75 | 50,5 | 65 | 24 | 35,75 | 75%
99,75 | 92,75 | 87,75 | 72 | 82 | 51,25 | 49,5 | 64,25 | 24,25 | 35 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
26,3 | 18,6 | 6,4 | 4
26,3 | 18,6 | 10 | 7,1
26,3 | 18,6 | 11 | 8
26,3 | 18,6 | 11,9 | 8,9

## Slide 24: Nanofluido de NTC
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
AGUA + NTC 0,1% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
102,75 | 93,75 | 86,5 | 79,75 | 77,75 | 50,25 | 56 | 62 | 21,75 | 38,25 | 25%
102,5 | 93,25 | 88 | 82 | 81,75 | 52 | 57,75 | 67 | 21,5 | 32,25 | 50%
101,5 | 93,5 | 87,75 | 82 | 82,25 | 52 | 57 | 64,75 | 22 | 31,5 | 75%
101,75 | 92,75 | 87,5 | 81,75 | 81,75 | 51 | 56,25 | 62,25 | 21,75 | 28,5 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
28,4 | 19,8 | 6,8 | 4,1
28,4 | 19,8 | 9,9 | 6,9
28,4 | 19,8 | 11,2 | 8,6
28,4 | 19,8 | 11,8 | 9,1
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
28,4 | 19,8 | 5,2 | 3,9
28,4 | 19,8 | 9,2 | 7
28,4 | 19,8 | 10,7 | 7,4
28,4 | 19,8 | 11,6 | 9
AGUA + NTC 0,5% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
101,5 | 93,5 | 93,5 | 83,75 | 72,25 | 43,5 | 64,5 | 88 | 24,5 | 50 | 25%
102,25 | 93,5 | 91,25 | 83,25 | 72,75 | 42,75 | 60,75 | 78 | 24 | 46,25 | 50%
101,75 | 93,25 | 90,25 | 81,5 | 72 | 42 | 58 | 74 | 24,25 | 44,75 | 75%
102 | 93,25 | 91 | 82,5 | 75 | 44,5 | 58,75 | 73,5 | 24,5 | 43 | 100%
AGUA + NTC 1,5% + Etilenglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LADO FRIO APERTURA
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
102,5 | 93,5 | 95,25 | 85,75 | 85,25 | 58,75 | 68,25 | 89,25 | 23,5 | 41,6 | 25%
102,5 | 93 | 92 | 84,5 | 84,25 | 57,25 | 63,75 | 81,25 | 24 | 38 | 50%
101,5 | 92,5 | 90,25 | 83,5 | 83,25 | 54,25 | 60,75 | 73,75 | 23 | 36,6 | 75%
101,25 | 92,25 | 90 | 83,25 | 83,25 | 54,5 | 60 | 72,25 | 21,5 | 35,2 | 100%
VELOCIDAD (m/s) |  |  | 
LC |  | LF | 
Entrada | Salida | Entrada | Salida
28,4 | 19,8 | 6,6 | 4,2
28,4 | 19,8 | 10,1 | 7
28,4 | 19,8 | 11,9 | 8,3
28,4 | 19,8 | 11,5 | 9,2

## Slide 25: Cálculos
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
 | 0,10% |  |  | 0,50% |  |  | 1,50% |  |  | AGUA |  | 
CAUDAL (%) | FLUJO MÁSICO | TCT (W) | Eficiencia | FLUJO MÁSICO | TCT (W) | Eficiencia | FLUJOS MASICO | TCT (W) | Eficiencia | FLUJO MÁSICO | TCT (W) | Eficiencia
25,00 | 0,03 | 821,31 | 20,00 | 0,02 | 982,04 | 31,97 | 0,03 | 930,22 | 25,41 | 0,024 | 784,35 | 12,46
50,00 | 0,04 | 1048,36 | 13,27 | 0,04 | 1235,03 | 28,34 | 0,04 | 1139,27 | 22,03 | 0,037 | 943,38 | 7,03
75,00 | 0,06 | 1127,09 | 11,95 | 0,05 | 1290,51 | 26,54 | 0,05 | 1206,06 | 21,01 | 0,048 | 997,34 | 3,90
100,00 | 0,06 | 1145,35 | 8,71 | 0,06 | 1376,52 | 23,41 | 0,06 | 1249,76 | 19,92 | 0,052 | 1030,51 | 3,65
EJEMPLO CÁLCULOS PARA NANOFLUIDO DE NTC Y AGUA

## Slide 26: EJEMPLO DE CALCULOS
Ejemplo de cálculo del Calor total transferido (Q) y Eficiencia para el caso
del agua destilada con una apertura del 25%
Se verifica la correlación:
Los siguientes cálculos pasan a realizarse en la sección del evaporador
y del condensador.
Cálculo de velocidad máxima (Vmax).
Vmáx Evaporador
Vmax Condensador
Se procede a realizar el cálculo de la temperatura media (Tm)
Tm Evaporador
Tm Condensador

## Slide 27
Se calcula las propiedades termofísicas al Tm por medio de interpolación a partir de la Tabla
Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T | ρ | Cp | µ.10^-7 | ν.10^-6 | k.10^-3 | α.10^-6 | Pr
(°K) | (°C) | (kg/m^3 ) | (kJ/kg.K) | (N.s/m^2) | (m^2/s) | (W/m.K) | (m^2/s) | 
250 | -25 | 1,3947 | 1,006 | 159,6 | 11,44 | 22,3 | 15,9 | 0,72
300 | 24,85 | 1,1614 | 1,007 | 184,6 | 15,89 | 26,3 | 22,5 | 0,707
350 | 74,85 | 0,995 | 1,009 | 208,2 | 20,92 | 30 | 29,9 | 0,7
400 | 124,85 | 0,8711 | 1,014 | 230,1 | 26,41 | 33,8 | 38,3 | 0,69
450 | 174,85 | 0,774 | 1,021 | 250,7 | 32,39 | 37,3 | 47,2 | 0,686
Se obtiene los siguientes resultados:
Evaporador
Condensador
T | Cp | ρ | µ.10^-7 | ν.10^-6 | k.10^-3 | α.10^-6 | Pr
29 | 1,0072 | 1,14759 | 186,5588 | 16,3075 | 26,6071 | 23,1142 | 0,7064
A continuación, se realiza el cálculo del Numero de Reynolds Máximo
Evaporador
Condensador
T | Cp | ρ | µ.10^-7 | ν.10^-6 | k.10^-3 | α.10^-6 | Pr
98,875 | 1,0114 | 0,93547 | 218,723 | 23,5579 | 31,8259 | 33,9362 | 0,6952

## Slide 28
Para calcular el valor del número de Nusselt, se selecciona el criterio de Zukauskas.
Se debe considerar que las propiedades termofísicas deben ser calculadas en el Tm excepto Prs el cual será tomado directamente en la temperatura superficial del tubo de cobre analizado.
Al interpolar los valores de Prs
EVAPORADOR | 
Temp | Pr
74,85 | 0,7
92,25 | 0,6965
124,85 | 0,69
CONDENSADOR | 
Temp | Pr
74,85 | 0,7
78,75 | 0,6992
124,85 | 0,69
El valor de las constantes C y m son tomados de la tabla
De aquí se obtiene el valor de las constantes C y m

## Slide 29
Una vez obtenidos los valores necesarios para calcular el número de Nusselt
Evaporador
Condensador
Ya que la ecuación de Zukauskas se aplica para un número mayor de 20 filas, existe un factor de corrección para obtener el valor real de Nusselt
Evaporador
Condensador
A continuación, se procede a calcular el coeficiente de convección h
Evaporador
Condensador

## Slide 30
A partir del coeficiente de convección se realiza el cálculo de la resistencia térmica a la convención
Evaporador:
Condensador:
Se realiza el cálculo de la resistencia a la conducción en el tubo de cobre
Se calcula el valor de la resistencia térmica total para 1 tubo en la cual está involucrada la resistencia térmica a la convección y la resistencia a la conducción tanto en la sección del evaporador como en el condensador

## Slide 31
Calculo de la resistencia térmica total del IC tipo termosifón (n=28 tubos)
Para realizar el cálculo del Calor total transferido (Q) es necesario la temperatura media logarítmica, ya que involucra las temperaturas de entrada y salida tanto del evaporador y del condensador en una sola ecuación.
Finalmente, para obtener el valor del Calor total transferido desde la sección del evaporador hasta la sección del condensador se aplica la siguiente ecuación
Cálculo del Calor Total transferido (Q)

## Slide 32
Cálculo de la eficiencia (
Se inicia con el cálculo del valor de Q absorbido en la sección del evaporador
También es necesario calcular el valor Qmax
Finalmente, se aplica la ecuación

## Slide 33: Resultados - al 0,1% de concentración
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Curvas de calor Q (W) vs Flujo másico (Kg/s) para los diferentes nanofluidos al 0,1% de concentración
Transferencia de calor
Chart: Q (W) vs Flujo Másico
| 2.4168310612507907E-2 | 3.7102426759062591E-2 | 4.8115607446818455E-2 | 5.2700923976457356E-2
Agua | 784.3485 | 943.3822 | 997.3371 | 1030.5121
CuO | 832.3941 | 997.3713 | 1039.3869 | 1051.6994
Fe3O4 | 808.6985 | 1002.3187 | 1045.6123 | 1071.0959
Al2O3 | 820.1157 | 1000.6364 | 1062.4575 | 1067.4188
NTC | 821.3096 | 1048.3564 | 1127.0877 | 1145.3505

## Slide 34: Resultados - al 0,1% de concentración
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Curvas de eficiencia vs Flujo másico para los diferentes nanofluidos al 0,1% de concentración
Eficiencia
Chart: Eficiencias del agua y los nanofluidos al 0,1% de concentración
| 25
Agua | 12.4611
Fe3O4 | 17.2956
CuO | 19.0149
NTC | 20
Al2O3 | 26.1261

## Slide 35: Resultados - al 0,5% de concentración
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Curvas de calor Q (W) vs Flujo másico (Kg/s) de caudal para los diferentes nanofluidos al 0,5% de concentración
Transferencia de calor
Chart: Q(W) vs Flujo Másico
| 2.4168310612507907E-2 | 3.7102426759062591E-2 | 4.8115607446818455E-2 | 5.2700923976457356E-2
Agua | 784.3485 | 943.3822 | 997.3371 | 1030.5121
Fe3O4 | 829.0828 | 1089.265 | 1167.6505 | 1197.3375
Al2O3 | 794.6612 | 974.3652 | 1047.7905 | 1064.1528
CuO | 904.395 | 1114.3426 | 1219.1952 | 1260.6561
NTC | 982.0415 | 1235.0296 | 1290.5119 | 1376.5226

## Slide 36: Resultados - al 0,5% de concentración
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Curvas de eficiencia vs Flujo másico para los diferentes nanofluidos al 0,5% de concentración
Eficiencia
Chart: Eficiencias del agua y los nanofluidos al 0,5% de concentración
| 25
Agua | 12.4611
Fe3O4 | 20.625
Al2O3 | 23.5474
CuO | 26.7296
NTC | 31.9749

## Slide 37: Resultados al 1,5% de concentración
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Curvas de calor Q (W) vs Flujo másico (Kg/s) para los diferentes nanofluidos al 1,5% de concentración
Transferencia de calor
Chart: Q (W) vs Flujo Másico
| 2.4168310612507907E-2 | 3.7102426759062591E-2 | 4.8115607446818455E-2 | 5.2700923976457356E-2
Agua | 784.3485 | 943.3822 | 997.3371 | 1030.5121
Al2O3 | 786.3218 | 956.1061 | 1025.3295 | 1047.8098
Fe3O4 | 861.666 | 1102.7163 | 1177.8445 | 1222.8984
NTC | 930.2203 | 1139.2666 | 1206.0617 | 1249.7636
CuO | 933.8054 | 1152.7771 | 1253.1161 | 1343.6307

## Slide 38: Resultados al 1,5% de concentración
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Curvas de eficiencia vs Flujo másico para los diferentes nanofluidos al 1,5% de concentración
Eficiencia
Chart: Eficiencias del agua y los nanofluidos al 1,5% de concentración
| 25
Agua | 12.4611
Al2O3 | 20.5607
Fe3O4 | 24.2236
NTC | 25.41
CuO | 29.1022

## Slide 39: Mejor Resultado – Nanofluido de NTC
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Eficiencia
Chart: Eficiencias del agua y Nanofluidos de NTC
| 25,00
Agua | 12.4611
0,1% NTC | 20
1,5% NTC | 25.41
0,5% NTC | 31.9749
Transferencia de calor
Chart: Q (W) vs. Flujo Másico del Agua y Nanofluidos de NTC
| 2.6000713933532645E-2 | 4.4155002021529013E-2 | 5.5053598145551233E-2 | 5.852713227443683E-2
0,1% NTC | 821.3096 | 1048.3564 | 1127.0877 | 1145.3505
0,5% NTC | 982.0415 | 1235.0296 | 1290.5119 | 1376.5226
1,5% NTC | 930.2203 | 1139.2666 | 1206.0617 | 1249.7636
Agua | 784.3485 | 943.3822 | 997.3371 | 1030.5121

## Slide 40: Conclusiones
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Para los nanofluidos empleados de: Al2O3, Fe3O4 y Nanotubos de Carbono (NTC), al ser utilizados en el interior de los tubos del termosifón, la capacidad de transferencia de calor incrementa, lo cual representa una opción muy viable para su uso en futuras aplicaciones en intercambiadores de calor de tipo termosifón, esto generaría un ahorro en la industria, ya que al utilizar calor residual se utiliza energía que de otra manera se evacuaría al ambiente.
El Equipo diseñado y construido consta de una sección para el calentamiento de aire (evaporador) desde la temperatura ambiente hasta los 104,5 °C, la cual es suficiente para que se produzca el proceso de ebullición en el interior de los tubos del termosifón, y una sección de enfriamiento (condensador), la cual incrementa la velocidad del aire al permitir que el vapor obtenido en el interior de los tubos pueda ser condensado y al mismo tiempo dicho aire pueda absorber este calor y así cumplir la función requerida.
Los resultados en las nanopartículas de Hierro (Fe3O4), muestran una estabilidad en la transferencia de calor (creciente), en las concentraciones analizadas, convirtiéndolas en candidatas para su uso en aplicaciones industriales que requieran una mayor cantidad de calor recuperado.

## Slide 41
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Se observa que el nanofluido de nanotubos de carbono (NTC) en las concentraciones analizadas, la curva de transferencia de calor presenta una forma acampanada, con un pico máximo al 0,5% y muestra una tendencia decreciente al 1,5%, esto se debe a que en una concentración mayor las nanopartículas tienden a agruparse en lugar de dispersarse en el fluido base, de esta manera la nanopartícula actúa como una resistencia térmica
En los nanofluidos de Aluminio (Al2O3) en las concentraciones analizadas, la curva de transferencia de calor presenta una tendencia decreciente lineal, con un pico máximo al 0,1% y su pico mínimo al 1,5%, esto se debe a que en una concentración mayor las nanopartículas dificultan la transferencia de calor debido a la agrupación de las mismas.
En las concentraciones de 0,1 y 0,5% de los nanofluidos el mejor resultado obtenido corresponde al nanofluido de Nanotubos de carbono (NTC), con valores de 1145,35 W y 1376,52 W respectivamente, lo cual representa 1,11 y 1,33 veces más que el agua destilada.

## Slide 42
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
El nanofluido que presenta una mayor eficiencia es el de nanotubos de carbono (NTC), a una concentración del 0,5%, con un valor de 31,97, esto supera al agua destilada en 2,56 veces, en 1,54 veces al Fe3O4, en 1,35 veces al Al2O3
El menor tiempo de recuperación de la inversión en las diferentes concentraciones en peso utilizadas para el presente proyecto y al utilizar el valor de 0,799 USD del kW/h en el país, es de 18 meses, en el caso del nanofluido de NTC al 0,5% de concentración en peso, seguido del nanofluido de Cobre al 1,5% de concentración en peso, con un tiempo de 19 meses y el nanofluido de NTC al 0,1% de concentración en peso, con un tiempo de 22 meses.

## Slide 43: Recomendaciones
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Se recomienda realizar los estudios necesarios de vida útil de cada nanopartícula empleada, para que su uso sea aceptado por la industria ya que podría reemplazar determinados fluidos caloportadores los cuales tienen periodos cortos de vida útil y además producen una contaminación considerable para el medio ambiente.
En la preparación de los nanofluidos de Hierro (Fe3O4) se recomienda realizar ensayos con concentraciones mayores a la máxima concentración realizada en este experimento (1,5%), ya que aún no se observa un pico máximo de transferencia de calor y en los nanofluidos de Aluminio (Al2O3), realizar ensayos con concentraciones menores a la mínima concentración realizada en este experimento (0,1%), ya que se observa una tendencia decreciente en la transferencia de calor.
Se recomienda conectar un potenciómetro en el banco de resistencias, esto con el fin de estabilizar la potencia y mantener constante la temperatura de entrada en la sección del evaporador del termosifón
Ampliar la longitud de los ductos de entrada en la sección del evaporador para verificar su incidencia en la vida útil del equipo, ya que el calor irradiado por el banco de resistencias podría alcanzar al motor de dicha sección y afectar sus componentes

## Slide 44: Referencias Bibliográficas
Aguas, J. (18 de Febrero de 2018). Portal de la Investigacion de la Universidad de la Rioja. Obtenido de https://investigacion.unirioja.es/documentos/5c13b1c8c8914b6ed3777642
Berrio, C., Berrio, J., & Hernández, G. (20 de Enero de 2019). Repositorio ITM. Obtenido de https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/handle/20.500.12622/422/BerrioBetancurCarlosAlberto2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CONCEPTODEFINICION. (16 de Marzo de 2020). Recuperado el 01 de Mayo de 2021, de https://conceptodefinicion.de/magnetita/
Devendiran, D. K., & Amirtham, V. A. (24 de 2 de 2016). Una revisión sobre la preparación, caracterización, propiedades y aplicaciones de los nanofluidos. Obtenido de IDEAS: https://ideas.repec.org/a/eee/rensus/v60y2016icp21-40.html
ECURED. (2018). EcuRed. Recuperado el 01 de Mayo de 2021, de https://www.ecured.cu/%C3%93xido_de_cobre_(II)#:~:text=Es%20un%20%C3%B3xido%20met%C3%A1lico%2C%20de,Su%20f%C3%B3rmula%20qu%C3%ADmca%20es%20CuO.
El Universo, D. (30 de Junio de 2021). Ekos Negocios. Obtenido de https://www.ekosnegocios.com/articulo/ecuador-tiene-tarifas-electricas-mas-economicas-que-colombia-y-peru#:~:text=Ecuador%20es%20el%20sexto%2C%20de,(USD%200%2C1643)
Fanjul, C., Martinez , C., & Pelaez, A. (15 de 06 de 2018). Slideshare. Recuperado el 01 de Mayo de 2021, de https://es.slideshare.net/cmc11121cgrupo8/los-nanomateriales
Florez, W. (02 de Marzo de 2020). GOCONQR. Recuperado el 01 de Mayo de 2021, de https://www.goconqr.com/es/quiz/3401039/nanotecnologia
Frank P. Incropera, D. P. (s.f.). Fundamentos de Transferencia de Calor (Cuarta ed.). Pearson Education.
Garduño, M. (15 de 11 de 2010). Fabricación de nanopartículas metálicas para aplicaciones fotovoltaicas y energía. México D.F, Mexico D.F. Obtenido de https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/17839/1/Fabricacion%20de%20nanoparticulas%20metalicas.pdf
Godson, L., Raja, B., Lal, D. M., & Wongwises, S. (22 de Septiembre de 2010). Experimental Investigation on the Thermal Conductivity and Viscosity of Silver-Deionized Water Nanofluid. Experimental Heat Transfer, 23(4), 317-332. doi:https://doi.org/10.1080/08916150903564796
Hajjar, Z., Rashidi, A., & Ghozatloo, A. (Octubre de 2014). Enhanced thermal conductivities of graphene oxide nanofluids. International Communications in Heat and Mass Transfer, 57, 128-131. doi:https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.07.018
Hiroyuki, T., & Yoshihiro, K. (19 de Enero de 2018). Scientific Research An Academic Publisher. Obtenido de https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=40534
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Conceptos
Diseño y Construcción
Pruebas
Cálculos
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Referencias Bibliográficas

## Slide 45: GRACIAS