## Slide 1: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE POSGRADOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES, I PROMOCIÓN
“HOMOLOGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE VEHÍCULO
CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 43 Wp”.
.
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍTER EN ENERGIAS RENOVABLES
AUTOR:
Ing. HECTOR HOMERO CRUZ LEMA
DIRECTOR:
MSc. Ing. JOSÉ GUASUMBA
.
OPONENTE:
MSc. Ing. JOSÉ PEREZ
Julio 2013

## Slide 2
CONTENIDO
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Definición del problema
Objetivo general
Fundamentos teóricos
Programas computacionales
Diseño de elementos
Parte experimental
Análisis y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESPE

## Slide 3
El análisis del comportamiento de un panel fotovoltaico de 43Wp monocristalino en una altitud de 2538 metros, latitud -0,3140°, longitud -78,4453° sitio ESPE, bajo las mejores condiciones puede llegar a su potencia máxima de generación con datos medidos de vmax 15,60V, Imax 2,80A, irradiancia 1027W/m², ta 22,20 °C, a una tp 52,70 °C, velocidad del viento 1,23 m/s. El factor de cuadratura 0,59.
La temperatura máxima que llegó el panel fotovoltaico fue de 54,60 °C con lo que el voltaje de circuito abierto seria de 18V, variando la curva característica.
En el mejor escenario el pirheliómetro de incidencia normal Eppley, con el que se mide la radiación solar directa obtuvo un rango va desde 367,86 W/m² a 1033,63 W/m² con un promedio de 741,58 W/m² con un número de lecturas 10523.
En un día soleado se obtuvo una frecuencia de 733 datos que supera los 1000 W/m².
Se determinó que la corriente de salida del panel fotovoltaico es directamente proporcional a la radiación solar dentro de su curva característica, esto se demostró con los valores promedios diarios.
La máxima potencia de salida panel fotovoltaico Pmp=43W es el producto voltaje de circuito abierto Voc, multiplicado por la corriente de corto circuito Isc y multiplicado por el factor de cuadratura FF.
ESPE
RESUMEN

## Slide 4
Con el prototipo experimental se obtuvo información de parámetros de funcionamiento mediante medidores y sensores los cuales recopilaron datos para su análisis, fomentando la energía solar fotovoltaica, de una forma práctica, técnica y científica. Se presenta ecuaciones y definiciones de la curva característica, temperatura, corriente de corto circuito, irradiancia, tensión de circuito abierto, potencia máxima, se realiza el análisis del recurso solar local mediciones de campo, procedimiento matemático, oferta energética, el perfil de producción y la demanda de energía. Una descripción de los elementos utilizados en la optimización del prototipo, en los sistemas mecánico, control electrónico, potencia y los principales elementos como: regulador, tarjetas, interruptores, medidor de temperatura, batería, motor dc, medidores de voltaje y corriente, panel fotovoltaico, su funcionamiento características eléctricas y certificaciones.
Los instrumentos utilizados para medir la radiación solar local como el pirheliómetro, piranómetro, datalloger, se realizó el análisis y levantamiento de las hojas de datos del prototipo experimental y finalmente las conclusiones
ESPE
INTRODUCCIÓN

## Slide 5
El constante crecimiento energético y la prominente contaminación ambiental por el transporte, crean la necesidad de una alternativa de uso de energía y aplicación para la reducción de la contaminación atmosférica.
Con el prototipo del vehículo solar se puede obtener información de parámetros de funcionamiento mediante medidores y sensores, los cuales proporcionan datos para ser recopilados para su análisis, fomentando el recurso solar y sobre todo la energía solar fotovoltaica de una forma práctica, técnica y científica.
ESPE
1. ANTECEDENTES

## Slide 6
Los países desarrollados generan prototipos de vehículos propulsados mediante energía solar fotovoltaica para aplicaciones de diferentes tipos. Es por eso la necesidad de mejorar el prototipo, caracterizarlo y homologarlo para aplicaciones educativas, técnicas y científicas que conlleven a una forma visual del creciente y constante desarrollo de la energía fotovoltaica, todos estos beneficios promoviendo una nueva alternativa energética, sin emisiones de gases contaminantes.
ESPE
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

## Slide 7
Homologar y caracterizar el vehículo de energía solar fotovoltaica de 43Wp.
ESPE
3. OBJETIVO GENERAL

## Slide 8
    Curva característica del módulo fotovoltaico
(1)
ESPE
4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Donde IL es la corriente foto generada, Io es la corriente inversa de saturación, K es la constante de Boltzman, T la temperatura de la célula en grados Kelvin, e la carga del electrón, m es el factor de idealidad del diodo, Rs es la resistencia en serie de la célula, y Rp es resistencia en paralelo de la célula.
Curva Corriente-Voltaje. El funcionamiento de un panel fotovoltaico se representa por una curva de corriente-voltaje I-V o curva característica llamada también flash report.

## Slide 9
Temperatura del módulo fotovoltaico
(2)
ESPE
Ta es la temperatura ambiente, TONC es la temperatura nominal de operación de la célula, E es la irradiancia global incidente sobre el panel y Vv es la velocidad del viento. Para ITO puede tomarse un valor de 2,2.

## Slide 10
    Corriente de cortocircuito (Isc)
La corriente de cortocircuito de un módulo solar es la corriente de cortocircuito de la célula, multiplicada por el número de células en paralelo.
ESPE
(3)
Es la corriente generada de luz, es la corriente en el circuito con carga cero. Que se puede lograr conectando el terminal positivo con el terminal negativo.

## Slide 11
ESPE
Factores que afectan la corriente de corto circuito de un módulo fotovoltaico
      Temperatura
La corriente de cortocircuito de una célula, aumenta ligeramente por efecto de la temperatura. Este aumento se suponía lineal de la siguiente manera a través de un coeficiente α, que para una célula de silicio monocristalino tenía un valor de 1.5 mA/ºC. Para un módulo este valor depende del número de células conectadas en paralelo:
(4)
En esta ecuación se toma como valor de referencia ISCm(E1), que es la corriente de cortocircuito del módulo para un valor de irradiancia E1. ISCm(E2) es la corriente de cortocircuito para el valor de irradiancia de interés, E2. Para una misma temperatura
Irradiancia
(5)

## Slide 12
ESPE
    Voltaje de circuito abierto (Voc)
(6)
La tensión de circuito abierto de un módulo solar es la tensión de circuito abierto de la célula, multiplicada por el número de células en serie.
Se obtiene cuando la corriente es igual a cero. El voltaje del circuito abierto es el voltaje para una máxima carga.

## Slide 13
ESPE
Factores que afectan la tensión de circuito abierto de un módulo fotovoltaico
Temperatura
(7)
La tensión de circuito abierto de una célula solar disminuye apreciablemente con el aumento de la temperatura, de manera lineal y con un valor del coeficiente β de -2.3 mV/ºC, para células de silicio. Para un modulo fotovoltaico, el valor de la tensión es el de una célula multiplicada por el número de células en serie.

## Slide 14
ESPE
Factores que afectan la tensión de circuito abierto de un módulo fotovoltaico
(8)
Irradiancia
Voc1, valor de la tensión de circuito abierto para E1=1000W/m² .
Voc2, valor de la tensión de circuito abierto para la irradiancia especificada ( E2 )
La eficiencia de la célula aumenta con la irradiancia incidente, debido fundamentalmente al aumento de Voc.

## Slide 15
ESPE
Factor de curva panel solar fotovoltaico.
(9)
Fill Factor (FF). También conocido como factor de curva, es una medida de calidad del panel fotovoltaico.

## Slide 16
ESPE
  5. PROGRAMAS COMPUTACIONALES, ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR LOCAL
El uso de programas computacionales como 3tier, Insolación del Ecuador, METEONORM versión 5.1, DATOS CENSOLAR, ISOL, en base a la latitud y longitud nos ayudan a manejar variables y comportamiento del recurso solar.
Figura 1. Radiación global KWh/m²/day, 3Tier

## Slide 17
ESPE
  Programa Insolación del Ecuador
Figura 2. Insolación directa, difusa, global KWh/m²/day

## Slide 18
ESPE
  Programa ISOL
Figura 3. Programa ISOL Intensidad de la radiación solar, ISOL

## Slide 19
ESPE
  6. DISEÑO DE ELEMENTOS
Tabla 1: Radiación diaria media mensual
Tabla 2: Perfil de potencia
Tabla 3: Perfil de demanda de energía
Tabla 4: Consumo diario mensual

## Slide 20
ESPE
Tabla 5: Producción fotovoltaica y demanda de energía
Figura 4. Perfil de producción y demanda de energía
  Perfil de Producción y demanda de energía

## Slide 21
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO
Panel fotovoltaico:
Potencia: 43Wp.
Isc: 3,68A.
Voc: 20VDC.
Regulador:
10A, 12Vdc
Operación automática
Modo de carga PWM
Temperatura compensación
Protección corto circuito
Protección a polaridad inversa
Motor dc:
+/-12Vdc
Medidor de potencia
Tenemos datos de corriente A, voltaje V, Energía Wh, Carga Ah, Potencia en W
ESPE
7. PARTE EXPERIMENTAL
Batería:
libre de mantenimiento 12V 12Ah C20
certificaciones UL, TUV, ISO 9001-2000.
Tarjeta de control y potencia:
Integrado MC7805C, 5Vdc
Interruptores
Dos posiciones con contactos NC y NO
Medidor de temperatura
Termocupla
certificado de calidad ISO 9001
calibrado en un laboratorio ISO 17025

## Slide 22
Acoplamiento de los sistemas eléctrico electrónico
Figura 5. Acoplamiento sistema eléctrico electrónico
Figura 6. Acoplamiento de vehículo con energía solar fotovoltaica 43Wp .
Se aprecia el prototipo de vehículo con energía solar fotovoltaica 43Wp ensamblado en su parte mecánica y eléctrica listo para la toma de datos y pruebas.
ESPE

## Slide 23
El funcionamiento del prototipo del vehículo solar fotovoltaico
ESPE
Figura 7. Diagrama de bloques del funcionamiento del prototipo
.Prototipo.MTS
Prototipo funcionamiento.MTS

## Slide 24
Instrumentación para medir la radiación solar local
ESPE
Figura 8. Pirheliómetro Eppley, piranometro
Escenario

## Slide 25
ESPE
8. ANALISIS Y RESULTADOS
Tabla 6: Mayor frecuencia de datos en función de la irradiancia global

## Slide 26
ESPE
Número de Muestras a diferentes irradiancias.
Figura 9. Número de Muestras a diferentes irradiancias
Tabla 7: Promedio de radiación

## Slide 27
ESPE
Tabla 8: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 1
Figura 10. Curva de potencia día 1, panel fotovoltaico 43Wp

## Slide 28
ESPE
Tabla 9: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 8
Figura 11. Curva de potencia día 8, panel fotovoltaico 43Wp

## Slide 29
ESPE
Tabla 10: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 11
Figura 12. Curva de potencia día 11, panel fotovoltaico 43Wp

## Slide 30
ESPE
Tabla 11: Variables del panel fotovoltaico monocristalino de 43Wp
Figura 13. Curva característica
Variable |  | Valor | Unidad
Corriente de corto circuito | Isc | 3,68 | A
Voltaje de circuito abierto | Voc | 20,00 | V
Corriente máxima potencia | Imax | 2,80 | A
Voltaje máxima potencia | Vmax | 15,60 | V
Potencia máxima potencia | Pmp | 43,68 | W
Fill Factor | FF | 0,59 | 
²

## Slide 31
ESPE
Tabla 12: Cálculo del voltaje Voc a diferentes irradiancias
Figura 14. Curva característica I-V diferentes irradiancias, panel fotovoltaico 43Wp

## Slide 32
ESPE
Tabla 13: Calculo del voltaje Voc, a diferente temperatura
Figura 15. Curva característica I-V diferentes temperaturas, panel fotovoltaico 43Wp

## Slide 33
ESPE
Figura 16. Variación del Voltaje, panel fotovoltaico 43Wp, día 11
Figura 17. Variación de corriente, panel fotovoltaico 43Wp, día 11
voltaje (V) | tambiente (°C) | tpanel (°C)
12,57 - 16,30 | 14,00 - 25,70 | 15,00 - 54,60
Tabla 14: Variacion Parámetros medidos

## Slide 34
ESPE
9. CONCLUSIONES
En el mejor escenario, la potencia máxima generada por el panel fotovoltaico fue de 43,68Wp con un voltaje 15,60V y una corriente 2,80A, a una irradiancia 1027W/m² con una temperatura ambiente 22,20 °C, a una temperatura del panel 52,70 °C, a una velocidad del viento 1,23 m/s. Lo que demuestra que el panel fotovoltaico monocristalino en las mejores condiciones puede llegar a su potencia pico.
El Factor de cuadratura del panel fotovoltaico de 43Wp del prototipo de vehículo solar tiene un valor de 0.59, demostrando que no es de alta eficiencia.
Dentro de la investigación la temperatura máxima llego a 54,60°C, con lo que el voltaje de circuito abierto seria de 18V.
En la toma de datos con el piranómetro la radiación directa obtuvo un promedio 741,58 W/m².

## Slide 35
ESPE
9. CONCLUSIONES
En un día soleado se obtuvo una frecuencia de 733 datos que supera los 1000 W/m², con rango de irradiancia global desde 553,58 W/m² a 1202,86 W/m².
En la investigación se pudo determinar que la corriente de salida del panel fotovoltaico es directamente proporcional a la radiación solar dentro de su curva característica, esto se demostró con los valores promedios diarios.
En la toma de muestras y análisis de resultados, se pudo observar que el área de potencia disminuye debido al incremento de temperatura.
Se evidencia que la sombra produce un caída de potencia considerable así esta sea en una sola oblea.
Mediante esta investigación se pudo desglosar todos los parámetros que corresponden al flas report como graficarlo y su comportamiento.

## Slide 36
ESPE
10. RECOMENDACIONES
Para la investigación se debe utilizar elementos de medición digitales y calibrados como radiómetro, multímetro, amperímetro, medidor de temperatura.
Durante la operación del vehículo solar fotovoltaico se debe tener en cuenta los dos switch, el S1 permite el paso de corriente del panel fotovoltaico activando la instrumentación de medida encendiendo el regulador, y el S2 permite el paso de corriente de la batería hacia la tarjeta y energizando el medidor de parámetros de la batería.
El uso del panel fotovoltaico y baterías producen corriente eléctrica lo que implica un riesgo eléctrico y a la vez genera movimiento de la parte mecánica, que puede provocar golpes o atascos, se debe tomar las precauciones correspondientes de seguridad personal e industrial para evitar riesgos eléctricos, físicos y químicos como es el caso de las baterías.
Los datos y resultados de la investigación son la base para nuevos prototipos, se debería utilizar un panel fotovoltaico flexible de alta eficiencia de silicio monocristalino, mejorando el aspecto constructivo y disminuyendo el peso del vehículo.

## Slide 37
ESPE
10. RECOMENDACIONES
La investigación y el funcionamiento puede fomentar el desarrollo en serie de un producto como carros para niños y de nuevas aplicaciones a través de la energía fotovoltaica.
Todas las partes del sistema fotovoltaico, baterías, instrumentos de medida deben ser adquiridas con certificaciones constructivas, manuales y garantías pertinentes.
Para el funcionamiento del panel fotovoltaico no es necesario tener un día completamente soleado o radiación directa, para tener mayor numero de datos se recomienda realizar la practica a medio día.
Tanto el sistema de control como la instrumentación nos facilita la recolección de datos para análisis de gráficos y entendimiento del fenómeno solar.
Los estudios y datos que presenta el Inamhi son una base importante, sin embargo son muy generales, en comparación con los medidos con el radiómetro.

## Slide 38
AHMAD G. & MOHAMAD M., 2000, "Use of PV systems in remote car filling stations", Energy Conversion and Management, 41, 12, 1293-1301.
BELMILI H., et al, 2010, "Design and development of a data acquisition system for photovoltaic modules characterization", Renewable Energy, 35, 7, 1484-1492.
BISHOP V. 2009, ¨International Glossary of Biochemistry, Construction, Energy & Power Engineering¨, First Edition, Global Media.
DEGUNTHER R, 2009. ¨Solar Power¨, Alternative Energy for Dummies, Wiley Publishing, Inc.
DURISCH W., et al, 2000, "Characterization of photovoltaic generators", Applied Energy, 65, 4, 273-284.
FONASH S. 2010, Solar Cell Device Physics, Second Edition, Elsevier.
GIBILISCO S.,2007 , Alternative Energy Demystified. A self teaching guide. Mc Graw Hill.
ESPE
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 39
ESPE
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GILBERT M.,2004. Renewable and Efficient Electric Power System, Wiley.
HARPER G., 2007,Solar Energy Projects, Build it yourself projects, McGrowHill
HESTER R & HARRISON R., 2003, Sustainability and Environmental Impact of Renewable Energy Resources, Issues in Environmental Science and Technology, RS.C.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2009, Cities Tows & Renewable Energy.
KALTSCHMILTT, et al, 2007, "Photovoltaic Power Generation", Renewable Energy, 229-287
KALTSCHMITT M., et al,2007. ¨Renewable Energy¨, technology, Economics and Environment., Springer.
MACZULAK A.,2010., Renewable Energy. Sources and Methods.

## Slide 40
ESPE
PREGUNTAS

## Slide 41
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
HECTOR HOMERO CRUZ L.
hector_homero@hotmail.com
Teléfono: +593 0996804973