## Slide 1
Autor:
Andrea Paola Aguilar Sánchez
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
INGENIERO MECÁNICO

## Slide 2
“CARACTERIZACIÓN DE LA INFLUENCIA DE BIOMASAS ECUATORIANAS SOBRE LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO”

## Slide 3
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015
ANTECEDENTES
31 de Enero de 1906
Ecuador
15 de Agosto del 2007
Perú
Primera fábrica inicia su producción en 1923, a cargo del Ing. José Rodríguez.
Coliseo en Roma
70 d.C.
GENERALIDADES

## Slide 4
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Dinámica de endurecimiento del cemento
GENERALIDADES
Demanda de residuos industriales de biomasa
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 5
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Mejoramiento de las condiciones de vivienda
GENERALIDADES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 6
OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia que poseen las diferentes biomasas provenientes de raquis de palma africana, raquis de plátano, cascarilla de cacao, cascarilla de café, bagazo de caña y guadúa en presencia del cemento portland puzolánico, y así definir la mejor biomasa compatible con dicho cemento.
GENERALIDADES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 7
OBJETIVO ESPECÍFICO
Determinar las curvas de hidratación del cemento portland puzolánico en combinación con biomasas ecuatorianas de alta presencia en el país, para la obtención de la evolución termocinética de la reacción que está ocurriendo.
Determinar los índices del retardo relativo del tiempo, de la disminución relativa de la temperatura, de la pendiente máxima relativa, para determinar el índice de compatibilidad tanto del cemento portland como del puzolánico.
Establecer el método de ensayo para la determinación de las curvas de hidratación en el calorímetro, y así medir la temperatura en un sistema cuasi adiabático.
GENERALIDADES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 8
JUSTIFICACIÓN
El cemento continuará siendo el material básico para la construcción de las viviendas.
Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.
GENERALIDADES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 9
ALCANCE
GENERALIDADES
Determinar si existe o no un efecto de las biomasas ecuatorianas provenientes de raquis de palma africana, raquis de plátano, cascarilla de cacao, cascarilla de café, bagazo de caña y guadúa, sobre la hidratación del cemento portland puzolánico.
Determinar la temperatura y tiempo de hidratación de la pasta aglutinante con las biomasas, mediante la utilización de un calorímetro cuasi adiabático, y definir la mejor biomasa compatible.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 10
DEFINICIÓN DE CEMENTO
MARCO TEÓRICO
El término “cemento” en construcción, se refiere a agentes que se mezclan con agua para obtener una pasta aglutinante.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 11
CEMENTO PORTLAND
PUZOLÁNICO
MARCO TEÓRICO
El cemento portland puzolánico es un cemento hidráulico, en el cual la puzolana representa hasta el 40% en masa del cemento compuesto.
Las puzolanas se identifican como un material silíceo, pero que en presencia de la humedad reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a la temperatura ambiente.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 12
FABRICACIÓN DEL CEMENTO IP
MARCO TEÓRICO
Extracción de calizas y arcillas.
Descender en cintas transportadoras una distancia de 292 m.
Calcinación de los materiales, formando el clínker.
Al clínker se le añade pequeñas porciones de yeso y puzolana.
Trituración de piedras.
Apiladora radial, se reduce el tamaño a 25 mm.
Mezcla 92% de caliza y un 8% de arcilla, se tritura.
Harina de crudo almacenada en silos.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 13
COMERCIALIZACIÓN DEL
CEMENTO GRIS
MARCO TEÓRICO
Comercialización mensual en Ecuador años 2006 – 2014
Comercialización por regiones en Ecuador año 2014
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 14
NORMAS DE CEMENTOS
MARCO TEÓRICO
Título de la Norma | Norma Nacional | Norma Internacional | 1era. Publicación | Edad
Cementos Portland. Requisitos | NTE INEN 152 | ASTM C150 | 1940 | 75 años
Cementos Hidráulicos Compuestos. Requisitos | NTE INEN 490 | ASTM C595 | 1967 | 48 años
Cementos Hidráulicos. Requisitos de Desempeño | NTE INEN 2380 | ASTM C1157 | 1992 | 23 años
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 15
TIPOS DE CEMENTOS
MARCO TEÓRICO
CEMENTOS PORTLAND
Cemento Portland Normal, Tipo I.
Cemento Portland de resistencia moderada a los sulfatos, Tipo II.
Cemento Portland de alta resistencia inicial, Tipo III.
Cemento Portland de bajo calor de hidratación, Tipo IV.
Cemento Portland de alta resistencia a los sulfatos, Tipo V.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 16
REPRESENTACIÓN DE LAS
ETAPAS DE HIDRATACIÓN
MARCO TEÓRICO
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 17
AGUA EN LA HIDRATACIÓN
DE LOS CEMENTOS
MARCO TEÓRICO
El agua debe estar exenta de ácido, aceite u otra sustancia perjudicial para el correcto desarrollo del mismo.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 18
FRAGUADO
MARCO TEÓRICO
El fraguado hace referencia al endurecimiento de la pasta de cemento o al cambio de estado plástico al estado sólido.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 19
BIOMASA
MARCO TEÓRICO
La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y deshechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 20
CLASIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DE BIOMASA
MARCO TEÓRICO
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 21
FUENTES DE BIOMASA
MARCO TEÓRICO
Mapa de la distribución geográfica de biomasa de desechos agropecuarios
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 22
PALMA AFRICANA
MARCO TEÓRICO
CARACTERÍSTICAS | ORIGEN | NOMBRE CIENTÍFICO | DESARROLLO EN TEMPERATURAS | ALTITUD | ZONAS DE PRODUCCIÓN
PALMA AFRICANA | Golfo de Guinea en el África occidental | Elaeis guineensis | Entre 22 y 23ᵒC | Tierras por debajo de los 500 msnm | Santo Domingo de los Tsáchilas, Quinindé, Francisco de Orellana y Quevedo
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 23
RAQUIS DE PALMA AFRICANA
MARCO TEÓRICO
Constituye el 50% en peso de la fruta para procesar.
Las fibras son fuertes y estables.
Necesitan superar la temperatura de 330ᵒC para degradarse.
En las fibras se encuentra celulosa en un 60%.
Origen: Santo Domingo de los Tsáchilas.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 24
PLÁTANO
MARCO TEÓRICO
CARACT. | ORIGEN | NOMBRE CIENTÍFICO | TEMPERATURA | ALTITUD | ZONAS DE PRODUCCIÓN
PLÁTANO | Provienen de Filipinas y de otras regiones de Asia Sub – Oriental | Musa Balbisiana | 25 - 30ᵒC | Suelos tropicales húmedos de entre 0 y 300 msnm | El Guayas, El Oro y Los Ríos
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 25
RAQUIS DE PLÁTANO
MARCO TEÓRICO
Alto contenido de potasio (K).
De la planta de plátano, solo el 12% se considera comercializable, que es el fruto, lo demás se convierte en residuo agrícola.
Origen: Santo Domingo de los Tsáchilas.
Absorbe fácilmente el 30% del agua disponible a partir del punto de humedad equivalente.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 26
CACAO
MARCO TEÓRICO
CARACTERÍSTICAS | ORIGEN | NOMBRE CIENTÍFICO | TEMPERATURA | ALTITUD | ZONAS DE PRODUCCIÓN
CACAO | Cuenca alta del Río Amazonas | Theobroma cacao L. | 25 - 29ᵒC | Entre 0 y 800 msnm | Los Ríos, El Oro, y al sur de la provincia del Guayas
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 27
CASCARILLA DE CACAO
MARCO TEÓRICO
De 100 kilogramos de semillas de cacao, el 85% se considera rentable, y del restante, el 12% corresponde a la cascarilla.
Posee alto contenido de antioxidantes y alcaloides.
Posee un pigmento resistente al calor y a la luz.
Origen: Santo Domingo de los Tsáchilas.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 28
CAFÉ
MARCO TEÓRICO
CARACTERÍSTICAS | ORIGEN | NOMBRE CIENTÍFICO | TEMPERATURA | ALTITUD | ZONAS DE PRODUCCIÓN
CAFÉ | Etiopía | Coffea arabica | 15 - 25ᵒC | Entre 500 y 2000 msnm | Zonas tropicales húmedas del litoral y en la región amazónica
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 29
CASCARILLA DE CAFÉ
MARCO TEÓRICO
Presentan cantidades apreciables de cafeína.
Posee un bajo contenido de humedad, puesto que anteriormente se expone a un proceso de secado.
Origen: Santo Domingo de los Tsáchilas.
Se los considera de naturaleza tóxica.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 30
CAÑA DE AZÚCAR
MARCO TEÓRICO
CARACTERÍSTICAS | ORIGEN | NOMBRE CIENTÍFICO | TEMPERATURA | ALTITUD | ZONAS DE PRODUCCIÓN
CAÑA DE AZÚCAR | Nueva Guinea | Saccharum officinarum | Temperatura promedio de 25ᵒC, con una mínima de 18ᵒC y una máxima de 34ᵒC | 0 y 1000 msnm | Guayas, Cañar, Carchi, Imbabura, Los Ríos y Loja
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 31
BAGAZO DE CAÑA
MARCO TEÓRICO
Está compuesto de un 80% entre celulosa y hemicelulosa y el 20% de lignina.
Posee una alta eficiencia fotosintética.
El contenido de azúcar oscila entre el 11 y 16%.
Origen: Baños de Agua Santa, Provincia de Imbabura.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 32
GUADÚA
MARCO TEÓRICO
CARACT. | ORIGEN | NOMBRE CIENTÍFICO | TEMPERATURA | ALTITUD | ZONAS DE PRODUCCIÓN
GUADÚA | Selvas sudestes venezolanas | Guagúa angustifolia | 18 - 28ᵒC | Zonas tropicales, subtropicales y templadas de 400 a 1200 msnm | Esmeraldas, Los Ríos y Guayas
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 33
GUADÚA
MARCO TEÓRICO
Recurso natural renovable de rápido crecimiento.
Fácil manejo.
Tiene fibras naturales muy fuertes.
Origen: Quevedo, Provincia de Los Ríos.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 34
APARATO CALORIMÉTRICO
MÉTODO DE ENSAYO
El calorímetro es un equipo que determina la temperatura en un sistema adiabático durante un determinado tiempo.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 35
APARATO CALORIMÉTRICO
MÉTODO DE ENSAYO
CALORÍMETRO
PRIMER RECIPIENTE DE AISLAMIENTO
Tubo de vidrio borosilicato en vacío
SEGUNDO RECIPIENTE DE AISLAMIENTO
Vidrio
TERCER RECIPIENTE DE AISLAMIENTO
Polipropileno
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 36
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
MÉTODO DE ENSAYO
Policloruro de vinilo (PVC)
Base para muestra
Tapa 2do. recipiente
Tapa 1er. recipiente
Polipropileno
Tapa 3er. recipiente
Latón
Soporte 1er. recipiente
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 37
ELEMENTOS AISLANTES
MÉTODO DE ENSAYO
Poliestireno Expandido
Espuma de poliuretano de color negro
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 38
SENSORES
MÉTODO DE ENSAYO
Termocupla Tipo K: El rango de medición de los termopares tipo K es de 0 a 1300ᵒC.
MAX6675: Cumple la función de digitalizar las señales obtenidas de la termocupla tipo K.
DHT11: Tiene la señal digital calibrada por lo que asegura fiabilidad a lo largo del tiempo.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 39
MATERIALES
MÉTODO DE ENSAYO
Cemento portland puzolánico tipo IP Lafarge – Selva Alegre
Vaso de precipitación de vidrio de 400 mililitros y varilla de agitación de vidrio de 25 cm.
Agua destilada
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 40
MATERIALES
MÉTODO DE ENSAYO
Materiales para realizar la toma de datos
Balanza de 5 kilogramos – 11 libras, marca CAMRY
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 41
PROCEDIMIENTO
MÉTODO DE ENSAYO
Interfaz HMI, para la observación de parámetros e interacción con el usuario
Habitación con temperatura constante a 23°C ± 2°C.
Materiales deben estar a temperatura ambiente.
Mezclar 150 gramos de cemento y 60 cm3 de agua destilada por 5 minutos.
Colocar la muestra en el vaso térmico de 4 onzas.
Insertar la lámina de cobre en la mezcla.
Cerrar cada uno de los recipientes y verificar en el software.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 42
PROCEDIMIENTO
MÉTODO DE ENSAYO
donde:
: Masa de la biomasa. [gr.]
: Masa del agua. [gr.]
: Masa del cemento. [gr.]
Determinación de la masa de biomasa:

## Slide 43
PRUEBA PILOTO CON
AGUA DESTILADA
MÉTODO DE ENSAYO
24°C
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 44
PRUEBA PILOTO CON
PASTA AGLUTINANTE
MÉTODO DE ENSAYO
23°C
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 45
ENSAYOS REALIZADOS
MÉTODO DE ENSAYO
Pasta de cemento portland
Tapa del primer recipiente de aislamiento con gotas de vapor saturado
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 46
ENSAYOS REALIZADOS
MÉTODO DE ENSAYO
Pasta de cemento portland
puzolánico tipo IP
Calorímetro con vapor saturado
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 47
ENSAYOS REALIZADOS
MÉTODO DE ENSAYO
BIOMASA | CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO |  | CEMENTO PORTLAND
Raquis de palma africana |  |  | 
Raquis de plátano |  |  | 
Cascarilla de cacao |  |  | 
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 48
ENSAYOS REALIZADOS
MÉTODO DE ENSAYO
BIOMASA | CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO |  | CEMENTO PORTLAND
Cascarilla de café |  |  | 
Bagazo de caña |  |  | 
Guadúa |  |  | 
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 49
ENSAYOS REALIZADOS
MÉTODO DE ENSAYO
 | DÍAS DE SECADO | ABSORCIÓN DE AGUA | LIBERACIÓN DE AGUA | OBSERVACIONES
RAQUIS DE PALMA AFRICANA | 30 | Regular | Regular | Formación de masa voluminosa de fibras
RAQUIS DE PLÁTANO | 21 | Excelente | Excelente | Presenta dureza al ser cortado
CASCARILLA DE CACAO | 15 | Regular | Regular | Fácilmente quebrantado
CASCARILLA DE CAFÉ | 21 | Buena | Buena | Fácilmente quebrantado
BAGAZO DE CAÑA | 21 | Excelente | Excelente | Presenta dureza al ser cortado
GUADÚA | 21 | Regular | Regular | Presenta dureza al ser cortado
El calorímetro se humedece con la presencia del cemento portland y el raquis de palma africana, cascarilla de cacao y de café.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 50
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO PORTLAND
| 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515
 | 35.24 | 35.7467 | 36.4067 | 36.8617 | 37.655 | 37.8467 | 38.52 | 38.635 | 39.05 | 39.445 | 39.445 | 39.5133 | 39.51 | 39.5483 | 39.5883 | 39.4583 | 39.0233 | 38.7767 | 38.75 | 38.6983 | 38.3783 | 37.9883 | 37.6633 | 37.7017 | 37.4067 | 37.1233 | 36.9617 | 36.6183 | 36.595 | 36.2667 | 36.1583 | 35.9967 | 35.7567 | 35.7433 | 35.2917
Chart: CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO TIPO IP
| 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775
 | 25.9433 | 26.2117 | 26.1517 | 26.0617 | 26.1367 | 26.3233 | 26.1183 | 26.2817 | 26.295 | 26.51 | 26.475 | 26.5267 | 26.5783 | 26.3917 | 26.5383 | 26.5367 | 26.49 | 26.63 | 26.515 | 26.5667 | 26.5917 | 26.5967 | 26.5567 | 26.5333 | 26.4817 | 26.6067 | 26.545 | 26.7267 | 26.5367 | 26.5167 | 26.4483 | 26.67 | 26.44 | 26.445 | 26.5033 | 26.355 | 26.2433 | 26.3733 | 26.4433 | 26.5833 | 26.3667 | 25.9817 | 25.9233 | 25.9833 | 26.1567 | 25.8717
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 51
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO PORTLAND CON RAQUIS DE PALMA HÚMEDA
| 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720
 | 31.6583 | 31.7817 | 31.9717 | 31.8517 | 32.025 | 31.9533 | 32.4883 | 32.6483 | 32.49 | 32.28 | 32.4283 | 32.5333 | 32.4383 | 32.5483 | 32.4233 | 32.6017 | 32.5 | 32.5367 | 32.3933 | 32.4883 | 32.3167 | 32.4317 | 32.3733 | 32.2367 | 32.1667 | 32.0467 | 32.2433 | 32.0133 | 32.07 | 31.9617 | 31.9467 | 31.925 | 31.85 | 31.7817 | 31.785 | 31.8917 | 31.65
Chart: CEMENTO TIPO IP CON RAQUIS DE PALMA SECA
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260
 | 24.5341 | 24.825 | 24.84 | 24.7983 | 24.9717 | 24.9383 | 24.8817 | 25.0367 | 25.0333 | 25.2517 | 25.1333 | 25.1617 | 25.1133 | 25.1717 | 25.1367 | 25.0633 | 24.97 | 25.1217 | 25.105 | 25.2183 | 25.0683 | 25.1 | 24.9567 | 24.9983 | 25.045 | 25.0067 | 25.0683 | 24.99 | 24.83 | 25.035 | 24.935 | 24.98 | 25.0367 | 25.0233 | 25.0333 | 25.0083 | 24.8083 | 24.845 | 24.7183 | 24.7917 | 24.9017 | 24.725 | 24.6833 | 24.8233 | 24.785 | 24.7833 | 24.67 | 24.715 | 24.72 | 24.6817 | 24.64 | 24.535
CURVAS DE HIDRATACIÓN
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 52
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO TIPO IP CON RAQUIS DE PALMA HÚMEDA
| 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 | 950
 | 27.32 | 27.4417 | 27.41 | 27.3517 | 27.375 | 27.3783 | 27.545 | 27.5283 | 27.48 | 27.41 | 27.4617 | 27.425 | 27.4883 | 27.4817 | 27.5467 | 27.4667 | 27.6333 | 27.54 | 27.5833 | 27.6367 | 27.5483 | 27.5333 | 27.51 | 27.485 | 27.44 | 27.605 | 27.5717 | 27.5283 | 27.6933 | 27.6467 | 27.6683 | 27.52 | 27.59 | 27.64 | 27.45 | 27.5083 | 27.7117 | 27.5333 | 27.765 | 27.6733 | 27.4767 | 27.5167 | 27.5033 | 27.4317 | 27.5417 | 27.4367 | 27.3917 | 27.3183 | 27.4017 | 27.5033 | 27.505 | 27.28
Chart: CEMENTO PORTLAND CON RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO
| 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735
 | 29.0833 | 29.3133 | 29.4483 | 29.495 | 29.5217 | 29.4117 | 29.5167 | 29.6533 | 29.7633 | 29.6433 | 29.675 | 29.8283 | 29.8733 | 29.67 | 29.795 | 29.8817 | 29.935 | 30.0767 | 29.865 | 29.8417 | 29.8583 | 29.9183 | 29.725 | 29.8567 | 29.8283 | 29.9283 | 29.975 | 29.775 | 29.8233 | 29.67 | 29.7333 | 29.615 | 29.745 | 29.71 | 29.6517 | 29.555 | 29.525 | 29.49 | 29.4767 | 29.3217 | 29.3083 | 29.18 | 29.09
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 53
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO TIPO IP CON RAQUIS DE PLÁTANO SECO
| 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425
 | 25.46 | 25.605 | 25.6767 | 25.675 | 25.6633 | 25.76 | 25.8633 | 25.655 | 25.7217 | 25.6367 | 25.7833 | 25.6483 | 25.6933 | 25.7833 | 25.8483 | 25.625 | 25.6733 | 25.71 | 25.7333 | 25.5817 | 25.8217 | 25.6717 | 25.81 | 25.6583 | 25.63 | 25.5783 | 25.6167 | 25.6183 | 25.775 | 25.6983 | 25.5417 | 25.6283 | 25.6817 | 25.5817 | 25.6883 | 25.4783
Chart: CEMENTO TIPO IP CON RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO
| 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490
 | 24.5433 | 24.665 | 24.6317 | 24.735 | 24.6533 | 24.7117 | 24.6983 | 24.8083 | 24.5783 | 24.6567 | 24.645 | 24.59 | 24.7833 | 24.805 | 24.7433 | 24.635 | 24.73 | 24.655 | 24.61 | 24.645 | 24.6733 | 24.8733 | 24.7667 | 24.675 | 24.7083 | 24.5583
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 54
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO PORTLAND CON CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA
| 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580
 | 31.9133 | 32.185 | 32.4183 | 32.5267 | 32.7083 | 32.6317 | 32.8483 | 32.8383 | 32.885 | 32.98 | 32.9333 | 32.7433 | 32.8533 | 32.8983 | 32.9 | 33.1067 | 32.775 | 32.9167 | 32.805 | 32.8183 | 32.9417 | 32.7633 | 32.7917 | 32.735 | 32.6783 | 32.515 | 32.2767 | 32.3517 | 32.1567 | 31.9783 | 31.9133
Chart: CEMENTO TIPO IP CON CASCARILLA DE CACAO SECA
| 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 | 950 | 955 | 960 | 965 | 970
 | 23.7933 | 24.015 | 23.9933 | 24.06 | 24.0767 | 24.3 | 24.1517 | 24.2283 | 24.1383 | 24.2267 | 24.15 | 24.09 | 24.1417 | 23.91 | 24.015 | 23.9683 | 23.9883 | 23.9067 | 23.9417 | 24.1483 | 24.0333 | 24.2367 | 24.07 | 23.99 | 24.085 | 23.9883 | 23.975 | 23.9317 | 23.945 | 23.9217 | 23.8717
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 55
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO TIPO IP CON CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA
| 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890
 | 25.91 | 26.075 | 26.11 | 26.3267 | 26.075 | 26.0583 | 26.05 | 26.1017 | 26.2417 | 26.0783 | 26.1 | 26.2933 | 26.2717 | 26.13 | 26.54 | 26.1317 | 26.2167 | 26.2533 | 26.2167 | 26.2567 | 26.27 | 26.24 | 26.3317 | 26.185 | 26.365 | 26.245 | 26.385 | 26.245 | 26.1233 | 26.1917 | 26.0517 | 26.1117 | 26.375 | 26.2867 | 26.1033 | 25.9483
Chart: CEMENTO PORTLAND CON CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA
| 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710
 | 31.4383 | 31.4617 | 31.6017 | 31.575 | 31.895 | 31.925 | 31.835 | 31.815 | 31.905 | 32.0733 | 31.97 | 32.3117 | 32.285 | 32.4733 | 32.25 | 32.425 | 32.595 | 32.2817 | 32.45 | 32.4717 | 32.355 | 32.335 | 32.1417 | 32.07 | 32.12 | 32.0633 | 32.0267 | 31.765 | 31.815 | 31.8317 | 31.865 | 31.8167 | 31.6633 | 31.675 | 31.6583 | 31.5067 | 31.4567
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 56
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO TIPO IP CON CASCARILLA DE CAFÉ SECA
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220
 | 25.0083 | 25.3133 | 25.3883 | 25.6833 | 25.65 | 25.6533 | 25.86 | 25.9133 | 25.8467 | 25.89 | 25.8883 | 25.8133 | 25.9367 | 25.8233 | 25.89 | 25.7967 | 25.93 | 25.785 | 25.855 | 25.7833 | 25.7867 | 25.7583 | 25.77 | 25.665 | 25.725 | 25.6617 | 25.7033 | 25.5817 | 25.6867 | 25.6233 | 25.5333 | 25.5383 | 25.57 | 25.4433 | 25.55 | 25.3817 | 25.3983 | 25.35 | 25.325 | 25.3717 | 25.3 | 25.0367
Chart: CEMENTO TIPO IP CON CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA
| 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 | 950 | 955 | 960 | 965 | 970 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1065 | 1070 | 1075
 | 26.47 | 26.6167 | 26.655 | 26.6333 | 26.645 | 26.6983 | 26.595 | 26.775 | 26.735 | 26.7183 | 26.855 | 26.7467 | 26.7733 | 26.8017 | 26.7633 | 26.7483 | 26.8083 | 26.785 | 26.7683 | 26.845 | 26.79 | 26.89 | 26.8783 | 26.8683 | 26.8433 | 26.8717 | 26.7567 | 26.8033 | 26.8683 | 26.705 | 26.7367 | 26.9733 | 26.895 | 26.7533 | 26.9017 | 26.6867 | 26.9067 | 26.7933 | 26.8233 | 26.73 | 26.7283 | 26.7367 | 26.7767 | 26.6783 | 26.7317 | 26.8533 | 26.7267 | 26.79 | 26.7017 | 26.6517 | 26.7617 | 26.66 | 26.6933 | 26.695 | 26.49
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 57
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
Chart: CEMENTO POTLAND CON BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO
| 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725
 | 25.9333 | 26.18 | 26.2217 | 26.2133 | 26.2833 | 26.345 | 26.3367 | 26.3483 | 26.4567 | 26.36 | 26.48 | 26.495 | 26.5033 | 26.4317 | 26.68 | 26.5083 | 26.6217 | 26.5233 | 26.3733 | 26.525 | 26.4817 | 26.525 | 26.4817 | 26.5267 | 26.5567 | 26.4833 | 26.4567 | 26.3717 | 26.4483 | 26.265 | 26.1917 | 26.2783 | 26.0067 | 26.245 | 25.935
Chart: CEMENTO TIPO IP CON BAGAZO DE CAÑA SECO
| 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750
 | 25.1133 | 25.2383 | 25.33 | 25.315 | 25.4483 | 25.5333 | 25.3833 | 25.35 | 25.3933 | 25.4617 | 25.5083 | 25.3483 | 25.5967 | 25.4517 | 25.4433 | 25.4467 | 25.6517 | 25.5267 | 25.475 | 25.7383 | 25.525 | 25.5333 | 25.52 | 25.4583 | 25.3767 | 25.5083 | 25.5283 | 25.5867 | 25.4717 | 25.4983 | 25.4217 | 25.6867 | 25.78 | 25.56 | 25.5383 | 25.3433 | 25.4833 | 25.5 | 25.4683 | 25.3683 | 25.2017
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 58
Chart: CEMENTO TIPO IP CON BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265
 | 24.3727 | 24.6383 | 24.6183 | 24.77 | 24.7483 | 24.6267 | 24.7267 | 24.5133 | 24.5517 | 24.6183 | 24.5983 | 24.73 | 24.6467 | 24.67 | 24.63 | 24.4533 | 24.6317 | 24.7267 | 24.865 | 24.855 | 24.8333 | 24.8733 | 24.7133 | 24.455 | 24.5117 | 24.4217 | 24.3233 | 24.6767 | 24.57 | 24.7967 | 24.9467 | 24.8067 | 24.7867 | 24.72 | 24.8217 | 24.7183 | 24.6967 | 24.73 | 24.7133 | 24.6683 | 24.6317 | 24.6067 | 24.655 | 24.75 | 24.7217 | 24.505 | 24.64 | 24.58 | 24.5033 | 24.5917 | 24.5517 | 24.6383 | 24.3833
Chart: CEMENTO PORTLAND CON GUADÚA HÚMEDA
| 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850
 | 33.4967 | 33.5967 | 33.5733 | 33.8383 | 33.8733 | 33.92 | 33.9517 | 34.1467 | 34.2683 | 34.3667 | 34.5067 | 34.41 | 34.6133 | 34.4667 | 34.3267 | 34.435 | 34.5933 | 34.5033 | 34.3833 | 34.4617 | 34.3 | 34.445 | 34.4667 | 34.11 | 33.925 | 34.095 | 33.7883 | 33.8467 | 33.8217 | 33.8467 | 33.8383 | 33.6617 | 33.4283
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 59
Chart: CEMENTO TIPO IP CON GUADÚA SECA
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195
 | 23.7083 | 23.8583 | 23.7967 | 24.025 | 24.09 | 24.1117 | 24.0933 | 24.095 | 24.06 | 24.15 | 24.3433 | 24.2167 | 24.205 | 24.0783 | 23.94 | 24.13 | 23.9883 | 24.0033 | 23.955 | 23.98 | 23.895 | 24.0483 | 23.7917 | 23.9883 | 23.87 | 23.8783 | 23.99 | 23.885 | 23.7183
Chart: CEMENTO TIPO IP CON GUADÚA HÚMEDA
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245
 | 23.7255 | 23.8517 | 23.975 | 23.9983 | 24.115 | 24.4317 | 24.425 | 24.4733 | 24.5267 | 24.6033 | 24.5567 | 24.5317 | 24.6267 | 24.5183 | 24.605 | 24.6533 | 24.5417 | 24.66 | 24.645 | 24.7183 | 24.505 | 24.4483 | 24.3433 | 24.49 | 24.4433 | 24.3617 | 24.415 | 24.5467 | 24.2683 | 24.3033 | 24.335 | 24.3267 | 24.3733 | 24.2217 | 24.06 | 24.195 | 24.26 | 24.1517 | 23.9233 | 23.8583 | 24.0217 | 23.77 | 23.955 | 23.9267 | 24.0367 | 23.8533 | 23.8617 | 23.8617 | 23.75
CURVAS DE HIDRATACIÓN
PROCESAMIENTO DE DATOS
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 60
Chart: TEMPERATURA DE AISLAMIENTO DEL CEMENTO PORTLAND
| 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515
 | 24.9683 | 24.9617 | 24.9817 | 24.9133 | 25 | 24.9483 | 24.94 | 24.9283 | 24.94 | 24.9733 | 24.9733 | 24.9833 | 24.9417 | 24.9983 | 25.0133 | 24.94 | 24.9817 | 24.97 | 24.9717 | 25.0283 | 24.915 | 24.935 | 24.9483 | 24.96 | 24.9967 | 24.9667 | 24.945 | 24.9717 | 24.95 | 24.99 | 25.0033 | 25.0367 | 24.9383 | 24.9917 | 25.0017
Chart: TEMPERATURA DE AISLAMIENTO DEL CEMENTO TIPO IP
| 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775
 | 21.91 | 21.9433 | 21.9917 | 21.9367 | 21.9 | 21.985 | 21.91 | 21.95 | 21.8367 | 22.0367 | 21.935 | 21.89 | 21.8933 | 21.9233 | 22.0383 | 21.9883 | 21.9133 | 21.8933 | 21.8683 | 21.83 | 21.8567 | 21.8933 | 21.8717 | 21.8733 | 21.9217 | 21.8633 | 21.8167 | 21.9333 | 21.9583 | 21.915 | 21.8567 | 22.0383 | 21.95 | 21.8933 | 22.025 | 21.9917 | 21.83 | 21.9117 | 22.0133 | 22.02 | 22.0333 | 21.9617 | 21.8367 | 21.8967 | 22.0267 | 21.9
CURVAS DE TEMP. AISLAMIENTO
PROCESAMIENTO DE DATOS
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 61
ÍNDICE DE TIEMPO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
donde:
: Índice del retardo relativo del tiempo.
: Tiempo máximo en alcanzar la temperatura máxima de hidratación de la mezcla.
: Tiempo máximo en alcanzar la temperatura máxima de hidratación del cemento.
 | tiempo [min] | 
CEMENTO PORTLAND | 415 | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 575 | 0,39
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 610 | 0,47
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 505 | 0,22
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 610 | 0,47
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 625 | 0,51
GUADÚA HÚMEDA | 750 | 0,81
 | tiempo [min] | 
CEMENTO PORTLAND | 415 | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 575 | 0,39
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 610 | 0,47
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 505 | 0,22
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 610 | 0,47
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 625 | 0,51
GUADÚA HÚMEDA | 750 | 0,81
 | tiempo [min] | 
CEMENTO TIPO IP | 685 | 
RAQUIS DE PALMA SECA | 50 | -0,93
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 885 | 0,29
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | 280 | -0,59
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 470 | -0,31
CASCARILLA DE CACAO SECA | 845 | 0,23
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 785 | 0,15
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | 75 | -0,89
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 960 | 0,40
BAGAZO DE CAÑA SECO | 710 | 0,04
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 155 | -0,77
GUADÚA SECA | 105 | -0,85
GUADÚA HÚMEDA | 100 | -0,85
 | tiempo [min] | 
CEMENTO TIPO IP | 685 | 
RAQUIS DE PALMA SECA | 50 | -0,93
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 885 | 0,29
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | 280 | -0,59
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 470 | -0,31
CASCARILLA DE CACAO SECA | 845 | 0,23
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 785 | 0,15
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | 75 | -0,89
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 960 | 0,40
BAGAZO DE CAÑA SECO | 710 | 0,04
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 155 | -0,77
GUADÚA SECA | 105 | -0,85
GUADÚA HÚMEDA | 100 | -0,85
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 62
ÍNDICE DE TIEMPO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Chart: ÍNDICE DEL RETARDO RELATIVO DEL TIEMPO PARA EL CEMENTO PORTLAND
ÍNDICE DE TIEMPO | 0.38554 | 0.46988 | 0.21687 | 0.46988 | 0.50602 | 0.80723
Chart: ÍNDICE DEL RETARDO RELATIVO DEL TIEMPO PARA EL CEMENTO TIPO IP
BIOMASAS | -0.92701 | 0.29197 | -0.59124 | -0.31387 | 0.23358 | 0.14599 | -0.89051 | 0.40146 | 0.036496 | -0.77372 | -0.84672 | -0.85401
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 63
ÍNDICE DE TEMPERATURA
ANÁLISIS DE RESULTADOS
donde:
: Índice de la disminución relativa de la temperatura.
: Temperatura máxima de hidratación de la mezcla.
: Temperatura máxima de hidratación del cemento.
 | Temperatura [°C] | 
CEMENTO PORTLAND | 39,59 | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 32,65 | 0,18
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 30,08 | 0,24
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 33,11 | 0,16
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 32,60 | 0,18
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 26,68 | 0,33
GUADÚA HÚMEDA | 34,61 | 0,13
 | Temperatura [°C] | 
CEMENTO PORTLAND | 39,59 | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 32,65 | 0,18
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 30,08 | 0,24
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 33,11 | 0,16
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 32,60 | 0,18
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 26,68 | 0,33
GUADÚA HÚMEDA | 34,61 | 0,13
 | Temperatura [°C] | 
CEMENTO TIPO IP | 26,73 | 
RAQUIS DE PALMA SECA | 25,25 | 0,06
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 27,77 | -0,04
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | 25,86 | 0,03
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 24,87 | 0,07
CASCARILLA DE CACAO SECA | 24,30 | 0,09
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 26,54 | 0,01
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | 25,94 | 0,03
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 26,97 | -0,01
BAGAZO DE CAÑA SECO | 25,78 | 0,04
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 24,95 | 0,07
GUADÚA SECA | 24,34 | 0,09
GUADÚA HÚMEDA | 24,72 | 0,08
 | Temperatura [°C] | 
CEMENTO TIPO IP | 26,73 | 
RAQUIS DE PALMA SECA | 25,25 | 0,06
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 27,77 | -0,04
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | 25,86 | 0,03
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 24,87 | 0,07
CASCARILLA DE CACAO SECA | 24,30 | 0,09
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 26,54 | 0,01
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | 25,94 | 0,03
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 26,97 | -0,01
BAGAZO DE CAÑA SECO | 25,78 | 0,04
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 24,95 | 0,07
GUADÚA SECA | 24,34 | 0,09
GUADÚA HÚMEDA | 24,72 | 0,08
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 64
ÍNDICE DE TEMPERATURA
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Chart: ÍNDICE DE LA DISMINUCIÓN RELATIVA DE TEMPERATURA DEL CEMENTO PORTLAND
ÍNDICE DE TEMPERATURA | 0.1753 | 0.24021 | 0.16368 | 0.17656 | 0.32609 | 0.12579
Chart: ÍNDICE DE LA DISMINUCIÓN RELATIVA DE TEMPERATURA PARA CEMENTO TIPO IP
ÍNDICE DE TEMPERATURA | 0.055188 | -0.03885 | 0.032302 | 0.069344 | 0.090796 | 0.0069843 | 0.029558 | -0.0092292 | 0.03542 | 0.0666 | 0.089174 | 0.075143

## Slide 65
ÍNDICE DE PENDIENTES
ANÁLISIS DE RESULTADOS
donde:
: Índice de la pendiente máxima relativa.
: Pendiente máxima de la curva de hidratación de la mezcla.
: Pendiente máxima de la curva de hidratación del cemento.
Ejemplo de cálculo de la pendiente:
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 66
ÍNDICE DE PENDIENTES
ANÁLISIS DE RESULTADOS
 | Pendiente | 
CEMENTO PORTLAND | -0,114125 | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 2,00E-03 | 1,02
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 2,63E-03 | 1,02
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | -9,89E-03 | 0,91
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 4,98E-02 | 1,44
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 6,47E-03 | 1,06
GUADÚA HÚMEDA | -5,00E-05 | 1,00
 | Pendiente | 
CEMENTO PORTLAND | -0,114125 | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 2,00E-03 | 1,02
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 2,63E-03 | 1,02
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | -9,89E-03 | 0,91
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 4,98E-02 | 1,44
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 6,47E-03 | 1,06
GUADÚA HÚMEDA | -5,00E-05 | 1,00
Chart: ÍNDICE DE LA PENDIENTE MÁXIMA RELATIVA DEL CEMENTO PORTLAND
ÍNDICE DE PENDIENTES | 1.0175 | 1.023 | 0.91338 | 1.4365 | 1.0567 | 0.99956
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 67
ÍNDICE DE PENDIENTES
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Chart: ÍNDICE DE LA PENDIENTE MÁXIMA RELATIVA PARA EL CEMENTO TIPO IP
ÍNDICE DE PENDIENTES | 1.9639 | -1.3769 | 2.0111 | -0.026604 | -15.2616 | -6.075 | 1.5606 | -0.86949 | 0.95161 | 0.71979 | -0.91296 | 0.4689
 | Pendiente | 
CEMENTO TIPO IP | -5,08E-03 | 
RAQUIS DE PALMA SECA | 4,90E-03 | 1,96
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | -1,21E-02 | -1,38
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | 5,14E-03 | 2,01
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | -5,22E-03 | -0,03
CASCARILLA DE CACAO SECA | -8,27E-02 | -15,26
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | -3,60E-02 | -6,07
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | 2,85E-03 | 1,56
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | -9,50E-03 | -0,87
BAGAZO DE CAÑA SECO | -2,46E-04 | 0,95
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | -1,42E-03 | 0,72
GUADÚA SECA | -9,73E-03 | -0,91
GUADÚA HÚMEDA | -2,70E-03 | 0,47
 | Pendiente | 
CEMENTO TIPO IP | -5,08E-03 | 
RAQUIS DE PALMA SECA | 4,90E-03 | 1,96
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | -1,21E-02 | -1,38
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | 5,14E-03 | 2,01
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | -5,22E-03 | -0,03
CASCARILLA DE CACAO SECA | -8,27E-02 | -15,26
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | -3,60E-02 | -6,07
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | 2,85E-03 | 1,56
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | -9,50E-03 | -0,87
BAGAZO DE CAÑA SECO | -2,46E-04 | 0,95
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | -1,42E-03 | 0,72
GUADÚA SECA | -9,73E-03 | -0,91
GUADÚA HÚMEDA | -2,70E-03 | 0,47
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 68
ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD
ANÁLISIS DE RESULTADOS
donde:
: Índice de compatibilidad.
CEMENTO PORTLAND |  |  |  | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 0,39 | 0,18 | 1,02 | 0,07
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 0,47 | 0,24 | 1,02 | 0,12
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 0,22 | 0,16 | 0,91 | 0,03
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 0,47 | 0,18 | 1,44 | 0,12
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 0,51 | 0,33 | 1,06 | 0,17
GUADÚA HÚMEDA | 0,81 | 0,13 | 1,00 | 0,10
CEMENTO PORTLAND |  |  |  | 
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 0,39 | 0,18 | 1,02 | 0,07
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | 0,47 | 0,24 | 1,02 | 0,12
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 0,22 | 0,16 | 0,91 | 0,03
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 0,47 | 0,18 | 1,44 | 0,12
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | 0,51 | 0,33 | 1,06 | 0,17
GUADÚA HÚMEDA | 0,81 | 0,13 | 1,00 | 0,10
CEMENTO TIPO IP |  |  |  | 
RAQUIS DE PALMA SECA | -0,93 | 0,06 | 1,96 | -0,100
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 0,29 | -0,04 | -1,38 | 0,016
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | -0,59 | 0,03 | 2,01 | -0,038
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | -0,31 | 0,07 | -0,03 | 0,001
CASCARILLA DE CACAO SECA | 0,23 | 0,09 | -15,26 | -0,324
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 0,15 | 0,01 | -6,07 | -0,006
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | -0,89 | 0,03 | 1,56 | -0,041
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 0,40 | -0,01 | -0,87 | 0,003
BAGAZO DE CAÑA SECO | 0,04 | 0,04 | 0,95 | 0,001
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | -0,77 | 0,07 | 0,72 | -0,037
GUADÚA SECA | -0,85 | 0,09 | -0,91 | 0,069
GUADÚA HÚMEDA | -0,85 | 0,08 | 0,47 | -0,030
CEMENTO TIPO IP |  |  |  | 
RAQUIS DE PALMA SECA | -0,93 | 0,06 | 1,96 | -0,100
RAQUIS DE PALMA HÚMEDA | 0,29 | -0,04 | -1,38 | 0,016
RAQUIS DE PLÁTANO SECO | -0,59 | 0,03 | 2,01 | -0,038
RAQUIS DE PLÁTANO HÚMEDO | -0,31 | 0,07 | -0,03 | 0,001
CASCARILLA DE CACAO SECA | 0,23 | 0,09 | -15,26 | -0,324
CASCARILLA DE CACAO HÚMEDA | 0,15 | 0,01 | -6,07 | -0,006
CASCARILLA DE CAFÉ SECA | -0,89 | 0,03 | 1,56 | -0,041
CASCARILLA DE CAFÉ HÚMEDA | 0,40 | -0,01 | -0,87 | 0,003
BAGAZO DE CAÑA SECO | 0,04 | 0,04 | 0,95 | 0,001
BAGAZO DE CAÑA HÚMEDO | -0,77 | 0,07 | 0,72 | -0,037
GUADÚA SECA | -0,85 | 0,09 | -0,91 | 0,069
GUADÚA HÚMEDA | -0,85 | 0,08 | 0,47 | -0,030
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 69
ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Chart: ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD PARA EL CEMENTO PORTLAND
ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD | 0.068769 | 0.11547 | 0.032422 | 0.11918 | 0.17436 | 0.1015
Chart: ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD PARA EL CEMENTO TIPO IP
ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD | -0.10047 | 0.015619 | -0.038408 | 0.00057904 | -0.32366 | -0.0061941 | -0.041079 | 0.0032216 | 0.0012302 | -0.037091 | 0.068933 | -0.030091
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 70
COSTOS DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS DE COSTOS
 | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | COSTO TOTAL ($)
COSTOS DIRECTOS | 1 | Cemento Lafarge Selva Alegre tipo IP | Quintal | 1 | 7,85 | 7,85
 | 2 | Cemento Portland | Quintal | 1 | 15 | 15
 | 3 | Cautín 40W MYKAKO | Unidad | 1 | 8 | 8
 | 4 | Pasta para soldar | Unidad | 1 | 1,15 | 1,15
 | 5 | Cable sólido 14 AW6, THHN, Incable, R100 | Metro | 1 | 0,58 | 0,58
 | 6 | Vaso de precipitación de vidrio 400 ml. | Unidad | 2 | 4,5 | 9
 | 7 | Agua destilada | Galón | 2 | 3 | 6
 | 8 | Varilla de agitación de 25 cm. superior | Unidad | 2 | 1,3 | 2,6
 | 9 | Vasos térmicos de 4 onzas | Unidad | 40 | 0,05 | 2
 | 10 | Herramientas | - | - | - | 100
 | 11 | Uso del laboratorio de termodinámica | Hora | 360 | 10 | 3600
 | 12 | Palma africana | Libra | 5 | 10 | 50
 | 13 | Plátano | Racimo | 5 | 5 | 25
 | 14 | Cacao | Unidad | 8 | 10 | 80
 | 15 | Café | Libra | 15 | 10 | 150
Continúa
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 71
COSTOS DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS DE COSTOS
COSTOS DIRECTOS | 16 | Caña | Unidad | 6 | 5 | 30
 | 17 | Guadúa | Unidad | 4 | 10 | 40
COSTOS INDIRECTOS | 1 | Asesoría | Hora | 25 | 50 | 1250
 | 2 | Movilización | Mes | 7 | 20 | 140
 | 3 | Misceláneos | - | - | - | 1000
 |  | TOTAL |  |  |  | 6517,18
FINANCIAMIENTO |  |  | 
RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | COSTO ($) | PORCENTAJE (%)
Andrea Aguilar | Materiales para la elaboración de pastas aglutinantes | 1177,18 | 18
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Laboratorios, asesoría y biomasas | 5340 | 82
TOTAL |  | 6517,18 | 100
Financiamiento del proyecto de investigación
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el cemento portland puzolánico tipo IP, la mejor biomasa compatible, es decir que se aproxima a cumplir un tiempo y temperatura de hidratación relativamente próxima al del cemento es el bagazo de caña seco. Por otra parte para el cemento portland, las biomasas más compatibles son la cascarilla de cacao húmeda y el raquis de palma húmeda.
En general las biomasas al ser tratadas húmedas poseen mayor compatibilidad con los cementos, en especial con el cemento portland, para éste caso la cascarilla de cacao es la mejor biomasa que presenta buenos resultados, es decir la alta presencia de carbohidratos hace que sea compatible el cemento con la biomasa, por otra parte la presencia de azúcares entorpece a la reacción con el cemento portland, caso contrario que sucede con el cemento portland puzolánico tipo IP, para éste caso la mejor biomasa compatible es el bagazo de caña.
Las variaciones que ocurren en las curvas de hidratación, dependen básicamente de la biomasa que se añade, puesto que todas las biomasas analizadas no son iguales, es decir poseen propiedades físicas, químicas y térmicas diferentes, que reaccionan de una forma particular con la pasta de cemento.
CONCLUSIONES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 73
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El calorímetro utilizado para la determinación de las temperaturas de hidratación para cada mezcla, es cuasi adiabático, puesto que el promedio general del aumento de temperatura en el calorímetro es de aproximadamente medio grado centígrado, además que las curvas de temperatura de aislamiento registradas gracias al sensor DHT11, muestran una línea de tendencia constante.
La adición de puzolana al cemento portland disminuye el desprendimiento de calor generado en la reacción, por lo que para el cemento portland la temperatura de hidratación máxima alcanzada es de 39,59°C en 7 horas, por otra parte para el cemento portland puzolánico tipo IP, la temperatura de hidratación máxima alcanzada es de 26,73°C en 12 horas.
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015

## Slide 74
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015
Se recomienda realizar ensayos destructivos a las mezclas realizadas, para verificar de mejor manera la utilización de las biomasas en bloques de construcción.
Para analizar la compatibilidad entre el cemento y las diferentes biomasas, la forma más recomendable en determinar los mismos, es con el índice de compatibilidad, el mismo que depende del índice del retardo relativo del tiempo, de la disminución relativa de temperatura y de la pendiente máxima relativa.
Para una mejor determinación en cuanto a las curvas de hidratación, es necesario que las muestras de cemento y biomasa se encuentren en el calorímetro durante el período completo de 1 día, en algunas biomasas dependiendo del caso, es posible analizarlas en 2 días, para verificar si existe reacción alguna.

## Slide 75
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015
Para mejores resultados y visualización en cuanto a las curvas de hidratación, es recomendable analizarlas cada 5 minutos, realizando un promedio de los mismos, puesto que en la interfaz HMI de LabView, los datos son almacenados en archivos de texto (LVM), y se ejecutan cada medio segundo.
Al ser ingresada la mezcla al calorímetro adiabático, tener en cuenta que la lámina de cobre se inserte de manera ligera en la mezcla, puesto que si no existe contacto alguno, los datos en la interfaz HMI de LabView no serán correctos.
Antes de utilizar el calorímetro verificar que los sensores de temperatura se encuentren operativos, así como la programación en Arduino y Labview. Igualmente verificar la correcta conexión de los cables a los respectivos pines de la placa de Arduino UNO, así como el cable USB que se encuentre en perfecto estado para realizar la toma de datos.

## Slide 76
GRACIAS
ESPE – ANDREA AGUILAR – DICIEMBRE 2015