## Slide 1: TEMA: CARACTERIZACIÓN DE MICROFIBRAS DE FIBROÍNA DE SEDA A PARTIR DE LA TÉCNICA DE ELECTROHILADO
AUTORES: EDWIN AULES - JUAN CARLOS QUIJIJE
DELEGADO DIRECCIÓN DE CARRERA:
ING. LUIS CARRIÓN
TUTOR:
ING. CHRISTIAN NARVÁEZ
DESIGNADO:
ING. EDGARDO FERNÁNDEZ
DR. MARCELO MEJÍA SECRETARIO ACADÉMICO

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
CONFIGURACIONES
PARÁMETROS
FASES
INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS
CAPULLOS DE BOMBYX MORI
EXTRACCIÓN DE LA FIBROÍNA DE SEDA
PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN ACUOSA
ELECTROHILADO
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM)
RESULTADOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
ÍNDICE

## Slide 3: INTRODUCCIÓN: ELECTROHILADO
Es una técnica que se usa para hacer micro – nano fibras.
Usa variedad de polímeros en solución acuosa.
Controlando tres parámetros: de la solución, del proceso, y ambientales.
Puede controlar mejor la morfología de las fibras que con otras técnicas.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN: FIBROÍNA DE SEDA
Es la proteína más abundante de la seda proveniente del capullo Bombyx mori.
Bio-polímero adecuado para aplicaciones con la ingeniería de tejidos
Excelentes propiedades mecánicas, buena bio-compatibilidad y bio-degradable.
Presenta diámetros de 10 y 25 , y su estructura se compone de cadenas pesadas y ligeras de 390 y 25 kDa respectivamente.

## Slide 5: OBJETIVOS
Objetivo General:
Obtener y caracterizar microfibras de fibroína de seda mediante la técnica de Electrohilado.
Objetivos Epecíficos:
  Realizar el procedimiento químico para la extracción de la fibroína del capullo de Bombyx mori.
  Obtener microfibras de fibroína de seda usando la técnica de Electrohilado
  Caracterizar varias muestras de fibras de fibroína de seda obtenidas por variaciones de parámetros de la técnica de Electrohilado.

## Slide 6: PARÁMETROS
DE LA SOLUCIÓN
Densidad []
Viscosidad []
Conductividad Eléctrica []
Tensión Superficial []
Concentración [%wt]
DEL PROCESO
Voltaje [kV]
Distancia de Inyección []
Caudal []
Diámetro del tubo capilar []
AMBIENTALES
Temperatura []
Humedad Relativa []

## Slide 7: CONFIGURACIONES

## Slide 8: PARÁMETROS DE LA SOLUCIÓN
TENSIÓN SUPERFICIAL
Se relaciona con las fuerzas de cohesion del fluido.
Se le atribuye la formación de beads.
VISCOSIDAD
Tendrá un comportamiento no Newtoniano
El peso molecular y la concentración de la solución lo definen.
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
Un leaky dielectric debe crear cargar repulsivas.
Induce la formación del cono de Taylor.
Las moléculas del solvent tienden a agruparse.
Se require un adecuado enmarañamiento
Vence a la tension superficial.

## Slide 9: PARÁMETROS DEL PROCESO
VOLTAJE
Alimentación de corriente directa mayor a 6 kV.
Induce esfuerzos tangenciales y radiales en la solución.
CAUDAL
Al incrementarse, el diámetro de la fibra será más grande y la formación de beads será inevitable.
COLECTOR
Inducen el empaquetamiento de las fibras.
Existen colectores de platos paralelos, rodillo, cilindro y cilindro hueco.
Influyen en la aceleración y estiramiento del jet.
El solvente no se evaporará con facilidad.
De un material metálico.

## Slide 10: FASES

## Slide 11: CONO DE TAYLOR

## Slide 12: INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS

## Slide 13: CAPULLOS DE BOMBYX MORI

## Slide 14: EXTRACCIÓN DE FIBROÍNA DE SEDA
Diálisis

## Slide 15: PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN
Solución de LiBr 9,3 M |  | Desengomado en solución de 0.02M | 
Disolución de fibroína |  | Diálisis | 
Solución de LiBr 9,3 M |  |  | 
Disolución de fibroína |  | Diálisis | 

## Slide 16: PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN ACUOSA
Nueva concentración | Centrifugación
Concentración con Vivaspin | Concentración con PEG

## Slide 17: ELECTROHILADO
Estabilización del Proceso |  | Recolección | 
Platos separados |  | Obtención de membrana | 

## Slide 18: MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM)
Obtener una muestra | Vaporización en oro
Manipulación del Microscopio | Obtención de las fotos

## Slide 19: RESULTADOS: RSF 7,7 %wt
Parámetros | Fibras
Q = 1,2 [mL/h] H = 12 [cm] V = 10 [kV] Viscosidad pH = 7,21 Diámetro: 2383,5 ± 185,41 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF 7,7%wt
| 0.35073100000000001 | 0.44171300000000002 | 0.55604399999999998 | 0.69999800000000001 | 0.88127500000000003 | 1.10941 | 1.39672 | 1.75834 | 2.2135699999999998 | 2.7867500000000001 | 3.50834 | 4.4167300000000003 | 5.5602600000000004 | 7.00007 | 8.8124500000000001 | 11.094200000000001 | 13.966799999999999 | 17.583200000000001 | 22.135899999999999 | 27.8675 | 35.083200000000012 | 44.167000000000002 | 55.603000000000002 | 70 | 88.124600000000001 | 110.943 | 139.66800000000001 | 175.83199999999999 | 221.35900000000001 | 278.67500000000001 | 350.83100000000002 | 441.67099999999999 | 556.029 | 700
Solo Fibroína | 0.068951 | 0.066574 | 0.065699 | 0.065119 | 0.062485 | 0.061736 | 0.060517 | 0.059466 | 0.058471 | 0.058363 | 0.057978 | 0.057486 | 0.057301 | 0.057185 | 0.056733 | 0.056173 | 0.055823 | 0.055518 | 0.054769 | 0.054276 | 0.054268 | 0.0541 | 0.054005 | 0.053951 | 0.053866 | 0.053768 | 0.053642 | 0.053485 | 0.053281 | 0.053029 | 0.052741 | 0.052361 | 0.051907 | 0.05134
Chart: RSF 7,7%wt
| 2160.86 | 2259.732 | 2358.6039999999998 | 2457.4760000000001 | 2556.348 | 2656.2199999999989
Frecuencia | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3

## Slide 20: Diálisis: RSF 7,7 %wt – PEO 8000 Da 30%wt
Parámetros | Fibras
Q = 1 [mL/h] H = 12 [cm] V = 9,5 [kV] Viscosidad pH = 7,24 Diámetro: 2412,9 ± 123,35 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF - PEO 8000 Da
| 1.24434E-2 | 1.82247E-2 | 2.10855E-2 | 2.43746E-2 | 3.1546200000000003E-2 | 3.9716399999999999E-2 | 4.9996800000000001E-2 | 6.2945699999999993E-2 | 7.9241300000000001E-2 | 9.9752800000000003E-2 | 0.12559699999999999 | 0.15811900000000001 | 0.199045 | 0.25059999999999999 | 0.315467 | 0.39716400000000002 | 0.50002100000000005 | 0.62945899999999999 | 0.79245699999999997 | 0.99761200000000005 | 1.25593 | 1.58114 | 1.99051 | 2.50596 | 3.15456 | 3.97167 | 4.9999500000000001 | 6.2947499999999996 | 7.9242999999999997 | 9.9764300000000006 | 12.5594 | 15.811299999999999 | 19.9053 | 25.058800000000009 | 31.547999999999991 | 39.7164 | 50 | 62.946300000000001 | 79.244900000000001 | 99.763099999999994 | 125.59399999999999 | 158.114 | 199.054 | 250.59399999999999 | 315.4789999999997 | 397.16399999999999 | 500
Viscosidad | 3.7981 | 2.5113 | 2.0469 | 1.8725 | 1.5476 | 1.3334 | 1.0312 | 0.76474 | 0.62467 | 0.54153 | 0.40885 | 0.34027 | 0.25442 | 0.20819 | 0.18497 | 0.15857 | 0.13234 | 0.084947 | 0.069025 | 0.05887 | 0.052913 | 0.050929 | 0.042258 | 0.039532 | 0.038014 | 0.034008 | 0.029743 | 0.027779 | 0.026077 | 0.025008 | 0.024086 | 0.023299 | 0.022589 | 0.021713 | 0.021214 | 0.021117 | 0.02044 | 0.020051 | 0.019818 | 0.019585 | 0.019424 | 0.019311 | 0.019175 | 0.019028 | 0.018895 | 0.018809 | 0.018715
Chart: RSF-PEO 8000 Da
| 2292.41 | 2356.0839999999998 | 2419.7579999999998 | 2483.4319999999998 | 2547.1060000000002 | 2611.7800000000002
Frecuencia | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2

## Slide 21: Diálisis: RSF 7,7 %wt – PEO 8000 Da 30%wt (P.S)
Parámetros | Fibras
Q = 0,9 [mL/h] H = 12 [cm] V = 10 [kV] Viscosidad pH = 7,24 Diámetro: 2223,4 ± 163,4 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF-PEO 8000 Da- Platos separados
| 2049.1 | 2145.41 | 2241.7199999999998 | 2338.0300000000002 | 2434.34 | 2531.6499999999992
Frecuencia | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2
Chart: RSF - PEO 8000 Da
| 1.24434E-2 | 1.82247E-2 | 2.10855E-2 | 2.43746E-2 | 3.1546200000000003E-2 | 3.9716399999999999E-2 | 4.9996800000000001E-2 | 6.2945699999999993E-2 | 7.9241300000000001E-2 | 9.9752800000000003E-2 | 0.12559699999999999 | 0.15811900000000001 | 0.199045 | 0.25059999999999999 | 0.315467 | 0.39716400000000002 | 0.50002100000000005 | 0.62945899999999999 | 0.79245699999999997 | 0.99761200000000005 | 1.25593 | 1.58114 | 1.99051 | 2.50596 | 3.15456 | 3.97167 | 4.9999500000000001 | 6.2947499999999996 | 7.9242999999999997 | 9.9764300000000006 | 12.5594 | 15.811299999999999 | 19.9053 | 25.058800000000009 | 31.547999999999991 | 39.7164 | 50 | 62.946300000000001 | 79.244900000000001 | 99.763099999999994 | 125.59399999999999 | 158.114 | 199.054 | 250.59399999999999 | 315.4789999999997 | 397.16399999999999 | 500
Viscosidad | 3.7981 | 2.5113 | 2.0469 | 1.8725 | 1.5476 | 1.3334 | 1.0312 | 0.76474 | 0.62467 | 0.54153 | 0.40885 | 0.34027 | 0.25442 | 0.20819 | 0.18497 | 0.15857 | 0.13234 | 0.084947 | 0.069025 | 0.05887 | 0.052913 | 0.050929 | 0.042258 | 0.039532 | 0.038014 | 0.034008 | 0.029743 | 0.027779 | 0.026077 | 0.025008 | 0.024086 | 0.023299 | 0.022589 | 0.021713 | 0.021214 | 0.021117 | 0.02044 | 0.020051 | 0.019818 | 0.019585 | 0.019424 | 0.019311 | 0.019175 | 0.019028 | 0.018895 | 0.018809 | 0.018715

## Slide 22: RSF – PEO 1’000 000 Da 2%wt (1/4)
Parámetros | Fibras
Q = 1,2 [mL/h] H = 12 [cm] V = 9,2 [kV] Viscosidad pH = 7,71 Diámetro: 2089,4 ± 303,84 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF-PEO 1'000 000 Da - 2%wt
| 4.08736E-3 | 1.06201E-2 | 1.31913E-2 | 1.4182999999999999E-2 | 2.22411E-2 | 2.6293500000000001E-2 | 3.3907199999999998E-2 | 4.2707599999999998E-2 | 5.3770199999999997E-2 | 6.7695099999999994E-2 | 8.5157999999999998E-2 | 0.10728600000000001 | 0.13505300000000001 | 0.17000299999999999 | 0.21401600000000001 | 0.26949000000000001 | 0.33924300000000002 | 0.42702400000000001 | 0.53756899999999996 | 0.67673700000000003 | 0.851962 | 1.07267 | 1.3503099999999999 | 1.7 | 2.14019 | 2.6942300000000001 | 3.3919800000000002 | 4.2702799999999996 | 5.3759499999999996 | 6.7678599999999918 | 8.52027 | 10.7263 | 13.5036 | 17 | 21.401700000000002 | 26.943200000000001 | 33.919400000000003 | 42.701999999999998 | 53.758800000000001 | 67.678299999999979 | 85.201800000000006 | 107.26300000000001 | 135.036 | 170
PEO 2% | 9.9943 | 5.958 | 5.3399 | 4.2794 | 3.0617 | 2.2066 | 1.8293 | 1.2911 | 0.86169 | 0.79192 | 0.7675 | 0.75674 | 0.56229 | 0.39869 | 0.35357 | 0.25662 | 0.24846 | 0.23163 | 0.21451 | 0.19451 | 0.16845 | 0.14688 | 0.1292 | 0.12261 | 0.11207 | 0.10255 | 0.098408 | 0.090813 | 0.085684 | 0.080902 | 0.077615 | 0.073939 | 0.071236 | 0.068246 | 0.06607 | 0.064328 | 0.061984 | 0.059569 | 0.05787 | 0.056241 | 0.054844 | 0.05393 | 0.053002 | 0.052225
Chart: RSF-PEO 1'000 000 Da - 2%wt
| 1625.66 | 1812.34 | 1999.02 | 2185.6999999999998 | 2372.38 | 2560.06
Frecuencia | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1

## Slide 23: RSF – PEO 1’000 000 Da 3%wt (1/4)
Parámetros | Fibras
Q = 1,2 [mL/h] H = 12 [cm] V = 9,2 [kV] Viscosidad pH = 7,77 Diámetro: 2530,0 ± 960,74 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF-PEO 1'000 000 Da - 3%wt
| 1600 | 2172 | 2744 | 3316 | 3888 | 4461
Frecuencia | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1
Chart: RSF-PEO 1'000 000 Da - 3%wt
| 9.9976899999999996E-4 | 1.00204E-3 | 1.2613800000000001E-3 | 1.5917800000000001E-3 | 2.0002399999999999E-3 | 2.5171600000000001E-3 | 3.1691699999999998E-3 | 3.9903899999999999E-3 | 5.02338E-3 | 6.3203299999999999E-3 | 7.96235E-3 | 1.00231E-2 | 1.26198E-2 | 1.5884800000000001E-2 | 2.0001000000000001E-2 | 2.5182300000000001E-2 | 3.16993E-2 | 3.9909800000000002E-2 | 5.02383E-2 | 6.3245999999999997E-2 | 7.9620999999999997E-2 | 0.100233 | 0.126193 | 0.15886600000000001 | 0.199992 | 0.25178499999999998 | 0.31696600000000003 | 0.399065 | 0.50238000000000005 | 0.63244699999999998 | 0.79622099999999996 | 1.00237 | 1.2619199999999999 | 1.5886199999999999 | 1.9999800000000001 | 2.51783 | 3.1697700000000002 | 3.99051 | 5.0237699999999998 | 6.3245699999999916 | 7.9621399999999936 | 10.0237 | 12.619199999999999 | 15.8866 | 20 | 25.178599999999999 | 31.697900000000001 | 39.905299999999997 | 50.237699999999997 | 63.2455 | 79.62139999999998 | 100.23699999999999 | 126.191 | 158.86600000000001 | 200
PEO 3% | 65.2192 | 64.4619 | 48.6831 | 38.6356 | 29.9954 | 23.8376 | 21.0636 | 17.8238 | 13.7015 | 12.2582 | 9.8022 | 8.0341 | 5.8957 | 4.2282 | 3.3109 | 2.5926 | 2.3263 | 2.2192 | 1.859 | 1.3474 | 1.3338 | 0.90421 | 0.81078 | 0.7327 | 0.514 | 0.51357 | 0.42892 | 0.34137 | 0.31064 | 0.26918 | 0.23332 | 0.21456 | 0.18989 | 0.16621 | 0.15132 | 0.14044 | 0.12964 | 0.1208 | 0.11371 | 0.10628 | 0.099571 | 0.094477 | 0.089691 | 0.084499 | 0.07949 | 0.075763 | 0.07309 | 0.070886 | 0.068843 | 0.066737 | 0.065383 | 0.063894 | 0.062409 | 0.060929 | 0.059427

## Slide 24: RSF – PEO 1’000 000 Da 2%wt (1/4) – CUB 5 gotas
Parámetros | Fibras
Q = 1,2 [mL/h] H = 12 [cm] V = 9,2 [kV] Viscosidad pH = 7,72 Diámetro: 2214,0 ± 416,12 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF-PEO 1'000 000- 2%wt - Sangre de Drago 5 gotas
| 2.8404300000000001E-3 | 3.8855999999999999E-3 | 8.83835E-3 | 1.3661100000000001E-2 | 1.7763399999999999E-2 | 1.9747199999999999E-2 | 2.4405699999999999E-2 | 3.1699100000000001E-2 | 3.99066E-2 | 5.02405E-2 | 6.3242499999999993E-2 | 7.9625500000000002E-2 | 0.10023899999999999 | 0.126191 | 0.15886800000000001 | 0.19999900000000001 | 0.251778 | 0.31697999999999998 | 0.39904299999999998 | 0.50237399999999999 | 0.63247699999999996 | 0.79613999999999996 | 1.00238 | 1.2619100000000001 | 1.5886499999999999 | 1.9999800000000001 | 2.5178400000000001 | 3.1698 | 3.9905200000000001 | 5.0238499999999986 | 6.3245599999999866 | 7.9621399999999936 | 10.0235 | 12.6187 | 15.8866 | 20.000699999999981 | 25.177900000000001 | 31.697900000000001 | 39.905200000000001 | 50.2376 | 63.245899999999999 | 79.621699999999976 | 100.238 | 126.191 | 158.86600000000001 | 200
Sangre de Drago 3 gotas 5% 5 gotas | 25.5264 | 16.6158 | 7.4567 | 5.487 | 4.6053 | 4.5427 | 3.9933 | 3.399 | 3.0854 | 2.895 | 2.6592 | 2.4476 | 2.1819 | 2.1388 | 2.0721 | 1.9605 | 1.8113 | 1.5948 | 1.5891 | 1.4681 | 1.4284 | 1.3028 | 0.99705 | 0.95425 | 0.89047 | 0.79937 | 0.75324 | 0.70238 | 0.68983 | 0.66976 | 0.64833 | 0.63276 | 0.62588 | 0.6234 | 0.61763 | 0.60891 | 0.60268 | 0.59798 | 0.59375 | 0.5887 | 0.5847 | 0.58047 | 0.57586 | 0.57091 | 0.56658 | 0.56353
Chart: RSF-PEO 1'000 000 Da 2%wt - 5 gotas CUB
| 1590 | 1828 | 2066 | 2304 | 2542 | 2781
Frecuencia | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1

## Slide 25: RSF – PEO 1’000 000 Da 5%wt (1/4) – CUB 5 gotas
Parámetros | Fibras
Q = 1,2 [mL/h] H = 12 [cm] V = 9,2 [kV] Viscosidad pH = 7,77 Diámetro: 1709,0 ± 438,85 [nm] | 
Reómetro y Diámetros | 
Parámetros | Fibras
Reómetro y Diámetros | 
Chart: RSF-PEO 1'000 000 - 5%wt - Sangre de Drago 5 gotas
| 1.0012599999999999E-3 | 1.00479E-3 | 1.25625E-3 | 1.60227E-3 | 2.0033099999999999E-3 | 2.5205900000000001E-3 | 3.15066E-3 | 3.9870900000000004E-3 | 5.0153899999999998E-3 | 6.2623499999999999E-3 | 7.9980999999999993E-3 | 1.00281E-2 | 1.26062E-2 | 1.585E-2 | 1.9998800000000001E-2 | 2.5199699999999998E-2 | 3.1662900000000001E-2 | 3.9866100000000002E-2 | 5.01133E-2 | 6.3194100000000003E-2 | 7.9650399999999996E-2 | 0.10029100000000001 | 0.126221 | 0.15887499999999999 | 0.19997100000000001 | 0.25177500000000003 | 0.31698300000000001 | 0.39905600000000002 | 0.50236000000000003 | 0.632467 | 0.79618599999999995 | 1.00234 | 1.26186 | 1.5886499999999999 | 2.0000100000000001 | 2.51783 | 3.16987 | 3.990549999999998 | 5.02372 | 6.3245099999999876 | 7.9621799999999956 | 10.0237 | 12.619300000000001 | 15.8866 | 19.9999 | 25.178899999999999 | 31.697900000000001 | 39.9054 | 50.237499999999997 | 63.246200000000002 | 79.620699999999985 | 100.238 | 126.191 | 158.86600000000001 | 200
Sangre de Drago 3 gotas | 55169.8 | 54244.7 | 43919 | 33644.8 | 26946.1 | 21826.1 | 18086.7 | 15126.9 | 12099 | 9738.45 | 7548.48 | 6149.24 | 5121.81 | 3743.22 | 2631.32 | 1593.88 | 858.796 | 454.506 | 247.582 | 157.58 | 103.749 | 70.0806 | 63.6444 | 50.6164 | 50.4568 | 42.6428 | 21.0795 | 20.2395 | 17.2821 | 11.894 | 9.6832 | 8.7831 | 6.8317 | 6.3543 | 5.2905 | 4.1501 | 3.3008 | 2.6088 | 2.2344 | 1.7749 | 1.533 | 1.3742 | 1.1161 | 1.0259 | 0.94215 | 0.88509 | 0.88004 | 0.87519 | 0.87235 | 0.87115 | 0.85379 | 0.84241 | 0.84148 | 0.83276 | 0.82178
Chart: RSF-PEO 1'000 000 Da -5%wt - CUB (5 gotas)
| 1220 | 1450 | 1680 | 1910 | 2140 | 2371
Frecuencia | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2

## Slide 26: CONCLUSIONES

## Slide 27: CONCLUSIONES

## Slide 28: CONCLUSIONES

## Slide 29: CONCLUSIONES

## Slide 30: RECOMENDACIONES
En la obtención de las fibras, el proceso debe ser trabajado con mucho cuidado por seguridad del operario.
Pequeñas variaciones de cada parámetro influyen drásticamente en la morfología final de la fibra.
Contar con ayuda adecuada para el manejo de reactivos, ya que pueden reaccionar exotérmicamente o pueden ser sensibles a la luz.
Usar instrumentación adecuada y bien calibrada, con altas precisiones para las diferentes concentraciones en la solución polimérica.

## Slide 31: RECOMENDACIONES
Tomar las precauciones necesarias para evitar la gelación durante el proceso de diálisis o almacenamiento.
Para proyectos aplicativos, trabajar con personas afines a carreras de ciencias de la vida, ya que aportarían con información más valiosa en su campo de estudio.
Incentivar el estudio de nuevas tecnologías para el desarrollo desde la cultivación del Bombix mori, hasta la elaboración de productos terminados en el Ecuador, creando una nueva línea en la matriz productiva, mejorando los procesos artesanales que se encuentran aplicándose en la actualidad y con proyección a la producción y comercialización a nivel nacional y en el mercado exterior de productos terminados a base de seda.

## Slide 32: AGRADECIMIENTOS
A Dios, por la vida, salud y bendiciones.
A la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
A nuestros padres y familiars.
Ing. Christian Narváez, nuestro Director del Proyecto.
Ing. Luis Carrión, laboratorio de Reología.
Ing. Andrea Vaca y Dr. Carlos Arroyo, CENCINAT.
Lcda. Silvana Granda, laboratorio de docencia de Biotecnología.
Ing. Luis Escobar, colaboración en procedimiento químico.
Ing. Luis Segura y Fundación ISMI, adquisición de capullos de seda.