## Slide 1: Tema: Obtención de Micropartículas de Polivinilpirrolidona (PVP) a través de la Técnica de Electrospray.
AUTORES
Monar Gaibor David Alejandro
Redrován Landeta Christian Patricio
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERÍA MECÁNICO
TUTOR
Ing. Narvaez Muñoz Christian Patricio , Msc.
DESIGANDO DEL DEPARTAMENTO
Ing. Mariño Abarca Oswaldo Heriberto
SECRETARIO ACADÉMICO
Dr. Mejía Mena Marcelo
DESIGNADO DE LA CARRERA
Ing. Carrión Matamoros Luis Miguel, Msc.
Salgolquí, 27 de Enero 2017

## Slide 2: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Tensión superficial superada
Fuerzas externas - internas
Desintegración líquido
Micro gotas o partículas
Aplicación determinada
Atomización

## Slide 3: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
1600
William Gilbert
Obra “’De Magnete”.
1882
Lord Rayleigh
Límite de Rayleigh.
1914
John Zeleny
Estudió el efecto de un campo eléctrico en un menisco líquido.
1997
1964
Sir Taylor
Primero en dar una base matemática.
Gañán - Calvo
Actualidad
Desarrollo de varios experimentos y publicaciones científicas. Ignacio G. Loscertales. Fernandez de la Mora. Banerjee y Mazundar. Chen C. Gao J. Pitt J. Rebollo Muñoz.
Estudios estrictamente teóricos. Teoría general de escala para electrospraying.
De Magnete
Zeleny
Taylor

## Slide 4
Aerolización de Materiales
Materiales biocerámicos
Imagen SEM, aspirina en aerosol obtenida mediante la técnica de electrospray
Imagen SEM, Fosfato de Calcio CaP depositado.
Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Aplicaciones

## Slide 5
Administración de fármacos.
Imagen SEM, diferentes solventes orgánicos y polímeros. (a) DCM, (b) acetonitrile, (c) THF, (d) EVAC, (e) PLGA y (f) PDLA fármaco paclitaxel
Fabricación de Biochips
Imagen SEM, matriz de (anti-inmunoglobulina IgG, obtenidas mediante electrospray.
Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Aplicaciones

## Slide 6
Microencapsulación
Imagen SEM, diferentes solventes orgánicos y polímeros. (a) DCM, (b) acetonitrile, (c) THF, (d) EVAC, (e) PLGA y (f) PDLA
Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Aplicaciones

## Slide 7: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Objetivo General
Generación de micropartículas de Polivinilpirrolidona (PVP) a través de la técnica de electrospray.
Objetivos Específicos
Caracterizar el diámetro de las micropartículas de PVP a partir de las variables del proceso a usar para que los resultados obtenidos sean reproducibles.
Analizar la uniformidad en relación al diámetro de las partículas obtenidas mediante histogramas, variando los diferentes parámetros.
Analizar las morfologías de las micropartículas obtenidas en función de la concentración de polímero en la solución, mediante imágenes obtenidas de un microscopio electrónico de barrido (SEM).
Establecer los rangos donde el proceso es estable en relación al voltaje y caudal utilizados, diferenciando los distintos modos del proceso de electrospray.

## Slide 8: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Atomización fluido
Altamente conductor
Baja tensión superficial
Aplicación campo eléctrico
Separación en micro partículas
Electrospray

## Slide 9: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Esquema de fuerzas que actúan para la separación del fluido o solución en micro gotas.
Esquema equipo de Electrospray

## Slide 10: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Modelo matemático del proceso físico.
Análisis basado en el Modo de funcionamiento “cone-jet”.
Aproximación teórica comportamiento.
Ángulo de Taylor: 49.3º.
Teoría de Taylor

## Slide 11: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Presunciones Iniciales: Análisis Hidrostático.
Menisco estable resultado de la combinación de una fuerza eléctrica y la tensión superficial.
Conductividad constante del líquido.
Fluido conductor perfecto: no existe campo eléctrico interno.
Geometría del menisco: cono infinito.

## Slide 12: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Desviación modelo matemático
Condiciones Reales
Líquido no es conductor perfecto
Tiempo de relajación eléctrica sea comparable con tiempo hidrodinámico
A menor conductividad será más difícil lograr una atomización estable.

## Slide 13: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
(a) Cono de Chorro Único
(b) Cono de Chorro Múltiple
(c) Goteo
Modos de Funcionamiento

## Slide 14: Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
1. No se alcanza el límite de Rayleigh.
2. Cuando se evapora el solvente se supera el límite.
3. Rápida desintegración en finas y pequeñas partículas.
Formación de Partículas en Función de la Carga Superficial

## Slide 15
Parámetros del Proceso
Caudal
Campo eléctrico
Parámetros del Ambiente
Permitividad Relativa
Temperatura
Humedad
Distancia al colector
Parámetros de la Solución
Concentración de soluto
Conductividad Eléctrica, Tensión Superficial, Viscosidad, Densidad
Peso molecular
Tipo de solvente
Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)
Parámetros

## Slide 16
Parámetros
Atomización Electrohidrodinámica (EHDA)

## Slide 17
Máquina de Electrospray Start Up (Yflow-España) -
Laboratorio de Reología
Máquina de Electrospray – Laboratorio de Reología
Experimentación
Máquina de Electrospray

## Slide 18
Polivinilpirrolidona (PVP) – K30
Origen: Yukin-China. Qualipharm S.A. – Quito
Dimetilformamida (DMF)
Origen: Fisher Scientific.
Aplicaciones: Disolvente en la producción de muchos productos de polímero y fibras acrílicas, formulación de pesticidas, fabricación de cueros sintéticos, fibras, películas y revestimiento de superficies.
Polímero sintético. Derivado del Acetileno.
Propiedades: Higroscópico, color blanco o blanco cremoso, sin olor, no tóxico.
Peso Molecular 32000, influye en la viscosidad, tensión superficial.
Propiedades: Higroscópico, inflamable, olor desagradable parecido al amoniaco.
Solvente orgánico.
Punto de ebullición 150 °C, incidencia en el tamaño y morfología de las micropartículas.
Aplicaciones: Desarrollo de biomateriales, medicina, cosmética, adhesivos, pinturas.
Experimentación
Materiales

## Slide 19
Experimentación
Diseño Experimental
Mezcla PVP - DMF
Preparación 10 Soluciones
Pruebas en la máquina de Electrospray
Ensayos con soluciones
Experimentación Caudal Constante
Experimentación Distancia Constante
Análisis Microscopio de Barrido
Análisis Morfologías
Análisis Estabilidad Proceso
Determinación Concentración óptima
Determinación caudal, voltaje y distancia
Análisis de Tamaños
Análisis Reológico

## Slide 20
Experimentación
Concentraciones

## Slide 21
Imagen SEM
Micropartículas
Programa Matlab
Analizador de Imágenes
Histogramas
Diámetro – Distancia entre micropartículas.
Análisis
Tamaños y Distribuciones

## Slide 22
Representación
Cono de Taylor
Medición – Programa Matlab
Análisis
Cono de Taylor

## Slide 23
Resultados
Ponderación
Selección concentraciones para análisis morfológico
ORD | Parámetro | W.F. | 10% PVP |  | 13% PVP |  | 15% PVP |  | 18% PVP |  | 20% PVP |  | 23% PVP | 
 |  |  | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor
1 | Calidad de Imagen | 0,40 | 8,00 | 3,20 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 2,40 | 4,00 | 1,60 | 6,00 | 2,40 | 4,00 | 1,60
2 | Desviacion estandar | 0,25 | 9,88 | 2,47 | 10,00 | 2,50 | 7,44 | 1,86 | 6,97 | 1,74 | 6,97 | 1,74 | 7,64 | 1,91
3 | Forma de las Microparticulas | 0,25 | 7,00 | 1,75 | 10,00 | 2,50 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 1,50 | 6,00 | 1,50 | 6,00 | 1,50
4 | Estabilidad del proceso | 0,10 | 5,00 | 0,50 | 10,00 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 0,10
 | SUMA | 1,00 | 7,92 |  | 10,00 |  | 6,76 |  | 4,94 |  | 5,74 |  | 5,11 | 
ORD | Parámetro | W.F. | 25% PVP |  | 28% PVP |  | 30% PVP | 
 |  |  | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor
1 | Calidad de Imagen | 0,40 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 7,00 | 2,80
2 | Desviacion estandar | 0,25 | 7,67 | 1,92 | 7,86 | 1,97 | 3,48 | 0,87
3 | Forma de las Microparticulas | 0,25 | 5,00 | 1,25 | 5,00 | 1,25 | 6,00 | 1,50
4 | Estabilidad del proceso | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 0,10
 | SUMA | 1,00 | 5,27 |  | 4,12 |  | 5,27 | 

## Slide 24
Resultados
Morfologías

## Slide 25
Resultados
Diámetro vs Concentración

## Slide 26
Resultados
Ponderación
ORD | Parámetro | W.F. | 10% PVP |  | 13% PVP |  | 15% PVP |  | 20% PVP |  | 25% PVP |  | 30% PVP | 
 |  |  | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor | R.F. | Valor
1 | Desviación Estándar | 0,33 | 9,88 | 3,29 | 10,00 | 3,33 | 7,44 | 2,48 | 6,97 | 2,32 | 7,67 | 2,56 | 3,48 | 1,16
2 | Forma Esférica | 0,23 | 10,00 | 2,33 | 10,00 | 2,33 | 8,00 | 1,87 | 8,00 | 1,87 | 9,00 | 2,10 | 7,00 | 1,63
3 | Sin porosidad | 0,23 | 10,00 | 2,33 | 10,00 | 2,33 | 7,00 | 1,63 | 7,00 | 1,63 | 8,00 | 1,87 | 6,00 | 1,40
4 | Sin formación de fibras | 0,13 | 5,00 | 0,67 | 10,00 | 1,33 | 10,00 | 1,33 | 10,00 | 1,33 | 10,00 | 1,33 | 8,00 | 1,07
5 | Sin gotas satélite | 0,07 | 4,00 | 0,27 | 8,00 | 0,53 | 10,00 | 0,67 | 10,00 | 0,67 | 9,00 | 0,60 | 10,00 | 0,67
 | SUMA | 1,00 | 8,89 |  | 9,87 |  | 7,98 |  | 7,82 |  | 8,46 |  | 5,93 | 
Selección concentración más óptima

## Slide 27
Resultados
Concentración 13% PVP. Caudal vs Diámetro

## Slide 28
Zona Estable – 13% de PVP.
Modos de funcionamiento Electrospray –13% de PVP
Resultados
Concentración 13% PVP. Estabilidad del Proceso

## Slide 29
Resultados
Concentración 13% PVP. Distancia al Colector

## Slide 30
Resultados
Cono de Taylor

## Slide 31
Resultados
Propiedades de la Solución

## Slide 32
Conclusiones
Se caracterizó el diámetro de las partículas variando dos parámetros: la concentración de polímero y el caudal. Los tamaños obtenidos variando la concentración fueron desde 0.93 μm al 8% hasta 2 μm al 30%, y con la variación de caudal de 0.1 a 0.6 ml/hr fueron desde 1.16 μm a 1.7 μm.
En el análisis de las distribuciones de tamaños las concentraciones con mejores resultados fueron las de 10% y 13% con un tamaño máximo de 1.18 μm.
En las seis morfologías analizadas se observaron formas esféricas, resultando las partículas pertenecientes a la concentración de 13% las más uniformes y con estructuras sin porosidades.

## Slide 33
Conclusiones
Para el análisis de la estabilidad del proceso de electrospray se analizaron las tres mejores concentraciones (10, 13 y 15%). Resultando la de 13% la concentración que más estabilidad mostró en un rango de 0.1 a 0.6 ml/hr.
Los parámetros que resultaron del análisis final para la caracterización de las micropartículas fueron: Concentración 13%, caudal 0,1 ml/hr, rango de voltajes 8.5 – 11.2 kV y distancia de recolección 12 cm. Obteniendo partículas con un tamaño de 1.16 ± 0.14 μm.

## Slide 34
Para poder procesar correctamente los resultados en el software utilizado se deben tener muy en cuenta tanto el tiempo de recolección de la muestra y la distancia al colector.
Para lograr la caracterización de las partículas se requiere optimizar principalmente la concentración ideal de polímero y el caudal a ser utilizado para obtener tamaños uniformes y morfologías homogéneas.
Se recomienda como estudio posterior a la obtención de micropartículas de PVP, la micro encapsulación de otro material dentro del polímero para que el proceso puede tener una aplicación con un fin específico.
Recomendaciones