## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTO DE TITULACIÓN: “DISEÑO DE TECNOSOLES PARA LA RETENCIÓN DE FOSFATOS EN EL AGUA, DE LA PRESA PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE (PPMCH), A PARTIR DE MUESTRAS DE SUELOS DEL CANTÓN CHONE MANABÍ, ECUADOR”
AUTORES: CALVOPIÑA ENRÍQUEZ KAREN DANIELA
VILELA CARRILLO ADRIANA PATRICIA
DIRECTOR: ING. DAVID CARRERA PhD.
DIRECTOR CIGMA: ING. WILSON JÁCOME
OPONENTE: ING. DARIO BOLAÑOS PhD.
SECRETARIO ACADEMICO: DR. MARCELO MEJÍA

## Slide 2: CAPÍTULO I: GENERALIDADES

## Slide 3: ANTECEDENTES
Desde 2012 Ecuador ha desarrollado una serie de megaproyectos para el control de crecidas, sequías, y proyectos hidráulicos de Propósito Múltiple en diferentes zonas del país.
En algunos proyectos de represas del Ecuador ya se ha observado la colmatación de plantas acuáticas (lechuguines) sobre el espejo de agua, como son:
  Represa de Chongón ubicada en Guayaquil, Represa Poza Honda del cantón Santa Ana, y Presa Propósito Múltiple Chone.
Por ello se han desarrollado técnicas de remediación ambiental tanto para aguas y suelos, como son los Tecnosoles, que comprenden un nuevo grupo de suelos creados entre 2006 y 2007, que ayudan a rehabilitar ambientes deteriorados. El propulsor de esta técnica, es el científico Felipe Macías Vázquez.

## Slide 4: ÁREA DE ESTUDIO

## Slide 5: PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN
El cantón más grande de la provincia de Manabí es Chone, sus actividades económicas principales son la ganadería y la agricultura.
Río Grande, ubicado en el cantón Chone presenta una exagerada colmatación de plantas acuáticas (lechuguines), sobre el espejo de agua de la PPMCH, complicando la navegación y el traslado de los campesinos por el embalse debido a que se toman el espejo de agua de forma acelerada, por el exceso de nutrientes.

## Slide 6: OBJETIVOS

## Slide 7: Objetivo General
Diseñar Tecnosoles que sirvan para disminuir las concentraciones de fosfatos, desde el agua, en el sistema hidrográfico de río Grande ubicado en el cantón Chone, donde funciona la Presa Propósito Múltiple.

## Slide 8: Objetivos Específicos
Caracterizar el agua, del sistema hidrográfico de río Grande con la determinación de los parámetros físicos y químicos: Potencial Hidrógeno (pH), potencial rédox (Eh), temperatura (T), conductividad eléctrica (CE), sulfatos (SO4)2-, nitratos (NO3)-, fosfatos (P – PO43-), en dos épocas, lluvias y estiaje.
Caracterizar el suelo mediante la medición de densidad aparente, real, porosidad, textura, pH, contenido de humedad y conductividad eléctrica en extractos de suelo. En dos épocas, lluvia y estiaje.
Diseñar composiciones de Tecnosoles a partir de suelos de la zona y derivados celulósicos; aserrín y cáscara de arroz, que retenga fosfatos en el agua.
Elaborar a escala de laboratorio las formulaciones de los Tecnosoles, a través de las isotermas de adsorción Langmuir y Freundlich.
Analizar las concentraciones de Fósforo en los años 2013, 2014, 2016 y 2017 en función con las condiciones climáticas de la precipitación, evaporación y evapotranspiración en el sistema hidrográfico de río Grande para comparar los niveles de Fósforo existentes en éste sistema.
Elaborar un mapa para ubicar los puntos donde existe una eutrofización acelerada en base a los resultados obtenidos.

## Slide 9: CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 10: Presencia de Fósforo en el agua
Geología de la zona
Presencia de rocas fosfóricas que dan lugar a formaciones de fosfato de Calcio
Actividades antrópicas
Escurrimiento de aguas de riego producto de la agricultura y ganadería
Descargas domésticas e industriales

## Slide 11: Eutrofización
Se define como eutrofización al incremento de nutrientes (Fósforo y Nitrógeno), en un cuerpo de agua que provoca el crecimiento acelerado de las plantas.
El estado trófico de un río, lago o laguna está afectado principalmente por Fósforo, puesto que es considerado como elemento limitante para que se inicie la eutrofización (FAO, 2017).
El límite máximo permisible de fosfatos según Jarvie, et al., (2013), es de 0.1 mg.

## Slide 12: Tecnosoles
Tecnosol
tecno: tecnología; sol: suelo
Con un porcentaje de materiales aditivos o “artefactos” mayor al (20 o 30) %, (WRB, 2007) .
Aplican conocimientos amplios sobre edafología o ciencia del suelo, además de la biogeoquímica (Macías, 2011)

## Slide 13: Usos de los Tecnosoles
Diseñados para que puedan realizar funciones ambientales y productivas como los suelos naturales
Disminuir en grandes cantidades las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la gestión de residuos principalmente el CO2, el CH4, y el Noxa.
Valorización de residuos
Para deterioro ambiental probablemente irreversible
Fuente: Macías & Nieto, 2012
Fuente: Macías & Nieto, 2012

## Slide 14: CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

## Slide 15
Agua
Normas INEN 2169:98 y 2176:98
con 26 puntos
Suelo
NOM-021-SEMARNAT-2000
con 17 puntos
Diseño y elaboración de Tecnosoles
Experimental
7 propuestas de Tecnosol
Pruebas de Retención de fosfatos (
Pruebas de Retención de fosfatos (PO_4^(−3))
Agua
Normas INEN 2169:98 y 2176:98
con 26 puntos
Suelo
NOM-021-SEMARNAT-2000
con 17 puntos
Diseño y elaboración de Tecnosoles
Experimental
7 propuestas de Tecnosol
1
2
3
4
Ensayos de laboratorio
Cinética de remoción
Isotermas de Freundlich y Langmuir

## Slide 16: Caracterización de aguas
1

## Slide 17: Precipitación, evaporación y evapotranspiración
1

## Slide 21: Caracterización de suelos
2

## Slide 22: Diseño y elaboración de Tecnosoles
Para la elaboración de cada uno de los Tecnosoles se procedió en primer lugar a pasar todos los componentes por un tamiz # 20, en segundo lugar a pesar cada elemento en diferentes porcentajes y en tercer lugar a mezclarlos en una funda de tipo ziploc hasta conseguir una mezcla homogénea.
3

## Slide 23: Retención de fosfatos en el Tecnosol: Ensayo en columna
4

## Slide 24: Retención de fosfatos en el Tecnosol: Agitación Isotermas de Freundlich y Langmuir
4
seis diferentes soluciones iniciales de agua sintética con concentraciones conocidas de fosfatos de: (0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5) mg. L-1.
Proporción: un gramo del Tecnosol, para 20 mL del agua sintética
Lectura en el espectofotómetro
Agitación de la mezcla durante 4 horas

## Slide 25: CAPÍTULO IV: RESULTADOS

## Slide 26: Agua: Parámetros físico químicos
Chart: T °C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia
T °C | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 32 | 28 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30
pH | 7.87 | 8.1 | 7.99 | 9.08 | 8.03 | 7.92 | 7.66 | 9.43 | 9.96 | 8.23 | 8.04 | 7.36 | 7.18 | 6.71 | 6.77 | 6.35 | 6.5 | 6.61 | 6.62 | 6.89 | 7.24 | 7.35 | 7.2 | 7.08 | 7.03 | 6.91
Chart: CE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | sequía | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia
CE µS/cm | 411 | 406 | 322 | 320 | 355 | 335 | 324 | 269 | 304 | 173.6 | 172.5 | 161.1 | 160.3 | 156.5 | 146.6 | 115.5 | 121.2 | 126.7 | 124.9 | 151.6 | 188.7 | 202.8 | 134.3 | 134.6 | 136.2 | 135.4
S - SO4- mg/l | 66 | 60 | 40 | 39 | 41 | 41 | 37 | 27 | 32 | 41 | 37 | 34 | 31 | 31 | 29 | 17 | 17 | 19 | 20 | 30 | 44 | 49 | 22 | 24 | 22 | 24
Temperatura sequía : 23 a 28 grados Celsius invierno: 30 a 32 grados Celsius menor a 35°C como estipula el acuerdo N° 061
pH: calificadas como aguas medianamente alcalinas y neutras
no mostraron problemas de salinidad presentando valores inferiores a 750 µS/cm (Olías , Cerón, & Fernández, 2005)
() variaron de 17 a 66 mg.L-1 menor a 250 mg.L-1

## Slide 27: Agua: Parámetros físico químicos
Se encuentran en valores comprendidos de 0,15 a 0,2 voltios y valores de pH de 6,4 a 10 aproximadamente, manteniéndose estables las concentraciones de fosfatos de acuerdo al gráfico de Pourbaix,

## Slide 28: Fosfatos y Nitratos: para explicar el fenómeno de eutrofización
Chart: N° PUNTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
P- PO43- mg/l 2016-17 | 1.57 | 1.42 | 0.97 | 0.81 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.72 | 0.82 | 1.28 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.13 | 0.72 | 1.75 | 0.75 | 1 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 1.05 | 0.38 | 1.73 | 1.6 | 1.4
P- PO43- mg/l 2014 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.01 | 1.42 | 1.21 | 1.05 | 0.31 | 0.85 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.72 | 0.01 | 0.55 | 0.15 | 0.16 | 1.2 | 0.11
P- PO43- mg/l 2013 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.34 | 1.31 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.39 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.32 | 0.38
Chart: N° PUNTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
N- NO3- mg/l 2016-17 | 1.5 | 1.3 | 0.78 | 0.65 | 0.9 | 1.1 | 0.67 | 1 | 0.87 | 1.1 | 1 | 0.65 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1
N- NO3- mg/l 2014 | 0.95 | 1.22 | 0.95 | 1.22 | 0 | 1.06 | 1.09 | 1.37 | 0 | 0.98 | 2.52 | 2.21 | 1.37 | 0.13 | 1.06 | 1.06 | 0 | 1.06 | 1.13 | 2.2 | 1.5 | 1.69 | 1.05 | 0.95 | 1.56 | 1.22
N- NO3- mg/l 2013 | 0 | 1.24 | 1.47 | 1.04 | 1.29 | 0 | 1.13 | 2.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.04 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 0 | 1.24
2013: el 77% aceleran los procesos de eutrofización
2014: el 85% acelera este proceso
2016 y 2017: el 100% aceleran los procesos de eutrofización
con valores superiores a 0,1 mg.
Las concentraciones de N, fueron menor a 10 mg., como sugiere la EPA, encontrándose dentro de los límites

## Slide 29: Mapa de las concentraciones de fosfatos en el agua del sistema hidrográfico de río Grande de los años 2013, 2014, 2016 y 2017

## Slide 31: Análisis estadístico de las concentraciones de fosfatos vs condiciones climáticas
N° punto | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2016 – 2017 |  |  | 
 | PO4-3 mg.L-1 | Precipitación mm | Evaporación mm | Evapotranspiración mm | PO4-3 mg.L-1 | Precipitación mm | Evaporación mm | Evapotranspiración mm | PO4-3 mg.L-1 | Precipitación mm | Evaporación mm | Evapotranspiración mm
1 | 0,26 | 1,56 | 111,94 | 124,02 | 0,08 | 185,04 | 98,05 | 111,39 | 1,57 | 3,5 | 99,54 | 138,86
2 | 0,38 | 1,62 | 111,95 | 124,02 | 0,11 | 185,08 | 98,05 | 111,38 | 1,42 | 3,5 | 99,55 | 138,88
3 | 0,48 | 2,22 | 111,96 | 123,04 | 0,08 | 184,13 | 97,99 | 111,75 | 0,97 | 3,11 | 99,91 | 138,28
4 | 0,28 | 1,45 | 111 | 123,04 | 0,11 | 194,13 | 97,99 | 111,75 | 0,81 | 3,09 | 99,31 | 138,28
5 | 0,28 | 1,53 | 111,26 | 124,44 | 0,15 | 190,67 | 98,44 | 111,83 | 0,64 | 3,39 | 99,34 | 138,79
6 | 0,16 | 1,44 | 112,26 | 124,44 | 0,16 | 190 | 98,44 | 111,83 | 0,73 | 3,09 | 99,64 | 138,79
7 | 0,34 | 1,64 | 112,22 | 124,39 | 0,12 | 191,05 | 98,36 | 111,89 | 0,82 | 3,1 | 99,43 | 138,59
8 | 1,31 | 3 | 112,17 | 124,33 | 0,31 | 189,99 | 98,41 | 112,07 | 0,72 | 3,09 | 99,62 | 138,46
9 | 0,05 | 1,4 | 111,58 | 123,62 | 0,01 | 186,62 | 98,5 | 112,82 | 0,82 | 3,11 | 99,41 | 137,69
10 | 0,25 | 1,61 | 107,09 | 116,2 | 1,42 | 213,74 | 98,96 | 110,96 | 1,28 | 3,13 | 99,57 | 142,85
11 | 0,25 | 1,61 | 109,25 | 119,75 | 1,21 | 213,58 | 98,85 | 111,83 | 0,6 | 3,06 | 99,67 | 141,76
12 | 0,2 | 1,44 | 110,34 | 121,66 | 1,05 | 194,69 | 97,2 | 110,34 | 0,6 | 3,07 | 99,49 | 141,2
13 | 0 | 1,06 | 111 | 122,69 | 0,31 | 192,01 | 98,51 | 110,8 | 1,2 | 3,17 | 99,61 | 140,68
14 | 0,1 | 1,43 | 111,66 | 123,66 | 0,13 | 193,34 | 97,49 | 110,38 | 1,13 | 3,17 | 99,48 | 140,1
15 | 0,39 | 1,71 | 112,05 | 124,12 | 0,14 | 196,87 | 97,86 | 110,91 | 0,72 | 3,08 | 99,48 | 139,66
16 | 0,1 | 1,41 | 112,19 | 124,39 | 0,14 | 194,6 | 98,09 | 111,25 | 1,75 | 3,46 | 99,82 | 139,32
17 | 0 | 1,39 | 112 | 124,45 | 0,15 | 189,64 | 98,22 | 111,67 | 0,75 | 3,09 | 99,56 | 138,88
18 | 0,32 | 1,63 | 112,21 | 124,44 | 0,16 | 190,01 | 98,39 | 111,89 | 1 | 3,39 | 99,76 | 138,78
19 | 0,39 | 1,78 | 112,24 | 124,43 | 0,23 | 189,98 | 98,48 | 111,97 | 0,63 | 3,05 | 99,33 | 138,69
20 | 0 | 1,48 | 111,01 | 124,03 | 0,72 | 190,21 | 98,78 | 112,93 | 0,65 | 3,08 | 99,66 | 137,94
21 | 0 | 1,87 | 111,01 | 123,76 | 0,01 | 181,77 | 98,89 | 113,32 | 0,68 | 3,07 | 99,57 | 137,73
22 | 0,3 | 1,6 | 111,7 | 123,75 | 0,55 | 189,52 | 98,24 | 113,36 | 1,05 | 3,12 | 99,59 | 137,74
23 | 0,34 | 1,65 | 112,21 | 124,39 | 0,15 | 190,01 | 98,38 | 111,95 | 0,38 | 3 | 99,53 | 138,56
24 | 0,3 | 1,65 | 111 | 124,1 | 0,16 | 193,72 | 98,12 | 111,58 | 1,73 | 3,47 | 99,84 | 138,72
25 | 0,32 | 1,6 | 111,98 | 124,02 | 1,2 | 194,78 | 98,07 | 111,42 | 1,6 | 3,49 | 99,55 | 138,84
26 | 0,38 | 1,66 | 111,85 | 123,91 | 0,11 | 192,83 | 98,16 | 111,8 | 1,4 | 3,45 | 99,55 | 138,49

## Slide 32: Análisis de correlación
Interpretación del coeficiente de correlación
Fuente: Libro de Estadística para la Administración y Economía, 2004

## Slide 33: Análisis de regresión
Regresión lineal múltiple
95 % confianza y
5 % de significancia
de 0,775
R^2 de 0,775
de 0,546
R^2 de 0,546
de 0, 715
R^2 de 0, 715
Regresión lineal múltiple
95 % confianza y
5 % de significancia
2013
2014
2016 y 2017
Concluyendo:
Que los fosfatos están relacionados con la precipitación, siendo directamente proporcionales, es decir, a mayor intensidad de lluvias mayor será la concentración de fosfatos. También, se confirmó que las variables evaporación y evapotranspiración no justifican la presencia de fosfatos en el agua

## Slide 34: Suelos: Parámetros físicos y químicos
N° de perfil | Cultivo | Fecha | Humedad % | Densidad aparente g.(cm3)-1 | Densidad real g.(cm3)-1 | Porosidad % | Textura
1 | Sin cultivo | Febrero 2016 | 47,49 | 1,04 | 2,10 | 50,44 | Arcillas
2 | Naranjos | Febrero 2016 | 28,18 | 1,19 | 2,07 | 42,62 | Texturas Francas
3 | Plátano | Febrero 2016 | 29,43 | 1,22 | 2,23 | 45,17 | Texturas Francas
4 | Cacao | Febrero 2016 | 32,98 | 1,04 | 2,08 | 49,79 | Texturas Francas
5 | Cacao y plátano | Febrero 2016 | 39,21 | 1,22 | 2,04 | 40,08 | Texturas Francas
6 | Plátano | Febrero 2016 | 54,03 | 1,06 | 1,90 | 44,21 | Texturas Francas
7 | Pasto | Agosto 2016 | 29,60 | 1,18 | 2,39 | 50,56 | Arcillas
8 | Maíz | Agosto 2016 | 38,60 | 1,14 | 2,34 | 51,00 | Arcillas
9 | Sin cultivo | Agosto 2016 | 50,64 | 1,1 | 2,15 | 48,91 | Texturas Francas
10 | Naranja y mandarina | Agosto 2016 | 42,27 | 1,00 | 2,28 | 56,14 | Arcillas
11 | Cacao | Agosto 2016 | 36,59 | 0,98 | 2,27 | 56,56 | Arcillas
12 | Cítricos | Agosto 2016 | 29,51 | 1,18 | 2,45 | 51,62 | Arcillas
13 | Cítricos | Agosto 2016 | 36,96 | 1,14 | 2,18 | 47,47 | Texturas Francas
14 | Cacao | Agosto 2016 | 24,69 | 1,20 | 2,25 | 46,60 | Texturas Francas
15 | Sin cultivo | Agosto 2016 | 21,39 | 1,11 | 2,41 | 54,00 | Arcillas
N° | pH | CE dS.m-1 | Na+ cmol.kg-1 | K+ cmol.kg-1 | Ca2+ cmol.kg-1 | Mg2+ cmol.kg-1
Perfil 1 | 4,90 | 0,05100 | 0,026474 | 0,00095 | 0,00114 | 0,00221
Perfil 2 | 6,50 | 0,16800 | 0,025113 | 0,02177 | 0,03281 | 0,02430
Perfil 3 | 7,39 | 0,28500 | 0,039083 | 0,04062 | 0,02653 | 0,02803
Perfil 4 | 7,52 | 0,31000 | 0,047610 | 0,02257 | 0,05662 | 0,02416
Perfil 5 | 6,41 | 0,10400 | 0,022750 | 0,00777 | 0,01473 | 0,01109
Perfil 6 | 7,43 | 0,15300 | 0,026268 | 0,02141 | 0,01832 | 0,01231
Perfil 7 | 6,91 | 0,33800 | 0,007313 | 0,00304 | 0,00630 | 0,00287
Perfil 8 | 6,64 | 0,65700 | 0,008191 | 0,00444 | 0,01015 | 0,00432
Perfil 9 | 7,17 | 0,63400 | 0,009040 | 0,00682 | 0,00965 | 0,00646
Perfil 10 | 6,93 | 0,26200 | 0,005610 | 0,00325 | 0,00529 | 0,00236
Perfil 11 | 6,84 | 0,30700 | 0,006325 | 0,00330 | 0,00484 | 0,00275
Perfil 12 | 6,60 | 0,24900 | 0,005635 | 0,00178 | 0,00541 | 0,00167
Perfil 13 | 7,10 | 0,33300 | 0,004030 | 0,00221 | 0,00519 | 0,00151
Perfil 14 | 6,60 | 0,54200 | 0,008520 | 0,00456 | 0,01560 | 0,00432
Perfil 15 | 6,60 | 0,30200 | 0,008000 | 0,00185 | 0,00355 | 0,00180

## Slide 35: Análisis Químico de los 3 perfiles seleccionados
N° | pH | Fósforo mg.L-1 | Acidez Intercambiable cmol.kg-1 | Aluminio Intercambiable cmol.kg-1 | K+ cmol.kg-1 | Ca2+ cmol.kg-1 | Mg2+ cmol.kg-1 | Na+ cmol.kg-1 | Bases totales Intercambiables cmol.kg-1 | Retención de Fósforo (%)
Perfil 1 | 4,9 | < 3,5 | 3,14 | 1,80 | 0,40 | 10,06 | 4,79 | 0,79 | 16,04 | 42,89
Perfil 2 | 6,59 | 37,00 | 0,00 | <0,12 | 4,13 | 21,80 | 4,72 | 0,14 | 30,79 | 12,27
Perfil 5 | 6,40 | 124,00 | 0,00 | <0,12 | 1,23 | 22,60 | 5,82 | 0,20 | 29,85 | 13,96

## Slide 36: Análisis físico de los perfiles férricos
N° | Época | Humedad % | Densidad aparente g.(cm3)-1 | Densidad real g.(cm3)-1 | Porosidad % | Textura
Perfil 1 | sequía | 47,49 | 1,04 | 2,1 | 50,44 | Arcillas
Perfil 16 | sequía | 40,04 | 1 | 2,18 | 54,09 | Arcillas
Perfil 17 | sequía | 40,43 | 1,02 | 2,07 | 50,72 | Arcillas
Perfil 1 | lluvia | 50,53 | 1,1 | 2,20 | 49,94 | Arcillas
Perfil 16 | lluvia | 58,24 | 1 | 2,25 | 55,60 | Arcillas
Perfil 17 | lluvia | 57,09 | 1 | 2,38 | 58,24 | Arcillas

## Slide 37: Análisis químico de los perfiles férricos
N° | ÉPOCA | pH | Fósforo (mg.L-1) | Acidez Intercambiable cmol.kg-1 | Aluminio Intercambiable cmol.kg-1 | K cmol.kg-1 | Ca cmol.kg-1 | Mg cmol.kg-1 | Na cmol.kg-1 | Bases totales cmol.kg-1 | Retención de Fósforo (%)
Perfil 1 | sequía | 4,91 | 4,40 | 9,33 | 2,38 | 0,35 | 4,67 | 5,54 | 1,12 | 11,68 | 60,96
Perfil 16 | sequía | 3,74 | < 3,5 | 16,00 | 3,40 | 0,24 | 3,44 | 13,60 | 0,82 | 18,10 | 54,60
Perfil 17 | sequía | 4,20 | < 3,5 | 23,40 | 5,00 | 0,45 | 2,97 | 9,30 | 0,23 | 12,95 | 79,51
Perfil 1 | lluvia | 4,9 | < 3,5 | 3,14 | 1,80 | 0,40 | 10,06 | 4,79 | 0,79 | 16,04 | 42,89
Perfil 16 | lluvia | 4,63 | < 3,5 | 2,13 | 1,72 | 0,04 | 7,28 | 4,25 | 0,47 | 12,04 | 40,05
Perfil 17 | lluvia | 4,76 | < 3,5 | 5,37 | 2,13 | 0,11 | 2,54 | 7,68 | 1,47 | 11,80 | 44,97
Efecto del pH del suelo y la disponibilidad de Fósforo (Yara, 2017)

## Slide 38: Formulación de los Tecnosoles y ensayo de retención de fosfatos
COMPONENTES | Suelo |  | Aserrín |  | Cáscara de arroz |  | Sulfato de Aluminio (Al(SO4)3) | 
 | % | g | % | g | % | g | % | g
Tecnosol 1 | 75 | 187,5 | 20 | 50 | - | - | 5 | 12,5
Tecnosol 2 | 75 | 187,5 | - | - | 20 | 50 | 5 | 12,5
Tecnosol 3 | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | - | -
SOLUCIÓN | CI (mg.L-1) (PO4)3- | CF (mg.L-1) (PO4)3- | Tiempo de filtrado (h) | Retención de (PO4)3- (%)
Tecnosol 1 | 1,25 | 0,29 | 4 | 76,8
Tecnosol 2 | 1,25 | 0,26 | 3 | 79,2
Tecnosol 3 | 1,25 | 0,5 | 8 | 60
COMPONENTES | Suelo |  | Cáscara de arroz |  | Sulfato de Aluminio (Al(SO4)3) | 
 | % | g | % | g | % | g
Tecnosol 4 | 75 | 187,5 | 24,5 | 61,25 | 0,5 | 1,25
Tecnosol 5 | 75 | 187,5 | 24 | 60 | 1 | 2,5
Tecnosol 6 | 75 | 187,5 | 22,5 | 56,25 | 2,5 | 6,25
Tecnosol 7 | 75 | 187,5 | 15 | 37,5 | 10 | 25

## Slide 39: Cinética de los Tecnosoles
Chart: Cinética Tecnosol 4
| 0 | 0.16600000000000001 | 1 | 2 | 3 | 4
cinética | 0 | 41.6 | 69.6 | 72 | 84 | 85.6
Chart: Cinética Tecnosol 5
| 0 | 0.16600000000000001 | 1 | 2 | 3 | 4
cinética | 0 | 56 | 85.6 | 87.2 | 88.8 | 90.4
Chart: Cinética Tecnosol 6
| 0 | 0.16600000000000001 | 1 | 2 | 3 | 4
cinética | 0 | 48 | 76 | 87.2 | 87.2 | 88.8
Chart: Cinética Tecnosol 7
| 0 | 0.16600000000000001 | 1 | 2 | 3 | 4
cinética | 0 | 48 | 76 | 82.4 | 86.4 | 88.8

## Slide 40: Prueba de Retención de fosfatos al Tecnosol 5
Chart: Retención de (PO4)3- VS Tiempo
| 0 | 1E-4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Tiempo VS Retención | 0 | 59.2 | 73.6 | 86.4 | 87.2 | 88.8 | 90.4 | 88.8 | 88.8 | 88 | 84.8 | 83.2 | 83.2 | 80 | 81.6 | 80.8 | 79.2 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 77.6 | 76.8 | 77.6 | 76.8 | 76 | 76.8 | 75.2 | 72.8 | 73.6 | 73.6 | 70.4 | 71.2 | 68.8 | 67.2 | 67.2 | 68 | 66.4 | 66.4 | 64 | 64.8 | 62.4 | 60.8 | 57.6 | 58.4 | 57.6 | 56 | 53.6 | 53.6 | 52 | 52.8 | 52
Chart: Concentración de (PO4)3- VS Tiempo
| 0 | 1E-4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Tiempo VS Concentración | 0.51 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.59 | 0.6

## Slide 41: Valores tomados en cuenta para la ecuación de la Cinética del Tecnosol 5
Para realizar la ecuación del Tecnosol 5 se tomaron los valores hasta donde el Tecnosol llega al equilibrio, es decir, hasta la hora 6 que alcanza su q máximo o qe de 0,0047 aproximadamente.
Tiempo (horas) | Ce (mg.L-1) (PO4)3- | Retención (%) | C adsorbida (mg.L-1) (PO4)3- | q, mg adsorbato.(g adsorbente)-1
0 |  |  |  | 0
0,0001 | 0,51 | 59,20 | 0,74 | 0,00311
0,33 | 0,33 | 73,60 | 0,92 | 0,00386
0,67 | 0,17 | 86,40 | 1,08 | 0,00454
1 | 0,16 | 87,20 | 1,09 | 0,00458
2 | 0,14 | 88,80 | 1,11 | 0,00466
3 | 0,12 | 90,40 | 1,13 | 0,00475
4 | 0,14 | 88,80 | 1,11 | 0,00466
5 | 0,14 | 88,80 | 1,11 | 0,00466
6 | 0,15 | 88,00 | 1,10 | 0,00462

## Slide 42: Ecuación de la cinética del Tecnosol 5
(Ecuación de primer orden según Rosen, 2014)
Donde:
Es el fosfato en el Tecnosol en equilibrio (mg adsorbato.(g adsorbente)-1)
Es el fosfato en el Tecnosol (mg adsorbato.(g adsorbente)-1)
K Constante de la cinética de adsorción

## Slide 43: Ajuste de la ecuación de la cinética del Tecnosol 5
Chart: Ajuste cinética de retención
| 0 | 1E-4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Ajuste de la Cinética de retención | 0 | -1.0427 | -1.6348 | -2.9004 | -3.0737

## Slide 44: Modelo realizado en el software Vensim para el Tecnosol
Donde:
Flujo másico a la columna:
Fosfatos en el agua:
La adsorción:
Fosfatos en el Tecnosol (qt): es la adsorción.

## Slide 45: Modelo del comportamiento del fosfato en el Tecnosol
Se utilizó un step time de 0,25 h en el programa para que modele la cinética y se lo modelo por las primeras 8 horas para que se visualice bien la asíntota

## Slide 46: Isotermas de adsorción de Langmiur y Freundlich para el Tecnosol 5
Chart: Ce (mg/L)
| 0.11 | 0.14000000000000001 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.24
langmiur | 28.9474 | 19.4444 | 10.9756 | 7.6923 | 5.8659 | 5.3097
Chart: Log Ce
| -0.95860731484177497 | -0.85387196432176193 | -0.74472749489669399 | -0.69897000433601875 | -0.6777807052660807 | -0.6020599913279624
freundlich | -2.4202 | -2.1427 | -1.7852 | -1.585 | -1.4461 | -1.3468
Ci (mg.L-1) | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50

## Slide 47: CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

## Slide 48
Los Tecnosoles elaborados con el suelo del perfil 17 a escala de laboratorio, disminuyeron la concentración de fosfatos del agua, a más del 50 % en todas las formulaciones. Por lo que, se los podría implementar a campo en los cauces del sistema hidrográfico de río Grande para disminuir las condiciones de eutrofización del agua. La mejor formulación obtenida fue la del Tecnosol 5, en la cual se usó cáscara de arroz y sulfato de Aluminio en porcentajes definidos.
Del análisis realizado en los puntos de agua, se concluyó que son aguas en estado hipertrófico, puesto que presentaron valores comprendidos entre 0,4 a 1,75 mg.L-1 de PO4-3, a pesar de que los parámetros de pH, T°, Eh, CE, SO42- y NO3- se encontraron dentro de los límites permisibles.
Los afluentes que presentaron una alta concentración de PO4-3, fueron: río Cañitas, río Platanales, estero El Aguacate y estero el Regreso, lo que puede deberse a la inundación en zonas con cobertura vegetal en la presa, lo que provoca la descomposición de la materia vegetal, aportando altas concentraciones de nutrientes en el agua. De igual manera al embalsar el agua, la velocidad del flujo de agua disminuye, limitando así la capacidad auto depuradora del río, con un alto contenido de sedimentos ricos en Fósforo y Nitrógeno.

## Slide 49
De acuerdo al análisis estadístico, la presencia de lluvias tiene un efecto directamente proporcional en el contenido de fosfatos encontrados en las aguas de río Grande En época de lluvia, las precipitaciones favorecen a la erosión y lavado del suelo, identificando altas concentraciones de PO4-3 en las aguas. En época de sequía los valores de PO4-3 disminuyeron.
El parámetro de pH en el suelo influye de forma directa en la retención de Fósforo, porque cuando el pH en el suelo es ácido el Aluminio está presente en altas concentraciones como parte de la solución del suelo o, como iones intercambiables. Mientras más ácido sea el pH del suelo, mayor será la actividad de los compuestos de Aluminio, que al interactuar con los fosfatos solubles presentes en el suelo hacen que estos queden fijos como compuestos complejos insolubles de Aluminio. Cuando mayor sea la cantidad de Aluminio en el suelo mayor será la retención de Fósforo que esté presente.
Con la formulación del Tecnosol 5 se consiguió aumentar la retención de Fósforo del perfil 17 en un 45,43%. De esto podemos deducir que si se utiliza el suelo del perfil 17 de época de sequía para la elaboración del Tecnosol, probablemente se consiga aumentar la retención de Fósforo del suelo de 79% hasta casi un 100%.

## Slide 50
Una vez realizado el ensayo de retención al Tecnosol 5 se concluyó que deja de ser eficiente a partir de la hora seis de actuar sobre el agua, porque este se satura llegando al equilibrio con un valor de q máximo 0,0048, a partir de este momento el Tecnosol deja de adsorber en toda su capacidad y se lo debería cambiar para realizar una adsorción completa del contaminante.
El Tecnosol dejó de funcionar no solamente por la saturación de fosfatos, sino también, probablemente se realizó una desorción forzada en las columnas del experimento, por consiguiente, en algún momento el agua podría tener una concentración mayor a la inicial. Es importante mencionar este fenómeno que se detectó en laboratorio en vista de que este estudio en algún momento se trasladará a los sistemas hidrográficos de río Grande que más contribuyen de fosfatos, en resumen, en la práctica podría generarse un problema en lugar de una solución por lo que es necesario estudiar más a profundidad este efecto.

## Slide 51: GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!