## Slide 1: INFLUENCIA DE SOLVENTES ORGÁNICOS EN LA MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE FIBRAS DE POLIVILPIRROLIDONA (PVP) FABRICADAS MEDIANTE ELECTROSPINNING

## Slide 2: Índice
Objetivos
Técnica de Electrospinning
Propiedades Morfológicas
Propiedades Mecánicas
Análisis de Resultados
  Análisis Morfológico
  Análisis de Propiedades Mecánicas
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: Objetivo General
Estudiar el efecto de diferentes tipos de solventes orgánicos (Dimetilformamida DMF y Etanol) en las propiedades morfológicas y mecánicas de fibras de Polivinilpirrolidona (PVP) mediante la técnica de Electrospinning.

## Slide 4: Objetivos Específicos
Identificar los valores adecuados como: Concentración con diferentes solventes, voltaje, distancia entre la punta y la placa colectora y caudal para la generación de fibras de Polivinilpirrolidona.
Determinar propiedades mecánicas y morfológicas de las fibras de Polivinilpirrolidona utilizando los equipos del laboratorio de Reología y Microscopía de la ESPE.

## Slide 5: Técnica de Electrospinning
Fuente: (Duque, Rodríguez, & López, 2013)

## Slide 6: Variables que influyen en la morfología y propiedades Mecánicas
Variables de la solución
Variables del Proceso
Variables Ambientales

## Slide 7: Propiedades Morfológicas
Criterios de Selección
  Homogeneidad
  Beads o Collares
  Fibras Bifurcadas
Imágenes obtenidas del Microscopio de Barrido

## Slide 8: Propiedades Mecánicas
Microscopio de Fuerza Atómica AFM
Modelo de contacto de Hertz
Software AR 15.06109
Módulo de Elasticidad

## Slide 9: Análisis de Resultados
Soluciones de PVP usando como solvente etanol
Etanol |  |  |  |  | 
Muestra | PVP % w/w | Caudal ml/h | Distancia cm | Voltaje KV | Diámetro μm
1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0.84
2 | 4 | 5 | 20 | 5,5 | 1,16
3 | 6 | 5 | 15 | 5 | 1,1
4 | 6 | 5 | 20 | 5,5 | 1,48
5 | 8 | 4 | 15 | 6 | 1,6
6 | 10 | 5 | 17 | 6 | 3,62

## Slide 10: Análisis de Resultados
Soluciones de PVP usando como solvente DMF
DMF |  |  |  |  | 
Muestra | PVP % w/w | Caudal ml/h | Distancia cm | Voltaje KV | Diámetro μm
7 | 8 | 6 | 10 | 5,7 | 0,22
8 | 10 | 0,5 | 15 | 5,5 | 0,57
9 | 12 | 0,5 | 15 | 5,6 | 0,66
10 | 12 | 0,5 | 20 | 5,4 | 1
11 | 14 | 0,5 | 16 | 5,2 | 1,22
12 | 14 | 0,5 | 20 | 6 | 0,6

## Slide 11: Análisis de Resultados
Soluciones de PVP usando como solvente una mezcla de etanol/DMF 70/30 w/w
DMF |  |  |  |  | 
Muestra | PVP % w/w | Caudal ml/h | Distancia cm | Voltaje KV | Diámetro μm
13 | 8 | 5 | 20 | 6 | 0,73
14 | 8 | 5 | 17 | 6 | 1,35

## Slide 12: Análisis de Propiedades morfológicas
Muestra 5, solución de etanol con 8% w/w de PVP
Muestra 11, solución de DMF con 14% w/w de PVP
Muestra 14, solución de mezcla Etanol y DMF 70/30 w/w y 8% w/w de PVP.

## Slide 13: Muestra 5, solución de etanol con 8% w/w de PVP
Fibras de etanol con 8% de PVP, caudal de 4 ml/h,
campo eléctrico de 0.4 KV/cm y un diámetros de 1.6 μm

## Slide 14: Muestra 11, solución de DMF con 14% w/w de PVP
Fibras de DMF con 14% de PVP, caudal de 0.5 ml/h,
campo eléctrico de 0.325 KV/cm y un diámetros de 1.22 μm

## Slide 15: Muestra 14, solución de mezcla Etanol y DMF 70/30 w/w y 8% w/w de PVP.
Fibras de etanol yDMF con 8% de PVP, caudal de 5 ml/h,
campo eléctrico de 0.35 KV/cm y un diámetros de 1.35 μm

## Slide 16: Análisis de Propiedades Mecánicas
Muestra 5, solución de etanol con 8% w/w de PVP
Módulo de Elasticidad promedio de 40,08 MPa con una desviación estándar de 7,4.
Chart: Muestras
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838 | 40.0838
 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192 | 47.4192
 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484 | 32.7484
 | 30.23 | 46.14 | 41.7 | 51.08 | 49.13 | 45.1 | 43.9 | 46.46 | 44.4 | 40.92 | 51.22 | 50.06 | 54.12 | 50.42 | 39.2 | 43.751 | 44.83 | 45.44 | 44.27 | 45.15 | 43.7 | 43.83 | 41.93 | 43.68 | 40.6 | 44.77 | 43.97 | 31.77 | 33.69 | 34.09 | 33.68 | 23.27 | 28.82 | 29.14 | 27.56 | 40.2 | 37.72 | 41.39 | 31.5 | 44.52 | 44.33 | 42.57 | 36.92 | 34.35 | 35.54 | 34.68 | 31.9 | 39.39 | 21.1 | 36.06
Chart: MPa
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | y mayor...
Frecuencia | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 1
Valor promedio, desviación estándar e Histograma de frecuencias

## Slide 17: Muestra 11, solución de DMF con 14% w/w de PVP Módulo de Elasticidad promedio de 8,8 MPa. Con una desviación estándar de 2,1
Chart: Muestras
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648 | 8.8648
 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481 | 10.9481
 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814 | 6.7814
 | 13.07 | 8.94 | 8.24 | 8.37 | 7.58 | 7.38 | 6.76 | 7.1 | 7.4 | 7.62 | 6.11 | 6.65 | 7.7 | 7.69 | 9.37 | 12.43 | 11.97 | 12.37 | 11.74 | 9.68 | 10.9 | 14.92 | 7.08 | 7.27 | 7.08 | 8.39 | 8.93 | 7.26 | 8.53 | 7.61 | 9.89 | 6.66 | 6.47 | 7.38 | 7.29 | 8.32 | 9.06 | 10.52 | 9.37 | 11.92 | 8.93 | 10.37
Chart: MPa
| 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13,0 | 14,4 | y mayor...
Frecuencia | 19 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1
Valor promedio, desviación estándar e Histograma de frecuencias

## Slide 18: Muestra 14, solución de mezcla Etanol y DMF 70/30 w/w y 8% w/w de PVP. Módulo de Elasticidad promedio de 32,78 MPa y una desviación estándar de 20,7.
Chart: Muestras
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821 | 32.7821
 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592 | 53.5592
 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005 | 12.005
 | 26.37 | 15.58 | 13.95 | 23.6 | 7.22 | 9.02 | 26.64 | 12.24 | 13.31 | 21.5 | 33.14 | 10.56 | 36.8 | 25.92 | 23.58 | 19.68 | 22.54 | 38.43 | 47.59 | 37.94 | 47.59 | 38.43 | 71.68 | 73.73 | 61.69 | 72.33 | 70.18 | 16.66
Chart: MPa
| 19,8 | 32,4 | 45,0 | 57,5 | 70,1 | y mayor...
Frecuencia | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4
Valor promedio, desviación estándar e Histograma de frecuencias

## Slide 19: Conclusiones
Se determinó que para obtener fibras aceptables los porcentajes en peso de PVP para el etanol son de 6% a 10% y para el DMF de 10% a 14%, valores mayores o menores a estos no se obtuvieron buenos resultados
Se concluye que para obtener fibras de PVP con propiedades morfológicas aceptables los valores de las variables; usando etanol como solvente son: tensión entre 5 y 6 KV, para el caudal entre 4 y 5 ml/h. distancia entre 15 y 20 cm; Usando como solvente DMF se obtuvieron los siguientes valores: para la tensión entre 5 y 6 KV, para el caudal 0,5 ml/h y una distancia entre 15 y 20 cm con concentraciones del 10 al 14%,

## Slide 20
Para fibras de Etanol y PVP al 8% w/w se tiene un Módulo de elasticidad de 40,08 [MPa]; Para fibras de DMF y PVP al 14% w/w se tiene un Módulo de elasticidad de 8,8 [MPa] y Para fibras de una mezcla de Etanol y DMF 70/30 w/w y PVP al 8% se tiene un Módulo de elasticidad de 32,78 [MPa],con desviaciones estándar entre el 15 %y 50% lo cual está en el rango normal para mediciones de este tipo
Con los datos obtenidos se concluye que el solvente etanol tiene mayor influencia en las propiedades mecánicas y morfológicas que el solvente DMF, ya que el Módulo de Young con etanol es tres veces mas que con DMF y la mezcla de etanol/DMF también tiene un modulo mayor, esto se debe a que el solvente etanol tiene un menor punto de ebullición (etanol 78°C, DMF 153°C) y una mayor viscosidad(Etanol 1.074 mPa·s a 20 °C, DMF 0.9mPa·s a 20 °C).

## Slide 21: Recomendaciones
Motivar el estudio y la investigación en este campo ya que el desarrollo de tecnologías para la fabricación de nuevos materiales específicamente poliméricos ve en la técnica de electrospinning una opción prometedora a futuro, además que esta técnica en el país es relativamente nueva y muy poco abordada.
Se recomienda un estudio más profundo de la influencia de variables como: tensión, caudal, distancia para fibras de PVP con Etanol y DMF, ya que en este trabajo solo se estudio la influencia de los solventes y se sabe que la variación de algunos parámetros hace que las propiedades morfológicas cambien totalmente.
Hacer análisis mecánicos usando diferentes solventes y polímeros para así poder comparar sus propiedades y encontrar aplicaciones basados en estos estudios.

## Slide 22
GRACIAS !!!