## Slide 1: Obtención de fibras submicrométricas de Fibroína de Seda con Sangre de Drago (Croton Lechleri Müll) para aplicaciones biomédicas a través de la técnica de electrospinning
Autor: Jorge Gabriel Melo
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO

## Slide 2: Índice
Objetivos
Justificación
Alcance
Marco Teórico
Experimentación
Análisis de Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos Futuros

## Slide 3: Objetivos
Objetivo General
Obtener y caracterizar microfibras de fibroína de seda con Croton Lechleri Müll mediante la técnica de electrospinning.

## Slide 4: Objetivos
Objetivos Específicos
  Obtener microfibras de fibroína de seda con Croton Lechleri Müll mediante la técnica de electrospinning.
  Caracterizar morfológica y reológicamente muestras de microfibras de fibroína de seda ecuatoriana y china con Croton Lechleri Müll obtenidas de la técnica de electrospinning.
  Determinar el módulo de young de muestras de microfibras de fibroína de seda ecuatoriana y china con Croton Lechleri Müll obtenidas de la técnica de electrospinning
  Comparar la caracterización desarrollada de las muestras de microfibras en base de fibroína de seda china y ecuatoriana obtenidas de la técnica de electrospinning.

## Slide 5
Alcance
Riqueza en biomateriales sin valor agregado
Tecnificación de los saberes ancestrales
Producción artesanal
Caracterizar el material para una posterior aplicación biomédica
APÓSITOS

## Slide 6: Técnica de Electrohilado
Técnica de Electrospinning
Proceso versátil para la producción de fibras a escala micro y nanométricas, mediante fuerzas electrostáticas.

## Slide 7
Parámetros de la Solución:
  Concentración
  Tensión Superficial
  Viscosidad
  Conductividad Eléctrica
  Peso Molecular
Parámetros Operativos:
  Voltaje
  Distancia capilar/colector
  Caudal
  Tipo de colector
Parámetros Ambientales:
  Temperatura
  Humedad
Regímenes del Proceso
Técnica de Electrospinning
Parámetros del Proceso

## Slide 8
Apósitos
Wound Dressing
Suturas
Liberación de Fármacos
Huesos
Ligamentos
Cartílagos
Córnea
T. Hepático
Nervios
Aplicaciones Biomédicas
Andamios de Tejidos
Tissue scaffolds

## Slide 9
Apósitos o Wound Dressings
Garantizar la asepsia y mantener un entorno apropiado que permita la correcta cicatrización de la herida.

## Slide 10
Principal constituyente proteico de los capullos del gusano de seda (72-81%).
Fibroína de Seda
Presentaciones de la Fibroína de Seda

## Slide 11: Fibroína de Seda
Fibroína de Seda
Propiedades de la Fibroína de Seda
Biocompatible, unión, proliferación y migración celular
Versatilidad en procesamiento
Baja conductividad térmica
No citotóxico
Permeabilidad al agua y oxígeno
Estabilidad y biodegradación controlable
Alta resistencia a la tracción, tenacidad y flexibilidad
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎/𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 >𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜
Propiedades de la Fibroína de Seda
Biocompatible, unión, proliferación y migración celular
Versatilidad en procesamiento
Baja conductividad térmica
No citotóxico
Permeabilidad al agua y oxígeno
Estabilidad y biodegradación controlable
Alta resistencia a la tracción, tenacidad y flexibilidad
Usado en medicina regenerativa
> 50% tras 2 meses in vivo

## Slide 12: Sangre de Drago (Croton Lechleri Müll)
Savia rojiza usada ancestralmente para detener la hemorragia y acelerar el proceso de cicatrización en heridas, formando una “segunda piel”.

## Slide 13: Sangre de Drago (Croton Lechleri Müll)
Propiedades de la sangre de drago
Cicatrizante
Antiulcerosa
Antiviral
Homeostático
Antiséptico
Antibacterial
Brinda protección gástrica
Antinflamatorio
Antioxidante
Taspina
Alcaloide
Principal componente activo de la savia.

## Slide 14: Experimentación
Experimentación

## Slide 15
Experimentación
Extracción de Fibroína de Seda Reconstituida
Solución de fibroína de seda o RSF
PEO (> electrohilabilidad)
Sangre de Drago (Croton Lechleri Müll)

## Slide 16
Experimentación
2
Bomba de Jeringa
Plato Colector
Termohigrómetro
Jeringa y Capilar
Fuente de Alto Voltaje
Cámara de acercamiento
Monitor
Máquina de Electrospinning
Laboratorio de Reología - ESPE
3
7
5
4
1
6
Máquina de Electrospinning

## Slide 17: Análisis de Resultados

## Slide 18
Análisis Morfológico
RSF+ PEO 5%w/v
RSF + PEO 5%w/v + SD 5% w/w
Ensayos fibroína de seda + PEO
Q= 1,40 [mL/hr]
d=14 [cm]
d=16 [cm]
RSF+ PEO 3%w/v
CENCINAT

## Slide 19
Análisis Morfológico
Ensayos fibroína de seda + PEO
Q= 1,40 [mL/hr]
d=12 [cm]
d=14 [cm]
RSF+ PEO 3%w/v
Q= 1,20 [mL/hr]
d=12 [cm]
RSF+ PEO 3%w/v
Q= 1,20 [mL/hr]
Proporción RSF 4:1 PEO
θm= 139,43[nm]
σ= 19,26 [nm]

## Slide 20: Análisis de Resultados Morfología
θm= 160 [nm]
σ= 47,14 [nm]
Análisis Morfológico
Solvente | Concentración (v/v) | Resultado
RSF + PEO 3% w/v | 100% + Calor | X
 | 100% + T.Ambiente + Agitación Lenta | X
Demitilformamida (DMF) | 100% | ✓ No fibras, ni partículas
Etanol | 100% | ✓ No fibras, ni partículas
Agua | 100% | ✓ No fibras, si partículas
PVP 30KDa 5% w/w | 100% | ✓ No fibras, si partículas
PVP 1300KDa 5% w/w | 100% | X
 | 10% | X
PVP 30KDa 13%w/w | 100% | X
 | 10% etanol | ✓ Genera partículas
RSF | 100% | X
PEO 3% w/v | 100% | X
 | 25% | X
 | 10% | X
 | 5% | ✓
 | 1% | ✓ Genera fibras.
PEO 5%w/v | 10% | X
CS4% AA70% PVA 10% | 100% | ✓ Genera fibras
RSF + PEO 3% w/v | 2% en agua | ✓ Genera fibras
Solubilidad de la sangre de drago
Problemas de disolución de la sangre de drago
✓ (soluble), x(insoluble)

## Slide 21: Análisis de Resultados Morfología
Análisis Morfológico
Fibroína de Seda China
Parámetros Operacionales
V= 7,20 [kV]
Q= 1,20 [mL/hr]
d= 12 [cm]
E= 60 [kV/m]
Resultados
θm= 160 [nm]
σ= 47,14 [nm]
θmp= 30,19 [nm]
σp= 8,81 [nm]
Parámetros Operacionales
V= 7,10 [kV]
Q= 1,20 [mL/hr]
d= 12 [cm]
E= 60 [kV/m]
Resultados
θm= 139,43[nm]
σ= 19,26 [nm]
Fibroína de Seda + PEO 3%w/v
Fibroína de Seda + PEO 3% w/v + SD 2% v/v

## Slide 22
Parámetros Operacionales
V= 6-9 [kV]
Q= 1,20 [mL/hr]
d= 14 [cm]
E= 42 - 64 [kV/m]
Resultados
θm= 145,4 [nm]
σ= 42,10 [nm]
Parámetros Operacionales
V= 7,80 [kV]
Q= 0,90 [mL/hr]
d= 12 [cm]
E= 65 [kV/m]
Resultados
θm= 144,11 [nm]
σ= 42,32 [nm]
Análisis Morfológico
Fibroína de Seda pura
Fibroína de Seda + PEO 3% w/v + SD 2% v/v
Fibroína de Seda Ecuatoriana
*No fue posible generar fibras con la solución de Fibroína de Seda + PEO 3% w/v

## Slide 23
RSF+PEO 3%w/v+SD 2% v/v
Análisis Morfológico
RSF+PEO 3%w/v
Gasa
Foil de Aluminio
Gasa
Foil de Aluminio
Cambio en la matriz de recolección

## Slide 24
Membrana de Fibroína de Seda
Poros
Recolección en gasa

## Slide 25
Muestra
Análisis Reológico
Sangre de Drago
Configuración:
Plato-cono
Precizalla:
1 rad/s por 100s a 25°C.
Análisis de Flujo Estacionario:
0 a 160 rad/s a 25°C
Reómetro TA-Instruments

## Slide 26
Análisis Reológico
Fibroína de Seda China
Fibroína de Seda Ecuatoriana
Fibroína de Seda pura
Fibroína de Seda + PEO 3%w/v
Fibroína de Seda + PEO 3% w/v + SD 2% v/v
Fibroína de Seda pura
Fibroína de Seda + PEO 3%w/v
Fibroína de Seda + PEO 3% w/v + SD 2% v/v

## Slide 27: Análisis de Resultados Reología
Análisis Reológico
Comparación entre las soluciones de fibroína de Seda
Fibroína de Seda China
Fibroína de Seda Ecuatoriana
23,586 [mPa.s]
36,390 [mPa.s]
39,457 [mPa.s]
15,024 [mPa.s]
31,621 [mPa.s]
23,256 [mPa.s]

## Slide 28
Fibroína de Seda pura
Fibroína de Seda + PEO 3% w/v + SD 2%v/v
Fibroína de Seda + PEO 3% w/v
Análisis Reológico
Comparación entre la fibroína de seda china y ecuatoriana
23,586 [mPa.s]
23,256 [mPa.s]
31,621 [mPa.s]
15,024 [mPa.s]
36,390 [mPa.s]
39,457 [mPa.s]

## Slide 29: Análisis de Resultados Mecánica
Análisis Mecánico
RSFchina + PEO 3% w/v
Módulo de Elasticidad promedio de 279,9 [MPa] y una desviación estándar de 167 [MPa]
Histograma de frecuencias
Software AR 15.06.109
Distribución de probabilidad normal

## Slide 30: RSFchina + PEO 3% w/v + SD 2% v/v
Análisis Mecánico
Módulo de Elasticidad promedio de 107,1 [MPa] y una desviación estándar de 70,08 [MPa]
Histograma de frecuencias
Distribución de probabilidad normal

## Slide 31: Análisis de Resultados Alternativas para una posterior aplicación biomédica
    Nanopartículas de PVP 30K 13%w/w + SD 20%v/v
Alternativas para una posterior aplicación biomédica

## Slide 32
By-Layer
RSF + PEO 3%w/v + SD 2%
CS4% en AA 70% + PVA 10% + SD 100%
Fibroína de Seda
Quitosán
Alternativas para una posterior aplicación biomédica

## Slide 33
    Atomización de Sangre de Drago concentrada
Alternativas para una posterior aplicación biomédica

## Slide 34
Conclusiones
Protocolo químico de extracción
Diálisis
48 hr
Disolución
LiBr 9,3 M
3 hr
Desgomado
0,02M
72 hr
pH | 6,46
Conductividad Eléctrica | 280-300 [µS/cm]
Concentración | 9-12 % w/v
China: 75,2%
Ecuatoriana: 83,6%
Naturaleza del Capullo

## Slide 35
Conclusiones
Solubilidad de la sangre
RSF + PEO 3%w/v
problemas
Polímeros Sintéticos
Biopolímeros
experimentación
✓ Polímeros ↓ PM
RSF + PEO 3%w/v
SD 2% v/v en agua
100% v/v
50% v/v
↓ Heridas en la piel (100% v/v)
↑ Úlceras Gástricas (0,06%)
solución

## Slide 36
Conclusiones
Voltaje | Caudal | Distancia capilar/plato | Temperatura | Humedad Relativa
6-7 [kV] | 1,2 [mL/h] | 12 [cm] | 18-19 ºC | 60-63%
Mejores Muestras
Solución | Diámetro medio | Desviación estándar
Fibroína de Seda China |  | 
RSF pura | No electrohilable | 
RSF + PEO 3% w/v | 139,43[nm] | 19,26[nm]
RSF + PEO 3%w/v + SD2%v/v (membrana porosa) | 160[nm] | 47,14[nm]
 | 30,19[nm] | 8,81[nm]
Fibroína de Seda Ecuatoriana |  | 
RSF pura | 144,1[nm] | 42,32[nm]
RSF + PEO 3% w/v | No electrohilable | 
RSF + PEO 3%w/v + SD2%v/v | 145,4[nm] | 42,10[nm]
Materiales
distintos
membrana
manipulable
Membrana no
manipulable

## Slide 37
Conclusiones
Solución | Viscosidad
Fibroína de Seda China | 
RSF pura | 15,024[mPa.s]
RSF + PEO 3% w/v | 23,256 [mPa.s]
RSF + PEO 3%w/v + SD2%v/v | 31,621 [mPa.s]
Fibroína de Seda Ecuatoriana | 
RSF pura | 26,586 [mPa.s]
RSF + PEO 3% w/v | 36,390 [mPa.s]
RSF + PEO 3%w/v + SD2%v/v | 39,457 [mPa.s]
Fluidos no Newtonianos Pseudoplásticos
*Mediciones a velocidad de cizalla 160 [rad/s]
ANÁLISIS REOLÓGICO

## Slide 38: Conclusiones
Solución | Módulo de Young | Desviación estándar
Fibroína de Seda China |  | 
RSF + PEO 3% w/v | 279,9 [MPa] | 167[MPa] (19,26[nm])
RSF + PEO 3% w/v + SD 2%v/v | 170,1 [MPa] | 70,08 [MPa] (47,14[nm])
Fibroína de Seda Ecuatoriana |  | 
Membranas no manipulables imposible de analizar en AFM |  | 
Sangre de Drago
↑ Viscosidad
↓ Módulo de Young
Apósito principal bioactivo (Membrana RSF)
Apósito secundario pasivo (gasa)

## Slide 39: Recomendaciones
Control sobre las condiciones ambientales y técnicas.
Estudiar la fibroína de seda ecuatoriana.
Estudios de biocompatibilidad (> %SD)
Estudiar el comportamiento de la sangre de drago en el proceso de electrospinning

## Slide 40
Estudio de biocompatibilidad (RSF + SD).
Caracterización de fibras de RSF de capullos de diferente procedencia.
Comportamiento mecánico de las fibras variando la matriz de recolección
Films de fibroína de seda para transmisión de datos por fibra óptica.
Comportamiento de by-layers como aislantes térmicos.
Comportamiento reológico de soluciones biopoliméricas según su tasa de degradación.
Andamios de tejidos de fibroína de seda para regeneración de tejidos duros.
Trabajos Futuros