## Slide 1: Obtención y caracterización de fibras submicrométricas de Quitosano mediante la técnica de electrohilado
Autores:
Granja Tapia, Ana Gabriela
Herrera Carrillo, Diego Fernando
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
Director del Proyecto:
Ing. Narváez Muñoz, Christian Patricio

## Slide 2: Índice
Objetivos
Justificación
Alcance
Marco Teórico
Experimentación
Análisis de Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos Futuros

## Slide 3: Objetivos
Objetivo General
Obtener y caracterizar fibras submicrométricas de quitosano mediante la técnica de electrohilado.

## Slide 4: Objetivos
Objetivos Específicos
  Definir los parámetros óptimos, tanto de la solución polimérica como del proceso de electrohilado, para obtener resultados repetibles.
  Caracterizar morfológicamente las fibras obtenidas mediante el proceso de electrohilado.
  Caracterizar reológicamente las soluciones utilizadas para el proceso de electrohilado.
  Comparar los resultados morfológicos obtenidos, utilizando soluciones con diferentes concentraciones de quitosano.

## Slide 5
Justificación
Camarón Blanco
2do producto E.N.P
600 a 800 M de libras
anuales
62%
25%
40% a 50%
Desechos
41 000 TON
Exporta 87%
13%
4100 TON
Camarón congelado
Polvo de
Quitosano

## Slide 6
Alcance
Parámetros ideales
Morfologías adecuadas
Repetibilidad
Sangre de drago
Nanopartículas de Plata
Filtración de agua
Apósitos

## Slide 7: Técnica de Electrohilado
Técnica de Electrohilado
-Técnica que involucra la interacción de un campo eléctrico en una solución polimérica.
-Permite obtener fibras de orden micro y nanométricas.

## Slide 8
Parámetros de la Solución:
  Concentración
  Volatilidad
  Conductividad Eléctrica
  Viscosidad
  Tensión Superficial
  Peso Molecular
Parámetros Operativos:
  Voltaje
  Caudal
  Distancia capilar/colector
Técnica de Electrohilado
Parámetros del Proceso

## Slide 9
Es un polisacárido, derivado de la quitina.
Biopolímero compuesto por unidades N-acetilglucosamina (GlcNAc) y D-glucosamina (GlcN)
Quitosano
Fuentes de quitosano

## Slide 10
Quitosano
Aplicaciones
Ácido Hialurónico
Hongos, levaduras
Patógenos humanos
Bradiquinina

## Slide 11
Electrohilado de Quitosano
Aplicaciones
Dependencia de: Concentración de quitosano
y solvente utilizado.
TFA: forma fibras de quitosano puro.
Ácido acético
Ácido fórmico
Ácido clorhídrico
Ácido dicloroacético
Forma fibras de quitosano + PVA
Dependencia de: concentración de acido acético y peso molecular de quitosano.
Concentración de Quitosano
Beads esféricos
a redes de fibras interconectadas
Concentración de ácido acético
Menor tensión superficial
Menor aparición de beads
Mayor diámetro
Peso molecular
Fibras continuas y uniformes
Ingeniería de tejidos:
Estructuras de soporte (tissue scaffolds).
Apósitos (wound dressing)
Ingeniería hídrica:
Filtración de aguas residuales.
Purificación de agua potable
(Ohkawa et al., 2004)
(Geng et al., 2005)

## Slide 12: Experimentación
Experimentación
  Materiales
Quitosano (CS)
PVA
Ácido acético (AA)
Sangre de drago (SD)

## Slide 13
Experimentación
Preparación de la solución polimérica

## Slide 14
Experimentación
d
Máquina de Electrohilado
Laboratorio de Reología - ESPE
b
e
c
a
Máquina de Electrohilado
Bomba de jeringa
Cámara de acercamiento
Plato colector
Fuente de alto voltaje
Monitor

## Slide 15: Análisis de Resultados

## Slide 16
Solubilidad del Quitosano y Electrohilabilidad
Chart: Tiempo vs Concentración
| 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
tiempo | 17 | 15 | 12 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.5 | 7 | 6.4 | 6
Solubilidad
Electrohilabilidad (1ra)
Incremento de PVA, mejora la estabilidad del proceso
Quitosano es soluble en todas las concentraciones de ácido acético

## Slide 17
Electrohilabilidad
Electrohilabilidad (2da)
Electrohilabilidad (3ra)
La concentración ideal de PVA para que el proceso sea estable es 10% w/v
La concentración ideal de AA para que el proceso sea estable es a partir del 50% v/v

## Slide 18
Análisis Morfológico
      Ensayos con CS (4% w/v) + PVA (10% w/v) constantes
CS 4% en AA 50% + PVA 10% | CS 4% en AA 60% + PVA 10% | CS 4% en AA 70% + PVA 10%
Voltaje : 21.3 kV Caudal: 0.6 ml/h | Voltaje: 16.5 kV Caudal: 0.5 ml/h | Voltaje: 18.4 kV Caudal: 0.3 ml/h
Φ: 243 57 nm | Φ: 156 27 nm. | Φ:275 39 nm
CS 4% en AA 50% + PVA 10% | CS 4% en AA 60% + PVA 10% | CS 4% en AA 70% + PVA 10%
Voltaje : 21.3 kV Caudal: 0.6 ml/h | Voltaje: 16.5 kV Caudal: 0.5 ml/h | Voltaje: 18.4 kV Caudal: 0.3 ml/h

## Slide 19
Análisis Morfológico
      Ensayos con CS (4% w/v) + PVA (8% w/v) constantes
CS 4% en AA 50% + PVA 8% | CS 4% en AA 60% + PVA 8% | CS 4% en AA 70% + PVA 8%
Voltaje : 16 kV Caudal: 0.4 ml/h | Voltaje: 16.5 kV Caudal: 0.5 ml/h | Voltaje: 18.9 kV Caudal: 0.4 ml/h
Φ: 73 23 nm. | Φ: 187 35 nm. | Φ:91 24 nm
CS 4% en AA 50% + PVA 8% | CS 4% en AA 60% + PVA 8% | CS 4% en AA 70% + PVA 8%
Voltaje : 16 kV Caudal: 0.4 ml/h | Voltaje: 16.5 kV Caudal: 0.5 ml/h | Voltaje: 18.9 kV Caudal: 0.4 ml/h

## Slide 20
Análisis Morfológico
      Ensayos con PVA (10% w/v) y ácido acético (70% v/v) constantes
CS 2% en AA 70% + PVA 10% | CS 6% en AA 70% + PVA 10%
Voltaje : 15.3 kV Caudal: 0.35 ml/h | Voltaje: 19.6 kV Caudal: 0.2 ml/h
Φ: 234 59 nm | Φ: 240 56 nm
CS 2% en AA 70% + PVA 10% | CS 6% en AA 70% + PVA 10%
Voltaje : 15.3 kV Caudal: 0.35 ml/h | Voltaje: 19.6 kV Caudal: 0.2 ml/h

## Slide 21
Análisis Morfológico
      Ensayos con PVA (10% w/v) y ácido acético (70% v/v) constantes
CS 8% en AA 70% + PVA 10% | CS 10% en AA 70% + PVA 10%
Voltaje : 18.4 kV Caudal: 0.2 ml/h | Voltaje: 21.1 kV Caudal: 0.1 ml/h
Φ: 364 57 nm | Φ: 209 48 nm.
CS 8% en AA 70% + PVA 10% | CS 10% en AA 70% + PVA 10%
Voltaje : 18.4 kV Caudal: 0.2 ml/h | Voltaje: 21.1 kV Caudal: 0.1 ml/h

## Slide 22
Análisis Morfológico
      Variando los parámetros del proceso
Se uso la solución de :
CS 2% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v

## Slide 23
Análisis Reológico
Configuración:
Plato-cono
Precizalla:
1 rad/s por 100 s a 25°C.
Análisis de Flujo Estacionario:
0 a 500 s-1 a 25°C
Reómetro TA-Instruments
Comportamientos característicos de
Fluidos No Newtonianos

## Slide 24: Análisis de Resultados Reología
Análisis Reológico
Comparación Viscosidad vs Tasa de Cizallamiento
A una tasa de cizallamiento de 500 s-1 las viscosidades de las soluciones son:
CS 2% w/v en AA 1% v/v: 157 mPas
CS 2% w/v en AA 70% v/v: 187 mPas
PVA 10% w/v: 672 mPas

## Slide 25
Análisis Reológico
Comparación Viscosidad vs Tasa de Cizallamiento
A una tasa de cizallamiento de 300 s-1 las viscosidades de las soluciones son:
CS 2% w/v + PVA 10% w/v: 430 mPas
CS 4% w/v + PVA 10% w/v : 1190 mPas
CS 6% w/v + PVA 10% w/v : 1800 mPas
Todas las soluciones de CS están disueltas
En AA 70% v/v.
Relación entre soluciones 1:1

## Slide 26: Análisis de Resultados Mecánica
Análisis de la Solución con Sangre de Drago
Solubilidad
Concentración de SD | Relación | Observación
60% v/v | 1:1 | Solución grumosa
50% v/v | 1:1 | Solución grumosa
40% v/v | 1:1 | Solución homogénea
20% v/v | 1:1 | Solución homogénea
Se uso la solución de :
CS 2% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v

## Slide 27: Análisis de Resultados Mecánica
Análisis de la Solución con Sangre de Drago
Electrohilabilidad
Concentración de SD | Relación | Observación
20% v/v | 1:1 | No se electrohiló
40% v/v | 1:1 | No se electrohiló
40% v/v | 2:1 | Proceso inestable
40% v/v | 3:1 | Es electrohilable
Se uso la solución de :
CS 2% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v

## Slide 28: Análisis de Resultados Mecánica
Análisis de la Solución con Sangre de Drago
Análisis morfológico
(CS 2% en AA 70% + PVA 10%) + SD 40%, 3:1
Parámetros del proceso | 
Voltaje | 15.8 kV
Caudal | 0.5 ml/h
Φ: 100 ± 30 nm
El diámetro promedio de las fibras es aproximadamente 134 nm más pequeña que las fibras obtenidas de la misma solución sin mezcla de sangre de drago

## Slide 29: Análisis de Resultados Alternativas para una posterior aplicación biomédica
Análisis con Quitosano Ecuatoriano
Pruebas con quitosano proporcionado por Yachay |  | 
DD: 60% CS2% en AA70% + PVA10% V: 10 kV Q: 0.58 ml/h d: 12 cm | DD: 60% CS6% en AA70% + PVA10% V: 9.8 kV Q: 0.78 ml/h d: 12cm | DD: 70% CS2% en AA70%+ PVA10% V: 12.4kV Q: 0.7 ml/h d: 12 cm
φ: 1030 nm | φ: 1087 nm | φ: 825 nm

## Slide 30: Análisis de Resultados Alternativas para una posterior aplicación biomédica
Análisis con Quitosano Ecuatoriano
Pruebas con quitosano proporcionado por PUCE |  | 
DD:70% CS2% en AA70% + PVA10% V: 13.8 kV Q: 0.2 ml/h d: 12 cm | DD:70% CS6% en AA70% + PVA10% V: 11.4 kV Q: 0.5 ml/h d: 12 cm | DD:70% CS10% en AA70% +PVA10% V: 12.8 kV Q: 0.3 ml/h d: 12 cm
φ: 1083 nm | φ: 941 nm | φ: N/D

## Slide 31
Conclusiones
Parámetros ideales para las soluciones de quitosano:
  Concentración de Ácido acético: 70% v/v.
  Concentración de PVA: 10% w/v.
  Concentración de Quitosano: 2% hasta 6% w/v.
Fibras con morfologías adecuadas:
  Solución: CS 2% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v (1:1)
Parámetros del
Proceso
Voltaje: 6 a 10 kV
Caudal: 0.35 ml/h
Φ: 220 ± 45 nm
Distancia: 12 cm

## Slide 32
Conclusiones
Soluciones poliméricas Comportamiento Pseudoplástico
Soluciones | Viscosidad
CS 2% w/v en AA 1% v/v | 157 mPas
CS 2% w/v en AA 70% v/v | 187 mPas
PVA 10% w/v | 672 mPas
Mejores soluciones electrohilables | 
CS 2% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v | 430 mPas
CS 4% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v | 1190 mPas
CS 6% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v | 1800 mPas
Soluciones | Viscosidad
CS 2% w/v en AA 1% v/v | 
CS 2% w/v en AA 70% v/v | 
PVA 10% w/v | 
Mejores soluciones electrohilables | 
CS 2% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v | 
CS 4% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v | 
CS 6% w/v en AA 70% v/v + PVA 10% w/v | 
γ: 300 s-1
γ: 500 s-1
Concentración de AA
Concentración de CS
Viscosidad
Viscosidad

## Slide 33
Conclusiones
Análisis morfológico comparativo
Constante: AA 70% v/v y PVA 10% w/v
Variable: CS 2% w/v hasta 10% w/v
Concentración de CS | Diámetro Promedio | Observaciones
2% w/v | 220 ± 45 nm | Fibras lisas, homogéneas y sin defectos.
4% w/v | 275 ± 39 nm | Fibras lisas, homogéneas, sin beads, pocas zonas húmedas.
6% w/v | 241 ± 56 nm | Fibras discontinuas, pocos beads, zonas húmedas.
8% w/v | 364 ± 57 nm | Fibras enmarañadas, mayor presencia de beads y zonas húmedas.
Tendencia creciente de diámetro

## Slide 34: Recomendaciones
Utilizar un equipo de electrohilado que posea aislamiento.
Realizar estudios con intervalos reducidos (0.5% o 1%), con límites inferior y superior de 1% w/v y 4%w/v.
Realizar estudios del comportamiento de la solubilidad del quitosano, utilizando otros solventes (ácidos orgánicos), como: TFA, ácido láctico, fórmico, maleico, entre otros.
Realizar estudios sobre la utilización de sustancias surfactantes como decilsulfonato de sodio.

## Slide 35
Trabajos Futuros
Obtención de fibras de quitosano mediante el proceso de electrohilado, utilizando diferentes tipos de colectores (rotacional cilíndrico, rotacional de disco, mallas, placas paralelas, entre otros).
Realización de un estudio bacteriológico comparativo entre las membranas de CS + PVA y las membranas de CS + PVA + SD, para su utilización en la fabricación de apósitos.
Realización de estudios de resistencia mecánica de las membranas nanofibrosas de CS + PVA, para su futura aplicación en filtración (agua o aire).
Realización de estudios de crecimiento y propagación celular de las membranas de CS + PVA y CS + PVA + SD, para su utilización en ingeniería de tejidos (tissue scaffolds).