## Slide 1: Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción Carrera de Ingeniería Civil TEMA: “Determinación del esfuerzo a compresión y peso volumétrico de bloques alivianados de hormigón, con la utilización de polímeros reciclados y nanoaditivos” AUTORA: TITO GONZAGA, DAYANA VANESSA DIRECTOR: ING. DURÁN CARRILLO, JOSÉ RICARDO MGS. Sangolquí, 2018

## Slide 2
CONTENIDO
Introducción
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos
Marco Teórico
Dosificación y Proceso de elaboración
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Construcción de mamposterías con diferentes materiales
Extracción de material pétreo

## Slide 4
Desarrollo sostenible y sustentable
EQUILIBRIO
Económico
Social
Ambiental
Notes: Sostenible: capacidad de satisfacer necesidades actuales mediante el consumo de recursos sin comprometer la disponibilidad para futuras generaciones (árboles)
Sustentable: satisfacer a todos con una responsabilidad coherente y un equilibrio entre el crecimiento económico

## Slide 5
AMÉRICA INNOVANDO EN LA CONSTRUCCIÓN
Mampuestos con la utilización de botellas plásticas recicladas
Reducción de costos
Durabilidad de estructuras

## Slide 6
PROBLEMA
Extracción de material
Impacto ambiental negativo

## Slide 7
Terremoto del 16 de Abril del 2016
Pedernales - Ecuador

## Slide 8
RESIDUOS EN ECUADOR
(MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2018)
61% Residuos Orgánicos
11% Plástico
2,2% Chatarra
9,4% Papel y cartón
2,6% Vidrio
13,8% Otros residuos
1000 años

## Slide 9
JUSTIFICACIÓN
Escasos estudios de materiales innovadores
Falta de control en fabricación de mampuestos
Falta de conciencia ambiental

## Slide 10
OBJETIVO GENERAL
Determinar el esfuerzo a compresión y peso volumétrico de bloques alivianados de hormigón, con la utilización de polímeros reciclados y nanoaditivos, para reducir la contaminación ambiental y costos en la construcción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la dosificación óptima de PET en porcentaje del volumen de la arena.
Calcular la dosificación óptima de nanoaditivo en función del volumen de agua utilizada en la mezcla.
Establecer la dosificación adecuada de partículas PET+ nanoaditivo.
Comparar el peso volumétrico de un bloque alivianado con y sin aditivos.

## Slide 11
MATERIAL PÉTREO
Materia prima (Construcción)
Rocas Ígneas
Rocas Sedimentarias
Rocas Metamórficas

## Slide 12
MATERIAL PÉTREO
85% - 90%
Limpios
Resistentes
Bloques de hormigón
Arena (0,075mm - 4,75mm)
Piedra pómez ( >4,75mm)

## Slide 13
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Granulometría
Determinación de densidad y porcentaje de absorción
(NTE INEN 856:2010)
Peso volumétrico de áridos
Contenido de humedad
(NTE INEN 696:2011)
(NTE INEN 858:2010)
(NTE INEN 862:2011)

## Slide 14
PLÁSTICO
Década de los 30
Actualidad

## Slide 15
CLASIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CREADO POR LA SPI
(SOCIEDAD DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS)

## Slide 16
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Granulometría
(NTE INEN 696:2011)
Densidad y gravedad específica
(ASTM D 792:2013)
Peso volumétrico suelto
Absorción de agua
(ASTM D 570:2010)
Resistencia a la tracción
(NTE INEN 2043:2013)
(NTE INEN 858:2010)

## Slide 17
NANOADITIVO
Nanoingeniería
Productos nanométricos
Hormigón con nanopartículas
Aumenta la resistencia
Impermeabilidad
Mayor durabilidad
Estabilidad

## Slide 18
CARACTERIZACIÓN DEL NANOADITIVO
Elaborado por nanopolímeros
Controla el polvo en carreteras
Impermeabilizante
Resistente a la radiación UV
Resistencia térmica
Resistente a la erosión del viento
ECO amigable y 100% biodegradable
Fácil aplicación

## Slide 19
BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN
Siglo XIX
Siglo XX
Actualidad
Evolución
1970
Reduce tiempo constructivo
Aprovechamiento de área arquitectónica

## Slide 20
CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONES
Clase | Uso
A | Mampostería estructural
B | Mampostería no estructural
C | Alivianamientos de losas
Tipo | Densidad de hormigón (kg/m3)
Liviano | < 1680
Mediano | 1680 a 2000
Normal | >2000
De acuerdo con su uso
De acuerdo con su densidad
Fuente: (Servicio Ecuatoriano de normalización-INEN 3066, 2016)
Largo (l) [cm] | Ancho (a) [cm] | Altura (h) [cm]
40 | 15 | 20
Dimensiones
Espesor tabiques (Et) [cm] | Espesor paredes (Ep) [cm]
2.5 | 2.5

## Slide 21
Métodos de Dosificación
M. Fuller
M. Bolomey
M. Faury
M. La Peña
A.C.I
DOSIFICACIÓN
Cemento
Arena
P. Pómez
Agua
Hormigón

## Slide 22
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE MATERIAL PÉTREO
Propiedades | Unidad | Agregados | 
 |  | Grueso | Fino
Peso específico del material impermeable de las partículas |  | 2170,62 | 2602,30
Peso específico de las partículas saturadas con superficie seca |  | 1835,06 | 2469,90
Peso específico de las partículas secas |  | 1549,31 | 2387,50
Absorción de agua | % | 18,44 | 3,45
Módulo de finura |  |  | 2,68
Humedad natural | % | 18,88 | 14,03
Tamaño máximo nominal | Pulg. | 1/2" | 
Peso volumétrico Suelto |  | 777,74 | 1324,06
Peso volumétrico Compacto |  | 860,00 | 1570,88
Propiedades | Unidad | Agregados | 
 |  | Grueso | Fino
Peso específico del material impermeable de las partículas |  | 2170,62 | 2602,30
Peso específico de las partículas saturadas con superficie seca |  | 1835,06 | 2469,90
Peso específico de las partículas secas |  | 1549,31 | 2387,50
Absorción de agua | % | 18,44 | 3,45
Módulo de finura |  |  | 2,68
Humedad natural | % | 18,88 | 14,03
Tamaño máximo nominal | Pulg. | 1/2" | 
Peso volumétrico Suelto |  | 777,74 | 1324,06
Peso volumétrico Compacto |  | 860,00 | 1570,88

## Slide 23
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE PET
Propiedades | Unidad | Cantidad | Rango
Densidad del plástico PET |  | 1298,41 | min 1200,00
Absorción de agua | % | 0,26 | 0,10 - 0,70
Módulo de finura |  | 3,10 | 2,30 - 3,10
Peso vol. Suelto |  | 469,06 | 430,00 - 482,00
Resistencia a la tracción | MPa | 119,02 | 108,00 ± 15,00
Módulo de elasticidad | MPa | 2054,44 | 2000,00 - 4000,00
Propiedades | Unidad | Cantidad | Rango
Densidad del plástico PET |  | 1298,41 | min 1200,00
Absorción de agua | % | 0,26 | 0,10 - 0,70
Módulo de finura |  | 3,10 | 2,30 - 3,10
Peso vol. Suelto |  | 469,06 | 430,00 - 482,00
Resistencia a la tracción | MPa | 119,02 | 108,00 ± 15,00
Módulo de elasticidad | MPa | 2054,44 | 2000,00 - 4000,00

## Slide 24
CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD
Descripción de la consistencia | Asentamiento (mm) | Vebe (s)
Extremadamente seca | --- | 32 – 18
Muy seca | --- | 18 – 10
Seca | 0 – 25 | 10 – 5
Seco- plástica | 25 – 75 | 5 – 3
Plástica | 75 – 125 | 3 – 0
Blanda | 125 – 190 | ---
Fuente: (ACI 211. 3R-02, 2009)
Resistencia promedio a la compresión a los 28 días, MPa | Relación agua/cemento, por peso | 
 | Hormigón sin aire incluido | Hormigón con aire incluido
40 | 0,42 | ---
35 | 0,47 | 0,39
30 | 0,54 | 0,45
25 | 0,61 | 0,52
20 | 0,69 | 0,60
15 | 0,79 | 0,70
Resistencia promedio requerida f’cr
Fuente: (ACI 211. 3R-02, 2009)

## Slide 25
DOSIFICACIÓN CILINDROS
DIMENSIONES:
Diámetro = 15cm
Altura = 30cm
Material | Peso estado seco |  | Peso estado natural | 
 | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad
Agua | 7,57 | L | 1,63 | L
Cemento | 5,53 | kg | 5,53 | kg
Arena | 27,15 | kg | 30,96 | kg
Piedra pómez | 11,28 | kg | 13,40 | kg

## Slide 26
% PET
Peso estado seco
DOSIFICACIÓN DE BLOQUES HUECOS
DIMENSIONES:
Ancho = 15cm
Largo = 40cm
Altura = 20cm
Relación= 1/300 del volumen de agua
% PET
Peso estado natural

## Slide 27
DOSIFICACIÓN DE BLOQUES HUECOS
Aumento = 35%
Relación= 1/250 del volumen de agua
Peso estado seco
Aumento = 35%
Peso estado natural

## Slide 28
Material | Peso estado seco |  | Peso estado natural | 
 | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad
Agua | 19,60 | L | 5,09 | L
Cemento | 27,34 | kg | 27,34 | kg
Arena | 66,26 | kg | 75,55 | kg
Piedra pómez | 0,00 | kg | 0,00 | kg
Plástico | 16,60 | kg | 19,72 | kg
Reemplazo en volumen
DOSIFICACIÓN DE REEMPLAZAR TODA LA PIEDRA PÓMEZ POR PLÁSTICO PET
DOSIFICACIÓN DE BLOQUES HUECOS

## Slide 29
ELABORACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN
Pesar material
Colocación de todos los agregados+agua
Colocación del resto agua con aditivo
Tiempo de mezclado,
4 - 5 min
Colocación en molde metálico

## Slide 30
CURADO DE BLOQUES DE HORMIGÓN
Desmoldado de bloques
Curado Inicial
Curado a temperatura constante (7 y 28 días)

## Slide 31
RESULTADOS
NTE INEN 1573; 2010
NTE INEN 2619; 2012
NTE INEN 3066; 2016
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Durabilidad)

## Slide 33
Chart: Porcentaje de plástico PET triturado (%)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
7 Días | 21.3 | 19.7 | 20.4 | 20 | 18.7 | 18.1
28 Días | 25.2 | 25.7 | 26.4 | 25.2 | 21.5 | 20.6
Chart: Edad de curado (días)
| 0 | 7 | 28
10% PET | 0 | 19.7 | 25.7
20% PET | 0 | 20.4 | 26.4
30% PET | 0 | 20 | 25.2
40% PET | 0 | 18.7 | 21.5
50% PET | 0 | 18.1 | 20.6
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES CON 10-20-30-40-50% DE PET EN REEMPLAZO DE ARENA Y NANOADITIVO

## Slide 34
PESO VOLUMÉTRICO DE BLOQUES CON 10-20-30-40-50% DE PET EN REEMPLAZO DE ARENA Y NANOADITIVO
Chart: Peso volumétrico neto (g/cm3)
| 0
0% | 2.059
10% | 1.6851
20% | 1.672
30% | 1.6431
40% | 1.6099
50% | 1.47

## Slide 35
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES CON 10-15-20-25-30% DE PET EN REEMPLAZO DE ARENA Y NANOADITIVO
Chart: Porcentaje de plástico PET triturado (%)
| 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
7 Días | 25.6 | 23.3 | 24.6 | 26.1 | 27.3 | 25.3
28 Días | 31 | 31.7 | 32.4 | 34.3 | 36.5 | 33.7
Chart: Edad de curado (Días)
| 0 | 7 | 28
10% PET | 0 | 23.3 | 31.7
15% PET | 0 | 24.6 | 32.4
20% PET | 0 | 26.1 | 34.3
25% PET | 0 | 27.3 | 36.5
30% PET | 0 | 25.3 | 33.7

## Slide 36
PESO VOLUMÉTRICO DE BLOQUES CON 10-15-20-25-30% DE PET EN REEMPLAZO DE LA ARENA Y NANOADITIVO
Chart: Peso volumétrico neto (g/cm3)
| 0
0% | 2.0641
10% | 1.8286
15% | 1.7716
20% | 1.7304
25% | 1.5861
30% | 1.5432

## Slide 37
COMPARACIÓN DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES CON 0%, 25% DE PET CON Y SIN NANOADITIVO Y BLOQUES CON PLÁSTICO SIN P. PÓMEZ
Chart: Edad de curado (Días)
| 0 | 7 | 28
0% PET | 0 | 25.6 | 31
25% PET en reemplazo de arena+nanoaditivo | 0 | 27.3 | 36.5
reemplazo de p.pómez por PET | 0 | 24.7 | 28.5

## Slide 38
COMPARACIÓN DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES CON 0%, 25% DE PET CON NANOADITIVO Y BLOQUES DE BLOQUERA DE SANGOLQUÍ
Chart: Esfuerzo a la compresión (kg/cm2)
| 28 días
0% PET | 31
25% PET en reemplazo de arena+nanoaditivo | 36.5
25% PET en reemplazo de arena sin nanoaditivo | 29.8
Reemplazo de p.pómez por PET | 28.5
Muestras de bloquera | 14.3

## Slide 39
PESO VOLUMÉTRICO DE BLOQUES CON 0-25% DE PET CON NANOADITIVO Y BLOQUES CON PLÁSTICO Y SIN P. PÓMEZ
Chart: Peso volumétrico neto (g/cm3)
| 0
0% | 2.0641
25%+aditivo | 1.5861
25% sin aditivo | 1.5189
sin pómez | 1.7689
bloquera | 2.0329

## Slide 40
NTE INEN 3066; 2016
ABSORCIÓN DE AGUA

## Slide 41
ABSORCIÓN DE LOS BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN
Chart: Absorción (kg/m3)
| 0
0% | 276.3348
10% | 259.617
20% | 253.2117
30% | 235.7277
40% | 229.612
50% | 224.4475
Chart: Absorción (kg/m3)
| 0
0% | 279.9537
10% | 273.5682
15% | 253.3983
20% | 229.9076
25% | 219.8368
30% | 202.067

## Slide 42
ABSORCIÓN DE LOS BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN
Chart: Absorción (kg/m3)
| 0
0% | 279.9537
25%+aditivo | 219.8368
25% sin aditivo | 234.0005
sin pómez | 265.2384
bloquera | 295.8629

## Slide 43
ANÁLISIS DE COSTOS
TIPO DE BLOQUE | COSTO POR UNIDAD DE BLOQUE |  |  | 
 | EQUIPO | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL
Bloque con 0% PET sin nanoaditivo | $0,03 | $0,06 | $0,49 | $0,58
Bloque con 25% PET en reemplazo de arena sin nanoaditivo | $0,03 | $0,06 | $0,53 | $0,62
Bloque con 25% PET en reemplazo de arena + nanoaditivo | $0,03 | $0,06 | $0,60 | $0,69
Bloque con PET en reemplazo de piedra pómez | $0,03 | $0,06 | $0,62 | $0,71

## Slide 44
COSTO UNIDAD DE BLOQUE + COSTOS INDIRECTOS
Chart: Costo unidad de bloque (dólar)
| Bloque comercial | 0% PET sin nanoaditivo | 25% PET en reemplazo de arena sin nanoaditivo | 25% PET en reemplazo de arena + nanoaditivo | Reemplazo de piedra pómez por PET
 | 0.37 | 0.65034 | 0.69997 | 0.77862 | 0.8

## Slide 45
REDUCCIÓN DE COSTO
MANO DE OBRA | 1 MM + 6P
FABRICAN | 6000 bloques/día
RENDIMIENTO | 0,001
COSTO BLOQUE | $ 0,03
MAQUINARIA | Herramienta menor + Concretera + 2 Máquinas Vibrocompactadoras
COSTO BLOQUE | $ 0,02
TIPO DE BLOQUE | COSTO POR UNIDAD DE BLOQUE |  |  | 
 | EQUIPO | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL
Bloque con 0% PET sin nanoaditivo | $0,02 | $0,03 | $0,49 | $0,54
Bloque con 25% PET en reemplazo de arena sin nanoaditivo | $0,02 | $0,03 | $0,53 | $0,58
Bloque con 25% PET en reemplazo de arena + nanoaditivo | $0,02 | $0,03 | $0,60 | $0,65
Bloque con PET en reemplazo de piedra pómez | $0,02 | $0,03 | $0,62 | $0,67

## Slide 46
Chart: Costo unidad de bloque (dólar)
| Bloque comercial | 0% PET sin nanoaditivo | 25% PET en reemplazo de arena sin nanoaditivo | 25% PET en reemplazo de arena + adit. | reemplazo de piedra pómez por PET
 | 0.37 | 0.59285 | 0.64116 | 0.71772 | 0.74
COSTO REDUCIDO + COSTOS INDIRECTOS
REDUCCIÓN DE COSTO = 8%

## Slide 47
CONCLUSIONES
Se obtuvo resistencias menores al valor mínimo de 40 kg/cm2, siendo el mejor resultado 36,53 kg/cm2 perteneciente a la dosificación:
25% PET en reemplazo de arena + 1/250 de nanoaditivo
Resistencia que en comparación con los bloques comercializados (14,3 kg/cm2 ) es muy buena, presentando un aumento en más del 100%
El principal factor que impidió llegar al mínimo requerido se debe a la falta de maquinaria vibratoria que distribuye el material uniformemente
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:

## Slide 48
Los bloques con PET resultaron livianos con un valor óptimo de 1,59 g/cm3 menor a los bloques que se comercializan cuyo valor promedio es 2,03 g/cm3.
El peso volumétrico no es afectado significativamente si se utiliza piedra pómez o en su lugar PET, pero si podría variar con el nanoaditivo; sin embargo, como se observó, la proporción entre ambos (PET + aditivo de nano partículas) mantuvo la característica ligera que se esperaba obtener.
PESO VOLUMÉTRICO

## Slide 49
Se demostró que el plástico en cantidades superiores al 15% impiden la absorción de agua, por esta razón la dosificación con 25% de PET presentó un valor de absorción de agua de 234 kg/m3 menor al tradicional 295,9 kg/m3 y menor también al valor expuesto en la norma que es 288 kg/m3.
Si se considera utilizar PET junto al nanoaditivo que es lo óptimo, se absorbe incluso menos agua (219,84 kg/m3) porque su combinación permite una estructura impermeable sin poros.
Los bloques huecos de hormigón con PET + nanoaditivo reducen la absorción de agua aproximadamente un 25%.
ABSORCIÓN

## Slide 50
El precio del bloque experimental es superior al bloque tradicional ya sea con o sin aditivo, sin embargo, hay que tener en cuenta que al proponer un material con polímeros reciclados se reduce la contaminación ambiental y el mampuesto tendrá mejores características que evitará costos imprevistos por bloques de mala calidad.
COSTOS

## Slide 51
RECOMENDACIONES
Se debe utilizar una máquina vibradora y compactadora
Considerar correctamente la cantidad de plástico, porque en porcentajes altos existe desmantelamiento cuando se ensaya a compresión.
Realizar pruebas de compresión utilizando la norma INEN 3066
Al utilizar un nanoaditivo impermeabilizante controlar la cantidad de agua
Experimentar con aditivos impermeabilizantes de menor precio para disminuir costos y conservar la baja absorción de agua.
Se debería investigar aglomerantes que reemplacen el cemento, ya que éste conlleva gran parte de los costos.

## Slide 52
Gracias por
su atencion
´

## Slide 53
Alesmar, L., Rendón, N., & Korody, M. E. (2008). Diseños de mezcla de tereftalato de polietileno (pet) - cemento. Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 23(1).
Arenas, F. (2008). Los materiales de construcción y el medio ambiente.
Baldenebro López, F. J. (2015). Estudio numérico-experimental de fibras de PET y su comportamiento en una matriz de concreto. Chihuahua: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Barrantes Villanueva, J. A., & Holguin Romero, R. C. (2015). Influencia del porcentaje de reeplazo de ceniza volante por cemento, sobre la resistencia a la compresión y absorción en la fabricación de adoquines de tránsito liviano. Trujillo.
Caballero Meza, B., & Flores Lengua, O. (2016). Elaboración de bloques en cemento reutilizando el plástico polietilen-tereftalato (PET) como alternativa sostenible para la construcción. Cartagena.
Castillo , A. (2013). Uso de la piedra pómez en la construcción. Obtenido de Scribd: https://es.scribd.com/presentation/164132636/Piedra-Pomez
DISENSA. (2018). Recuperado el Junio de 2018, de https://www.disensa.com.ec/construccion/obra-gris/bloques
ECOROAD S.A. (2017). ZycoBond. Control de polvo y erosión. Obtenido de ECOROAD: http://www.ecoroadsa.com/catalogos/ZYCOBOND.pdf
Fernández de Gatta, D. (2011). El régimen de la sostenibilidad medioambiental. Revista jurídica de Castilla y León, 169.
Fonseca Acosta, A. B. (2015). El hormigón de baja densidad y su aplicación en bloques para la construcción de viviendas. Ambato.
Gaggino, R. (2009). Tecnología innovativa para la construcción utilizando plástico reciclados. XII Jornadas. Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche.Universidad Nacional del Comahue. San Carlos de Bariloche.
Garzón, J., & Montaño , A. (2014). Propuesta de un material para la construcción a partir de cemento y el reciclaje de PET. Zipaquirá.
Hernández Hernández, B. J. (2011). Estudio comparativo de la resistencia a la compresión en mezclas de concreto elaboradas con materiales de reciclaje: plásticos y llantas. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
Instituto Ecuatoriano de Normalización . (2012). NTE-INEN 2619. Bloques huecos de hormigón, unidades relacionadas y prismas para mampostería. Refrentado para el ensayo a compresión. Quito.
Lagos Ruiz, C. L. (2008). Proyecto planta recicladora de PET. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
Lamb Bernal, C. P., & Ramírez Carmona, M. E. (2008). Elaboración indutrial de bloques de concreto empleando ceniza volante. Investigaciones Aplicadas, 2(2), 8-15.
Medina Toledo, J. E. (2014). Métodos de dosificación. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja. Obtenido de https://es.slideshare.net/locojemt/metodos-de-dosificacion
Mora , J., García, C. P., & Nájera, F. (2011). Aprovechamiento del bagazo de caña de azúcar en la fabricación de bloques ecológicos para mampostería liviana. Revista perfiles, de la Facultad de Ciencias, XV(8), 16-20.
Moreno Cárdenas, R. A., & Cañizares Ortega, F. F. (2011). Agregado alternativo para fabricación de bloques y adoquines en base a politilen tereftalato. Quito.
Servicio Ecuatoriano de Normalización. (2016). NTE-INEN 3066. Bloques de hormigón. Requisitos y métodos de ensayo. 1, 1-27. Quito, Ecuador: INEN.
Sierra Guevara, J. A. (2014). Análisis comparativo entre bloques de concreto tradicional y bloques de concreto alivianado con poliestireno. Trabajo de titulación, Universidad Internacional del Ecuador, Escuela de Ingenieria Civil, Quito. Obtenido de http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/2260/1/T-UIDE-1275.pdf
Tolozano Zuñiga, M. C. (2016). Uso de bloques de plástico reciclado para viviendas de interés social para mejoramiento de su micro-clima, plan "Socio Vivienda". Guayaquil.
Valdés, G. A., & Rapimán, J. G. (2007). Propiedades físicas y mecánicas de bloques de hormigón compuestos con áridos reciclados. Información tecnológica, 18(3), 81-88.
REFERENCIAS