## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“DISEÑO DE BLOQUES PARA MAMPOSTERÍA EN OBRAS CIVILES CON AGREGADOS DE FIBRAS DE CAUCHO DE NEUMÁTICO Y PLÁSTICO RECICLADO (PET)”
TRABAJO DE TITULACIÓN
AUTORES:
MEJÍA QUIÑONEZ, JORDAN ALEJANDRO
PACHACAMA VELÁSQUEZ, NELSON GEOVANNY
DIRECTORA : ING. ROBALINO BEDÓN, IVETH CAROLINA
SANGOLQUÍ - 2018

## Slide 2
1
ANTECEDENTES
2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4
MARCO TEÓRICO
5
PROCESO DE FABRICACIÓN DEL BLOQUE
6
ENSAYOS
7
ANÁLISIS DE RESULTADOS
8
ANÁLISIS DE COSTOS
9
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
SUMARIO

## Slide 3
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Earthship-Michael Reynolds-1970
Tomislav Radovanovic-2005
Uso de la menor cantidad de energía para convertir un objeto natural o reciclado en un material de construcción

## Slide 4
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Según diversos estudios, la fabricación de los materiales precisos para construir un metro cuadrado de una edificación estándar puede suponer la inversión de una cantidad de energía equivalente a la producida por la combustión de más de 150 litros de gasolina. Cada metro cuadrado construido conllevaría una emisión media de 0,5 toneladas de dióxido de carbono y un consumo energético de 1600 kWh

## Slide 6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 7
OBJETIVOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar bloques para mampostería en obras civiles con agregados de fibras de neumáticos y plástico reciclado (PET).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la resistencia a la compresión de los bloques elaborados con compuestos de fibras de neumáticos y plástico reciclado (PET), por medio de ensayos en el laboratorio.
Analizar las resistencias obtenidas de los bloques elaborados con PET y caucho en relación con los bloques tradicionales.

## Slide 8
OBJETIVOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comparar los pesos volumétricos obtenidos con los bloques diseñados en relación con los bloques tradicionales.
Cuantificar el costo de elaboración de los bloques compuestos de fibras de neumáticos y plástico reciclado (PET).
Construir una mampostería de 0.60 m x 0.60 m con los bloques elaborados con PET a fin de comprobar sus cargas axiales.

## Slide 9
DEFINICIÓN DEL BLOQUE
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Pieza prefabricada de hormigón simple, elaborada con cemento hidráulico, agua, áridos finos y gruesos, con o sin aditivos. Con forma de paralelepípedo, con o sin huecos en su interior
NTE INEN 3066 (2016)
Área neta ≤ 75% Área bruta

## Slide 10
CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Fuente: (NTE INEN 3066, 2016)
Clase | Uso | Resistencia neta mínima a la compresión simple | Densidad (Kg/m3) |  |  | Absorción de agua máxima promedio (Kg/m3) |  | 
 |  | MPa | Liviano | Mediano | Normal | Liviano | Mediano | Normal
A | Mampostería estructural | 13.8 | <1680 | 1680 a 2000 | >2000 | 320 | 272 | 240
B | Mampostería no estructural | 4.0 | <1680 | 1680 a 2000 | >2000 | 320 | 272 | 240
C | Alivianamientos en losas | 1.7 | <1680 | 1680 a 2000 | >2000 | 320 | 272 | 240

## Slide 11
DIMENSIONES DE LOS BLOQUES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Dimensiones modulares (mm) |  |  | Dimensiones nominales (mm) |  | 
Largo | Ancho | Altura | Largo | Ancho | Altura
400 | 100 | 200 | 390 | 90 | 190
400 | 150 | 200 | 390 | 140 | 190
400 | 200 | 200 | 390 | 190 | 190
Fuente: (NTE INEN 3066, 2016)
Ancho modular del bloque (mm) | Espesores mínimos de paredes y tabiques (mm) | 
 | Paredes | Tabiques
≤ 100 | 19 | 19
101 a 150 | 25 | 19
> 150 | 32 | 19

## Slide 12
EL PET (TEREFTALATO DE POLIETILENO)
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
SPI (Sistema de Identificación de Plásticos)
El PET es un plástico que pertenece al grupo de materiales sintéticos termo-formables y se obtiene al combinar el ácido tereftálico y el etilenglicol que son derivados del petróleo
ENKADOR S.A.
Un kilo de PET está compuesto por:
64% de petróleo
23% de derivados líquidos del gas natural y,
13% de aire

## Slide 13
USOS DEL PET
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
FIBRA
FILM
EMPAQUES

## Slide 14
RECICLAJE DEL PET
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RECICLAJE MECÁNICO

## Slide 15
FIBRAS DE CAUCHO DE NEUMÁTICOS RECICLADOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ECOCAUCHO S.A.
Las fibras de caucho de neumáticos se obtienen de la trituración de los neumáticos fuera de uso (NFU), y separación de los componentes que no se desean como son el acero y fibras textiles, en lo cual se obtiene migas de caucho con diferentes granulometrías según la aplicación que se requiera
Un neumático está compuesto por:
80% de caucho
15% de acero
5% de fibras

## Slide 16
USOS DE LAS FIBRAS DE CAUCHO DE NEUMÁTICOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 17
RECICLAJE DE NEUMÁTICOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RECICLAJE MECÁNICO

## Slide 18
TÉCNICAS DE DOSIFICACIÓN
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Consiste en ir reemplazando el árido fino (arena) por la materia prima reciclable, PET y fibras de caucho de neumáticos reciclados
Dosificación gravimétrica
Dosificación volumétrica
Consta en pesar el material
Consta en colocar el material en relación al volumen

## Slide 19
DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
porcentaje | Cemento [saco 45 kg] | Arena [Parihuela] | Material reciclado [Parihuela] | Resina [lt] | Agua [lt]
12.5% PET | 1/4 | 1.75 | 0.25 | 0 1/6 1/3 1/2 | 5.5
25% PET | 1/4 | 1.5 | 0.5 | 0 1/6 1/3 1/2 | 5.5
50% PET | 1/4 | 1 | 1 | 0 1/6 1/2 | 5.5
62.5% PET | 1/4 | 0.75 | 1.25 | 0 1/6 1/2 | 5.5
81.25% PET | 1/4 | 0.38 | 1.62 | 0 1/6 1/2 | 5.5
25% CAUCHO | 1/4 | 1.5 | 0.5 | 1/2 | 5.5
31.25% CAUCHO | 1/4 | 1.38 | 0.62 | 1/2 | 5.5

## Slide 20
DOSIFICACIÓN GAVIMÉTRICA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
porcentaje | Cemento [saco 45 kg] | Arena [Kg] | Material reciclado [Kg] | Resina [lt] | Agua [lt]
12.5% PET | 11.25 | 4.375 | 0.575 | 0 1/6 1/3 1/2 | 5.5
25% PET | 11.25 | 3.75 | 1.15 | 0 1/6 1/3 1/2 | 5.5
50% PET | 11.25 | 2.5 | 2.3 | 0 1/6 1/2 | 5.5
62.5% PET | 11.25 | 1.875 | 2.875 | 0 1/6 1/2 | 5.5
81.25% PET | 11.25 | 0.95 | 3.726 | 0 1/6 1/2 | 5.5
25% CAUCHO | 11.25 | 3.75 | 1.05 | 1/2 | 5.5
31.25% CAUCHO | 11.25 | 3.45 | 1.302 | 1/2 | 5.5

## Slide 21
MAQUINARIA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Máquina de volteo
Mezcladora de eje horizontal

## Slide 22
PROCESO DE FABRICACIÓN
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
GALARAMI CIA. LTDA

## Slide 23
PROCESO DE FABRICACIÓN
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 24
PROCESO DE FABRICACIÓN
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 25
BLOQUES DISEÑADOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Bloques con PET
Bloques con fibras de caucho

## Slide 26
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS FINOS
(NTE INEN 696, 2011)
(ASTM C136, 2001)
3/8
No.4
No. 8
No. 16
No. 30
No. 50
No. 100

## Slide 27
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS FINOS
Chart: Curva Granulométrica Arena-PET-Caucho
| 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15
Granulometria Caucho | 100 | 100 | 77.5551 | 21.2425 | 3.2064 | 0.7014 | 0.3006
Granulometría Arena | 100 | 99.8 | 78.3 | 51.9 | 34.4 | 22.1 | 15
Granulometría PET | 100 | 100 | 82.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0
Módulo de Finura | Agregado Fino
Menor que 2,00 | Muy fino o extra fino
2,00 - 2,30 | Fino
2,30 - 2,60 | Ligeramente fino
2,60 - 2,90 | Mediano
2,90 - 3,20 | Ligeramente grueso
3,20 - 3.50 | Grueso
Mayor que 3,50 | Muy grueso o extra grueso
Árido fino | Módulo Finura
Arena | 2.98
PET | 4.16
Caucho | 3.96
(Mena & Loera, 1972)

## Slide 28
NORMAS APLICADAS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ENSAYOS | PET Y CAUCHO | PET
Compresión simple | Norma Técnica Ecuatoriana NTE 3066-2016 "Bloques de hormigón. Requisitos y métodos de ensayo" | 
Densidad, absorción, contenido de humedad | Norma Técnica Ecuatoriana NTE 3066-2016 "Bloques de hormigón. Requisitos y métodos de ensayo" | 
Compresión (murete) |  | American Society for Testing and Materials (ASTM E447-92b, 1994)
Tensión diagonal (murete) |  | American Society for Testing and Materials (ASTM E519-02, 2002)

## Slide 29
COMPRESIÓN SIMPLE
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 30
COMPRESIÓN SIMPLE
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Compresión del área bruta
Compresión del área neta

## Slide 31
ABSORCIÓN, DENSIDAD Y CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 32
ABSORCIÓN, DENSIDAD Y CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Densidad
Absorción
Contenido de humedad

## Slide 33
COMPRESIÓN Y TENSIÓN DIAGONAL DE MURETES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
COMPRESIÓN
TENSIÓN DIAGONAL

## Slide 34
% porcentaje de PET | Edad en Días | Resina | Nº de bloque | l | a | h | Mr | Ms | Mi | Área bruta | Area neta | Pmáx | Resistencia a la compresión del área bruta | Resistencia a la compresión del área neta
 |  | (L) |  | cm | cm | cm | Kg | Kg | Kg | cm2 | cm2 | Kg | Kg/cm2 | Kg/cm2
25.0% | 28 | 0 | 1 | 40.00 | 15.10 | 20.38 | 11.00 | 12.55 | 6.22 | 604.00 | 310.60 | 15090.00 | 24.98 | 48.58
 |  |  | 2 | 40.00 | 15.10 | 20.60 | 11.00 | 12.74 | 6.28 | 604.00 | 313.59 | 19067.00 | 31.57 | 60.80
 |  |  | 3 | 40.00 | 15.11 | 20.54 | 1.20 | 12.83 | 6.39 | 604.40 | 313.53 | 20765.00 | 34.36 | 66.23
 |  | 1/6 | 4 | 40.00 | 15.10 | 20.38 | 11.30 | 12.60 | 6.27 | 604.00 | 310.60 | 19221.00 | 31.82 | 61.88
 |  |  | 5 | 40.00 | 15.10 | 20.60 | 11.30 | 12.98 | 6.55 | 604.00 | 312.14 | 18620.00 | 30.83 | 59.65
 |  |  | 6 | 40.00 | 15.11 | 20.54 | 11.00 | 12.75 | 6.32 | 604.40 | 313.05 | 19545.00 | 32.34 | 62.43
 |  | 1/3 | 7 | 40.00 | 15.09 | 20.70 | 11.62 | 13.00 | 6.48 | 603.60 | 314.98 | 14950.00 | 24.77 | 47.46
 |  |  | 8 | 40.00 | 15.20 | 20.60 | 11.70 | 13.00 | 6.59 | 608.00 | 311.17 | 18520.00 | 30.46 | 59.52
 |  |  | 9 | 40.00 | 15.00 | 20.60 | 11.50 | 13.00 | 6.56 | 600.00 | 312.62 | 21545.00 | 35.91 | 68.92
 |  | 1/2 | 10 | 40.00 | 15.20 | 20.60 | 11.32 | 12.80 | 6.31 | 608.00 | 315.05 | 18330.00 | 30.15 | 58.18
 |  |  | 11 | 40.00 | 15.10 | 20.57 | 11.40 | 12.80 | 6.28 | 604.00 | 316.97 | 18889.00 | 31.27 | 59.59
 |  |  | 12 | 40.00 | 15.10 | 20.60 | 11.80 | 12.80 | 6.32 | 604.00 | 314.56 | 17654.00 | 29.23 | 56.12
 |  | Media |  | 40.00 | 15.11 | 20.56 | 10.51 | 12.82 | 6.38 | 604.37 | 313.24 | 18516.33 | 30.64 | 59.12
 |  | Desviación estándar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 | 6.22
 |  | Coeficiente varición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.11
COMPRESIÓN SIMPLE
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 35
COMPRESIÓN SIMPLE
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Tipo de bloques | Resistencia a la compresión neta promedio (28 días)
 | Kg/cm2
Comercializadora 1 (prensado) | 20.02
Comercializadora 1 (liviano) | 17.16
Comercializadora 2 (prensado) | 41.71
PET 12.5% | 47.36
PET 25% | 59.12
PET 50% | 33.08
PET 62.5% | 26.34
PET 81.25% | 25.50
Fibras de Caucho 25% | 40.01

## Slide 36
ABSORCIÓN, DENSIDAD Y CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
% porcentaje de PET | RESINA | Nº de bloque | l | a | h | Mr | Md | Mi | Ms | Absorción | Absorción | Contenido de humedad | Densidad
 | (L) |  | cm | cm | cm | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg/m3 | % | % | Kg/m3
25.0% | 0 | 1 | 40.00 | 15.09 | 20.87 | 11.60 | 11.30 | 6.22 | 12.55 | 197.47 | 11.06 | 24.00 | 1785.15
 |  | 2 | 40.00 | 15.22 | 20.47 | 11.81 | 11.54 | 6.28 | 12.74 | 185.76 | 10.40 | 22.50 | 1786.38
 |  | 3 | 40.00 | 15.17 | 20.42 | 11.82 | 11.53 | 6.39 | 12.83 | 201.86 | 11.27 | 22.31 | 1790.37
 | 1/3 | 4 | 40.00 | 15.12 | 20.90 | 11.65 | 11.40 | 6.27 | 12.60 | 189.57 | 10.53 | 20.83 | 1800.95
 |  | 5 | 40.00 | 15.25 | 20.50 | 11.88 | 11.60 | 6.55 | 12.98 | 214.62 | 11.90 | 20.29 | 1804.04
 |  | 6 | 40.00 | 15.20 | 20.45 | 11.80 | 11.57 | 6.32 | 12.75 | 183.51 | 10.20 | 19.49 | 1799.38
 | 1/6 | 7 | 40.00 | 15.10 | 21.00 | 12.00 | 11.80 | 6.48 | 13.00 | 184.05 | 10.17 | 16.67 | 1809.82
 |  | 8 | 40.00 | 15.20 | 20.20 | 11.84 | 11.57 | 6.59 | 13.00 | 223.09 | 12.36 | 18.88 | 1804.99
 |  | 9 | 40.00 | 15.15 | 21.05 | 11.95 | 11.70 | 6.56 | 13.00 | 201.86 | 11.11 | 19.23 | 1816.77
 | 1/2 | 10 | 40.00 | 15.10 | 20.70 | 12.02 | 11.80 | 6.31 | 12.80 | 154.08 | 8.47 | 22.00 | 1818.18
 |  | 11 | 40.00 | 15.10 | 20.60 | 12.08 | 11.85 | 6.28 | 12.80 | 145.71 | 8.02 | 24.21 | 1817.48
 |  | 12 | 40.00 | 15.10 | 20.55 | 12.03 | 11.73 | 6.32 | 12.80 | 165.12 | 9.12 | 28.04 | 1810.19
 | Media |  | 40.00 | 15.15 | 20.64 | 11.87 | 11.62 | 6.38 | 12.82 | 187.23 | 10.38 | 21.54 | 1803.64
 | Desviación estándar |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.18 | 1.31 | 3.01 | 11.68
 | Coeficiente variación |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.01

## Slide 37
Tipo de bloques | Absorción | Densidad | Contenido de humedad
 | Kg/m3 | Kg/m3 | %
Prensado de Comercializadora 1 | 235.93 | 1858.22 | 25.70
Liviano de Comercializadora 1 | 221.19 | 1641.25 | 37.48
Prensado de Comercializadora 2 | 219.27 | 1771.88 | 28.90
PET 12.5% | 228.40 | 1817.88 | 24.21
PET 25% | 187.23 | 1803.64 | 21.54
PET 50% | 242.98 | 1607.94 | 15.71
PET 62.5% | 241.44 | 1546.32 | 15.37
PET 81.25% | 267.77 | 1523.53 | 13.43
Fibras de Caucho 25% | 241.26 | 1737.09 | 29.73
ABSORCIÓN, DENSIDAD Y CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 38
ABSORCIÓN
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Análisis de absorción de bloques convencionales y diseñados
| 1
Comercializadora 1 (Prensado) | 235.9266
Comercializadora 1 (Liviano) | 221.1873
Comercializadora 2 (Prensado) | 219.2705
PET 12.5% | 228.4035
PET 25% | 187.2262
PET 50% | 242.9784
Fibras de caucho 25% | 241.2609
PET 62.5% | 241.441
PET 81.25% | 267.7749

## Slide 39
DENSIDAD
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Análisis de densidad de bloques convencionales y diseñados
| 1
Comercializadora 1 (Prensado) | 1858.2152
Comercializadora 1 (Liviano) | 1641.2498
Comercializadora 2 (Prensado) | 1771.8774
PET 12.5% | 1817.8769
PET 25% | 1803.6416
PET 50% | 1607.9402
Fibras de caucho 25% | 1737.0919
PET 62.5% | 1546.3239
PET 81.25% | 1523.5254

## Slide 40
CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Análisis de contenido de humedad de bloques convencionales y diseñados
| 1
Comercializadora 1 (Prensado) | 25.6998
Comercializadora 1(Liviano) | 37.4787
Comercializadora 2 (Prensado) | 28.9008
PET 12.5% | 24.2051
PET 25% | 21.5374
PET 50% | 15.7125
Fibras de caucho 25% | 29.7283
PET 62.5% | 15.366
PET 81.25% | 13.4308

## Slide 41
Chart: Análisis del peso de los bloques convencionales y diseñados
| 1
Prensado DISENSA | 11
Liviano DISENSA | 6.6
Prensado GALARAMI | 12.48
PET 12.5% | 11.83
PET 25% | 10.5117
PET 50% | 9.824
PET 62.5% | 9.046
PET 81.25% | 8.082
Fibras de caucho 25% | 12.425
ANÁLISIS DE PESOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Tipo de bloques | Peso
 | Kg
Prensado de Comercializadora 1 | 11.00
Liviano de Comercializadora 1 | 6.60
Prensado de Comercializadora 2 | 12.48
PET 12.5% | 11.83
PET 25% | 10.51
PET 50% | 9.82
PET 62.5% | 9.05
PET 81.25% | 8.08
Fibras de Caucho 25% | 12.43

## Slide 42
COMPRESIÓN Y TENSIÓN DIAGONAL DE MURETES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Tipo de murete | Ensayo de compresión |  | Ensayo de tensión diagonal | 
 | Carga máxima | Desplazamiento | Carga máxima | Desplazamiento
 | Kg | mm | Kg | mm
B. convencionales | 5545.20 | 5.76 | 2442.86 | 8.57
B. con PET | 7615.60 | 5.00 | 3644.84 | 7.81

## Slide 43
COMPRESIÓN Y TENSIÓN DIAGONAL DE MURETES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
5545.20
7615.60
37%

## Slide 44
COMPRESIÓN Y TENSIÓN DIAGONAL DE MURETES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
3644.84
2442.86
49%

## Slide 45
ANÁLISIS DE COSTOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
COSTO DE PRODUCCIÓN/COSTO DE VENTA

## Slide 46
ANÁLISIS DE COSTOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Bloqueras que comercializan el bloque en Quito y Sangolquí
| 1
Comercializadora 2 | 0.48
Comercializadora 1 (Prensado) | 0.4144
Comercializadora 1 (Liviano) | 0.3248
Comercializadora 3 | 0.35
Comercializadora 4 | 0.37
Comercializadora 5 | 0.29
Bloque con PET (25%) | 0.50638

## Slide 47
CÁLCULO DEL USO DEL BLOQUE CON PET EN UNA ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE COSTO
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Tipo | Nombre | Símbolo | Valores | Unidad
Materiales | Resistencia del hormigón | f´c | 210 | Kg/cm2
 | Resistencia del acero | fy | 4200 | Kg/cm2
LOSA BIDIRECCIONAL- ALIVIANADA

## Slide 48
ANÁLISIS DE PESO DE LA ESTRUCTURA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
 | Hormigón | Bloques para losa | Bloques para paredes | Hierro | Total peso
 | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg
Estructura con bloques Convencionales | 6375.57 | 1797.12 | 8611.20 | 121.17 | 16905.05
Estructura con bloques con PET | 6204.74 | 1163.52 | 7251.90 | 113.00 | 14733.16
Diferencia (%) | 3% | 35% | 16% | 7% | 13%
% reducción peso 13%

## Slide 49
ANÁLISIS DE COSTO DE LA ESTRUCTURA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Bloque tradicional | Cantidad | P. unitario (USD) | P. Total (USD)
Volumen de hormigón | 2.66 | 90 | 239.08
Kg de acero | 121.17 | 1.02 | 123.59
# de bloques losas | 144 | 0.48 | 69.12
# de bloques paredes | 690 | 0.48 | 331.20
 |  | Total | 762.99
Bloque con PET | Cantidad | P. unitario (USD) | P. Total (USD)
Volumen de hormigón | 2.59 | 90 | 232.68
Kg de acero | 113.00 | 1.02 | 115.26
# de bloques losas | 144 | 0.83 | 119.52
# de bloques paredes | 690 | 0.51 | 351.90
 |  | Total | 819.36
% incremento costo 7%

## Slide 50
CONCLUSIONES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Los resultados de los ensayos de compresión de bloques elaborados con PET demuestran que su resistencia varía de acuerdo al porcentaje de PET que se haya sustituido por arena, y para el efecto la mejor resistencia se obtuvo con el 25% de PET, equivalente a 59.12 kg/cm2.
Los bloques elaborados con el 12.5% de PET y 25% con fibras de caucho de neumáticos tienen una resistencia neta a la compresión superior a los 40 kg/cm2, con lo que de acuerdo a la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 3066 pueden ser usados para mampostería no estructural.
Los bloques elaborados con 50%, 62.5% y 81.25% de PET, no cumplen con la resistencia adecuada para ser empleados como tipo B, es decir como mampostería no estructural, sin embargo su resistencia es la adecuada para ser utilizados como tipo C, en alivianamientos para losas ya que la resistencia es la adecuada según la norma.

## Slide 51
CONCLUSIONES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
El peso de los bloques elaborados con el 81.25% se redujo en un 35% en relación a los bloques convencionales, su apariencia es mejor en comparación a los existentes en el mercado, lo que permite un ahorro en los acabados de la mampostería.
El bloque elaborado con el 25% de PET se redujo en un 10% en relación al peso del bloque elaborado por la comercializadora 2
Los resultados obtenidos de la densidad en los bloques elaborados con el 25% ya sea con PET o fibras de caucho los ubica en bloques con una densidad mediana, de acuerdo a la clasificación dada por NTE INEN 3066
No se pudo elaborar bloques con el 50% de fibras de caucho de neumáticos por cuanto no fue posible la correcta adherencia de los agregados finos con el cemento en la preparación del mortero.

## Slide 52
CONCLUSIONES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
En referencia al costo de venta del bloque elaborado por la comercializadora 2 y el bloque elaborado con el 25% de Polietileno de Tereftlato (PET) se puede ver que el costo de este último se incrementa en un 6%.
En los ensayos de compresión axial y tensión diagonal de muretes, los resultados obtenidos indican claramente que los muretes de bloques con PET fueron más resistentes en un 37% en el ensayo de compresión y en un 49% en el de tensión diagonal, soportando más carga y obteniendo un menor desplazamiento en la falla.
La estructura que tiene bloques elaborados con PET tiene un 13% menos en peso respecto a la estructura con bloques convencionales, sin embargo, éste último tiene un menor costo aproximadamente del 7%.

## Slide 53
RECOMENDACIONES
ANTECEDENTES
P. PROBLEMA
OBJETIVOS
CARACT. DEL BLOQUE
PROC. FABRICACIÓN
ENSAYOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE COSTOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Para mejorar la resistencia de los bloques elaborados ya sea con PET o fibras de caucho de neumáticos se recomienda utilizar una máquina vibratoria o de volteo que pueda ejercer mayor compactación vertical al momento de elaborar los bloques, esto permitirá reducir el índice de vacíos de los agregados finos.
Se recomienda ensayar por lo menos cinco muretes para el ensayo de compresión y tensión diagonal, para así obtener un mejor resultado.
Se recomienda industrializar el PET aplicado al área de la construcción para así reducir costos en la elaboración de bloques con PET.