## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECÁNICA TEMA: CARACTERIZACIÓN FÍSICA, MECÁNICA Y TÉRMICA DE RESIDUOS BIOMÁSICOS DE CUESCO DE PALMA AFRICANA Y CÁSCARA DE COCO. AUTOR:
MEDINA DELGADO, GEOVANNY ALEJANDRO DIRECTOR:
PhD. GOYOS PÉREZ, LEONARDO SANGOLQUI – ECUADOR
2018

## Slide 2: Objetivo General Evaluar las principales propiedades físicas, mecánicas y térmicas de los residuos de cuesco de palma africana y cáscara de coco.
Objetivos Específicos
Establecer las principales propiedades físicas mecánicas del cuesco de palma africana y del coco, a saber, densidad, porosidad, dureza y resistencia a la flexión.
Determinar las propiedades térmicas principales en el cuesco de palma africana y cáscara de coco, como conductividad térmica y poder calórico.
Analizar la influencia de los factores externos como el tiempo de maduración, tamaño de poros y acción del medio sobre las propiedades evaluadas.

## Slide 3: Alcance de Proyecto
Obtener las características físicas: Porosidad y Densidad
Obtener las características mecánicas: Dureza y Resistencia a la flexión.
Obtener las características térmicas: Conductividad térmica y Capacidad calorífica.
Características dirigidas para el cuesco de palma africana y cáscara de coco, logrando introducir las utilidades de estas biomasas en el campo industrial.

## Slide 4: ANTECEDENTES
Cuesco de Palma Africana
2´649.051 toneladas anuales
Cáscara de coco
1´209.569 toneladas por hectárea a nivel nacional

## Slide 5: PLANTACIONES
Cuesco de Palma Africana
Esmeraldas
  1.12 millones de toneladas
  42% de la producción nacional
Sucumbíos
  509 mil toneladas
  19% de la producción nacional
Cáscara de coco
Esmeraldas
  77,26% del total nacional
Manabí,
  18,72%. Del total nacional

## Slide 6: Estudios realizados por el Gobierno Ecuatoriano
Instituto Nacional de Preinversión (INP).
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER).
Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC).

## Slide 7: ESTUDIOS EXTRANJEROS
Cáscara de coco.
Características físicas como porosidad y densidad en fibra y aserrín de coco realizado en Venezuela (R. Pire, 2003)
Carbón activado investigado en México (D. Luna, 2007).
Cuesco Palma africana
Carbón activado
Material compuesto ya que el cuesco de la palma es considerado de buena dureza y poco peso. Barranquilla, Colombia (C. Diaz, 2002).

## Slide 8: DISEÑO EXPERIMENTAL
Factores que influyen en las propiedades de las Biomasas estudiadas.
Coco
  Edad (Maduración) y
  Orientación o zona del coco, por esta razón se selecciona el diseño factorial como método simple y confiable
Número de pruebas a realizar
  Experimentación de los equipos, ya que se está demostrando características en las cuales la muestra a tratar contienen un numero de variables alto, ya que influye la zona de cultivo, fecha de cultivo, entre otras.

## Slide 9: Propiedades Mecánicas
Normas ASTM D143 y ASTM D198.
  Dimensiones de probeta.
  Longitud: 66 mm
  Sección Rectangular: 4 ±1 X 4 ±1
Viga curva
  Factor de Corrección (K)
Resistencia a la flexión

## Slide 10: Resistencia a la flexión (Viga Curva)
La línea neutra tendrá un desplazamiento contrario a la dirección de aplicación de la carga, provocando que los esfuerzos máximos sean diferentes en la zona de tracción y la de compresión.
Debido a que el material es frágil, se tomarán como valores de resistencia presentados al momento de la rotura en las fibras sometidas a tracción.

## Slide 11: Resistencia a la flexión (Viga Curva)
Obteniendo la valor del radio de curvatura (R) y el valor de la distancia de la línea neutra de la sección transversal (c) de las muestras obtendremos el numero correspondiente al factor K

## Slide 12: Resistencia a la flexión (Viga Curva)
Chart: Curva Característica de Factor K
| 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20
 | 2.89 | 2.13 | 1.79 | 1.63 | 1.52 | 1.3 | 1.2 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.04
Será utilizada para obtener el valor del factor K para la rotura de la probeta.
ECUACIÓN DE CURVA CARACTERÍSTICA DE FACTOR K
y = 0,000583x2 – 0,0205x + 1,21667

## Slide 13: Diagrama Fuerza - Desplazamiento
Chart: Fuerza-Desplazamiento
| 0.13200000000000001 | 0.26700000000000002 | 0.4 | 0.51200000000000001 | 0.64700000000000002 | 0.78400000000000003 | 0.91900000000000004 | 1.054 | 1.19 | 1.327 | 1.4630000000000001 | 1.599 | 1.7390000000000001 | 1.881 | 2.0179999999999998 | 2.149 | 2.2839999999999998 | 2.42 | 2.5550000000000002 | 2.6890000000000001 | 2.82 | 2.95 | 3.077 | 3.2090000000000001 | 3.343 | 3.4769999999999999 | 3.609 | 3.7410000000000001 | 3.871 | 4.024 | 4.1589999999999998 | 4.2960000000000003 | 4.4379999999999997 | 4.5709999999999997 | 4.7039999999999997 | 4.8360000000000003 | 4.97 | 5.1029999999999998 | 5.2370000000000001 | 5.3689999999999998 | 5.4989999999999997 | 5.6219999999999999 | 5.75 | 5.9050000000000002 | 6.0389999999999997 | 6.1740000000000004 | 6.3079999999999998 | 6.4379999999999997 | 6.5670000000000002 | 6.7009999999999996 | 6.84 | 6.9809999999999999 | 7.1159999999999997 | 7.2510000000000003
Fuerza | 0.343 | 0.515 | 1.03 | 1.546 | 2.233 | 1.889 | 2.92 | 3.263 | 3.95 | 4.122 | 4.637 | 4.98 | 5.324 | 5.324 | 5.839 | 5.667 | 6.011 | 6.354 | 6.698 | 7.041 | 7.213 | 7.385 | 7.213 | 7.557 | 7.213 | 8.072 | 7.9 | 8.243 | 8.243 | 8.415 | 8.415 | 8.759 | 8.93 | 9.102 | 9.102 | 9.446 | 9.617 | 9.789 | 9.961 | 9.961 | 10.304 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 10.476 | 9.617 | 10.648 | 10.476 | 10.476 | 10.991 | 10.82 | 10.991 | 10.991 | 11.335

## Slide 14: Especificación de pruebas realizadas y resultados
20 ensayos realizados
  5 Probetas de coco Joven con dirección Longitudinal.
  5 Probetas de coco Joven con dirección Transversal.
  5 Probetas de coco Maduro con dirección Longitudinal.
  5 Probetas de coco Maduro con dirección Transversal
Chart: Resistencia a flexion (Esfuerzo MPa)
| Coco Joven Longitudinal | Coco Joven Transversal
 | 369.43 | 659.4
Chart: Resistencia a flexión (Esfuerzo MPa)
| Coco Maduro Longitudinal | Coco Maduro Transversal
 | 151.04 | 631.68

## Slide 15
Propiedad de los materiales que depende de la deformación ocasionada por una penetración de un material más duro del que se está ensayando.
No acepta penetraciones elevadas, ya que son materiales quebradizos
Dureza Vickers
Propiedades Mecánicas
Dureza

## Slide 16: Equipo de encapsulamiento de muestras

## Slide 17: Proceso de ensayo
Cuesco de palma africana
Encapsulamiento de muestras en acrílico.
Cuatro muestras por cada cápsula.
Tres mediciones por cada muestra.
Cáscara de coco
Probetas encapsuladas
Tres unidades por capsula
Tres medidas en distinta probeta

## Slide 18: Resultado de Dureza
Chart: Dureza Vickers (HV)
| Cuesco de Palma Africana | Cáscara de coco Joven | Cáscara de coco maduro
 | 27.47 | 37.67 | 26.35

## Slide 19
Método de variación de masa
Probetas deben estar saturadas
Denominación | Peso muestra | Peso Muestra saturada | Peso Saturado agua | V. Probeta saturada | V. Agua en poros | V. de probeta | Dens Real | Desv. Estándar
CUESCO PALMA AFRICANA |  |  |  |  |  |  |  | 
PROB 1 | 0,860 | 0,910 | 0,210 | 0,700 | 0,050 | 0,650 | 1,323 | 0,059
PROB 2 | 0,640 | 0,670 | 0,200 | 0,470 | 0,030 | 0,440 | 1,455 | 
PROB 3 | 0,500 | 0,530 | 0,130 | 0,400 | 0,030 | 0,370 | 1,351 | 
PROB 4 | 0,860 | 0,870 | 0,170 | 0,700 | 0,010 | 0,690 | 1,246 | 
PROB 5 | 0,650 | 0,680 | 0,180 | 0,500 | 0,030 | 0,470 | 1,383 | 
PROB 6 | 0,930 | 0,970 | 0,280 | 0,690 | 0,040 | 0,650 | 1,431 | 
PROB 7 | 0,690 | 0,730 | 0,190 | 0,540 | 0,040 | 0,500 | 1,380 | 
PROB 8 | 0,880 | 0,910 | 0,240 | 0,670 | 0,030 | 0,640 | 1,375 | 
PROB 9 | 0,800 | 0,860 | 0,240 | 0,620 | 0,060 | 0,560 | 1,429 | 
PROB 10 | 0,910 | 0,970 | 0,250 | 0,720 | 0,060 | 0,660 | 1,379 | 
 |  |  |  |  | Promedio |  | 1,375 | 
Propiedades Físicas
Densidad

## Slide 20
Denominación |  | P. sin saturar (g) | P. saturado (g) | Peso sat. agua (g) | V. probeta sat. | V. de agua en poros | V. probeta | Den. Real | Desv. Estándar
Coco Maduro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V14 |  | 4,88 | 5,98 | 1,45 | 4,53 | 1,1 | 3,43 | 1,423 | 0,013
V15 |  | 4,04 | 4,84 | 1,18 | 3,66 | 0,8 | 2,86 | 1,413 | 
V16 |  | 4,07 | 5,1 | 1,24 | 3,86 | 1,03 | 2,83 | 1,438 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,424 | 
Coco Maduro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V24 |  | 8,37 | 10,31 | 2,48 | 7,83 | 1,94 | 5,89 | 1,421 | 0,008
V25 |  | 4,25 | 5,12 | 1,23 | 3,89 | 0,87 | 3,02 | 1,407 | 
V26 |  | 3,01 | 3,56 | 0,89 | 2,67 | 0,55 | 2,12 | 1,420 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,416 | 
Coco Maduro 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V34 |  | 7,01 | 9,65 | 2,01 | 7,64 | 2,64 | 5 | 1,402 | 0,003
V35 |  | 3,91 | 5,89 | 1,13 | 4,76 | 1,98 | 2,78 | 1,406 | 
V36 |  | 2,94 | 4,02 | 0,84 | 3,18 | 1,08 | 2,1 | 1,400 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,403 | 0,008
Coco Joven 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J14 | 2,64 |  | 4,99 | 0,79 | 4,2 | 2,35 | 1,85 | 1,427 | 0,023
J15 | 3,51 |  | 6,76 | 0,98 | 5,78 | 3,25 | 2,53 | 1,387 | 
J16 | 2,04 |  | 3,87 | 0,57 | 3,3 | 1,83 | 1,47 | 1,388 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,401 | 
Coco Joven 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J24 | 2,04 |  | 4,09 | 0,61 | 3,48 | 2,05 | 1,43 | 1,427 | 0,029
J25 | 1,71 |  | 5,75 | 0,46 | 5,29 | 4,04 | 1,25 | 1,368 | 
J26 | 1,6 |  | 5,71 | 0,45 | 5,26 | 4,11 | 1,15 | 1,391 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,395 | 0,026
Denominación |  | P. sin saturar (g) | P. saturado (g) | Peso sat. agua (g) | V. probeta sat. | V. de agua en poros | V. probeta | Den. Real | Desv. Estándar
Coco Maduro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V14 |  | 4,88 | 5,98 | 1,45 | 4,53 | 1,1 | 3,43 | 1,423 | 0,013
V15 |  | 4,04 | 4,84 | 1,18 | 3,66 | 0,8 | 2,86 | 1,413 | 
V16 |  | 4,07 | 5,1 | 1,24 | 3,86 | 1,03 | 2,83 | 1,438 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,424 | 
Coco Maduro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V24 |  | 8,37 | 10,31 | 2,48 | 7,83 | 1,94 | 5,89 | 1,421 | 0,008
V25 |  | 4,25 | 5,12 | 1,23 | 3,89 | 0,87 | 3,02 | 1,407 | 
V26 |  | 3,01 | 3,56 | 0,89 | 2,67 | 0,55 | 2,12 | 1,420 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,416 | 
Coco Maduro 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V34 |  | 7,01 | 9,65 | 2,01 | 7,64 | 2,64 | 5 | 1,402 | 0,003
V35 |  | 3,91 | 5,89 | 1,13 | 4,76 | 1,98 | 2,78 | 1,406 | 
V36 |  | 2,94 | 4,02 | 0,84 | 3,18 | 1,08 | 2,1 | 1,400 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,403 | 
Coco Joven 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J14 | 2,64 |  | 4,99 | 0,79 | 4,2 | 2,35 | 1,85 | 1,427 | 0,023
J15 | 3,51 |  | 6,76 | 0,98 | 5,78 | 3,25 | 2,53 | 1,387 | 
J16 | 2,04 |  | 3,87 | 0,57 | 3,3 | 1,83 | 1,47 | 1,388 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,401 | 
Coco Joven 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J24 | 2,04 |  | 4,09 | 0,61 | 3,48 | 2,05 | 1,43 | 1,427 | 0,029
J25 | 1,71 |  | 5,75 | 0,46 | 5,29 | 4,04 | 1,25 | 1,368 | 
J26 | 1,6 |  | 5,71 | 0,45 | 5,26 | 4,11 | 1,15 | 1,391 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |  | 1,395 | 

## Slide 21: Resultados Densidad
Chart: Densidad Real (gr/cm3)
| Cuesco de Palma Africana | Cáscara de coco Joven | Cáscara de coco maduro
 | 1.38 | 1.4 | 1.42

## Slide 22
Densidad Real
Densidad Aparente
  Método Mercurio
  Método Parafina
Propiedades Físicas
Porosidad

## Slide 23: Resultados Porosidad
Chart: Porosidad (%)
| Cuesco de Palma Africana | Cáscara de coco Joven | Cáscara de coco maduro
 | 2.805 | 73.28 | 55.8

## Slide 24
PROCEDIMIENTO
Verificar que el equipo se encuentre calibrado.
Pesar la muestra a quemar, obtener un peso exacto de 0,8 gramos.
Introducir en el crisol y montar en la bomba ya configurada.
Presurizar oxígeno a 15 PSI en la bomba.
Establecer una temperatura inicial de 21 °C para iniciar el funcionamiento del equipo.
Iniciar la inflamación hasta verificar que la temperatura vaya aumentando.
Establecer la temperatura final de combustión.
Realizar los cálculos pertinentes.
Propiedades Térmicas
Poder Calorífico

## Slide 25: Datos Obtenidos
Denominación | C. Calorífica Equipo (J/°C) | Peso muestra (gr) | Temp. Inicial (°C) | Temp. Final (°C) | Elev. Temp. (°C) | E. Total liberada (J) | Valor Calorífico (J/gr) | Desv. Estándar
Cuesco de palma |  |  |  |  |  |  |  | 
Muestra 1 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,27 | 1,27 | 13998,57 | 17498,21 | 1562,87
Muestra 2 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,25 | 1,25 | 13778,12 | 17222,65 | 
Muestra 3 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,5 | 1,5 | 16533,75 | 20667,18 | 
PROMEDIO |  |  |  |  |  |  | 18462,68 | 
Denominación | C. Calorífica Equipo (J/°C) | P. muestra (gr) | Temp. Inicial (°C) | Temp. Final (°C) | Elev. Temp. (°C) | E. Total liberada (J) | Valor Calorífico (J/gr) | Desv. Estándar
Coco Joven |  |  |  |  |  |  |  | 
Muestra 1 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,45 | 1,45 | 15982,62 | 19978,28 | 1363,9
Muestra 2 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,31 | 1,31 | 14439,47 | 18049,34 | 
Coco Viejo | PROMEDIO |  |  |  |  |  | 19013,81 | 
Muestra 1 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,5 | 1,5 | 16533,75 | 20667,18 | 79,548
Muestra 2 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,51 | 1,51 | 16643,97 | 20804,96 | 
Muestra 3 | 11022,5 | 0,8 | 21 | 22,5 | 1,5 | 16533,75 | 20667,18 | 
 |  |  |  |  | PROMEDIO |  | 20713,11 | 
Cuesco de Palma Africana
Cáscara de Coco

## Slide 26: Resultados Poder Calorífico
Chart: Poder Calorifico (J/gr)
| Cuesco de Palma Africana | Cáscara de coco Joven | Cáscara de coco maduro
 | 18462.68 | 19013.8125 | 20713.115

## Slide 27
Determina la capacidad de transmitir el calor entre los componentes de un material.
Propiedades Térmicas
Conductividad Térmica

## Slide 28: Equipo utilizado
PROCEDIMIENTO
Realizar dos bloques compuestos para colocar en el equipo de conductividad.
Encender el equipo una vez montados los bloques elaborados y monitorear el voltaje necesario para llegar a una estabilidad de temperaturas entre foco y guarnición.
Una vez estabilizados, se debe tomar las temperaturas cada 30 minutos, repetir las lecturas por seis ocasiones.

## Slide 29: Bloques Elaborados
Cuesco Palma Africana
Peso de 669 gr
Volumen de 1035 cm3
Densidad aparente de 0.64 gr/cm3
Cáscara de Coco
Peso de 759.77 gr
Volumen de 1035 cm3
Densidad aparente de 0,73 gr/cm3

## Slide 30: Resultados Conductividad Térmica
Chart: Coeficiente Térmico W/oK.m
| Cuesco de Palma Africana | Cáscara de coco
 | 0.26 | 0.46

## Slide 31: CONCLUSIONES
El ensayo de resistencia a la flexión de la cáscara de coco mostró que la resistencia máxima la tiene la cáscara de coco joven con sus fibras en dirección transversal y la menor resistencia en la cáscara de coco maduro con sus fibras en dirección longitudinal, dando resultados de resistencia comparables entre ambos tipos de cascaras en sentido transversal, es decir tienen la misma resistencia.
La densidad de la cáscara de coco maduro (1,42 gr/cm3) supera a la cáscara de coco joven (1,4 gr/cm3) y al cuesco de palma africana (1,38 gr/cm3). Los resultados muestran una densidad con diferencias muy pequeñas entre los materiales.
La porosidad del cuesco (2,085 %) fue inferior a la cáscara de coco joven (73,28%) y a la cascara de coco maduro (55,8 %).
La dureza obtenida en el cuesco de palma africana y cáscara de coco, son valores muy bajos, con 37,67 HV la cáscara de coco joven tiene la mayor dureza en comparación de los tres materiales, seguido por el cuesco de palma africana con 27,47 HV y la cáscara de coco maduro con 26,35 HV.
Los poderes calóricos del cuesco de palma africana y la cáscara de coco determinaron que son comparables con el poder calórico de la madera. El mayor poder calorífico correspondió a la cáscara de coco maduro con 20713 KJ/Kg, le sigue la cáscara de coco joven con 19013,81 KJ/Kg y por último el cuesco con 18462,68 KJ/Kg, lo que evidentemente resalta la influencia del tiempo de maduración que tiene en este caso la cáscara de coco.
La conductividad térmica presentó valores bajos. La cáscara de coco obtuvo un valor de 0.46 W/oK.m y el cuesco 0.26 W/oK.m, siendo estos valores comparables con un material como la madera o el ladrillo refractario.
Se verificó la relación que tiene la densidad con la dureza, ya que estas dos propiedades van enlazadas, es decir mientras menor densidad de cáscara de coco o cuesco, tendrán menor dureza.

## Slide 32: RECOMENDACIONES
Se recomienda observar el estado de los materiales a granel, ya que si se encuentran húmedos o picados se obtendrían resultados fuera del rango esperado dentro de la investigación.
Para evitar variaciones en el ensayo de flexión, es recomendable utilizar en los apoyos, rodillos con giro libre, ya que eso elimina posibilidades de inexactitud.
Se recomienda cambiar la metodología en el ensayo de microdureza, ya que la falta de exactitud en la toma de dimensiones provoca valores equivocados, así se obtendría una mayor exactitud

## Slide 33: MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN