## Slide 1
Elaborado por: Cristina Melissa Balseca Paz
Directora:
Alma Koch, MSc.
Oponente:
Ing. Andrés Izquierdo, PhD.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA
“Determinación de la producción de polihidroxialcanoatos (PHA’s) a partir de una cepa de Bacillus licheniformis de la fuente geotermal en Guapán - Ecuador, usando diferentes fuentes de carbono bajo condiciones de laboratorio”
Sangolquí, 31 de enero de 2019.

## Slide 2
Problemática Ambiental
2017: 8.300 millones de toneladas de plástico en el mundo.
Geyer, Jambeck, & Lavender (2017)
INTRODUCCIÓN
Peso de 1 millón de Torres Eiffel
30% EN USO
9% RECICLADO
RESTANTE arrojado al ambiente
PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO
Rojas (2018)
Daños irreparables al planeta

## Slide 3
400 años
100 años
1000 años
150 años
Tiempo de degradación
Material duradero
Fuente: Unifeed.com
Fuente NO RENOVABLE

## Slide 4
Al menos 700 especies comen plástico
TOXICIDAD
ASFIXIA
MUERTE
En el 2050 habrá más plástico que peces en el MAR

## Slide 5
MICROPLÁSTICOS
Rompimiento de los residuos plásticos en la naturaleza
EN EL 90% DEL AGUA EMBOTELLADA
Ingerimos 114 microplásticos en cada comida
EN EL AIRE QUE RESPIRAMOS
Hidalgo (2015)
Greenpeace (2016)

## Slide 6
Fuente: Bio-on
Producidos y acumulados naturalmente por ciertas bacterias
Reserva de energía frente ambientes desfavorables.
Fuente: Andler & Díaz (2013)
Solución alternativa
Biopolímeros o bioplásticos
Fuente: RENOVABLE

## Slide 7
100%
Biodegradables
Biocompatibles
Termoestables
No tóxicos
Producción de polihidroxialcanoatos
Fuente: Ryan, 2014
Ventajas
Medicamentos
Nanotecnología

## Slide 8
Altos costos de producción
1Kg de plástico (Petróleo)= $ 1
1Kg de bioplástico (PHA) =$ 10
Reducir costos
Desventajas de biopolímeros
Solución
Fuentes de Carbono menos costosas:
Miel de caña
Miel de remolacha
Seleccionar y mejorar genéticamente bacterias con mayor producción de PHA

## Slide 9
Bacillus licheniformis
Vista en el microscopio óptico 100x
El proyecto:
Tolerancia a cambios de temperatura (30ºC a 55ºC).
Crece en variedad de sustratos, incluyendo los menos costosos.
Productora de PHA en azúcares
Ventajas:
Contiene sacarosa, fructuosa, glucosa,
vitaminas y minerales.
Seminario et al., (2003)
Sustrato natural

## Slide 10
Ácidos hidroxialcanoicos o poliésteres lineales
Grupo R | Nombre del Polímero | Abreviación
CH3 | Poli(3-hidroxibutirato) | P3HB
CH2CH3 | Poli(3-hidroxivalerato) | PHV
CH2CH2CH3 | Poli(3-hidroxihexanoato) | PHHx
Estructura de PHA´s
Clasificación de los PHA´s
Fuente: Andler y Díaz (2013).
HOMOPOLÍMEROS
COPOLÍMEROS
Fuente: González et al.,(2011).

## Slide 11
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la producción de polihidroxialcanoatos (PHA’s) a partir de una cepa de Bacillus licheniformis de la fuente geotermal en Guapán - Ecuador, usando diferentes fuentes de carbono bajo condiciones de laboratorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprobar la acumulación de PHA’s de Bacillus licheniformis utilizando un medio de cultivo específico como el medio mineral (MM).
Determinar la producción de PHA’s usando como fuente de carbono glucosa, xilosa, sacarosa, almidón y miel de yacón para el crecimiento bacteriano.
Determinar el peso seco para medir el rendimiento de PHA’s.
Analizar el producto obtenido mediante espectrofotometría UV.
Cuantificar la producción de PHA’s en cada tratamiento.

## Slide 12
La cepa bacteriana Bacillus licheniformis 18.1 aislada de las aguas termales en Guapán - Ecuador es capaz de acumular polihidroxialcanoatos con un rendimiento mayor al 60% utilizando glucosa como fuente de carbono.
HIPÓTESIS

## Slide 13
MATERIALES Y MÉTODOS
1. Reactivación de la cepa Bacillus licheniformis
    2. Comprobación de la pureza de la cepa bacteriana
Cepa 18.1 : Bacillus licheniformis
en agar nutriente.
Bacillus licheniformis (100x)
Cepario a -80ºC
Elección de la cepa
Reactivación de la cepa

## Slide 14
3. Comprobación de acumulación de PHA’s

## Slide 15
Tabla de referencia:
Prueba con negro Sudán
Resultado: Positivo
Interpretación de resultados
Comprobación de acumulación de PHA’s

## Slide 16
Centrifugación de cultivos: 10000 rpm por 15 min.
Lavado con agua destilada.
Condiciones:
37ºC, 48 h,150 rpm
Inoculación de la cepa bacteriana
en medios de cultivo (MM)
con diferentes fuentes de carbono.
Protocolo de Lee & Choi (1999)
  4. Producción y extracción de PHA’s
Incubación: 30 min con
hipoclorito de sodio al 0.4%
Método 1

## Slide 17
Secado a 60ºC por 24h
(Peso seco de la célula)
Lavado con alcohol 96%, acetona y cloroformo
Peso seco del PHA obtenido
POLÍMERO
Protocolo de Lee & Choi (1999)
Cálculo del rendimiento:

## Slide 18
  5. Análisis espectrofotométrico UV
Protocolo:Law & Slepecky (1961)
500 µg de la muestra
En tubo con ácido sulfúrico concentrado
En bañomaría por 10 min a 94ºC
Longitud de onda:
200 nm
235 nm
260 nm
280 nm

## Slide 19
  6. Ensayo de cuantificación de PHA con negro Sudán
Condiciones:
37ºC , 48 h, 150 rpm.
YI= -32,058XI + 23,313
En donde:
YI = Concentración de PHA producida por la bacteria, g/L.
XI= Altura de pico del sobrenadante teñido con negro Sudán, en nm.
Protocolo: Porras et al., (2018)
Método 2

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comprobación de acumulación de PHA’s según el sustrato.
Burkholderia sacchari Bacillus licheniformis Escherichia coli
Glucosa
Xilosa

## Slide 21
Comprobación de la acumulación de PHA’s según el sustrato.
Burkholderia sacchari Bacillus licheniformis Escherichia coli
Sacarosa
Almidón

## Slide 22
Comprobación de la acumulación de PHA’s utilizando un sustrato no convencional (miel de yacón).
Burkholderia sacchari Bacillus licheniformis Escherichia coli
Miel de yacón

## Slide 23
Rendimiento de PHA por Burkholderia sacchari
mediante el cálculo de DCW y la concentración de PHA.
Rendimiento de PHA por Bacillus licheniformis
mediante el cálculo de DCW y la concentración de PHA.
  Cálculo del Rendimiento de los PHA´s, control positivo (Burkholderia sacchari) versus Bacillus licheniformis :
50,43%PHA
Método 1
20,3% PHA
39,34%PHA

## Slide 24
  Análisis espectrofotométrico UV
Fuente: Law & Slepecky (1961)
Resultado esperado
PHA convertido en ácido crotónico.

## Slide 25
Concentración de PHA (g/L) mediante espectrofotometría UV
con negro Sudán y diferentes fuentes de carbono.
  Cuantificación de PHA con negro Sudán
Método 2

## Slide 26
La cepa de Bacillus licheniformis aislada de la fuente geotermal en Guapán – Ecuador produjo Polihidroxialcanoatos con todas las fuentes de carbono: glucosa, xilosa, sacarosa, almidón y miel de yacón.
El rendimiento de polihidroxialcanoatos más alto fue con glucosa (39,34% PHA), seguido de xilosa (33,94% PHA), almidón (31,89% PHA), sacarosa (30,88% PHA) y miel de yacón (20,3% PHA).
Los pesos secos de las células productoras de polihidroxialcanoatos fueron: el más alto con glucosa (5,72g/L) seguido de almidón (5,39 g/L), miel de yacón (5,32g/L), xilosa (4,42g/L) y finalmente sacarosa (4,08g/L).
CONCLUSIONES

## Slide 27
Los productos obtenidos de Bacillus licheniformis son polihidroxibutiratos (PHB), un tipo de polihidroxialcanoatos.
La concentración de polihidroxialcanoatos con el método de Sudán más alta fue con glucosa (7,6g/L), seguida con almidón (6,47g/L), yacón (5,2g/L), sacarosa (4,25g/L) y xilosa (3,52g/L).
Burkholderia sacchari no fue capaz de acumular polihidroxialcanoatos con la fuente de carbono menos costosa (miel de yacón) mientras que Bacillus licheniformis si lo hizo con un rendimiento de 20,3% PHA.
La hipótesis propuesta fue rechazada, el rendimiento de los PHA´s con glucosa fue menor a 60% PHA.

## Slide 28
RECOMENDACIONES
Determinar y estandarizar el medio de cultivo, el tiempo de fermentación y la temperatura óptima en la que B. licheniformis aumente la producción, rendimiento y concentración de polihidroxialcanoatos.
Utilizar biología sintética para insertar genes con el fin de aumentar la acumulación y producción de polihidroxialcanoatos en la cepa B. licheniformis.
Probar la producción de PHA’s con más fuentes de carbono y enfocarse en aplicaciones biomédicas ya que el costo beneficio es justificado.

## Slide 29
AGRADECIMIENTOS
Alma Koch Kaiser MSc.
Directora del Proyecto de titulación.
Andrés Izquierdo PhD.
Director del Proyecto ESPE: Aislamiento de microorganismos de fuentes geotermales del Ecuador.
Linda Guamán PhD. UTE
Familia
Amigos

## Slide 30
¡Muchas gracias por su atención!