## Slide 1: “TECNOSOL ELABORADO CON NANOPARTÍCULAS A PROTOTIPO DE LABORATORIO, PARA RETENER METALES PESADOS EN RELAVES MINEROS”
AUTORA: CARMEN JACQUELINE CAPA MORENO
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA GEÓGRAFA Y DEL MEDIO AMBIENTE
DOCENTE EVALUADOR: ING. OLIVA ATIAGA, MSc
DIRECTOR DE LA CARRERA: ING. ALEXANDER ROBAYO, MSc

## Slide 2: Introducción
sobre todo la artesanal
Las operaciones extractivas
altos niveles de contaminación ambiental
Impactos negativos
Erosión del suelo
Pérdida de biodiversidad
Degradación de la calidad del agua
No son controlados
No planes de mitigación
Planes de remediación del área

## Slide 3: Conceptualización
Relaves
Residuos mineros
Nanopartículas multicomponente
Excelente afinidad magnética
Extensa área superficial
Tecnosoles
Grupo de suelos modificados
A partir de desechos y se emplean para regenerar aguas o suelos contaminados o degradados
Alta reactividad a los metales pesados

## Slide 4: Planteamiento del problema
Falta información para pasar de la fase laboratorio a campo
Desarrollo de una técnica nueva
Escasa información
Recopilación suficiente
Tecnosoles para remediar aguas y suelos
Remoción de metales pesados por parte del Tecnosol, en un prototipo a escala de laboratorio

## Slide 5: Objetivos
Objetivo general
Evaluar el comportamiento de retención de metales pesados empleando Tecnosoles combinado con nanopartículas multicomponente a nivel prototipo de laboratorio, para recuperar aguas contaminadas por relaves mineros en el Cantón Portovelo.
Objetivos específicos
Caracterizar el agua de relave obtenida en Portovelo midiendo la concentración de metales pesados, mediante el uso del espectrómetro de absorción atómica.
Evaluar el comportamiento de retención de metales pesados (Cu, Pb, Cd, Zn, Cr y As) empleando isotermas de adsorción para determinar el rendimiento de los Tecnosoles.
Comparar el comportamiento del Tecnosol elaborado en el presente estudio y en estudios anteriores.

## Slide 6: Muestreo de suelos y relaves
Relaves: 2 piscinas-Planta de Beneficio Santa Mónica
Suelos:
1.- 3/08/2018 Portovelo
2.- 4/10/2018 Catamayo a 12 km del primer punto, vía Loja-Catamayo-Portovelo

## Slide 7: Caracterización física del suelo
Humedad
Granulometría
Límite líquido
Límite plástico
Laboratorio de Suelos y Asfaltos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Conductividad eléctrica
Materia orgánica
Centro de Nanociencia y Nanotecnología (CENCINAT)
Parámetros | S001 | S002
Humedad natural | 25% | 4%
Límite líquido | 26% | 15%
Límite plástico | 38% | 22%
Conductividad eléctrica (μs/cm) | 13,12 | 33,95
Materia orgánica | 8,55% | 4,35%
Tabla 1 Resumen de los parámetros físicos entre el suelo S001 y S002
Baja fertilidad
CE
Suelos salinos
CE  4 μs/cm
Figura 1. Triángulo de clasificación de suelos
S001
Clase textural de arcilla
S002
Clase textural de arcilla arenosa

## Slide 8: Caracterización química del suelo
Fracciones | Cu (mg/Kg) | Cd (mg/Kg) | Zn (mg/Kg) | Cr (mg/Kg) | Pb (mg/Kg) | As (mg/Kg) | Fe (mg/Kg)
F1: intercambiable |  |  |  |  |  |  | 
S001 | 0,39 | 0,57 | 0,61 | 2,39 | 2,51 | 0,002 | 3,85
S002 | 0,47 | 0,54 | 1,21 | 0,94 | 7,14 | 0,005 | 3,99
F2: unida a carbonatos |  |  |  |  |  |  | 
S001 | 0,95 | 0,54 | 1,33 | 2,54 | 4,96 | 0,002 | 4,42
S002 | 0,84 | 0,50 | 2,57 | 0,86 | 6,25 | 0,010 | 3,73
F3: unida a óxidos de Fe y Mn |  |  |  |  |  |  | 
S001 | 4,59 | 0,00 | 5,62 | 11,25 | 18,58 | 0,001 | 6397,00
S002 | 3,57 | 0,00 | 14,03 | 2,19 | 13,21 | 0,041 | 1863,80
F4: unida a materia orgánica |  |  |  |  |  |  | 
S001 | 3,33 | 0,03 | 1,16 | 7,01 | 11,81 | 0,002 | 124,48
S002 | 1,39 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | 269,91
F5: residual |  |  |  |  |  |  | 
S001 | 2,29 | 0,05 | 1,49 | 4,76 | 5,88 | 0,002 | 1214,40
S002 | 6,91 | 0,00 | 17,11 | 29,86 | 1,46 | 0,151 | 4151,76
Total S001 | 11,56 | 1,19 | 10,20 | 27,95 | 43,74 | 0,01 | 7744,14
Total S002 | 13,18 | 1,05 | 40,18 | 33,85 | 28,06 | 0,21 | 6293,18
Tabla 2 Concentraciones de metales pesados medidos en las diferentes fracciones
Acuerdo Ministerial 097 (Reforma al TULSMA)
Criterios de calidad del suelo
Límites máximos permisibles
Cadmio
Plomo
0,50 mg/kg
19 mg/kg
Estabilizan arcillas y estructura del suelo
Digestión secuencial
Espectrometría de Energía Dispersa (EDS)
pH
Macrometales
C.I.C

## Slide 9: EDS, pH, C.I.C y macrometales
Suelo | K+ (mg/kg) | Na+ (mg/kg) | Ca2+ (mg/kg)
S001 | 65,85 | 10,92 | 311,58
S002 | 50,06 | 70,98 | 813,92
Tabla 3 Macrometales o cationes intercambiables
Pérdida de fertilidad
Nutrientes pobres
K  175 mg/kg
Bajo
Na  35 mg/kg
Muy bajo
Na  75 mg/kg
Medio
Ca  1000 mg/kg
Bajo
% de masa normalizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Macro y micronutrientes | O | Na | Mg | Al | Si | P | S | K | Ca | Ti | Fe
Suelo S001 | 51,1 | 0,5 | 0,5 | 19,0 | 16,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 10,8
Suelo S002 | 49,3 | 1,3 | 1,7 | 16,3 | 19,1 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 9,0
pH
S001
S002
4,96
6,22
Seleccionado para Tecnosoles
CIC
S001
S002
3,12 meq/100g
9,88 meq/100g
0-10 meq/100g
Son muy bajas

## Slide 10: Caracterización química del relave
Acuerdo Ministerial 097
Límite máximo permisible
Descarga a un cuerpo de agua dulce
6 a 9
pH
Relave n° 1
3,60
Relave n° 2
3,34
Relaveras | Cu (mg/L) | Cd (mg/L) | Zn (mg/L) | Cr (mg/L) | Pb (mg/L) | As (mg/L)
Relavera 1 | 3,51 | 0,17 | 23,61 | 0,47 | 1,18 | 0,05
Relavera 2 | 0,16 | 0,02 | 3,33 | 0,52 | 1,59 | 0,00
Tabla 4 Concentraciones iniciales de metales pesados en las piscinas de relave
Límite máximo permisible
Cu  1 mg/L
Cd  0,02 mg/L
Zn  5 mg/L
Pb  0,20 mg/L
Cr  0,50 mg/L

## Slide 11: Nanopartículas multicomponente Fe/FeS
Extracto de cáscara de naranja
Síntesis
Caracterización
FeCl3.6H2O
Na2SO4
NaBH4
Extracto concentrado en polvo
SEM
TEM
20-50 nm

## Slide 12: Prueba de retención empleando Tecnosoles en columnas
2 g Tecnosol
99% S + 1% NPs
97% S + 3% NPs
100 ml relave
Q=0,50 ml/min
Tratamientos | Cu % | Cd % | Zn % | Pb %
1% NPs+99% S | 86 | 46 | 48 | 99
3% NPs+97% S | 93 | 43 | 47 | 100
Control – (99%) | 44 | 16 | 21 | 79
Control – (97%) | 29 | 9 | 13 | 66
Blanco | 10 | 5 | 2 | 2
Tabla 5 Porcentajes de retención de metales con 2 g Tecnosol
Malla metálica
Papel filtro
Tecnosol

## Slide 13: Prueba de retención empleando Tecnosoles en columnas
10 g Tecnosol
99% S + 1% NPs
97% S + 3% NPs
200 ml relave
400 ml relave
t retención= 4,2 min
Q= 2,5 ml/min
Tratamientos | % Remoción |  |  |  |  | 
 | Cu | Cd | Zn | Pb | Cr | As
1% NPs + 99% suelo + 200 ml | 57 | 45 | 36 | 87 | 76 | 69
C- (99% suelo) | 43 | 33 | 25 | 93 | 84 | 60
1% NPs + 99% suelo + 400 ml | 63 | 30 | 18 | 64 | 2 | 78
C- (99% suelo) | 47 | 26 | 23 | 85 | 27 | 66
3% NPs + 97% suelo + 200 ml | 86 | 58 | 50 | 92 | 46 | 88
C- (97% suelo) | 22 | 20 | 7 | 36 | 5 | 57
3% NPs + 97% suelo + 400 ml | 75 | 39 | 33 | 89 | 28 | 89
C- (97% suelo) | 25 | 18 | 1 | 48 | 24 | 55
Tabla 6 Porcentajes de remoción de metales pesados con 10 g Tecnosol
200 ml relave
400 ml relave
56%
46%
25%
29%

## Slide 14: Ensayo cinético de adsorción de metales pesados
Tratamiento eficiente
3% NPs + 97% S + 200 ml relave
Chart: Tiempo (min)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45
promedio | 43.1894 | 68.4203 | 80.0275 | 80.7448 | 79.4626 | 85.0018 | 86.7528 | 89.582 | 85.4847
Figura 2. Remoción media de metales a 45 minutos
Chart: Tiempo (min)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45
Cu (mg/l) | 0.5416 | 0.1011 | 0.051491 | 0.038619 | 0.031083 | 0.02606 | 0.020408 | 0.016641 | 0.013501
Cd (mg/l) | 0.74227 | 0.25773 | 0.092784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zn (mg/l) | 0.85022 | 0.57884 | 0.46856 | 0.38502 | 0.30657 | 0.21147 | 0.091597 | 0.030648 | 0.011369
Pb (mg/l) | 0.17153 | 0.04927 | 0 | 0 | 0 | 0.14781 | 0.04562 | 0.040146 | 0.13321
Cr (mg/l) | 0.74419 | 0.88372 | 0.5814 | 0.69302 | 0.86512 | 0.36279 | 0.63721 | 0.53488 | 0.67907
As (mg/l) | 0.35882 | 0.024118 | 0.0041176 | 0.038647 | 0.029471 | 0.15176 | 0 | 0.0027647 | 0.033765
Figura 3. Rendimiento de adsorción de metales pesados a 45 minutos
Remoción inmediata de 6 a 9 min
Zn aumenta su capacidad de adsorción con el tiempo
Tecnosol se satura y deja de adsorber
Cu
Cd
Pb
As

## Slide 15: Ensayo cinético de adsorción de metales pesados
Metales | Orden cero | Primer orden | Segundo orden | Tercer orden | Pseudo primer orden | Pseudo segundo orden
Cu | 0,254 | 0,599 | 0,947 | 0,992 | 0,752 | 1,000
Cd | 0,303 | 0,365 | 0,174 | 0,091 | 0,434 | 0,999
Zn | 0,747 | 0,985 | 0,845 | 0,694 | 0,922 | 0,979
Pb | 0,030 | 0,120 | 0,082 | 0,062 | 0,142 | 0,995
Cr | 0,087 | 0,060 | 0,036 | 0,019 | 0,077 | 0,740
As | 0,158 | 0,002 | 0,039 | 0,065 | 0,082 | 0,997
Tabla 7 Coeficientes de correlación (R2) en ajustes de modelos cinéticos a 45 min
Simonin (2016)
La etapa de adsorción
Controla el proceso

## Slide 16: Isotermas de adsorción en Tecnosoles
Metal modelo
Zn
Chart: Isoterma de Langmuir
| 17.699115044247787 | 4.032258064516129 | 1.0770059235325795 | 2.3391812865497075 | 0.24160425223483931 | 0.36469730123997085 | 4.9608096041273933E-2 | 8.6314790039273229E-3 | 2.7476301689792555E-3
 | 8.9534 | 3.2955 | 1.0109 | 0.5028 | 0.35572 | 0.29043 | 0.22785 | 0.15594 | 0.083257
Chart: Isoterma de Freundlich
| -1.2479515521805613 | -0.60554831917378371 | -3.2218091924200783E-2 | -0.36906388093580855 | 0.61689542640076001 | 0.43806745045349388 | 1.3044474408661748 | 2.0639147815489665 | 2.5610417237160128
 | -0.95199 | -0.51793 | -0.0047027 | 0.2986 | 0.44889 | 0.53696 | 0.64235 | 0.80705 | 1.0796
Figura 5 Ajuste lineal de los modelos Langmuir y Freundlich
qm= 4,67 mg de Zn/g de Tecnosol

## Slide 17: Tecnosoles en columnas y con velocidad de agitación
 |  | Por columnas |  | Por velocidad de agitación | 
Parámetros (mg/l) | [Ci] relave (mg/L) | [C] promedio 3% NPs + 97% S + 200 mL | [Ci] relave (mg/L) | [C] promedio a 45 minutos con 3% NPs + 97% S + 200 mL | Límite máximo permisible (mg/L)
Cu | 3,48 | 0,47 | 3,19 | 0,30 | 1,00
Cd | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,02
Zn | 20,06 | 10,05 | 20,23 | 6,60 | 5,00
Pb | 0,57 | 0,05 | 0,55 | 0,04 | 0,20
Cr | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 0,14 | 0,50
As | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10
Tabla 8 Comparación de Tecnosoles en columnas y con velocidad de agitación
Rompimiento de flóculos (Duan & Gregory, 2003)
+ turbulencia

## Slide 18: Conclusiones
El tratamiento más eficiente por columnas es de 3% NPs + 97% suelo + 200 mL de relave, con el 70% de remoción media en un tiempo de retención de 4,2 min. Aplicando una velocidad de agitación de 40 rpm la remoción media alcanza el 80% en 6 min. Al llegar a los 30 min se obtiene el 90% de remoción media. La remoción de Cu, Cd, Pb y As alcanzan los 6 min en promedio, pasado este tiempo disminuye la adsorción. A diferencia de estos metales, la capacidad de adsorción del Zn se incrementa de 0,06 mg/g a 0,40 mg/g hasta los 45 min. Asimismo, la cinética de adsorción se ajustó al modelo de pseudo segundo orden, que quiere decir que la etapa de adsorción es la que controla el proceso.
La piscina de relave N°1 proveniente de la Planta de Beneficio Santa Mónica presenta altas concentraciones de 3,48 mg Cu/L, 0,10 mg Cd/L, 20,06 mg Zn/L y 0,57 mg Pb/L superando 3, 5, 4 y 3 veces respectivamente, los límites permitidos de descarga a un cuerpo de agua dulce, establecidos en el Acuerdo Ministerial 097.
Los Tecnosoles se ajustaron al modelo de isoterma de Langmuir, alcanzando una capacidad máxima de adsorción de 4,67 mg/g de Tecnosol. Esto quiere decir que la capacidad de adsorción de metales pesados se da en una monocapa en la superficie del Tecnosol. Siendo la misma en toda la superficie.
En comparación con los Tecnosoles elaborados previamente en el proyecto, este Tecnosol tiene menor capacidad de retención media del 20% debido a que no se modificó el pH del relave, pretendiendo asemejarse a las condiciones naturales.

## Slide 19: Recomendaciones
Considerar velocidades de agitación, control de flujo y tiempo de retención para la aplicación en campo
Es indispensable comprobar la efectividad en campo y mejorar el Tecnosol incrementando suelo y nanopartículas
Se propone aumentar Tecnosoles si se trabaja con grandes cantidades de volúmenes para no perder el rendimiento de remoción de metales

## Slide 20: Gracias