## Slide 1: Tema: “EXPERIMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MECANIZADO ADAPTATIVAS EN EL FRESADO A ALTA VELOCIDAD EN ALUMINIO PRODAX”
AUTOR: INFANTE CASTILLO, FRANCISCO JAVIER
DIRECTOR: ING. CULQUI CULQUI, BORYS HERNÁN Msc.
SANGOLQUÍ
2019
Departamento de Ciencia de la energía y mecánica
Carrera de Ingeniería Mecánica

## Slide 2
Contenido
Hipótesis
Justificación e Importancia
Objetivos
Antecedentes
Análisis de resultados y estadístico
Conclusiones y recomendaciones
Estado de conocimiento
Desarrollo del experimento

## Slide 3: Hipótesis
El mecanizado trocoidal con la estrategia adaptativa reduce el tiempo de desbaste frente al mecanizado convencional, con los adecuados parámetros, en el aluminio 7075-T6, mediante la obtención y análisis de datos experimentales en la máquina VMC 3016 FADAL.

## Slide 4: Objetivos
Especificar las estrategias de mecanizado convencionales y adaptativas
Definir los parámetros de corte y trayectorias de mecanizado en las estrategias adaptativas y convencionales, en la máquina VMC 3016 FADAL
Ejecutar los ensayos de fresado a fin de obtener tiempos de mecanizado en operaciones con estrategias de mecanizado convencional y adaptativas.
Tabular y analizar los resultados experimentales y de simulación.

## Slide 5: Justificación e Importancia
Figura 1 Operación de fresado
Fuente: (Servicios Cohego, s.f.)
Empresas Manufactureras
Disminuir tiempos Op
Alargar vida útil en la herramienta
Mejorar procesos productivos
Piezas complejas
Nuevas tecnologías
Escasa información de parámetros Al 7075-T6
Desgaste en herramienta
Tiempos elevados
Soluciones empíricas de los operarios CNC

## Slide 6: Antecedentes
Figura 2 Fuerza de corte Fz a diferentes velocidades de corte
Fuente: (R. Khettabi, 2011)
Figura 3 a) Trayectoria Trocoidal b) Daño de superficie por mecanizado trocoidal en titanio
Fuente: (Abram Pleta, 2016)
Aumento del 40% en la componente Fy del 40%
Parámetros | 
VC [m/min] | 50
Fz [mm/diete] | 0.3
Profundidad axial [mm] | 5
Tabla 1 Parámetros de corte

## Slide 7: Antecedentes
Figura 4 Curvas de Dr. Salomon
Fuente: (Krahmer, 2002)

## Slide 8: Estado de conocimiento Propiedades y características de A7075-T6
Buena apariencia
Bajo peso
Maquinabilidad
Aplicaciones
Excelente conductividad
Propiedades mecánicas |  | 
Resistencia último de tensión | MPa | 570
Dureza | HB | 78
Límite de elasticidad | MPa | 505
Resistencia última a la fractura | MPa | 303
Módulo de elasticidad | GPa | 10.4
Tabla 2 Propiedades mecánicas
Figura 5 Curva esfuerzo deformación para distintos tipos de aluminio
Fuente: (Roy R Craig, 2003)
Límite de elasticidad
Resistencia última a la tensión
Resistencia última a la fractura

## Slide 9: Estado de conocimiento Fresado
Figura 6 Operación de fresado
Fuente: (Servicios Cohego, s.f.)
Herramienta multifilar
Maquinaria manual, CNC
Diseño necesitado, especificaciones
Remoción de material
Figura 7 Fresado HSM en aluminio Prodax

## Slide 10: Estado de conocimiento Parámetros de mecanizado
Velocidad de corte
Velocidad de avance
Potencia de corte (Pc)
Taza de remoción de material (Q)
Figura 9 Parámetros básicos
Fuente: (Vasco, 2002)
[m/min]
[m3/min]
[kW]
Avance por diente (fz) [mm/diente]
Profundidad de pasada (Ap) [mm]
Profundidad radial (Ae) [mm]
Figura 8 Velocidad de avance, avance por diente
Fuente: (Vasco, 2002)

## Slide 11: Mecanizado Convencional
Varias pasadas
Concentración de calor
Desgaste no uniforme
Mayor Ae
Varias estrategias
Reducción vida útil
Menor Ap
Figura 11 Concentración de temperatura en el mecanizado convencional
Fuente: (Heavy Performance Company, 2017)
Mecanizado Convencional
Mecanizado Convencional
Figura 10 Mecanizado Convencional
Fuente: (Field Machining Services, 2018)

## Slide 12: Mecanizado Trocoidal
Mayor Ap
Menor carga térmica
Viruta Constante
Menor Ae
Adaptive milling
Menor desgaste del filo
Desgaste constante
Figura 13 Concentración de temperatura en el mecanizado convencional
Fuente: (Heavy Performance Company, 2017)
Mecanizado Trocoidal
Mecanizado Trocoidal
Figura 12 Mecanizado adaptativo
Fuente: (Field Machining Services, 2018)

## Slide 13: Equipo de trabajo
Centro de Mecanizado VMC 3016 Fadal
4 ejes
Motor: 15 HP
Control Fanuc 18iMB
Husillo 10000 rpm
Equipo de medición de temperatura (Pirómetro - infrarrojo)
Rango de temperatura: - 30 °C to 900 °C
Apreciación: ± 0.5 °C
Figura 14 Centro de mecanizado VMC 3016 Fadal
Figura 15 Pirómetro

## Slide 14: Herramienta de corte y Modelo CAD
Especificaciones | 
Marca | Somta
Tipo de herramienta | Punta recta
Material | HSS
Ap | 45 mm
L1 | 125 mm
D1 | 25 mm
Filos | 4
D4 | 25
Parámetros de corte del fabricante | 
Revoluciones [mm-1] | 6000
Profundidad de pasada ap [mm] | 0.1 – 37.5
Profundidad radial ae [mm] | 1.25
Velocidad de avance [mm/min] | 4800
Tabla 3 Parámetros de corte del fabricante
Tabla 2 Características geométricas
Figura 16 Herramienta de corte
Figura 17 Modelo CAD

## Slide 15: Metodología Taguchi
Diseño del sistema
Diseño de parámetros
Escoger un arreglo ortogonal (OA)
Diseño de tolerancias
Determinar los intervalos de confianza
Identificar factores que afectan la característica de calidad
Analizar datos
Realizar confirmación experimental
Determinar niveles adecuados
Asignación de factores
Realizar experimento
Figura 18 Pieza de trabajo

## Slide 16: Metodología Taguchi
Material | Aluminio 7075- T6
Herramienta | Fresa 25 mm de diámetro
Material de herramienta | HSS
Máquina | VCM 3016 Fadal
Símbolo | Factores | Niveles |  |  | 
 |  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4
A | Estrategia 1)Convencional 2) Adaptativa | 1 | 2 | - | -
B | Velocidad de corte [m/min] | 400 | 500 | 600 | 700
C | Avance por diente [mm/diente] | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.2
Tabla 5 Factores y niveles del experimento
Tabla 4 Materiales y herramientas
Arreglo ortogonal |  |  |  |  |  |  | 
Ensayo No | Experimento |  |  | Ensayo No | Experimento |  | 
 | A | B | C |  | A | B | C
1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2
3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3
4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 4
5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1
6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2
7 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3
8 | 1 | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 4
9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1
10 | 1 | 3 | 2 | 26 | 2 | 3 | 2
11 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2 | 3 | 3
12 | 1 | 3 | 4 | 28 | 2 | 3 | 4
13 | 1 | 4 | 1 | 29 | 2 | 4 | 1
14 | 1 | 4 | 2 | 30 | 2 | 4 | 2
15 | 1 | 4 | 3 | 31 | 2 | 4 | 3
16 | 1 | 4 | 4 | 32 | 2 | 4 | 4
Tabla 6 Arreglo ortogonal L32(2^1, 4^2)

## Slide 17: Comparación de potencias
Chart: Comparación de potencias
| 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 500 | 700 | 700
Convencional Ap=2.188 mm | 0.55788 | 1.1158 | 1.6736 | 2.2315 | 0.69735 | 1.3947 | 2.0921 | 2.7894 | 0.83682 | 1.6736 | 2.5105 | 3.3473 | 0.97629 | 1.9526 | 2.9289 | 3.9052
Adaptativo Ap=14 mm | 0.55775 | 1.1155 | 1.6733 | 2.231 | 0.69719 | 1.3944 | 2.0916 | 2.7888 | 0.83663 | 1.6733 | 2.5099 | 3.3465 | 0.97607 | 1.9521 | 2.9282 | 3.9043
 | EMC | EMA
Profundidad radial Ae [mm] | 16 | 2.5
Profundidad de corte Ap [mm] | 2.188 | 14
Área de corte [mm2] | 35 | 35
Tabla 7 Profundidades de corte adecuadas

## Slide 18: Trayectoria EMC
Denominación | Trayectoria | Parámetros |  |  | No Pasadas radiales | Tiempo simulación [seg]
 |  | Vc [m/min] |  | fz [mm/diente] |  | 
A | Follow part | 400 | 0.05 |  | 1 | 504
B | Follow Periphery | 400 | 0.05 |  | 2 | 318
C | Profile | 400 | 0.05 |  | 1 | 469
D | Trochoidal | 400 | 0.05 |  | 2 | 726
E | Zig | 400 | 0.05 |  | 1 | 1114
F | Zigzag | 400 | 0.05 |  | 1 | 544
G | Zig with contiur | 400 | 0.05 |  | 1 | 953
Chart: Trayectoria Convencional
| Follow part | Follow Periphery | Profile | Trochoidal | Zig | Zigzag | Zig with contiur
Trayectoria | 504 | 388 | 469 | 726 | 1114 | 544 | 953
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Figura 19 Trayectorias EMC
Tabla 8 Menor tiempo de simulación de trayectorias EMC

## Slide 19: Trayectoria EMC y EMA
Figura 22 Trayectoria Trocoidal
Figura 23 Simulación EMA
Figura 21 Simulación EMC
Figura 20 Trayectoria Follow Periphery

## Slide 20: Combinación de parámetros
Codificación | Ensayo | Estrategia | Velocidad de corte Vc [m/mm] | Avance por diente fz [mm/diente] | Velocidad del husillo N [rev/min] | Velocidad de avance Vf [mm/min]
C1 | A1B1C1 | 1 | 400 | 0.05 | 5092.95 | 1018.59
C2 | A1B1C2 | 1 | 400 | 0.1 | 5092.95 | 2037.18
C3 | A1B1C3 | 1 | 400 | 0.15 | 5092.95 | 3055.77
C4 | A1B1C4 | 1 | 400 | 0.2 | 5092.95 | 4074.36
C5 | A1B2C1 | 1 | 500 | 0.05 | 6366.18 | 1273.24
C6 | A1B2C2 | 1 | 500 | 0.1 | 6366.18 | 2546.47
C7 | A1B2C3 | 1 | 500 | 0.15 | 6366.18 | 3819.71
C8 | A1B2C4 | 1 | 500 | 0.2 | 6366.18 | 5092.95
C9 | A1B3C1 | 1 | 600 | 0.05 | 7639.42 | 1527.88
C10 | A1B3C2 | 1 | 600 | 0.1 | 7639.42 | 3055.77
C11 | A1B3C3 | 1 | 600 | 0.15 | 7639.42 | 4583.65
C12 | A1B3C4 | 1 | 600 | 0.2 | 7639.42 | 6111.54
C13 | A1B4C1 | 1 | 700 | 0.05 | 8912.66 | 1782.53
C14 | A1B4C2 | 1 | 700 | 0.1 | 8912.66 | 2546.47
C15 | A1B4C3 | 1 | 700 | 0.15 | 8912.66 | 5347.59
C16 | A1B4C4 | 1 | 700 | 0.2 | 8912.66 | 7130.12
AD1 | A2B1C1 | 2 | 400 | 0.05 | 5092.95 | 1018.59
AD2 | A2B1C2 | 2 | 400 | 0.1 | 5092.95 | 2037.18
AD3 | A2B1C3 | 2 | 400 | 0.15 | 5092.95 | 3055.77
AD4 | A2B1C4 | 2 | 400 | 0.2 | 5092.95 | 4074.36
AD5 | A2B2C1 | 2 | 500 | 0.05 | 6366.18 | 1273.24
AD6 | A2B2C2 | 2 | 500 | 0.1 | 6366.18 | 2546.47
AD7 | A2B2C3 | 2 | 500 | 0.15 | 6366.18 | 3819.71
AD8 | A2B2C4 | 2 | 500 | 0.2 | 6366.18 | 5092.95
AD9 | A2B3C1 | 2 | 600 | 0.05 | 7639.42 | 1527.88
AD10 | A2B3C2 | 2 | 600 | 0.1 | 7639.42 | 3055.77
AD11 | A2B3C3 | 2 | 600 | 0.15 | 7639.42 | 4583.65
AD12 | A2B3C4 | 2 | 600 | 0.2 | 7639.42 | 6111.54
AD13 | A2B4C1 | 2 | 700 | 0.05 | 8912.66 | 1782.53
AD14 | A2B4C2 | 2 | 700 | 0.1 | 8912.66 | 3565.06
AD15 | A2B4C3 | 2 | 700 | 0.15 | 8912.66 | 5347.59
AD16 | A2B4C4 | 2 | 700 | 0.2 | 8912.66 | 7130.12
Tabla 9 Combinación de parámetros
Figura 24 Configuración en el mecanizado

## Slide 21: Maquinado de las probetas
Figura 25 Ensayo C1) A1B1C1, C2) A1B1C2
Figura 26 Ensayo AD1) A2B1C1, AD2) A2B1C2

## Slide 22: Resultados
Ensayo | Parámetros | Tiempo simulación [seg] | Tiempo real [seg] | Temp Herramienta [ºC]
C1 | A2B1C1 | 318 | 390 | 72
C2 | A2B1C2 | 275 | 285 | 68
C3 | A2B1C3 | 237 | 240 | 47
C4 | A2B1C4 | 218 | 224 | 44
C5 | A2B2C1 | 343 | 358 | 57
C6 | A2B2C2 | 252 | 282 | 55
C7 | A2B2C3 | 222 | 227 | 49
C8 | A2B2C4 | 207 | 211 | 51
C9 | A2B3C1 | 313 | 325 | 48
C10 | A2B3C2 | 237 | 245 | 54
C11 | A2B3C3 | 212 | 213 | 44
C12 | A2B3C4 | 200 | 199 | 47
C13 | A2B4C1 | 291 | 305 | 43
C14 | A2B4C2 | 227 | 234 | 45
C15 | A2B4C3 | 205 | 210 | 39
C16 | A2B4C4 | 194 | 198 | 42
Ensayo | Parámetros | Tiempo simulación [seg] | Tiempo real [seg] | Temp Herramienta [ºC]
AD1 | A1B1C1 | 198 | 223 | 43
AD2 | A1B1C2 | 99 | 104 | 44
AD3 | A1B1C3 | 66 | 70 | 43
AD4 | A1B1C4 | 50 | 53 | 45
AD5 | A1B2C1 | 158 | 165 | 48
AD6 | A1B2C2 | 79 | 85 | 50
AD7 | A1B2C3 | 53 | 57 | 51
AD8 | A1B2C4 | 40 | 45 | 48
AD9 | A1B3C1 | 132 | 135 | 47
AD10 | A1B3C2 | 66 | 71 | 51
AD11 | A1B3C3 | 44 | 49 | 48
AD12 | A1B3C4 | 33 | 39 | 45
AD13 | A1B4C1 | 113 | 117 | 41
AD14 | A1B4C2 | 57 | 62 | 39
AD15 | A1B4C3 | 38 | 44 | 40
AD16 | A1B4C4 | 28 | 35 | 36
Tabla 10 Datos experimentales

## Slide 23: Resultados por tiempo de mecanizado EMC
Ensayo | Parámetros | Tiempo Real [seg] | Tiempo Simulado [seg] | % Error
C1 | A2B1C1 | 390 | 318 | 22.64
C2 | A2B1C2 | 285 | 275 | 3.64
C3 | A2B1C3 | 240 | 237 | 1.27
C4 | A2B1C4 | 224 | 218 | 2.75
C5 | A2B2C1 | 358 | 343 | 4.37
C6 | A2B2C2 | 282 | 252 | 11.90
C7 | A2B2C3 | 227 | 222 | 2.25
C8 | A2B2C4 | 211 | 207 | 1.93
C9 | A2B3C1 | 325 | 313 | 3.83
C10 | A2B3C2 | 245 | 237 | 3.38
C11 | A2B3C3 | 213 | 212 | 0.47
C12 | A2B3C4 | 199 | 200 | 0.50
C13 | A2B4C1 | 305 | 291 | 4.81
C14 | A2B4C2 | 234 | 227 | 3.08
C15 | A2B4C3 | 210 | 205 | 2.44
C16 | A2B4C4 | 198 | 194 | 2.06
Chart: Velocidad de avance vs Tiempo real y simulado
| 1018.5892538833716 | 2037.1785077667432 | 3055.7677616501146 | 4074.3570155334864 | 1273.2365673542145 | 2546.4731347084289 | 3819.7097020626434 | 5092.9462694168578 | 1527.8838808250575 | 3055.7677616501151 | 4583.6516424751726 | 6111.5355233002301 | 1782.5311942959006 | 2546.4731347084289 | 5347.5935828877009 | 7130.1247771836024
Tiempo real convencional | 390 | 285 | 240 | 224 | 358 | 282 | 227 | 211 | 325 | 245 | 213 | 199 | 305 | 234 | 210 | 198
Tiempo simulado convencional | 378 | 275 | 237 | 218 | 343 | 252 | 222 | 207 | 313 | 237 | 212 | 200 | 291 | 227 | 205 | 194
Tabla 11 Comparación Tiempo Real y simulado EMC

## Slide 24
Resultados por tiempo de mecanizado EMA
Chart: Velocidad de avance vs Tiempo real y simulado
| 1018.5892538833716 | 2037.1785077667432 | 3055.7677616501146 | 4074.3570155334864 | 1273.2365673542145 | 2546.4731347084289 | 3819.7097020626434 | 5092.9462694168578 | 1527.8838808250575 | 3055.7677616501151 | 4583.6516424751726 | 6111.5355233002301 | 1782.5311942959006 | 3565.0623885918012 | 5347.5935828877009 | 7130.1247771836024
Real adaptativo | 223 | 104 | 70 | 53 | 165 | 85 | 57 | 45 | 135 | 71 | 49 | 39 | 117 | 62 | 44 | 35
Simulado adaptativo | 198 | 99 | 66 | 50 | 150 | 79 | 53 | 42 | 125 | 66 | 46 | 37 | 113 | 57 | 38 | 28
Ensayo | Parámetros | Tiempo Real [seg] | Tiempo Simulado [seg] | % Error
AD1 | A1B1C1 | 223 | 198 | 12.63
AD2 | A1B1C2 | 104 | 99 | 5.05
AD3 | A1B1C3 | 70 | 66 | 6.06
AD4 | A1B1C4 | 53 | 50 | 6.00
AD5 | A1B2C1 | 165 | 150 | 10.00
AD6 | A1B2C2 | 85 | 79 | 7.59
AD7 | A1B2C3 | 57 | 53 | 7.55
AD8 | A1B2C4 | 45 | 42 | 7.14
AD9 | A1B3C1 | 135 | 125 | 8.00
AD10 | A1B3C2 | 71 | 66 | 7.58
AD11 | A1B3C3 | 49 | 46 | 6.52
AD12 | A1B3C4 | 39 | 37 | 5.41
AD13 | A1B4C1 | 117 | 109 | 7.34
AD14 | A1B4C2 | 62 | 58 | 6.90
AD15 | A1B4C3 | 44 | 43 | 2.33
AD16 | A1B4C4 | 35 | 34 | 2.94
Tabla 12 Comparación Tiempo Real y simulado EMA

## Slide 25: Comparación de tiempos EMC - EMA
Chart: Velocidad de Corte vs Tiempo real
| 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700
Estrategia Adaptativa | 223 | 104 | 70 | 53 | 165 | 85 | 57 | 45 | 135 | 71 | 49 | 39 | 117 | 62 | 44 | 35
Estrategia Convencional | 390 | 285 | 240 | 224 | 358 | 282 | 227 | 211 | 325 | 245 | 213 | 199 | 305 | 234 | 210 | 198
Chart: Reducción de tiempo
| 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700
 | 0.42821 | 0.63509 | 0.70833 | 0.76339 | 0.53911 | 0.69858 | 0.7489 | 0.78673 | 0.58462 | 0.7102 | 0.76995 | 0.80402 | 0.61639 | 0.73504 | 0.79048 | 0.82323
Ensayo | T (EMC) [seg] | T (EMA) [seg] | % reducción
A1B1C1 - A2B1C1 | 390 | 223 | 42.8
A1B1C2 - A2B1C2 | 285 | 104 | 63.5
A1B1C3 - A2B1C3 | 240 | 70 | 70.8
A1B1C4 - A2B1C4 | 224 | 53 | 76.3
A1B2C1 - A2B2C1 | 358 | 165 | 53.9
A1B2C2 - A2B2C2 | 282 | 85 | 69.9
A1B2C3 - A2B2C3 | 227 | 57 | 74.9
A1B2C4 - A2B2C4 | 211 | 45 | 78.7
A1B3C1 - A2B3C1 | 325 | 135 | 58.5
A1B3C2 - A2B3C2 | 245 | 71 | 71.0
A1B3C3 - A2B3C3 | 213 | 49 | 77.0
A1B3C4 - A2B3C4 | 199 | 39 | 80.4
A1B4C1 - A2B4C1 | 305 | 117 | 61.6
A1B4C2 - A2B4C2 | 234 | 62 | 73.5
A1B4C3 - A2B4C3 | 210 | 44 | 79.0
A1B4C4 - A2B4C4 | 198 | 35 | 82.3
Tabla 13 Comparación Tiempo Real EMC- EMA

## Slide 26: Resultados por temperatura EMC
Chart: Velocidad de corte vs temperatura
| 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700
Estrategia Adaptativa | 43 | 44 | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 | 48 | 47 | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 40 | 36
Estrategia Convencional | 72 | 68 | 47 | 44 | 57 | 55 | 49 | 51 | 48 | 54 | 44 | 47 | 43 | 45 | 39 | 42
Ensayo | Parámetros | Temp Herramienta [ºC]
C1 | A2B1C1 | 72
C2 | A2B1C2 | 68
C3 | A2B1C3 | 47
C4 | A2B1C4 | 44
C5 | A2B2C1 | 57
C6 | A2B2C2 | 55
C7 | A2B2C3 | 49
C8 | A2B2C4 | 51
C9 | A2B3C1 | 48
C10 | A2B3C2 | 54
C11 | A2B3C3 | 44
C12 | A2B3C4 | 47
C13 | A2B4C1 | 43
C14 | A2B4C2 | 45
C15 | A2B4C3 | 39
C16 | A2B4C4 | 42
Ensayo | Parámetros | Temp Herramienta [ºC]
AD1 | A1B1C1 | 43
AD2 | A1B1C2 | 44
AD3 | A1B1C3 | 43
AD4 | A1B1C4 | 45
AD5 | A1B2C1 | 48
AD6 | A1B2C2 | 50
AD7 | A1B2C3 | 51
AD8 | A1B2C4 | 48
AD9 | A1B3C1 | 47
AD10 | A1B3C2 | 51
AD11 | A1B3C3 | 48
AD12 | A1B3C4 | 45
AD13 | A1B4C1 | 41
AD14 | A1B4C2 | 39
AD15 | A1B4C3 | 40
AD16 | A1B4C4 | 36
Tabla 14 Comparación Temperatura Real EMC- EMA

## Slide 27
Figura 27 Principales efectos de los factores respecto al tiempo
Nivel | Estrategia | Vc [m/min] | Fz [mm/diente]
1 | 259.13 | 198.63 | 252.25
2 | 84.63 | 178.75 | 171.00
3 |  | 159.50 | 138.75
4 |  | 150.63 | 125.50
Delta | 174.50 | 48 | 126.75
Clasificación | 1 | 3 | 2
Tabla 15 Parámetros influyentes
Figura 28 Superficie respecto al tiempo
Análisis de medias para el tiempo
Parámetros óptimos | 
Estrategia | Adaptativa
Velocidad de corte [m/min] | 700
Avance por diente [mm/diente] | 0.2
Ancho de corte (10%) [mm] | 2.5
Profundidad de corte [mm] | 14
Tabla 16 Parámetros óptimos influyentes en el tiempo

## Slide 28
Parámetros óptimos | 
Estrategia | Adaptativa
Velocidad de corte [m/min] | 700
Avance por diente [mm/diente] | 0.2
Ancho de corte (10%) [mm] | 2.5
Profundidad de corte [mm] | 14
Figura 30 Principales efectos de los factores respecto a la temperatura
Tabla 19 Parámetros óptimos influyentes en la temperatura
Figura 31 Superficie respecto a la temperatura
Nivel | Estrategia | Vc [m/min] | Fz [mm/diente]
1 | 49.19 | 50.75 | 49.88
2 | 44 | 50.13 | 50.13
3 |  | 46.38 | 44.63
4 |  | 39.13 | 41.75
Delta | 5.19 | 11.63 | 8.38
Clasificación | 3 | 1 | 2
Tabla 18 Parámetros influyentes
Análisis de medias para la temperatura

## Slide 29: Análisis de Varianza para el tiempo
 | Análisis de varianza |  |  |  |  | 
 | Fuente | DOF | S | V | F | P
A | Estrategia | 1 | 243602 | 243602 | 1198.35 | 0.00
B | Vc [m/min] | 3 | 10940 | 3646.75 | 17.94 | 0.00
C | Fz [mm/diente] | 3 | 77671 | 25890.16 | 127.36 | 0.00
 | Error | 24 | 4879 | 5057 |  | 
 | Total | 31 | 337092 |  |  | 
Tabla 17 Resumen del análisis de varianza para el tiempo
FA (0,05:1:24)=4.26
F B,C(0,05:3:24)=3,009
F calculado > F crítico
F B,C(0,05:3:24)=3,009
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. F calculado > F crítico
Figura 29 Gráfica de distribución de probabilidad F crítico

## Slide 30
Tabla 20 Resumen del análisis de varianza para la temperatura
 | Análisis de varianza |  |  |  |  | 
 | Fuente | DOF | S | V | F | P
A | Estrategia | 1 | 215.281 | 215.28 | 6.08 | 0.021
B | Vc [m/min] | 3 | 684.6 | 228.20 | 6.45 | 0.002
C | Fz [mm/diente] | 3 | 404.6 | 134.86 | 3.81 | 0.023
 | Error | 24 | 849.3 | 35.39 |  | 
 | Total | 31 | 2153.7 |  |  | 
FA (0,05:1:24)=4.26
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. F calculado > F crítico
F B,C(0,05:3:24)=3,009
Análisis de Varianza para la temperatura
Figura 29 Gráfica de distribución de probabilidad F crítico

## Slide 31
Nivel | Método Taguchi |  | 
Tiempo[seg] | Exp | Pred | Error (%)
A2 B4 C4 (óptimo) | 35 | 36.27 | 3.50
A1 B2 C1 (Random) | 358 | 356.3 | 0.477
A1 B3 C1 (Random) | 325 | 345.41 | 5.91
Tabla 21 Predicción de la ecuación de regresión
 | Método Taguchi |  | 
Temperatura[°C] | Exp | Pred | Error (%)
A2 B4 C4 (óptimo) | 36 | 36.75 | 2.04
A1 B2 C1 (Random) | 57 | 55.13 | 3.39
A2 B1 C4 (Random) | 45 | 46.80 | 3.84
Tabla 22 Predicción de la ecuación de regresión
Análisis de regresión

## Slide 32
ESTRATEGIA CONVENCIONAL
ESTRATEGIA ADAPTATIVA
VC = 700 m/min
Fz=0.2 mm/diente

## Slide 33: Ensayos de confirmación
Figura 30 Ensayos confirmatorios y tiempo de ciclo
Ensayos | Parámetros |  |  | Resultados | 
 | Estrategia | Vc [m/min] | Fz [mm/diente] | Tiempo [seg] | Temperatura [°C]
1 | Adaptativa | 700 | 0.2 | 34 | 39
2 | Adaptativa | 700 | 0.2 | 34 | 37
3 | Adaptativa | 700 | 0.2 | 35 | 36
Tabla 23 Ensayos confirmatorios

## Slide 34: Intervalo de confianza
F(0.05;1;24)= .
fe = grados de libertad del error
Ve1= ;
Ve2 =.
R = 3; Repeticiones.
Neff=número efectivo de replicaciones.
α = significancia
Tdof=7; es el número total de grados de libertad relacionado con los factores que influyen significantemente en la respuesta.
±22.37 seg
± 9.347 °C
 | Valor esperado | Prueba con valores confirmación
Tiempo | 35 ±22.37seg | 34 seg
Temperatura | 36 ± 9.349 °C | 39 °C
Tabla 23 Intervalo de confianza para tiempo y temperatura

## Slide 35: Conclusiones
La trayectoria en las estrategias de mecanizado, es un parámetro que influye en los tiempos de operación, donde se determinó que la EMA con los parámetros A2 B4 C4 obtuvo un tiempo de 35 segundos, frente a la EMC con un tiempo de 163 segundos con la configuración A1 B4 C4. Existe reducción mínima del 42.8% y un tiempo de reducción máximo del 82.3% con una velocidad de corte de 700 m/min y un avance por diente de 0.2 mm/diente.
Por el análisis de regresión en la configuración A2 B4 C4 un error de 3.50% además en un parámetro aleatorio A1 B2 C1 un error del 0.477% en el tiempo experimental y predicción. Para la temperatura en la misma combinación A2 B4 C4 un error del 2.04% con en error en los valores aleatorios A2 B1 C4 de 3.84%. Siendo ambas ecuaciones una buena aproximación matemática del diseño de experimentos frente a la realidad.

## Slide 36
Se presenta una optimización en la herramienta de corte ya que el fabricante recomienda una profundidad radial de 1.25 mm y una velocidad de avance de 4800 mm/min, pero en este estudio empleando la estrategia de mecanizado adaptativa, se mejoró los parámetros a 2.5 mm incrementándose un 50%, además de un aumento en la velocidad de avance avance a 7130.12 mm/min incrementándose 32.67%. La estrategia adaptativa no presentó rebaba o quemaduras en la herramienta de corte durante los ensayos.
De acuerdo a los análisis estadísticos ANOVA del tiempo y temperatura, establece valores de significando que es improbable que los datos se deban al azar, además representa que el estudio es fiable. Es probable obtener valores semejantes al realizar el experimento bajo los mismos parámetros de estudio.
De acuerdo a los análisis estadísticos ANOVA del tiempo y temperatura, establece valores de 𝑃<0.05 significando que es improbable que los datos se deban al azar, además representa que el estudio es fiable. Es probable obtener valores semejantes al realizar el experimento bajo los mismos parámetros de estudio.
Se presenta una optimización en la herramienta de corte ya que el fabricante recomienda una profundidad radial de 1.25 mm y una velocidad de avance de 4800 mm/min, pero en este estudio empleando la estrategia de mecanizado adaptativa, se mejoró los parámetros a 2.5 mm incrementándose un 50%, además de un aumento en la velocidad de avance avance a 7130.12 mm/min incrementándose 32.67%. La estrategia adaptativa no presentó rebaba o quemaduras en la herramienta de corte durante los ensayos.

## Slide 37: Recomendaciones
La herramienta de corte HSS brindó excelentes resultados durante los ensayos, pero al finalizar la herramienta quedó desgastada en los filos y quemada usandola estrategia convencional, por ende, se recomienda realizar un estudio a diferentes velocidades de corte empleando la estrategia adaptativa siendo el desgaste de la herramienta, la variable de calidad.
Efectuar otro diseño experimental en la estrategia de mecanizado adaptativa variando la profundidad radial con 4 niveles, para analizar la rugosidad superficial que genera esta estrategia para operaciones de acabado en aluminio 7076-T6 para así comparar estadísticamente que factor es más influyente en la rugosidad superficial.
El mecanizado en seco es amigable para el ambiente, pero es común en la industria usar refrigerante durante el proceso. Es viable realizar un estudio de la estrategia de mecanizado adaptativo con el uso de refrigerante y así determinar la calidad superficial.

## Slide 38
Gracias por su atención