## Slide 1
SANGOLQUÍ
2019
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

## Slide 2
TEMA:
“FORMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE FLUIDOS COMPLEJOS BASADOS EN BIOPOLÍMEROS Y NANOESTRUCTURAS 2D”
AUTOR:
ROSERO YÉPEZ, ERIK ANDRÉS
TUTOR:
ING. NARVÁEZ MUÑOZ, CHRISTIAN PATRICIO. MSc.
COTUTOR:
PH.D. ZAMORA LEDEZMA, CAMILO

## Slide 3
1
  INTROUCCIÓN
“El experimento es el único juez de la verdad científica”
Richard Feynman

## Slide 4
AGENDA
1
INTROUCCIÓN
2
GENERALIDADES
3
EXPERIMENTACIÓN
4
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6
TRABAJOS FUTUROS

## Slide 5
1
  INTROUCCIÓN

## Slide 6
2
  INTROUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

## Slide 7
2
  INTROUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las propiedades reológicas y formular fluidos complejos basados en biopolímeros (Xanthan gum) y nanoestructuras 2D (óxido de grafeno y vermiculita).

## Slide 8
2
  INTROUCCIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL
CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA

## Slide 9
2
  GENERALIDADES
ALCANCE
Exfoliación de vermiculita
Formulación de Fluidos Complejos
Microscopía Óptica no polarizada
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de Óxido de Grafeno
Espectroscopia Raman de Óxido de Grafeno
Caracterización Reológica

## Slide 10
2
  GENERALIDADES
LODOS DE PERFORACIÓN
Transportar
Extracción y limpieza del detritus
Enfriar y lubricar
Prevenir derrumbamiento
Controlar las filtraciones

## Slide 11
2
  GENERALIDADES
VERMICULITA
Proviene del latín “Vermiculus”
Formado por aluminisilicatos de magnesio
Aplicaciones industriales como: construcción civil, agricultura, industria química, pinturas

## Slide 12
2
  GENERALIDADES
ÓXIDO DE GRAFENO
Método Hummer:
oxidar el polvo de grafito con (Nitrato de Sodio) y (ácido sulfúrico)
Añadir (permanganato de potasio), agua destilada
Agregar (peróxido de hidrógeno)

## Slide 13
2
  GENERALIDADES
XANTHAN GUM
Este material es un polisacárido natural con un alto peso molecular.
La rigidez de la estructura de sus moléculas genera propiedades poco convencionales como estabilidad al calor
Aplicaciones industriales: alimenticia, farmacéutica, cosméticos, agrícola

## Slide 14
2
  GENERALIDADES
Líquidos viscosos
Líquidos viscoelásticos
Sólidos viscoelásticos
Solidos Elásticos
RHEOLOGY
REOLOGÍA

## Slide 15
3
  EXPERIMENTACIÓN
FORMULACIÓN DE COMPUESTOS

## Slide 16
3
  EXPERIMENTACIÓN
EXFOLIACIÓN DE VERMICULITA
EXFOLIACIÓN CON NaCl
100 mg de vermiculita
72 gramos de NaCl
175 de H2O destilada
EXFOLIACIÓN CON LiCl
100 mg de vermiculita exfoliada con NaCl.
21.197 gramos de LiCl.
250 g de H2O destilada.

## Slide 17
3
  EXPERIMENTACIÓN
EXFOLIACIÓN DE VERMICULITA
de
Cargas negativas equilibradas por cationes entre capa
Choque térmico
Intercambio iónico
Li+ mayor diámetro de hidratación

## Slide 18
3
  EXPERIMENTACIÓN
EXFOLIACIÓN DE VERMICULITA

## Slide 19
3
  EXPERIMENTACIÓN
ESTRACTO EN SECO

## Slide 20
3
  EXPERIMENTACIÓN
MICROSCOPIA OPTICA NO POLARIZADA
GO 0,2 wt%
XG 0,3 wt% GO 0,2 wt%
XG 0,3 wt% VNC 0,2 wt%
VNC 0,2 wt%
XG 0,3 wt%

## Slide 21
3
  EXPERIMENTACIÓN
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)
ÓXIDO DE GRAFENO
200 µm
2 µm
5 µm
2 µm

## Slide 22
3
  EXPERIMENTACIÓN
ESPECTROSCOPIA RAMAN
ÓXIDO DE GRAFENO
La señal G asociada a vibraciones moleculares de los gases atmosféricos (Señal de a 1600 ).
las bandas 2D (2700 ) y (3200) corresponde a los fenómenos de doble resonancia.
señal de banda D de 1350 representa el grado de oxidación

## Slide 23
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Modelo de la Ley de Potencia |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra | K | n | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa |  |  | mPa.s | mPa.s | %
XG 0,05 | 0,189 | 0,494 | 0,999 | 59 | 13 | 78,042
XG 0,15 | 0,256 | 0,473 | 0,998 | 77 | 15 | 80,519
XG 0,30 | 0,716 | 0,339 | 0,995 | 154 | 22 | 85,714
XG 0,45 | 1,454 | 0,301 | 1,000 | 278 | 36 | 87,050
XG 0,60 | 3,054 | 0,200 | 0,996 | 457 | 45 | 90,153
 |  | PROM. | 0,997 |  |  | 
CURVAS DE FLUJO ESTACIONARIO- XANTHAN GUM

## Slide 24
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CURVAS DE FLUJO ESTACIONARIO- VERMICULITA EXFOLIADA
Modelo de Bingham |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra | Esfuerzo de fluencia () | Viscosidad Plástica () | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa | Pa.s |  | mPa.s | mPa.s | %
VNC 0,01 | 0,0023 | 0,0009 | 0,9987 | 0,9095 | 0,9000 | 1,05
VNC 0,1 | 0,0020 | 0,0009 | 0,9989 | 0,9793 | 0,6667 | 31,92
VNC 0,2 | 0,0100 | 0,0010 | 0,9988 | 2,2211 | 1,0899 | 50,93
 |  | PROM. | 0,999 |  |  | 
Modelo de Bingham |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra |  |  | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa | Pa.s |  | mPa.s | mPa.s | %
VNC 0,01 | 0,0023 | 0,0009 | 0,9987 | 0,9095 | 0,9000 | 1,05
VNC 0,1 | 0,0020 | 0,0009 | 0,9989 | 0,9793 | 0,6667 | 31,92
VNC 0,2 | 0,0100 | 0,0010 | 0,9988 | 2,2211 | 1,0899 | 50,93
 |  | PROM. | 0,999 |  |  | 
γ

## Slide 25
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CURVAS DE FLUJO ESTACIONARIO- ÓXIDO DE GRAFENO
Modelo de Bingham |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra | Esfuerzo de fluencia () | Viscosidad Plástica () | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa | Pa.s |  | mPa.s | mPa.s | %
GO 0,01 | 0,003 | 0,001 | 0,999 | 1,454 | 1,043 | 28,217
GO 0,1 | 0,043 | 0,001 | 0,998 | 4,471 | 1,521 | 65,971
Modelo de la Ley de Potencia |  |  |  |  |  | 
Muestra | K | n | Ajuste 𝑅^2 | mPa.s | mPa.s | %
GO 0,2 | 0,206 | 0,346 | 0,995 | 47,485 | 5,485 | 88,450
 |  | PROM. | 0,997 |  |  | 
Modelo de Bingham |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra |  |  | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa | Pa.s |  | mPa.s | mPa.s | %
GO 0,01 | 0,003 | 0,001 | 0,999 | 1,454 | 1,043 | 28,217
GO 0,1 | 0,043 | 0,001 | 0,998 | 4,471 | 1,521 | 65,971
Modelo de la Ley de Potencia |  |  |  |  |  | 
Muestra | K | n | Ajuste 𝑅^2 | mPa.s | mPa.s | %
GO 0,2 | 0,206 | 0,346 | 0,995 | 47,485 | 5,485 | 88,450
 |  | PROM. | 0,997 |  |  | 
γ

## Slide 26
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CURVAS DE FLUJO ESTACIONARIO- ÓXIDO DE GRAFENO Y XANYHAN GUM
Modelo de la Ley de Potencia |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra | K | n | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa |  |  | mPa.s | mPa.s | %
XG 0,3 GO 0,01 | 0,848 | 0,318 | 0,999 | 168 | 23 | 86
XG 0,3 GO 0,10 | 1,214 | 0,285 | 0,998 | 226 | 28 | 88
XG 0,3 GO 0,20 | 1,239 | 0,309 | 0,995 | 244 | 32 | 87
XG 0,30 | 0,716 | 0,339 | 0,995 | 154 | 22 | 86
 |  | PROM. | 0,997 |  |  | 

## Slide 27
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CURVAS DE FLUJO ESTACIONARIO- VERMICUITA Y XANTHAN GUM
Modelo de la Ley de Potencia |  |  |  | Viscosidad a 0,1 (1/s) | Viscosidad a 200 (1/s) | Reducción
Muestra | K | n | Ajuste 𝑅^2 |  |  | 
Unidades | Pa |  |  | mPa.s | mPa.s | %
XG 0,3 VNV 0,01 | 0,909 | 0,290 | 0,995 | 170 | 22 | 87
XG 0,3 VNV 0,10 | 0,919 | 0,323 | 0,998 | 185 | 26 | 86
XG 0,3 VNV 0,20 | 0,953 | 0,329 | 0,999 | 195 | 28 | 86
XG 0,30 | 0,716 | 0,339 | 0,995 | 154 | 22 | 86
 |  | PROM. | 0,997 |  |  | 

## Slide 28
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOSIDAD VS TEMPERATURA

## Slide 29
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOELASTICIDAD
MÓDULO ESLASTICO MÓDULO VISCOSO
MÓDULO COMPLEJO
Donde:
Si comportamiento elástico
Si Comportamiento viscoso.
Si Comportamiento viscoelástico

## Slide 30
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOELASTICIDAD- XANTHAN GUM
Barrido de Amplitud Barrido de frecuencia

## Slide 31
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOELASTICIDAD- VERMICULITA EXFOLIADA
Barrido de Amplitud Barrido de frecuencia

## Slide 32
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOELASTICIDAD- ÓXIDO DE GRAFENO
Barrido de Amplitud Barrido de frecuencia

## Slide 33
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOELASTICIDAD- XANTHAN GUM Y VERMICULITA
Barrido de Amplitud Barrido de frecuencia

## Slide 34
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
VISCOELASTICIDAD- XANTHAN GUM Y ÓXIDO DE GRAFENO
Barrido de Amplitud Barrido de frecuencia

## Slide 35
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
DISEÑO DE EXPERIMENTACIÓN ANOVA
Viscosidad Plática (Pa.s) |  |  |  | 
XG | VNC | GO | XG-VNC | XG-GO
0,189 | 0,0009 | 0,001 | 0,953 | 0,848
0,256 | 0,0009 | 0,001 | 0,919 | 1,214
0,716 | 0,001 | 0,346 | 0,909 | 1,239
1,454 |  |  |  | 
3,054 |  |  |  | 

## Slide 36
4
  DISCUSIÓN DE RESULTADOS
DISEÑO DE EXPERIMENTACIÓN ANOVA
Residuo vs Ajuste
Grafica de probabilidad normal

## Slide 37
5
  CONCLUSIONES
1
2
3
4

## Slide 38
5
  RECOMENDACIONES
1
2

## Slide 39
6
  TRABAJOS FUTUROS
Se puede analizar la influencia en curvas de flujo estacionario de distintas concentraciones de Xanthan Gum y Vermiculita exfoliada en dispersiones de agua.
Estudiar la influencia de la perdida por filtración del fluido.
Analizar la tixotropía

## Slide 40
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN