## Slide 1
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente
Trabajo de Titulación, previo a la obtención del título de Ingeniera Geógrafa y del Medio Ambiente
“Distribución espacial de concentraciones de arsénico total en la laguna de Papallacta y propuesta de remoción con nanopartículas”
Autora : Gissela Estefanía Jácome Gómez
Directora del proyecto : Quim. Erika Murgueitio, PhD
Oponente : Ing. Margarita Haro, Mgs
Director de la CIGMA: Ing. Alexander Robayo, Mgs

## Slide 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿ Qué valores de concentraciones de Arsénico total existen actualmente en la laguna Papallacta , y cuál es su distribución espacial ?

## Slide 3: OBJETIVOS
Determinar la distribución espacial de las concentraciones de Arsénico total en la laguna de Papallacta mediante el método probabilístico Kriging para generar una propuesta de remoción con nanopartículas.
Objetivo General

## Slide 4: OBJETIVOS
Determinar el contenido de Arsénico total de 75 muestras de agua de la Laguna de Papallacta midiendo su concentración inicial, empleando el espectrofotómetro de absorción atómica.
Caracterizar el agua de las muestras obtenidas de la Laguna de Papallacta evaluando los parámetros Físicos-Químicos: pH, Temperatura, Turbidez, Sulfatos y Nitratos, mediante el empleo del medidor multiparamétrico.
Objetivos Específicos

## Slide 5: OBJETIVOS
Sintetizar nanopartículas de Hierro y Manganeso, con extractos de borojó para la remoción de Arsénico mediante el método Bottom Up/ Química verde.
Realizar un modelamiento Geoestadístico, a partir de los datos de concentraciones de arsénico inicial mediante las librerías del software libre R para generar un modelo predictivo espacial de concentración de Arsénico Total de la Laguna Papallacta.
Objetivos Específicos

## Slide 6: JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Las Investigaciones previas documentadas sobre el origen del Arsénico en las aguas y sedimentos del área de Papallacta en Ecuador , advirtió la existencia de Arsénico en esta zona, motivo por el cual este proyecto pretende actualizar, aportar con nuevos datos de concentraciones de Arsénico del agua de la Laguna.
También se piensa realizar un diagnóstico del agua de la laguna de Papallacta ya que se analizarán los parámetros físicos - químicos de esta, los cuáles indicaran los niveles de contaminación

## Slide 7: METODOLOGÍA
Provincia: Napo
Cantón: Quijos
Parroquia: Papallacta
Extensión : 324000 m² T. Prom : 9.8 ° - 22°C
-Altura: 3180 m.s.n.m. Precipitación anual: 1525 milímetros
-Las aguas provienen de los páramos del valle Tambo
-Colores intensos, oscuros que reflejan su profundidad.
Notes: Su ubicación geográfica es 00°22’10” latitud (sur) y 78°10’06” longitud (oeste). Este cuerpo de agua está ubicado entre los parques Nacionales Cayambe-Coca y Antisana,

## Slide 8: METODOLOGÍA
Muestreo en campo
Muestreo
Muestreos aleatorios
( 2m-15m profundidad)
pH
Metodología Electrométrico 4500- B
Temperatura
metodología N° Método 2550 (2-61 y 2-62)
Muestreo, manejo y conservación de muestras (NTE INEN 2169:2013) .
Parámetros “ in situ” (Multiparamétrico)
-GPS Mobile Mapper Field Spectra 20
-Batómetro, botellas
Muestras de agua con sus respectivas coordenadas geográficas

## Slide 10: METODOLOGÍA
Análisis en laboratorio
Análisis en laboratorio
Turbidímetro
Manejo y conservación de muestras (NTE INEN 2169:2013) .
Espectrofotómetro (Hach modelo Specord S600)
Sulfatos
Metodología 4500 SE.
Nitratos
Metodología 4500 N B
Turbidez
método nefelométrico 2130 B
Perkin Elmer AAnalyst 800 sistema de inyección FIAS
Arsénico
metodología 3500 B As sección 3114

## Slide 11: METODOLOGÍA
Síntesis de Nanopartículas de Hierro y Manganeso
Nanopartículas de Mn
Extracto de Borojó
FeCl3.6H2O(27 g) diluido en 1 L
Na(OH)
(1M)
Extracto de Borojó (pH 9-10)
Extracto de Borojó
MnCl2.H2O(14 g) diluido en 1 L
Na(OH)
(1M)
Extracto de Borojó (pH 9-10)
Nanopartículas de Fe
Nanopartículas
de Hierro
Nanopartículas
de Manganeso
Protocolo de Murgueitio (2018)

## Slide 12: METODOLOGÍA
Diseño experimental
Solución Madre
(250 ppm)
Na2HAsO4* 7H2O( 1.04 g) diluido en 1 L
Concentración de la solución madre
= Concentraciones de la diluciones
= Volumen de la solución madre que se tomó
= Volumen de la dilución (100 ml)
Diluciones de arsénico
Cada dilución de arsénico repetida tres veces (18 botellas de plástico de 100 ml)
Preparación de solución madre y diluciones de arsénico

## Slide 13: METODOLOGÍA
Tratamiento y evaluación de remoción de Arsénico
Concentración teórica(ppm) | Concentración experimental (ppm) | Agitación | Tiempo(h) | Nanopartículas (ml)
150 | 153 | Orbital | 24 h | 5
150 | 156 | Orbital | 24 h | 5
150 | 167 | Orbital | 24 h | 5
100 | 128 | Orbital | 24 h | 5
100 | 117 | Orbital | 24 h | 5
100 | 108 | Orbital | 24 h | 5
50 | 47.3 | Orbital | 24 h | 5
50 | 45.6 | Orbital | 24 h | 5
50 | 52.4 | Orbital | 24 h | 5
25 | 24.1 | Orbital | 24 h | 5
25 | 22.9 | Orbital | 24 h | 5
25 | 26.8 | Orbital | 24 h | 5
10 | 10.4 | Orbital | 24 h | 5
10 | 9.81 | Orbital | 24 h | 5
10 | 10.6 | Orbital | 24 h | 5
5 | 8.34 | Orbital | 24 h | 5
5 | 6.76 | Orbital | 24 h | 5
5 | 5.46 | Orbital | 24 h | 5
Método 3500 B As sección 3114 descrita en el Manual de Métodos Estándar para la examinación de agua y aguas residuales (APHA, 1992)
Concentraciones de arsénico medidas en EAA

## Slide 14: METODOLOGÍA
Evaluación de Cantidad de Mn y Fe de las NPs después del tratamiento
Espectrómetro de absorción atómica (EAA) Perkin Elmer AAnalyst 800 aplicando Método de flama aire-acetileno; metodología 3500- Mn sección 3111 B Y 3111 C (APHA, 1992).
Concentración experimental (ppm) | Concentración experimental (ml) | Nanopartículas (ml)
153 | 5 | 5
156 | 5 | 5
167 | 5 | 5
128 | 5 | 5
117 | 5 | 5
108 | 5 | 5
47.3 | 5 | 5
45.6 | 5 | 5
52.4 | 5 | 5
24.1 | 5 | 5
22.9 | 5 | 5
26.8 | 5 | 5
10.4 | 5 | 5
9.81 | 5 | 5
10.6 | 5 | 5
8.34 | 5 | 5
6.76 | 5 | 5
5.46 | 5 | 5
Espectrómetro de absorción atómica (EAA) Perkin Elmer AAnalyst 800 aplicando Método de flama aire-acetileno; metodología 3500- Fe sección 3111 B Y 3111 C (APHA, 1992).

## Slide 15: METODOLOGÍA
Fase Geográfica
Datos de los parámetros físicos-químicos
Software R uso script(Leiva ,2014)
Arsénico
65 estudio,11 verificación
Temperatura
54 estudio, 11 verificación
Base de datos en Excel (.csv)
Separación de muestras en dos grupos ( estudio y verificación)
Variables principal y secundarias(As, pH y T)
Análisis exploratorio, análisis estructural y predicción
pH
54 estudio, 11 verificación

## Slide 16: METODOLOGÍA
Análisis Exploratorio
N | Media | Mediana | Desviación Estándar | Coeficiente de Variación | Simetría | Curtosis | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
65 | 0.2254 | 0.22 | 0.1367 | 0.6063 | 0.7218 | 0.6371 | 0.02 | 0.1075 | 0.215 | 0.3125 | 0.65
N | Media | Mediana | Desviación Estándar | Coeficiente de Variación | Simetría | Curtosis | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
54 | 7.4164 | 7.435 | 0.3392 | 0.0457 | 0.0449 | -1.2090 | 6.89 | 7.08 | 7.43 | 7.68 | 7.99
N | Media | Mediana | Desviación Estándar | Coeficiente de Variación | Simetría | Curtosis | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
54 | 12.822 | 12.80 | 0.4776 | 0.0372 | 0.3877 | -0.6083 | 12 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.9
Notes: la geoestadística tiene su papel porque puede proporcionar estimaciones de esos errores. Lo que ha hecho que la geoestadística sea especialmente atractiva es que sus predicciones son, en principio, imparciales y con una mínima o conocida varianza o error.

## Slide 17: METODOLOGÍA
Análisis Estructural de los datos
Estructura | Parámetros | 
Efecto Pepita | Rango o alcance (m) | Sill o meseta (mg/l)
 | 628 | 17368
Estructura | Parámetros | 
Cúbico | Rango o alcance (m) | Sill o meseta (°C)
 | 192 | 0.0343
Estructura | Parámetros | 
Cúbico | Rango o alcance (m) | Sill o meseta (°C)
 | 193 | 0.265

## Slide 18: METODOLOGÍA
Análisis Estructural de los datos
Vecindario móvil
Puntos máximos : 16
Puntos mínimos:6
Número de sectores: 8
Puntos máximos por sector: 2
Radio de búsqueda: 800 m
[-0.4 mg/l; 0.4 mg/l]
[-0.6; 0.6]
[-0.9 °c ; 0.9 °c ]

## Slide 19: METODOLOGÍA
Predicción
Resolución
Metodología de Hengl - puntos de interpolación (Hengl,2006 )
: área de la zona de estudio en m2
: número total de puntos
Tamaño de pixel de 5 m para As, pH y temperatura
Validación
Puntos de verificación (puntos tomados en campo)
Puntos obtenidos del modelo de predicción
Diferencia de puntos tomados en campo y predicción (error de verificación)
Filas :
Columnas:
Predicción Kriging
Archivos (ASCII)
Raster
Generación del modelo

## Slide 20: RESULTADOS
Variables | Media | n
pH | 7.4 | 65
Temperatura | 12.8 | 65
Arsénico | 0.22 | 76
Sulfatos | 42.5 | 38
Nitratos | 2.2 | 38
Turbidez | 70.6 | 38
Tabla 1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional.
Tabla 12. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce
Tabla 8. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario
Concentración teórica(ppm) | Concentración experimental (mg/l)
150 | 153
150 | 156
150 | 167
100 | 128
100 | 117
100 | 108
50 | 47.3
50 | 45.6
50 | 52.4
25 | 24.1
25 | 22.9
25 | 26.8
10 | 10.4
10 | 9.81
10 | 10.6
5 | 8.34
5 | 6.76
5 | 5.46
Datos de concentración de As inicial de las unidades experimentales

## Slide 21: RESULTADOS
Concentraciones finales de As aplicadas nanopartículas de Mn
Unidades experimentales aplicadas Np de Mn |  | 
Muestras | Concentración experimental inicial (mg/l) | Concentración experimental final (mg/l)
1 | 153 | 20.4
2 | 156 | 20.4
3 | 167 | 20.9
4 | 128 | 16.1
5 | 117 | 14.3
6 | 108 | 13.4
7 | 47.3 | 12.7
8 | 45.6 | 12.3
9 | 52.4 | 14.4
10 | 24.1 | 11.7
11 | 22.9 | 10.9
12 | 26.8 | 12.6
13 | 10.4 | 4.91
14 | 9.81 | 4.67
15 | 10.6 | 4.93
16 | 8.34 | 3.83
17 | 6.76 | 3.36
18 | 5.46 | 2.53
Porcentaje de remoción de Arsénico | 
Muestras | % Remoción
1 | 86.7
2 | 86.9
3 | 87.5
4 | 87.4
5 | 87.8
6 | 87.6
7 | 73.2
8 | 73.0
9 | 72.5
10 | 51.5
11 | 52.4
12 | 53.0
13 | 52.8
14 | 52.4
15 | 53.5
16 | 54.1
17 | 50.3
18 | 53.7
Media | 67.6
Porcentaje de remoción de As aplicadas nanopartículas de Mn

## Slide 22: RESULTADOS
Unidades experimentales aplicadas Np de Fe |  | 
Muestras | Concentración experimental inicial(mg/l) | Concentración experimental final (mg/l)
1 | 153 | 47.2
2 | 156 | 45.3
3 | 167 | 46.8
4 | 128 | 39.8
5 | 117 | 37.4
6 | 108 | 32.1
7 | 47.3 | 14.6
8 | 45.6 | 14.3
9 | 52.4 | 16.1
10 | 24.1 | 7.03
11 | 22.9 | 6.95
12 | 26.8 | 8.34
13 | 10.4 | 5.12
14 | 9.81 | 4.73
15 | 10.6 | 5.24
16 | 8.34 | 3.86
17 | 6.76 | 3.31
18 | 5.46 | 2.67
Concentraciones finales de As aplicadas nanopartículas de Fe
Porcentaje de remoción de Arsénico | 
Muestras | % Remoción
1 | 69.2
2 | 71.0
3 | 72.0
4 | 68.9
5 | 68.0
6 | 70.3
7 | 69.1
8 | 68.6
9 | 69.3
10 | 70.8
11 | 69.7
12 | 68.9
13 | 50.8
14 | 51.8
15 | 50.6
16 | 53.7
17 | 51.0
18 | 51.1
Media | 63.6
Porcentaje de remoción de As aplicadas nanopartículas de Mn
Notes: los polifenoles para formar complejos con Fe y otros iones metálicos debido a la presencia de grupos funcionales que aumentan la capacidad de reducir el ion metálico. El poder reductor del extracto se basará en el disolvente utilizado su tipo y su concentración de compuestos presentes, especialmente polifenoles, que permite la reducción del a través de un mecanismo de transferencia de electrones.
La estructura de los polifenoles mejora la estabilidad de las nanopartículas que se forman al tapar, lo que provoca un aumento de la repulsión electrostática y / o estérica entre las partículas y una disminución de las interacciones de van der Waals y la fuerza magnética, lo que conduce a una reducción aglomeración y oxidación de las nanopartículas (Manquián-Cerda, Cruces, Rubio, Reyes, & Arancibia-Miranda, 2017) .
los polifenoles para formar complejos con Fe y otros iones metálicos debido a la presencia de grupos funcionales que aumentan la capacidad de reducir el ion metálico. El poder reductor del extracto se basará en el disolvente utilizado su tipo y su concentración de compuestos presentes, especialmente polifenoles, que permite la reducción del 〖𝐹𝑒〗^(3+) a través de un mecanismo de transferencia de electrones.
La estructura de los polifenoles mejora la estabilidad de las nanopartículas que se forman al tapar, lo que provoca un aumento de la repulsión electrostática y / o estérica entre las partículas y una disminución de las interacciones de van der Waals y la fuerza magnética, lo que conduce a una reducción aglomeración y oxidación de las nanopartículas (Manquián-Cerda, Cruces, Rubio, Reyes, & Arancibia-Miranda, 2017) .

## Slide 23: RESULTADOS
Presencia de Manganeso en las NPs de Manganeso al final del tratamiento |  | 
Muestras | Concentración experimental (mg/l) | Concentración experimental (mg/l)
1 | 3.012 | 1.267
2 | 3.012 | 1.366
3 | 3.012 | 1.286
4 | 3.012 | 1.357
5 | 3.012 | 1.361
6 | 3.012 | 1.475
7 | 3.012 | 1.338
8 | 3.012 | 1.491
9 | 3.012 | 1.342
10 | 3.012 | 1.251
11 | 3.012 | 1.244
12 | 3.012 | 1.418
13 | 3.012 | 1.28
14 | 3.012 | 1.375
15 | 3.012 | 1.237
16 | 3.012 | 1.461
17 | 3.012 | 1.297
18 | 3.012 | 1.292
Porcentaje de presencia de Manganeso en las NPs al final del tratamiento | 
Muestras | % de presencia de Mn
1 | 57.9
2 | 54.6
3 | 57.3
4 | 54.9
5 | 54.8
6 | 51.0
7 | 55.6
8 | 50.5
9 | 55.4
10 | 58.5
11 | 58.7
12 | 52.9
13 | 57.5
14 | 54.3
15 | 58.9
16 | 51.5
17 | 56.9
18 | 57.1
Media | 55.5
Concentración de Mn final de las unidades experimentales
Porcentaje de presencia de Mn en las NPs al final del tratamiento
Notes: Esto se debe a la reacción de oxidación con el cloro que produce dióxidos de manganeso; los cuales se transforman en flócs de manganeso. Los flócs de manganeso son removidos mediante filtros logrando una reducción en las concentraciones de manganeso (Sánchez & Burbano, 2011).

## Slide 24: RESULTADOS
Presencia de Hierro en las NPs de Hierro al final del tratamiento |  | 
Muestras | Concentración experimental inicial (mg/l) | Concentración experimental final(mg/l)
1 | 3.501 | 1.472
2 | 3.501 | 1.335
3 | 3.501 | 1.411
4 | 3.501 | 1.397
5 | 3.501 | 1.453
6 | 3.501 | 1.424
7 | 3.501 | 1.585
8 | 3.501 | 1.385
9 | 3.501 | 1.544
10 | 3.501 | 1.352
11 | 3.501 | 1.75
12 | 3.501 | 1.351
13 | 3.501 | 1.544
14 | 3.501 | 1.584
15 | 3.501 | 1.471
16 | 3.501 | 1.612
17 | 3.501 | 1.476
18 | 3.501 | 1.429
Porcentaje de presencia de Hierro en las NPs al final del tratamiento | 
Muestras | % de presencia de Fe
1 | 58.0
2 | 61.9
3 | 59.7
4 | 60.1
5 | 58.5
6 | 59.3
7 | 54.7
8 | 60.4
9 | 55.9
10 | 61.4
11 | 50.0
12 | 61.4
13 | 55.9
14 | 54.8
15 | 58.0
16 | 54.0
17 | 57.8
18 | 59.2
Media | 57.8
Concentración de Fe final de las unidades experimentales
Porcentaje de presencia de Fe en las NPs al final del tratamiento
Notes: la acción de subdivisión de las moléculas del Cloruro Férrico, transformándose en hidróxido Férrico. La oxidación del cloro con los compuestos de hierro logran crear flócs de hierro, los cuales son removidos mediante filtros logrando una reducción en las concentraciones de hierro (Sánchez & Burbano, 2011).

## Slide 25: RESULTADOS

## Slide 30: RESULTADOS
Variable | Error mínimo (mg/l) | Error Máximo (mg/l) | Error medio(ME) (mg/l) | Error cuadrático medio (MSE) (mg/l)² | Raíz del error medio(RMS) (mg/l)
Arsénico | -0.215 | 0.185 | -0.023 | 0.011 | 0.108
Variable | Error mínimo | Error máximo | Error medio (ME) | Error cuadrático medio (MSE) | Raíz del error medio(RMS)
pH | -0.351 | 0.302 | -0.049 | 0.037 | 0.192
Variable | Error mínimo (°C ) | Error Máximo (°C ) | Error Medio (ME) (°C) | Error cuadrático medio(MSE) (°C)² | Raíz del error medio (RMS) (°C)
Temperatura | -0.173 | 0.663 | 0.083 | 0.056 | 0.236
Resultados de validación
Parámetros estadísticos del error de verificación de As
Parámetros estadísticos del error de verificación de pH
Parámetros estadísticos del error de verificación de Temperatura

## Slide 31: CONCLUSIONES
Las concentraciones de arsénico de agua de la Laguna Papallacta se encuentran en el intervalo entre 18-652 μg/l con un valor promedio 223.4 μg/l (0.22 mg/l); valores fuera de los límites establecidos en la tabla 1 del libro VI del TULSMA.
Los parámetros pH, sulfatos, nitratos y turbidez de las muestras de agua de la laguna Papallacta se encuentran dentro de los límites establecidos en la tabla 1 del libro VI del TULSMA Anexo I.
Los parámetros físicos-químicos del agua de la laguna Papallacta analizados muestran que el agua no es apta para consumo humano o uso doméstico, siendo adecuadas para uso pecuario como abrevadero de animales.
El porcentaje de remoción de arsénico de las unidades experimentales de diferentes concentraciones de arsénico aplicadas 5 ml de nanopartículas de manganeso mostraron un valor promedio de 67.6 % alcanzando una remoción óptima.
Notes: Acuerdo ministerial 097

## Slide 32: CONCLUSIONES
El porcentaje de remoción de arsénico de las unidades experimentales con diferentes concentraciones de arsénico aplicadas 5 ml de nanopartículas de hierro mostraron un valor de media o promedio de 63.6 % logrando una remoción óptima.
El histograma de validación cruzada, errores de predicción y el error de verificación del modelo de predicción generado en R de la variable concentración de arsénico muestra que el modelo de predicción de arsénico no posee una precisión recomendable para su utilización en otros estudios.
Los histograma de validación cruzada, errores de predicción, errores de verificación, ME (errores medio), MSE (errores cuadráticos medios) y RMS (raíces del error medio) de los modelos de predicciones obtenidos en R de las variables auxiliares (pH y temperatura) indican que los modelos muestran una precisión aceptable para su uso práctico en diferentes áreas de investigación.
El error de verificación, ME (error medio), MSE (error cuadrático medio) y RMS (raíz del error medio) del modelo de predicción generado por el método determinístico IDW de la variable concentración de arsénico muestra que el modelo de predicción de arsénico posee una buena de precisión para su uso práctico en otros campos de conocimiento

## Slide 33: RECOMENDACIONES
Para futuras investigaciones se sugiere emplear modelos determinísticos o caóticos para variables ambientales que posean gran variabilidad en sus valores y no presenten un patrón.
Se sugiere para próximos estudios de variables que no presenten un patrón, aumentar el número de observaciones de esta variable teniendo como insumo base mínimo 100 datos , pues la pequeña cantidad de datos en este estudio creo un limitante .
Realizar estudios sobre los parámetros físicos-químicos del agua de los diferentes ríos o cuerpos que se encuentren conectados con la Laguna Papallacta. Efectuar una investigación de suelos de la zona de estudio para verificar si existen concentraciones altas de arsénico.

## Slide 35
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente
Trabajo de Titulación, previo a la obtención del título de Ingeniera Geógrafa y del Medio Ambiente
“Distribución espacial de concentraciones de arsénico total en la laguna de Papallacta y propuesta de remoción con nanopartículas”
Autora : Gissela Estefanía Jácome Gómez
Directora del proyecto : Quim. Erika Murgueitio, PhD
Oponente : Ing. Margarita Haro, Mgs
Director de la CIGMA: Ing. Alexander Robayo, Mgs