## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA
“Obtención de una novedosa formulación que permita la nanoencapsulación de interferón alfa 2b recombinante humano (rhIFNα-2b)”
Elaborado por
Carlos Alexis Villacís Aguirre
Directores
Dra. Thelvia Ramos Gómez, Ph. D. (c).
Jorge Roberto Toledo, Ph. D.

## Slide 2
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
2

## Slide 3
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
3

## Slide 4
Pour, et al. (2019). Front Pharmacol. 10: 1207. doi: 10.3389/fphar.2019.01207
De Clercq y Li (2016). Clin Microbiol Rev. 29(3). 695-747
Medicamentos antivirales
INTRODUCCIÓN
Escasos antivirales aprobados para uso clínico
Desafío de las terapias antivirales
  Número reducido de dianas
  Rápida evolución de genes virales
  Aparición de vías resistentes y nuevas cepas
4

## Slide 5
Lee, A. y Ashkar, A. (2018). Frontiers in Immunology 9, doi: 10.3389/fimmu.2018.02061
Lazear, M., Schoggins, J., y Diamond, M. (2019). Immunity 50(4), 907-923
IFNs
TIPO I α1, α2, α4, α5, α6, α7, α8, α10, α13, α14, α16, α17, α21, ß, ε, κ, ω
TIPO II γ
TIPO III λ1, λ2, λ3, λ4
Citoquinas efectoras en la respuesta inmune innata
Interferones (IFNs)
INTRODUCCIÓN
5

## Slide 6
Asmana Ningrum R. (2014). Scientifica, 2014, 970315. https://doi.org/10.1155/2014/970315
Hardy, P. y otros (2004). Genomics 84(2), 331-345
Locus IFN en cromosoma 9
Estructura molecular de hIFN-α2b
Interferón alfa humano (hIFNα)
hIFNα-2b
Arg en posición 23
↑Actividad antiviral contra influenza A
↑Inducción genes antivirales
165 aa
INTRODUCCIÓN
6

## Slide 7
McNab, F., Mayer-Barber, K., Sher, A., Wack, A., & O'Garra, A. (2015). Nature Reviews Immunology, 87-103
INTRODUCCIÓN
Inducción del hIFNα y señalización de su receptor
7
Inducción
Señalización del receptor

## Slide 8
Drappier, M & Michiels, T. (2015). Current Opinion in Virology 15, 19-26
Sistema OAS-RNAsa L
Sistema PKR-eIF2
INTRODUCCIÓN
Actividad antiviral del hIFNα
8

## Slide 9
Snell, l., McGaha, T., Brooks, D. (2017). Trends in Immunology. http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2017.05.005
INTRODUCCIÓN
Rol del IFNα en la inmunidad innata y adaptativa
Wang, B. y Fish, E. (2012). Trends in Immunology 33(4). 190-197
9

## Slide 10
Asmana Ningrum R. (2014). Scientifica, 2014, 970315. https://doi.org/10.1155/2014/970315
Vías de señalización antiproliferativa y de apoptosis de IFNα2b
INTRODUCCIÓN
Actividad antiproliferativa del hIFNα
Apoptosis
Antiproliferativa
10

## Slide 11
Borden, E. y otros (2007). Nature Reviews Drug Discovery. 975-990
ROFERON-A (hIFNα-2a)
INTRON-A (hIFNα-2b)
10 MIU/vial
18 MIU/vial
25 MIU/vial
PEGASYS (PEG-IFNα-2a)
PEGINTRON (PEG-IFNα-2b)
74, 118.4, 177.6 o 222 µg/ml
Absorción sostenida
Aclaramiento retardado
Vida media prolongada
Hepatitis B/C
Melanoma
Hepatitis B/C
Virus Papiloma Humano
Leucemia de células pilosas
Sarcoma Kaposi (SIDA)
Jøraholmen MW, Basnet P, Acharya G, Škalko-Basnet N. (2017). Eur J Pharm Biopharm . 113:132–9.
INTRODUCCIÓN
hIFNα como agente terapéutico
11

## Slide 12
Jiang, W., y otros (2007). Expert Opinion on Drug Delivery, 4(6), 621–633
Durán, P. (2016). Nanotechnology in ocular Pharmacology 4, 1-10
INTRODUCCIÓN
Nanoformulaciones
NPs poliméricas
El-Say y El-Sawy (2017). International Journal of Pharmaceutics 528 (1–2). 675-691
Quitosano (CS)
12
Micropartículas
Liposomas
Sistemas de liberación controlada

## Slide 13
Zhang, G. y otros (2019). Polymer Physics. 421-430
Shatil Shahriar, y otros (2019). Nanomaterials, doi:10.3390/nano9040532.
Alghoraibi, I. (2018). Springer, 3-44
Configuración del equipo
Formación del cono de Taylor
Ruptura de la gota por el campo eléctrico aplicado
INTRODUCCIÓN
Electrospray
13

## Slide 14
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
14

## Slide 15
OBJETIVOS
Objetivo general
Obtener una novedosa formulación que permita la nanoencapsulación de interferón alfa 2b recombinante humano (rhαIFNα-2b).
Objetivos específicos
Evaluar una formulación que permita nanoencapsular el rhIFNα-2b.
Analizar los sistemas de liberación del rhIFNα-2b reportados en la literatura, y su relación con la actividad biológica.
15

## Slide 16
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
16

## Slide 17
Transformación
Ruptura celular
SDS-PAGE
WB
Expresión
Ultrafiltración
SDS-PAGE
Purificación
pET22-hIFNα2b
SHuffle® T7 Express Competent E. coli
Medio TB + ampicilina
200 rpm, 30°C, pH 7.0
Inducción IPTG 0.4 mM
2.5 l
SEC
SDS-PAGE
IEX
GigaCap S-650S
TSK gel G2000SW
SDS-PAGE
WB
SDS-PAGE
MMC
Capto adhere ImpRes
METODOLOGÍA
Producción y purificación del rhIFNα-2b
Filtración 0.22 µm
Almacenamiento -20°C
BCA
17

## Slide 18
Actividad antiviral
Actividad antiproliferativa
Virus 24 h después
Virus Mengo
Tinción cristal violeta
18-20h después incubación virus
HeLa
5 x 104 células/mL
IFN luego de 24 h
Incubación por 72 h
MTT 0.5 mg/ml
Solubilización cristales formazan
METODOLOGÍA
Evaluación de la actividad biológica del rhIFNα-2b
HEp-2
12 x 104 células/mL
IFN luego de 24 h
Cálculo reducción de ECP a partir de curva de calibración
Determinación viabilidad celular
Análisis estadístico
PRISM 9
18

## Slide 19
METODOLOGÍA
Síntesis de CS-NPs
ΔV inyector
ΔV colector
Flujo de salida
Polímero
LMWC 1% en ácido acético 0.5%
CS-NPs blanco
4 ml polímero
4 ml EtOH absoluto
Verificar formación del cono de Taylor y del chorro
Morad, M., Rajabi, A., Razavi, M. et al. (2016). Sci Rep 6, 38509. https://doi.org/10.1038/srep38509
CS-NPs con rhIFNα-2b
14 ml polímero
2 ml rhIFNα-2b en PBS 0.5X
9.5 ml EtOH absoluto
19

## Slide 20
METODOLOGÍA
Caracterización física de las NPs
CS-NPs blanco
CS-NPs con rhIFNα-2b
Distribución de tamaño
Morfología
Microscopía TEM/STEM
Agua destilada tipo 1
Agua destilada tipo 1
PTA 1 % por 5 s
Micrografías
20

## Slide 21
METODOLOGÍA
Evaluación de los sistemas de liberación de IFNα y su relación con la actividad biológica
hIFNα
Matriz polimérica
Revisión de las formulaciones reportadas en la literatura
21

## Slide 22
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
22

## Slide 23
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción y purificación del rhIFNα-2b
Purificación
Expresión
Chart: Crecimiento cultivos
| 90 | 160
Medio 1 | 0.554 | 0.872
Medio 2 | 0.491 | 0.806
Ruptura celular
Ultrafiltración
SEC
IEX
MMC
rhIFNα-2b en PBS 0.5X
Concentración: 702.3 µg/ml
Pureza: 89.14 %
Inducción a los 160 min
SDS-PAGE
SDS-PAGE
SDS-PAGE
SDS-PAGE
SDS-PAGE
WB
WB
23

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Evaluación de la actividad biológica del rhIFNα-2b
Actividad antiviral
Curvas paralelas (valor p = 0.4456)
Actividad antiviral = 1.94*108 UI/ml
Actividad específica = 2.77*108 UI/mg
Intron-A = 2.6*108 UI/mg
Actividad antiproliferativa
43.89 µg/ml
European Medicines Agency (2020). Intron-A Product Information. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/introna-epar-product-information_en.pdf
24

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros para la síntesis de CS-NPs
Cono de Taylor
Spray
Chorro
Estabilidad del cono de Taylor y del chorro
Abyadeh, M., y otros (2017). Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 9(3).
Kim, J., y otros (2020). Journal of Visualization, 23(3), 449–457. https://doi.org/10.1007/s12650-020-00631-4
Parámetro | 1 | 2
Flujo salida (ml/h) | 0.5 | 0.5
ΔV inyector (kV) | 15.72 | 19.24
ΔV colector (kV) | 10.18 | 23.84
1 | CS-NPs blanco
2 | CS-NPs con rhIFNα-2b
25

## Slide 26
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización física de las CS-NPs blanco
Concentración final LMWC = 0.5 %
Diámetros inferiores a 500 nm
Morfología esférica
Micrografía SEM de CS-NPs blanco
Producto de la síntesis
26

## Slide 27
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización física de las CS-NPs con rhIFNα-2b
Concentración final LMWC = 0.55 %
Producto de la síntesis
Bruinsmann, F. A., y otros (2019). Pharmaceutics, 11(2), 86. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11020086
Albarki, M. A., y Donovan, M. D. (2020). AAPS PharmSciTech, 21(8), 1–8. https://doi.org/10.1208/s12249-020-01837-3
Songsurang, K., y otros (2011). Archives of Pharmacal Research, 34(4), 583–592. https://doi.org/10.1007/s12272-011-0408-5
Micrografía STEM
Distribución de tamaño: 230 – 475 nm
Partículas pequeñas sin material encapsulado
Partículas irregulares por desestabilización del cono y chorro.
Aglomerados formados por efecto corona
Micrografía SEM
27

## Slide 28
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización física de las CS-NPs con rhIFNα-2b
Morfología esférica
Esferas ingresan a células más rápido y en mayor proporción que partículas elongadas
Micrografía STEM
Micrografía TEM
Elsabahy, M., & Wooley, K. L. (2012). Chemical Society Reviews 41(7), 2545–0. doi:10.1039/c2cs15327k
28

## Slide 29
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mecanismos para la liberación controlada de fármacos
Kumar Patra, J., Das, G. y Shin, H. (2018). J Nanobiotechnology, https://doi.org/10.1186/s12951-018-0392-8
Evaluación de los sistemas de liberación de IFNα
Efecto hidrogel
Efecto esponja de protones
El-Sayed, A., Futaki, H. y Harashima, H. (2009). The AAPS Journal 11(1):13-22, DOI: 10.1208/s12248-008-9071-2
29

## Slide 30
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cánepa, C., y otros. (2017). Biomacromolecules. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.7b00959
Evaluación de los sistemas de liberación de IFNα
Patrones de liberación del IFNα
Cinética en dos fases
Cinética en una fase
Pedroso-Santana, S., y otros. (2020). Materials Science and Engineering C. https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111260
Disociación del IFNα en superficie de NPs
Prego, C., y otros. (2010). Vaccine, 28(14), 2607–2614. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.01.011
30

## Slide 31
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Relación de la cinética de liberación con la actividad biológica del IFNα
Concentración plasmática media en función del tiempo del IFNα liberado de CS-NPs
In vitro
Encapsulación no afecta la capacidad de reducción del CPE
IFNα liberado activa estado antiviral celular
In vivo
Biodisponibilidad comparable al Intron-A (IV)
Niveles en plasma similares vs. administración SC
Cánepa, C., y otros. (2017). Biomacromolecules. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.7b00959
Pedroso-Santana, S., y otros. (2020). Materials Science and Engineering C. https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111260
Imperiale, J. C., y otros. (2019). Polymers, 11(11), 1862. https://doi.org/10.3390/polym11111862
31

## Slide 32
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Evaluación de la actividad biológica en CS-NPs con IFNα
Cánepa, C., y otros. (2017). Biomacromolecules. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.7b00959
Pedroso-Santana, S., y otros. (2020). Materials Science and Engineering C. https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111260
Imperiale, J. C., y otros. (2019). Polymers, 11(11), 1862. https://doi.org/10.3390/polym11111862
CS-NPs con rhIFNα-2b
CS-NPs con hIFNα-2b
(Cánepa y otros, 2017; Imperiale y otros, 2019)
CS-NPs con pIFNα
(Pedroso-Santana y otros, 2020)
32
36 nm
200 nm
230-475 nm

## Slide 33
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
33

## Slide 34
CONCLUSIONES
Se obtuvo una nanoformulación basada en CS que permitió encapsular el rhIFNα-2b utilizando la técnica de electrospray.
El LMWC utilizado como polímero de encapsulación alcanzó en las partículas una concentración final del 0.55%.
El proceso de síntesis de NPs se realizó bajo las siguientes condiciones de operación: flujo de salida de 0.5 ml/h; diferencia de voltaje de 23.84 kV en el inyector, y de 10.18 kV en el colector.
Las NPs sintetizadas con rhIFNα-2b encapsulado conformaron una población heterodispersa con morfología esférica y cuyos diámetros se encontraron entre los 230 y 475 nm.
De acuerdo con la revisión bibliográfica, los sistemas de liberación pueden obedecer a una cinética de una o dos fases, y el proceso de encapsulación no modifica la actividad biológica de la molécula.
34

## Slide 35
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
35

## Slide 36
RECOMENDACIONES
Optimizar la concentración de IFNα que se utiliza en el proceso de encapsulación, con el fin de obtener una población más monodispersa de NPs.
Completar la caracterización física de las partículas, esto es, determinar el PDI, y el potencial zeta.
Evaluar la eficiencia de encapsulación del proceso, la captación celular de las NPs, la cinética de liberación, y la actividad biológica in vitro e in vivo del rhIFNα-2b encapsulado, esta última comparada con la del IFNα libre.
36

## Slide 37
Laboratorio de Biotecnología y Biofármacos
Universidad de Concepción, Chile
Colaboradores científicos
Dra. Thelvia Ramos Gómez, Ph. D. (c).
Directora
Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE
Jorge Toledo Alonso, Ph. D.
Director del Departamento de Fisiopatología
Universidad de Concepción, Chile
Seidy Pedroso Santana, Ph. D.
Investigador del Departamento de Fisiopatología
Universidad de Concepción, Chile
AGRADECIMIENTOS
37