## Slide 1: MONITOREO DEL PROCESO Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE ANDAMIOS POROSOS DURANTE LA IMPRESIÓN 3D POR DLM
AUTOR : Karolina Serpa Andrade
TUTOR: Ing. Hernán Lara PhD.

## Slide 2: Contenido
Antecedentes
Objetivos
Marco teórico
Metodología
Resultados
Conclusiones

## Slide 3: Antecedentes
(Pan et al., 2017)

## Slide 4: Objetivos
Monitorear del proceso y fuerzas de separación de andamios porosos durante la impresión 3D por DLM
Objetivo Específico
Diseñar, modelar y construir estructuras porosas tipo andamio usando el enfoque matemático denominado superficies mínimas periódicas triples.
Determinar las propiedades de resistencia mecánica, porosidad, diámetro de poro, tortuosidad de estructuras impresas en la impresora DLM.
Generar recomendaciones para la realización de estructuras porosas en la impresora DLM.

## Slide 5: Manufactura Aditiva
𝐶𝑑 Profundidad de curado
𝐷𝑝 Profundidad de penetración
𝐸𝑚𝑎𝑥 Energía máxima de exposición
𝐸𝑐 Energía crítica para el cambio de fase
Estereolitografía

## Slide 6: Proceso de curación
(Bártolo, 2011b)

## Slide 7
Proceso de construcción de la pieza
Nivelación
Encogimientos del 5 al/%
Elevación
Llamada espesor de capa
Velocidad de Elevación
Velocidad con la que se eleva el sistema
Escurrido
Tiempo sugerido: 5 [s]
Z espera

## Slide 8: Andamios Porosos
a) Gyroid (TPMS). b) Voronoi (Estocástico). c) Matriz (Lattice)
Fuente: (Gómez et al., 2016) (Egan et al., 2017)

## Slide 9: Gyroid
N Parámetro de variación de diámetro de poro
C Parámetro para variación de ancho de viga
Fuente: (Walker et al., 2017)

## Slide 10: Fuerza de separación

## Slide 11: Fuerza de separción
Fuente: (Bochove et al., 2016)
Ilustración de los intentos de preparar un implante de menisco poroso mediante estereolitografía. Barra de escala = 1 cm. A) Una impresión error de gyroid no extraído. B) Gyroid deformado extraído. C) Gyroid en buen estado

## Slide 12: Diseño Experimental
Longitud de onda [nm] | Elongación [%] |  | Color | Terminación de producto
355-405 | 115 | Transparente |  | Duro
Características de la Resina
Taguchi Ortogonal de 2 factores (Tiempo de exposición y voltaje de los LEDs UV-A), 3 niveles y 3 repeticiones
CARACTERIZACIÓN DE LA RESINA

## Slide 13: Medición de radiación UV-A
Dureza

## Slide 14: Diseño de probetas tipo Matriz
El tiempo de curación utilizado fue de 25 [s] y una irradiancia de 53 [].
Espesor de capa | Tiempo de sobrecurado | Tiempo de suspensión
150 [µm] | 50 [s] | 5 [s]
Parámetros constantes durante la experimentación

## Slide 15: Diseño experimental de la estructura para la caracterización de resistencia en verde
Fuente: (Lara Padilla et al., 2020)
Factores | Niveles |  | 
Velocidad de elevación | 40 [µm/s] | 50 [µm/s] | 60 [µm/s]
Tiempo de curado | 20 [s] | 25 [s] | 30 [s]
Diseño experimental

## Slide 16: Diseño de estructura porosa
a)
b)
Tiempo de sobrecurado [s] | Tiempo de curado [s] | Espesor de capa [µm] | Velocidad de elevación [µm/s] | Irradiancia []
50 | 30 | 150 | 50 | 53
Tiempo de sobrecurado [s] | Tiempo de curado [s] | Espesor de capa [µm] | Velocidad de elevación [µm/s] | 
50 | 30 | 150 | 50 | 53
Parámetros de impresión constantes

## Slide 17: Dureza

## Slide 18: Radiación UV-A
Fuente: (Bochove et al., 2016)

## Slide 19: Metrología y control de calidad de estructuras impresas tipo matriz