## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA
TEMA: “Uso de levadura Saccharomyces cerevisiae como aditivo para modificar las propiedades de la mezcla de cemento utilizado en construcciones civiles”
DIRECTOR: Dr. Luis E. Trujillo Ph.D.
2021
AUTOR: Vizuete Carrillo Aracely Priscila

## Slide 2
COMPOSICION
Levadura
Saccharomyces cerevisiae
Diámetro máximo de entre 4 y 5 μm.
Hongo unicelular
Heterótrofa
Composición
Proteínas, glicoproteínas, polisacáridos, polifosfatos, lípidos y ácidos nucleicos
Polisacáridos 80 a 90% - glucanos y mananos
Cemento
Su composición varía entre:
55 – 65% de CaO + MgO
20 - 25% de SiO2 + SO3
8 - 15% de Al2O3 + Fe2O3
Sustancia con cualidades adhesivas para unir fragmentos o materiales

## Slide 3
ADITIVOS
Polímeros sintéticos
alcohol polivinílico
Polisacaridos de origen biológico
éteres de celulosa, paredes celulares de plantas superiores
goma welan, goma diutan polisacáridos bacterianos producidos en la fermentación
quitosano se produce a partir del exoesqueleto de crustáceos
Estable, cohesivo, sedimentación en condiciones de reposo además demuestre una alta fluidez en condiciones de alto cizallamiento durante el bombeo y la vibración

## Slide 4
Altos costo
Composición similar a los aditivos comerciales
Pizarro, S., Ronco, M., & Gotteland, M. (3 de septiembre de 2014). β-glucans: what types exist and what are their health benefits. Chil Nutr, 41(3).
Pei , R., Liu, J., & Wang, S. (2015). Use of bacterial cell walls as a viscosity-modifying admixture of concrete. Cement and Concrete Composites, 55, 186-195. doi:doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.08.007

## Slide 5
Objetivo general
Modificar las propiedades mecánicas del cemento utilizando como aditivo derivados ricos en polisacáridos de levadura Saccharomyces cerevisiae
Objetivos específicos
Formular diferentes mezclas de levadura con cemento
Realizar pruebas reológicas y de resistencia a la compresión
Evaluar la influencia de la levadura sobre las propiedades reológicas y en la resistencia

## Slide 6
Hipótesis
Los componentes de levadura pueden funcionar como un modificador de las propiedades reologicas y de resistencia para materiales a base de cemento.

## Slide 7: METODOLOGIA

## Slide 8: MATERIALES
CEMENTO
AGUA
SIKA VISCOCRETE 4100
LEVADURA
Cemento Magno HE
compresión mayores a 60 MPa
Destilada, libre de contaminates
Trabajabilidad y control de fraguado
Densidad 1,1 g/cm3
Prensada
Seca por atomizacion
liofilizada
Cemento Selvalegre
resistencias a la compresión entre 35 y 50 MPa

## Slide 9
Calcular concentraciones de componentes para una relación de 0,40 W/C
SOLUCION LIQUIDA
+
CEMENTO
Batir por 4 y 10 min. en una batidora industrial
Desencofrar las muestras
Colocar en agua para su curado por 7,14 y 21 días
Colocar la mezcla en moldes cúbicos de 50 mm
Dejar fraguar de 24 a 48 horas
Colocar agente desencofrante en el molde
Protocoló de la norma NTE INEN 488:2009 Cemento Hidráulico.

## Slide 10
Colocar los cubos en la maquina universal para la compresión
Con los valores obtenidos se calcula la resistencia que es:
F: carga máxima aplicada en Kg
A : área de la sección transversal en
R:resistencia a la comprensión .

## Slide 11
Mezclas de cemento
Batir por 10 minutos
Seleccionar las geométricas:
Cilindró concéntrico y rotor de vanos
Colocar la muestra en el reómetro
Calibrar el equipo y las geometrías

## Slide 12
Parámetros del reómetro
Temperatura de 25 º C
velocidad de 150 durante 60s
velocidad de 150 𝑠^(−1) durante 60s
velocidades comprendido entre 1 y 150
velocidades comprendido entre 1 y 150 𝑠^(−1)
Valor estacionario 40 s
Temperatura de 25 º C
Valor estacionario 40 s

## Slide 13
Curva de flujo estacionario

## Slide 14: RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 15
Se evaluó las características físicas, de fraguado y homogenización de la mezcla.
Nº | Material |  | Concentración
1 | Cemento | SELVALEGRE | W/C 0,40
2 | Agua | Destilada | 
3 | Levadura | Prensada y seca | 1%
 |  |  | 5%
 |  |  | 10%
 |  |  | 20%
 |  |  | en peso de cemento
4 | Aditivo | Sykaviscocrete 4100 | 0,25%
 |  |  | 0,50%
 |  |  | 0,75%
 |  |  | 1%
 |  |  | en peso de cemento

## Slide 16
Concentración 1% de aditivo combinaciones de 0%, 0,1%, 0,5% y 1% de levadura prensada
Es debido a un exceso de aditivo en la mezcla
0,75% y 0,25% de aditivo con 0%, 0,1%, 0,5% y 1%,
Capa menos gruesa en la parte superior del molde con sika viscocrete al 0,75%, mientras que con una concentración de aditivo de 0,25%
Combinaciones de levadura y 0,25% de viscocrete
Flatt, R., & Schobber, I. (2012). Superplasticizers and the rheology of concrete. Understanding the Rheology of Concrete, 144.

## Slide 17
La resistencia aumenta con los días de curado, obteniendo una mayor resistencia de 6767,06 con la levadura liofilizada al 1% y viscocrete 0,25% a los 14 días a diferencia de su control que es inferior con 4302 , no se puede obtener mayores resultados debido a la falta de datos.

## Slide 18
1% y 5% 24 horas como indica la norma (NTE INEN 488)
10% y 20% 8 y 10
Presentaban un aspecto
blando al tacto
Adsorción. Los grupos hidrófilos, como los grupos hidroxilo de la cadena, se unen a moléculas de agua mediante enlaces de hidrógeno
Pei , R., Liu, J., & Wang, S. (2015). Use of bacterial cell walls as a viscosity-modifying admixture of concrete. Cement and Concrete Composites, 55, 186-195.
Bahafid, W., Tahri, N., Asri, M., Tirry, N., & Ghahtouli, N. (8 de Noviembre de 2017). east Biomass: An Alternative for Bioremediation of Heavy Metals. Intech open
Arevalo , S. (1998). Optimizacion de la produccion del agente de biocontrol. 94.

## Slide 19
Chart: 
| CONTROL 0,25 | LP 1% 0,25 | LP 5% 0,25 | LP 10% 0,25 | LP 20% 0,50 | LS 1% 0,25 | LS 5% 0,25 | L20% Y C
Resistencia (kg/cm2) | 282.24 | 248.89 | 285.68 | 252.81 | 238.68 | 300.58 | 7.64
Chart: 
| CONTROL 0,50 | LP 1% 0,50 | LP 5% 0,50 | LP 10% 0,50 | LP 20% 0,50 | LS 1% 0,50 | LS 5% 0,50
Resistencia (kg/cm2) | 342.45 | 273.23 | 256.55 | 169.87 | 253.04 | 240.36
LP 5% 0,25 y LS 5% 0,25 resistencia de 285,68 y 300,58 mayor resistencia que al control de 282,24
20% prensada rompieron solo con el contacto de los platos
Sin aditivo baja resistencia 7,64
Bahafid, W., Tahri, N., Asri, M., Tirry, N., & Ghahtouli, N. (8 de Noviembre de 2017). east Biomass: An Alternative for Bioremediation of Heavy Metals. Intech open
Arevalo , S. (1998). Optimizacion de la producción del agente de biocontrol. 94.
Solis, R., & Moreno , E. (Septiembre de 2006). Análisis de porosidad con el concreto agregado calizo. Scielo, 21(3).
Debido a que cuando cemento seco presenta poros en su interior la resistencia la durabilidad se ven afectadas
Notes: mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. Por tanto, a mayor viscosidad, más resistencia opondrá el fluido a su deformación, o, lo que es lo mismo: cuanto más fuerte son las fuerzas intermoleculares de atracción, mayor es la viscosidad.
se puede observar que el tratamiento LP 5% 0,25 de viscocrete, LS 5% 0,25 viscocrete tienen resistencia de 285,68 y 300,58 (𝒌𝒈/(𝒄𝒎^𝟐 )) tienen mayor resistencia que el control de 282,24 (𝒌𝒈/(𝒄𝒎^𝟐 )) , mientras que a baja concentración de levadura prensada y seca al 1% la resistencia disminuye al igual que al 10% de levadura prensada.
También se observa que la levadura prensada al 20% no tiene valor de resistencia debido a que, al colocar los cubos en la prensa para la compresión, estos se rompieron solo con el contacto de los platos de compresión por lo que no se registró fuerza en el equipo, además se realizó la compresión de levadura prensada sin viscocrete obteniendo una resistencia muy pequeña de 7,64(𝒌𝒈/(𝒄𝒎^𝟐 )).
Por lo que se concluye que a concentraciones de 5% tienen una resistencia mayor mientras que a concentraciones menores de 1% y mayores de 10 y 20% pierde resistencia, una posible causa de este comportamiento a altas concentraciones puede ser la unión de los compuestos de la pared celular de la levadura con los metales que contiene el cemento como son magnesio y azufre o por la absorción del agua de la mezcla por parte de la levadura.

## Slide 20
Banfill, P. (2003). THE RHEOLOGY OF FRESH CEMENT AND CONCRETE. Cement Chemistry Congress.
Ferraris, C., Obla, K., & Hill, R. (Febrero de 2011). The influence of mineral admixtures on the rheology of cement paste and concrete. Cement and concrete, 31, 245.
Flatt, R., & Schobber, I. (2012). Superplasticizers and the rheology of concrete. Understanding the Rheology of Concrete, 144.
ADITIVO 0,25
El modelo de Bingham Modificado es el más adecuado, ya que “permite obtener valores numéricos del límite de fluencia y de la viscosidad plástica

## Slide 21
ADITIVO 0,50
Banfill, P. (2003). THE RHEOLOGY OF FRESH CEMENT AND CONCRETE. Cement Chemistry Congress.
Ferraris, C., Obla, K., & Hill, R. (Febrero de 2011). The influence of mineral admixtures on the rheology of cement paste and concrete. Cement and concrete, 31, 245.
Flatt, R., & Schobber, I. (2012). Superplasticizers and the rheology of concrete. Understanding the Rheology of Concrete, 144.

## Slide 22: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se realizaron experimentos preliminares que demuestra que se puede usar levadura para cambiar las propiedades del cemento .
Se evaluaron diferentes mezclas de levadura 1. Prensada, 2. Seca por atomización y 3. Liofilizada con cemento y viscocrete a concentraciones diferentes, observando que las mezclas con levadura prensada se pueden realizar a concentraciones de 1%, 5%, 10% y 20%, mientras que con levadura seca se pudieron realizar mezclas con 1% y 5%.
Se evidencio que las mezclas de 10 y 20% presentan un mayor tiempo para fraguado esto se debe a que la levadura en mayor concentración atrapa el agua y no permite que se fragüe la mezcla.
La resistencia a la compresión de las mezclas con levadura al 10 y 20% tuvieron valores muy bajos, incluso la del 20% al ajustar los platillos de la maquina se rompió, por lo que su resistencia es muy baja y no es aplicable a la construcción.
La resistencia a la compresión de las mezclas con levadura 5% presenta mayor resistencia que el control.
En la reología de las muestras se pudo evidenciar que el límite de fluencia para las muestras de 5% de levadura seca y prensada es menor que le control y su viscosidad es también menor, mientras que para las muestras con 1% y 5% de levadura seca el limite de fluencia es mayor y la viscosidad disminuyo

## Slide 23
Se recomienda realizar más pruebas para corroborar los resultados reológicos y realizar ensayos de compresión y reológicos con levadura liofilizada debido a que presenta un mayor potencial en la resistencia.
Adicionalmente se recomienda realizar ensayos con la pared celular de la levadura para ver cuál es la interacción entre los polisacáridos y el cemento y ver cómo influye en sus propiedades

## Slide 24
Gracias por la atención