## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
“Comparación de cuatro modelos matemáticos para el análisis de la cinética de liberación de fármacos a partir de nanopartículas basadas en ácido poli(láctico-co-glicólico) sintetizadas por el método de nanoprecipitación”
Heredia Ayala, Nathaly Sofía
Director: Alexis Patrice Martial Debut Ph.D
Sangolquí, 17 de agosto de 2021.
1

## Slide 2
Nanotecnología y Biomedicina
2
INTRODUCCIÓN
Más de 50 años de desarrollo de formulaciones farmacéuticas y dispositivos enfocados en mejorar la aplicación y transporte de fármacos dentro del cuerpo humano
Una ciencia limitada por el costo, tiempo y recursos de la experimentación requerida

## Slide 3
Sistemas de entrega de fármacos
(Drug Delivery Systems, DDS)
INTRODUCCIÓN
3
Empleados con el fin de transportar y proteger agentes bioactivos de la degradación para mejorar su administración, especificidad y eficiencia
Usado en más de 15 productos de DDS aprobados por FDA
Método estandarizado en el LCN
Biopolímero PLGA
Polímero estable y modificable
Biodegradable y biocompatible
Liberación
Estudio de cinética de liberación de fármacos
Relativamente sencillo y de bajo presupuesto
No emplea reactivos tóxicos
Claves= LCN: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales
Nanoprecipitación
Nanopartículas
Evaporación del solvente
Fase orgánica
(polímero + solvente miscible en agua)
Fase acuosa
(Agua + estabilizador)
(Begines et al., 2019; Blasi, 2019; Lagreca et al.,2010)
(Tibán & Debut, 2020, Albisa et al., 2017; Danhier et al., 2012)

## Slide 4
PERFIL DE LIBERACIÓN
INTRODUCCIÓN
Son los responsables de la forma de la curva de liberación (Xu et al, 2019)
(Albisa et al, 2017)
(Sahin et al., 2017)
(Yuan et al.,2016)
4
MECANISMO DE LIBERACIÓN
Es la descripción de la manera en que una molécula es transportada o liberada (Fredenberg et al, 2010)
La materia prima, las condiciones de síntesis y otros factores lo pueden influenciar (Patra et al, 2018)

## Slide 5
Perfil de liberación
Optimización de procesos
INTRODUCCIÓN
Disminución de recursos y tiempo en experimentación
MODELOS MATEMÁTICOS
Modelo | Ecuación
Orden cero | 
Primer orden | 
Higuchi | 
Hixcon-Crowell | 
Korsmeyer-Peppas | 
Weibull | 
Función tangente | 
Modelo | Ecuación
Orden cero | 
Primer orden | 
Higuchi | 
Hixcon-Crowell | 
Korsmeyer-Peppas | 
Weibull | 
Función tangente | 
Modelos empíricos y semi-empíricos
(Sahin et al., 2017)
(Yuan et al.,2016)
5
Representa la “Liberación ideal”
(England, et al., 2015)
Empleado para identificar el método de liberación: hinchamiento o difusión
(Ritger & Peppas, 1987)
Distribución estadística adaptada al perfil
(Langenbucher, et al., 1972)
Modificación de Korsmeyer-Peppas, está enfocado en la difusión como mecanismo principal
(Eltayeb, et al., 2016)
Es una descripción cuantitativa detallada de un sistema empleando expresiones matemáticas
Indica el comportamiento de un fármaco al liberarse desde un DDS
(Sistema)
(Expresión matemática)

## Slide 6
OBJETIVOS
6
Comparar cuatro modelos matemáticos de la cinética de liberación de fármacos a partir de nanopartículas basadas en ácido poli(láctico-co-glicólico) sintetizadas por el método de nanoprecipitación.
Estimar estadísticamente el modelo matemático con mayor potencial de predicción.
Establecer un banco de datos publicados sobre cinética de liberación de fármacos.
Ajustar los datos obtenidos a modelos matemáticos previamente seleccionados.
General
Específico 1:
Específico 3:
Específico 2:

## Slide 7
MATERIALES Y MÉTODOS
Búsqueda
Comparación
Ajuste
Extracción
Evaluación
Gráficas
Las gráficas y tablas brindaron los datos experimentales.
Pruebas de hipótesis
Estadístico t
Estadístico F
Artículos científicos
Cinética de DDSs de PLGA con T=37°C y pH=7,4.
Regresión lineal
4 modelos matemáticos empíricos y semi-empíricos
Bondad de ajuste
- Coeficientes de regresión: R2, R2a
- Criterios de información: AIC, BIC
Corrección
Bootstrap
Remuestreo para aumentar la información estadística
Claves= R2a: Coeficiente de regresión ajustado, AIC: Criterio de Información de Akaike, BIC: Criterio de Información Bayesiano
7

## Slide 8
Búsqueda bibliográfica
Total sets: 40
Total artículos: 20
RESULTADOS
100%
De las nanopartículas generados tuvieron forma esférica y un rango de tamaño entre 60 y 550nm
80%
Se realizó en PBS
(7,5% HCL, 5% PB, 5% FBS, 2,5% STF)
80%
Empleó PLGA con [50:50]
(20% PLGA con [75:25])
20%
Usaron PLGA con un peso molecular de 7-17 kDa
25%
Realizaron modificaciones de superficie
8

## Slide 9
Ajuste por regresión lineal
Estadístico | Criterio de aceptación
Estadístico t | Debe ser mayor a ¦2¦
ES Boot | Mínimo
Estadístico F y p-valor | P-valor debe ser menor a 0,05
SSE-SSR-SST | Mínimo
RESULTADOS
5 sets rechazados
35 sets aceptados
Korsmeyer-Peppas
3 sets con información insuficiente
2 sets reajustados
1 set rechazado
36 sets aceptados
Weibull
3 sets con información insuficiente
16 sets reajustados
37 sets aceptados
Tangente hiperbólica
5 sets reajustados
4 sets rechazados
36 sets aceptados
Orden cero
9

## Slide 10
RESULTADOS
Chart: Comparación por Regresión Lineal
| Orden Cero | Korsmeyer Peppas | Weibull | Tangente hiperbólica
R2/R2a | 5 | 7.5 | 40 | 47.5
AIC/BIC | 0 | 27.5 | 0 | 72.5
Chart: Comparación por Regresión Bootstrap
| Orden Cero | Korsmeyer Peppas | Weibull | Tangente hiperbólica
R2 | 5 | 15 | 35 | 45
AIC | 0 | 42.5 | 0 | 57.5
10

## Slide 11
Relación de R2 con AIC y BIC
Comparación regresión lineal vs Bootstrap
RESULTADOS
11

## Slide 12
RESULTADOS
Significancia cinética de parámetros matemáticos
→ parámetro relacionado con transporte →
Korsmeyer-Peppas
01
02
→ parámetros sin significancia cinética pero sí geométrica →
Weibull
→ parámetro relacionado con difusión
Función Tangente Hiperbólica
03
04
→ parámetros sin significancia cinética
Orden cero
2
Exponente |  |  | Mecanismo de transporte principal
Películas finas | Cilindros | Esferas | 
 |  |  | Difusión fickiana
 |  |  | Transporte anómalo
 |  |  | Hinchamiento, Transporte Caso II
 |  |  | Transporte Super Caso II
 |  |  | Mecanismo de transporte principal
Películas finas | Cilindros | Esferas | 
 |  |  | Difusión fickiana
 |  |  | Transporte anómalo
 |  |  | Hinchamiento, Transporte Caso II
 |  |  | Transporte Super Caso II
De acuerdo con la regresión, se obtuvo la relación , por lo que, cuando , tiene un valor de 0,75 y cuando , adquiere un valor de 1,45.
Relación de y
♦
Factor | Forma de la curva
 | Curva parabólica
 | Curva sigmoidal
 | Curva exponencial
 | Forma de la curva
 | Curva parabólica
 | Curva sigmoidal
 | Curva exponencial
(Tomic et al., 2016)
(Vasconcelos et al., 2015)
12

## Slide 13
DISCUSIÓN
Es producto de:
Fármacos no encapsulados o anclados a la superficie
Difusión a través de poros y de la matriz polimérica
Penetración del medio en la NP
Activación de la degradación hidrolítica y erosión
(Huang & Brazel, 2001; Hines & Kaplan, 2013; Pourtalebi Jahromi et al., 2020).
Primera fase
Está limitada por:
La velocidad de la degradación y erosion del polímero
Difusión a través del polímero
Cierre y apertura de poros
Interacciones entre droga y polímero
(Casalini et al., 2014; Y. Xu et al., 2017; Corrigan & Li, 2009; Niwa et al., 1993; Yoo & Won, 2020).
Segunda fase
Comportamiento bifásico típico del PLGA
Independiente de las características y fármaco empleado en cada DDS de PLGA-NP
13
(Klein et al., 2016; Sevim & Pan, 2016; Yoo & Won, 2020)

## Slide 14
Criterios de selección
A pesar de que R2 y R2a son estadísticos típicamente empleados como medida de la bondad de ajuste de un modelo, estos no son suficientes para asegurar un buen ajuste y se deben acompañar de otros criterios como la prueba t o F (Ratner, 2009; Mediavilla et al. 2008).
AIC y BIC son criterios de selección basados en el error estadístico generado tras un ajuste, por lo que son más adecuados para comparar los modelos matemáticos (Paolino, et al., 2019; Gayawan & Ipinyomi, 2009).
DISCUSIÓN
Ajuste de datos
De acuerdo con Jenkins y Quintana-Ascencia (2020) se debe contar con un mínimo de 8 observaciones para poder conseguir conclusiones estadísticamente significativas y solo el 50% de los sets contó con 8 o más observaciones.
Mediante Bootstrap, se pudo aumentar la información estadística de cada set y determinara el modelo apropiado para todos los sets, mostrando el potencial de esta herramienta (Zoubir & Iskander, 2004).
14

## Slide 15
Orden cero
Weibull
Korsmeyer-Peppas
Liberación continua y dependiente del tiempo, liberación “ideal” (Yoo & Won, 2020). Propio de sistemas que pueden hincharse (J. Siepmann & Peppas, 2001).
Los DDSs de PLGA-NP rechazan el hinchamiento y la liberación “ideal” y el modelo de orden cero no es apropiada para describirlo
Con , el principal fenómeno de transporte de masa (fármaco) es la difusión (Peppas, 1983) e indiferente al hinchamiento (Ghitman et al., 2018)
Los DDSs de PLGA-NP son principalmente dominados por la difusión y el modelo de Korsmeyer-Peppas no es apropiado para describir su cinética según R2 y R2a
La forma logarítmica permite suavizar el impacto de los cambios de concentración tiempo, por lo que se suele ajustar exitosamente, sin embargo, no otorga poder predictivo (Costa et al., 2001).
Con , hay una tendencia a una forma parabólica (Ramteke et al., 2014).
Los DDSs de PLGA-NP presentan forma parabólica y Weibull no es apropiado para describirlos de acuerdo con los valores de AIC y BIC
Korsmeyer-Peppas solo puede describir el primer 60% de la curva de liberación de sistemas dominados por la difusión (Ahmed et al, 2019). Un modelo debería explicar el 100% (Eltayed et al.,2016).
Los DDSs de PLGA-NP están influenciados por la difusión y la tanh es adecuada para describirlos al mitigar el efecto brusco de porcentaje de liberación en el tiempo
01
02
03
04
Función Tangente Hiperbólica
DISCUSIÓN
15

## Slide 16
CONCLUSIONES
Se estableció un banco con un total de 40 conjuntos de datos sobre la cinética de liberación de DDSs de PLGA-NP.
Empleando el software R (R Studio) se pudo ajustar los datos experimentales recopilados a los cuatro modelos matemáticos
Las características del DDS de PLGA-NP no influyeron en la forma de la curva de liberación (bifásica)
Solo el 50% contó con suficiente observaciones (puntos de análisis) para considerar estadísticamente significativos a sus resultados
16
El principal mecanismo de liberación de fármaco es la difusión, misma que está imitada por los procesos de erosión y degradación del polímero.

## Slide 17
CONCLUSIONES
No existe una expresión matemática empírica/semi-empírica general que pueda describir en todos los casos el perfil de liberación de fármacos de PLGA-NP.
El modelo de función tangente hiperbólica es estadísticamente el más adecuado para describir la cinética de liberación de fármacos a partir de PLGA-NP
El modelo de tangente hiperbólica cuenta con parámetros cinéticos que le atribuyen mayor poder predictivo que Weibull.
A diferencia de Korsmeyer-Peppas, la tangente hiperbólica se puede ajustar a toda la curva de liberación.
17
El software estadístico R mostro su utilidad como herramienta de cálculo para ajustar modelos matemáticos y analizar dicho ajuste.

## Slide 18
Se sugiere emplear sets con una mayor cantidad de observaciones
El presente estudio consideró a los datos extraídos como verídicos y reproducibles por lo que se sugiere el desarrollo de una fase experimental para corroborar las conclusiones expuestas.
Se recomienda analizar modelos matemáticos más complejos con el fin de aumentar la precisión del ajuste.
Nanopartículas
Evaporación del solvente
Fase orgánica
(polímero + solvente miscible en agua)
Fase acuosa
(Agua + estabilizador)
RECOMENDACIONES
18

## Slide 19
Mathematical modeling of release kinetics from PLGA nanoparticles synthesized using nanoprecipitation methods: a statistical analysis
Artículo científico en proceso de revisión
19

## Slide 20
AGRADECIMIENTOS
Alexis Debut, PhD.
Director del proyecto
Marco Flores, PhD.
Codirector del proyecto y oponente
Mi madre, amigos y familiares
20
Karina Ponce MSc.
Directora de Carrera
Karla Vizuete A., Mgtr.
Colaboradora del proyecto