## Slide 1: Tema: “MANUFACTURA DE ALTO RENDIMIENTO CON ESTRATEGIAS DE FRESADO TROCOIDAL”
AUTOR: ORELLANA JARRÍN MARIO ORLANDO
DIRECTOR: ING. CULQUI CULQUI, BORYS HERNÁN Msc.
SANGOLQUÍ
2021
Departamento de Ciencia de la energía y mecánica
Carrera de Ingeniería Mecánica

## Slide 2
Contenido
Hipótesis
Justificación e Importancia
Objetivos
Antecedentes
Análisis de resultados y estadístico
Conclusiones y recomendaciones
Estado de conocimiento
Desarrollo del experimento

## Slide 3: Hipótesis
El mecanizado con estrategia de fresado trocoidal reduce el tiempo de desbaste frente al mecanizado convencional, con los adecuados parámetros y disminuye la temperatura en la herramienta de corte, en el aluminio 7075-T6, mediante la obtención y análisis de datos experimentales en la máquina HISION CFV 1100 SERIES.

## Slide 4: Objetivos
Definir los procesos de mecanizado de alto rendimiento.
Estudiar la geometría y dinámica de las estrategias de mecanizado trocoidal.
Definir los parámetros de corte y trayectorias de mecanizado en las estrategias adaptativas y convencionales.
Realizar los ensayos de fresado a fin de obtener tiempos de mecanizado, tanto en las operaciones con estrategias de mecanizado convencional y adaptativas.
Tabular y analizar los resultados experimentales y de simulación.

## Slide 5: Justificación e Importancia
Empresas Manufactureras
Disminuir tiempos Op
Alargar vida útil en la herramienta
Mejorar procesos productivos
Piezas complejas
Nuevas tecnologías
Escasa información de parámetros Al 7075-T6
Desgaste en herramienta
Tiempos elevados
Soluciones empíricas de los operarios CNC

## Slide 6: Antecedentes
Figura 1 Fuerza de corte Fz a diferentes velocidades de corte
Fuente: (R. Khettabi, 2011)
Aumento del 40% en la componente Fy del 40%
Parámetros | 
VC [m/min] | 50
Fz [mm/diete] | 0.3
Profundidad axial [mm] | 5
Tabla 1 Parámetros de corte

## Slide 7: Antecedentes
Figura 2 Curvas de Dr. Salomon
Fuente: (Krahmer, 2002)

## Slide 8: Estado de conocimiento Propiedades y características de A7075-T6
Buena apariencia
Bajo peso
Maquinabilidad
Aplicaciones
Excelente conductividad
Propiedades mecánicas |  | 
Resistencia último de tensión | MPa | 570
Dureza | HB | 78
Límite de elasticidad | MPa | 505
Resistencia última a la fractura | MPa | 303
Módulo de elasticidad | GPa | 10.4
Tabla 2 Propiedades mecánicas
Figura 3 Curva esfuerzo deformación para distintos tipos de aluminio
Fuente: (Roy R Craig, 2003)
Límite de elasticidad
Resistencia última a la tensión
Resistencia última a la fractura

## Slide 9: Estado de conocimiento Fresado
Figura 4 Operación de fresado
Fuente: (Servicios Cohego, s.f.)
Herramienta multifilar
Maquinaria manual, CNC
Remoción de material
Figura 5 Fresado en aluminio Prodax

## Slide 10: Estado de conocimiento Parámetros de mecanizado
Velocidad de corte
Velocidad de avance
Potencia de corte (Pc)
Taza de remoción de material (Q)
Figura 7 Parámetros básicos
Fuente: (Vasco, 2002)
[m/min]
[m3/min]
[kW]
Avance por diente (fz) [mm/diente]
Profundidad de pasada (Ap) [mm]
Profundidad radial (Ae) [mm]
Figura 6 Velocidad de avance, avance por diente
Fuente: (Vasco, 2002)

## Slide 11: Mecanizado Convencional
Varias pasadas
Concentración de calor
Desgaste no uniforme
Mayor Ae
Varias estrategias
Reducción vida útil
Menor Ap
Figura 9 Concentración de temperatura en el mecanizado convencional
Fuente: (Harvey Performance Company, 2018)
Figura 8 Mecanizado Convencional
Multiples pasadas

## Slide 12: Mecanizado Trocoidal
Mayor Ap
Menor carga térmica
Viruta Constante
Menor Ae
Varias opciones de uso
Menor desgaste del filo
Desgaste constante
Figura 11 Concentración de temperatura en el mecanizado convencional
Fuente: (Harvey Performance Company, 2018)
Mecanizado Trocoidal
Mecanizado Trocoidal
Figura 10 Mecanizado adaptativo
Fuente: (Field Machining Services, 2018)

## Slide 13: Mecanizado de alto rendimiento (HSM)
Mecanizado de alta velocidad HSM
Dry Machining
Mecanizado asistido con aire comprimido
Mecanizado
Pieza
Viruta
Reciclaje de viruta
Material nuevo

## Slide 14: Equipo de trabajo
Centro de Mecanizado CFV 1100 HISION
4 ejes
Motor: 29.5 HP
Control Fanuc Oi MF
Husillo 15000 rpm
Equipo de medición de temperatura (Pirómetro - infrarrojo)
Rango de temperatura: - 30 °C to 200 °C
Apreciación: ± 0.1 °C
Figura 12 Centro de mecanizado HISON CFV 1100
Figura 13 Pirómetro

## Slide 15: Herramienta de corte y Modelo CAD
Especificaciones | 
Marca | Somta
Tipo de herramienta | Punta recta
Material | HSS
Ap | 45 mm
L1 | 125 mm
D1 | 25 mm
Filos | 4
D4 | 25
Parámetros de corte del fabricante | 
Revoluciones [mm-1] | 6000
Profundidad de pasada ap [mm] | 0.1 – 37.5
Profundidad radial ae [mm] | 1.25
Velocidad de avance [mm/min] | 4800
Tabla 4 Parámetros de corte del fabricante
Tabla 3 Características geométricas
Figura 14 Herramienta de corte
Figura 15 Modelo CAD

## Slide 16: Metodología Taguchi
Diseño del sistema
Diseño de parámetros
Escoger un arreglo ortogonal (OA)
Diseño de tolerancias
Determinar los intervalos de confianza
Identificar factores que afectan la característica de calidad
Analizar datos
Realizar confirmación experimental
Determinar niveles adecuados
Asignación de factores
Realizar experimento
Figura 16 Pieza de trabajo

## Slide 17: Metodología Taguchi
Material | Aluminio 7075- T6
Herramienta | Fresa 25 mm de diámetro
Material de herramienta | HSS
Máquina | HISION CFV 1100
Símbolo | Factores | Niveles |  | 
 |  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
A | Estrategia 1)Convencional 2) Trocoidal | 1 | 2 | -
B | Velocidad de corte [m/min] | 800 | 900 | 1000
C | Avance por diente [mm/diente] | 0.25 | 0.30 | 0.35
Tabla 6 Factores y niveles del experimento
Tabla 5 Materiales y herramientas
Arreglo ortogonal |  |  |  |  |  |  | 
Ensayo No | Experimento |  |  | Ensayo No | Experimento |  | 
 | A | B | C |  | A | B | C
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2
3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3
4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1
5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2
6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3
7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1
8 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2
9 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3
Tabla 7 Arreglo ortogonal L18(2^1, 3^2)

## Slide 18: Trayectoria Convencional y Trocoidal
Figura 19 Trayectoria Trocoidal
Figura 20 Simulación mecanizado trocoidal
Figura 18 Simulación Mecanizado convencional
Figura 17 Trayectoria Follow Periphery

## Slide 19: Combinación de parámetros
Tabla 9 Combinación de parámetros
Figura 21 Cero pieza y Configuración en el mecanizado
Código | Ensayo | Estrategia | Velocidad de corte Vc[m/min] | Avance por diente Fz [mm/diente] | Velocidad de husillo N [rev/min] | Velocidad de avance Vf [mm/min]
C1 | A1B1C1 | 1 | 800 | 0.25 | 10185.9 | 10185.9
C2 | A1B1C2 | 1 | 800 | 0.30 | 10185.9 | 12223.1
C3 | A1B1C3 | 1 | 800 | 0.35 | 10185.9 | 14260.3
C4 | A1B2C1 | 1 | 900 | 0.25 | 11459.2 | 11459.2
C5 | A1B2C2 | 1 | 900 | 0.30 | 11459.2 | 13751.0
C6 | A1B2C3 | 1 | 900 | 0.35 | 11459.2 | 16042.9
C7 | A1B3C1 | 1 | 1000 | 0.25 | 12732.4 | 12732.4
C8 | A1B3C1 | 1 | 1000 | 0.30 | 12732.4 | 15278.9
C9 | A1B3C1 | 1 | 1000 | 0.35 | 12732.4 | 17825.4
T1 | A2B1C1 | 1 | 800 | 0.25 | 10185.9 | 10185.9
T2 | A2B1C2 | 1 | 800 | 0.30 | 10185.9 | 12223.1
T3 | A2B1C3 | 1 | 800 | 0.35 | 10185.9 | 14260.3
T4 | A2B2C1 | 1 | 900 | 0.25 | 11459.2 | 11459.2
T5 | A2B2C2 | 1 | 900 | 0.30 | 11459.2 | 13751.0
T6 | A2B2C3 | 1 | 900 | 0.35 | 11459.2 | 16042.9
T7 | A2B3C1 | 1 | 1000 | 0.25 | 12732.4 | 12732.4
T8 | A2B3C1 | 1 | 1000 | 0.30 | 12732.4 | 15278.9
T9 | A2B3C1 | 1 | 1000 | 0.35 | 12732.4 | 17825.4

## Slide 20: Mecanizado de las probetas
Figura 22 Ensayo C1) A1B1C1, C2) A1B1C2
Figura 23 Ensayo T1) A2B1C1, T2) A2B1C2

## Slide 21: Resultados
Tabla 10 Datos experimentales
Ensayo | Parámetros | Tiempo de simulación [s] | Tiempo real [s] | Temperatura de la herramienta [ºC] | Rebaba
C1 | A1B1C1 | 215 | 217 | 32.7 | No
C2 | A1B1C2 | 211 | 213 | 30.5 | No
C3 | A1B1C3 | 209 | 212 | 30.2 | No
C4 | A1B2C1 | 212 | 213 | 31.6 | No
C5 | A1B2C2 | 209 | 210 | 30.4 | No
C6 | A1B2C3 | 206 | 208 | 30.1 | No
C7 | A1B3C1 | 210 | 212 | 29.4 | No
C8 | A1B3C2 | 207 | 209 | 29.2 | No
C9 | A1B3C3 | 205 | 208 | 28.9 | No
Ensayo | Parámetros | Tiempo de simulación [s] | Tiempo real [s] | Temperatura de la herramienta [ºC] | Rebaba
T1 | A2B1C1 | 19 | 25 | 28.0 | No
T2 | A2B1C2 | 16 | 22 | 27.8 | No
T3 | A2B1C3 | 13 | 19 | 27.7 | No
T4 | A2B2C1 | 17 | 23 | 27.5 | No
T5 | A2B2C2 | 14 | 18 | 27.2 | No
T6 | A2B2C3 | 12 | 17 | 26.4 | No
T7 | A2B3C1 | 15 | 17 | 25.7 | No
T8 | A2B3C2 | 12 | 15 | 25.7 | No
T9 | A2B3C3 | 11 | 14 | 25.3 | No

## Slide 22: Resultados por tiempo de mecanizado Covencional
Tabla 11 Comparación Tiempo de mecanizado real y de simulación
Ensayo | Parámetros | Tiempo de mecanizado [s] | Tiempo de simulación [s] | % Error
C1 | A1B1C1 | 217 | 215 | 0.93
C2 | A1B1C2 | 213 | 211 | 0.95
C3 | A1B1C3 | 212 | 209 | 1.44
C4 | A1B2C1 | 213 | 212 | 0.47
C5 | A1B2C2 | 210 | 209 | 0.48
C6 | A1B2C3 | 208 | 206 | 0.97
C7 | A1B3C1 | 212 | 210 | 0.95
C8 | A1B3C2 | 209 | 207 | 0.97
C9 | A1B3C3 | 208 | 205 | 1.46
Chart: Velocidad de avance Vs Tiempo de mecanizado y de simulación
| 10185.9 | 12223.1 | 14260.3 | 11459.2 | 13751 | 16042.9 | 12732.4 | 15278.9 | 17825.400000000001
tiempo mecanizado | 217 | 213 | 212 | 213 | 210 | 208 | 212 | 209 | 208
tiempo de simulacion | 215 | 211 | 209 | 212 | 209 | 206 | 210 | 207 | 205

## Slide 23
Resultados por tiempo de mecanizado trocoidal
Tabla 12 Comparación Tiempo de mecanizado real y de simulación
Ensayo | Parámetros | Tiempo de mecanizado [s] | Tiempo de simulación [s] | % Error
T1 | A2B1C1 | 25 | 19 | 31.58
T2 | A2B1C2 | 22 | 16 | 37.50
T3 | A2B1C3 | 19 | 13 | 46.15
T4 | A2B2C1 | 23 | 17 | 35.29
T5 | A2B2C2 | 18 | 14 | 28.57
T6 | A2B2C3 | 17 | 12 | 41.67
T7 | A2B3C1 | 17 | 15 | 13.33
T8 | A2B3C2 | 15 | 12 | 25.00
T9 | A2B3C3 | 14 | 11 | 27.27
Chart: Velocidad de avance Vs Tiempo de mecanizado y de simulación
| 10185.9 | 12223.1 | 14260.3 | 11459.2 | 13751 | 16042.9 | 12732.4 | 15278.9 | 17825.400000000001
tiempo mecanizado | 25 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14
tiempo de simulacion | 19 | 16 | 13 | 17 | 14 | 12 | 15 | 12 | 11

## Slide 24: Comparación de tiempos EMC - EMT
Tabla 13 Comparación Tiempo Real EMC- EMT
Chart: Velocidad de Corte Vs. Tiempo de mecanizado
| 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000
Mecanizado convencional | 217 | 213 | 212 | 213 | 210 | 208 | 212 | 209 | 208
Mecanizado trocoidal | 25 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14
Chart: Reducción del tiempo
| 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000
reduccion del tiempo | 88.4793 | 89.6714 | 91.0377 | 89.2019 | 91.4286 | 91.8269 | 91.9811 | 92.823 | 93.2692
Comparación de ensayo | E. Convencional [s] | E. Trocoidal [s] | Reducción de tiempo [s] | % de reducción
A1B1C1- A2B1C1 | 217 | 25 | 192 | 88,48
A1B1C2- A2B1C2 | 213 | 22 | 191 | 89,67
A1B1C3- A2B1C3 | 212 | 19 | 193 | 91,04
A1B2C1- A2B2C1 | 213 | 23 | 190 | 89,20
A1B2C2- A2B2C2 | 210 | 18 | 192 | 91,43
A1B2C3- A2B2C3 | 208 | 17 | 191 | 91,83
A1B3C1- A2B3C1 | 212 | 17 | 195 | 91,98
A1B3C2- A2B3C1 | 209 | 15 | 194 | 92,82
A1B3C3- A2B3C1 | 208 | 14 | 194 | 93,27

## Slide 25: Resultados por temperatura
Ensayo | Parámetros | Temp Herramienta [ºC]
C1 | A1B1C1 | 32,7
C2 | A1B1C2 | 30,5
C3 | A1B1C3 | 30,2
C4 | A1B2C1 | 31,6
C5 | A1B2C2 | 30,4
C6 | A1B2C3 | 30,1
C7 | A1B3C1 | 29,4
C8 | A1B3C2 | 29,2
C9 | A1B3C3 | 28,9
Ensayo | Parámetros | Temp Herramienta [ºC]
T1 | A2B1C1 | 28,0
T2 | A2B1C2 | 27,8
T3 | A2B1C3 | 27,7
T4 | A2B2C1 | 27,5
T5 | A2B2C2 | 27,2
T6 | A2B2C3 | 26,4
T7 | A2B3C1 | 25,7
T8 | A2B3C2 | 25,7
T9 | A2B3C3 | 25,3
Tabla 14 Comparación Temperatura Real EMC- EMT
Chart: Velocidad de corte Vs. Temperatura
| 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000
E. Convencional | 32.7 | 30.5 | 30.2 | 31.6 | 30.4 | 30.1 | 29.4 | 29.2 | 28.9
E. Trocoidal | 28 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 26.4 | 25.7 | 25.7 | 25.3

## Slide 26
Tabla 15 Parámetros influyentes
Figura 24 Superficie respecto al tiempo
Análisis de medias para el tiempo
Parámetros óptimos | 
Estrategia | Adaptativa
Velocidad de corte [m/min] | 1000
Avance por diente [mm/diente] | 0.35
Ancho de corte (10%) [mm] | 2.5
Profundidad de corte [mm] | 15
Tabla 16 Parámetros óptimos influyentes en el tiempo
Nivel | Estrategia | Vc[m/min] | Fz[mm/diente]
1 | 211.33 | 118 | 117,83
2 | 18.89 | 114.83 | 114,5
3 |  | 112.5 | 113
Delta | 192.44 | 5.5 | 4.83
Clasificación de influencia | 1 | 2 | 3

## Slide 27
Parámetros óptimos | 
Estrategia | Trocoidal
Velocidad de corte [m/min] | 1000
Avance por diente [mm/diente] | 0.35
Ancho de corte (10%) [mm] | 2.5
Profundidad de corte [mm] | 15
Tabla 18 Parámetros óptimos influyentes en la temperatura
Figura 25 Superficie respecto a la temperatura
Tabla 17 Parámetros influyentes
Análisis de medias para la temperatura
Nivel | Estrategia | Vc[m/min] | Fz[mm/diente]
1 | 30.33 | 29.48 | 29.15
2 | 26.81 | 28.86 | 28.46
3 |  | 27.36 | 28.1
Delta | 3.52 | 2.12 | 1.05
Clasificación | 1 | 2 | 3

## Slide 28: Análisis de Varianza para el tiempo
Tabla 17 Resumen del análisis de varianza para el tiempo
FA (0,05:2:24)=4
F B,C(0,05:3:24)=3,009
F calculado > F crítico
F B,C(0,05:3:24)=4
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. F calculado > F crítico
Figura 26 Gráfica de distribución de probabilidad F crítico
Análisis de varianza |  |  |  |  |  | 
 |  | DOF | S | V | F | P
A | Estrategia | 1 | 1666657 | 1666657 | 14905.96 | 0.00
B | Vc | 2 | 477203.33 | 119346.55 | 4,00 | 0.00
C | Fz | 2 | 238657.11 | 119328.56 | 4.00 | 0.00
 | Error | 16 | 179 |  |  | 
 | Total | 17 | 166836 |  |  | 

## Slide 29
Tabla 20 Resumen del análisis de varianza para la temperatura
FA (0,05:1:16)=45.40
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. F calculado > F crítico
F B,C(0,05:3:24)=3,99
Análisis de Varianza para la temperatura
Figura 27 Gráfica de distribución de probabilidad F crítico
Análisis de varianza |  |  |  |  |  | 
 |  | DOF | S | V | F | P
A | Estrategia | 1 | 54.43 | 54.427 | 45.40 | 0.0
B | Vc[m/min] | 2 | 14723.14 | 7361.56 | 4.00 | 0.0
C | Fz [mm/diente | 2 | 14701.51 | 7350.75 | 3.99 | 0.0
 | Error | 16 |  |  |  | 
 | Total | 17 |  |  |  | 

## Slide 30: Intervalo de confianza
Tabla 23 Intervalo de confianza para tiempo
Estrategia | No. Ensayos | Media | Desviación estándar | Intervalo de confianza al 95%
Convencional | 9 | 30.333 | 1.200 | 29.560 a 31.107
Trocoidal | 9 | 26.856 | 0.979 | 26.082 a 27.629
Estrategia | No. Ensayos | Media | Desviación estándar | Intervalo de confianza al 95%
Convencional | 9 | 211.33 | 2.915 | 208.971 a 213.696
Trocoidal | 9 | 18.89 | 3.72 | 16.53 a 21.25
Tabla 23 Intervalo de confianza para la temperatura

## Slide 31
Tabla 21 Predicción de la ecuación de regresión
Tabla 22 Predicción de la ecuación de regresión
Análisis de regresión
Parámetros | Tiempo experimental [s] | Tiempo del modelo matemático [s] |  | Error [%]
A2B3C3 | 14 |  | 13.73 | 1.92
A1B1C1 | 217 |  | 216.50 | 0.23
A2B2C2 | 18 |  | 18.89 | 4.94
Parámetros | Temperatura experimental [ºC] | Tiempo del modelo matemático [ºC] | Error [%]
A2B3C3 | 25.3 | 24.96 | 1.34
A1B1C1 | 32.7 | 31.70 | 3.05
A2B2C2 | 27.5 | 26.57 | 3.38

## Slide 32: Ensayos de confirmación
Figura 38 Ensayos confirmatorios y tiempo de ciclo
Ensayos | Parámetros |  |  | Resultados | 
 | Estrategia | Vc [m/min] | Fz [mm/diente] | Tiempo [seg] | Temperatura [°C]
1 | Trocoidal | 1000 | 0.35 | 14 | 25.3
2 | Trocoidal | 1000 | 0.35 | 14 | 25.5
3 | Trocoidal | 1000 | 0.35 | 15 | 25.3
Tabla 23 Ensayos confirmatorios
1
2
3

## Slide 33: Conclusiones
La trayectoria en las estrategias de mecanizado, es un parámetro que influye en los tiempos de operación, donde se determinó que la EMT con los parámetros A2 B3 C3 obtuvo un tiempo de 14 segundos, frente a la EMC con un tiempo de 212 segundos con la configuración A1 B3 C3. Existe reducción mínima del 88.48% con una velocidad de corte de 800 m/min y un avance por diente de 0.25 mm/diente y un tiempo de reducción máximo del 93.27% con una velocidad de corte de 1000 m/min y un avance por diente de 0.35 mm/diente.
Por el análisis de regresión en la configuración A2 B3 C3 un error de 1.34% además en un parámetro A2 B2 C2 un error del 3.38 % en la temperatura experimental y predicción. Para la tiempo en la misma combinación A2 B3 C3un error del 1.92 % con en error en los valores A2 B2 C2 de 4.94%. Siendo ambas ecuaciones una buena aproximación matemática del diseño de experimentos frente a la realidad.

## Slide 34
Se presenta una optimización en la herramienta de corte ya que el fabricante recomienda una profundidad radial de 1.25 mm y una velocidad de avance de 4800 mm/min, pero en este estudio empleando la estrategia de mecanizado adaptativa, se mejoró los parámetros a 2.5 mm incrementándose un 100%, además de un aumento en la velocidad de avance avance a 17825.4 mm/min incrementándose 271.36%. La estrategia trocidal no presentó rebaba o quemaduras en la herramienta de corte durante los ensayos.
De acuerdo a los análisis estadísticos ANOVA del tiempo y temperatura, establece valores de significando que es improbable que los datos se deban al azar, además representa que el estudio es fiable. Es probable obtener valores semejantes al realizar el experimento bajo los mismos parámetros de estudio.
De acuerdo a los análisis estadísticos ANOVA del tiempo y temperatura, establece valores de 𝑃<0.05 significando que es improbable que los datos se deban al azar, además representa que el estudio es fiable. Es probable obtener valores semejantes al realizar el experimento bajo los mismos parámetros de estudio.
Se presenta una optimización en la herramienta de corte ya que el fabricante recomienda una profundidad radial de 1.25 mm y una velocidad de avance de 4800 mm/min, pero en este estudio empleando la estrategia de mecanizado adaptativa, se mejoró los parámetros a 2.5 mm incrementándose un 100%, además de un aumento en la velocidad de avance avance a 17825.4 mm/min incrementándose 271.36%. La estrategia trocidal no presentó rebaba o quemaduras en la herramienta de corte durante los ensayos.

## Slide 35
En el proceso de los ensayos mediante la estrategia de mecanizado trocoidal y convencional sin uso de refrigerantes que contaminen la viruta presentan buen acabado, sin embotar la herramienta de corte en ambos casos, sin dejar rebaba en ninguna de las probetas del experimento, hubo una correcta evacuación de la viruta logrando estabilizar la temperatura de la herramienta de corte a 25 ºC
Mediante la experimentación con la metodología Taguchi se obtuvieron los parámetros óptimos de mecanizado disminuyendo el tiempo y llegando a una estabilidad de la temperatura en 25º C en la herramienta de corte con la combinación de los parámetros A2B3C3: estrategia de mecanizado trocoidal con velocidad de corte de 1000 m/min, con un avance por diente de 0.35 mm/diente. Con esta configuración de mecanizado el comportamiento del tiempo y de la temperatura es de carácter decreciente , tal como las curvas del Dr. Salomón lo describen, que a mayor velocidad de corte la temperatura desciende hasta estabilizarse.

## Slide 36: Recomendaciones
Realizar un estudio sobre el desgaste de las herramientas de diversas calidades siendo sometidas las mismas velocidades realizadas en el presente trabajo y conocer el nivel de desgaste en los filos de cada herramienta, de tal forma permita determinar su utilidad y productividad.
Efectuar un estudio experimental sobre la utilidad de emplear un mecanizado convencional y trocoidal en altas velocidades con una fresa de seis labios de carburo de tunsteno y determinar su viabilidad en comparación a una de cuatro labios HSS, comparando la rugosidad del mecanizado
El mecanizado en seco es amigable para el ambiente, pero es común en la industria usar refrigerante durante el proceso. Es viable realizar un estudio de transformación de procesos convencionales a dry machining.

## Slide 37
Gracias por su atención