## Slide 1: “Diseño y construcción de un prototipo de extrusor de doble tornillo (EDT) para fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión 3D mediante tecnología FDM.”
Integrantes:
Chávez Roberto - Narváez Andrés
Tutor:
Ing. Edwin Ocaña PhD.

## Slide 2: Índice.
Introducción.
Objetivos.
Metodología y Materiales.
Diseño Mecánico - Térmico - Electrónico.
Maquinado y ensamble.
Pruebas y resultados.
Conclusiones y recomendaciones.

## Slide 3: ANTECEDENTES
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sit amet odio vel purus bibendum luctus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sit amet odio vel purus bibendum luctus.
Innovación
Integrar procesos por impresión por FDM, requiere un proceso de extrusión
Proceso de fundición y compresión que obliga a un cierto material a pasar por una boquilla.
Industria automotriz, aeronáutica, naval, biomédica y alimenticia
Extrusión
Aplicación
Figura 1: Aplicación en la industria a) automotriz [1], b) biomédica [2] y c) aeronáutica [3]
a) b) c)

## Slide 4
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 5: Objetivo General Objetivos Específicos OBJETIVOS
Diseñar y construir un prototipo de extrusor de doble tornillo (EDT) para fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión 3D mediante tecnología FDM.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Diseñar el prototipo del EDT conceptualmente;
Seleccionar materiales para el filamento y el prototipo de extrusor;
Diseñar mecánica y electrónicamente el extrusor, mediante metodologías de diseño de producto;
Verificar el funcionamiento del EDT mediante simulación mecánica y térmica;
Construir, montar, probar y calibrar el EDT;
Caracterizar el filamento polimérico con alta carga metálica obtenido.

## Slide 6: Metodología: VDI 2206 METODOLOGÍA Y MATERIALES
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 2: Metodología VDI [4]

## Slide 7: Requerimientos para la extrusora
Fundir PLA, PETG y ABS para mezclar con polvo metálico
Filamento de 1.75 o 2.85mm para impresión 3D
Filamento continuo sin aire interior.
Diseño Modular
Bajo costo y fácil de mantenimiento.
Larga vida útil.
Resistencia a la temperatura hasta 400°C.
De manejo sencillo y control robusto.
Aislamiento térmico para el proceso de operación.
Control de temperatura para el proceso de extrusión.
Capacidad de 2 kg/h de producción.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 8: Especificaciones técnicas (EDT)
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 9: Selección de Materiales Materiales del EDT
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
El material es referente a placas y ejes encontrados en el mercado nacional

## Slide 10: Selección de materiales Criterios de selección para la carga metálica
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Disponibilidad en el mercado
Trabajos previos
Costo
Aplicaciones en diferentes industrias
Propiedades mecánica-térmica
ACERO INOX 316 L
Polvo metálico
Marca: Sandvik Material: acero inoxidable 316 L
Presentación: Polvo
Tamaño de grano: <20 micras
Nota: material no caracterizado
Figura 3: Polvo de acero inoxidable 316L a) envase b) material
a)
b)

## Slide 11: Selección de materiales Criterios de selección para la matriz polimérica
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Vestibulum congue
Vestibulum congue
PLA
Biodegradable
Propiedades térmicas
Costo
Disponibilidad en el mercado
Trabajos previos
Figura 4: PLA obtenido
PLA
Marca: ECOMAX
Presentación: Pellets
Tamaño pellet: > 2,5mm
Color: Transparente

## Slide 12: Diseño Conceptual Diseño del Tornillo
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Datos de entrada
Variables del tornillo calculadas
Figura 5: Tornillo extrusor relación L/D

## Slide 13: Diseño Conceptual Diseño final del tornillo
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Pasos: 40mm, 20mm, 10mm
Caudal mínimo: 117 kg/hr
Caudal máximo: 124 kg/hr
Presión de operación: 16.24 MPa
Longitud total: 480 mm
Longitud de rosca: 440 mm
Figura 6: Etapas del tornillo extrusor
Notes: mushpi

## Slide 14: Diseño Mecánico Análisis estático
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Momento torsor:
Fuerza Axial:
Desplazamiento Máximo:
Esfuerzo Flector:
Esfuerzo de Corte:
Figura 7
Figura 8

## Slide 15: Diseño Mecánico Placa rompedora
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Espesor calculado: 2mm
Figura 9: a) Dado extrusor b) sección de corte
Figura 11
Figura 12
Figura 10: Placa rompedora
Placa rompedora

## Slide 16: Diseño Mecánico Caja de transmisión de potencia
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 13: Caja de transmisión
18
27
15
10

## Slide 17: Diseño Electrónico
Motor: 1HP, 1700 rpm, 220VAC
Variador de frecuencia: WEG CFW100
Termorresistencias: 110VAC , 200 W
Relé de estado sólido: AC/DC, voltaje de control 3-32VDC, voltaje de salida 110-220V
Fusibles: Cerámicos 10 A
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 14: Circuito electrónico (Parte 1)

## Slide 18: Diseño Electrónico
Controlador de temperatura: Autonics TM4-N2SB 4
Tipo de control: PID
Convertidor: Convertidor USB a RS485 Aislado
Termopar: Tipo J (rosca M6), Tipo K (arandela)
Fuente de voltaje DC: alimentación 110VAC, salida de 3-32 VDC, 80W
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 15: Circuito electrónico (Parte 2)

## Slide 19: Diseño Térmico
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Conductividad Térmica del aislante= 0.044 W/mK
Transferencia de calor
Figura 18: Aislante
Figura 16:
Figura 17: Temperatura entre zona de alimentación y mezcla

## Slide 20: Máquina Extrusora Partes
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 19: Diseño conceptual de la maquina
1
2
3
6
7
5
4

## Slide 21: Proceso de Mecanizado
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 21: Barril
Figura 20: Soporte de barril
Figura 24: a)Diseño inicial b)Diseño final
Figura 23: Mecanizado del tornillo
a)
b)
Figura 22: Acople de boquilla

## Slide 22: Características de la máquina
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Dimensiones generales (LxWxH): 1268 x 450 x 1366 mm
Potencia: 1HP, 59Nm, reducción 1:20.
Alimentación eléctrica: 220 VAC-Trifásico Velocidad del motor: 60-108 rpm
Figura 25: Máquina prototipo EDT

## Slide 23: Protocolo de prueba del EDT
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 24: Velocidad de rotación de los tornillos
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Velocidad sin carga: >4%
Velocidad con carga: <3%
Figura 26

## Slide 25: Parámetros para DOE
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 26: Material
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 28: Filamento con a)0% CPM, b)60% CPM, c)80% CPM
Figura 27: Material de entrada
a) b) c)

## Slide 27: Diámetros Obtenidos
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 28: Ensayo de tracción
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 29: Metalografía
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones
Figura 30: a) 60 %CPM, b) 80%CPM, c) Ultrafuse 316L
Figura 29: Muestras para metalografía
a) b) c)
Figura 31: Análisis de partículas metálicas por software

## Slide 30: Metalografía
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 31: Conclusiones
Se diseñó y construyó un prototipo de EDT con dimensiones de 1268 x 450 x 1366 mm. Con capacidad de producción de 2.1 kg/h, capaz de llegar a una temperaturas de hasta 210 °C, que produce un filamento de diámetro polimérico entre 0.6 y 2.5 mm, con velocidad de extrusión de 8.48 cm/s y velocidad de husillo de 64 a 108 rpm.
Mediante la ayuda de tablas de selección de materiales y considerando los factores de mayor importancia para la selección de la materia prima; se produjo un filamento compuesto con base polimérica PLA y carga metálica de polvo de acero inoxidable 316L.
Basados en los esfuerzos obtenidos mediante cálculos mecánicos, térmicos y eliminando posibles concentradores de esfuerzos que podrían llevar al mal funcionamiento o desgaste de las piezas, se seleccionaron los materiales para cada parte del EDT, demostrando que los resultados son apropiados para su correcto funcionamiento.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 32: Conclusiones
El prototipo fue montado de acuerdo a los planos realizados en el diseño respetando dimensiones, tolerancias y ajustes. El equipo fue probado y calibrado de acuerdo a los parámetros establecidos por el DOE. Obteniendo que los parámetros más relevantes para un diámetro cercano a la media son: % CPM y el rango de temperaturas. La combinación de parámetros que permitirían obtener un diámetro cercano al estándar de 1.75mm son: 80% CPM, T2 y 86 rpm.
La resistencia a la tracción se ve afectada principalmente por el % CPM, por lo cual la relación entre el esfuerzo de tracción y el % CPM es inversamente proporcional. Para obtener un filamento con mayor resistencia a la tracción los parámetros que se deben utilizar son: 0% CPM, T2 y 86 rpm.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 33: Conclusiones
La distribución de la carga metálica en la base polimérica del filamento con respecto al área del filamento obtenido tiene una media de 13,81% que, con relación a las tres muestras del filamento comercial Ultrafuse 316L, que tienen 9,46%, 24,93% y 39,11%, respectivamente. Se evidencia que la carga metálica presenta una menor distribución que la versión comercial, pero se encuentra dentro del rango. Esto es debido a que los tornillos no tienen secciones de mezcla.
El presente proyecto de titulación ha sido parte del proyecto de investigación que consta dentro del listado de proyectos del portafolio de investigación de la UFA-ESPE. Este proyecto fue ganador del concurso de proyectos de ciencia aplicada ESPE – 2020 cuyo título es “Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para la impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica”, cuyo código es PIJ-05.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 34: Recomendaciones
El prototipo de EDT tiene la capacidad de producir filamentos no únicamente compuestos en acero inoxidable y PLA. Se podría fabricar otros filamentos con diferentes bases poliméricas y cargas metálicas dependiendo la aplicación deseada.
Realizar pruebas de calorimetría y reológicas para obtener valores reales tanto de viscosidad e índices de fluidez del material compuesto utilizado ya que la mayoría de los cálculos son basados en valores aproximados.
Rediseñar los tornillos, mejorando sus características de distribución y dispersión, implementado segmentos y discos de mezcla intercambiables. Diseños que se vienen utilizando en este tipo de extrusión actualmente.
Implementar un subsistema de dosificación y mezcla de los materiales que permitan mejorar las características finales del filamento.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 35: Recomendaciones
Implementar un sistema de control mediante PLC, que permita el uso de más sensores y actuadores necesarios para la operación de un extrusor. Y una HMI que permita el control conjunto de variables del EDT y presentación de los datos.
Implementar un sistema de enfriamiento para el EDT y el filamento, con la finalidad de mejorar la calidad del filamento. Y un sistema de bobinado para obtener un filamento que se rija bajo estándares utilizados por sistemas de impresión 3D mediante FDM.
El presente trabajo de titulación será la base para la escritura y presentación de un artículo científico que se ha iniciado con su escritura y se publicará próximamente en una revista científica indexado a la base de datos scopus, misma que está en proceso de definición.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 36: Bibliografía
[1] Car and Driver España, Bugatti pone a prueba su pinza de freno impresa en 3D | CAR AND DRIVER, (2019). Accedido: dic. 02, 2021. [En línea Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MdXnMfrsd4g
[2] Alberto, «Investigador del IPN realiza prótesis de mandíbula única a nivel mundial». https://noticyti.com/salud/561-investigador-del-ipn-realiza-pr%C3%B3tesis-de-mand%C3%ADbula-%C3%BAnica-a-nivel-mundial.html (accedido dic. 02, 2021).
[3] Mito3D.com, «turbo Modelos de impresión 3D | Mito3D». https://mito3d.com/es/3dmodels/search/turbo/all/all/bestmodels/1 (accedido dic. 02, 2021).
[4] J. Gausemeier y S. Moehringer, «VDI 2206- A New Guideline for the Design of Mechatronic Systems», 2nd IFAC Conf. Mechatron. Syst. Berkeley CA USA 9-11 Dec., vol. 35, n.o 2, pp. 785-790, dic. 2002, doi: 10.1016/S1474-6670(17)34035-1.
Introducción
Objetivos
Metodología y Materiales
Diseño Mecánico - Eléctrico
Maquinado y Ensamble
Pruebas y resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 37: Gracias por su atención