## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA
Autor: Santiago Pozo
Director: Luis Cumbal Ph.D.
Sangolquí, 4 de marzo 2022
Nanopartículas de Hierro/ Sulfuro de Hierro Sintetizadas en Prototipo y Aplicadas en Suelo Dedicado al Cultivo de Cacao en Puerto Quito como Tratamiento para Inmovilizar Cadmio

## Slide 2: ÍNDICE DE CONTENIDOS
1
3
4
5
Introducción
Materiales y Métodos
Resultados y Discusión
Conclusiones
6
Recomendaciones
2
Objetivos

## Slide 3: ÍNDICE DE CONTENIDOS
1
INTRODUCCIÓN
1

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
2
Ecuador: el cacao es uno de los principales productos agropecuarios de exportación ocupando el 40% de la superficie de cultivo agrícola.
Más del 60% del cacao producido presenta concentraciones de Cd en mazorca superior al limite establecido.
Códex Alimentarius, UE (No. 488/2014)
Reglamentos donde establecen límites para el contenido de Cd (entre 0,5 y 0,8) en alimentos entre ellos productos y derivados del cacao.
Cadmio: es un metal pesado que no tiene función biológica.
-Parte natural de suelos.
-Tóxico para el ser humano.
-Fácil movilidad, extensa vida media y poder bioacumulativo.
Se han experimentado varias metodologías físico-químicas y biológicas.
Huaraca et al. (2020)
(Reyes et al., 2016);
(Chávez et al., 2015
(INEC, 2021).

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
3
Nanoremediación: uso de nanomateriales para reducir, adsorber, oxidar, y precipitar.
- Mayor eficiencia y velocidad.
Pequeño tamaño (<100nm) que les confiere alta superficie especifica y reactividad.
Más usadas son aquellas en base de hierro.
Nanopartículas multicomponente de hierro/sulfuro de hierro (NPs/MC Fe/FeS).
A nivel de laboratorio.
Buenos resultados reduciendo la disponibilidad de Cd.
Pero es necesario verificar su efectividad en escalas mayores.
Llumiquinga,2018
(Sharma et al., 2018);
(Liu et al., 2018)
(Borja et al., 2020)

## Slide 6: ÍNDICE DE CONTENIDOS
4
OBJETIVOS
2

## Slide 7
OBJETIVOS
5
Sintetizar nanopartículas de hierro/sulfuro de hierro usando un prototipo de campo y aplicarlas en suelo dedicado al cultivo de cacao en una finca de Puerto Quito como tratamiento para inmovilizar cadmio.
Muestrear y caracterizar físico-químicamente el suelo cacaotero bajo estudio.
Aplicar las nanopartículas sintetizadas en el prototipo en suelo y evaluar la inmovilización de cadmio.
Objetivos Específicos
Objetivo General
Sintetizar nanopartículas de hierro/sulfuro de hierro en el prototipo de campo.
Imágenes: fuente propia

## Slide 8: ÍNDICE DE CONTENIDOS
6
MATERIALES Y MÉTODOS
3

## Slide 9: MATERIALES Y MÉTODOS
Finca Santa Lucía ubicada a 10 Km del recinto La Abundancia, vía Recinto 10 de Agosto, cantón Puerto Quito.
Zona de muestreo y aplicación del tratamiento
7
Ubicación
Imagen satelital de Google maps
Fuente propia

## Slide 10
MATERIALES Y MÉTODOS
8
Recolección y preparación de la muestra
Profundidad 10cm.
Secado al ambiente.
Molido y tamizado por tamiz No10 (2mm).
Textura por granulometría.
Humedad por diferencia de pesos.
MO por calcinación.
pH por método electrométrico.
CIC por método de acetato de amonio.
Carbonatos/ Bicarbonatos.
Isotermas de adsorción modelos de Langmuir y Freundlich.
Cinética de adsorción modelos de pseudo primer y segundo-orden.
Plasticidad.
Cuantificación por espectroscopía de absorción atómica-llama y plasma inducido y emisión óptica.
Cadmio total por digestión ácida tota
Especiación, por extracción secuencial.
Caracterización físico-química del suelo
Imágenes: fuente propia
(Tessier & Campbell, 1979)

## Slide 11
MATERIALES Y MÉTODOS
9
Síntesis de Nanopartículas Multicomponente en Prototipo de Campo
Tanque principal
Almacenamiento de agua
Tanque de mezcla
Tablero de control
Protocolo propuesto por Llumiquinga (2018) y se siguió el manual de usuario del equipo.
Tanque principal (200L de agua de lluvia)
42 g de sulfito de sodio (Na2SO3)
15min burbujeo con N2
10 g de sulfato de sodio (Na2SO4)
27 g de cloruro férrico (FeCl3)
Tanque de mezcla (60L agua de lluvia)
190,6g de borohidruro de sodio (NaBH4)
1
2
Imágenes: 1: Loaysa (2021)
2: fuente propia
La caracterización de las nanopartículas se realizó en el Laboratorio de caracterización de Materiales con ayuda de Microscopia electrónica
Notes: ORP: Potencial de oxido reducción

## Slide 12
MATERIALES Y MÉTODOS
10
Aplicación de nanopartículas y muestreo
Se reguló las válvulas manifold
Flujo promedio 0,5L/min por 2 min
Muestreo
A una profundidad de 10cm
24h y 15d después del tratamiento
Imágenes: fuente propia
Pozo para inyección
Cumbal (2021)

## Slide 13
MATERIALES Y MÉTODOS
11
Evaluación de la Inmovilización de Cadmio en Suelo
-Extracción secuencial
5 fracciones: intercambiable (F1); ligada a carbonatos (F2); ligada a óxidos de hierro y manganeso (F3); ligada a materia orgánica (F4 y Residual (F5)
-El contenido de Cd se midió con el equipo de plasma inducido y emisión óptica (ICP-OES) de la USFQ
ANOVA
Kruskal Wallis
Análisis estadístico
Imágenes: fuente propia
Equipo de plasma inducido y emisión óptica (ICP-OES)

## Slide 14: ÍNDICE DE CONTENIDOS
12
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4

## Slide 15
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
13
Caracterización físico-química del suelo
Parámetros | 
Textura | 42% arena
 | 58% finos
Humedad natural | 78,5%
Límite líquido | 83%
Límite plástico | 63%
Capacidad de intercambio catiónico, CIC (meq/100gde suelo) | 18,16
Potencial de hidrogeno, pH | 5,6
Materia orgánica (%) | 27,77
Cadmio total (Cd) en mg/kg | 0,4588
Cadmio disponible en mg/kg | 0,044
Hierro (Fe) en mg/kg | 1030,272
Zinc (Zn) en mg/kg | 7,5456
Manganeso (Mn) en mg/kg | 22,6
Bicarbonatos (meq/kg de suelo) | 1,5
SUELO FRANCO o FRANCO ARCILLOSO
Cd permisible en suelo por el TULSMA 0,5ppm
Fracciones | T 0
F1 | 0,0227
F2 | 0,0216
F3 | 0,1993
F4 | 0,1503
F5 | 0,0208
Total | 0,4147
Tabla 2: Especiación de cadmio en suelo
Tabla 1 : Parámetros físico-químicos del suelo
(Sánchez, 2016),
(Huauya-Rojas et al., 2012).
(Sánchez, 2016).
Notes: TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

## Slide 16
(Sánchez et al., 2011)
(Cumbal et al, 2015)
(Buurman et al., 1997)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cinética de adsorción
Chart: t (min)
| 0 | 5 | 10 | 30 | 60 | 120 | 240
2ppm | 0 | 9.4333 | 11.7333 | 11.843 | 12.6967 | 12.9733 | 13.3267
5ppm | 0 | 23.3267 | 25.3767 | 29.16 | 28.48 | 30.6067 | 31.0367
10ppm | 0 | 33.87 | 40.2267 | 42.6167 | 44.3233 | 46.19 | 45.14
15ppm | 0 | 36.19 | 46.68 | 54.03 | 53.94 | 55.07 | 55.35
20ppm | 0 | 52.61 | 59.0933 | 65.55 | 68.3267 | 70.6433 | 70.8767
Ci (mg/L) | qeexp (mg/kg) | Modelo cinético de pseudo segundo-orden |  |  | 
 |  | qe (mg/kg) | K2 (kg/mg min) | R2 | h (mg/kg min)
2 | 13,33 | 13,14 | 0,038 | 1 | 6,64
5 | 31,04 | 31,35 | 0,013 | 0,99 | 12,72
10 | 46,17 | 46,51 | 0,010 | 0,99 | 21,88
15 | 55,21 | 55,87 | 0,012 | 0,99 | 37,59
Nota: la velocidad de adsorción inicial h=k2qe2
Caracterización físico-química del suelo
Isotermas de adsorción
 | Freundlich | Langmuir
qm(mg/kg) |  | 84,82
kl (L/mg) |  | 0,449
ka(mg/g)(L/mg)1/n | 22,03 | 
1/n | 0,478 | 
R2 | 0,99 | 0,97
Buena capacidad de adsorción de cadmio relacionada con el contenido de materia orgánica, arcilla, el pH y CIC del suelo.
14
Cadmio adsorbido en suelo en función del tiempo.
Tabla 3: Parámetros del modelo cinético de pseudo segundo-orden
Tabla 4: Constantes de los modelos Freundlich y Langmuir.
Verificación del modelo
Notes: Donde: Ka, es la capacidad de adsorción (mg/g)(L/mg)1/n y n es la intensidad de adsorción. qm, capacidad máxima de adsorción (mg/g) y Kl, constante de Langmuir (L/mg).

## Slide 17
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Síntesis de Nanopartículas Multicomponente en Prototipo de Campo
 | NPs en laboratorio (protocolo original) |  | NPs en prototipo (aplicación real) | 
Volumen (L) | 2,00 | 0,120 | 200,00 | 60
Sulfato de sodio (g) | 0,10 |  | 10,00 | 
Cloruro férrico (g) | 0,27 |  | 27,00 | 
Borohidruro de sodio (g) |  | 1,815 |  | 190,57
Sulfito de sodio (g) | - |  | 42,00 | 
N | 5min |  | 15min | 
Fuente propia
15
Tabla 5: Reactivos usados en síntesis de nanopartículas en prototipo de campo
Verificación visual de formación de nanopartículas
Llumiquinga (2018)
Kim et al. (2011)
Vasarevičius et al. (2020)
Notes: disminuir el ORP (potencial de oxido reducción) junto con el burbujeo de N2

## Slide 18
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
16
Dispersión de luz dinámica DLS
Uso de agua de lluvia sin filtrar
No se usaron estabilizantes
Homogeneidad en forma y tamaño
Rugosidades
Residuos de la síntesis
a) Imágenes SEM y b) imágenes TEM.
Caracterización de las nanopartículas
Llumiquinga (2018)
Machado et al. (2017)

## Slide 19
(Chávez, 2011)
Llumiquinga (2018)
Machado et al. (2017)
Guha et al., (2020)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
17
Aplicación de nanopartículas e inmovilización de Cd
Por goteo (2min 0,5L/min).
Obstrucción al poco tiempo.
Fracciones | T 0 | T 24h | T 15 d
F1 | 0,0227 | 0,0143 | 0,0209
F2 | 0,0216 | 0,0252 | 0,0280
F3 | 0,1993 | 0,1968 | 0,1969
F4 | 0,1503 | 0,1505 | 0,1494
F5 | 0,0208 | 0,0215 | 0,0235
Total | 0,4147 | 0,4083 | 0,4286
Tabla 7: Datos Promedio de Especiación Secuencial de Cd (mg/kg de suelo)
El contenido de Cd se midió con el equipo de plasma inducido y emisión óptica (ICP-OES) de la USFQ.
Chart: Percentages per fraction
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5
Cd inicial (%) | 5.4784 | 5.2003 | 48.0543 | 36.2455 | 5.0215
Cd 24h DT(%) | 3.4974 | 6.1795 | 48.187 | 36.8647 | 5.2713
Cd 15 days DT(5) | 4.8771 | 8.8554 | 45.9434 | 34.8527 | 5.4714
ANOVA de un factor para las fracciones 3,4 y 5, y test de Kruskal-Wallis para las fracciones 1 y 2
Evaluar medias Tukey (para ANOVA ) y el test de Dunn (para Kruskal-Wallis)
Notes: Las poblaciones (distribuciones de probabilidad de la variable dependiente correspondiente a cada factor) son normales.
Las K muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes.
Las poblaciones tienen todas igual varianza (homoscedasticidad).

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
18
Inmovilización de Cd al 1d 37% y a los 15d 12%
En la fracción cinco, el Cd aumenta significativamente posterior al tratamiento con nanopartículas
Diferentes factores ambientales o por interacciones naturales
(α=0,05)
Fracción 1 o intercambiable
Fracción 2 o unida a carbonatos
Fracción 3 o unida a óxidos de hierro y manganeso
Fracción 4 o unida a materia orgánica
Fracción 5 o residual
Aplicación de nanopartículas e inmovilización de Cd

## Slide 21: ÍNDICE DE CONTENIDOS
19
CONCLUSIONES
5

## Slide 22
CONCLUSIONES
20
La caracterización del suelo de estudio mostró que este tiene las características fisicoquímicas necesarias para el cultivo de cacao y baja presencia de cadmio, cumpliendo con los límites permisibles establecidos en el Libro VI Anexo 2 del TULSMA. En base a las características fisicoquímicas obtenidas en este estudio, se verifica una baja disponibilidad del Cd, por lo que se concluye que probablemente la interacción planta-suelo sólido influye en la presencia de Cd en almendras de cacao.
Existe un evidente incremento en el contenido de cadmio en la fracción 5 o residual por la inmovilización del metal en la fracción 1 o fracción intercambiable que puede verse afectada por diferentes factores que causan contaminación en los suelos tratados, la lixiviación del Cd desde el suelo por las lluvias.
Las nanopartículas sintetizadas en el prototipo de campo en base al protocolo estandarizado por Llumiquinga (2018), escalando para un volumen de 250L, fueron nanopartículas multicomponente magnéticas de 150nm de diámetro, esféricas y de coloración negra.

## Slide 23: ÍNDICE DE CONTENIDOS
21
RECOMENDACIONES
6

## Slide 24
RECOMENDACIONES
22
La inmovilización de Cd no fue muy evidente, aunque estadísticamente mostró un porcentaje de inmovilización, por lo que se recomienda realizar aplicaciones en suelos con mayor contaminación para una mejor observación de la inmovilización del metal pesado.
La inyección de nanopartículas en suelo por goteo no fue eficiente, ya que éstas se aglomeran y obstruyen el flujo en un corto período de tiempo, por lo que se recomienda que la inyección de NPs se pruebe por aspersión.
Se recomienda mejorar el proceso analítico en la medición del cadmio en las muestras, para eliminar el ruido en los resultados que provocan una defectuosa interpretación de la concentración de los metales como el Cd.

## Slide 25
AGRADECIMIENTOS
Luis Cumbal Ph.D.
Director del proyecto
Ing. Carina Staël
CENCINAT-ESPE
Ing. Ambar Oñate
CENCINAT-ESPE
24
Los propietarios de la finca Santa Lucía
FAMILIA Y AMIGOS
Ing. Karla Vizuete
CENCINAT-ESPE
Carlos Naranjo Ph.D DECEM-ESPE