## Slide 1: “Estudio eléctrico de células híbridas mediante una celda microbiana de combustible (MFC)”.
Autor: Jonathan Escorza
Tutora: Yolanda Angulo Ph.D.

## Slide 2
Introducción
Objetivos
Marco teórico
Metodología
Análisis de resultados
Conclusiones

## Slide 4
OBJETIVO GENERAL
Estudiar eléctricamente las células híbridas mediante una celda microbiana de combustible (MFC).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Sintetizar y caracterizar nanopartículas de plata (AgNPs) por síntesis verde con dos extractos diferentes.
Crecer la cianobacteria Fischerella muscicola en medio de cultivo BG11 en un ambiente controlado.
Crecer y caracterizar las células híbridas vivas obtenidas mediante la absorción de AgNPs en las cianobacterias.
Desarrollar la celda microbiana de combustible (MFC) para caracterizar la generación eléctrica de las células híbridas vivas.

## Slide 5: Síntesis de nanopartículas metálicas
Cianobacterias

## Slide 6: Técnicas de caracterización
UV-Vis
DLS
CV-Potenciostato

## Slide 7: Técnicas de caracterización
AFM-EFM
Confocal
TEM
XRD
SEM

## Slide 8: Celda Microbiana de Combustible (MFC) Tipo Celda Biofotovoltáica (BPV)
Du, Z., H. Li y T. Gu, A state of the art review on microbial fuel cells: A promising technology for wastewater
treatment and bioenergy, Biotechnology Advances: 25(5), 464-482 (2007).

## Slide 9: Preparación de los extractos

## Slide 10: Síntesis de AgNPs

## Slide 11: Cultivo de Fischerella muscicola

## Slide 12: Desarrollo del materia híbrido
3 mL AgNPs
2,6 mL AgNPs
2,4 mL AgNPs
Carrasquilla
Geranio

## Slide 13: Construcción de la MFC

## Slide 14: Caracterización del material híbrido por AFM-EFM
Morfología
Amplitud eléctrica
Fase

## Slide 15: Generación de Voltaje, corriente y cálculo de la resistencia Interna

## Slide 16: Curvas de Polarización y Potencia
Parámetro | Valor
Región de pérdidas de activación | <0,01 mA
Región de pérdidas ohmicas | >0,01 mA y <0,53252 mA
Región de perdidas por concentración | >0,53252 mA
Rint | 1,01 KΩ
Imax | 0,5325 mA
Imin | 10,424 uA
Vmax | 0,70348 V
Vvacío | 0,74872 V
Ppérdida | 0,002 W
Pútil | 0,2268 mW
Ptotal | 0,2288 mW
h (Rendimiento eléctrico) | 99,12 %

## Slide 17: Caracterización UV-Vis de los extractos

## Slide 18: Caracterización por UV-Vis y DLS de las AgNPs DE GERANIO

## Slide 19: Caracterización por UV-Vis y DLS de las AgNPs DE CARRASQUILLA

## Slide 20: Comparación de la Caracterización por UV-Vis

## Slide 21: Caracterización por TEM de las AgNPs
AgNPs con carrasquilla
AgNPs con geranio

## Slide 22: Caracterización por STEM de las AgNPs
AgNPs con carrasquilla
AgNPs con geranio

## Slide 23: Análisis de tamaños medidos por TEM-STEM

## Slide 24: Análisis de formas medidas por TEM-STEM

## Slide 25: Caracterización por V. Cíclica de las AgNPs

## Slide 26: Comparación de las AgNPs sintetizadas
 | AgNPs con geranio | AgNPs con carrasquilla
Tamaño | 12nm | 12nm
Relación de densidad AgNPs | 3,79 | 1
Morfología | Multiforme | Hexagonales - esféricas
Egap | 3,19 | 3,25

## Slide 27: Caracterización por XRD de las AgNPs
Espectrograma XRD de las AgNPs con geranio.
Espectrograma XRD de las AgNPs con carrasquilla.
Espectrograma XRD de

## Slide 28: Caracterización del material híbrido por:
Microscopía Confocal
SEM
Cianobacteria sin nanopartículas

## Slide 29: Caracterización del material híbrido por AFM-EFM
Sistema | Concentración | Potencial aplicado | Máxima Amplitud diferencial [nm] | Fase [°]
Cianobacteria sola |  | 0v | 1.79 | 56.99
 |  | 2v | --- | 47.52
 |  | -2v | 1.83 | 32.82
Cianobacteria + AgNPs con geranio | Concentración de 2,4 mL de AgNPs | 0v | 2.48 | 49.79
 |  | 2v | 2.93 | 34.27
 |  | -2v | 2.55 | 45.23
 | Concentración de 2,6 mL de AgNPs | 0v | 2.89 | 35.55
 |  | 2v | 2.78 | 27.23
 |  | -2v | 3.72 | 27.2
 | Concentración de 3 mL de AgNPs | 0v | 1.32 | 44.44
 |  | 2v | 1.25 | 31
 |  | -2v | 1.35 | 30.95
Cianobacteria + AgNPs con carrasquilla | Concentración de 2,4 mL de AgNPs | 0v | 1.79 | 52.89
 |  | 2v | 1.76 | 46.68
 |  | -2v | 1.91 | 43.71
 | Concentración de 2,6 mL de AgNPs | 0v | 1.36 | 44.19
 |  | 2v | 1.31 | 44.61
 |  | -2v | 1.6 | 43.76
 | Concentración de 3 mL de AgNPs | 0v | 0.61 | 43.61
 |  | 2v | 1 | 44.61
 |  | -2v | 0.76 | 92.12

## Slide 30: Resumen de generación de potencial eléctrico
 | BG11 | Cianobacteria sola | Cianobacteria + AgNPs con geranio |  |  | Cianobacteria + AgNPs con carrasquilla |  | 
 |  |  | Concentración de 2,4 mL | Concentración de 2,6 mL | Concentración de 3 mL | Concentración de 2,4 mL | Concentración de 2,6 mL | Concentración de 3 mL
Voltaje a plena carga [V] | 0.638 | 0.67 | 0.713 | 0.804 | 0.808 | 0.667 | 0.589 | 0.687
Resistencia Interna medida [KW] | 2.52 | 1.01 | 0,708 | 0,812 | 0,725 | 1.169 | 0,777 | 0,721
Corriente máxima [mA] | 0,458 | 0,532 | 0,525 | 0,731 | 0,221 | 0,467 | 0,253 | 0,379
Potencia útil [mW] | 0,21 | 0,227 | 0,165 | 0,321 | 0,059 | 0,174 | 0,064 | 0,378
Rendimiento eléctrico [%] | 99,81% | 99,12% | 99,28% | 99,2% | 97,46% | 99,53% | 96,52% | 98,27%

## Slide 31
Se Sintetizó y caracterizó AgNPs por síntesis verde con dos extractos diferentes.

## Slide 32
Se cultivó de manera controlada la Fischerella muscicola.

## Slide 33
Se creció y caracterizó las células híbridas vivas obtenidas mediante la absorción de AgNPs en las cianobacterias.

## Slide 34
Se desarrolló la MFC para caracterizar la generación eléctrica de las células híbridas vivas.
0,8 V
19,42 uA/cm2
920 mm2

## Slide 35: Agradecimientos

## Slide 36: Gracias