## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA
“Evaluación del efecto insecticida de nanocompositos de azufre con
principios activos de eucalipto (Eucalyptus globulus) y romero (Rosmarinus officinalis) para el control de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc)”
Elaborado por
Araujo Yépez Lany Sophia
Director
Dr. Vladimir Aguirre, PhD.

## Slide 2
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
2

## Slide 3
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
3

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
4
(Sinchi, 2015; Pumisacho & Sherwood, 2002)

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
5
(Cuesta et al., 2018)

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
6
(Kotan et al., 2008; Abad, Ansuategui, & Bermejo, 2007)

## Slide 7
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
7

## Slide 8: OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el efecto insecticida de nanocompositos de azufre con principios activos de eucalipto (Eucalyptus globulus) y romero (Rosmarinus officinalis) para el control de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc).
OBJETIVOS
8

## Slide 9: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Preparar nanopartículas de azufre elemental por el método de precipitación controlada.
Sintetizar nanocompositos de azufre con principios activos de eucalipto (Eucalyptus globulus) y romero (Rosmarinus officinalis).
Establecer la concentración óptima de los nanocompositos para el control de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) en cultivos de papa (Solanum tuberosum L.) del campus IASA I, en la parroquia San Fernando, cantón Rumiñahui-Ecuador.
Determinar la eficacia de los nanocompositos para el control de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) versus un insecticida de comparación.
OBJETIVOS
9

## Slide 10
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
10

## Slide 11
METODOLOGÍA
11

## Slide 12
Síntesis de nanocompositos
METODOLOGÍA
12

## Slide 13
Evaluación del efecto insecticida de los nanocompositos
METODOLOGÍA
13

## Slide 14
Diseño Experimental
Diseño Completamente al azar (DBCA)
Tratamiento | Nanocomposito | Concentración
T1 | Eucalyptus globulus | 0,25% aceite-etanol
T2 | Eucalyptus globulus | 0,5% aceite-etanol
T3 | Eucalyptus globulus | 0,75% aceite-etanol
T4 | Rosmarinus officinalis | 0,25% aceite-etanol
T5 | Rosmarinus officinalis | 0,5% aceite-etanol
T6 | Rosmarinus officinalis | 0,75% aceite-etanol
Tratamiento | Insectida de Comparación | Concentración
T7 | Actara WG25 | 40% Tiametoxam
T8 | Testigo absoluto | -
Modelos lineales generales y mixtos GLMMs
Prueba de significancia LSD de Fisher (α=0.05).
METODOLOGÍA
14

## Slide 15
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
15

## Slide 16
(Achmad et al., 2018; Patty & Loupatty, 2016; Santos et al., 2005; Dhifi et al., 2016)
Extracción de aceites esenciales
Indicadores | Aceites esenciales | 
 | Eucalipto | Romero
Rendimiento de extracción (%) | 1,51% | 1,10%
Índice de refracción | 1.4512 | 1.4695
Densidad relativa (g/ | 0.8664 | 0.8111
Indicadores | Aceites esenciales | 
 | Eucalipto | Romero
Rendimiento de extracción (%) | 1,51% | 1,10%
Índice de refracción | 1.4512 | 1.4695
 | 0.8664 | 0.8111
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
16

## Slide 17
(Tripathi et al., 2018)
Síntesis de nanopartículas de azufre cero valente
Na2S2O3 +2HCl + 5H2O →2NaCl + SO2 + S↓+ 6H2O
Espectroscopia Uv-Vis
Espectroscopia EDS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
17

## Slide 18
(Chaudhuri & Paria, 2010)
Síntesis de nanopartículas de azufre cero valente
Propiedad | Valor
Diámetro medio (nm) | 9,881
Esfericidad | 0,803
Microscopia Electrónica de Trasmisión
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
18

## Slide 19
(Sirvaityte et al., 2011)
Síntesis de nanocompositos
Espectroscopia Uv-Vis
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
19

## Slide 20
Síntesis de nanocompositos
Espectroscopia Uv-Vis
(Vázquez et al.,2008)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
20

## Slide 21
(Pavoni, et al., 2020).
Caracterización de los nanocompositos
Microscopia Electrónica de Trasmisión y Barrido
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
21

## Slide 22
(Jafari et al., 2008)
Caracterización de los nanocompositos
Nanocompositos | Diámetro (nm) |  | Esfericidad
Eucalipto 0,25% | 86 | 0,85 | 
Eucalipto 0,5% | 108 | 0,86 | 
Eucalipto 0,75% | 360 | 0,87 | 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
22

## Slide 23
Caracterización de los nanocompositos
Nanocompositos | Diámetro (nm) |  | Esfericidad
Romero 0,25% | 241 | 0,85 | 
Romero 0,5% | 364 | 0,86 | 
Romero 0,75% | 717 | 0,98 | 
(Jafari et al., 2008)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
23

## Slide 24
Estabilidad de los nanocompositos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(Díaz et al., 2016).
24

## Slide 25
(Díaz et al., 2016).
Estabilidad de los nanocompositos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
25

## Slide 26
Evaluación del efecto insecticida de los nanocompositos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
26

## Slide 27
(Benelli, 2018; Ibrahim, 2019)
Evaluación del efecto insecticida de los nanocompositos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
27

## Slide 28
Análisis estadístico
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
28

## Slide 29
Análisis estadístico
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
29

## Slide 30
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
30

## Slide 31
El método de arrastre por vapor, permitió obtener aceites esenciales de eucalipto y romero con valores de rendimiento (eucalipto 1.51% y romero 1.10%), índice de refracción (eucalipto 1.4512 y romero 1.4695) y densidad (eucalipto 0.8664 y romero 0.8111) dentro de los rangos que menciona la bibliografía.
Se sintetizaron nanopartículas de azufre esféricas y de diámetro promedio de 10nm mediante el método de precipitación controlada que reduce el tiosulfato pentahidratado a azufre cero valente.
Se sintetizaron nanocompositos de eucalipto y romero a tres concentraciones diferentes de aceite esencial (0.25%, 0.5% y 0.75%) respectivamente.
La estructura de los nanocompositos sintetizados corresponden a una nanomicela compuesta por la fase acuosa (nanopartículas de azufre), y la fase oleosa (aceites esenciales de eucalipto y romero), utilizando como cotensoactivo etanol absoluto.
CONCLUSIONES
31

## Slide 32
Se logró la estabilidad de los nanocompositos de eucalipto y romero a las tres concentraciones (0.25, 0.5 y 0,75%) durante 30 días y a temperatura ambiente, gracias a las cadenas poliméricas del PEG 6000 empleado como agente estabilizante.
Los nanocompositos de eucalipto a las tres concentraciones (0.25, 0.5 y 0.75%) y de romero a la concentración de 0.5%, presentan la mayor eficacia insecticida para el control de las ninfas del insecto paratrioza, a las 24 horas posterior a su aplicación.
La eficacia insecticida de los nanocompositos de romero a la concentración de 0.25% y 0.75% fue incrementando con el transcurso del tiempo, llegando al 100% a las 24 y 72 horas respectivamente.
Los nanocompositos de eucalipto y romero a las tres concentraciones (0.25, 0.5 y 0.75%), presentan mayor eficacia en el control de las de las ninfas del insecto paratrioza, que el insecticida de uso comercial Actara GW25 (40% Tiametoxam).
CONCLUSIONES
32

## Slide 33
Introducción
  Zonas de producción y problemas en el cultivo de papa
  Bactericella cockerelli Sulc
  Insecticidas sintéticos, nanoinsecticidas y aceites esenciales
Objetivos
Metodología
Resultados y discusión
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
33

## Slide 34
Se recomienda hacer una caracterización para determinar los grupos funcionales y cuantificar los metabolitos secundarios presentes en los aceites esenciales de eucalipto y romero.
Se recomienda sintetizar nanocompositos a concentraciones de aceite esencial de eucalipto y romero menores a las empleadas en esta investigación. Además, de la posterior evaluación del efecto insecticida de estos.
Se recomienda un mayor estudio de la estabilidad de los nanocompositos posterior a los 30 días de su síntesis, evaluando diferentes temperaturas, humedades relativas y pH que simule las condiciones de campo.
Es necesario estudios que evalúen los posibles efectos tóxicos de los nanocompositos en la planta y su bioacumulación en el suelo.
Se recomienda ensayos de campo para la evaluación insecticida de los nanocompositos.
RECOMENDACIONES
34

## Slide 35
Dr. Vladimir Aguirre
Dr. Vicente Delgado
Ing. Juan Tigrero
A mi familia
A mis amigos
AGRADECIMIENTOS
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 23/03/2021
VERSIÓN: 1.5
35