## Slide 1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UNA CONEXIÓN ESTRUCTURAL VIGA “I” COLUMNA TIPO CAJÓN (HSS) PARA SU CALIFICACIÓN SEGÚN CÓDIGO FEMA 350, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO FÍSICO
Notes: A continuación la exposición del proyecto de grado previo a la obtención de nuestro título

## Slide 2
OBJETIVO
Evaluar el desempeño de la conexión viga-columna comúnmente utilizada en el Distrito metropolitano de Quito, bajo estándares de validación internacionales dictados por el código FEMA 350 para aplicación sismo-resistente en edificaciones de estructura metálica.
Notes: Referente al cantón el Empalme

## Slide 3: INTRODUCCIÓN

## Slide 4: RIESGO SÍSMICO EN EL ECUADOR
Sismos registrados en el Ecuador en el año 2009, con intensidad mayor a 4 grados en la escala de Richter.

## Slide 5: RIESGO SÍSMICO EN EL ECUADOR

## Slide 6: SISMO DE NORTHRIDGE

## Slide 7: SISMO DE NORTHRIDGE
Tras el análisis de las estructuras afectadas se determino que:
Muchas de las fallas que aparecieron por deficiencia en los métodos para lograr la conexión viga-columna.
La resiliencia del material de aporte de los electrodos utilizados tenia valores muy bajos.
Utilizar placas de respaldo y no retirarlas para lograr las juntas CJP

## Slide 8: SISMO DE NORTHRIDGE
Como consecuencia del análisis se concluyó:
El uso de conexiones precalificadas reubicándola rótula plástica alejándola de la columna
Aumentar la relación entre el momento flector que es capaz de tolerar la viga y el momento de plastificación de la misma.

## Slide 9: CONEXIONES

## Slide 10: TIPOS DE PORTICOS
ARRIOSTRADOS
Las riostras forman una estructura reticulada con triangulaciones o con la presencia de un muro de corte.
Tienen gran rigidez y estabilidad lateral
Los esfuerzos principales de sus elementos son debido a fuerza axial (tracción y compresión).

## Slide 11
NO ARRIOSTRADOS
TIPOS DE PORTICOS
Usualmente sus componentes son rectilíneos con componente verticales (columnas) y horizontales (vigas).
Sus componentes están sometidos principalmente a momentos flectores y esfuerzos de corte.
Se caracterizan por su gran capacidad de disipación de energía cuando son construidos para ese fin.

## Slide 12
PÓRTICOS NO ARRIOSTRADOS
Pórticos ordinarios
OMF
Pórticos intermedios
IMF
Pórticos especiales
SMF

## Slide 13: CONEXIÓN DE ESTUDIO

## Slide 14: GEOMETRÍA
Longitud de la viga: 2200 mm
Longitud de la columna: 2000 mm

## Slide 15: PROTOCOLO DE PRUEBA
Carga Nª | Valor Pico de deformación (rad) | Número de ciclos (n)
1 | 0.00375 | 6
2 | 0.005 | 6
3 | 0.0075 | 6
4 | 0.01 | 4
5 | 0.015 | 2
6 | 0.02 | 2
7 | 0.03 | 2

## Slide 16: SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA CONEXIÓN

## Slide 17: COMPORTAMIENTO DE LA CONEXIÓN EN UNA ESTRUCTURA

## Slide 18: CARGAS APLICADAS
DESCRIPCIÓN | PESO (Kg/m^2) | CARGA DISTRIBUIDA SOBRE LA ESTRUCTUA (Kgf/m^2)
Muros de media asta con unidades de mampostería hueca de 15 mm de espesor | 239,63 | 322
Baldosa de cerámica de 19 mm sobre mortero de 13 mm | 78,52 | 78,52
Peso de la losa (hormigón fc210 densidad: 2200 kg/m^3 | 174,98 | 174,98
 | TOTAL | 575,5
CARGAS MUERTAS
CARGA VIVA
Carga viva para aplicación residencial (ASCE 07-05) | 85,59 kg/.
Carga viva para aplicación residencial (ASCE 07-05) | 

## Slide 19: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
Para la combinación de carga 1,2D+1Eesp+1L, la deformada es la mostrada en la siguiente figura:
Dónde:
D: Carga muerta
L: Carga viva
Eesp: Carga de sismo dinámico

## Slide 20: COMPORTAMIENTO DE LA CONEXIÓN EN EL ENSAYO

## Slide 21: DEFORMACIÓN EN EL EJE X

## Slide 22: RESULTADOS SIMULACIÓN EN ANSYS
Deflexión requerida en el extremo de la viga (mm) | Deflexión lograda en el extremo d la viga (mm) | Fuerza Aplicada (Tnf)
±8,25 | -8,92 | -0,51
 | 8,18 | 0,51
±11 | -11,52 | -0,65
 | 11,45 | 0,65
±16,5 | -17,00 | -0,76
 | 16,59 | 0,76
±22 | -22,50 | -0,91
 | 23,10 | 0,91
±33 | -34,40 | -1,10
 | 35,00 | 1.10
±44 | -46,91 | -1,55
 | 47,51 | 1,55
±66 | -66,30 | -2,80
 | 68,50 | 2,80

## Slide 23: FABRICACIÓN DE LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA

## Slide 24: MONTAJE DE LAS CONEXIONES

## Slide 29: PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 30: INSPECCIÓN POR TINTAS PENETRANTES
Zonas de Inspección
Discontinuidades encontradas Ranura I1 VCP-01

## Slide 31: ENSAYOS DESTRUCTIVOS
Para efectos del proyecto y cumplimiento de lo descrito por los códigos que dictan los lineamientos de los ensayos requeridos previo a la prueba de carga cíclica se necesitan los siguientes ensayos para garantizar propiedades de los materiales utilizados.
  Ensayos de tracción en probeta de material utilizado en la fabricación de los perfiles.
  Ensayos de tracción de probeta de material base y de aporte utilizado en las juntas soldadas
  Ensayos de impacto sobre probeta del material de aporte y base utilizado en las juntas.

## Slide 32
ENSAYO DE CARGA CÍCLICA

## Slide 33: DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

## Slide 34: CONFIGURACIÓN DE PRUEBA FINAL

## Slide 35: Comparación de Comportamientos
Chart: Ángulo de Rotación (rad)
| 0 | 3.7499999999999999E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 7.4999999999999997E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 0.03
Conexión VCN | 0 | 932.379 | 1138.9665 | 1242.78 | 1605.45 | 2072.7 | 2125.2 | 2072.7
Conexión VCP | 0 | 575.778 | 628.404 | 784.4655 | 1028.433 | 1203.741 | 1361.1675 | 1465.8

## Slide 36
Fisura en el ala del patín superior
Fisura en el ala del patín inferior
Desgarre en el material base en el patín superior
Desgarre en el material base en el patín inferior

## Slide 37: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 38
Tras realizar el ensayo de carga cíclica y comparar los resultados obtenidos con los del criterio de aceptación dispuesto en el código FEMA 350 en el apartado 3.9.2, se puede concluir que ninguna de las conexiones puede ser utilizada en pórticos IMF (Pórticos no arriostrados Intermedios) y SMF (pórticos no arriostrados especiales)
TIPO DE CONEXIÓN | θsd Alcanzado (rad) | θsd de Aceptación mínimo (rad) |  | OBSERVACIÓN
 |  | IMF | SMF | 
VCN-01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | NO CUMPLE
VCN-02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | NO CUMPLE
VCP-01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | NO CUMPLE
VCP-02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | NO CUMPLE
De acuerdo con lo mensionado en la FEMA 350, apartado 3.2.1, donde indica: “… inelastic drift is accommodated through the development of plastic flexural deformation (plastic hinge) within the beam span, remote from the face of the column.” Ninguna de las conexiones podría ser utilizada como IMF o SMF dado que las deformaciones plásticas se presentaron en la cara de la columna y no en la viga como deberían.

## Slide 39
Conforme con los solicitado en el apéndice Q de la AISC 341, que señala los lineamientos de fabricación de las conexiones se puede concluir que las conexiones VCN pueden ser utilizadas como pórticos OMF (Pórticos no arriostrados ordinarios) en zonas que no tengan riesgo sísmico. Siguiendo este criterio las conexiones VCP a pesar de superar los 0,02 rad en la prueba que es el requerimiento para pórticos OMF, no puede ser utilizada en este tipo de pórticos por las deficiencias en su proceso de fabricación.

## Slide 40
  RECOMENDACIONES
Luego de realizar el proceso de calificación de las conexiones y obtener resultados que las descalifican para su uso en IMF y SMF se recomienda evitar la utilización de conexiones que no estén calificadas y en su lugar utilizar las conexiones precalificadas propuestas por la FEMA 350 en su apartado 3.4. las conexiones mencionadas en este apartado utilizan columnas con perfiles tipo I; sin embargo se puede extender estas conexiones que utilicen en su lugar columnas tipo cajón si cumplen con el dimensionamiento de espesor, peralte y ancho que se mencionan para cada conexión. Estas afirmaciones debido a los estudios presentados en el código FEMA 355D apartado 4.8.
Para evitar la aparición de deformaciones plásticas en la cara de la columna que se evidenciaron en las conexiones probadas en el ensayo de carga cíclica, se recomienda en conexiones precalificadas que utilicen perfiles del tipo cajón en la columna mantener el criterio de diseño mostrados en la FEMA 350, apartado 3.3.3.1 que ubica placas de continuidad en sentido transversal en la zona del panel nodal de la columna.

## Slide 41
Se recomienda seguir con todos los lineamientos de fabricación mostrados en el apéndice Q del código AISC 341, además del uso de acero A992 grado 50 (fy= 50 ksi) en lugar del A36 (fy=36 ksi), esto en consideración a que todas las conexiones precalificas mostradas en la FEMA 350, aparatado 3.4 descartan el uso de acero A36

## Slide 42: GRACIAS
CESAR SIGUENZA
MARIO MONCAYO