## Slide 1: “ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS”
ELABORADO POR:
JORGE A. RODRÍGUEZ C.
Director: Ing. Hugo Bonifaz
Codirector: Ing. Franco Rojas

## Slide 2
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Para el ser humano es importante la movilización
Como parte de su bienestar se considera de trascendencia las carreteras y lo que se involucra directamente en su entorno
Todo esto genera su impacto tanto en términos económicos como sociales
Pero las carreteras tienen principalmente un impacto negativo en el medio ambiente, tanto en su etapa de construcción como durante el mantenimiento y su uso

## Slide 4
Las Mezclas Asfálticas en caliente
Altas temperaturas
Contaminación ambiental
La Ingeniería Civil Propone como su Principal innovación
Mezclas Asfálticas Tibias
Reducir impacto ambiental
Desarrollo Sostenible
Satisfacer necesidades del presente
Sin comprometer las sociedades futuras
Desarrollo Sostenible

## Slide 5: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contaminación Atmosférica
Quema de combustibles fósiles
Lluvias ácidas
Revolución Industrial
Agujeros en la capa de ozono
Efecto invernadero
CO2: 1750 de 280 ppm a 430 ppm en la actualidad:
Aumento en la temperatura media de la tierra, pasando de 13.7 °C a 14.4 °C:
Podrían aumentar durante el presente siglo entre 1.1 y 6.4 °C y un aumento en el nivel del mar entre 18 y 59 cm lo cual ocasionaría catástrofes como sequías, diluvios, ciclones, mareas altas.

## Slide 6: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde los años 80
Tendencia a la investigación, desarrollo en innovación.
Contribuyan a la mitigación frente al cambio climático.
Sector del Transporte
Se busca alternativas tanto en el ámbito del medio de transporte como en su infraestructura.
Producto, procesos o servicios para generar sostenibilidad ambiental.
Uno de los sectores más contaminantes.
En Ecuador
Investigar alternativas para mejorar las mezclas en caliente pero que sean amigables con el ambiente y una duración óptima.

## Slide 7: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las temperaturas de mezclado y compactación
Son un problema por sus elevados valores de emisiones de gases contaminantes.
Causante de un grave daño ambiental
Se plantea
El uso de nuevas tecnologías para la disminución de las temperaturas de las MAC.
Reducción de la viscosidad del cemento asfáltico mediante el uso del ACP.
Se genera la interrogante
¿Que proceso y en qué cantidades se puede utilizar el Aceite Crudo de Palma para modificar el asfalto y de esta manera obtener una mezcla asfáltica tibia con la cual se pueda reducir la temperatura de producción de la mezcla y la viscosidad del asfalto?

## Slide 8: JUSTIFICACIÓN
Todos tenemos
Compromiso de aportar al mejoramiento de condiciones ambientales.
Ingeniería Civil
Busca una mejor distribución de recursos.
En Ecuador
No existe oferta en cuanto a las MAT.
Reducción de costos.
Alternativas para reducción de impactos ambientales.
Se debe cambiar el pensamiento de solo el uso de MAC
Incursionar en el país en este ámbito y reducir la contaminación ambiental en el Ecuador.

## Slide 9: OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar el desempeño de mezclas asfálticas tibias.
Objetivos específicos
Definir las características del asfalto AC-20.
Obtener el asfalto modificado a partir de la mezcla de aceite crudo de Palma y asfalto.
Diseñar la mezcla asfáltica en caliente y tibia de acuerdo al Método Marshall.
Comparar los resultados en cuanto a estabilidad y flujo.

## Slide 10
MARCO TEÓRICO

## Slide 11
El asfalto
Es el utilizado para mezclas asfálticas viéndose como un material viscoso y pegajoso.
Es una mezcla de hidrocarburos presentándose como un cuerpo viscoso, no cristalino y con su color característico negro.

## Slide 12
Propiedades Físicas del Asfalto
Adhesión y Cohesión
Durabilidad
Susceptibilidad a la temperatura

## Slide 13: LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS
Es la combinación de asfalto y agregados pétreos en proporciones exactas.
Baja rigidez a las temperaturas normales de manejo en planta y colocación en obra.
Alta rigidez a temperaturas altas de servicio para reducir el ahuellamiento.
Baja rigidez y buenas características elásticas a temperaturas bajas de servicio para reducir el riesgo de la aparición de fisuras por cambios de temperatura.

## Slide 14: LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS (MAT)
El término Mezcla Asfáltica Tibia hace referencia a la variedad de tecnologías que permiten bajar las temperaturas de trabajo de las mezclas asfálticas en caliente
Tanto en su etapa de producción en planta como en la etapa de extendido y compactación en la vía.

## Slide 15
Tratado de KYOTO (1997)
Desarrollado por la Comunidad Europea, en respuesta a los gases de efecto invernadero generado por las Mezclas Asfálticas en Caliente.
Se plantea el uso de nuevas técnicas para reducir tal efecto.
A partir de ello, se generan investigaciones, especialmente en USA y Europa, generándose patentes.

## Slide 16: BENEFICIOS DE LAS MAT
Reducción consumo de combustible: 30%
Reducción de emisiones
Polvo: 25-55%
NOx: óxido de nitrógeno: 60-70%
CO2: gas carbónico: 30-40%
CO: monóxido de carbono: 10-30%
Aspectos Técnicos
Reducción de viscosidad
Producción, colocación y compactación a temperaturas menores
Mejora la densidad de la mezcla
Aumento de distancias de transporte.
Apertura al tráfico en menor tiempo.
Menor oxidación del asfalto por gradiente de temperatura.

## Slide 17: MÉTODOS PARA PRODUCIR MAT
Mezclas tibias
Aditivos Orgánicos
Ceras Fisher-Trospch - Sasobit
Ceras Montana-Asphaltan
Aditivos Químicos
Emulsificantes-Evotherm
Proceso de espumación
Indirecto-Zeolita
Directo
Tensoactivos-Cecabase RT
Ceras de Amidas Ácidos Grasos-Licomont

## Slide 18: ESTUDIO DE EMISIONES REALIZADAS EN ARGENTINA
Fecha: Octubre 2008
Temperaturas: Mezcla: 110° C, Compactación: <100° C.
Producto: Cecabase RT, al 0.5% y 6.3 % de Asfalto en la mezcla
Ventajas en medio ambiente |  | 
Tipo de mezcla | Consumo de combustible (Kg/T) | CO2 producido (Kg/T de mezcla)
Mezcla tibia | 5.5 | 17
Mezcla caliente | 7.1 | 22.2
Ahorro | 1.6 | 5.2
Tipo | Mezcla caliente | Mezcla Tibia | Diferencia
CO 2 % | 2.12 | 1.59 | 25%
CO (ppm) | 217 | 151.6 | 30%
Nox (mg/m3 eq. NO2) | 26.8 | 21.5 | 20%
Polvo (mg/m3) | 168 | 21 | 88%

## Slide 19: ACEITE CRUDO DE PALMA
El ACP, es un aceite de origen vegetal que se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma Elaeis guineensis.
240 mil Ha
Santo Domingo y Quinidé
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar.

## Slide 20
TRABAJO DE LABORATORIO

## Slide 21: Muestreo del Cemento Asfáltico AC-20 (ASTM D-140)
El muestreo se realizó del tanque de almacenamiento.
Numeral 3 de la norma, para análisis rutinarios en el asfalto por lo menos se tomará 1 litro y en total se debe tomar 3 muestras

## Slide 22: Muestreo del Aceite Crudo de Palma (INEN-5)
En referencia a la norma INEN-5 que especifica el muestreo para grasas y aceites vegetales y a partir del numeral 3.1 que menciona el tamaño de la muestra, en donde se indica como un mínimo número de envases de plástico muestreados de 1 litro.
Las muestras no deben estar expuestas a la luz solar
    Porcentajes experimentados en el laboratorio de ACP
%ACP | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10
(gr) | 0.8 | 1.4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20
%ACP | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10
 | 0.8 | 1.4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20
W asfalto: 200 gr
Mezcla estable
Asfalto fluido

## Slide 23: PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN EN EL ASFALTO
Densidad Relativa
Punto de Inflamación
Punto de Reblandecimiento (Anillo y esfera)
Penetración a 25° C
Ductilidad a 25° C

## Slide 24: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN
ENSAYO | REFERENCIA
Penetración(mm/10) | 60-70
Reblandecimiento(°C) | 48-55
Índice de Penetración | -1.5 -1.5
Ductilidad(cm) | min 100
Densidad Relativa(gr/cm3) | min 1
Según la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 tabla 810-3.5, para cumplir con la calidad del asfalto a utilizar
Estos parámetros se compararán para todos los ensayos con ACP, de esta manera las propiedades físicas del asfalto modificado no se vea afectado en gran medida en comparación a las iniciales.

## Slide 25: 1.- CARACTERIZACIÓN CEMENTO ASFÁLTICO AC-20
Parámetro | Resultado | Mínimo | Máximo
Penetración (mm/10) | 61 | 60 | 70
Reblandecimiento (°C) | 48.4 | 48 | 55
Índice de Penetración | -1.14 | -1.5 | 1.5
Ductilidad (cm) | 110 | 100 | -
Punto de Inflamación (°C) | 291 | 232 | -
Densidad relativa (gr/cm3) | 1.011 | 1.000 | -
Chart: Muestra
| 0 | 3
Limite Inferior | 232 | 232
Limite Superior | 1
Prom.Inflamación | 291 | 291
Temperatura Inflamación | 286 | 296 | 291
Temperatura de Combustion | 298 | 300 | 299
Prom.Combustión | 299 | 299
Chart: Muestra
| 1 | 2 | 3
Temperaturas Reblandecimiento | 48.05 | 48.85 | 48.4
Limite Inferior | 48 | 48
Limite Superior | 55 | 55
Promedio | 48.4333 | 48.4333
Chart: Muestra
| 1 | 2 | 3
Penetraciones | 60 | 60.5 | 62
Limite Inferior | 60 | 60
Limite Superior | 70 | 70
Promedio | 61 | 61
Inflamación=291°C
Reblandecimiento= 48.4°C

## Slide 26: 2.- EXPERIMENTACIÓN PARA CONOCER PORCENTAJES A UTILIZAR EN ENSAYOS DE VISCOSIDAD
PENETRACIÓN (ASTM D-5)
Chart: % ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1
Penetraciones | 61 | 65 | 68 | 71 | 101 | 107 | 159 | 305
Limite Inferior | 60 | 60
Limite Superior | 70 | 70
Penetración vs % ACP
Porcentajes que cumplen: 0.4 , 0.7 y 1% de ACP

## Slide 27
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO (ASTM D-36)
Chart: % ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1
Temperatura Reblandecimiento | 48.4333 | 45.9333 | 44.1333 | 44 | 43.6667 | 38.6667 | 35.8833 | 30.9667
Limite Inferior | 48 | 48
Limite Superior | 55 | 55
Porcentajes que cumplen: Ninguno
Punto Reblandecimiento vs % ACP

## Slide 28
ÍNDICE DE PENETRACIÓN
El índice de penetración se calcula con las ecuaciones :
Donde:
Pen: valor de penetración en mm/10 a 25°C, 100 gr y 5 segundos.
Tab: punto de reblandecimiento en °C, obtenido por el método de anillo y bola.
Porcentaje ACP | Penetración (mm/10) | Punto de Reblandecimiento(°C) | IP
ASFALTO AC-20 | 61 | 48.4 | -1.14
0.4 | 65 | 45.9 | -1.68
0.7 | 68 | 44.1 | -2.10
1 | 71 | 44.0 | -2.04
2 | 101 | 43.7 | -1.20
3 | 107 | 38.7 | -2.85
5 | 159 | 35.9 | -2.90
10 | 305 | 31.0 | -3.35

## Slide 29
Chart: % ACP
| 0 | 3
Limite Inferior | -1.5 | -1.5
Limite Superior | 1.5 | 1.5
IP | -1.1373 | -1.6757 | -2.1005 | -2.0382 | -1.1957 | -2.8512 | -2.8972 | -3.3473
Índice de Penetración vs % ACP
Porcentajes que cumplen: 2% de ACP

## Slide 30
DUCTILIDAD (ASTM D-113)
Chart: % ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1
Ductilidad | 110 | 110 | 110 | 110 | 102.875 | 94.575 | 84.225 | 71.775
Limite Inferior | 100 | 100
Ductilidad vs % ACP
Porcentajes que cumplen: 0.4, 0.7, 1 y 2% de ACP

## Slide 31
CONCLUSIÓN
Parámetro | % de Aceite Crudo de Palma |  |  |  |  |  |  | 
 | 0% | 0.4% | 0.7% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10%
Penetración | C | C | C | C | N | N | N | N
Reblandecimiento | C | N | N | N | N | N | N | N
IP | C | N | N | N | C | N | N | N
Ductilidad | C | C | C | C | C | N | N | N
N° de Parámetros Cumplidos | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | -
Se considera trabajar con los porcentajes de ACP que cumple con mínimo 2 parámetros de calidad para posteriormente realizar los ensayos de viscosidad.
UTILIZAR EL 0.4%, 0.7%, 1% y 2% DE ACP PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD
C= cumple N= no cumple

## Slide 32
VISCOSIDAD ROTACIONAL (ASTM D-4402)
% ACP Añadido | Temperatura de ensayo (°C) |  | 
 | 80 | 120 | 160
 | Viscosidad (Cp) |  | 
ASFALTO AC-20 | 21400 | 842.5 | 120.0
0.40% | 19300 | 792.5 | 115.5
0.70% | 18050 | 765.0 | 112.5
1% | 17350 | 724.5 | 110.0
2% | 14067 | 660.0 | 102.0

## Slide 33: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ENSAYOS DE VISCOSIDAD
Chart: % ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02
80°C | 21400 | 19300 | 18050 | 17350 | 14067
120°C | 842.5 | 792.5 | 765 | 724.5 | 660
160°C | 120 | 115.5 | 112.5 | 110 | 102
Chart: % ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02
80°C | 0 | 0.098131 | 0.15654 | 0.18925 | 0.34266
120°C | 0 | 0.059347 | 0.091988 | 0.14006 | 0.21662
160°C | 0 | 0.0375 | 0.0625 | 0.083333 | 0.15
Viscosidad vs % ACP
Variación de Visc. vs % ACP

## Slide 34
Chart: Temperatura (°C)
| 80 | 120 | 160
Asfalto AC-20 | 21400 | 842.5 | 140
0.40% | 19300 | 800 | 130
0.7 | 18050 | 765 | 125.5
1% | 17350 | 695 | 108
2 | 14067 | 596 | 99
Temp.mezcla 1 | 190 | 190
Temp.mezcla 2 | 150 | 150
Temp.compactacion 1 | 310 | 310
Temp.compactación 2 | 250 | 250
CURVA VISCOSIDAD vs TEMPERATURA
T. mezclado: 170+-20 Centipoises (Cp)
T. compactación: 280+-30 Centipoises.

## Slide 35
% ACP Añadido | Temperaturas (°C) |  | 
 | Mezcla |  | 
 | Máxima | Mínima | Promedio
ASFALTO AC-20 | 159 | 153 | 156
0.40% | 156 | 151 | 153.5
0.70% | 155 | 150 | 152.5
1% | 152 | 146 | 149
2% | 149 | 143 | 146
% ACP Añadido | Temperaturas (°C) |  | 
 | Compactación |  | 
 | Máxima | Mínima | Promedio
ASFALTO AC-20 | 146 | 140 | 143
0.40% | 144 | 139 | 141.5
0.70% | 143 | 138 | 140.5
1% | 140 | 134 | 137
2% | 137 | 132 | 134.5
Para el diseño de mezclas asfálticas, el 1% como un porcentaje que cumple parámetros de calidad y que logró una disminución de la viscosidad.
Pero al mismo tiempo se va a evaluar e comportamiento de una mezcla asfáltica con el 2% de ACP de tal manera saber si en cuanto a estabilidad y flujo Marshall pueda cumplir con las especificaciones
TEMPERATURAS DE MEZCLA Y COMPACTACIÓN

## Slide 36
Chart: %ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02
Temperatura Mezcla | 156 | 153.5 | 152.5 | 149 | 146
Temperatura Compactación | 143 | 141.5 | 140.5 | 137 | 134.5
Chart: %ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02
Variación Mezcla | 0 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10
Variación Compactación | 0 | 1.5 | 2.5 | 6 | 8.5
Chart: %ACP
| 0 | 4.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02
Variación Mezcla | 0 | 1.6026 | 2.2436 | 4.4872 | 6.4103
Variación Compactación | 0 | 1.049 | 1.7483 | 4.1958 | 5.9441
ANÁLISIS RESULTADOS

## Slide 37
Viscosidad
A medida que se incrementa el contenido de ACP, se consigue reducir la viscosidad de manera que para el 1% de ACP se disminuyó 7 °C con respecto a la temperatura del asfalto AC-20 y para el 2% de ACP se disminuyó 10 °C.
El incremento del contenido de ACP genera un incremento de la variación de la viscosidad, pero a menores temperaturas, a partir de ello se puede considerar como porcentaje óptimo al 1% para evitar que a bajas temperaturas se produzca ahuellamiento de la capa de rodadura por la baja consistencia del asfalto, de manera que el 2% disminuye en exceso la viscosidad.
CONCLUSIONES
UTILIZAR EL 1 Y 2% DE ACP PARA CONTROL DE CALIDAD DEL ASFALTO MODIFICADO

## Slide 38: 3.- CONTROL DE CALIDAD ASFALTO MODIFICADO A 1% Y 2% DE ACP PARA DISEÑO MARSHALL
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
Penetraciones | 61 | 71 | 101
Limite Inferior | 60 | 60
Limite Superior | 70 | 70
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
Temperatura Reblandecimiento | 48.4333 | 44 | 43.6667
Limite Inferior | 48 | 48
Limite Superior | 55 | 55
ENSAYO DE PENETRACIÓN
ENSAYO REBLANDECIMIENTO
NO CUMPLE: 2% DE ACP
NO CUMPLE: 1 Y 2% DE ACP

## Slide 39
Chart: % ACP
| 0 | 3
Limite Inferior | -1.5 | -1.5
Limite Superior | 1.5 | 1.5
IP | -1.1373 | -2.0382 | -1.1957
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
T.Rebland. | 110 | 110 | 102.875
L.Inf | 100 | 100
INDICE DE PENETRACIÓN
ENSAYO DUCTILIDAD
NO CUMPLE: 1% DE ACP
CUMPLEN TODOS

## Slide 40
Chart: % ACP
| 0 | 10
Mín | 232 | 232
T. Inflamación | 291 | 289.5 | 286
T. Combustión | 299 | 297.5 | 296.5
Chart: % ACP
| 0 | 10
Mín | 1 | 1
Densidad | 1.011 | 1.0058 | 1.0041
PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D-92
DENSIDAD RELATIVA ASTM D-70
CUMPLEN TODOS LOS % DE ACP

## Slide 41
Parámetro | % de Aceite Crudo de Palma |  | 
 | 0% | 1% | 2%
Penetración | C | C | N
Reblandecimiento | C | N | N
Índice de Penetración | C | N | C
Ductilidad | C | C | C
Punto de Inflamación | C | C | C
Densidad relativa | C | C | C
Parámetros cumplidos | 6 | 4 | 4
C= cumple N= no cumple
CONCLUSIONES
EL 1% Y 2% DE ACP NO CUMPLEN CON 2 PARÁMETROS DE CALIDAD, PERO CUMPLEN CON MÁS DE LA MITAD DE ELLOS EN FUNCIÓN DEL ASFALTO AC-20
Control de calidad de asfalto
El asfalto AC-20 que se ha muestreado para el estudio, cumple las especificaciones estipuladas en el NEVI-12 .
Se ha obtenido el asfalto modificado con ACP y se ha elegido los porcentajes de ACP óptimos que cumplan la mayoría de las especificaciones que para el 1% de ACP el asfalto no cumple en el ensayo de reblandecimiento y el índice de penetración y para el 2% no cumple en cuanto a la penetración y reblandecimiento con lo cual el porcentaje óptimo queda regido por los parámetros a evaluarse en el diseño Marshall.
UTILIZAR EL 1 Y 2% DE ACP PARA DISEÑO MARSHALL

## Slide 42: Muestreo de agregados (ASTM D-75)
Para tamaño de agregado de 3/4" (19mm) la masa de muestra mínimo es de 25 Kg
Para un tamaño de agregado de 3/8” o menor, la masa de muestra mínima es de 10 Kg
    CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS

## Slide 43
    Abrasión de agregado grueso (ASTM C-131)
    Equivalente de arena (ASTM D-2419)
    Peso específico y absorción de agregado grueso (ASTM D-127)
    Peso específico y absorción de finos (ASTM D-128)
    Límites de consistencia (ASTM D-427)
    Análisis granulométrico (ASTM C-117)

## Slide 44: RESUMEN DE RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN AGREGADOS
Ensayo | Resultados | Especificación NEVI-12 Tabla 811-4.1
Densidad relativa(seca al horno) [gr/cm3] | 2.51 | -
Densidad relativa SSS [gr/cm3] | 2.56 | -
Densidad aparente relativa [gr/cm3] | 2.65 | -
Absorción | 2.0% | -
Desgaste en la Máquina de los Ángeles | 28.3% | max 40%
Ensayo | Resultados | Especificación NEVI-12 Tabla 811-4.2
Densidad relativa(seca al horno) [gr/cm3] | 2.48 | -
Densidad relativa SSS [gr/cm3] | 2.55 | -
Densidad aparente relativa [gr/cm3] | 2.66 | -
Absorción | 2.7% | -
Equivalente de Arena | 81% | minimo 50%
Índice de plasticidad | NP | max 4%
AGREGADO GRUESO
AGREGADO FINO

## Slide 45
DISEÑO MARSHALL

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA
Criterio | Tráfico Alto | 
 | min | max
Número de golpes por cara | 75 | 
Estabilidad(lb) | 1800 | -
Flujo(0.01") | 8 | 14
Vacíos de Aire (%) | 3 | 5
Vacíos de agregado mineral (%) | 13 | -
Vacíos llenos de asfalto (%) | 65 | 75
Parámetros:
Tipo de Tráfico: Alto
Tipo Capa Asfáltica: Capa de rodadura
Tipo de mezcla: Graduación Densa
CRITERIOS MARSHALL
Fuente: tabla 811-4.4 NEVI-12
Tipo de Mezcla (NEVI 812-3.3):
Intensidad de tráfico: mezcla densa
Tipo de diseño a ser utilizado: marshall
Contenido de vacíos: entre 3-5 %

## Slide 47
Chart: Curva Granulométrica TMN:1/2 "
| 19 | 12.7 | 4.75 | 2.36 | 0.3 | 7.4999999999999997E-2
Mezcla | 100 | 90 | 54 | 39 | 15 | 10
Limite Superior | 100 | 100 | 74 | 58 | 21 | 10
Limite Inferior | 100 | 90 | 44 | 28 | 5 | 2
Granulometría final, en función de la granulometría de máxima compacidad  Utilizada para la reducción de vacíos
ESTABILIZACIÓN GRANULOMÉTRICA
Abrir la muestra del material en cada uno de los tamices componentes, tomando los valores medios de las especificaciones.

## Slide 48
  Método Marshall
APLICABLE:
Tamaño máximo de 25 milímetros (1 pulgada) o menos.
Utiliza muestras de prueba estándar de 64 mm (2-1/2 pul.) de alto por 102 mm (4 pul.) de diámetro
CARACTERÍSTICAS:
Análisis de densidad y vacíos
Evaluación de la estabilidad de fluidez de las muestras de prueba.

## Slide 49: Temperaturas de mezcla y compactación:
% ACP Añadido | Temperaturas (°C) |  | 
 | Mezcla |  | 
 | Máxima | Mínima | Promedio
ASFALTO AC-20 | 159 | 153 | 156
1% | 152 | 146 | 149
2% | 149 | 143 | 146
%ACP Añadido | Temperaturas (°C) Compactación |  | 
 | Máxima | Mínima | Promedio
ASFALTO AC-20 | 146 | 140 | 143
1% | 140 | 134 | 137
2% | 137 | 132 | 134.5
AC-20
1% ACP
2% ACP

## Slide 50: Determinación Estabilidad y flujo
Mezclar el agregado y el asfalto caliente en las porciones establecidas
Compactar la mezcla homogénea 75 veces a cada lado
Cuando las probetas están frías extraerlas.
Determinar Gmb de las briquetas compactadas
ASTM D-1559
Determinación Estabilidad y flujo
Determinar Gmm de las mezcla sin compactar

## Slide 51
Mezcla Asfáltica Caliente(MAC)

## Slide 52
Chart: % asf vs. Va
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Va | 7.8955 | 6.5542 | 5.2681 | 4.0117 | 3.3934
 | 4 | 4
 | 1 | 4
Max | 5 | 5
Min | 3 | 3
Chart: % asf. vs Bulk
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Bulk | 2.1847 | 2.1908 | 2.2011 | 2.2197 | 2.2142
 | 2.213 | 2.213
 | 2.15 | 2.213
Chart: % asf. vs Estabilidad
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 2731.7725 | 3068.7925 | 3687.508 | 3714.5005 | 3222.1391
 | 3550 | 3550
 | 1300 | 3550
Min | 1800 | 1800
Chart: % asf vs flujo
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 8.3333 | 10.3333 | 11.3333 | 12 | 13.3333
 | 12.4 | 12.4
 | 6 | 12.4
Max | 14 | 14
Min | 8 | 8

## Slide 53
Chart: % asf. vs VAM
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 13.1671 | 13.3798 | 13.4322 | 13.1613 | 13.8374
 | 13.5 | 13.5
 | 12 | 13.5
Min | 13 | 13
Chart: % asf. vs VAF
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Va | 40.0365 | 51.0307 | 60.7817 | 69.5258 | 75.5119
 | 71 | 71
 | 20 | 71
Max | 75 | 75
Min | 65 | 65
MAC  Asfalto óptimo: 6.1 %

## Slide 54: Mezcla Afáltica Tibia 1% ACP (MAT-1%)

## Slide 55
Chart: % asf vs. Va
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Va | 8.6453 | 7.446 | 5.5092 | 4.0116 | 2.5878
 | 4 | 4
 | 1 | 4
Max | 5 | 5
Min | 3 | 3
Chart: % asf. vs Bulk
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Bulk | 2.1519 | 2.1616 | 2.1889 | 2.2111 | 2.2239
 | 2.206 | 2.206
 | 2.13 | 2.206
Chart: % asf. vs Estabilidad
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 2298.7146 | 2721.5852 | 3060.2827 | 3114.2951 | 3298.0712
 | 3170 | 3170
 | 1300 | 3170
Min | 1800 | 1800
Chart: % asf vs flujo
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 11.3333 | 12 | 13 | 13.3333 | 14.3333
 | 13.5 | 13.5
 | 6 | 13.5
Max | 14 | 14
Min | 8 | 8

## Slide 56
Chart: % asf. Vs VAM
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 14.473 | 14.5358 | 13.9127 | 13.4991 | 13.46
 | 13.7 | 13.7
 | 12 | 13.7
Min | 13 | 13
Chart: % asf. vs VAF
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Va | 40.2679 | 48.7778 | 60.4274 | 70.3187 | 80.8305
 | 70 | 70
 | 20 | 70
Max | 75 | 75
Min | 65 | 65
MAT-1%  Asfalto óptimo: 6 %

## Slide 57: Mezcla Afáltica Tibia 2% ACP

## Slide 58
Chart: % asf vs. Va
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Va | 7.7131 | 6.6363 | 5.2274 | 3.7855 | 2.8244
 | 4 | 4
 | 1 | 4
Max | 5 | 5
Min | 3 | 3
Chart: % asf. vs Bulk
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Bulk | 2.1586 | 2.1712 | 2.1902 | 2.2096 | 2.2132
 | 2.204 | 2.204
 | 2.15 | 2.204
Chart: % asf. vs Estabilidad
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 2842.0237 | 3006.3009 | 3050.0524 | 3098.0976 | 3229.5385
 | 3100 | 3100
 | 1300 | 3100
Min | 1800 | 1800
Chart: % asf vs flujo
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 12.6667 | 14 | 14.6667 | 15.3333 | 16.3333
 | 15.5 | 15.5
 | 6 | 15.5
Max | 14 | 14
Min | 8 | 8

## Slide 59
Chart: % asf. Vs VAM
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 14.2055 | 14.1573 | 13.8609 | 13.5588 | 13.8782
 | 13.8 | 13.8
 | 12 | 13.8
Min | 13 | 13
Chart: % asf. vs VAF
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
%asf vs Va | 45.7041 | 53.1501 | 62.3708 | 72.1254 | 79.7222
 | 72 | 72
 | 20 | 72
Max | 75 | 75
Min | 65 | 65
MAT-2%  Asfalto óptimo: 6 %

## Slide 60
ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Slide 61: ANÁLISIS DESEMPEÑO
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
 | 6.1 | 6 | 6
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
 | 2.213 | 2.206 | 2.204
VARIACIÓN DEL % DE ASFALTO
VARIACIÓN DEL GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA BRIQUETA COMPACTADA

## Slide 62
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
 | 3550 | 3170 | 3100
Estabilidad Mínima | 1800 | 1800
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
 | 12.4 | 13.5 | 15.5
Flujo Mínimo | 8 | 8
Flujo Máximo | 14 | 14
VARIACIÓN DE LA ESTABILIDAD MARSHALL
VARIACIÓN DEL FLUJO

## Slide 63
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
 | 13.5 | 13.7 | 13.8
V.A.M mínimo | 13 | 13
Chart: % ACP
| 0 | 0.01 | 0.02
 | 71 | 70 | 72
V.A.F máximo | 75 | 75
V.A.F mínimo | 65 | 65
VARIACIÓN DEL % DE V.A.M
VARIACIÓN DEL % DE V.A.F
Cuanto más gruesa sea la película de asfalto que cubre las partículas de agregado, más durable será la mezcla

## Slide 64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 65
    Diseño Marshall
Parámetro | Tipo de Mezcla |  | 
 | MAC | MAT-1% | MAT-2%
Estabilidad | C | C | C
Flujo | C | C | N
Se realizó el diseño Marshall para la mezcla asfáltica en caliente y mezcla asfáltica tibia, de manera que se ha conseguido realizarlas en función de las viscosidades y temperaturas indicadas, especificando la granulometría de tipo densa y que para el caso de la mezcla MAC y MAT-1% cumple con las especificaciones estipuladas en la norma NEVI-12.
A partir de los ensayos de viscosidad y control de calidad del asfalto modificado, el porcentaje óptimo para realizar una mezcla asfáltica tibia con una reducción de 7 °C en la temperatura de mezcla y de 6 °C en la temperatura de producción es de 1% de ACP.

## Slide 66
La disminución de las temperaturas de producción no es significativa.
El desempeño de la mezcla MAC y la MAT-1% es de similares características y que cumplen con las especificaciones de diseño Marshall, teniendo en cuenta que la MAT-1% el flujo es más alto, pero la estabilidad disminuye con lo cual los dos tipos de mezclas se las puede utilizar para capa de rodadura teniendo para la MAC un temperatura de mezcla de 156 °C y de compactación de 143 °C y para la mezcla MAT-1% una temperatura de mezcla de 149 °C y de compactación de 137 °C.
El uso de mezclas asfálticas en caliente y su proceso de producción, se define que dichas mezclas, son perjudiciales para la salud y el medio ambiente por el nivel de emisiones de gases generadas.

## Slide 67
  Recomendaciones
Se recomienda utilizar el 1% de ACP en relación al peso del asfalto, como modificador de la viscosidad para realizar el diseño de mezcla asfáltica tibia.
Para el 1% de dosificación de ACP, es recomendable utilizar para el diseño por el método Marshall, la temperatura de mezcla: 149°C y para temperatura de compactación: 137°C.
Se recomienda utilizar el Aceite Crudo de Palma, como reductor de viscosidad del asfalto, siempre y cuando cumpla dicho aceite con los parámetros de calidad exigidos, de manera que pueda disminuir las temperaturas de producción de mezclas asfálticas e investigando varios productores del mismo para tener una referencia de variación de resultados.

## Slide 68
Es importante tomar en cuenta que el ACP puede ser perjudicial a temperaturas de servicio ya que a menores temperaturas el potencial reductor es mayor y eso puede generar ahuellamientos en el pavimento, se recomienda realizar ensayos de deformación como el ensayo de la rueda cargada.
Se recomienda realizar el ensayo de envejecimiento del asfalto por medio de horno de película delgada para tener una idea del cambio de las propiedades después del ensayo.
Los ingenieros civiles podemos ayudar a la disminución de la contaminación del medio ambiente mediante proyectos que sean sustentables.