## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
TEMA: “ANÁLISIS COMPARATIVO DEL HORMIGÓN SIMPLE SIN Y CON FIBRA DE VIDRIO RECICLADA”
AUTOR: RUEDA PILLAJO, ELIZABETH ZOILA
DIRECTOR: ING. DURÁN, RICARDO
CODIRECTOR: ING. BONIFAZ, HUGO. MSc.
SANGOLQUÍ
2015

## Slide 3: TEMA
“ANÁLISIS COMPARATIVO DEL HORMIGÓN SIMPLE SIN Y CON FIBRA DE VIDRIO RECICLADA”

## Slide 4: JUSTIFICACIÓN
El Ecuador se encuentra en una zona de alta peligrosidad sísmica.
La necesidad de utilizar nuevos materiales para la construcción.
Las políticas ambientales obligan a la practica de reciclado de materia prima como la fibra de vidrio.

## Slide 5: OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis comparativo entre el hormigón simple sin y con fibra de vidrio reciclada con resistencia para 21MPa, 24 MPa, 28 MPa, 35 MPa.
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comparar las propiedades mecánicas a compresión y flexión del hormigón simple sin y con fibra de vidrio reciclada.
Determinar el porcentaje óptimo de la fibra de vidrio con respecto al peso de cemento.
Determinar el módulo de elasticidad del hormigón Simple sin y con fibra de vidrio reciclada.

## Slide 6
Hormigón
  Material compuesto que consiste de un medio aglutinante en el que están embebidos partículas y fragmentos de áridos; en el hormigón de cemento hidráulico, el aglutinante está formado por una mezcla de cemento hidráulico y agua

## Slide 7
Normas de Caracterización de los agregados
ASTM C 136 Método para determinar la Granulometría.
ASTM C 127 Densidad aparente Grava y Absorción.
ASTM C 128 Densidad aparente Arena y Absorción.
ASTM C29 Masa unitaria de la grava.
ASTM C 566 Humedad de los Agregados.

## Slide 8: Dosificación de Hormigón Método ACI 211
  Elección del revenimiento.
  Elección del tamaño máximo de agregado.
  Estimación del contenido de aire.
  Cálculo del agua de mezclado.
  Determinación de la resistencia de diseño para 21 MPa, 24 MPa, 28 MPa, 35MPa.
  Determinar la Relación agua- cemento.
  Estimación de las proporciones de estos agregados.
  Ajuste por humedad del agregado.
  Adicionalmente se usa como aditivo el 1% de fibra de vidrio en función del peso del cemento.

## Slide 9: Metodología
Toma de temperatura Norma ASTM. C1064
Resistencias de Diseño (MPa) | Temperatura ( ºC) | 
 | Sin Fibra de vidrio | Con fibra de vidrio
21 | 20 | 23
24 | 22 | 20
28 | 20 | 22
35 | 21 | 21

## Slide 10: Metodología (continuación)
Toma del revenimiento.
Norma ASTM C 143

## Slide 11: Metodología (continuación)
Elaboración de la probetas de hormigón 8 cilindros y 4 vigas de acuerdo a la Norma ASTM C31 para cada diseño.

## Slide 12: Metodología (continuación)
Curado ASTM C 31
Temperatura 23 °C.

## Slide 13: ENSAYO A COMPRESIÓN SIMPLE
Máquina de compresión
Con capacidad de 2000 KN.
Falla tipo corte, corte y cono se presenta por las irregularidades de la superficie del cilindro.
Norma ASTM C 39

## Slide 14: MÓDULO DE ELASTICIDAD
Norma ASTM C 469.
Máquina de compresión con capacidad de 2000 KN.
Compresómetro para determinación del Módulo de Elasticidad.

## Slide 15: RESULTADOS

## Slide 16: RESISTENCIA A COMPRESIÓN f´c= 21 MPa
Chart: TIEMPO (Días)
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28
CON FIBRA 1% | 0 | 13.5325 | 18.244 | 19.0865 | 22.05
SIN FIBRA | 0 | 11.3586 | 17.2809 | 18.2405 | 21.1793
RESISTENCIA f´c=21 MPa A COMPRESIÓN |  | 
TIEMPO (Días) | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
0 | 0 | 0
7 | 11.36 | 13.53
14 | 17.28 | 18.24
21 | 18.24 | 19.09
28 | 21.18 | 22.05

## Slide 17: RESISTENCIA A COMPRESIÓN f´c= 24 MPa
RESISTENCIA f´c=24 MPa A LA COMPRESIÓN |  | 
TIEMPO Días | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
0 | 0 | 0
7 | 12.62 | 15.03
14 | 16.88 | 19.66
21 | 22.69 | 25.73
28 | 24.10 | 26.69
Chart: TIEMPO (Días)
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28
CON FIBRA 1% | 0 | 15.0348 | 19.6646 | 25.7253 | 26.6904
SIN FIBRA | 0 | 12.6248 | 16.8834 | 22.6896 | 24.1012

## Slide 18: RESISTENCIA A COMPRESIÓN f´c= 28 MPa
Chart: TEMPO (Días)
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28
SIN FIBRA | 0 | 18.8058 | 23.1719 | 26.8833 | 29.7933
CON FIBRA 1% | 0 | 22.1407 | 30.317 | 33.2599 | 35.8483
RESISTENCIA f´c=28 MPa A COMPRESIÓN |  | 
TIEMPO (Días) | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
0 | 0 | 0
7 | 18.81 | 22.14
14 | 23.17 | 30.32
21 | 26.88 | 33.26
28 | 29.79 | 35.85

## Slide 19
RESISTENCIA A COMPRESIÓN f´c= 35 MPa
Chart: TIEMPO (Días)
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28
SIN FIBRA | 0 | 26.0859 | 32.809 | 36.1373 | 38.8625
CON FIBRA 1% | 0 | 33.1977 | 38.3033 | 43.1115 | 45.5558
RESISTENCIA f´c=35 MPa A LA COMPRESIÓN |  | 
TIEMPO (Días) | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
0 | 0 | 0.00
7 | 26.09 | 33.20
14 | 32.81 | 38.30
21 | 36.14 | 43.11
28 | 38.86 | 45.56

## Slide 20: ÁNALISIS DE RESULTADOS
Chart: PORCENTAJE DE AUMENTO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SIMPLE SIN Y CON FIBRA DE VIDRIO RECICLADA
| 0 | 21 MPa | 24 MPa | 28 MPa | 35MPa
SIN FIBRA | 0 | 21.1793 | 24.1012 | 29.7933 | 38.8625
CON FIBRA 1% | 0 | 22.05 | 26.6904 | 35.8483 | 45.5558
PORCENTAJE | 0 | 0.041108 | 0.10743 | 0.20323 | 0.17223

## Slide 21: Comparación del Módulo de Elasticidad de las diferentes resistencias.
 | Resistencias Obtenidas |  | 
RESISTENCIA DE DISEÑO (MPa) | Sin fibra (MPa) | Con fibra (MPa) | Porcentaje (%)
0 | 0 | 0 | 0
21 | 24485 | 26040 | 6.35
24 | 24033 | 24433 | 1.66
28 | 21871 | 24118 | 10.27
35 | 23792 | 25114 | 5.56
Chart: RESISTENCIA VS MÓDULO DE ELASTICIDAD
| 21 | 24 | 28 | 35
Sin fibra (Mpa) | 24484.7345 | 24033.0622 | 21871.4256 | 23791.5505
Con fibra (Mpa) | 26040.4887 | 24433.0969 | 24118.1784 | 25113.8348
Porcentaje (%) | 6.354 | 1.6645 | 10.2725 | 5.5578

## Slide 22: ENSAYO A FLEXIÓN
Norma ASTM C 78
Máquina a flexión con capacidad de 50 KN.
Módulo de Rotura
R=

## Slide 23: Resistencia f´c=21 MPa a Flexión
Chart: TIEMPO (Días)
| 7 | 14 | 21 | 28
CON FIBRA 1% | 2.2054 | 4.1146 | 4.2928 | 4.762
SIN FIBRA | 2.1814 | 3.9554 | 4.1528 | 4.1594
RESISTENCIA f´c= 21 MPa A FLEXIÓN |  | 
TIEMPO | SIN FIBRA | CON FIBRA
(Días) | (MPa) | (MPa)
7 | 2.18 | 2.21
14 | 3.96 | 4.11
21 | 4.15 | 4.29
28 | 4.16 | 4.76

## Slide 24: Resistencia f´c=24 MPa a Flexión
Chart: TIEMPO (Días)
| 7 | 14 | 21 | 28
CON FIBRA 1% | 3.7127 | 4.2892 | 4.6972 | 5.204
SIN FIBRA | 3.6429 | 4.1305 | 4.3734 | 4.5897
RESISTENCIA f´c= 24 MPa A FLEXIÓN |  | 
TIEMPO (Días) | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
7 | 3.64 | 3.71
14 | 4.13 | 4.29
21 | 4.37 | 4.70
28 | 4.59 | 5.20

## Slide 25: Resistencia f´c=28 MPa a Flexión
Chart: TIEMPO (Días)
| 7 | 14 | 21 | 28
CON FIBRA 1% | 4.146 | 5.1968 | 5.9978 | 6.1572
SIN FIBRA | 3.3777 | 4.4843 | 4.6068 | 4.8072
RESISTENCIA f´c= 28 MPa A FLEXIÓN |  | 
TIEMPO (Días) | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
7 | 3.38 | 4.15
14 | 4.48 | 5.20
21 | 4.61 | 6.00
28 | 4.81 | 6.16

## Slide 26: Resistencia f´c=35 MPa a Flexión
RESISTENCIA f´c= 35 MPa A FLEXIÓN |  | 
TIEMPO (Días) | SIN FIBRA (MPa) | CON FIBRA (MPa)
7 | 4.11 | 4.28
14 | 5.10 | 5.36
21 | 5.10 | 5.43
28 | 4.94 | 5.44
Chart: TIEMPO (Días)
| 7 | 14 | 21 | 28
SIN FIBRA | 4.1065 | 5.0977 | 5.0962 | 4.9419
CON FIBRA 1% | 4.2763 | 5.3575 | 5.4267 | 5.4442

## Slide 27
Chart: PORCENTAJE DE AUMENTO DEL HORMIGÓN SIMPLE SIN Y CON FIBRA DE VIDRIO RECICLADA
| 0 | 21 Mpa | 24MPa | 28MPa | 35MPa
CON FIBRA 1% | 0 | 4.762 | 5.204 | 6.1572 | 5.4442
SIN FIBRA | 0 | 4.1594 | 4.5897 | 4.8072 | 4.9419
PORCENTAJE (%) | 0 | 0.14486 | 0.13383 | 0.28083 | 0.10164
RESISTENCIA DE DISEÑO

## Slide 28: CONCLUSIONES
Las fibras de vidrio reciclada, incrementan la resistencia a la compresión en un 20% de la resistencia de diseño.
El uso de fibras de vidrio recicladas producen un incremento del módulo de elasticidad de hasta un 10.27% en comparación con el hormigón, los cuales son aplicables estructuralmente.
Las fibras de vidrio recicladas, producen un incremento a la flexión de hasta un 28% lo que le hace a la estructura más flexible y ayuda a que no se destruyan completamente.

## Slide 29: CONCLUSIONES
Las fibras de vidrio recicladas son muy económicas con referencia a las comerciales lo que quiere decir que la producción del Hormigón es ecológico y durable.
La resistencia a corte de los hormigones con fibra de vidrio reciclada permiten un comportamiento dúctil de las estructuras y disminuyen los daños sobre las mismas.
Finalmente podemos concluir que los hormigones con fibras de vidrio recicladas, pueden trabajar estructuralmente, pero no sustituye a ningún elemento convencional en la mayoría de sus aplicaciones.

## Slide 30: RECOMENDACIONES
Se recomienda que la investigación se continúe, utilizando diferente resistencias e incrementar el porcentaje de fibra de vidrio reciclada.
Con esta investigación, es necesario mencionar que la implementación de hormigones con fibra de vidrio reciclada en el país es una propuesta innovadora y eficaz para las construcciones.
La fibra de vidrio reciclada se deberían utilizar más cada día debido a las ventajas que ofrecen para su aplicación como el aislante, reducción de agrietamientos y el incremento de la resistencia.

## Slide 31
Gracias