## Slide 1: RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS DE CORTE Y RUGOSIDAD EN OPERACIONES DE ACABADO PARA SUPERFICIES CÓNCAVAS Y CONVEXAS PARA ALUMINIO EN-AW-7075 APLICANDO LA METODOLOGÍA TAGUCHI
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
MECÁNICO
Kleber Leonardo Castro Vera
Tribunal
Ing. Luis Segura
Ing. Byron Cortes
Ing. Emilio Tumipamba.
Dr. Marcelo Mejía

## Slide 2: ESQUEMA
INTRODUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
TRABAJO EXPERIMENTAL
MAQUINADO
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PARÁMETROS
ESTADO DEL CONOCIMIENTO
OBJETIVOS

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
ALEACIONES DE ALUMINIO, 2do
INCREMENTO DE USOS Y APLICACIONES
AUTOMOTRIZ, AVIACIÓN, PRÓTESIS Y AEROESPACIAL
REDUCE PESO DE MAQUINARÍA, COSTO
FÁCIL MAQUINADO Y RECICLAJE

## Slide 4
CNC
Originó el desarrollo de máquinas herramientas, versatilidad
Uso y aplicación
Industria producción manufactura e investigación
Maquinaria
Generación de superficies libres, diversidad de materiales

## Slide 5: OBJETIVOS
GENERAL
Encontrar la influencia de los parámetros de corte (velocidad de corte, avance, trayectoria y profundidad de corte) en el fresado, para superficies cóncavas y convexas en aluminio EN-AW-7075.

## Slide 6
ALCANCE
Mecanizado de probetas cóncavas y convexas con la optimización de los factores para obtener una rugosidad de mejor calidad a la de las pruebas realizadas, con sus diferentes parámetros de corte, para el aluminio EN-AW-7075.

## Slide 7: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
CAD/CAM, Diseño mecánico, procesos de manufactura
Aplicación
Desarrollo, investigación.
Optimización de recursos, reducción de costos
Ayuda social

## Slide 8: PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO 7075
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ALUMINO 7075 |  |  | 1018
Resistencia última de tensión | Mpa/Ksi | 570/82 | 400
Límite de elasticidad | Mpa/Ksi | 505/73 | 220
Dureza | HB (Brinell) | 78 | 116
Resistencia última a la fractura | Mpa/Ksi | 330/48 | 
Módulo de elasticidad | GPa | 10.4 | 
Apariencia
Peso
Maquinabilidad
Propiedades físicas, mecánicas
Costo. 1,25$/2,38$

## Slide 9: MECANIZADO
El mecanizado es una gran colección de procesos de manufactura designados a la remoción de material.
Diseño necesitado , especificaciones.
Mecanizado

## Slide 10: FRESADO
Proceso de Maquinado
Remoción de material
Herramienta de corte con múltiples dientes de corte

## Slide 11: MECANIZADO DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
Fácil y rápido
Fuerzas de corte menores que el acero
Esfuerzos sobre la herramienta de corte menor
Energía consumida
Excelente conductividad
Coeficiente de fricción alto
vf = Avance (mm/min)
fz = Avance por diente (mm/diente) (espesor de viruta)
zc = Número efectivo de dientes.

## Slide 12: PROFUNDIDAD DE CORTE
ae = Profundidad de corte radial (mm).
ap = Profundidad de corte axial (mm).
Ap=0,15*(Diámetro herramienta)
Ae=0,25mm

## Slide 13: FRESADO RADIAL
De= Diámetro efectivo.
R= Radio de la herramienta.
Ap= Profundidad de corte axial.
El diámetro efectivo es definido como el diámetro real de la fresa.
R
Ap
De
Vc
Nr
Fz
vz

## Slide 14: Altura de vértice(scallop) y picado(paso).
En el fresado radial, se crea una tira que no se corta entre las dos pasadas de corte.

## Slide 15: FRESA NO INCLINADA FRENTE A FRESA INCLINADA
Velocidad de corte mínima más alta.
Optimización de la vida útil de la formación de viruta.
Mejor acabado superficial

## Slide 16: SUPERFICIES LIBRES O CURVAS
GAUGE LOCAL:
GAUGE POSTERIOR:
GAUGE GLOBAL:
Punto de corte de contacto > Superficie
Puntos diferentes de la superficie de contacto
Áreas de no corte chocan con la herramienta

## Slide 17: MECANIZADO DE SUPERFICIES CÓNCAVAS Y CONVEXAS
Máquinas herramientas adecuadas
Parámetros correctos de corte
Tener en cuenta costo de la máquina herramienta
Sistemas de evacuación de viruta

## Slide 18: TRAYECTORIA DE MECANIZADO
Tiempo de mecanizado
Mejora de la calidad superficial
Menos trabajo de acabado
Mayor productividad
Vida útil de la herramienta de corte
Secuencia de puntos de contacto de corte.

## Slide 19: ACABADO SUPERFICIAL
Material de trabajo, condición composición
Velocidad de corte
Avance
Geometría de la herramienta
Fluido de corte
Máquina
Desbaste
Semi acabado
Procesos previos
Pequeñas irregularidades en la superficie

## Slide 20
RUGOSIDAD SUPERFICIAL
El valor promedio del perfil de rugosidad es determinado a partir de las desviaciones sobre la línea central dentro de la longitud de evaluación.

## Slide 21: Rugosidad superficial producida por diferentes métodos de producción.

## Slide 22: MÉTODO TAGUCHI
Industria, estudios científicos
No requiere cálculos complejos
Optimización de procesos
Método Taguchi
Investiga como parámetros
Afectan en el desempeño de un proceso

## Slide 24: METROLOGÍA
Disminuye la inseguridad en las medidas
Genera un rango de tolerancia.
Estudia las mediciones de las magnitudes
Certificando su normalización

## Slide 25: MATERIALES MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y PARÁMETROS

## Slide 26: HERRAMIENTA DE CORTE
HERRAMIENTA |  | 
Marca | Mastercut | 
Modelo | 81685 | 
Característica | Punta redonda | 
Filos de corte | 2 | 
Trabajo | End Mill | 
D1 | 5 mm | 
L1 | 22 mm | 
L2 | 70 mm | 
D2 | 10 mm | 
Ángulos de incidencia aproximados | 
Ángulo de incidencia primario | 8°
Ángulo de incidencia secundario | 12°
Ángulo de salida | 25°
Revestimiento | Power A
Dureza | 1000HV (Vickers)
Espesor de revestimiento | 2-4 µm
Estabilidad térmica | 900°C
Fresado de acabado velocidad y avance |  | Milímetro por diente
Material | Velocidad de corte (m/minuto) | Ø
 |  | Hasta 6,35mm
Aleaciones de aluminio | 183-366 | 0,0254-0,0750

## Slide 27: FLUIDO DE CORTE
Material
Especificaciones
Vida de la herramienta
Acabado de superficie
Limpieza después del mecanizado
Efectos sobre la salud
Seguridad y salud del operador
Costo
SOLUBRE OIL D
Emulsión 25:1.
Aluminio y aleaciones
Enfriamiento

## Slide 28: MAQUINARIA

## Slide 29: RUGOSÍMETRO TAYLOR SURF 5
Determina electrónicamente el perfil de la pieza en una sección transversal

## Slide 30: FACTORES Y NIVELES PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO TAGUCHI
Material | Aluminio 7075. 50x15x200mm
Herramienta | Punta esférica, 5 mm, 2 flancos
Material Herramienta | Carburo
Centro de mecanizado | FADAL VMC 3016
 | FACTORES | UNIDADES | NIVELES |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3
A | Velocidad de corte | m/min | 60 | 50 | 40
B | Avance | (mm/min) | 975 | 586 | 367
C | Trayectoria | - | Una vía | Paralela | Zig-zag
D | Profundidad de corte | (mm) | 0,2 | 0,4 | 0,7
Materiales y herramientas
Factores escogidos y sus niveles

## Slide 31: EJEMPLO DE CÁLCULO

## Slide 34: APLICACIÓN DEL MÉTODO TAGUCHI
Grados de libertad de la matriz de parámetros
DF=(n1-1) x nf +(n1-1) x (n1-1) x ni
DF= (3-1)x 4+(3-1)x (3-1)x3
DF=20
n1=número de niveles de los factores.
nf= número de factores.
ni= número de interacciones
AO
Herramienta ingenieril
Simplifica, elimina
Diseño estadístico

## Slide 35
El AO, L27 tiene (DF=26) tiene 27 filas y 13 columnas este es el arreglo seleccionado para el experimento.
 | NÚMERO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRUEBA N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 | A | B | AXB | AXB | C | AXC | AXC | BXC | D | ,---- | BXC | ,--- | ,---
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1
12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2
18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3
19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2
20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3
21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1
22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1
23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2
24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3
25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3
26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1
27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2

## Slide 36: Combinación de niveles y factores para la superficie cóncava y convexa.
Prueba N° | (A) Velocidad de corte (m/min) | (B) Avance(mm/min) | ( C ) Trayectoria | (D) Profundidad de corte(mm)
1 | 60 | 975 | Una vía | 0,2
2 | 60 | 975 | Espiral | 0,4
3 | 60 | 975 | ZiG-Zag | 0,7
4 | 60 | 586 | Una vía | 0,4
5 | 60 | 586 | Espiral | 0,7
6 | 60 | 586 | ZiG-Zag | 0,2
7 | 60 | 367 | Una vía | 0,7
8 | 60 | 367 | Espiral | 0,2
9 | 60 | 367 | ZiG-Zag | 0,4
10 | 50 | 975 | Una vía | 0,4
11 | 50 | 975 | Espiral | 0,7
12 | 50 | 975 | ZiG-Zag | 0,2
13 | 50 | 586 | Una vía | 0,7
14 | 50 | 586 | Espiral | 0,2
15 | 50 | 586 | ZiG-Zag | 0,4
16 | 50 | 367 | Una vía | 0,2
17 | 50 | 367 | Espiral | 0,4
18 | 50 | 367 | ZiG-Zag | 0,7
19 | 40 | 975 | Una vía | 0,7
20 | 40 | 975 | Espiral | 0,2
21 | 40 | 975 | ZiG-Zag | 0,4
22 | 40 | 586 | Una vía | 0,2
23 | 40 | 586 | Espiral | 0,4
24 | 40 | 586 | ZiG-Zag | 0,7
25 | 40 | 367 | Una vía | 0,4
26 | 40 | 367 | Espiral | 0,7
27 | 40 | 367 | ZiG-Zag | 0,2

## Slide 37: DISEÑO Y MAQUINADO DE PROBETAS

## Slide 38: SIEMENS NX
Aeroespacial
Automotriz
Dispositivos médicos
Moldes
Torneado
Fresado de múltiples ejes
Hilo erosión
Piezas especiales

## Slide 39: MAQUINADO DE LAS PROBETAS
Superficie cóncava mecanizada
Superficie convexa mecanizada

## Slide 40: MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD
Recorrido:5.6 mm
Cut –off: 0.8
Temperatura: 22.50°C
Velocidad de 2mm/s
Ra (µm) | ʎ (mm) | Recorrido
0,006…0,02 | 0,08 | 0,56 o 2,16
0,02…0,1 | 0,25 | 1,75 o 3,5
0,1….2 | 0,8 | 5,6 o 7,2
2….10 | 2,5 | 10 o 17,5
10…80 | 8 | 32 o 56
Ra(µm) | Magnificación
50 | X100
25 | X200
10 | X500
5 | X1000
2,5 | X2000
1 | X5000
0,5 | X10000
0,25 | X20000
0,1 | X50000
0,05 | X100000

## Slide 41: DATOS EXPERIMENTALES PARA SUPERFICIES CÓNCAVAS
Prueba N° | (A) Velocidad de corte (m/min) | (B) Avance (mm/min) | ( C ) Trayectoria | (D) Profundidad de corte(mm) | Ra1 (µm) | Ra2 (µm) | Ra3 (µm) | Rpromedio (µm)
1 | 60 | 975 | Una vía | 0,2 | 0,62 | 0,52 | 0,56 | 0,567
2 | 60 | 975 | Espiral | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,423
3 | 60 | 975 | ZiG-Zag | 0,7 | 0,64 | 0,31 | 0,47 | 0,473
4 | 60 | 586 | Una vía | 0,4 | 0,39 | 0,3 | 0,345 | 0,345
5 | 60 | 586 | Espiral | 0,7 | 0,27 | 0,5 | 0,385 | 0,385
6 | 60 | 586 | ZiG-Zag | 0,2 | 0,48 | 0,74 | 0,61 | 0,610
7 | 60 | 367 | Una vía | 0,7 | 0,38 | 0,47 | 0,425 | 0,425
8 | 60 | 367 | Espiral | 0,2 | 0,79 | 0,64 | 0,715 | 0,715
9 | 60 | 367 | ZiG-Zag | 0,4 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,800
10 | 50 | 975 | Una vía | 0,4 | 0,62 | 0,75 | 0,639 | 0,670
11 | 50 | 975 | Espiral | 0,7 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,450
12 | 50 | 975 | ZiG-Zag | 0,2 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,433
13 | 50 | 586 | Una vía | 0,7 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,247
14 | 50 | 586 | Espiral | 0,2 | 0,64 | 0,42 | 0,5 | 0,520
15 | 50 | 586 | ZiG-Zag | 0,4 | 0,6 | 0,64 | 0,62 | 0,620
16 | 50 | 367 | Una vía | 0,2 | 0,24 | 0,37 | 0,32 | 0,310
17 | 50 | 367 | Espiral | 0,4 | 0,42 | 0,22 | 0,34 | 0,327
18 | 50 | 367 | ZiG-Zag | 0,7 | 0,87 | 0,88 | 0,79 | 0,847
19 | 40 | 975 | Una vía | 0,7 | 0,41 | 0,34 | 0,36 | 0,370
20 | 40 | 975 | Espiral | 0,2 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,540
21 | 40 | 975 | ZiG-Zag | 0,4 | 0,6 | 0,57 | 0,55 | 0,573
22 | 40 | 586 | Una vía | 0,2 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,540
23 | 40 | 586 | Espiral | 0,4 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,527
24 | 40 | 586 | ZiG-Zag | 0,7 | 0,64 | 0,7 | 0,72 | 0,687
25 | 40 | 367 | Una vía | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,39 | 0,380
26 | 40 | 367 | Espiral | 0,7 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,567
27 | 40 | 367 | ZiG-Zag | 0,2 | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 0,660

## Slide 42: DATOS EXPERIMENTALES PARA SUPERFICIES CONVEXAS.
Prueba N° | (A) Velocidad de corte (m/min) | (B) Avance (mm/min) | ( C ) Trayectoria | (D) Profundidad de corte (mm) | Ra1 (µm) | Ra2 (µm) | Ra3 (µm) | Rmean (µm)
1 | 60 | 975 | Una vía | 0,2 | 0,385 | 0,155 | 0,258 | 0,266
2 | 60 | 975 | Espiral | 0,4 | 0,519 | 0,443 | 0,412 | 0,458
3 | 60 | 975 | Zig-zag | 0,7 | 0,446 | 0,48 | 0,43 | 0,452
4 | 60 | 586 | Una vía | 0,4 | 0,285 | 0,146 | 0,301 | 0,244
5 | 60 | 586 | Espiral | 0,7 | 0,57 | 0,493 | 0,488 | 0,517
6 | 60 | 586 | Zig-zag | 0,2 | 0,49 | 0,467 | 0,522 | 0,493
7 | 60 | 367 | Una vía | 0,7 | 0,305 | 0,253 | 0,528 | 0,362
8 | 60 | 367 | Espiral | 0,2 | 0,409 | 0,398 | 0,456 | 0,421
9 | 60 | 367 | Zig-zag | 0,4 | 0,506 | 0,55 | 0,48 | 0,512
10 | 50 | 975 | Una vía | 0,4 | 0,393 | 0,513 | 0,654 | 0,520
11 | 50 | 975 | Espiral | 0,7 | 0,496 | 0,501 | 0,524 | 0,507
12 | 50 | 975 | Zig-zag | 0,2 | 0,723 | 0,668 | 0,691 | 0,694
13 | 50 | 586 | Una vía | 0,7 | 0,211 | 0,216 | 0,473 | 0,300
14 | 50 | 586 | Espiral | 0,2 | 0,588 | 0,988 | 0,791 | 0,789
15 | 50 | 586 | Zig-zag | 0,4 | 0,74 | 0,826 | 0,837 | 0,801
16 | 50 | 367 | Una vía | 0,2 | 0,403 | 0,241 | 0,277 | 0,307
17 | 50 | 367 | Espiral | 0,4 | 0,603 | 0,618 | 0,582 | 0,601
18 | 50 | 367 | Zig-zag | 0,7 | 0,703 | 0,721 | 0,706 | 0,710
19 | 40 | 975 | Una vía | 0,7 | 0,553 | 0,511 | 0,565 | 0,543
20 | 40 | 975 | Espiral | 0,2 | 0,7 | 0,625 | 0,706 | 0,677
21 | 40 | 975 | Zig-zag | 0,4 | 0,797 | 0,857 | 0,836 | 0,830
22 | 40 | 586 | Una vía | 0,2 | 0,669 | 0,238 | 0,338 | 0,415
23 | 40 | 586 | Espiral | 0,4 | 0,759 | 0,692 | 0,766 | 0,739
24 | 40 | 586 | Zig-zag | 0,7 | 0,784 | 0,813 | 0,959 | 0,852
25 | 40 | 367 | Una vía | 0,4 | 0,424 | 0,412 | 0,382 | 0,406
26 | 40 | 367 | Espiral | 0,7 | 0,743 | 0,756 | 0,631 | 0,710
27 | 40 | 367 | Zig-zag | 0,2 | 0,819 | 0,779 | 0,796 | 0,798

## Slide 43: ANOVA
Fuente | DF | S | V | Valor F | % P
Velocidad de corte (A) | 2 | 0,010 | 0,005 | 0,26 | 1,68
Avance (B) | 2 | 0,021 | 0,010 | 0,52 | 3,51
Trayectoria ( C ) | 2 | 0,198 | 0,099 | 5,21 | 33,05
Profundidad de corte (D) | 2 | 0,011 | 0,005 | 0,26 | 1.83
Error | 18 | 0,359 | 0,019 |  | 59,73
(ST) Total | 26 | 0,599 |  |  | 100
Fuente | DF | S | V | Valor F | % P
Velocidad de corte (A) | 2 | 0,290 | 0,145 | 20,71 | 32,58
Avance (B) | 2 | 0,005 | 0,002 | 0,28 | 0,59
Trayectoria ( C ) | 2 | 0,461 | 0,230 | 32,85 | 51,79
Profundidad de corte (D) | 2 | 0,003 | 0,001 | 0,14 | 0,40
Error | 18 | 0,131 | 0,007 |  | 14,64
Total | 26 | 0,890 |  |  | 100
SUPERFICIE
CÓNCAVA.
SUPERFICIE
CONVEXA.

## Slide 44: PRUEBA DE HIPÓTESIS
En un trabajo de investigación se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes; la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1).
El análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula (Ho).
Cuando se rechaza la (Ho) significa que el factor estudiado a influido significativamente en los resultados y se acepta la hipótesis alternativa(H1)

## Slide 45: PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA SUPERFICIE CÓNCAVA
FA(0,05:2:18)=3,55
Se acepta la hipótesis nula
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
Ho : (A1)<=(A2)
H1: (C1)=/(C2)
FC(0,05:2:18)=3,55

## Slide 46: Es útil para comparar varianzas de dos distribuciones

## Slide 47: Predicción de la rugosidad óptima superficie convexa.
Velocidad de corte (A) =50 mm/min , Avance (B)= 586 mm/min, Trayectoria (C)= Un vía , Profundidad de corte (D)= 0,7mm.

## Slide 48: Predicción de la rugosidad óptima superficie convexa.
Velocidad de corte (A)= 60 m/min, Avance (B)= 367 m/min, Trayectoria (C)= una vía , Profundidad de corte (D)= 0,2 mm.

## Slide 49: OPTIMIZACIÓN
.
Ropt(convexa)= 0,417 + 0,536 + 0,374 + 0,54 -3* 0,553 = 0,208 µm.
Ropt(cóncava)= 0,491 + 0,497 + 0,428 + 0,494 -3*0,519 = 0,353 µm.
Nivel | Velocidad de corte (A), (µm) | Avance (B) (µm) | Trayectoria (C) (µm) | Profundidad de corte (D) (µm)
1 | 0,527 | 0,500 | 0,428 | 0,543
2 | 0,491 | 0,497 | 0,494 | 0,518
3 | 0,538 | 0,558 | 0,633 | 0,494
Delta | 0,047 | 0,061 | 0,205 | 0,049
Rank | 4 | 2 | 1 | 3
Rmean | 0,519(µm) |  |  | 
Nivel | Velocidad de corte (A) (µm) | Avance (B) (µm) | Trayectoria (C) (µm) | Profundidad de corte (D), (µm)
1 | 0,414 | 0,5497 | 0,374 | 0,540
2 | 0,581 | 0,572 | 0,601 | 0,568
3 | 0,663 | 0,536 | 0,682 | 0,55
Delta | 0,249 | 0,036 | 0,308 | 0,028
Rank | 2 | 3 | 1 | 4
Rmean | 0,553(µm) |  |  | 
Tablas de evaluación de los niveles según sus factores.

## Slide 50: VALIDACIÓN
F(1;18)= 4,413.
Ve1= 0,019;
Ve2 =0,007.
R = 3; Repeticiones.
Neff=número efectivo de replicaciones.
Vt= 2 y 4 ;es el número total de grados de libertad relacionado con los factores que influyen significantemente en la respuesta.
Superficie | Valor esperado | Prueba con valores óptimos
Cóncava | 0,353 µm ±0,193 µm | 0,230 µm
Convexa | 0,208 µm ± 0,126 µm | 0,242 µm
±0,193 µm
± 0,126 µm

## Slide 51: CONCLUSIONES
Acorde al estudio del análisis Anova, para el método experimental Taguchi, los factores significantes que influyen estadísticamente en la variación de la rugosidad superficial.
 |  | Estadísticamente significante | 
Designación | Factores | Cóncava / % | Convexa/ %
A | Velocidad de corte | x | / 33,05%
B | Avance | x | x
C | Trayectoria | / 32,58% | / 51,79%
D | Profundidad de corte | x | x

## Slide 52
Después de considerar las tablas de resultados anova y las gráficas de los efectos principales para las superficies cóncavas y convexas, la rugosidad mínima puede ser encontrada con los valores de los factores.
La validación del método de optimización del experimento, proporciona un promedio de rugosidad .
PARÁMETROS | Superficie | 
 | Cóncava | Convexa
Velocidad de corte | 50 (m/min) | 60 (m/min)
Avance | 586(mm/min) | 367 (mm/min)
Trayectoria | Una vía | Una vía
Porfundidad de corte | 0,7 (mm) | 0,2 (mm)
Superficie | Valor esperado | Prueba con valores óptimos | Mejor resultado pruebas iniciales | % mejora
Cóncava | 0,353 µm ±0,193 µm | 0,230 µm | 0,247 µm | 6,80%
Convexa | 0,208 µm ± 0,126 µm | 0,242 µm | 0,266 µm | 9,10%

## Slide 53: RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Un estudio, realizado en una máquina de 5 ejes, se obtuvo un resultado promedio de rugosidad 0.210 µm para superficie cóncava y 0.185 µm para la superficie convexa, en el proceso de optimización.
Realizar un análisis del aumento de la velocidad de corte en función del diámetro de la herramienta, más no del diámetro efectivo, para analizar las diferencias y efectos que con llevan la elección de velocidades de corte y avance diferentes a las recomendadas.

## Slide 54
Diseñar otro experimento adicionando el factor de profundidad radial, con tres niveles, ya que este parámetro genera un scallop o altura de vértice en cada pasada, y esto puede influir en el resultado de la rugosidad superficial.
Analizar la eficiencia del refrigerante para la optimización del mecanizado en las probetas, haciendo pruebas sin refrigerante .