## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA
“Síntesis y caracterización de nanopartículas de plata a partir del extracto de fruto de carrasquilla (Berberis hallii) y evaluación de su actividad fotocatalítica”
AUTORA: GEOVANNA VICTORIA ARROYO PARDO
DIRECTOR: ING. CUMBAL, LUIS. PhD.
SANGOLQUÍ
2018

## Slide 2
“Síntesis y caracterización de nanopartículas de plata a partir del extracto de fruto de carrasquilla (Berberis hallii) y evaluación de su actividad fotocatalítica”
INTRODUCCIÓN
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
Notes: La industria textil se caracteriza por ser una de las actividades más contaminantes, debido a los residuos que genera y los altos consumos de agua, energía y reactivos químicos. Las aguas residuales generadas dependen de los procesos llevados a cabo, los parámetros más significativos son la DQO, la DBO, los sólidos totales, el AOX, toxicidad, carga orgánica, color, conductividad y, en ocasiones, el nitrógeno. El pH puede ser básico o ácido en función de los colorantes utilizados y, en algunos casos, puede haber presencia de metales (CAR/PL, 2002).
Las operaciones de acabado químico traspasan a las aguas residuales gran cantidad de productos de escasa biodegradabilidad. Algunos productos utilizados, como antipolillas, antimoho son similares a los plaguicidas y biocidas (CAR/PL, 2002).
El agua de la industria textil generalmente mantiene niveles de DBO5 de alrededor de 1600 mg/L, por lo que puede utilizar diferentes sistemas de tratamiento, entre ellos los reactores anaerobios. Estos reactores son los únicos capaces de deshacer los enlaces AZO que presentan las tintas utilizadas en el teñido. Los valores de pH comunes en la industria textil son ideales para el proceso y las aguas son fácilmente degradables en forma anaerobia a un costo muy bajo, lo que hace a esta tecnología óptima y cada vez más utilizada (IMBRIUM, 2010).

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Colorantes: - polares
- poco volátiles
- Resistentes a los procesos de biodegradación
Emplear catalizadores con el sol como fuente de energía
Industria textil los colorantes son moléculas sintéticas que incluyen en su estructura grupos azo, antraquinona, oxazina, tiazina o estilbeno
Azul de metileno
Safranina

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Nanotecnología
Metabolitos secundarios
Compuestos fenólicos: Antocianinas: protección de planta y coloración
escala nano (10-9 m).
Los metales en forma de nanomateriales exhiben propiedades físico químicas

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Distribución geográfica
páramos arbustivos de los Andes y están a una altitud de 2400m
Composición química
x dextrosa, glucosa, levulosa, fructosa, ácido málico y tartárico, goma, pectina, vitamina C
delfinidina-3glucósido, cianidina-3 glucósido, peonidina-3 glucósido, malvidina-3 glucósido
Familia: Berberidaceae
Género: Berberis
Especie: Berberis hallii
Nombre común: carrasquilla
Fruto de Berberis hallii
(Arroyo G., et al., 2016).
Notes: Resveratrol que ayuda a reforzar las defensas del organismo y retarda el envejecimiento.

## Slide 6: INTRODUCCIÓN
Objetivos
Sintetizar y caracterizar nanopartículas de plata a partir de extracto de Carrasquilla (Berberis hallii) y evaluación de su actividad fotocatalítica en tintes textiles
Obtener el extracto pigmentado de carrasquilla mediante maceración con un solvente polar.
Establecer las condiciones óptimas para la síntesis de nanopartículas usando el pigmento de carrasquilla.
Caracterizar las muestras obtenidas utilizando técnicas espectroscópicas, microscópicas, de difracción y con pruebas electroquímicas.
Evaluar el porcentaje de degradación fotocatalítica de colorantes sintéticos asistida por nanopartículas de plata.

## Slide 7: MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra filtrada
Extracción de grasas
Concentrar el extracto
Licuado en el solvente
Preparación del material vegetal
T: 40 °C
P: 61-70 mbar
V: 125 rpm
rotavapor, marca Buchi R-210 profesional
Filtración al vacío
Berberis hallii
Notes: Para conseguir los objetivos, se trabajó con los inóculos I5 antes e I5 después del tratamiento de aguas residuales textiles, los cuales fueron proporcionados por el laboratorio de microbiología ambiental del centro de investigaciones científicas.
Los inóculos fueron activados en medio mineral Jiang, modificado por Moncayo y Ayala en el 2010.
Se realizó un primer aislamiento en Agar Nutriente, PDA, MRS y MS con el afán de potencial el crecimiento de microorganismos no fastidiosos, hongos, bacilos grampositivos y estafilococos respectivamente.

## Slide 8: MATERIALES Y MÉTODOS
Alícuota de muestra
Muestra homogénea
Conservación de la solución
Evaluación de la estabilidad en el tiempo del material vegetal
Actividad antioxidante del extracto
Ensayo TCP
Ensayo DPPH
2,2-difenil-1-picrilhidracilo
765nm
517nm
Notes: Para conseguir los objetivos, se trabajó con los inóculos I5 antes e I5 después del tratamiento de aguas residuales textiles, los cuales fueron proporcionados por el laboratorio de microbiología ambiental del centro de investigaciones científicas.
Los inóculos fueron activados en medio mineral Jiang, modificado por Moncayo y Ayala en el 2010.
Se realizó un primer aislamiento en Agar Nutriente, PDA, MRS y MS con el afán de potencial el crecimiento de microorganismos no fastidiosos, hongos, bacilos grampositivos y estafilococos respectivamente.

## Slide 9: MATERIALES Y MÉTODOS
Síntesis de nanopartículas de plata utilizando extracto vegetal como agente reductor-protector
pH-metro marca MP -512 digital
Modificación de pH de extracto con NaOH 1N
Solución AgNO3 1mM o 10mM
Incubación a baño María, T: 40 °C en 1h
AgNPs 10mM de AgNO3
AgNPs 10mM de AgNO3 purificadas
Centrifugaciones 10000 y 12000 rpm
15min
Catión del metal + compuesto reductor ⇒ metal con valencia cero + compuesto oxidado

## Slide 10: MATERIALES Y MÉTODOS
Técnicas de Caracterización espectroscópicas
Espectroscopia ultravioleta-visible
Dynamic Light Scattering
Microscopio electrónico de barrido en modo de transmisión STEM
Tamaño de partícula en suspensión acuosa
espectroscopia de emisión de fotones 300-800nm
Técnicas de Caracterización microscópicas
tensión 30kV, modo de escaneo resolution, WD: 5,8nm

## Slide 11: MATERIALES Y MÉTODOS
Técnicas de Caracterización de difracción
Voltametría cíclica
Respuesta corriente-potencial.
4 números de cruces de parada y que corra de -1,2 a 1,2 eV el rango de SHE vs SCE. A una velocidad de 0,05 V/s.
Pruebas electroquímicas de extracto y agnps
Difracción de rayos X
Interpretación de difractogramas

## Slide 12: MATERIALES Y MÉTODOS
Degradación de colorantes asistido por nanopartículas de plata
Lámpara simulador solar
Liofilizador frezze dryer
30cm de distancia muestra-rayo de luz y potencia de 387W.
Porcentaje de degradación de colorantes

## Slide 13: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estabilidad en el tiempo del material vegetal
Estabilidad del extracto vegetal, observación UV-vis al transcurso de 60 días
Espectro UV-vis de los polifenoles y estabilidad del fruto carrasquilla
(Abril Díaz et al., 2010)
(Hernández Díaz, 2013)

## Slide 14: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actividad antioxidante extracto y agnps en solución AgNO3 10mM
Actividad antioxidante |  |  | 
Concentración 5mg/ml |  |  | 
Ensayo | Absorbancia 517nm | (%) de radicales libres de DPPH (r^2=0,99) | Volumen de muestra (mL)
control | 0,4283 |  | 
m1promedio | 0,124 | 28,96 | 0,25
AgNPs a 10mM | 0,1106 | 25,82 | 0,25
Los compuestos del extracto contribuyen a la actividad antioxidante
capacidad de reducción química en relación con una capacidad de reducción equivalente de ácido gálico
Contenido de fenoles totales |  |  | 
Concentración 5mg/mL |  |  | 
Ensayo | Absorbancia 765nm | mg AG/L (y=0,0052x+0,0953, | Equivalentes de ác. gálico (mg ác.gálico/ g Carrasquilla)
 |  | r^2=0,98) | 
promedio | 0,849 | 142,21 | 28,442
(McDonald et al., 2001)
(B. Kumar & Smita, 2016)
(Sowndhararajan & Kang, 2013)

## Slide 15: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Síntesis de AgNPs utilizando extracto vegetal como agente reductor-protector
7,5
9
12,5
pH
pH: 12,5
Síntesis: 75%
pH: 9
Síntesis: 42,5%
pH: 7,5
Síntesis: 20%
Extracto mg/mL
10
20
40
60
(Abril Díaz et al., 2010)

## Slide 16: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Síntesis de AgNPs utilizando extracto vegetal como agente reductor-protector
cantidad de materia orgánica con la que se reduce la plata y su posterior nucleación formando las AgNPs.
Observación UV-vis de las agnps según el estudio concentración vs variación de pH
20mg/mL
(Lic & Botasini, n.d.)
(Hernández Díaz, 2013)

## Slide 17: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas de Caracterización: Espectroscopia Uv-vis para AgNPs con la cinética de estabilidad vs tiempo
AgNPs con solución AgNO3 1mM, b) AgNPs con solución AgNO3 10mM
Cinética de crecimiento de nanopartículas de plata
(B. Kumar et al., 2015)

## Slide 18: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas de Caracterización: Nanoscan y DLS para AgNPs
a)
b)
AgNPs con solución AgNO3 1mM, b) AgNPs con solución AgNO3 10mM

## Slide 19: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas de Caracterización: Microscópicas
Imágenes STEM de agnps preparadas con solución de AgNO3 a) 1mM y b) 10mM
a)
b)

## Slide 20: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas de Caracterización: XRD para nanopartículas de plata preparadas con solución de AgNO3 a) 1mM y b) 10mM.
a)
b)
(Narayanan & Sakthivel, 2008)
(Noruzi, Zare, Khoshnevisan, & Davoodi, 2011)
picos | fcc
37,96° | 111
44,09° | 200
64,32° | 220
77,29° | 311
picos | compuesto
31,54° | NaCl
28,23° | KCl
picos | compuesto
46,03° | 
64,47° | 

## Slide 21: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas de Caracterización: Pruebas Electroquímicas extracto y nanopartículas de plata preparadas con AgNO3 (1 y 10mM)
Voltametría cíclica del extracto respecto a las nanopartículas
Muestra | HOMO | GAP | LUMO | Longitud de onda (nm)
AgNPs preparadas con solución de AgNO3 1mM |  | 3,03eV |  | 409
AgNPs preparadas con solución de AgNO3 10mM |  | 2,99eV |  | 414
Muestra | HOMO | GAP | LUMO | Longitud de onda (nm)
AgNPs preparadas con solución de AgNO3 1mM |  | 3,03eV |  | 409
AgNPs preparadas con solución de AgNO3 10mM |  | 2,99eV |  | 414
Grupo funcional catequina, antocianidina básica
ecuación de Plank-Eisntein
(Wang, Liu, Qu, Wang, & Huang, 2017)

## Slide 22: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  Degradación de colorantes asistida por nanopartículas de plata preparadas con AgNO3 (1 y 10mM) y carrasquilla
Degradación del colorante (MB) asistida por AgNPs
Cinéticas lineales de MB + AgNPs:
modelo de primer orden
a)
b)
Azul de metileno
(Edison & Sethuraman, 2012)
(Kansal, Singh, & Sud, 2007)
0,17mg/mL
0,2mg/mL

## Slide 23: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  Degradación de colorantes asistida por nanopartículas de plata preparadas con AgNO3 10mM y carrasquilla
Degradación del colorante (S) asistida por AgNPs
Cinética lineal de S + AgNPs:
modelo de primer orden
Safranina
(Mokashi et al., 2012)
0,05mg/mL

## Slide 24: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
  Degradación de colorantes asistida por nanopartículas de plata preparadas con AgNO3 10mM y carrasquilla
Degradación del colorante (S+MB) asistida por AgNPs
Cinética lineales de S+MB + AgNPs:
modelo de segundo orden
Safranina + Azul de metileno
0,1mg/mL
(Mokashi et al., 2012)
(Xia, Xiong, Lim, & Skrabalak, 2009)

## Slide 25: CONCLUSIONES
La obtención del extracto pigmentado de carrasquilla mediante maceración con un solvente polar, permitió mantenerlo a pH ácido y conservarlo seco como materia prima para la síntesis de AgNPs.
Excelente la estabilidad y actividad antioxidante del extracto asegura la síntesis de AgNPs.
Se estableció que las condiciones óptimas para realizar la síntesis de las nanopartículas fueron: concentración de extracto, 20mg/mL; pH~12,5; tiempo de temperatura de incubación de 1h; proceso de purificación, con centrifugaciones a 10000 y 12000rpm por 15min y posterior liofilización.
Hubo diferencias de porcentaje de remoción del colorante azul de metileno utilizando distintas AgNPs.
La safranina se degrado alrededor del 50%, conservando su coloración al finalizar el ensayo.
La actividad catalítica de las AgNPs depende del método de síntesis de nanopartículas, ya que relaciona el tamaño y morfología resultantes. Además, la estructura cristalina, el área superficial específica.
Notes: Esto en beneficio de la remediación biológica y preservación del agua.
http://es.123rf.com/photo_14572775_gota-de-agua-pura-con-una-imagen-de-la-vida-marina-en-las-manos-la-preservacion-de-la-pureza-de-los-.html

## Slide 26: RECOMENDACIONES
Para realizar una caracterización completa de las AgNPs y del extracto vegetal se recomienda emplear otras técnicas, como FTIR, que permita identificar las biomoleculas del extracto que interactúan con las AgNPs.
En el proceso de optimizar la síntesis de AgNPs, se requiere un control del tamaño de AgNPs para evitar un valor alto de desviación estándar, por ejemplo aumentar la concentración del precursor o el volumen de extracto.
En cada ensayo de degradación se recomienda hacer la acción catalítica de AgNPs y S, con el fin de obtener la molécula de mineralización y comprobar si no afecta al ambiente.
Notes: Esto en beneficio de la remediación biológica y preservación del agua.
http://es.123rf.com/photo_14572775_gota-de-agua-pura-con-una-imagen-de-la-vida-marina-en-las-manos-la-preservacion-de-la-pureza-de-los-.html

## Slide 27: AGRADECIMIENTOS
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Centro de Nanociencia y nanotecnología
Ing. Luis Cumbal, PhD.
Investigadora en nanomateriales orgánicos e híbridos
Yolanda Angulo, PhD.
Jefe del Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales
Alexis Debut, PhD
Técnico del laboratorio de Caracterización de Nanomateriales
Ing. Karla Vizuete
Técnico del centro de Nanociencia y nanotecnología
Ing. Carina Stael
Notes: Esto en beneficio de la remediación biológica y preservación del agua.
http://es.123rf.com/photo_14572775_gota-de-agua-pura-con-una-imagen-de-la-vida-marina-en-las-manos-la-preservacion-de-la-pureza-de-los-.html