## Slide 1
“ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE PULPA CELULÓSICA A PARTIR DE RESIDUOS VEGETATIVOS DE TRES VARIEDADES DE PLATANO (Musa paradisiaca L.) PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL BLANCO”.
AUTOR: PONCE QUEZADA, GISSELA ESTEFANIA
DIRECTORA: Ph.D SANCHEZ LLAGUNO, SUNGEY NANEY
SANTO DOMINGO
2019

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
(Greenpeace, 2006).
10%
(Jeproll , 2009)
224 137 ha
RETEMA (2016)
Palmira (2017)
220 t de residuos
por cada ha
95% no son aprovechados
(Reinoso, 2009).
61,1% de celulosa
descomposición abierta sin control
(Reinoso, 2009).
(Calle Estrada, 2014).

## Slide 3: OBJETIVOS
Estudiar el proceso de obtención de pulpa celulósica a partir de residuos vegetativos de tres variedades de plátano (Musa paradisiaca L.) como materia prima en la elaboración de papel blanco, en la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas.
GENERAL
Evaluar tres variedades de plátano para extraer pulpa celulósica las cuales cumplan con los estándares de calidad requeridos para la elaboración del papel blanco.
Comparar el comportamiento de las hojas, pseudotallo y raquis de plátano en el proceso de obtener celulosa de óptima calidad.
Determinar el efecto en la etapa de blanqueamiento que ocasione el proceso y reproceso realizado a la pulpa celulósica.
ESPECIFICOS
Ha: Las variedades de plátano estudiadas afectan la calidad de la pulpa celulósica a obtener (Barraganete, Maqueño, Dominico).
Ho: Las variedades de plátano estudiadas no afectan la calidad de la pulpa celulósica a obtener ( Barraganete, Maqueño, Dominico).
Ha: Los tipos de residuos estudiados producen la misma cantidad de pulpa celulósica (Hojas, Pseudotallo y Raquis).
Ho: Los tipos de residuos estudiados no producen la misma cantidad de pulpa celulósica (Hojas, Pseudotallo y Raquis).
Ha: Los ciclos de blanqueo dados a la pulpa celulósica infieren en el proceso de obtención del papel blanco (Proceso – Reproceso).
Ho: Los ciclos de blanqueo dados a la pulpa celulósica no infieren en el proceso de obtención del papel blanco (Proceso – Reproceso).
HIPOTESIS

## Slide 4: Diseño Experimental
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación Política
País: Ecuador
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón: Santo Domingo
Parroquia: Luz de América
Sector: km 35 Vía Quevedo
Ubicación Geográfica
Factores | Niveles
Variedades de plátano (V) | v1= Barraganete v2= Maqueño v3= Dominico
Residuos de cosecha (R) | r1= Hojas r2= Raquis r3= Pseudotallo
Ciclos (C) | c1= Proceso c2= Reproceso
Factores y niveles del experimento

## Slide 5
Tratamientos a comparar.
Diseño Experimental:
Esquema trifactorial (AxBxC) en un D.B.C.A.
Tabla 2. Tratamientos a comparar en el estudio de la obtención de pulpa celulósica a partir de residuos vegetativos de tres variedades de plátano (Musa paradisiaca L.) para la elaboración de papel blanco.
Unidades experimentales:
54 UE
Repeticiones:
Tres repeticiones en cada tratamiento (18 tratamientos).
Análisis Funcional:
Prueba de significancia de Tukey al 5 %.

## Slide 6: MÉTODOS
Obtención de la materia prima.
2 kg

## Slide 7
    Elaboración de papel blanco
Secado
60ºC
48 horas
2 kg
Molienda
Cocción
(NaOH) 0,5 m: 20 g
90ºC
1er Reposo
8 días
1er Tamizado y 1er Lavado

## Slide 8
    Elaboración de papel blanco
Blanqueo
2do Reposo
2do Tamizado y 2do Lavado
30%.
24 horas
Moldeado

## Slide 9
Prensado
24 horas
Secado
Hoja de papel:
48 horas,
60ºC
    Elaboración de papel blanco
REPROCESO:
Cocción
1er Reposo
1er Tamizado y 1er Lavado
Blanqueo
2do Reposo
2do Tamizado y 2do Lavado

## Slide 10
Variables a Medir
Espesor (mm)
Casey (1990)
Gramaje ()
Densidad aparente ()
Casey (1990)
Casey (1991)
Rendimiento (%)

## Slide 11
Cenizas (%)
Variables a Medir
(Kirk, Sawyer, & Egan, 1996).
pH
UNIT-ISO 6588:1998
2 horas
3 gramos
30 ml

## Slide 12
Humedad (%)
Variables a Medir
(Nielsen, 1998)
2h a 90° C
Fibra (%)
NTE INEN-ISO 6865
Disi-Fiber

## Slide 13
Variables a Medir
Color del papel
Rugosidad del papel
Resistencia al rasgado (N)

## Slide 14
RESULTADOS Y DISCUSION
Factor A | Gramaje
Barraganete | 988,10 (B)
Maqueño | 1126,06 (C)
Dominico | 807,36 (A)
Factor B | Gramaje
Hojas | 1839,77 (B)
Raquis | 586,43 (A)
Pseudotallo | 495,32 (A)
Factor C | Gramaje
Proceso | 1091,91 (B)
Reproceso | 855,77 (A)
Gramaje ()
988,10
807,36
1126,06
1091,91
855,77
1839,77
586,43
495,32
TAPPI
> ISO 11108: papel documento= 70
Gonzales (2010) mayor o igual a 250 : cartón
deslignificación y eliminación de ceras, pectinas y resinas

## Slide 15
Espesor (mm)
Factor A | Espesor
Barraganete | 2,40 (B)
Maqueño | 2,65 (B)
Dominico | 1,93 (A)
Factor B | Espesor
Hojas | 4,03 (C)
Raquis | 1,75 (B)
Pseudotallo | 1,20 (A)
Factor C | Espesor
Proceso | 2,61 (B)
Reproceso | 2,04 (A)
4,03
1,75
1,20
2,61
2,04
2,65
1,93
2,40
> NTE INEN 2904:2015 = 0,06 mm
> Papel Bond = 0,08-0,11 mm
= CARTONLAB (2017) cartón compacto:1-3mm.
= Gonzales (2010) cartón mayor o igual a 3 mm
deslignificación y eliminación de ceras, pectinas y resinas
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 16
Factor A | Densidad Ap.
Barraganete | 0,38 (A)
Maqueño | 0,39 (A)
Dominico | 0,42 (B)
Factor B | Densidad Ap.
Hojas | 0,45 (C)
Raquis | 0,34 (A)
Pseudotallo | 0,41 (B)
Factor C | Densidad Ap.
Proceso | 0,40 (A)
Reproceso | 0,40 (A)
Densidad aparente ()
0,38
0,42
0,39
0,45
0,34
0,41
0,40
0,40
< Grupo Pochteca (2015) 0.5 voluminosos hasta 0.75 comprimidos
CONDORI (2010) NaOH= baja densidad.
Compresión
Encolantes ni almidón
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 17
Factor A | Rendimiento
Barraganete | 24,63 (B)
Maqueño | 28,93 (C)
Dominico | 20,20 (A)
Factor B | Rendimiento
Hojas | 31,33 (C)
Raquis | 22,38 (B)
Pseudotallo | 20,04 (A)
Factor C | Rendimiento
Proceso | 28,13 (B)
Reproceso | 21,04 (A)
Rendimiento (%)
24,63
20,20
28,93
31,33
22,38
20,04
28,13
21,04
<Aguilar-Rivera (2014) = 32.05%
>CONDORI (2010) = 26.10%
<Alvarez Nuñez, Paredes Medina (2010)
<Hojas 36,3%
<Raquis 30,6%
<Pseudotallo 35,3%:
<Barba (2002) pulpeo químico 40-60%
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 18
Factor A | Resistencia al Rasgado
Barraganete | 39,86 (A)
Maqueño | 47,75 (A)
Dominico | 44,15 (A)
Factor B | Resistencia al Rasgado
Hojas | 75,54 (B)
Raquis | 29,0 (A)
Pseudotallo | 27,22 (A)
Factor C | Resistencia al rasgado
Proceso | 39,99 (A)
Reproceso | 47,85 (A)
Resistencia al Rasgado (N)
27,22
75,54
29,0
39,86
44,15
47,75
39,99
47,85
> Torres (2000) “Samarkanda alto gramaje” 38.317 N
>Torres (2000) Samarkanda coloreado 70.664 N
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 19
Factor A | Ceniza
Barraganete | 2,72 (A)
Maqueño | 2,0 (A)
Dominico | 2,19 (A)
Factor B | Ceniza
Hojas | 3,33 (B)
Raquis | 1,69 (A)
Pseudotallo | 1,88 (A)
Factor C | Ceniza
Proceso | 2,64 (A)
Reproceso | 1,96 (A)
Cenizas (%)
2,72
2,19
2,0
3,33
1,69
1,88
1,96
2,64
= Ricoh (2013) papeles sin recubrimiento 15% o menor.
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 20
Factor A | pH
Barraganete | 5,60 (A)
Maqueño | 5,72 (AB)
Dominico | 5,77 (B)
Factor B | pH
Hojas | 5,55 (A)
Raquis | 5,74 (B)
Pseudotallo | 5,80 (B)
Factor C | pH
Proceso | 5,70 (A)
Reproceso | 5,70 (A)
pH
5,60
5,77
5,72
5,55
5,74
5,80
5,70
5,70
< ISO 11108: pH 7,5 - 10,0
MEJÍA (2000) pH<5
agentes alcalinos o neutros.
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 21
Factor A | Humedad
Barraganete | 10,25 (A)
Maqueño | 9,51 (A)
Dominico | 9,30 (A)
Factor B | Humedad
Hojas | 9,12 (A)
Raquis | 10,0 (A)
Pseudotallo | 9,94 (A)
Factor C | Humedad
Proceso | 9,58 (A)
Reproceso | 9,79 (A)
Humedad (%)
10,25
9,51
9,30
9,12
10,0
9,94
9,58
9,79
>NTE INEN 2904:2015 5%-8%,
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 22
Factor A | Fibra
Barraganete | 61,37 (A)
Maqueño | 68,47 (A)
Dominico | 67,0 (A)
Factor B | Fibra
Hojas | 63,44 (A)
Raquis | 69,61 (A)
Pseudotallo | 63,77 (A)
Factor C | Fibra
Proceso | 59,74 (A)
Reproceso | 71,48 (B)
Fibra (%)
59,74
71,48
63,44
69,61
63,77
61,37
67,0
68,47
<Gonzales (2010). papel y cartón Kraft 80%
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 23
Factor A | Color
Barraganete | 3,59 (A)
Maqueño | 4,26 (B)
Dominico | 4,25 (B)
Factor B | Color
Hojas | 3,42 (A)
Raquis | 4,07 (B)
Pseudotallo | 4,60 (C)
Factor C | Color
Proceso | 3,16 (A)
Reproceso | 4,90 (B)
Color del papel
3,59
4,25
4,26
3,42
4,07
4,60
3,16
4,90
Ligeramente Beige Perla
Ligeramente Arena Claro
Ligeramente Beige Perla
Ligeramente Arena Claro
MOHAPATRA (2010) lignina
Ligeramente Beige Perla
Ligeramente Arena Claro
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 24
Factor A | Rugosidad
Barraganete | 2,52 (A)
Maqueño | 3,03 (B)
Dominico | 3,31 (C)
Factor B | Rugosidad
Hojas | 2,21 (A)
Raquis | 3,21 (B)
Pseudotallo | 3,45 (B)
Factor C | Rugosidad
Proceso | 2,85 (A)
Reproceso | 3,05 (B)
Rugosidad del papel
3,03
2,52
3,31
2,21
3,31
3,45
2,85
3,05
Ligeramente Rugoso
Jaramillo-Valle (2017) compactación y dirección fibra.
Rugoso
Ligeramente Rugoso
Rugoso
Ligeramente Rugoso
Rugoso
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 25
Interacción (AxBxC)
RESULTADOS Y DISCUSION

## Slide 26
CONCLUSIONES
Factor A (Variedades)
Maqueño
Rendimiento 28,93%
Físicas y ópticas: Cartón
2,65 mm
1126,06g/m2
0,39 g/cm3
47,75N
Ligeramente Beige Perla
Ligeramente Rugoso
Papel de plátano es acido pH 5,72
Ha: afectan la calidad de la pulpa celulósica
Factor B (Residuos)
Hojas
Rendimiento 31,33%
Físicas: Cartón
4,03 mm
1839,77/m2
0,45 g/cm3
75,54N
Ópticas: mas bajo por lignina
Pseudotallo
Ligeramente Beige Perla
Ligeramente rugosa.
hipótesis Ho: no producen la misma cantidad de pulpa celulósica
Papel a base de residuos es acido

## Slide 27
CONCLUSIONES
Factor C (Ciclo)
Reproceso
Pasta más pura y de mayor calidad
Deslignificación y eliminación de ceras, pectinas y resinas
hipótesis Ha: infieren en el proceso de obtención del papel blanco
Beige Perla y una textura ligeramente rugosa.
No afectó cenizas, humedad y pH del papel.
Interacción A*B*C
Maqueño-Hojas-Proceso
Rendimiento 38,27%
Cartón voluminoso
5 mm
2325,28 g/m2
0,47 g/cm
Proceso: Arena claro y Rugoso
Papel acido, cenizas 3,5%; humedad 6,75%
Dominico-Tallo-Reproceso
papel menos voluminoso 0,53 g/cm3,
Beige Perla
Ligeramente Liso.

## Slide 28
RECOMENDACIONES
Para la elaboración de papel a base de plátano (Musa paradisiaca L.) con características semejantes a cartón, se recomienda la variedad Maqueño, con la parte vegetativa Hojas y con el ciclo proceso por sus óptimos resultados.
Para la obtención de un papel más refinado se recomienda el uso de la variedad Dominico, con su parte vegetativa Tallo con el ciclo reproceso
Para evitar el envejecimiento prematuro del papel, se recomienda el uso de agentes alcalinos o neutralizantes
Se recomienda el uso de materiales que llenan los vacíos en la hoja como cargas encolantes y almidón, para evitar el aire entre las fibras, obteniendo papeles más compactos por lo tanto más rígidos y resistentes.
En futuras investigaciones es importante que se realice una evaluación económica en cuanto a la extracción de pulpa celulósica a partir de residuos vegetativos de plátano para medir la rentabilidad en la elaboración del papel

## Slide 29
GRACIAS POR SU ATENCIóN