## Slide 1
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
“DETERMINACIÓN DE ESPECTROS TÉRMICOS Y CONDICIONES DE HUMEDAD EN MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS Y CERRADAS, MEDIANTE SENSORES Y CONTROL OPERATIVO CON SOFTWARE DE ASISTENCIA REMOTA”
Autores: Silva Córdova, Jaime Andrés
Sosa Cunalata, Evelyn Alexandra
Director de Proyecto: Ing. Morales Muñoz, Byron Omar, MSc.
Sangolquí, 2021

## Slide 2
Índice de Proyecto
01
05
Planteamiento del problema
Objetivos del Proyecto
Fundamentos Teóricos
02
Justificación
03
04
Instalación del sistema de sensores
06
10
Modelos de predicción de temperatura del pavimento
Conclusiones
Recomendaciones
11
Temperaturas en las mezclas asfálticas
07
Condiciones de humedad en las mezclas asfálticas
08
Ecuación de correlación
09

## Slide 3
Planteamiento del Problema
01

## Slide 4
1
4
3
Redes viales sufren de diversos deterioros y no se encuentran preparadas para afrontar el cambio climático.
Falta de planificación
Uso de las mismas prácticas
2
Las mezclas asfálticas son las más utilizadas en obras de construcción de carreteras.
Los efectos climatológicos ejercen un impacto significativo en el comportamiento de los pavimentos.

## Slide 5
Justificación
02

## Slide 6
Las redes viales son un medio importante para potenciar el desarrollo del sistema económico, social y cultural de un país.
Establecer consideraciones técnicas que se deben manejar tanto en la elaboración de la mezcla asfáltica como en su colocación in situ.
La inversión que se requiere para la ejecución, construcción y/o rehabilitación de este tipo de proyectos es alta.
La conservación de la infraestructura vial es imprescindible.

## Slide 7
Objetivos del proyecto
03

## Slide 8
Evaluar el comportamiento de las mezclas asfálticas abiertas y cerradas en función del cambio de temperatura y humedad mediante el uso de sensores acoplados a un sistema de control de recopilación de datos simultáneamente con un software de asistencia remota, para determinar el desempeño de la capa de rodadura de un pavimento flexible.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 9
6
5
4
3
2
1
1
Caracterizar los agregados y el bitumen a utilizarse en las mezclas asfálticas según las normativas técnicas.
4
Analizar la base de datos obtenidos de los espectros térmicos y de humedad en el transcurso del día mediante un software de asistencia remota.
2
Elaborar las mezclas asfálticas abiertas y cerradas de acuerdo a especificaciones generales MOP-001-F 2002.
5
Determinar del gradiente térmico de las mezclas asfálticas abiertas y cerradas a partir del procesamiento de datos analizadas según las condiciones climáticas de la zona de estudio.
3
Medir mediante sensores la variación de temperatura y de humedad en el pavimento considerando las condiciones climáticas y meteorológicas de la zona.
6
Establecer consideraciones técnicas para el control de temperaturas y de humedad en planta, transporte y conformación del pavimento in situ según las condiciones de la zona.
Objetivos Específicos

## Slide 10
Fundamentos Teóricos
04

## Slide 11
Pavimento Flexible
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2002
Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2002
Pavimento
Superficie artificial o estructura utilizada como revestimiento del suelo, compuesta por varias capas de materiales diferentes que actúa como elemento de soporte o circulación de vehículos y peatones
Pavimento
Flexible

## Slide 12
Mezcla asfáltica densa o cerrada
Mezcla asfáltica porosa, drenante o abierta
Porcentaje de vacíos < 6 %
Agregados con muchos finos
Porcentaje de vacíos > 12%
Rápida filtración del agua
Mayor cantidad de agregados gruesos
Mezclas Asfálticas
Combinación de asfalto y agregados minerales pétreos en proporciones exactas que se utiliza en pavimentos

## Slide 13
01
Rendimiento
Cambio del estado del pavimento o cómo las estructuras del pavimento cumplen sus funciones previstas con el uso
02
Influyen en el rendimiento del pavimento
Factores
Fuente: Ankit, G., Kumar, P., & Rastogi, R. ,2011

## Slide 14
Efecto de los factores ambientales en los pavimentos
03
02
01
Humedad
Cantidad de agua contenida en un material
Temperatura
La cantidad de energía calórica que tiene un cuerpo
Radiación
La radiación solar es la energía que emite el sol y se difunde por medio de ondas electromagnéticas.
Fuente: Ankit, G., Kumar, P., & Rastogi, R. ,2011

## Slide 15
Agregados | 
Mina | San Ramón
Cantón | Latacunga
Provincia | Cotopaxi
Parroquia | Mulaló
Tipo | Macizo rocoso, sedimentario
Coordenadas | N 771088
 | E 9916753
Mezclas Asfálticas Abiertas
Norma | Característica | Unidad | Especificación |  | Resultados | Observación
ASTM D2419/ INV E 133 | Equivalente de Arena | % | 45 | - | 73.00 | OK
INEN 861 / ASTM C 131 | Desgaste en máquina de los Ángeles | % | - | 40 | 31 | OK
INEN 698 / ASTM C 142 | Materiales deletéreos | % | - | 1 | 0.51 | OK
INEN 857 / ASTM C 127 | Gravedad Específica del Agregado Grueso |  | NE |  | 2.71 | OK
 | Absorción del Agregado Grueso | % | NE |  | 3.53 | OK
INEN 856 / ASTM C 128 | Gravedad Específica del Agregado Fino |  | NE |  | 2.66 | OK
 | Absorción del Agregado Fino | % | NE |  | 4.49 | OK

## Slide 16
Mezclas Asfálticas Abiertas
Norma | Características | Unidad | Especificación |  | Resultado | Observaciones
INEN 917 /ASTM D-5 | Penetración a 25°C | 1/10mm | 40 | - | 57.56 | OK
INEN 920 /ASTM D-36 | Punto de Reblandecimiento | °C | 55 | - | 57.95 | OK
INEN 916 / ASTM D-113 | Ductilidad | cm | 50 | - | 120 | OK
ASTM D-92 | Punto de Inflamación | °C | 232 | - | 245 | OK
ASTM D-70 | Gravedad Específica | g/ml | 0.9 | - | 0.99 | OK
Características | Unidad | Especificación INVIAS |  | Resultado | Observaciones
Cántabro Seco | % | - | 25 | 19.25 | OK
Cántabro Húmedo | % | - | 35 | 22.21 | OK
Permeabilidad | s | - | 15 | 12.008 | OK
Porcentaje de vacíos | % | 15 | - | 22.56 | OK
Densidad de Bulk máxima | g/ml | - | - | 2.067 | OK
Asfalto óptimo | % | 3 | 6 | 4.3 | OK
Asfalto + Aditivo Adherente
Propiedades Mecánicas

## Slide 17
Mezclas Asfálticas Cerradas
Agregados | 
Mina | El Colibrí
Cantón | Rumiñahui
Provincia | Pichincha
Parroquia | Sangolquí
Tipo | Macizo rocoso, magmáticas
Coordenadas | N 788700
 | E 9960200
Norma | Características | Unidad | Especificación |  | Resultados | Observación
ASTM D2419/ INV E 133 | Equivalente de Arena | % | 45 | - | 71.00 | OK
INEN 861 / ASTM C 131 | Desgaste en máquina de los Ángeles | % | - | 40 | 26 | OK
INEN 857 / ASTM C 127 | Gravedad Específica del Agregado Grueso | - | NE |  | 2.71 | OK
 | Absorción del Agregado Grueso | % | NE |  | 2.50 | OK
INEN 856 / ASTM C 128 | Gravedad Específica del Agregado Fino | - | NE |  | 2.75 | OK
 | Absorción del Agregado Fino | % | NE |  | 2.02 | OK

## Slide 18
Mezclas Asfálticas Cerradas
Norma | Características | Unidad | Especificación |  | Resultado | Observaciones
INEN 917 /ASTM D-5 | Penetración a 25°C | 1/10mm | 40 | - | 57.56 | OK
INEN 920 /ASTM D-36 | Punto de Reblandecimiento | °C | 55 | - | 57.95 | OK
INEN 916 / ASTM D-113 | Ductilidad | cm | 50 | - | 120 | OK
ASTM D-92 | Punto de Inflamación | °C | 232 | - | 245 | OK
ASTM D-70 | Gravedad Específica | g/ml | 0.9 | - | 0.99 | OK
Porcentaje óptimo de Asfalto | Parámetros | Unidad | Especificación MOP |  | Valor | Observación
5.9 | Vacíos en la mezcla | % | 3 | 5 | 3 | OK
 | Estabilidad | lb | 1000 | - | 2128.42 | OK
 | Flujo | mm | 8 | 16 | 13.59 | OK
 | Relación filler/betún | % | 0.8 | 1.2 | 1.2 | OK
 | VAM | % | 13 | - | 80.95 | OK
Asfalto + Aditivo Adherente
Propiedades Mecánicas

## Slide 19
Instalación del sistema de sensores
05

## Slide 20: Instalación del equipo de medición
Ubicación: Parroquia de Pifo, cantón Quito en la provincia de Pichincha
SENSORES |  | 
COORDENADAS |  | 
Zona | 17 | M
UTMX | 797943,7 | m E
UTMY | 9975054,4 | m S
Cota | 2698 | msnm
ESTACIÓN LA TOLA |  | 
COORDENADAS |  | 
Zona | 17 | M
UTMX | 792709,7 | m E
UTMY | 9974351,9 | m S
Cota | 2480 | msnm
ESTACIÓN TUMBACO |  | 
COORDENADAS |  | 
Zona | 17 | M
UTMX | 789413,1 | m E
UTMY | 9977225,7 | m S
Cota | 2343 | msnm

## Slide 21: Instalación del equipo de medición
Colocación de Sensores en mezclas asfálticas
Nombre Sensor | Tipo de Sensor
T1 | Sensor de Temperatura
T2 | Sensor de Temperatura
T3 | Sensor de Temperatura
T4 | Sensor de Temperatura
T5 y H5 | Sensor de Temperatura y Humedad
T6 y H6 | Sensor de Temperatura y Humedad
Nombre | Mezcla Asfáltica
M1 | Cerrada
M2 | Cerrada
M3 | Abierta
M4 | Abierta
SENSOR | MEZCLA ASFÁLTICA
T1 | M1
T2 | M1
T3 | M3
T4 | M3
T5 | M2
T6 | M4
H5 | M2
H6 | M4

## Slide 22: Instalación del equipo de medición
Sistema de monitorización
Sistema de control de datos

## Slide 23: Instalación del equipo de medición
Programa de asistencia remota
Datos almacenados en el archivo de Excel

## Slide 24
Temperaturas de las mezclas asfálticas
06

## Slide 25
01
02
03
04
Mezcla asfáltica cerrada
Procesamiento de datos obtenidos con los sensores
Mezcla asfáltica cerrada
Mezcla asfáltica abierta
Mezcla asfáltica abierta

## Slide 26
Temperaturas obtenidas con los sensores
Mezcla asfáltica cerrada: Máxima temperature 41.34 ˚C y Mínima 12.05 ˚C en el mes de diciembre
Mezcla asfáltica abierta: Temperatura Máxima 40.19 ˚C meses de septiembre, noviembre y diciembre; y temperarura minima 7.17 ˚C meses septiembre y noviembre
MES | TEMPERATURA [˚C] |  |  |  |  | 
 | MEZCLA ASFÁTICA CERRADA |  |  | MEZCLA ASFÁTICA ABIERTA |  | 
 | T MAX | T MIN | T PROMEDIO | T MAX | T MIN | T PROMEDIO
SEPTIEMBRE | 41.29 | 12.67 | 22.66 | 40.19 | 7.17 | 22.54
OCTUBRE | 40.37 | 13.47 | 23.01 | 39.95 | 7.69 | 22.86
NOVIEMBRE | 41.29 | 12.16 | 22.20 | 40.19 | 7.17 | 22.09
DICIEMBRE | 41.34 | 12.05 | 21.91 | 40.19 | 7.69 | 21.80
ENERO | 39.77 | 13.17 | 20.58 | 38.43 | 10.54 | 19.72
FEBRERO | 38.14 | 13.17 | 20.32 | 39.01 | 11.05 | 19.57
Fuente: Study on the High-Temperature Warming of Asphalt Pavement

## Slide 27: Espectros térmicos
Chart: ESPECTROS TÉRMICOS DIARIO DE MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA
Chart: ESPECTROS TÉRMICOS DIARIO DE MEZCLA ASFÁLTICA ABIERTA

## Slide 28: Espectros térmicos
Chart: TEMPERATURA MÁXIMA MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA - SEPTIEMBRE DEL 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
T MAX | 39.0625 | 38.255 | 39.6 | 39.9925 | 38.9875 | 41.285 | 40.4125 | 37.97 | 37.2075 | 40.0325 | 25.7675 | 31.9025 | 39.0625 | 30.305 | 37.59 | 27.075 | 24.7975 | 25.03 | 33.36 | 30.5308 | 29.355 | 27.475 | 28.415 | 27.6675 | 35.0325 | 38.255 | 39.6 | 39.9925 | 38.9875 | 40.37
Chart: TEMPERATURA MÁXIMA MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA -OCTUBRE DEL 2020
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
T MAX | 24.7975 | 27.475 | 27.075 | 36.0774 | 28.415 | 37.59 | 27.6675 | 30.305 | 39.5157 | 35.0325 | 39.0625 | 33.4175 | 36.515 | 39.5525 | 38.255 | 38.255 | 39.6 | 40.0325 | 39.4425 | 39.9925 | 36.51 | 37.2075 | 38.9875 | 40.315 | 36.9525 | 37.97 | 40.37
Chart: TEMPERATURA MÁXIMA MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA-NOVIEMBRE DEL 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
T MAX | 40.37 | 40.315 | 40.4125 | 41.285 | 37.97 | 40.4125 | 37.2075 | 39.9925 | 40.0325 | 39.6 | 31.9025 | 38.255 | 39.0625 | 35.0325 | 30.305 | 27.6675 | 37.59 | 28.415 | 27.075 | 27.475 | 24.7975 | 26.37 | 25.03 | 29.355 | 33.36 | 30.5308 | 22.5197
Chart: TEMPERATURA MÁXIMA DE MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA DICIEMBRE DEL 2020
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
T MAX | 37.2075 | 39.9925 | 40.0325 | 39.6 | 38.255 | 39.0625 | 37.59 | 30.305 | 27.6675 | 37.59 | 28.415 | 27.075 | 27.475 | 24.7975 | 26.37 | 25.03 | 29.355 | 33.36 | 30.5308 | 22.5197 | 40.315 | 40.4125 | 41.335 | 37.97
Chart: TEMPERATURA MÁXIMA DE MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA - ENERO 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 | 37.59 | 28.415 | 27.075 | 27.475 | 24.7975 | 26.1825 | 26.37 | 25.03 | 29.355 | 30.305 | 35.0325 | 39.765 | 33.36 | 30.415 | 31.885 | 26.8875 | 26.665 | 23.31 | 25.2625 | 26.98 | 24.385 | 20.8075 | 22.355 | 26.87 | 29.36 | 26.4 | 25.36 | 27.89 | 30.56 | 32.36 | 34.5
Chart: TEMPERATURA MÁXIMA DE MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA - FEBRERO 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
 | 28.6725 | 28.415 | 27.075 | 27.475 | 24.7975 | 26.1825 | 26.37 | 24.5325 | 33.2325 | 30.4475 | 29.935 | 26.0275 | 35.03 | 33.9225 | 30.295 | 35.1525 | 38.1375 | 24.68 | 21.4475 | 26.98 | 27.48 | 21.62 | 29.76 | 26.87 | 29.36 | 26.4 | 25.36 | 27.89

## Slide 29
Oscilación Térmica
02
01
Diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas, para poder determinar la variación térmica
OSCILACIÓN TÉRMICA (˚C) |  | 
FECHA | MEZCLA ASFÁTICA CERRADA | MEZCLA ASFÁTICA ABIERTA
SEPTIEMBRE | 28.62 | 33.02
OCTUBRE | 26.90 | 32.26
NOVIEMBRE | 29.13 | 33.02
DICIEMBRE | 29.29 | 32.50
ENERO | 26.60 | 27.89
FEBRERO | 24.97 | 27.96
Mezcla cerrada 29.29 ˚C en el mes de diciembre y en la mezcla abierta 33.02 ˚C en los meses septiembre y noviembre

## Slide 30
Variación de Temperatura
FECHA | Variación de Temperatura ˚C |  |  |  |  | 
 | MEZCLA ASFÁTICA CERRADA |  |  | MEZCLA ASFÁTICA ABIERTA |  | 
 | MAX | MIN | PROMEDIO | MAX | MIN | PROMEDIO
SEPTIEMBRE | 6.43 | 0.00 | 1.83 | 6.84 | 0.00 | 1.88
OCTUBRE | 6.82 | 0.00 | 2.00 | 6.20 | 0.00 | 2.04
NOVIEMBRE | 6.62 | 0.00 | 1.81 | 6.84 | 0.00 | 1.86
DICIEMBRE | 6.62 | 0.00 | 1.78 | 5.50 | 0.00 | 1.84
ENERO | 5.32 | 0.00 | 1.41 | 6.84 | 0.00 | 1.40
FEBRERO | 6.38 | 0.00 | 1.55 | 6.50 | 0.00 | 1.68
La variación de temperatura de la mezcla asfáltica cerrada se utilizaron los valores de los sensores T1 y T2 y para la mezcla asfáltica abierta los valores de los sensores T3 y T4

## Slide 31
Gradiente térmico
Mayor gradiente térmico mezcla asfáltica abierta 3.42 ˚C/cm y la menor de 3.31 ˚C/cm en la mezcla asfáltica cerrada.
Lo que significa que por cada cm hay una variación 3.42 ˚C en la mezcla asfáltica abierta y en la cerrada de 3.31 ˚C por cada centímetro
FECHA | GRADIENTE TÉRMICO (˚ C/cm) |  |  |  |  | 
 | MEZCLA ASFÁTICA CERRADA |  |  | MEZCLA ASFÁTICA ABIERTA |  | 
 | MAX | MIN | PROMEDIO | MAX | MIN | PROMEDIO
SEPTIEMBRE | 3.22 | 0.00 | 0.91 | 3.42 | 0.00 | 0.94
OCTUBRE | 3.21 | 0.00 | 1.00 | 3.10 | 0.00 | 1.02
NOVIEMBRE | 3.31 | 0.00 | 0.91 | 3.42 | 0.00 | 0.93
DICIEMBRE | 3.31 | 0.00 | 0.89 | 2.75 | 0.00 | 0.92
ENERO | 2.66 | 0.00 | 0.70 | 3.42 | 0.00 | 0.70
FEBRERO | 3.19 | 0.00 | 0.78 | 3.25 | 0.00 | 0.84
Comportamiento de la temperatura con respecto a la altura

## Slide 32
Condiciones de humedad mezclas asfálticas
07

## Slide 33
Condiciones de humedad
01
02
Las mezclas asfálticas abiertas y cerradas muestran una variación considerable de humedad que va desde 11.77% a 43.09% y 17.33% a 50.81% respectivamente.
FECHA | PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS |  |  | 
 | MEZCLA ASFÁLTICA CERRADA |  | MEZCLA ASFÁLTICA ABIERTA | 
 | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO
Septiembre | 40.99% | 18.17% | 26.54% | 14.47%
Octubre | 50.81% | 22.96% | 38.87% | 18.00%
Noviembre | 37.06% | 18.72% | 29.34% | 11.77%
Diciembre | 49.07% | 22.09 | 43.09% | 16.09%
Enero | 40.92% | 17.33% | 42.83% | 20.86%
Febrero | 36.42% | 25.33% | 26.17% | 19.18%

## Slide 34: Diagramas de humedad
Chart: Humedad máxima Mezcla Asfáltica Cerrada Septiembre 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
 | 0.7718 | 0.7912 | 0.81625 | 0.7908 | 0.7908 | 0.7957 | 0.80492 | 0.7949 | 0.8111 | 0.7897 | 0.8111 | 0.8022 | 0.8074 | 0.8173 | 0.7947 | 0.8067 | 0.81447 | 0.8269 | 0.8085 | 0.8236 | 0.8136 | 0.78982 | 0.80953 | 0.807 | 0.8128 | 0.8127 | 0.8161 | 0.8124 | 0.8141 | 0.7885
Chart: Humedad máxima Mezcla Asfáltica Cerrada Octubre 2020
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 | 0.8973 | 0.8865 | 0.8234 | 0.8363 | 0.837 | 0.8363 | 0.8334 | 0.5741 | 0.6372 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6399 | 0.7394 | 0.7389 | 0.8926 | 0.8825 | 0.702 | 0.6939 | 0.7753 | 0.7684 | 0.759 | 0.7695 | 0.7661 | 0.7679 | 0.7854 | 0.7685 | 0.7654
Chart: Humedad máxima Mezcla Asfáltica Cerrada Noviembre 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Nov | 0.2489 | 0.2514 | 0.2524 | 0.2532 | 0.252 | 0.2496 | 0.253 | 0.2519 | 0.3774 | 0.4855 | 0.266 | 0.2761 | 0.268 | 0.2714 | 0.2576 | 0.2512 | 0.2936 | 0.2587 | 0.2402 | 0.2389 | 0.2371 | 0.2394 | 0.2366 | 0.2533 | 0.2431 | 0.23176 | 0.2315
Chart: Humedad máxima Mezcla Asfáltica Cerrada Diciembre 2020
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nov | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36
Chart: Humedad máxima Mezcla Asfáltica Cerrada Enero 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 | 0.205 | 0.17 | 0.2 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.31 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.35 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.33
Chart: Humedad máxima Mezcla Asfáltica Cerrada Febrero 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.66 | 0.67 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.82 | 0.83 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.36

## Slide 35
Ecuación de Correlación
08

## Slide 36
Ecuación de correlación
01
02
La ecuación se realizó entre los parámetros de radiación (INHAMI) y las temperaturas
Mes | Ecuación | Coeficiente de correlación lineal (R²)
Septiembre |  | 0.90
Octubre |  | 1.00
Noviembre |  | 0.98
Diciembre |  | 0.76
Enero |  | 0.72
Mes | Ecuación | Coeficiente de correlación lineal (R²)
Septiembre |  | 0.90
Octubre |  | 1.00
Noviembre |  | 0.98
Diciembre |  | 0.76
Enero |  | 0.72
Y radiación
X temperatura del pavimento

## Slide 37: Espectros de Radiación

## Slide 38
Modelos de Predicción de temperatura
09

## Slide 39: Metodología SUPERPAVE
Tiene como objetivo conocer las propiedades físicas de los ligantes de acuerdo a las temperaturas y a los efectos del envejecimiento a los que están expuestos los pavimentos

## Slide 40: Temperatura máxima
Código | Nombre Estación Meteorológica | Provincia | Máx. TEMPERATURA AIRE °C MAX
M1249 | PALESEMA | ESMERALDAS | 31.86
M0156 | QUININDE | ESMERALDAS | 33.57
M1217 | BAHIA DE CARAQUEZ | MANABI | 32.44
M1233 | CANTAGALLO-GRANJA | MANABI | 32.19
M1208 | TEODOMIRA | MANABI | 33.46
M0162 | CHONE-U.CATOLICA | MANABI | 33.30
M0026 | PUERTO ILA | STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 31.24
M0025 | LA CONCORDIA | STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 31.71
M1170 | SANTA ELENA-UNIVERSIDAD | SANTA ELENA | 31.71
M1271 | GUAYAQUIL (FACULTAD CCNN ) | GUAYAS | 35.39
M5090 | LA LAMPADA | GUAYAS | 35.39
M1253 | PUERTO HONDO | GUAYAS | 35.34
M0037 | MILAGRO | GUAYAS | 31.29
M1207 | NOBOL | GUAYAS | 34.86
M0006 | PICHILINGUE | LOS RIOS | 31.97
M1246 | LAS LAJAS | EL ORO | 29.63
M0103 | SAN GABRIEL | CARCHI | 21.59
M0102 | EL ANGEL | CARCHI | 21.10
M0001 | INGUINCHO | IMBABURA | 19.04
M1240 | IBARRA | IMBABURA | 27.77
M0105 | OTAVALO | IMBABURA | 25.67
M1094 | TOMALON-TABACUNDO | PICHINCHA | 26.86
M0055 | BICENTENARIO | PICHINCHA | 23.16
M1273 | LLOA | PICHINCHA | 19.63
M0024 | IÑAQUITO | PICHINCHA | 28.71
M0004 | RUMIPAMBA-SALCEDO | COTOPAXI | 25.54
M0124 | SAN JUAN LA MANA | COTOPAXI | 33.87
M0258 | QUEROCHACA | TUNGURAHUA | 22.70
M1107 | LAGUACOTO | BOLIVAR | 24.03
M1036 | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | 25.29
M0031 | CAÑAR | CAÑAR | 19.29
M5089 | EL TABLON-LAS CUEVAS | AZUAY | 16.64
M1242 | EL ALMENDRAL-GRANJA ALMENDRAL | LOJA | 30.20
M0203 | REVENTADOR | SUCUMBIOS | 28.74
M1203 | LUMBAQUI | SUCUMBIOS | 35.90
M0007 | NUEVO ROCAFUERTE | ORELLANA | 34.33
M0188 | PAPALLACTA | NAPO | 17.74
M0008 | PUYO | PASTAZA | 31.54
M1040 | MACAS SAN ISIDRO-PNS | MORONA SANTIAGO | 30.37

## Slide 41: Temperatura mínima
Código | Nombre Estación Meteorológica | Provincia | Mín. TEMPERATURA AIRE °C MIN
M1249 | PALESEMA | ESMERALDAS | 19.02
M0156 | QUININDE | ESMERALDAS | 14.54
M1217 | BAHIA DE CARAQUEZ | MANABI | 17.56
M1233 | CANTAGALLO-GRANJA | MANABI | 14.04
M1208 | TEODOMIRA | MANABI | 17.06
M0162 | CHONE-U.CATOLICA | MANABI | 12.35
M0026 | PUERTO ILA | STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 18.64
M0025 | LA CONCORDIA | STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 12.43
M1170 | SANTA ELENA-UNIVERSIDAD | SANTA ELENA | 17.96
M1271 | GUAYAQUIL (FACULTAD CCNN ) | GUAYAS | 19.00
M5090 | LA LAMPADA | GUAYAS | 18.66
M1253 | PUERTO HONDO | GUAYAS | 17.94
M0037 | MILAGRO | GUAYAS | 19.56
M1207 | NOBOL | GUAYAS | 14.71
M0006 | PICHILINGUE | LOS RIOS | 17.58
M1246 | LAS LAJAS | EL ORO | 14.70
M0103 | SAN GABRIEL | CARCHI | 1.22
M0102 | EL ANGEL | CARCHI | 4.24
M0001 | INGUINCHO | IMBABURA | 2.58
M1240 | IBARRA | IMBABURA | 1.00
M0105 | OTAVALO | IMBABURA | 1.80
M1094 | TOMALON-TABACUNDO | PICHINCHA | 4.88
M0055 | BICENTENARIO | PICHINCHA | 3.90
M1273 | LLOA | PICHINCHA | 1.00
M0024 | IÑAQUITO | PICHINCHA | 6.82
M0004 | RUMIPAMBA-SALCEDO | COTOPAXI | 0.96
M0124 | SAN JUAN LA MANA | COTOPAXI | 18.04
M0258 | QUEROCHACA | TUNGURAHUA | 12.76
M1107 | LAGUACOTO | BOLIVAR | 2.00
M1036 | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | 1.00
M0031 | CAÑAR | CAÑAR | 3.00
M5089 | EL TABLON-LAS CUEVAS | AZUAY | 2.84
M1242 | EL ALMENDRAL-GRANJA ALMENDRAL | LOJA | 12.50
M0203 | REVENTADOR | SUCUMBIOS | 9.00
M1203 | LUMBAQUI | SUCUMBIOS | 14.04
M0007 | NUEVO ROCAFUERTE | ORELLANA | 17.78
M0188 | PAPALLACTA | NAPO | 0.67
M0008 | PUYO | PASTAZA | 13.54
M1040 | MACAS SAN ISIDRO-PNS | MORONA SANTIAGO | 11.32

## Slide 42: Modelos SHRP y LTPP
Modelo SHRP (Strategic Highway Research Program)
Temperatura Máxima
Temperatura Mínima
Modelo LTPP (Long Term Pavement Performance)
Temperatura Máxima
Temperatura Mínima

## Slide 43
Confiabilidad
Existen países donde se ha utilizado la confiabilidad para el desarrollo de mapas de grado de desempeño, pero no se ha considerado uno de los factores más importantes como es el tránsito haciendo que adopten un valor de 98% de confiabilidad, lo cual con lleva a la selección de ligantes asfálticos con grado de desempeño altos.
01
03
02
Confiabilidad (%) | Desviación normal estándar (Z)
50 | 0
85 | 1.037

## Slide 44: Temperaturas máximas y mínimas modelos SHRP Y LTPP
Código60 | Nombre Estación Meteorológica | T MAX SHRP 50% | T MAX SHRP 85% | T MAX LTPP 50% | T MAX LTPP 85% | T MIN SHRP 50% | T MIN SHRP 85% | T MIN LTPP 50% | T MIN LTPP 85%
M1249 | PALESEMA | 53.18 | 54.22 | 54.13 | 57.29 | 20.01 | 18.98 | 22.48 | 20.28
M0156 | QUININDE | 54.61 | 55.65 | 55.47 | 58.66 | 15.53 | 14.50 | 19.26 | 17.02
M1217 | BAHIA DE CARAQUEZ | 53.61 | 54.65 | 54.59 | 57.78 | 18.55 | 17.52 | 21.43 | 19.19
M1233 | CANTAGALLO-GRANJA | 53.51 | 54.55 | 54.39 | 57.58 | 15.03 | 14.00 | 18.90 | 16.70
M1208 | TEODOMIRA | 54.68 | 55.72 | 55.38 | 58.51 | 18.05 | 17.02 | 21.07 | 18.84
M0162 | CHONE-U.CATOLICA | 54.43 | 55.46 | 55.26 | 58.44 | 13.35 | 12.31 | 17.68 | 15.39
M0026 | PUERTO ILA | 52.43 | 53.46 | 53.66 | 56.91 | 19.64 | 18.60 | 22.21 | 19.94
M0025 | LA CONCORDIA | 52.78 | 53.81 | 54.03 | 57.55 | 13.43 | 12.39 | 17.74 | 15.33
M1170 | SANTA ELENA-UNIVERSIDAD | 53.23 | 54.27 | 54.02 | 57.21 | 18.95 | 17.92 | 21.72 | 19.46
M1271 | GUAYAQUIL (FACULTAD CCNN ) | 56.72 | 57.75 | 56.88 | 60.07 | 19.99 | 18.96 | 22.47 | 20.27
M5090 | LA LAMPADA | 56.79 | 57.83 | 56.88 | 60.04 | 19.65 | 18.62 | 22.22 | 20.04
M1253 | PUERTO HONDO | 56.69 | 57.72 | 56.85 | 60.03 | 18.93 | 17.90 | 21.70 | 19.49
M0037 | MILAGRO | 52.80 | 53.84 | 53.68 | 56.88 | 20.55 | 19.52 | 22.87 | 20.67
M1207 | NOBOL | 56.16 | 57.20 | 56.47 | 59.66 | 15.71 | 14.67 | 19.38 | 17.11
M0006 | PICHILINGUE | 53.24 | 54.28 | 54.23 | 57.45 | 18.57 | 17.54 | 21.45 | 19.21
M1246 | LAS LAJAS | 51.52 | 52.56 | 52.36 | 55.48 | 15.69 | 14.66 | 19.37 | 17.14
M0103 | SAN GABRIEL | 43.23 | 44.27 | 46.13 | 49.31 | 2.21 | 1.18 | 9.67 | 7.40
M0102 | EL ANGEL | 42.77 | 43.81 | 45.75 | 48.95 | 5.23 | 4.20 | 11.84 | 9.63
M0001 | INGUINCHO | 40.73 | 41.77 | 44.14 | 47.28 | 3.57 | 2.54 | 10.65 | 8.43
M1240 | IBARRA | 49.08 | 50.12 | 50.95 | 54.12 | 1.99 | 0.96 | 9.51 | 7.33
M0105 | OTAVALO | 47.06 | 48.09 | 49.31 | 52.52 | 2.79 | 1.76 | 10.09 | 7.82
M1094 | TOMALON-TABACUNDO | 48.14 | 49.17 | 50.24 | 53.43 | 5.87 | 4.84 | 12.30 | 10.09
M0055 | BICENTENARIO | 44.63 | 45.67 | 47.35 | 50.58 | 4.89 | 3.86 | 11.60 | 9.31
M1273 | LLOA | 41.29 | 42.32 | 44.60 | 47.77 | 1.99 | 0.96 | 9.51 | 7.33
M0024 | IÑAQUITO | 49.95 | 50.98 | 51.69 | 54.87 | 7.81 | 6.78 | 13.70 | 11.49
M0004 | RUMIPAMBA-SALCEDO | 47.10 | 48.13 | 49.21 | 52.50 | 1.95 | 0.92 | 9.48 | 7.30
M0124 | SAN JUAN LA MANA | 55.03 | 56.06 | 55.71 | 58.90 | 19.03 | 18.00 | 21.78 | 19.59
M0258 | QUEROCHACA | 43.86 | 44.89 | 46.99 | 50.20 | 13.75 | 12.72 | 17.98 | 15.49
M1107 | LAGUACOTO | 45.77 | 46.81 | 48.03 | 51.21 | 2.99 | 1.96 | 10.23 | 8.05
M1036 | RIOBAMBA | 46.98 | 48.02 | 49.01 | 52.17 | 1.99 | 0.96 | 9.51 | 7.33
M0031 | CAÑAR | 41.43 | 42.46 | 44.32 | 47.51 | 3.99 | 2.96 | 10.95 | 8.77
M5089 | EL TABLON-LAS CUEVAS | 38.95 | 39.99 | 42.25 | 45.42 | 3.83 | 2.80 | 10.83 | 8.56
M1242 | EL ALMENDRAL-GRANJA ALMENDRAL | 52.11 | 53.15 | 52.81 | 55.95 | 13.49 | 12.46 | 17.78 | 15.56
M0203 | REVENTADOR | 49.95 | 50.98 | 51.71 | 54.85 | 9.99 | 8.96 | 15.27 | 13.09
M1203 | LUMBAQUI | 56.78 | 57.81 | 57.29 | 60.48 | 15.03 | 14.00 | 18.90 | 16.64
M0007 | NUEVO ROCAFUERTE | 55.46 | 56.50 | 56.06 | 59.27 | 18.77 | 17.74 | 21.59 | 19.41
M0188 | PAPALLACTA | 39.52 | 40.55 | 43.13 | 46.29 | 1.66 | 0.63 | 9.27 | 7.09
M0008 | PUYO | 52.92 | 53.96 | 53.89 | 57.06 | 14.53 | 13.50 | 18.54 | 16.20
M1040 | MACAS SAN ISIDRO-PNS | 51.95 | 52.98 | 52.97 | 56.12 | 12.31 | 11.28 | 16.94 | 14.73
La temperatura máxima del pavimento calculada por el modelo SHRP a un nivel de confiabilidad del 85% fue de 57.83 ˚C y 60.04 ˚C por el modelo LTPP al 85% de confiabilidad. En la estación La Lampada en la provincia de Guayas
Y la temperatura mínima que se calculó con el modelo SHRP a un nivel de confiabilidad del 85% fue 0.63 ˚C y de 7.09 ˚C por el modelo LTPP en el sector de Papallacta en la provincia del Napo

## Slide 45: Mapas de temperaturas de pavimentos modelos SHRP y LTTP del Ecuador

## Slide 46: Comparación de datos obtenidos en sensores con los modelos SHRP y LTPP
Mes | T Máx. [˚C] | T Min [˚C] | T PROM [˚C]
Septiembre | 25.8 | 6.4 | 15.12
Octubre | 22.70 | 9.20 | 15.50
Noviembre | 27.20 | 2.40 | 14.82
Diciembre | 24.50 | 13.80 | 14.91
Enero | 21.80 | 9.50 | 14.35
Febrero | 20.17 | 9.48 | 14.28
Mes | T MAX SHRP [˚C] | T MAX SHRP [˚C] | T MAX LTPP [˚C] | T MAX LTPP [˚C] | T MIN SHRP [˚C] | T MIN SHRP [˚C] | T MIN LTPP [˚C] | T MIN LTPP [˚C]
 | 50% | 85% | 50% | 85% | 50% | 85% | 50% | 85%
Septiembre | 47.08 | 48.54 | 49.41 | 50.61 | 7.39 | 5.92 | 13.40 | 12.33
Octubre | 44.12 | 46.04 | 47.00 | 48.57 | 10.19 | 8.08 | 15.41 | 13.89
Noviembre | 48.41 | 50.55 | 50.51 | 52.25 | 3.39 | 0.76 | 10.52 | 8.62
Diciembre | 45.83 | 47.95 | 48.40 | 50.13 | 14.79 | 12.86 | 18.73 | 17.33
Enero | 43.26 | 44.08 | 46.29 | 46.97 | 10.49 | 9.24 | 15.63 | 14.73
Febrero | 41.70 | 42.64 | 45.02 | 45.79 | 10.48 | 9.09 | 15.62 | 14.61
Temperatura del aire estación meteorológica LA TOLA
Temperatura del pavimento modelos SHRP y LTPP

## Slide 47
Temperatura del aire estación meteorológica LA TOLA
Temperatura del pavimento modelos SHRP y LTPP
Comparación de datos obtenidos en sensores con los modelos SHRP y LTPP

## Slide 48: Grado de desempeño PG
Provincia | GRADO PG RECOMENDADO
 | PG=XX-YY
ESMERALDAS | PG64-22
MANABI | PG64-22
STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PG64-22
SANTA ELENA | PG64-22
GUAYAS | PG64-22
LOS RIOS | PG64-22
EL ORO | PG64-22
CARCHI | PG58-22
IMBABURA | PG64-22
PICHINCHA | PG64-22
COTOPAXI | PG64-22
TUNGURAHUA | PG64-22
BOLIVAR | PG64-22
CHIMBORAZO | PG64-22
CAÑAR | PG58-22
AZUAY | PG58-22
LOJA | PG64-22
SUCUMBIOS | PG64-22
ORELLANA | PG64-22
NAPO | PG58-22
PASTAZA | PG64-22
MORONA SANTIAGO | PG64-22
ZAMORA CHINCHIPE | PG64-23
GALÁPAGOS | PG64-24
PG=XX-YY
Valor del Grado de desempeño con un % de confiablidad
Valor de Temperatura Mínima SHRP y LTPP
Valor de Temperatura Máxima SHRP y LTPP
El grado de desempeño o Grado PG es el rango de temperaturas, máxima a mínima, entre las que un cemento asfáltico se desempeña satisfactoriamente

## Slide 49: Grados de asfalto
Clima | Temperatura | Grados De Asfalto
Frío | Menor 0 ˚C Igual A 7˚C | AC-5; AC-10
Templado | Entre 7˚C Y 24˚C | AC-10; AC20
Caliente | Mayor A 24 ˚C | AC-20; AC40
Fuente: Instituto Mexicano del Transporte. (Rico Rodriguez et al., 1998)

## Slide 50
Conclusiones
10

## Slide 51: Conclusiones
2
En las mezclas asfálticas cerradas método Marshall; estabilidad de 2129.39 lb, flujo de 13.67 y una relación filler/betún 1.19. Las mezclas asfálticas abiertas método Cántabro donde se obtuvo 19.25% en el ensayo de cántabro seco y 22.21% en el ensayo de cántabro húmedo.
1
La temperatura máxima la mezcla asfáltica cerrada es de 41.34 ˚C y su temperatura mínima es de 12.05 ˚C , la temperatura máxima en la mezcla asfáltica abierta es de 40.19 ˚C y la temperatura mínima es de 7.17 ˚C. Las mezclas asfálticas son materiales viscoelásticos, altas temperaturas aumenta la componente plástica de las deformaciones del asfalto, y a temperaturas bajas el asfalto es susceptible a agrietarse.
2
Las mezclas asfálticas abiertas y cerradas muestran una variación considerable de humedad que va desde 11.07% a 42.83% y 17.33% a 49.07% respectivamente. A partir de los últimos días de diciembre las humedades tienden a igualarse.
3
De acuerdo a los espectros térmicos los valores máximos de temperatura se dan en el rango de 11:00 a 15:00, lo cual nos indica el horario ideal al cual el hormigón asfáltico debe ser transportado para su posterior tendido del asfalto, este horario ayudará que no exista un cambio drástico de cambio de temperatura.
4
La mezcla asfáltica cerrada tienen un gradiente térmico máximo de 3.31˚C/cm y la mezcla asfáltica abierta un gradiente térmico de 3.42˚C/cm.
5
1
3
4
5

## Slide 52
Recomendaciones
11

## Slide 53: Recomendaciones
En lugares donde existe un alto nivel de pluviosidad utilizar mezclas asfálticas abiertas debido a que estás son más drenantes.
Utilizar mezclas asfálticas cerradas en lugares donde se presenten temperaturas bajas.
Se recomienda realizar el transporte y tendido del asfalto entre las horas de 11:00 a 15:00 ya en este período de tiempo se registran los valores máximos de los espectros térmicos.
Cuando se vayan a realizar mediciones en las mezclas asfálticas se debe considerar utilizar 2 o más sensores para poder determinar el gradiente térmico que afecta a dicha mezcla.
Para evitar la disminución de adherencia entre materiales de las mezclas asfálticas se requiere de aditivos mejoradores
1
2
3
4
5

## Slide 54: Recomendaciones
Para futuros estudios relacionados contar con más estaciones meteorológicas.
Para conservar en estado óptimo las vías pavimentadas con mezclas asfálticas abiertas se requiere de ciertas medidas de mantenimiento.
Tener en consideración la alta oscilación térmica que existe en las transiciones de regiones.
Las Regiones Insular, Costa, Oriente y la Provincia de Loja se estima usar el asfalto AC-20 o AC-40; la provincia de Tungurahua asfalto AC-10 o AC-20 y el resto de provincias AC-5 o AC-10..
Se estima usar el grado PG58-22 para las provincias de Carchi, Cañar, Azuay y Napo; y el grado PG64-22 para el resto de provincias.
6
7
8
9
10

## Slide 55
por su atención
M
uchas
G
racias