## Slide 1
“SISTEMATIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS DE 4 CANTERAS REPRESENTATIVAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MEDIANTE UNA APLICACIÓN PARA SISTEMA ANDROID, QUE PERMITA DOSIFICAR SIN ADITIVOS, HORMIGÓN CON RESISTENCIA MENOR A 350 KG/CM2.”
AUTORES: SR. COX SANTILLÁN EDY JULIÁN
SR. VIZCAÍNO NARVÁEZ SANTIAGO JAVIER
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
TUTOR: ING. JOSÉ RICARDO DURÁN CARRILLO, Mgs.
1

## Slide 2
CONTENIDO
1
Introducción
2
Descripción del proyecto
4
Toma de muestras y Clasificación
Sistematización
6
Análisis y resultados de compresión simple
7
8
Conclusiones
9
Recomendaciones
5
Dosificación y Fundición de probetas
3
Objetivos
2

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
HORMIGÓN
  Más usado
  Fácil fabricación
  Gran durabilidad
TECNOLOGÍA
  Optimizar procesos
  Herramienta de trabajo
  Dispositivo móvil
CONSTRUCCIÓN
  Dosificar
  Menor volumen
  210 a 280 kg/cm2

## Slide 4: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Android
MIT App Inventor
Canteras
Dosificación
Humedad
Absorción
Densidad aparente
Granulometría
Abrasión
Peso Volumétrico

## Slide 5: OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una aplicación móvil para optimizar el cálculo de la dosificación de cemento, arena, grava y agua para un hormigón con resistencias menores a 350 kg/cm2 a partir de las características de los agregados proporcionados por el usuario o desde la base de datos de 4 canteras representativas de Pichincha.

## Slide 6: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar el algoritmo a un lenguaje de programación con una interfaz gráfica compatible con el sistema operativo Android.
Clasificar los datos de cuatro canteras representativas de Pichincha, y generar una base de datos con las características de los agregados de cada cantera.
Validar la aplicación mediante ensayos a compresión simple de las resistencias: 180, 210, 240, 270, 315, 350 kg/cm2.

## Slide 7: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
HOLCIM
  ¾ in
  Arena no lavada
PINTAG
  ¾ in
  Arena no lavada
CYMCA
  1 in
  Arena lavada
SEVILLA
  1 in
  Arena no lavada

## Slide 8: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos - Humedad
Tamaño de muestra
NTE INEN 862. Determinación del contenido de humedad.
H: Peso del agua evaporada [g].
MS: Peso de la muestra seca [g].
W: Porcentaje de humedad [%].
Cantera | Humedad
Holcim | 1,65%
Pintag | 0,18%
Cymca | 1,35%
Sevilla | 0,21%
TMN (mm) | M. MUESTRA (kg)
4,75 | 0,5
9,5 | 1,5
12,5 | 2
19 | 3
25 | 4
37,5 | 6
50 | 8
63 | 10
75 | 13
90 | 16
100 | 25
150 | 50
HOLCIM
PINTAG
CYMCA
SEVILLA

## Slide 9: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos – Absorción y Densidad Aparente
Tamaño de muestra
NTE INEN 857. Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción del árido grueso.
TMN (mm) | M. MUESTRA (kg)
12,5 o menor | 2
19 | 3
25 | 4
37,5 | 5
50 | 8
63 | 12
75 | 18
90 | 25
100 | 40
125 | 75
A: Masa de la muestra seca al horno [g].
B: Masa aparente en agua de la muestra saturada [g].
ABSORCIÓN
A: Masa muestra seca al horno [g].
C: Masa muestra saturada [g].
γ: Peso específico del agua [g/cm3].
DENSIDAD APARENTE

## Slide 10
Agregados Gruesos - Absorción y Densidad Aparente

## Slide 11: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos – Absorción y Densidad Aparente
NTE INEN 857. Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción del árido grueso.
Cantera | Absorción | Densidad Aparente
Holcim | 1,90% | 2,71 kg/dm3
Pintag | 3,41% | 2,49 kg/dm3
Cymca | 2,10% | 2,66 kg/dm3
Sevilla | 4,01% | 2,45 kg/dm3

## Slide 12: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos – Masa Unitaria Seca y Compactada
Tamaño de muestra
NTE INEN 858. Áridos. Determinación de la masa unitaria (Peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos
TMN (mm) | CAP. MÍN MOLDE (m3) | CAP. MÍN. MOLDE (litros)
12,50 | 0,0028 | 2,8
25,00 | 0,0093 | 9,3
37,50 | 0,0140 | 14,0
75,00 | 0,0280 | 28,0
100,00 | 0,0700 | 70,0
125,00 | 0,1000 | 100,0
PV: Peso volumétrico o masa unitaria [g/cm3].
Mam: Masa del árido más el molde [g].
Mm: Masa del molde [g].
V: Volumen del molde [cm3].
Cantera | Pv
Holcim | 1,56 kg/dm3
Pintag | 1,29 kg/dm3
Cymca | 1,42 kg/dm3
Sevilla | 1,36 kg/dm3

## Slide 13
Agregados Gruesos – Masa Unitaria Seca y Compactada

## Slide 14: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos – Granulometría
Tamaño de muestra
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
Cantera | TMN
Holcim | ¾ in
Pintag | ¾ in
Cymca | 1 in
Sevilla | 1 in
TNM (mm) | M. MUESTRA (kg)
9,5 | 1
12,5 | 2
19 | 5
25 | 10
37,5 | 15
50 | 20
63 | 35
75 | 60
90 | 100
100 | 150
125 | 300
M (100%): Masa del 100% acumulado
Mi: Masa inicial de ensayo

## Slide 15
Agregados Gruesos – Granulometría

## Slide 16
Agregados Gruesos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso

## Slide 17
Agregados Gruesos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado (gr) | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3'' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
2" | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1 1/2 '' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1" | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
3/4 '' | 227,50 | 227,50 | 4 | 96
1/2" | 1962,40 | 2189,90 | 35 | 65
3/8 '' | 1003,80 | 3193,70 | 52 | 48
No. 4 | 2371,00 | 5564,70 | 90 | 10
No. 8 | 525,20 | 6089,90 | 98 | 2
Pas No. 8 | 98,30 | 6188,20 | 100 | 0
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA GRUESO - HOLCIM
| 25.4 | 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2.36
Agregado grueso Holcim 3/4 in | 100 | 96.3236 | 64.6117 | 48.3905 | 10.0756 | 1.5885
Máximo 3/4in (No.67) | 100 | 100 | 75 | 55 | 10 | 5
Mínimo 3/4in (No.67) | 100 | 90 | 50 | 20 | 0 | 0
CANTERA
HOLCIM - PIFO

## Slide 18
Agregados Gruesos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
PINTAG
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3'' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
2" | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1 1/2 '' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1" | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
3/4 '' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1/2" | 2542,80 | 2542,80 | 41 | 59
3/8 '' | 2067,50 | 4610,30 | 75 | 25
No. 4 | 1435,50 | 6045,80 | 98 | 2
No. 8 | 29,30 | 6075,10 | 99 | 1
Pas No. 8 | 89,40 | 6164,50 | 100 | 0
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA GRUESO - PINTAG
| 25.4 | 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2.36
Agregado grueso Pintag 3/4 in | 100 | 100 | 58.7509 | 25.2121 | 1.9255 | 1.4502
Máximo 3/4in (No.67) | 100 | 100 | 75 | 55 | 10 | 5
Mínimo 3/4in (No.67) | 100 | 90 | 50 | 20 | 0 | 0

## Slide 19
Agregados Gruesos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
CYMCA - GUAYLLABAMBA
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3'' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
2" | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1 1/2 '' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1" | 403,10 | 403,10 | 4 | 96
3/4 '' | 3695,90 | 4099,00 | 37 | 63
1/2" | 5312,40 | 9411,40 | 85 | 15
3/8 '' | 1092,00 | 10503,40 | 95 | 5
No. 4 | 508,30 | 11011,70 | 100 | 0
No. 8 | 3,70 | 11015,40 | 100 | 0
Pas No. 8 | 38,40 | 11053,80 | 100 | 0
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA GRUESO - CYMCA
| 37.5 | 25.4 | 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2.36
Agregado grueso Cymca 1 in | 100 | 96.3533 | 62.9177 | 14.8582 | 4.9793 | 0.38086 | 0.34739
Mínimo 1in (No.56) | 100 | 90 | 40 | 10 | 0 | 0
Máximo 1in (No.56) | 100 | 100 | 85 | 40 | 15 | 5

## Slide 20
Agregados Gruesos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
SEVILLA - CAYAMBE
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3'' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
2" | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1 1/2 '' | 0,00 | 0,00 | 0 | 100
1" | 1617,80 | 1617,80 | 16 | 84
3/4 '' | 2525,20 | 4143,00 | 40 | 60
1/2" | 3657,70 | 7800,70 | 75 | 25
3/8 '' | 1469,60 | 9270,30 | 90 | 10
No. 4 | 941,50 | 10211,80 | 99 | 1
No. 8 | 23,80 | 10235,60 | 99 | 1
Pas No. 8 | 96,90 | 10332,50 | 100 | 0
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA GRUESO - SEVILLA & SEVILLA
| 37.5 | 25.4 | 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2.36
Agregado grueso Sevilla & Sevilla 1 in | 100 | 84.3426 | 59.9032 | 24.5033 | 10.2802 | 1.1682 | 0.93782
Mínimo 1in (No.56) | 100 | 90 | 40 | 10 | 0 | 0
Máximo 1in (No.56) | 100 | 100 | 85 | 40 | 15 | 5

## Slide 21: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos – Abrasión y Desgaste
Tamaño de muestra
NTE INEN 860. Áridos. Determinación del valor de la degradación del árido grueso de partículas menores a 37.5 mm mediante el uso de la máquina de los ángeles.
Masa por tamaños indicada (gr) |  |  |  |  | 
Tamaño de las aberturas de tamiz (mm) |  | Gradación |  |  | 
Pasante de | Retenido en | A | B | C | D
37,50 | 25,00 | 1250 ± 25 | - | - | -
25,00 | 19,00 | 1250 ± 25 | - | - | -
19,00 | 12,50 | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | - | -
12,50 | 9,50 | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | - | -
9,50 | 6,30 | - | - | 2500 ± 10 | -
6,30 | 4,75 | - | - | 2500 ± 10 | -
4,75 | 2,36 | - | - | - | 5000 ± 10
Total |  | 5000 ± 10 | 5000 ± 10 | 5000 ± 10 | 5000 ± 10
Gradación | Número de esferas | Masa de la carga (gr)
A | 12 | 5000 ± 25
B | 11 | 4584 ± 25
C | 8 | 3330 ± 20
D | 6 | 2500 ± 15
Número de Esferas
D: Valor de la degradación (%).
B: Masa inicial de la muestra.
C: Masa ret. en 1,7 mm (No. 12)

## Slide 22
Agregados Gruesos – Abrasión y Desgaste

## Slide 23: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Gruesos – Abrasión y Desgaste
NTE INEN 860. Áridos. Determinación del valor de la degradación del árido grueso de partículas menores a 37.5 mm mediante el uso de la máquina de los ángeles.
Cantera | M. Inicial | M. Retenida | Desgaste
Holcim | 5008,90 g | 4026,40 g | 19,62 %
Pintag | 5007,60 g | 3813,20 g | 23,85 %
Cymca | 5007,79 g | 4024,90 g | 19,63 %
Sevilla | 5009,66 g | 2579,90 g | 48,50 %

## Slide 24: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Finos - Humedad
Tamaño de muestra
NTE INEN 862. Determinación del contenido de humedad.
H: Peso del agua evaporada [g].
MS: Peso de la muestra seca [g].
W: Porcentaje de humedad [%].
Cantera | Humedad
Holcim | 3,74 %
Pintag | 1,20 %
Cymca | 6,97 %
Sevilla | 5,61 %
TMN (mm) | M. MUESTRA (kg)
4,75 | 0,5
9,5 | 1,5
12,5 | 2
19 | 3
25 | 4
37,5 | 6
50 | 8
63 | 10
75 | 13
90 | 16
100 | 25
150 | 50

## Slide 25: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Finos – Absorción y Densidad Aparente
NTE INEN 856. Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción del árido fino.
Tamaño de muestra
500 gr
ABSORCIÓN
A: Masa muestra seca al horno [g].
S: Masa de muestra SSS [g].
A: Masa de muestra seca al horno [g].
B: Masa picnómetro con agua [g].
C: Masa picnómetro con muestra y agua [g].
γ: Peso específico del agua [g/cm3].
DENSIDAD APARENTE

## Slide 26
Agregados Finos - Absorción y Densidad Aparente

## Slide 27
Agregados Finos - Absorción y Densidad Aparente

## Slide 28: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Finos – Absorción y Densidad Aparente
Cantera | Absorción | Densidad Aparente
Holcim | 4,63 % | 2,80 kg/dm3
Pintag | 5,33 % | 2,63 kg/dm3
Cymca | 5,33 % | 2,64 kg/dm3
Sevilla | 6,97 % | 2,64 kg/dm3
NTE INEN 856. Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción del árido fino.

## Slide 29: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Finos – Masa Unitaria Seca y Compactada
Tamaño de muestra
NTE INEN 858. Áridos. Determinación de la masa unitaria (Peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos
TMN (mm) | CAP. MÍN MOLDE (m3) | CAP. MÍN. MOLDE (litros)
12,50 | 0,0028 | 2,8
25,00 | 0,0093 | 9,3
37,50 | 0,0140 | 14,0
75,00 | 0,0280 | 28,0
100,00 | 0,0700 | 70,0
125,00 | 0,1000 | 100,0
PV: Peso volumétrico o masa unitaria [g/cm3].
Mam: Masa del árido más el molde [g].
Mm: Masa del molde [g].
V: Volumen del molde [cm3].
Cantera | Pv
Holcim | 1,73 kg/dm3
Pintag | 1,64 kg/dm3
Cymca | 1,58 kg/dm3
Sevilla | 1,63 kg/dm3

## Slide 30: TOMA DE MUESTRAS Y CLASIFICACIÓN
Agregados Finos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
M (100%): Masa del 100% acumulado
Mi: Masa inicial de ensayo
Tamaño de muestra
> 300 gr
Tamaño Nominal |  | Porcentaje Masa (%)
9,5 mm | 3/8 in | 100
4,75 mm | No. 4 | 95 a 100
2,36 mm | No. 8 | 80 a 100
1,18 mm | No. 16 | 50 a 85
600 µm | No. 30 | 25 a 60
300 µm | No. 50 | 5 a 30
150 µm | No. 100 | 0 a 10
Faja Granulométrica
Ti: porcentaje retenido en el tamiz i.
MF: Módulo de finura [Adim].

## Slide 31
Agregados Finos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
HOLCIM - PIFO
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3/8" | 0,00 | 3,58 | 0,47 | 99,53
No. 4 | 1,57 | 5,15 | 0,68 | 99,32
No. 8 | 173,12 | 178,27 | 23,42 | 76,58
No. 16 | 205,37 | 383,64 | 50,40 | 49,60
No. 30 | 118,39 | 502,03 | 65,96 | 34,04
No. 50 | 95,98 | 598,01 | 78,57 | 21,43
No. 100 | 63,93 | 661,94 | 86,97 | 13,03
Pas No 100 | 99,21 | 761,15 | 100,00 | 0,00
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA FINO - HOLCIM
| 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15
Máximo Arena | 100 | 95 | 80 | 50 | 25 | 10 | 2
Minimo Arena | 100 | 100 | 100 | 85 | 60 | 30 | 10
Agregado fino Holcim | 99.5297 | 99.3234 | 76.5789 | 49.5973 | 34.0432 | 21.4334 | 13.0342

## Slide 32
Agregados Gruesos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
PINTAG
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3/8" | 0,00 | 3,58 | 0,56 | 99,44
No. 4 | 0,21 | 3,79 | 0,59 | 99,41
No. 8 | 152,40 | 156,19 | 24,25 | 75,75
No. 16 | 174,10 | 330,29 | 51,28 | 48,72
No. 30 | 82,17 | 412,46 | 64,04 | 35,96
No. 50 | 75,13 | 487,59 | 75,71 | 24,29
No. 100 | 59,13 | 546,72 | 84,89 | 15,11
Pas No 100 | 97,34 | 644,06 | 100,00 | 0,00
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA FINO - PINTAG
| 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15
Máximo Arena | 100 | 95 | 80 | 50 | 25 | 10 | 2
Minimo Arena | 100 | 100 | 100 | 85 | 60 | 30 | 10
Agregado fino Pintag | 99.4442 | 99.4115 | 75.7492 | 48.7175 | 35.9594 | 24.2943 | 15.1135

## Slide 33
Agregados Finos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
CYMCA - GUAYLLABAMBA
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3/8" | 0,00 | 3,58 | 0,44 | 99,56
No. 4 | 78,70 | 82,28 | 10,20 | 89,80
No. 8 | 208,80 | 291,08 | 36,08 | 63,92
No. 16 | 164,83 | 455,91 | 56,51 | 43,49
No. 30 | 92,78 | 548,69 | 68,01 | 31,99
No. 50 | 90,78 | 639,47 | 79,26 | 20,74
No. 100 | 76,23 | 715,70 | 88,71 | 11,29
Pas No 100 | 91,06 | 806,76 | 100,00 | 0,00
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA FINO - CYMCA
| 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15
Máximo Arena | 100 | 95 | 80 | 50 | 25 | 10 | 2
Minimo Arena | 100 | 100 | 100 | 85 | 60 | 30 | 10
Agregado fino Cymca | 99.5562 | 89.8012 | 63.9199 | 43.4888 | 31.9884 | 20.736 | 11.2871

## Slide 34
Agregados Finos – Granulometría
NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso
CANTERA
SEVILLA - CAYAMBE
Tamices | Peso retenido (gr) | Retenido acumulado | Retenido acumulado (%) | Pasante (%)
3/8" | 3,58 | 3,58 | 0,68 | 99,32
No. 4 | 42,24 | 45,82 | 8,70 | 91,30
No. 8 | 86,55 | 132,37 | 25,15 | 74,85
No. 16 | 87,09 | 219,46 | 41,69 | 58,31
No. 30 | 58,23 | 277,69 | 52,75 | 47,25
No. 50 | 67,44 | 345,13 | 65,56 | 34,44
No. 100 | 70,76 | 415,89 | 79,00 | 21,00
Pas No. 100 | 110,52 | 526,41 | 100,00 | 0,00
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA FINO - SEVILLA & SEVILLA
| 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15
Máximo Arena | 100 | 95 | 80 | 50 | 25 | 5 | 0
Minimo Arena | 100 | 100 | 100 | 85 | 60 | 30 | 10
Agregado fino Sevilla & Sevilla | 99.3199 | 91.2958 | 74.8542 | 58.3101 | 47.2483 | 34.437 | 20.995

## Slide 35
Agregados Resumen
Característica | Unidad | Cantera |  |  | 
 |  | Holcim | Pintag | Cymca | Sevilla
Humedad | % | 1,65 | 0,18 | 1,35 | 0,21
Densidad aparente seca | kg/dm3 | 2,71 | 2,49 | 2,66 | 2,45
Absorción | % | 1,90 | 3,41 | 2,10 | 4,01
Tamaño Nominal | in | 3/4 | 3/4 | 1 | 1
Degradación | % | 19,62 | 23,85 | 19,63 | 48,50
Masa unitaria seca y compactada | kg | 1,56 | 1,29 | 1,42 | 1,36
Vacíos | % | 13,44 | 15,99 | 15,42 | 18,82
Característica | Unidad | Cantera |  |  | 
 |  | Holcim | Pintag | Cymca | Sevilla
Humedad | % | 3,74 | 1,20 | 6,97 | 5,61
Densidad aparente seca | kg/dm3 | 2,80 | 2,63 | 2,64 | 2,64
Módulo de finura | Adim | 3,06 | 3,01 | 3,39 | 2,73
Absorción | % | 4,63 | 5,33 | 5,33 | 6,97
Masa unitaria seca y compactada | kg/dm3 | 1,73 | 1,64 | 1,58 | 1,63
Vacíos | % | 26,47 | 20,96 | 20,92 | 27,23
ÁRIDOS GRUESOS
ÁRIDOS FINOS

## Slide 36: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Elección del asentamiento
ASENTAMIENTO | CONSISTENCIA (TIPO DE CONCRETO) | GRADO DE TRABAJABILIDAD | TIPO DE ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE COLOCACIÓN
0 - 2.0 | MUY SECA | MUY PEQUEÑO | Vigas o pilotes de alta resistencia con vibraciones de formaletas
2.0 - 3.5 | SECA | PEQUEÑO | Pavimentos vibrados con máquina mecánica
3.5 - 5.0 | SEMI - SECA | PEQUEÑO | Construcciones en masas voluminosas. Losas medianamente reforzadas con vibración. Fundaciones en concreto simple. Pavimentos con vibradores normales
5.0 - 10.0 | MEDIA | MEDIO | Losas medianamente reforzadas y pavimentos, compactadas a mano. Columnas, vigas, fundaciones y muros, con vibración
10.0 - 15.0 | HUMEDA | ALTO | Secciones con mucho refuerzo. Trabajos donde la colocación sea difícil. Revestimiento en túneles. No recomendable para compactarlo con demasiada vibración
24 dosificaciones
Asentamiento de 10 cm
Buena manejabilidad

## Slide 37: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Tamaño Máximo Nominal (TMN)
DIMENSIÓN MÍNIMA DEL ELEMENTO (cm) | MUROS REFORZADOS, VIGAS Y COLUMNAS [mm (in)] | MUROS SIN REFUERZO [mm (in)] | LOSAS MUY REFORZADAS [mm (in)] | LOSAS SIN REFUERZO O POCO REFORZADAS [mm (in)]
6 - 15 | 12 (1/2") - 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") - 25 (1") | 19 (3/4") - 38 (1 1/2")
19 - 29 | 19 (3/4") - 38 (1 1/2") | 38 (1 1/2") | 38 (1 1/2") - 76 (3") | 38 (1 1/2") - 76 (3")
30 - 74 | 38 (1 1/2") - 76 (3") | 76 (3") | 38 (1 1/2") - 76 (3") | 76 (3")
75 O MÁS | 38 (1 1/2") - 76 (3") | 76 (3") | 38 (1 1/2") - 76 (3") | 76 (3") -152 (6")
Cantera | TMN
Holcim | ¾ in
Pintag | ¾ in
Cymca | 1 in
Sevilla | 1 in

## Slide 38: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Estimación de cantidad de agua
CONDICIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE |  | AGUA EN kg por m3 de concreto para los TMN del agregado indicados |  |  |  |  |  |  | 
 | Asentamiento cm | 10 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 150
 |  | - | - | - | - | - | ** | ** | **
CONCRETO SIN AIRE INCLUIDO | 3 a 5 | 205 | 200 | 185 | 180 | 160 | 155 | 145 | 125
 | 8 a 10 | 225 | 215 | 200 | 195 | 175 | 170 | 160 | 140
 | 15 a 18 | 240 | 230 | 210 | 205 | 185 | 180 | 170 | -
 | Cantidad aproximada de aire atrapado en concreto sin aire incluido, por ciento | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.20
CONCRETO CON AIRE INCLUIDO | 3 a 5 | 180 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 135 | 120
 | 8 a 10 | 200 | 190 | 180 | 175 | 160 | 155 | 150 | 135
 | 15 a 18 | 215 | 205 | 190 | 185 | 170 | 165 | 160 | -
 | Promedio recomendable de contenido total de aire por ciento | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00
Un valor más aproximado, interpolar los valores mostrados en la tabla
Tamaño Máximo Nominal |  | Agua para la mezcla
in | mm | dm3
3/4 | 19.05 | 202.04
1 | 25.40 | 194.47

## Slide 39: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Estimación de cantidad de agua

## Slide 40: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Resistencia de diseño
COEFICIENTES DE VARIACIÓN PARA DIFERENTES CONTROLES |  |  |  | 
CLASE DE OPERACIÓN | GRADO DE CONTROL |  |  | 
 | EXELENTE | BUENO | REGULAR | POBRE
CONSTRUCCIÓN GENERAL | 10 | 10 -- 15 | 15 -- 20 | 20
LABORATORIOS | 5 | 5 -- 7 | 7 -- 10 | 10
Resistencia requerida | Grado de control | Resistencia de diseño
kg/cm2 | Adim | kg/cm2
180 | 8 | 202,16
210 | 8 | 235,18
240 | 8 | 269,31
270 | 8 | 304,55
315 | 8 | 351,00
350 | 8 | 394,44

## Slide 41: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Resistencia de diseño

## Slide 42: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Estimación relación A/C
RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO Y LA RELACIÓN AGUA CEMENTO |  |  |  | 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS EN (kg/cm2) | RELACIÓN AGUA CEMENTO MÁXIMA PERMISIBLE |  |  | 
 | CONCRETO SIN INCLUSOR DE AIRE |  | CONCRETO CON INCLUSOR DE AIRE | 
 | RELACIÓN ABSOLUTA POR PESO | LITROS POR SACO DE CEMENTO DE 50 (kg) | RELACIÓN ABSOLUTA POR PESO | LITROS POR SACO DE CEMENTO DE 50 (kg)
175 | 0.65 | 32.40 | 0.54 | 27.00
210 | 0.58 | 29.30 | 0.46 | 23.00
245 | 0.51 | 25.70 | 0.40 | 20.00
280 | 0.44 | 22.20 | 0.35 | 17.70
315 | 0.38 | 19.10 | 0.30 | 15.10
350 | 0.31 | 15.10 | 0.24 | 12.13
Resistencia | Relación Agua/Cemento
kg/cm2 | por peso
180 | 0,60
210 | 0,53
240 | 0,46
270 | 0,40
315 | 0,31
350 | 0,22
Un valor más aproximado, interpolar los valores mostrados en la tabla

## Slide 43: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Contenido de cemento
Resistencia | Tamaño Máximo agregado (in) | 
kg/cm2 | 3/4 | 1
180 | 339,17 | 326,46
210 | 381,47 | 367,17
240 | 437,90 | 421,49
270 | 507,73 | 488,71
315 | 655,84 | 631,27
350 | 903,36 | 869,51
a: Agua [kg].
c: Cemento [kg].
Holcim y Pintag (3/4 in)
Cymca y Sevilla (1 in)
Resistencia de 180 kg/cm2 - A/C

## Slide 44: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Contenido de agregado fino y grueso
MUC: Agua [kg/dm3].
Gg: Cemento [kg/dm3].
B: Contenido de agregado grueso [m3]
 |  | Holcim | Pintag | Cymca | Sevilla
Módulo de Finura | Adim | 3,06 | 3,01 | 3,39 | 2,73
Coeficiente de volumen | m3 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,68
Densidad Aparente | kg/dm3 | 2,71 | 2,49 | 2,66 | 2,45
Masa Unitaria seca y compactada | kg/dm3 | 1,56 | 1,29 | 1,42 | 1,36
Volumen de agregado grueso | m3 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,38
P: Agregado fino [%].
a: Agua [dm3].
c: Cemento [kg].
Ck: Volumen de agregados [dm3].
γcem=Peso específico del cemento [kg/ dm3].
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO (mm) | Volumen de agregado grueso, seco y compactado con varilla, por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de arena |  |  |  |  |  | 
 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60
10 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38
13 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47
20 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54
25 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59
40 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.63
50 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66
75 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69
150 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75

## Slide 45: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Contenido de agregado fino y grueso
 | Resistencia | Contenido de Cemento | Agua de mezcla | Ck | B | P
 | kg/cm2 | kg | dm3 | dm3 | m3 | %
HOLCIM | 180 | 339,17 | 202,04 | 689,95 | 0,34 | 51,15
 | 210 | 381,47 | 202,04 | 676,48 | 0,34 | 50,17
 | 240 | 437,90 | 202,04 | 658,51 | 0,34 | 48,81
 | 270 | 507,73 | 202,04 | 636,27 | 0,34 | 47,03
 | 315 | 655,84 | 202,04 | 589,10 | 0,34 | 42,78
 | 350 | 903,36 | 202,04 | 510,27 | 0,34 | 33,95
PINTAG | 180 | 339,17 | 202,04 | 689,95 | 0,31 | 55,66
 | 210 | 381,47 | 202,04 | 676,48 | 0,31 | 54,78
 | 240 | 437,90 | 202,04 | 658,51 | 0,31 | 53,54
 | 270 | 507,73 | 202,04 | 636,27 | 0,31 | 51,92
 | 315 | 655,84 | 202,04 | 589,10 | 0,31 | 48,07
 | 350 | 903,36 | 202,04 | 510,27 | 0,31 | 40,04
CYMCA | 180 | 326,46 | 194,47 | 701,56 | 0,33 | 53,23
 | 210 | 367,17 | 194,47 | 688,60 | 0,33 | 52,35
 | 240 | 421,49 | 194,47 | 671,30 | 0,33 | 51,13
 | 270 | 488,71 | 194,47 | 649,89 | 0,33 | 49,52
 | 315 | 631,27 | 194,47 | 604,49 | 0,33 | 45,72
 | 350 | 869,51 | 194,47 | 528,62 | 0,33 | 37,93
SEVILLA | 180 | 326,46 | 194,47 | 701,56 | 0,38 | 46,31
 | 210 | 367,17 | 194,47 | 688,60 | 0,38 | 45,30
 | 240 | 421,49 | 194,47 | 671,30 | 0,38 | 43,89
 | 270 | 488,71 | 194,47 | 649,89 | 0,38 | 42,04
 | 315 | 631,27 | 194,47 | 604,49 | 0,38 | 37,68
 | 350 | 869,51 | 194,47 | 528,62 | 0,38 | 28,74

## Slide 46: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Proporciones Iniciales
K: Relación del cemento con el volumen de agregados
Arena: Proporción del agregado fino
Ripio: Proporción del agregado grueso

## Slide 47: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Proporciones Iniciales
 | Resistencia | K | Agregado fino | Densidad aparente seca finos | Densidad aparente seca grueso | Arena | Ripio
 | kg/cm2 | dm3/kg | % | kg/dm3 | kg/dm3 | Adim | Adim
HOLCIM | 180 | 2,03 | 51,15 | 2,80 | 2,71 | 2,92 | 2,69
 | 210 | 1,77 | 50,17 | 2,80 | 2,71 | 2,49 | 2,39
 | 240 | 1,50 | 48,81 | 2,80 | 2,71 | 2,06 | 2,09
 | 270 | 1,25 | 47,03 | 2,80 | 2,71 | 1,65 | 1,80
 | 315 | 0,90 | 42,78 | 2,80 | 2,71 | 1,08 | 1,39
 | 350 | 0,56 | 33,95 | 2,80 | 2,71 | 0,54 | 1,01
PINTAG | 180 | 2,03 | 55,66 | 2,63 | 2,49 | 2,98 | 2,25
 | 210 | 1,77 | 54,78 | 2,63 | 2,49 | 2,56 | 2,00
 | 240 | 1,50 | 53,54 | 2,63 | 2,49 | 2,12 | 1,74
 | 270 | 1,25 | 51,92 | 2,63 | 2,49 | 1,71 | 1,50
 | 315 | 0,90 | 48,07 | 2,63 | 2,49 | 1,14 | 1,16
 | 350 | 0,56 | 40,04 | 2,63 | 2,49 | 0,60 | 0,84
CYMCA | 180 | 2,15 | 53,23 | 2,64 | 2,66 | 3,02 | 2,67
 | 210 | 1,88 | 52,35 | 2,64 | 2,66 | 2,60 | 2,37
 | 240 | 1,59 | 51,13 | 2,64 | 2,66 | 2,15 | 2,07
 | 270 | 1,33 | 49,52 | 2,64 | 2,66 | 1,74 | 1,78
 | 315 | 0,96 | 45,72 | 2,64 | 2,66 | 1,16 | 1,38
 | 350 | 0,61 | 37,93 | 2,64 | 2,66 | 0,61 | 1,00
SEVILLA | 180 | 2,15 | 46,31 | 2,64 | 2,45 | 2,62 | 2,83
 | 210 | 1,88 | 45,30 | 2,64 | 2,45 | 2,24 | 2,51
 | 240 | 1,59 | 43,89 | 2,64 | 2,45 | 1,84 | 2,19
 | 270 | 1,33 | 42,04 | 2,64 | 2,45 | 1,47 | 1,89
 | 315 | 0,96 | 37,68 | 2,64 | 2,45 | 0,95 | 1,46
 | 350 | 0,61 | 28,74 | 2,64 | 2,45 | 0,46 | 1,06

## Slide 48: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Dosificación
 | Resistencia | Relación Agua/Cemento | Cemento | Arena | Ripio
 | kg/cm2 | Adim | Adim | Adim | Adim
HOLCIM | 180 | 0,60 | 1,00 | 2,92 | 2,69
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,49 | 2,39
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 2,06 | 2,09
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,65 | 1,80
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 1,08 | 1,39
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,54 | 1,01
PINTAG | 180 | 0,60 | 1,00 | 2,98 | 2,25
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,56 | 2,00
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 2,12 | 1,74
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,71 | 1,50
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 1,14 | 1,16
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,60 | 0,84
CYMCA | 180 | 0,60 | 1,00 | 3,02 | 2,67
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,60 | 2,37
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 2,15 | 2,07
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,74 | 1,78
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 1,16 | 1,38
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,61 | 1,00
SEVILLA | 180 | 0,60 | 1,00 | 2,62 | 2,83
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,24 | 2,51
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 1,84 | 2,19
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,47 | 1,89
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 0,95 | 1,46
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,46 | 1,06

## Slide 49: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Cantidad de cemento
 | Resistencia | Relación A/C | Cemento | Arena | Ripio | Cilindros | Vol. Cilindros | Cemento
 | kg/cm2 | por peso | Adim | Adim | Adim | Unid | m3 | kg
HOLCIM | 180 | 0,60 | 1,00 | 2,92 | 2,69 | 6,00 | 0,0328 | 15,60
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,49 | 2,39 | 6,00 | 0,0328 | 17,51
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 2,06 | 2,09 | 6,00 | 0,0328 | 20,04
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,65 | 1,80 | 6,00 | 0,0328 | 23,16
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 1,08 | 1,39 | 6,00 | 0,0328 | 29,71
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,54 | 1,01 | 6,00 | 0,0328 | 40,45
PINTAG | 180 | 0,60 | 1,00 | 2,98 | 2,25 | 6,00 | 0,0328 | 16,54
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,56 | 2,00 | 6,00 | 0,0328 | 18,55
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 2,12 | 1,74 | 6,00 | 0,0328 | 21,20
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,71 | 1,50 | 6,00 | 0,0328 | 24,45
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 1,14 | 1,16 | 6,00 | 0,0328 | 31,24
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,60 | 0,84 | 6,00 | 0,0328 | 42,24
CYMCA | 180 | 0,60 | 1,00 | 3,02 | 2,67 | 6,00 | 0,0328 | 15,40
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,60 | 2,37 | 6,00 | 0,0328 | 17,27
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 2,15 | 2,07 | 6,00 | 0,0328 | 19,75
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,74 | 1,78 | 6,00 | 0,0328 | 22,79
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 1,16 | 1,38 | 6,00 | 0,0328 | 29,14
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,61 | 1,00 | 6,00 | 0,0328 | 39,47
SEVILLA | 180 | 0,60 | 1,00 | 2,62 | 2,83 | 6,00 | 0,0328 | 15,99
 | 210 | 0,53 | 1,00 | 2,24 | 2,51 | 6,00 | 0,0328 | 17,93
 | 240 | 0,46 | 1,00 | 1,84 | 2,19 | 6,00 | 0,0328 | 20,50
 | 270 | 0,40 | 1,00 | 1,47 | 1,89 | 6,00 | 0,0328 | 23,64
 | 315 | 0,31 | 1,00 | 0,95 | 1,46 | 6,00 | 0,0328 | 30,22
 | 350 | 0,22 | 1,00 | 0,46 | 1,06 | 6,00 | 0,0328 | 40,89

## Slide 50: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Cantidad de áridos (Estado Seco)
 | Resistencia | Arena | Ripio | Cemento | Arena Seca | Ripio Seco
 | kg/cm2 | Adim | Adim | kg | kg | kg
HOLCIM | 180 | 2,92 | 2,69 | 15,60 | 45,49 | 42,01
 | 210 | 2,49 | 2,39 | 17,51 | 43,67 | 41,92
 | 240 | 2,06 | 2,09 | 20,04 | 41,25 | 41,81
 | 270 | 1,65 | 1,80 | 23,16 | 38,26 | 41,67
 | 315 | 1,08 | 1,39 | 29,71 | 32,01 | 41,38
 | 350 | 0,54 | 1,01 | 40,45 | 21,74 | 40,91
PINTAG | 180 | 2,98 | 2,25 | 16,54 | 49,33 | 37,23
 | 210 | 2,56 | 2,00 | 18,55 | 47,44 | 37,11
 | 240 | 2,12 | 1,74 | 21,20 | 44,95 | 36,95
 | 270 | 1,71 | 1,50 | 24,45 | 41,89 | 36,76
 | 315 | 1,14 | 1,16 | 31,24 | 35,51 | 36,35
 | 350 | 0,60 | 0,84 | 42,24 | 25,16 | 35,69
CYMCA | 180 | 3,02 | 2,67 | 15,40 | 46,57 | 41,13
 | 210 | 2,60 | 2,37 | 17,27 | 44,82 | 41,00
 | 240 | 2,15 | 2,07 | 19,75 | 42,51 | 40,84
 | 270 | 1,74 | 1,78 | 22,79 | 39,66 | 40,65
 | 315 | 1,16 | 1,38 | 29,14 | 33,72 | 40,24
 | 350 | 0,61 | 1,00 | 39,47 | 24,06 | 39,57
SEVILLA | 180 | 2,62 | 2,83 | 15,99 | 41,93 | 45,18
 | 210 | 2,24 | 2,51 | 17,93 | 40,13 | 45,04
 | 240 | 1,84 | 2,19 | 20,50 | 37,75 | 44,86
 | 270 | 1,47 | 1,89 | 23,64 | 34,83 | 44,63
 | 315 | 0,95 | 1,46 | 30,22 | 28,73 | 44,15
 | 350 | 0,46 | 1,06 | 40,89 | 18,83 | 43,38

## Slide 51: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Cantidad de áridos (Estado húmedo)
 | Resistencia | Arena | Ripio | Humedad natural finos | Humedad natural gruesos | Peso humedad natural | 
 |  |  |  |  |  | Arena | Ripio
 | kg/cm2 | kg | kg | % | % | kg | kg
HOLCIM | 180 | 45,49 | 42,01 | 3,74 | 1,65 | 47,19 | 42,70
 | 210 | 43,67 | 41,92 | 3,74 | 1,65 | 45,30 | 42,62
 | 240 | 41,25 | 41,81 | 3,74 | 1,65 | 42,79 | 42,50
 | 270 | 38,26 | 41,67 | 3,74 | 1,65 | 39,69 | 42,36
 | 315 | 32,01 | 41,38 | 3,74 | 1,65 | 33,20 | 42,07
 | 350 | 21,74 | 40,91 | 3,74 | 1,65 | 22,56 | 41,58
PINTAG | 180 | 49,33 | 37,23 | 1,20 | 0,18 | 49,92 | 37,30
 | 210 | 47,44 | 37,11 | 1,20 | 0,18 | 48,01 | 37,18
 | 240 | 44,95 | 36,95 | 1,20 | 0,18 | 45,49 | 37,02
 | 270 | 41,89 | 36,76 | 1,20 | 0,18 | 42,39 | 36,82
 | 315 | 35,51 | 36,35 | 1,20 | 0,18 | 35,94 | 36,42
 | 350 | 25,16 | 35,69 | 1,20 | 0,18 | 25,46 | 35,76
CYMCA | 180 | 46,57 | 41,13 | 6,97 | 1,35 | 49,82 | 41,68
 | 210 | 44,82 | 41,00 | 6,97 | 1,35 | 47,95 | 41,56
 | 240 | 42,51 | 40,84 | 6,97 | 1,35 | 45,47 | 41,40
 | 270 | 39,66 | 40,65 | 6,97 | 1,35 | 42,43 | 41,20
 | 315 | 33,72 | 40,24 | 6,97 | 1,35 | 36,07 | 40,78
 | 350 | 24,06 | 39,57 | 6,97 | 1,35 | 25,74 | 40,10
SEVILLA | 180 | 41,93 | 45,18 | 5,61 | 0,21 | 44,28 | 45,28
 | 210 | 40,13 | 45,04 | 5,61 | 0,21 | 42,38 | 45,14
 | 240 | 37,75 | 44,86 | 5,61 | 0,21 | 39,87 | 44,95
 | 270 | 34,83 | 44,63 | 5,61 | 0,21 | 36,78 | 44,72
 | 315 | 28,73 | 44,15 | 5,61 | 0,21 | 30,34 | 44,25
 | 350 | 18,83 | 43,38 | 5,61 | 0,21 | 19,88 | 43,47

## Slide 52: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Cantidad de agua efectiva y corregida
AGUA EFECTIVA
AGUA CORREGIDA

## Slide 53: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Cantidad de agua efectiva y corregida
 | Resistencia | Absorción finos | Absorción gruesos | Peso Agua |  | Áridos | Peso Agua | Agua Corregida
 |  |  |  | Arena | Ripio |  |  | 
 | kg/cm2 | % | % | kg | kg | kg | kg | kg
HOLCIM | 180 | 4,63 | 1,90 | -0,41 | -0,10 | -0,51 | 9,29 | 9,80
 | 210 | 4,63 | 1,90 | -0,39 | -0,10 | -0,49 | 9,27 | 9,76
 | 240 | 4,63 | 1,90 | -0,37 | -0,10 | -0,47 | 9,25 | 9,72
 | 270 | 4,63 | 1,90 | -0,34 | -0,10 | -0,44 | 9,22 | 9,66
 | 315 | 4,63 | 1,90 | -0,29 | -0,10 | -0,39 | 9,15 | 9,54
 | 350 | 4,63 | 1,90 | -0,19 | -0,10 | -0,29 | 9,05 | 9,34
PINTAG | 180 | 5,33 | 3,41 | -2,04 | -1,20 | -3,24 | 9,85 | 13,09
 | 210 | 5,33 | 3,41 | -1,96 | -1,20 | -3,16 | 9,82 | 12,98
 | 240 | 5,33 | 3,41 | -1,86 | -1,19 | -3,05 | 9,78 | 12,83
 | 270 | 5,33 | 3,41 | -1,73 | -1,19 | -2,92 | 9,73 | 12,65
 | 315 | 5,33 | 3,41 | -1,47 | -1,17 | -2,64 | 9,62 | 12,26
 | 350 | 5,33 | 3,41 | -1,04 | -1,15 | -2,19 | 9,45 | 11,64
CYMCA | 180 | 5,33 | 2,10 | 0,76 | -0,31 | 0,46 | 9,18 | 8,72
 | 210 | 5,33 | 2,10 | 0,73 | -0,31 | 0,43 | 9,15 | 8,72
 | 240 | 5,33 | 2,10 | 0,70 | -0,30 | 0,39 | 9,11 | 8,72
 | 270 | 5,33 | 2,10 | 0,65 | -0,30 | 0,35 | 9,07 | 8,72
 | 315 | 5,33 | 2,10 | 0,55 | -0,30 | 0,25 | 8,98 | 8,72
 | 350 | 5,33 | 2,10 | 0,39 | -0,29 | 0,10 | 8,83 | 8,73
SEVILLA | 180 | 6,97 | 4,01 | -0,57 | -1,72 | -2,29 | 9,52 | 11,81
 | 210 | 6,97 | 4,01 | -0,54 | -1,71 | -2,26 | 9,50 | 11,75
 | 240 | 6,97 | 4,01 | -0,51 | -1,71 | -2,22 | 9,46 | 11,67
 | 270 | 6,97 | 4,01 | -0,47 | -1,70 | -2,17 | 9,41 | 11,58
 | 315 | 6,97 | 4,01 | -0,39 | -1,68 | -2,07 | 9,31 | 11,38
 | 350 | 6,97 | 4,01 | -0,26 | -1,65 | -1,91 | 9,15 | 11,05

## Slide 54: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Fundición de probetas

## Slide 55: DOSIFICACIÓN Y FUNDICIÓN DE PROBETAS
Fundición de probetas

## Slide 56: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – 180 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 202,16 | - | - | - | - | -
7 | 202,16 | 15,16 | 29,90 | 12530,20 | 17,82 | 98,75
14 | 202,16 | 15,20 | 30,30 | 12610,30 | 25,65 | 141,33
21 | 202,16 | 15,20 | 30,50 | 13102,70 | 31,20 | 171,92
28 | 202,16 | 15,15 | 30,30 | 12654,20 | 34,14 | 189,38
28 | 202,16 | 15,15 | 30,20 | 12634,20 | 36,20 | 200,84
28 | 202,16 | 15,15 | 30,10 | 12592,00 | 35,62 | 197,58
28 | 202,16 | 15,10 | 30,20 | 12628,90 | 34,04 | 190,06
Chart: Resistencia a Compresión vs Días
| 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28
Resistencia 180 [kg/cm2] | 98.75 | 141.33 | 171.92 | 189.38 | 200.84 | 197.58 | 190.06

## Slide 57: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – 210 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 235,18 | 15,15 | 30,80 | 12892,30 | 43,63 | 242,03
7 | 235,18 | 15,24 | 30,75 | 13142,80 | 19,66 | 107,81
14 | 235,18 | 15,16 | 30,20 | 12607,70 | 30,37 | 168,24
21 | 235,18 | 15,15 | 30,10 | 12491,90 | 36,76 | 203,91
28 | 235,18 | 15,10 | 30,00 | 12550,30 | 38,74 | 216,34
28 | 235,18 | 15,10 | 30,30 | 12625,00 | 37,30 | 208,28
28 | 235,18 | 15,10 | 30,30 | 12699,10 | 41,23 | 230,23

## Slide 58: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – 240 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 269,31 | 15,15 | 30,00 | 12324,20 | 43,98 | 243,95
7 | 269,31 | 15,15 | 30,00 | 12481,80 | 29,47 | 163,48
14 | 269,31 | 15,15 | 30,20 | 12659,90 | 34,96 | 193,95
21 | 269,31 | 15,17 | 29,90 | 12485,60 | 43,43 | 240,31
28 | 269,31 | 15,18 | 30,00 | 12524,90 | 48,20 | 266,33
28 | 269,31 | 15,25 | 30,00 | 12423,70 | 49,74 | 272,33

## Slide 59: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – 270 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 304,55 | - | - | - | - | -
7 | 304,55 | 15,18 | 30,40 | 12940,70 | 30,70 | 169,19
14 | 304,55 | 15,26 | 30,60 | 12809,90 | 41,38 | 226,25
21 | 304,55 | 15,20 | 30,80 | 12784,90 | 47,32 | 260,78
28 | 304,55 | 15,17 | 30,30 | 12,817,9 | 51,09 | 282,65
28 | 304,55 | 15,30 | 30,30 | 12990,80 | 55,41 | 301,40
28 | 304,55 | 15,20 | 30,60 | 12845,50 | 57,19 | 315,16

## Slide 60: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – 315 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 351,00 | 15,14 | 30,80 | 12489,50 | 66,19 | 367,66
7 | 351,00 | 15,24 | 30,70 | 12816,70 | 49,87 | 273,37
14 | 351,00 | 15,20 | 30,50 | 12641,40 | 63,68 | 350,91
21 | 351,00 | 15,29 | 30,70 | 12836,50 | 73,39 | 399,74
28 | 351,00 | 15,15 | 30,50 | 12669,10 | 78,18 | 433,70
28 | 351,00 | 15,15 | 30,70 | 12689,50 | 75,77 | 420,31

## Slide 61: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – 350 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 394,44 | 15,00 | 30,50 | 12114,90 | 76,58 | 433,35
7 | 394,44 | 15,15 | 30,50 | 12316,40 | 63,55 | 352,52
14 | 394,44 | 15,14 | 30,40 | 12250,60 | 78,31 | 435,00
21 | 394,44 | 15,15 | 30,30 | 12260,50 | 85,94 | 476,73
28 | 394,44 | 15,17 | 30,20 | 12252,40 | 92,45 | 511,48
28 | 394,44 | 15,16 | 30,10 | 12273,10 | 95,29 | 527,88

## Slide 62: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – CURVAS DE RESISTENCIA

## Slide 63: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
HOLCIM – CURVA DE AJUSTE
Resist. Requerida | Resist. Obtenida promedio | Porcentaje
[kg/cm2] | [kg/cm2] | %
180 | 196,16 | 108,98%
210 | 218,28 | 103,94%
240 | 269,33 | 112,22%
270 | 308,28 | 114,18%
315 | 427,01 | 135,56%
350 | 519,68 | 148,48%
Valor porcentual máximo excedente 48.48%
Granulometría óptima para la construcción
Desgaste de 19.62%

## Slide 64: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – 180 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 202,16 | 15,06 | 30,00 | 11757,90 | 36,19 | 203,18
7 | 202,16 | 15,10 | 30,00 | 11877,70 | 17,45 | 97,45
14 | 202,16 | 15,15 | 30,00 | 11951,10 | 23,77 | 131,88
21 | 202,16 | 15,11 | 30,20 | 11973,60 | 32,61 | 181,85
28 | 202,16 | 15,10 | 29,90 | 12992,30 | 35,68 | 199,25
28 | 202,16 | 15,15 | 30,30 | 12021,30 | 32,32 | 179,29

## Slide 65: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – 210 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 202,16 | 15,48 | 30,60 | 12295,60 | 40,82 | 216,89
7 | 202,16 | 15,20 | 30,30 | 12064,50 | 21,76 | 119,91
14 | 202,16 | 15,24 | 30,50 | 12324,30 | 28,17 | 154,42
21 | 202,16 | 15,18 | 30,60 | 12171,70 | 33,65 | 185,91
28 | 202,16 | 15,20 | 30,50 | 12277,70 | 41,19 | 227,07
28 | 202,16 | 15,15 | 30,50 | 12225,60 | 40,05 | 222,12

## Slide 66: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – 240 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 269,31 | 15,30 | 30,60 | 12280,10 | 43,86 | 238,58
7 | 269,31 | 15,27 | 30,50 | 12286,30 | 24,60 | 134,34
14 | 269,31 | 15,20 | 30,20 | 12161,80 | 32,86 | 181,08
21 | 269,31 | 15,22 | 30,40 | 12073,10 | 42,79 | 235,20
28 | 269,31 | 15,20 | 30,60 | 12092,80 | 43,63 | 240,43
28 | 269,31 | 14,95 | 30,30 | 11664,80 | 41,97 | 239,08

## Slide 67: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – 270 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 304,55 | 15,10 | 29,90 | 11750,50 | 60,08 | 335,00
7 | 304,55 | 15,20 | 30,20 | 12000,90 | 30,56 | 168,42
14 | 304,55 | 15,20 | 29,90 | 11899,40 | 46,92 | 258,59
21 | 304,55 | 15,10 | 30,10 | 11963,70 | 55,37 | 309,17
28 | 304,55 | 15,17 | 30,10 | 11983,50 | 61,96 | 342,80
28 | 304,55 | 15,15 | 30,00 | 11932,00 | 62,46 | 346,49

## Slide 68: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – 315 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 351,00 | 15,00 | 30,10 | 11528,40 | 66,09 | 374,00
7 | 351,00 | 15,20 | 29,90 | 11688,00 | 48,29 | 266,12
14 | 351,00 | 15,28 | 30,20 | 11770,40 | 59,95 | 326,94
21 | 351,00 | 15,10 | 30,10 | 11783,80 | 68,99 | 385,26
28 | 351,00 | 15,15 | 30,20 | 11780,30 | 75,99 | 421,56
28 | 351,00 | 15,10 | 30,40 | 11865,10 | 72,27 | 403,56

## Slide 69: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – 350 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 394,44 | 15,24 | 30,60 | 11980,00 | 91,50 | 501,58
7 | 394,44 | 15,10 | 30,60 | 11871,30 | 65,28 | 364,50
14 | 394,44 | 15,50 | 30,60 | 12078,80 | 78,25 | 414,68
21 | 394,44 | 15,25 | 30,50 | 11896,90 | 87,65 | 479,88
28 | 394,44 | 15,20 | 30,60 | 11908,60 | 93,52 | 515,37
28 | 394,44 | 14,95 | 30,40 | 11514,30 | 89,87 | 511,96

## Slide 70: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – CURVAS DE RESISTENCIA

## Slide 71: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
PINTAG – CURVA DE AJUSTE
Valor porcentual máximo excedente 46.76%
Granulometría óptima para la construcción
Desgaste de 23.85%%
Resist. Requerida | Resist. Obtenida promedio | Porcentaje
[kg/cm2] | [kg/cm2] | %
180 | 189,27 | 105,15%
210 | 224,60 | 106,95%
240 | 239,76 | 99,90%
270 | 344,65 | 127,65%
315 | 412,56 | 130,97%
350 | 513,67 | 146,76%
Chart: Resistencia Obtenida Promedio vs Resistencia Requerida
| 189.26999999999998 | 224.595 | 239.755 | 344.64499999999998 | 412.56 | 513.66499999999996
Resistencias corregidas con grado de control 8 | 180 | 210 | 240 | 270 | 315 | 350

## Slide 72: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – 180 kg/cm2
Días | Resist. de diseño. | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 202,16 | 15,10 | 29,92 | 12262,80 | 29,42 | 164,27
7 | 202,16 | 15,13 | 30,00 | 12370,60 | 17,45 | 97,07
14 | 202,16 | 15,17 | 30,00 | 12357,70 | 22,77 | 125,99
21 | 202,16 | 15,04 | 30,10 | 12403,00 | 31,13 | 175,23
28 | 202,16 | 15,12 | 30,20 | 12439,00 | 38,44 | 214,11
28 | 202,16 | 15,16 | 30,10 | 12338,30 | 34,74 | 192,43

## Slide 73: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – 210 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 235,18 | 15,16 | 30,50 | 11820,50 | 41,67 | 230,87
7 | 235,18 | 15,20 | 30,40 | 11969,30 | 21,67 | 119,43
14 | 235,18 | 15,20 | 30,60 | 12929,90 | 27,16 | 149,68
21 | 235,18 | 15,27 | 30,50 | 12822,80 | 36,50 | 199,30
28 | 235,18 | 15,18 | 30,20 | 12074,60 | 41,41 | 228,82
28 | 235,18 | 15,25 | 30,60 | 12131,10 | 40,88 | 223,81

## Slide 74: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – 240 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 269,31 | 15,15 | 30,50 | 12470,10 | 32,39 | 179,65
7 | 269,31 | 15,20 | 30,50 | 12783,30 | 27,46 | 151,35
14 | 269,31 | 15,20 | 30,60 | 12702,10 | 34,28 | 188,91
21 | 269,31 | 15,22 | 30,40 | 12165,70 | 39,91 | 219,37
28 | 269,31 | 15,20 | 30,50 | 12649,40 | 44,54 | 245,43
28 | 269,31 | 14,90 | 30,20 | 12203,50 | 42,92 | 246,13

## Slide 75: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – 270 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 304,55 | 15,15 | 30,10 | 12320,80 | 43,91 | 243,60
7 | 304,55 | 15,10 | 30,20 | 12327,90 | 33,70 | 188,18
14 | 304,55 | 15,20 | 30,20 | 12379,00 | 44,95 | 247,70
21 | 304,55 | 15,20 | 30,30 | 12494,70 | 49,64 | 273,56
28 | 304,55 | 15,15 | 30,10 | 12396,00 | 55,49 | 307,81
28 | 304,55 | 15,12 | 30,00 | 12330,60 | 53,77 | 299,88

## Slide 76: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – 315 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 351,00 | 15,35 | 30,50 | 12688,40 | 49,89 | 269,57
7 | 351,00 | 14,92 | 30,30 | 12203,00 | 41,28 | 236,09
14 | 351,00 | 15,17 | 30,60 | 12563,60 | 51,73 | 286,20
21 | 351,00 | 15,25 | 30,50 | 12767,60 | 59,02 | 323,14
28 | 351,00 | 15,20 | 30,60 | 12614,20 | 65,23 | 358,99
28 | 351,00 | 15,20 | 30,50 | 12538,10 | 70,55 | 387,26

## Slide 77: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – 350 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 394,44 | 15,15 | 30,10 | 12007,20 | 59,37 | 329,32
7 | 394,44 | 15,15 | 30,10 | 12036,30 | 56,65 | 314,28
14 | 394,44 | 15,15 | 30,10 | 12105,20 | 64,41 | 357,32
21 | 394,44 | 15,15 | 30,20 | 12078,70 | 72,59 | 402,69
28 | 394,44 | 15,20 | 30,30 | 12125,00 | 80,27 | 436,07
28 | 394,44 | 15,25 | 30,30 | 12101,50 | 80,62 | 438,48

## Slide 78: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – CURVAS DE RESISTENCIA

## Slide 79: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
CYMCA – CURVA DE AJUSTE
Valor porcentual máximo excedente 24.94%
Granulometría óptima para la construcción
Desgaste de 19.63%%
Resist. Requerida | Resist. Obtenida promedio | Porcentaje
[kg/cm2] | [kg/cm2] | %
180 | 203,27 | 112,93%
210 | 226,32 | 107,77%
240 | 245,78 | 102,41%
270 | 303,85 | 112,54%
315 | 373,13 | 118,45%
350 | 437,28 | 124,94%
Chart: Resistencia Obtenida Promedio vs Resistencia de diseño
| 203.27 | 226.315 | 245.78 | 303.84500000000003 | 373.125 | 437.27499999999998
Resistencias corregidas con grado de control 8 | 180 | 210 | 240 | 270 | 315 | 350

## Slide 80: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – 180 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 202,16 | 15,12 | 30,20 | 12245,60 | 24,68 | 137,46
7 | 202,16 | 14,96 | 30,00 | 12234,00 | 8,15 | 46,38
14 | 202,16 | 15,18 | 30,00 | 12262,20 | 10,40 | 57,47
21 | 202,16 | 15,10 | 30,00 | 12236,00 | 15,74 | 87,88
28 | 202,16 | 15,00 | 30,10 | 12187,50 | 16,27 | 92,08
28 | 202,16 | 15,10 | 30,10 | 12235,60 | 16,27 | 90,84

## Slide 81: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – 210 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 235,18 | 15,14 | 30,60 | 11710,00 | 26,20 | 145,53
7 | 235,18 | 15,26 | 30,20 | 11622,80 | 8,71 | 47,63
14 | 235,18 | 15,10 | 30,10 | 11662,30 | 15,28 | 85,34
21 | 235,18 | 15,10 | 30,10 | 11723,00 | 19,05 | 106,38
28 | 235,18 | 15,04 | 30,10 | 11740,40 | 24,44 | 137,55
28 | 235,18 | 14,99 | 30,00 | 11706,20 | 23,98 | 135,87

## Slide 82: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – 240 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 269,31 | 15,20 | 30,60 | 11814,00 | 30,36 | 167,33
7 | 269,31 | 15,24 | 30,50 | 11915,30 | 15,53 | 85,13
14 | 269,31 | 15,20 | 30,50 | 12063,80 | 24,75 | 136,40
21 | 269,31 | 14,90 | 30,20 | 11517,20 | 26,49 | 151,91
28 | 269,31 | 15,25 | 30,10 | 12189,60 | 32,68 | 179,87
28 | 269,31 | 15,18 | 30,50 | 12000,00 | 30,28 | 167,29

## Slide 83: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – 270 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 304,55 | 14,90 | 30,40 | 11369,40 | 41,17 | 236,11
7 | 304,55 | 15,17 | 30,60 | 12017,70 | 23,80 | 131,70
14 | 304,55 | 15,20 | 30,40 | 11116,50 | 34,93 | 192,51
21 | 304,55 | 15,30 | 30,50 | 12134,70 | 37,87 | 206,00
28 | 304,55 | 15,20 | 30,50 | 12031,60 | 45,57 | 251,13
28 | 304,55 | 15,15 | 30,50 | 11925,50 | 47,23 | 261,98

## Slide 84: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – 315 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 351,00 | 15,00 | 30,20 | 11593,50 | 45,73 | 258,78
7 | 351,00 | 15,10 | 30,20 | 11637,50 | 35,76 | 199,71
14 | 351,00 | 15,10 | 30,10 | 11628,00 | 47,48 | 265,11
21 | 351,00 | 15,12 | 30,10 | 11594,40 | 49,20 | 273,99
28 | 351,00 | 15,17 | 30,00 | 11503,10 | 58,78 | 325,22

## Slide 85: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – 350 kg/cm2
Días | Resist. de diseño | Diámetro | Altura | Peso | Fuerza | Resistencia
 | [kg/cm2] | [cm] | [cm] | [gr] | [Tn] | [kg/cm2]
CR | 394,44 | 14,90 | 30,30 | 12271,80 | 73,32 | 420,47
7 | 394,44 | 15,18 | 30,50 | 11738,20 | 57,68 | 318,72
14 | 394,44 | 15,40 | 30,60 | 12009,80 | 68,81 | 369,42
21 | 394,44 | 15,15 | 30,60 | 11837,70 | 76,58 | 424,84
28 | 394,44 | 15,19 | 30,50 | 11868,60 | 77,71 | 428,81
28 | 394,44 | 15,27 | 30,50 | 11955,50 | 80,38 | 438,91

## Slide 86: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – CURVAS DE RESISTENCIA

## Slide 87: ANÁLISIS Y RESULTADOS A COMPRESION SIMPLE
SEVILLA – CURVA DE AJUSTE
Valor se ajusta en 270 kg/cm2
Granulometría no óptima para la construcción
Desgaste de 48.50%
Resist. Requerida | Resist. Obtenida promedio | Porcentaje
[kg/cm2] | [kg/cm2] | %
180 | 91,46 | 50,81%
210 | 136,71 | 65,10%
240 | 173,58 | 72,33%
270 | 256,56 | 95,02%
315 | 325,22 | 103,24%
350 | 433,86 | 123,96%

## Slide 88: SISTEMATIZACIÓN
A CONTINUACIÓN UN VIDEO EXPLICATIVO

## Slide 89: SISTEMATIZACIÓN – VALIDACIÓN

## Slide 90: CONCLUSIONES
La aplicación “DosifyCAR”
Fácil manejo e instalación
No internet
Ofrece una dosificación de forma inmediata
Aplicación con 4 canteras de Pichincha
Optimizar aún más el tiempo que toma diseñar la mezcla.
La aplicación fue validada con éxito
21/24 (88 %) dosificaciones sobrepasan el 95% de la resistencia requerida
Las 3 dosificaciones no cumplen
Material grueso no se ajusta en las fajas granulométricas del ASTM y posee desgaste de 48.5%.
1
2
Utilizar arena lavada para la mezcla reduce la corrección por humedad.
Porcentaje de absorción del material < porcentaje de humedad
Se aprecia en la cantera de Cymca.
4

## Slide 91: CONCLUSIONES
Mayoría de resistencias obtenidas superan a resistencias requeridas
Grado de control regular con un valor de 8
Se realizó un control adecuado durante todo el proceso de fundición y curado.
5
Mediante las curvas de ajuste se puede evidenciar un aumento significativo a partir de 240 kg/cm2
Cemento tiende a ser más predominante en la dosificación.
6
Se puede corregir la resistencia requerida mediante la curva de ajuste
Cantera de Sevilla la cual indica que para una resistencia requerida de 180 kg/cm2 y 350 kg/cm2 se obtiene resistencias de 91.46 kg/cm2 y 433.86 kg/cm2 respectivamente.
Las resistencias que no satisfacen, así como las que se sobrepasan, se las puede ajustar con dicha curva siempre y cuando el grado control usado sea de 8.
7

## Slide 92: RECOMENDACIONES
Para que una dosificación llegue a su resistencia de manera óptima se recomienda:
Los agregados gruesos y finos cumplan con las especificaciones ASTM
El desgaste del agregado grueso no supere el 50%.
Condiciones de preparar y curar el hormigón sean acordes al grado de control escogido
Si escoge un valor en el rango bueno o excelente.
Control de calidad para mezclado, colado, vibrado, curado, etc. debe ser extremadamente riguroso.
Ensayar probetas a compresión simple con diferentes grados de control
Obtener curvas de ajuste necesarias para interpolar entre si
Optimizar material y ofrecer al usuario una mejor aproximación a la resistencia requerida.
1
2
3
Aumentar
Variedad de TMN del agregado grueso
Tipos de agregado fino
Número de canteras
Validar caracterización bajo normas NTE y ASTM, con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario.
4

## Slide 93: RECOMENDACIONES
Mitigar variaciones entre el agua dosificada e incorporada a la mezcla durante la fundición
Secar al horno los agregados pétreos
Esto se realizaría únicamente en ensayos de laboratorio con fines investigativos.
Si la granulometría del agregado grueso no se encuentra dentro del rango óptimo según la norma ASTM C33-C33M-11ª
Realizar un ajuste granulométrico con la finalidad de garantizar un correcto comportamiento a esfuerzos de compresión.
5
8
Debido a que la relación agua/cemento (A/C) disminuye de forma considerable para hormigones con resistencias mayores a 270 kg/cm2
Usar aditivo plastificante que permita mejorar la manejabilidad del hormigón en obra.
7